第二届全国技能大赛江苏省选拔赛

焊接项目技术文件

第二届全国技能大赛江苏省选拔赛组委会

技术工作组

2023年4月

目	录

## 一、技术描述 ..........................................1

（一）项目概要 ...................................... 1

（二）基本知识与能力要求 ............................ 1

（三）考核目的 ...................................... 5

（四）相关文件 ...................................... 6

二 试题与评判标准 .....................................7

（一）试题 .......................................... 7

1．试题模块描述 ................................... 7

2．命题方式 ....................................... 7

3．赛题变化 ....................................... 8

（二）试题说明 ...................................... 9

1．一般性规定 ..................................... 9

2．模块 1 低碳钢组合件 ............................. 9

3．模块 2 不锈钢管板结构 .......................... 13

（三）评分标准 ..................................... 14

1．竞赛试题配分 .................................. 14

2．评判方式 ...................................... 14

3．评分流程说明 .................................. 15

4．成绩统计方法 .................................. 19

三、竞赛规则 ..........................................20

（一）裁判员分组及职责 ............................. 20

1．监考组........................................ 20

2．保密组........................................ 20

3．外观评定组 .................................... 20

4．射线探伤组 .................................... 20

5．折断检验组 .................................... 21

6．裁判员培训 .................................... 21

（二）赛场规则 ..................................... 21

（三）技术违规处罚 ................................. 22

1．对于模块 1 低碳钢组合件 ........................ 22

2．对于模块 2 不锈钢管板结构 ...................... 23

（四）纪律要求 ..................................... 23

四、竞赛场地及设备设施 ................................ 24

（一）赛场要求 ..................................... 24

（二）基础设施清单 ................................. 25

1．场地设备设施 .................................. 25

2．材料 ......................................... 27

3．选手自带设备和工具说明 ........................ 28

4．裁判员使用的设备和工具 ........................ 30

五、健康安全和绿色环保 ................................ 32

（一）安全责任 ..................................... 32

（二）选手安全防护要求 ............................. 32

（三）有毒有害物品的管制 ........................... 33

（四）赛事安全要求 ................................. 33

（五）环境保护 ..................................... 33

附录 1 模块 1 低碳钢组合件焊接工艺选择清单 ............. 34 附录 2 个人防护要求 .................................. 35

附录 3 评分概要 ...................................... 36

本技术文件是对焊接项目技术规则和竞赛试题的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

## 一、技术描述

（一）项目概要

焊工是操作焊接设备，进行金属工件焊接的人员，主要从事黑色金属、有色金属等材料产品与工程的焊接制造与安装。为了达到质量要求，焊工必须能够读懂焊接图纸、焊接标准和标记符号。焊工还应了解材料的特性并掌握所要求的焊接方法。

焊工应掌握焊接作业安全和个人职业健康防护知识，并严格遵守安全和个人健康防护相关规定。

（二）基本知识与能力要求

竞赛以国家职业技能标准焊工（6-18-02-04）职业电焊工工种三级（高级工）应知应会为标准，参赛选手应掌握焊接相关的理论知识，但本次比赛不单独进行理论知识考试，相关的理论知识与要求将通过实际操作比赛来考核。选手应理解掌握下列知识和技能：

| 1 | 焊接作业健康安全知识 | 权重(%) |
| --- | --- | --- |
|  | 选手需了解和理解： 1) 焊接行业相关的健康、安全、防护和卫生的标准和法规； 2) 在各种环境下个人防护装备的防护范围、使用和维护； 3) 特殊作业或危险作业时如何选择和使用安全设备； 4) 安全环保，文明生产； 5) 电工基础知识； 6) 消防相关知识。 | 10 |
|  | 选手应具备的能力： 1) 安全用电常识； 2) 注意自身和他人安全； 3) 根据需要，选择、穿戴并维护个人防护装备； 4) 识别危险情况，并采取适当措施以保护自身和他人安全； |  |

|  | 5) | 在危险环境作业时，应遵守正确的工艺流程； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6) | 保持工作环境整洁； |  |
|  | 7) | 在规定时间内完成工作。 |  |
| 2 | 焊接基础知识 |  | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： |  | 5 |
|  | 1) 焊接方法的分类、特点及应用； |  |  |
|  | 2) 焊接接头种类及坡口制备； |  |  |
|  | 3) 焊接变形的预防及控制方法； |  |  |
|  | 4) 焊接缺陷的分类、形成原理及防止措施； |  |  |
|  | 5) 焊接工艺文件的相关知识； |  |  |
|  | 6) 焊接方法代号及焊缝标注基本知识； |  |  |
|  | 7) 焊接装配图和机械制图基础知识； |  |  |
|  | 8) 金属材料热处理知识； |  |  |
|  | 9) 基本数学运算和单位转换； |  |  |
|  | 10) 几何原理、技术及计算。 |  |  |
|  | 选手应具备的能力： |  |  |
|  | 1) 阅读并能理解图纸及说明； |  |  |
|  | 2) 定位并识别尺寸和焊接符号； |  |  |
|  | 3) 根据具体的焊接工艺焊接出可靠的焊缝。 |  |  |
| 3 | 焊接材料 |  | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： |  | 10 |
|  | 1) 下列材料的机械性能和物理性能： |  |  |
|  | ① 碳钢 ② 不锈钢 |  |  |
|  | 2) 根据材料正确选择焊接方法； |  |  |
|  | 3) 焊材的分类、特点及应用； |  |  |
|  | 4) 焊材的正确存放和处理； |  |  |
|  | 5) 焊接气体和保护气体的术语、特性以及安全使用； |  |  |
|  | 6) 焊接对母材结构的影响。 |  |  |
|  | 选手应具备的能力： |  |  |
|  | 1) 根据材料的机械性能和物理性能使用材料； |  |  |
|  | 2) 根据焊材的种类、用途和安全因素正确储存焊材； |  |  |
|  | 3) 依据图纸材料清单，选择并准备材料； |  |  |
|  | 4) 选择保护焊接金属不受污染的方法； |  |  |
|  | 5) 选择保护气体。 |  |  |

| 4 | 焊前准备 | 权重(%) |
| --- | --- | --- |
|  | 选手需了解和理解： 1) 工程及制造图纸及焊接符号的含义； 2) 焊材的分类和具体使用，包含： ① 型号和牌号 ② 规格和特定用途 ③ 选择和准备 3) 表面污染对焊缝性能的影响机理； 4) 依据下列内容正确设定焊机： ① 焊接极性 ② 焊接位置 ③ 材料 ④ 材料厚度 ⑤ 填充材料和送丝速度 5) 焊接设备、GTAW 钨极形状、焊丝种类和直径等的细微调整； 6) 能够根据焊接方法及坡口形式选择适当的焊材类型和尺寸； 7) 焊接设备、工具和夹具的安全； 8) 焊道排布原则； 9) 低碳钢、不锈钢的变形控制方法。 | 10 |
|  | 选手应具备的能力： |  |
|  | 1) 根据设计要求进行焊接设备设置，包含（但不限于）： |  |
|  | ① 焊接极性 ② 焊接电流 |  |
|  | ③ 焊接电压 ④ 送丝速度 |  |
|  | ⑤ 焊接速度 ⑥ 焊条倾角 |  |
|  | ⑦ 金属过渡模式 ⑦ 气体流量 |  |
|  | 2) 焊接设备、工具和夹具的安全检查； |  |
|  | 3) 根据规范和图纸要求制备母材坡口、组对间隙及定位焊； |  |
|  | 4) 根据母材厚度和障碍形状确定焊接层道数； |  |
|  | 5) 通过合理的准备和操作来减少和校正变形； |  |
|  | 6) 执行合理的工艺来控制热输入。 |  |
| 5 | 焊条电弧焊 SMAW（111）焊接方法 | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： | 15 |
|  | 1) 图纸焊接符号含义的解读； |  |
|  | 2) 焊接位置，焊条施焊角度、焊接层道数、层间温度、焊接速度； |  |
|  | 3) 有效起弧/停弧的技术； |  |
|  | 4) 单面焊双面成形技术； |  |
|  | 5) 对接焊缝和角焊缝无缺陷技术。 |  |

|  | 选手应具备的能力： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) 按照国家标准规范焊接相关接头； |  |
|  | 2) 解读焊接术语，并完成符合规范要求的任务； |  |
|  | 3) 碳钢板、管的所有位置（除立向下外）的打底、填充和盖面焊接， |  |
|  | 根部焊道单面焊双面成形技术； |  |
|  | 4) 管、板的对接焊缝和角焊缝的全熔透焊； |  |
|  | 5) 停弧/起弧。 |  |
| 6 | 熔化极非惰性气体保护焊 GMAW（135）焊接方法 | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： | 10 |
|  | 1) 图纸焊接符号含义的解读； |  |
|  | 2) 焊接位置，焊枪角度、焊接层道数、层间温度、焊接速度； |  |
|  | 3) 有效起弧/停弧的技术； |  |
|  | 4) 单面焊双面成形技术； |  |
|  | 5) 对接焊缝和角焊缝无缺陷技术。 |  |
|  | 选手应具备的能力： |  |
|  | 1) 按照国家标准规范焊接相关接头； |  |
|  | 2) 解读焊接术语，并完成符合规范要求的任务； |  |
|  | 3) 碳钢板、管的所有位置（除立向下外）的打底、填充和盖面焊接， |  |
|  | 根部焊道单面焊双面成形技术； |  |
|  | 4) 管、板的对接焊缝和角焊缝的全熔透焊； |  |
|  | 5) 停弧/起弧。 |  |
| 7 | 非惰性气体保护药芯焊丝电弧焊 FCAW-G（136）焊接方法 | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： | 10 |
|  | 1) 图纸焊接符号含义的解读； |  |
|  | 2) 焊接位置，焊枪角度、焊接层道数、层间温度、焊接速度； |  |
|  | 3) 有效起弧/停弧的技术； |  |
|  | 4) 对接焊缝和角焊缝无缺陷技术。 |  |
|  | 选手应具备的能力： |  |
|  | 1) 按照国家标准规范焊接相关接头； |  |
|  | 2) 解读焊接术语，并完成符合规范要求的任务； |  |
|  | 3) 碳钢板、管的所有位置（除立向下外）的焊接； |  |
|  | 4) 停弧/起弧； |  |
|  | 5) 管、板的对接焊缝和角焊缝的全熔透焊。 |  |
| 8 | 钨极惰性气体保护电弧焊 GTAW（141）焊接方法 | 权重(%) |

|  | 选手需了解和掌握： 1) 图纸焊接符号含义的解读； 2) 焊接位置，焊抢角度、送丝方式、焊接速度； 3) 有效起弧/停弧的技术； 4) 对接焊缝和角焊缝无缺陷技术。 | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | 选手应具备的能力： 1) 按照国家标准规范焊接相关接头； 2) 解读焊接术语，并完成符合规范要求的任务； 3) 不锈钢的板、管的所有位置（除立向下外）的焊接； 4) 停弧/起弧； 5) 管、板的对接焊缝和角焊缝的全熔透焊。 |  |
| 9 | 焊后清理、质量保证和检测 | 权重(%) |
|  | 选手需了解和理解： 1) 焊接质量控制的国家规范标准； 2) 焊接行业专业术语； 3) 焊接过程中可能出现的缺欠/缺陷； 4) 焊缝金属洁净度对焊缝质量的重要性； 5) 破坏性试验和无损试验的适用范围； 6) 符合相关国家及行业标准的焊工资格认证类别。 | 15 |
|  | 选手应具备的能力： 1) 根据图纸和规范要求完成焊缝焊接； 2) 识别焊接缺陷，并采取恰当的措施予以修补； 3) 采用恰当的措施保持焊缝金属的洁净度； 4) 使用钢丝刷、刮刀、錾子等进行焊缝清理； 5) 根据图纸要求，检查焊件是否达到所需的精准度、垂直度和平整 度； 6) 进行基础无损检测，并了解更先进的检测方法。 |  |
|  | 合计 | 100 |

（三）考核目的

本次选拔赛试题参照第一届全国职业技能大赛技术文件和样题，结合我省实际情况及竞赛、训练成本，制定本次选拔赛焊接项目技术文件和样题，

以检验参赛选手的焊接操作基本功为重点，竞赛项目涵盖全国职业技能大赛焊接项目所涉及的碳钢和不锈钢，以及碳钢和不锈钢所涉及的焊接工艺和各种焊接位置，并依据大赛规则，比赛前对公布试题进行抽签变化，变化内容可能包含焊接方法、焊接位置等，以达到全方位考察选手的技能水平和应变能力的目的

（四）相关文件

本技术工作文件只包含项目技术规则的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合下列相关文件一同使用：

竞赛试题图纸

评分标准

GB/T 34560.1	结构钢第 1 部分：热轧产品一般交货技术条件

GB/T 700	  碳素结构钢

GB/T 1591	 低合金高强度结构钢

GB/T 3280	《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 20878 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》

GB/T 14976 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 324	  焊缝符号表示法

TSG Z6002	 特种设备焊接操作人员考核细则

GB/T 3323.1《焊接无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》

NB/T 47013	承压设备无损检测

组委会相关要求

## 二	试题与评判标准

（一）试题

1．试题模块描述

（1）模块1：低碳钢组合件

比赛时间：4.5小时。

由4个试件组成：2个板对接焊缝试件、1个管对接焊缝试件、1个T型角焊缝试件。根据抽签结果，部分试件加障碍。焊接方法 包括焊条电弧焊、药芯焊丝和实心焊丝熔化极非惰性气体保护焊（20%CO2+80%Ar）。焊接位置包括板试件对接焊缝的立、仰焊接；角焊缝的平角焊、立角焊（立向上焊）、仰角焊；管试件对接焊缝的斜45°固定位置。试件需进行外观检验、X射线探伤或断口检验，其中板试件两端各20mm范围内不评分。

- 模块2：不锈钢管板结构

比赛时间：1.5小时。

由304系不锈钢管、板组装焊接成的结构。采用钨极惰性气体保护电弧焊方法，其中管对接焊缝加障碍。不锈钢板/管材厚度：4mm。焊接过程中需背部充氩保护。试件需进行外观检验、通球检验及 X 射线探伤。

## 2．命题方式

本次竞赛以国家职业技能标准焊工（6-18-02-04）职业电焊工工种三级（高级工）基本要求和工作要求为基础，竞赛试题涵盖高级工必须掌握的碳钢、不锈钢两种母材、四种焊接方法和各种焊接位置。命题借鉴第一届全国职业技能大赛和世界技能大赛焊接项目试题设计，综合考虑我省实际情况，适当提高操作难度和评判要求，以充分展示我省

焊接技能人才队伍水平。竞赛过程中通过为试件编制明暗码对试件实行保密并进行加密评判，对监考裁判实行回避制度，对评判工作流程实行全公开制度等措施，确保竞赛过程公平、公正、公开。

本项目竞赛命题方式为公开原始命题。比赛前由组委会公布原始试题，赛前结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题修改、变化的工作流程和规则，进行抽签确定竞赛试题，并由裁判长对最终比赛试题签字确认后向选手公布。

## 3．赛题变化

（1）竞赛模块1低碳钢组合件比赛题目从附录1中所提供的备选题目中抽取确定。抽签规则如下：

① 抽签顺序：管对接，10mm板对接，16mm板对接，角焊缝。

② 抽签原则：

a. 从所有管对接备选题目中随机抽取管对接比赛试题。

b. 将10mm板对接备选题目中与管对接所抽取项目的焊接方法相同的备选题目去除后，从余下备选题目中随机抽取10mm板对接比赛试题。

c. 将16mm板对接备选题目中与10mm板对接所抽取项目的焊接方法相同的备选题目去除后，从余下备选题目中随机抽取16mm板对接比赛试题。

d. 从所有角焊缝备选题目中随机抽取。

（2）模块2不锈钢管板结构中管对接焊缝焊接位置为5G，管/

板角焊缝焊接位置为5FG。

（3）所有竞赛试题的最终变化结果应在赛前选手熟悉设备场地前予以公布。

## （二）试题说明

1．一般性规定

（1）两个模块所有立焊位置均必须采用立向上方向施焊。

（2）所有试件只可以使用赛场提供的标准装卡工具进行焊接。

（3）所有试件在焊接过程中禁止使用包括冷却铜板、陶瓷衬垫等强迫焊缝成型的装置或材料进行焊接，禁止使用固体或液体媒介直接接触试件进行强制冷却。

（4）试件一经使用，将不予换发。

（5）参赛选手应按模块1、2的顺序依次完成2个模块试件焊接。

## 2．模块1低碳钢组合件

（1）管

① 打磨

已完成的根部焊道背面和盖面焊道表面不允许打磨，须保持焊后状态，层间焊道及接头在重新焊接前允许打磨。“盖面焊道”是指达到焊缝尺寸要求的最后一层焊缝。

② 定位焊

a. 参赛选手可以采用本技术工作文件所列的任一种焊接方法和位置进行定位焊；

b. 定位焊设置在坡口内，数量为3个，单个定位焊缝最长

15mm；

c. 焊接开始后，试件不可被拆分再重新定位焊。只有在根部焊接没开始的情况下，才能重新定位焊。

③ 焊接

控制点：焊接开始前，管组件应固定在赛场提供的装卡工具上，并举手示意监考裁判员再次确认定位焊缝长度和点数，

确认后在12点钟位置打上钢印号，并将作为检查或测试的参考点。当水平固定和45°固定位置焊接时，选手焊接必须采用从6点到12点的立向上位置进行焊接，其中6点位置的起弧点中心必须位于5点到7点之间，收弧点中心必须位于12点位置左右各15mm范围内。

④ 清理

焊接完成后可使用手动或机动钢丝刷清理焊缝表面，但不得伤及盖面焊缝和根部焊缝表面。

（2）10mm板

① 打磨

已完成的根部焊道背面和盖面焊道表面不允许打磨，须保持焊后状态，层间焊道及接头在重新焊接前允许打磨。“盖面焊道”是指达到焊缝尺寸要求的最后一层焊缝。

② 定位焊

a. 参赛选手可以采用本技术工作文件所列的任一种焊接方法和位置进行定位焊；

b. 定位焊设置在坡口内，数量为2个，单个定位焊缝最长

15mm；

c. 焊接开始后，试件不可被拆分再重新定位焊。只有在根部焊接没开始的情况下，才能重新定位焊。

③ 清理

焊接完成后可使用手动或机动钢丝刷清理焊缝表面，但不得伤及盖面焊道和根部焊道表面。

（3）16mm 板

① 打磨

已完成的根部焊道背面和盖面焊道表面不允许打磨，须保

持焊后状态，层间焊道及接头在重新焊接前允许打磨。“盖面焊道”是指达到焊缝尺寸要求的最后一层焊缝。

② 定位焊

a. 参赛选手可以采用本技术工作文件所列的任一种焊接方法和位置进行定位焊；

b. 定位焊设置在坡口内，数量为2个，单个定位焊缝最长15mm；

c. 焊接开始后，试件不可被拆分再重新定位焊。只有在根部焊接没开始的情况下，才能重新定位焊。

③ 停弧/起弧

a. 16mm板应分别在根部焊道和盖面焊道各停弧一次，停弧

/起弧点应位于板中心75mm范围内。其中多道焊的盖面焊道的停弧和重新起弧为盖面的最后一条焊道。

b. 在重新起弧前，举手示意监考裁判员按照规定检查确认停弧，并打上钢印号。

④ 清理

焊接完成后可使用手动或机动钢丝刷清理焊缝表面，但不得伤及盖面和根部焊缝表面。

（4）角焊缝

① 打磨

a. 角焊缝试件表面焊前允许打磨，但是不得改变机加工预制的焊接区边缘角度。

b. 已完成的盖面焊道表面须保持焊后状态，层间焊道及接头在重新焊接前允许打磨。“盖面焊道”是指达到焊缝尺寸要求的最后一层焊缝。

② 定位焊

角焊缝试件定位焊缝有三处，分别在试件两个端面和比赛正式焊缝背面中间50mm范围内，具体要求如下：

a. 试件两个端面的定位焊缝最长15mm；

b. 在比赛正式焊缝背面中间50mm范围内的定位焊缝最长

25mm；

c. 参赛选手可以采用本技术工作文件所列的任一种焊接方法和位置进行定位焊；

d. 焊接开始后，试件不可被拆分再重新定位焊。只有在根部焊接没开始的情况下，才能重新定位焊。

障碍板的定位按照图纸要求只能在障碍板单侧施焊，两处定位焊缝最长15mm。

③ 焊接

a. 角焊缝试件焊脚尺寸为10mm，允许公差为（+3.0mm/0mm）。

b.最终完成的角焊缝焊接道次包括打底焊道，最少为2道，

最多为3道。

④ 清理

焊接完成后可使用手动或机动钢丝刷清理焊缝表面，但不得伤及盖面焊缝表面。

（5）模块1低碳钢组合件的所有试件全部组对完成后，选手应举手示意监考裁判员检查定位焊缝的尺寸和位置。

① 经监考裁判员检查合格的试件，在试件规定位置打上选手证号后方可开始焊接。

② 经监考裁判员检查组对不合格的试件，选手应自行打开试件重新组对并提交监考裁判员检查。

（6）对于模块1

低碳钢组合件，当规定的根部焊接方法与填充、盖面不同时，根部焊接方法只允许焊接1道。

（7）模块1低碳钢组合件只能使用赛场提供的装卡工具进行焊接。

## 3．模块2不锈钢管板结构

（1）所有焊缝应采用填丝焊。

（2）整个结构应一次组对完成。管对接焊缝定位焊设置在正面坡口内，数量为3个，单个定位焊缝最长15mm。管板角焊缝定位焊数量为3个，单个定位焊缝最长15mm。组对完成后，选手应举手示意监考裁判员检查定位焊缝的尺寸和位置。

① 经监考裁判员检查合格的试件，打上钢印号后方可开始上架固定，上架焊接时将钢印号置于12点位置。

② 经监考裁判员检查定位焊缝不合格的管对接试件，选手应自行打开试件重新组对并提交监考裁判员检查。

（3）模块2不锈钢管板结构组对完成后，整个结构上架固定在赛场提供的梅花桩装置上进行焊接。焊接过程中，整个结构不允许取下或移动。

（4）正式焊接开始后，结构不允许打磨、锉削或以任何方式去除焊缝金属。

（5）所有焊缝必须采用从6点到12点的立向上位置进行焊接，

其中6点位置的起弧点中心必须位于5点到7点之间，收弧点中心必须位于12点位置左右各8mm范围内。

（6）管板角焊缝焊脚尺寸为4.0mm，允许公差为（+2.00mm/0mm）。

（7）焊接过程中应在背部充氩进行保护。

（8）焊缝表面须保持焊后状态。焊缝严禁以任何方式进行表面清理。

## （三）评分标准

1．竞赛试题配分

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间 (小时) | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| 1 | 低碳钢组合件 | 4.5 | 8 | 71 | 79 |
| 2 | 不锈钢管板结构 | 1.5 | 0 | 21 | 21 |
| 总计 |  | 约 6 | 8 | 92 | 100 |

- 评判方式

- 本项目评判方式分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

（1）评价评判

评价评判按如下方式打分：3名裁判员为一组，各自单独评分，计算出3名裁判员的评价分数总和，除以9后再乘以该评价项的满分分值，计算出实际得分。三个裁判员相互间分差必须不大于1级，否则需要重新打分直至满足分差要求。

评价依据标准如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 级 | 低于行业标准 |
| 1 级 | 达到行业标准 |
| 2 级 | 达到行业标准，且某些方面超过行业标准 |
| 3 级 | 完全超过行业标准并视为完美 |

- 测量评判

- 测量评判按如下方式打分：按模块设置若干个评分组，每组由至少3名裁判员构成。

测量分评分准则：

| 类型 | 示例 | 最高分值 | 正确分值 | 不正确分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分或零分 | 电弧擦伤 | 0.50 | 0.50 | 0 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/027036030042006051