工程建设标准全文信息系统

中华人民共和国建筑工业行业标准

建筑木门  木窗

建标

发布

实施

中华人民共和国建设部  发 布

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

目    次

前言

范围

引用标准

定义

分类与代号 等级 规格及标记

要求

试验方法

检验规则

标志 包装 运输及贮存

附录  标准的附录   常用材料目录

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

前    言

为了规范建筑木门窗的生产  提高木门窗产品质量  保证正常

的使用功能  制订本标准

本标准的附录  是标准的附录

本标准由建设部标准定额研究所提出

本标准由建设部建筑制品与设备标准技术归口单位中国建筑

标准设计研究所归口

本标准负责起草单位  北京市盛大钢木制品厂

本标准参加起草单位  重庆吉象人造林木业制品有限公司  北

京城建集团总公司钢木制品有限公司

本标准主要起草人  郑国政 林国  李广安  杨淑环 刘刚  朱

乃纲

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

中华人民共和国建筑工业行业标准

建筑木门  木窗

范围

本标准规定了木门 木窗的产品分类  要求 试验方法  检验规

则  标志  包装  运输及贮存

本标准适用于建筑用木门  木窗

本标准不适用于特殊功能的木门  木窗  如防火门  防火窗等

引用标准

下列标准所包含的条文  通过在本标准中引用而构成为本标

准的条文  本标准出版时  所示版本均为有效  所有标准都会被

修订  使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

包装储运图示标志

逐批检查计数抽样程序及抽样表

锯材缺陷

建筑门窗洞口尺寸系列

建筑门窗扇开  关方向和开  关面的标志

符号

运输包装收发货标志

建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法

中华人民共和国建设部  批准         实施

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方

法

建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方

法

建筑外窗保温性能分级及其检测方法

建筑外窗空气声隔声性能分级及其检测

方法

建筑用窗承受机械力的检测方法

指接材

建筑外门的风压变形性能分级及其检测

方法

建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性

能分 级及其检测方法

塑料门垂直荷载试验方法

塑料门软物体撞击试验方法

装饰单板贴面人造板

建筑外门保温性能分级及其检测方法

建筑外门空气声隔声性能分级及其检测

方法

定义

本标准采用下列定义

木门

指用木材或木质人造板为主要材料制作门框  门扇的门

木窗

指用木材或木质人造板为主要材料制作窗框  窗扇的窗

分类与代号  等级  规格及标记

分类与代号

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

木门的分类与代号

按构造分为

夹板门    拼板门     格栅门    镶玻璃门

按开启分为  平开门

镶板门 玻璃门 百叶门

等

推拉门

模压门

实拼门

连窗门

带纱扇门

弹簧门

折叠门

转门       固定门    等

木窗的分类与代号

按构造分为

单层窗    组合窗

双层窗     百叶窗

双玻窗

带纱扇窗

落地窗     等

按开启分为

平开窗        推拉窗       上悬窗

中悬窗        下悬窗       立转窗

固定窗    等

木门窗的开启方向代号应符合    的规定

等级

按产品的用途和质量分为三个等级

高 级  用材及产品质量应符合高级木门窗要求

中 级  用材及产品质量应符合中级木门窗要求

普 级  用材及产品质量应符合普通级木门窗要求

规格

门窗洞口的尺寸应符合     厚度规格

门框  窗框的厚度分为

的规定

工程建设标准全文信息系统

启   口

工程建设标准全文信息系统

门扇  窗扇的厚度分为

标记

方法

木门窗的标记由开启方式  构造  用料  代号  洞口尺寸  开启

方向顺序组合而成

方 向

尺寸

开

洞

代号

用料

构造

开启方式

示例

洞口高

顺时针方向关

平开夹板门  洞口宽

闭

标记为

洞口高

推拉单层窗  洞口宽

标记为

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

要求

材料

木材

各类门窗的零部件使用的木材  其材质应符合表  的规定

表   木门窗用木材的材质要求

| 缺陷名称 |  | 允许限度 | 门 窗 框 |  |  | 木板门扇纱门扇 |  |  |  |  |  | 窗扇纱窗扇 亮窗扇 |  |  | 夹板门及模压门 内部零件 |  |  | 横芯 竖芯 斜撑等 小零件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上框 边框 立边及坎 |  |  | 上梃 中梃 下梃 边梃 立边 冒头 |  |  | 门芯板 |  |  | 上梃 中梃 下梃 边梃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 |
| 节 子 | 活节 | 不计算的节 子尺寸不超 过或材宽的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算的节子 尺寸不超过 材宽的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不限 |  |  |  |
|  |  | 计算的节子 的最大直径 不超过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大 小 小面表面贯 通的条状节 在大面的直 径不超过 |  |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  |
|  | 死节 | 不计算的节 子尺寸不超 过或材宽的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算的节子 尺寸不超过 材宽的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算的节子 的最大直径 不超过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大 小 小面表面贯 通的条状节 在大面的直 径不超过 |  |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  |
|  | 贯通节 | 大 大 小面贯通至 小面不超过 小面的或不 超过 |  |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  |
|  | 允许个数 | 每米长的个 数 门 芯板 为每平方米 个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不影响强度者不限 |  |  |  |  |  |

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

表 完

| 缺陷名称 | 允许限度 | 门 窗 框 |  |  | 木板门扇纱门扇 |  |  |  |  |  | 窗扇纱窗扇 亮窗扇 |  |  | 夹板门及模压门 内部零件 |  |  | 横芯 竖芯 斜撑等 小零件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上框 边框 立边及坎 |  |  | 上梃 中梃 下梃 边梃 立边 冒头 |  |  | 门芯板 |  |  | 上梃 中梃 下梃 边梃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 | 高 级 | 中 级 | 普 级 |
| 裂纹 | 贯通裂长度 不超过 |  |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  |
|  | 未贯通的长 度不超过材 长的 |  |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  |  |  |  |  |  | 不限 |  |  |  |
|  | 未贯通的深 度不超过材 厚的 |  |  |  |  |  |  | 不许有 |  |  |  |  |  |  |  | 不限 |  |  |  |
| 斜纹 | 不超过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变色 | 不超过材面 的 |  | 不限 |  |  | 不限 |  |  | 不限 |  |  | 不限 |  | 不限 |  |  |  | 不限 |  |
| 夹皮 | 长度不超过 |  | 不限 |  |  | 不限 |  | 不许有 | 同死节 |  |  | 不限 |  | 不限 |  |  | 同死节 |  |  |
|  | 每米长的条 数不超过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腐朽 | 正 面 不 许 有 背 面 允 许有面积不 大于 其深度不得 超过材厚的 |  |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  | 不许有 |  |  |
| 树脂囊 油眼 |  | 同死节 |  |  | 同死节 |  |  | 同死节 |  |  | 同死节 |  |  | 胶接面不许有 其余 不限 |  |  | 同死节 |  |  |
| 髓心 |  | 不露出表面的允许 |  |  | 不露出表面的允许 |  |  | 不露出表面的允许 |  |  | 不露出表面的允许 |  |  | 允许 |  |  | 不许有 |  |  |
| 虫眼 | 直径 以下的其深度不超过 者不计 直径 的 包括长度在 以下者 每 内的允许数 级 个 级的 个 级 个 直径 以上的包括长度在 以上者同死节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 在开榫 打眼和装五金件部位计算的节子与虫眼不许有 计算的节子间距不得小于 表内列入的全部允许缺陷均按外露面计算 未列入的缺陷不限 门窗框的上框及边框 如不裁灰口 其小面允许有不超过 的钝棱 表内括号中数字为修补后补块尺寸的允许值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

门窗用材的木材含水率应符合表  的规定

表   木门窗用材的含水率

| 零部件名称 |  | 高 级 | 中 级 | 普 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗框 | 针叶材 |  |  |  |
|  | 阔叶材 |  |  |  |
| 拼接零件 |  |  |  |  |
| 门扇及其余零部件 |  |  |  |  |
| 注 南方高湿地区含水率的允许值可比表内规定加大 |  |  |  |  |

高 级   中 级门窗外露零部件的木材树种应根据

材性相近的原则配套使用   高 级产品材色应近似  其门芯板如

采用木板拼接的  纹理也应近似普 级产品按软硬杂树种分开

使用  采用胶拼方法制作的零部件均需使用单一树种

人造板

各种人造板  包括硬质纤维板  中密度纤维板  胶合板

刨花板等应符合相应的国家标准及设计要求  见附录 标准的附

录

各等级门窗使用的人造板的等级应符合表  的规定

表   木门窗用人造板的等级

| 材料名称 | 高 级 | 中 级 | 普 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶合板 | 特 |  |  |
| 硬质纤维板 | 特 |  |  |
| 中密度纤维板 | 优 | 合格 | 合格 |
| 刨花板 | 类优 | 类 | 类 及 类 |

辅助材料

各类木门窗所使用的胶粘剂  涂料和蜂窝纸等辅助材料的质

量应符合相应产品技术标准的规定并满足设计要求  见附录 标

准的附录

加工工艺质量

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

结构

木门窗的边框与上下框直角交接处  可采用直密榫或其

他结构形式  门窗框边缘凡有线脚者  其外露面结构一般为 割

角直密榫  硬木门窗的边角一般采用 割角做法

木板门扇上  中  下挺与边挺的接合  窗扇  亮窗扇上

中  下梃与边梃的接合  可采用直密榫或其他结构形式  夹板门及

模压门门胎四角和零  部件之间可采用榫结构  也可采用钉连

接

凡采用榫接合结构者  装配时应分别在榫头和榫孔壁上

施胶  并应涂刷均匀  外露零  部件的透榫  组装后应加木楔子

外露的榫眼结构及线条对角处必须严密  不得有缺榫和

空头  线 条 要 交圈     高  级产品 结 构 处 的 缝隙 不 得超 过

条数不得超过一个框或一个扇的总结构处的 中

级   普 级产品不得超过 条数不得超过总结构处的

并不得有遗留胶痕  直密榫的中间榫肩最大缝隙不得超过

夹板门和模压门如采用人造板 中密度板及刨花板制

作门框  其上框与边框的接合处一般为 割角  交圈  接缝应严

密  内部金属连接件的安装连接应紧密  牢靠  固定侧边的筒子板

与贴脸的拐角及门框中间主板应胶粘牢固  其可伸缩的侧边与主

板的配合应严密  并与主板榫槽底部留有  左右的缝隙

零部件的拼接与胶贴

木门窗框的上  下框  边框  木板门扇的上  下梃及边梃

的宽度均可以胶拼   中 级   普 级产品其厚度亦可胶拼

木门的门芯板如用木材制作  必须使用拼板  内门的门

芯板亦可采用胶合板   中 级   普 级内门亦可采用其他贴

面人造板  其基材等级按表  规定

用于木门窗框料的双裁口的梗条亦可进行胶贴  但梗条

必须嵌入框料  深的沟槽内  并施胶钉牢转窗的梗条可用

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

胶粘平钉

胶拼应严密    高 级门窗零件不许有明显胶缝

中 级   普 级的零件的局部胶缝最宽处不得超过长

不得超过

中 级   普 级门窗的所有零件及各级夹板门和模

压门门胎的零件包括门胎上  下  边梃 均可以短料指接方式接

长  夹板门  模压门门胎零件的指接料  长度不得小于     两

端除外其余各级门窗零件的指接料长度不得小于 两端

除外 指接的技术要求和质量必须符合 的规定

中 级 普 级内门的边框  上 中 下梃均可用软

杂木如松木等表面胶贴刨切硬木单板制作  胶贴的零件应平

整  牢固  不得有开胶  波纹  压痕等缺陷

各种夹板门  模压门或以装饰人造板为材料制作的门

框  其表面装饰材料与基材的胶贴  或装饰人造板与门胎的胶贴均

应平整  牢固  不得开胶分层  不得有局部鼓泡  凹陷及明显的硬

楞  压痕或波纹  砂透等缺陷

各类夹板门及模压门门扇两面所使用的人造板或模压

门皮种类及厚度必须一致  如使用胶合板  其树种亦应相同

中 级   普 级夹板门所使用的人造板允许长度方向由两块拼

接而成接口应在门的下部或玻璃口的上  下部接缝处应严密

平整

夹板门扇的镶边

镶木围条的夹板门扇  应在门边与围条上分别施胶后钉合  接

缝要严密  不得有遗留的痕迹  以单板或其他装饰材料封边的门

边  应平整  牢固  拐角处应自然相接  接缝严密  不得有折断  开裂

等缺陷

镶板门的镶线条  亦须施胶并加钉钉合  接缝要严密

表面粗糙度

木门窗成品和零  部件的表面经砂光或净光后  不得有

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

波纹  哨头或由于砂光造成的局部变色

木材零件表面的毛刺  沟痕  嵌楂  刨痕的允许范围如

下

高 级  深度不超过 面积不超过 间距不

小于     的不计

中 级 普 级  深度不应超过 面积不超过

间距不小于  的不计  厂房大门扇高度超过  者  面

积不超过  的不计

横芯  竖芯  梗条等小零件的允许限度深度同各级门窗

高  级  间距 不应小于  面积不超过  的不计

中 级   普 级间距不应小于  面积不超 过  的不

计

组装后的门窗扇的周边均不净光  但应锯截整齐  不得有

深度超过  的锤痕

修补

木材缺陷处的修补挖补必须做到接缝严密  胶接牢固

高 级产品补块的树种  纹理  颜色应与木材近似 中 级

普 级产品树种  颜色应与木材近似  各类缺陷的修补范围及要

求应符合如下规定

死节与虫眼  直径在  以下  长度在  以内的可不

修补  直径在  以上的含 以内  但长度超过  以

上的须用木材修补

树脂囊宽度在  以上的须用木条挖补

大于表  规定的死节经修补后补块的大小不得超过括号

中的数值

由于加工引起节疤本身的裂纹和周围的崩楂  宽度不超过

的不贯通裂纹可不修补  宽度不应超过 长度不超过

的崩楂须用腻子填平  超过的须用木材修补

裂纹的修补   高 级产品宽度在  以上    中

工程建设标准全文信息系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/027162003120006043