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T 梁预制安全专项施工方案
[bookmark: _Toc435804902]1、编制依据 
本专项方案在符合我国国家相关法律、法规、条例，辽宁省相关规定的基础上，主要以下列文件和资料为依据进行编制： 
（1）《辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段第四合同段》设计图纸E册及相关文件； 
（2）国家现行技术规范及设计技术标准： 
《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 
《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）
《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF60-2011） 
《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006） 
《建设工程安全管理条例》 
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 
（3）《公路水运工程安全生产监督管理办法》； 
（4）辽宁省高速公路施工标准化指南； 
（5）局及公司高速公路建设项目的施工经验和拟投入本项目的生产资源； 
（6）我部对本项目现场和周围环境调查掌握的有关资料； 
（7）本工程的质量标准和暂定工期及我项目的创优规划、工期目标等； 
（8）施工组织设计等。 
[bookmark: _Toc435804903]2、编制原则 
1）本方案适用于T梁预制场关于浑河大桥、腰堡大桥、前岭公公分离式立交桥、西山口公铁分离式立交桥、官岭天桥30m及 40m T 梁预制施工。施工内容包括 T 梁钢筋加工及安装、模板安装、砼浇筑、预应力张拉等。 
2）本方案编制基于《辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段第四合同段施工图设计》及施工组织设计，综合社会人文和环境条件，同时结合 T 梁预制场及T梁施工的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准，指导、规范 T 梁预制施工，确保全线 T 梁预制的施工质量、安全。 
[bookmark: _Toc435804904]3、专项工程概述 
[bookmark: _Toc435804905]3.1  主要工程技术标准 
（1）主梁片数:296 片梁 
（2）预制梁长:跨径 30m,边跨29.54m，中跨预制 29.20m；跨径40m，边跨39.57m（对应80型伸缩缝）、39.54m（对应160型伸缩缝），中跨预制 39.20m。 
（3）预制梁高 2.5m。 
（4）预制梁吊装重量：最重T梁重量为150.67t。
（5）砼：预制主梁及横隔梁、湿接缝、封锚端、墩顶现浇连续段采用 C50 砼。 
（6）普通钢筋：钢筋主要采用 HPB300 和 HPB400两种， 技术性能应符合《钢筋砼用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋砼用热轧带肋钢筋》 （GB1499.2-2007）的规定，此外钢筋焊接网应满足《钢筋砼用钢第 3 部分：钢筋焊接网》（GB T1499.3-2010）的要求。 
（7）预应力钢筋：钢绞线公称直径为 15.20mm，公称面积 140mm2，抗拉标准强度 fpk=1860Mpa，弹性模量 Ep=1.95×105Mpa，最大松弛率为 3.5%，其性能参数应符合国家标准《预应力砼用钢绞线》（GB/T5224-2003）的规定。 
（8）其他材料： 
①钢板：钢板采用《碳素结构钢》（GB/T700-2006）规定的 Q235B 钢板。 
②锚具：锚具超平性能须符合国际预应力协会编制的《后张法预应力体系验收建议》（FIP-91）和《预应力锚具.夹片和连接器》（GB/T14370-2000）的要求。产品必须通过省、部级鉴定，供货厂家必须取得 ISO9002 质量体系认证证书。其产品性能必须符合国家预应力协会编制的《后张法预应力体系验收建议》（FIP-91）、《公路桥涵预应力筋用锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2010）和《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检验规则》（JT329.2-97）要求。
③塑料波纹管:管道钢束成孔采用预埋高密度聚乙烯塑料波纹管成型（负弯矩钢束采用扁形塑料波纹管成型）；其产品性能应符合《预应力砼桥梁用塑料波纹管》（JT/T529+2004）。
[bookmark: _Toc435804906]3.2  专项工程概况、主要工程项目及数量 
3.2.1 专项工程概况 
本标段是辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段第四合同段，起讫桩号为 K297+200～K304+650，全长 7.45km，技术标准为双向四车道，设计时速
 80km/h，工程主要内容有路基工程、桥梁工程、涵洞工程，其中设置互通立交一处，为前岭互通。我部根据实际情况，，决定将T梁预制场设在浑河大桥17～18#孔之间右侧河滩地上。计划生产 296片 T 梁，其中 40m T 梁281 片、30m T 梁 35 片。 
3.2.2 主要工程项目及数量 
表1   预制场建设主要工程项目及数量

 

表2   T梁预制工程数量表
[bookmark: _Toc435804907]3.3  自然地理特征
3.3.1 地形、地貌 
预制场位于浑河左岸河滩地上，地势较低，清表后进行了粒料填筑。
3.3.2 水文情况
大气降水入渗为主要补给方式，排泄方式以地下水径流、河水排泄及人工开采排泄为主，地下水径流条件较好。上游有大伙房水库存在，雨季有人工泄洪的可能。
浑河是辽宁省除辽河之外，名列第二的大河，全长415公里，流域面积1.14万平方公里，年径流量
30.52亿立方米。浑河为不对称水系，东侧支流密集，坡陡谷深，水量丰富；西侧支流很少，水量不大。浑河大桥上有约250m处有一水库堤坝。
3.3.3气候条件
路线地区属中温带亚湿润区季风型大陆性气候，热量充足，年平均光照2600小时左右，四季分明，气候温和。抚顺地区平均气温6.9℃，一月平均气温-15℃，七月平均气温25.1℃，极端最高气温37.8℃，极端最低气温-35.5℃，年平均风速2.2m∕s，年平均降水量787.2mm，多年平均蒸发量1250mm，雨季主要集中在7、8月份，雨热同季，无霜期155天左右，最大冻土深度1.34m。
[bookmark: _Toc435804908]3.4  专项工程的建设、交通运输条件和环境特点 
3.4.1专项工程的建设
1）梁场建设在主线右侧侧、浑河大桥第18孔之间的河滩地上，具备场地建设条件。 
2）已完成清表施工，通过现有道路及浑河大桥施工便道可到达梁场位置。 
3）在K304+250处设置1台 315kV 变压器，保障预制场用电，同时拌和站设置的2台315kV 变压器作为辅助用电。 
4）通过现有道路和浑河大桥施工便道可以到达T梁预制场。
3.4.2环境特点
（1）夏季多雨。 
（2）浑河上游有水库存在，预制场受雨季人工泄洪影响较大。
（3）周边环境特点
表 3  预制场周边环境概况表
[bookmark: _Toc435804909]3.5  专项重难点分析 
（1）T梁预制场、钢筋加工厂位于浑河河滩地，地势较低，雨季如何采取防洪措施以保证预制场的安全是本工程安全控制的重点。 
（3）张拉预应力时，锚具破裂。 
[bookmark: _Toc435804910]3.6  工期安排
梁场建设计划开完工时间：2015 年 10 月 5 日～2016 年 3月31 日。
[bookmark: _Toc435804911]3.7  材料使用计划


表4   材料使用计划表


T梁模板配置情况：斜交角度55°边梁1套、中梁1套；斜交角度60°边梁2套、中梁7套；斜交角度70°边梁1套、中梁1套（西山口公铁分离式立交桥、官岭天桥暂不考虑）。
[bookmark: _Toc433229360][bookmark: _Toc435804912][bookmark: _Toc433229359]4、主要人员配置
表4   作业队人员配置表
表 5  主要负责人员表


注：按照总体施工计划安排，2016年4月份进行T梁预制，要求所有施工及负责人员须于2016年3月20日之前全部到场，做好前期相应的准备工作。
[bookmark: _Toc435804913]5、主要机械设备配置 




表6   主要机械设备配置

[bookmark: _Toc435804914]6、T梁预制施工工艺流程
[bookmark: _Toc435804915]6.1  施工工艺流程 (
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图1   T梁预制施工工艺流程图
[bookmark: _Toc435804916]6.2  施工方法
（1）测量组根据场地整体施工布置图以及功能区布置图要求，将各主要控制点、线放样至施工现场，确保各功能区、结构物位置准确。 
（2）场地建设时首先进行排水系统施工。 
（3）然后施工龙门吊轨道基础，确定预制区、存梁区范围。 
（4）其次施工预制区台座以及存梁区枕梁。 
（5）预埋主电缆管道、喷淋设备管道。 
（6）施工及材料进场便道，确定场地顶面硬化标高。 
（7）硬化预制区、存梁区以及钢筋加工等功能区场地。 
（8）安装功能区活动板房、棚架以及消防设施。 
（9）安装水池、配电柜，进行供水、供电。 
6.2.1  排水系统施工 
（1）首先施工两侧纵向排水沟，然后施工横向排水沟。 
（2）使用挖掘机开挖沟槽，纵横向排水坡率为1%。 
（3）纵向排水沟净高 50cm，净宽 30cm，采用C20砼浇注，厚度 10cm。 
（4）横向排水沟净高 30～50cm，净宽 25cm，采用C20砼浇注，厚度 10cm，采用水篦子覆盖。 
（6）沉淀池净宽100cm，净高150cm，采用C20砼浇注，厚度 10cm。沉淀池设在预制场西南角处。 
（7）砼浇注：沟槽检验合格后，先用木桩每10m 一处钉好浇注位置，挂好横断面线及纵断面线，按线浇注。 
（8）沟体砼浇注：排水沟砼浇注需保持线性顺直。沟体分两次浇注，厚度10cm，先浇注沟底部分，人工找平，并将沟底与沟身接触部位拉毛，待砼达到一定强度后，进行两侧沟身模板支立。模板应加固牢靠，拼缝处粘贴双面胶条，保证其严密，防止漏浆。分段浇注连进行接处需凿毛处理。
（9）养生：每浇注好一段，定时洒水养护，养生 7～14 天。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。
（10）纵向排水沟整体纵坡由东向西，在预制场最西侧通过横向排水沟再汇集到浑河内。
6.2.2  轨道基础施工 
（1）龙门吊轨道基础共分两层，底层高度 30cm，宽度 80cm；顶层高度 30cm，宽度 60cm；均采用C30钢筋砼。 
（2）测量组将轨道中心线放样至现场后，使用挖掘机开挖沟槽，人工将浮渣清除干净，经试验室检测地基承载力合格后，方可进行下道工序。 
（3）钢筋在钢筋场集中加工，现场一次性绑扎完成。 
（4）采用高度30cm 的钢模板支立，底部使用木板调节标高。 
（5）轨道基础上下两层分两次浇注，使用插入式振捣器振捣，底层浇注完毕凿毛后，方可浇注第二层。 
（6）砼基础浇注完毕后，覆盖土工布洒水养生不少于 7 天。 
6.2.3  台座、枕梁施工 
（1）预制 T 梁底座施工 
①预制T梁台座分两部分组成，端头采用扩大基础形式，采用C30钢筋
砼浇注；中间部分采用与梁同宽底座形式，均采用 C30 钢筋砼浇注。 
②存放枕梁分两部分组成，底部采用扩大基础形式，采用砼C30钢筋砼浇注；顶部采用矩形垫块形式，采用C30钢筋砼浇注。 
③测量组将台座中心线放样至现场后，使用挖掘机开挖沟槽，人工将浮渣清除干净，经试验室检测地基承载力合格后，方可进行下道工序。 
④钢筋在钢筋场集中加工，现场一次性绑扎完成。 
⑤采用高度 30cm 的钢模板支立，底部使用木板调节标高。 
⑥先施工扩大基础部分，上下两层分两次浇注，使用插入式振捣器振捣，底层浇注完毕凿毛后，方可浇注第二层。 
⑦砼基础浇注完毕后，覆盖土工布洒水养生不少于 7 天。 
6.2.4  预留、预埋施工 
（1）主电缆管道、喷淋管道均采用地面下埋置，埋入深度 10cm。 
（2）主电缆外穿φ50mmPVC 塑料管。 
（3）喷淋养生系统管道采用φ50mm 无缝钢管，主管道放置横向排水沟，外接管道采用预埋方式，埋置深度 10cm。
（4）在预制场东南角处设置蓄水池，养生用水利用浑河中的水。（水质已检测合格） 
6.2.5  便道、通道施工 
（1）预制场场区内设置 1 条进场便道。 
（2）预制区、存梁区场地右侧砼运输通道宽度 4.5m，中间进场便道宽度 5m，均采用 C30 砼浇注，厚度 20cm。 
（3）场地右侧砼运输通道横坡 1%，其余均为 0%。 
（4）根据施工段长度以 25～50m 分段浇注并设置沉降缝，沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 
（5）砼浇注完毕后，覆盖土工布洒水养生不少于 7 天。 
6.2.6  场地硬化施工 
（1）预制区、存梁区场地采用 C30 砼硬化，厚度 10cm，纵坡 1%，横坡 0%。 
（2）钢筋加工区、原材堆放区以及停车区，采用 C30 砼硬化，厚度 10cm
，纵坡 1%，横坡 1%。 
（3）场地硬化分段进行，每 10～15m 设置沉降缝 1 道，沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 
（4）砼浇注完毕后，覆盖土工布洒水养生不少于 7 天。 
6.2.7  配套功能区建设 
（1）原材存放区、压浆区以及钢筋制作区采用彩钢棚。
（2）功能区配置相应数量的消防设施。

[bookmark: _Toc435804917]7、危险源辨识










	












[bookmark: _Toc435804918]8、安全防治措施 
[bookmark: _Toc435804919]8.1  临时用电安全防治措施 
（1）本工地的施工用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46–2012），《建筑施工安全检查标准》（JGJ59–99）。 
（2）临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 
（3）临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 
（4）作业电工必须是持证电工，并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。 
（5）施工现场专用变压器供电实行三相五线制供电，必须采用三相五线保护接零供电系统TN-S系统。并在线路首端（现场配电房）、中端、末端作重复接地。而接地总电阻不得大于 4Ω，其中端和末端不得大于 10Ω。 
（6）现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时，应切断电源，验明线路无电并挂“严禁合闸，有人工作”的标识牌或专人看守。其分配电箱用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作。所有用电机具操作开关必须“一机一闸一漏一箱”安装，严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用，而其中的黄/绿双色线只能作机具的保护零线使用。 
（7）一切用电机具运到现场后，必须由电工检验其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损，固定用电设备其绝缘电阻应大于 0.5MΩ，I 类手持电动机具不小于 2MΩ，II 类不小于 7MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护，使用手持电动工具应使用安全用电。 
（8）运行中的漏电开关必须每天进行检查，使用中发生跳闸，必须查明原
因，才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换，严禁电工自行维修，严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。 
（9）配电箱内开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损，可动部分灵活可靠。箱内电器接线整齐，无外露导电部分，进出线必须从箱底进出。非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置。线路两端严禁用插头连接使用，电源线严禁搭接在保险丝上，线路不得挂搭衣服。大功率1000W 以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品。在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。 
（10）与施工现场相临的外电线路和设备必须采取防护措施或严密封闭。 
（11）施工照明要设专用回路漏电开关，其金属外壳必须作接零保护，室内线路及灯具安装高度低于 2.5m 要使用 36V 及以下安全电压。潮湿作业场所其照明电压不得大于 12V。 
（12）建立健全电器防火检查制度，安全教育制度，维护、检查、测试制度，购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准、和安全标准。执行专人专机负责制，定期检查、维修。施工现场临时用电每周检查一次（漏电保护器每月测试一次），发现问题，及时整改。 
[bookmark: _Toc435804920]8.2  龙门吊安装施工安全防治措施 
（1）龙门吊安装人员、机械操作人员经安全教育培训考核合格后方可上岗作业。 
（2）龙门吊安装在现场技术员的监督下，必须按照方案步骤进行安装。 
（3）龙门吊安装现场必须安排专人指挥，保证安装顺序，安全可靠。 
（4）轨道必须按照要求进行固定、调平，防治龙门吊安装完毕后，使用过程中发生脱轨。
（5） 安装轨道时应下挖埋上避雷针，已将雷电通过起重机传送到轨道以释放到大地。
（6）下纵梁、行走设备安装完毕后，临时斜撑必须牢固，防止倾斜倒塌伤人。 
（7）龙门吊整体连接后，安排专人对连接处进行检查，发现未连接牢固部位，重新进行连接牢固，防止架体受外力撞击时，龙门架坍塌。 
（8）离地距离超过 2m 人工作业时，设置安全防护措施，防止人员高空坠落。 
[bookmark: _Toc435804921]8.3  龙门吊使用施工安全防治措施 
（1）参与起重吊装的施工人员必须熟悉本工种的安全技术操作规程，防止因操作不当造成人为伤害。严格执行起重作业的有关规定及操作规程，作业人员必须持证上岗。 
（2）起重作业前必须检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试运行，钢丝绳的安全系数应符合有关规定，并经专业检测机构检测合格后方可作业。 
（3）作业时专人统一指挥，参加起重作业的人员应掌握作业的安全要求，分工明确、责任清晰。 
（4）加强施工机械检查力度严防机械带病作业，加强设备的保养、维修，经常检查起重设备的作业面是否符合有关规定，使设备处于良好的性能状态，确保设备运行安全。 
（5）被吊物下方严禁人员作业、停留，其起吊速度应严格控制，防止坠物伤人，禁止施工人员随吊物起落。 
（6）高处作业，应搭设好必备的人行爬梯和通道作业平台以及安全防护设施，作业人员佩戴必备的安全防护用品。 
（7）吊装过程中应专人指挥，信号统一。 现场为多机作业，施工要尽量避免相互交叉作业，加强现场施工管理，所有现场施工人员必须统一服从分配，统一调度，合理安排施工。 
（8）使用过程中，注意检查维护避雷设施，发现损坏及时更换。
[bookmark: _Toc435804922]8.4  龙门吊拆除施工安全防治措施 
（1）龙门吊拆除人员、机械操作人员经安全教育培训考核合格后方可上岗作业。 
（2）龙门吊拆除在现场技术员的监督下，必须按照方案步骤进行拆除。 
（3）龙门吊拆除现场必须安排专人指挥，保证拆除顺序，安全可靠。 
（4）高处作业，应搭设好必备的人行爬梯和通道作业平台以及安全防护设施，作业人员佩戴必备的安全防护用品。 
（5）离地距离超过 2m 人工作业时，设置安全防护措施，防止人员高空坠落。 
（6）拆装长件、重件须系好缆风绳，并由专人指挥缆风绳的控制。 
[bookmark: _Toc435804923]8.5  起重吊装作业安全防治措施 
（1）司机和信号工进行安全技术交底，并履行签字手续。 
（2）在吊装作业前，需对机械、电气及其结构等进行安全检查，发现问题及时处理。 
（3）上岗前必须对人员进行安全教育，必须带好安全帽，严禁酒后上班。 
（4）龙门吊的安拆工作时，风力大于 6 级时或雨雪天，应严禁操作。 
（5）操作人员应佩戴必要的安全装置，保证安全生产。 
（6）严禁高空作业人员向下抛扔物体。 
（7）严禁违章指挥，司机必须坚持十个不准吊。 
（8）夜间施工必须有足够的照明，如不能满足要求，司机有权停止操作。 
（9）拆装龙门吊的整个过程，必须严格按操作规程和施工方案进行，严禁违规操作。 
[bookmark: _Toc435804924]8.6  砼施工安全防治措施 
（1）严禁在工作平台上存放较多材料和浮置物、滚动物。每段浇筑完成，及时清净富余材料。 
（2）砼浇筑期间，必须专人观察模板、支撑情况，随着砼的浇筑，及时拧紧拉杆螺帽。发现支撑、模板有变形迹象，立即停止砼浇筑，采取加固措施后再慢速进行施工。  
（3) 在施工过程中，高处作业人员应系好安全带，防止高空坠落事故的发生。 
[bookmark: _Toc435804925]8.7  模板施工安全防治措施 
（1）进人施工现场人员必须戴好安全帽。 
（2）模板和支撑一定要按技术方案进行配置，当型号改变时，一定要通知技术负责人，经过审批后方可进行模板的搭设。 
（3）相邻模板之间的连接螺栓一定要上满并将螺帽拧紧，拼缝要严密。 
（4）模板安装时应遵循从下往上的原则，每层模板固定牢固后，方可进行上层模板的安装。 
（5）模板的拆除应遵循自上而下，先拆水平支撑后拆垂直支撑。 
（6
）拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放。模板堆放高度不得超过 2 米。 
（7）严禁操作人员站在正在拆除的模板上。拆模间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然坠落，倒塌伤人。 
（8）模板拆除前必须有混凝土强度报告，强度达到规定要求后方可进行拆模审批。 
（9）拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。 
[bookmark: _Toc435804926]8.8  预应力张拉安全防治措施 
（1）预应力砼施工要求 
台座经检验合格后方能进行张拉作业。张拉作业区，无关人员不得进入； 检查张拉设备，工具（如千斤顶、油泵、压力表、顶楔器及液控顶压阀等）是否符合施工及安全的要求，压力表应按规定周期进行检定； 锚环及锚塞使用前应经检验、合格后方可使用； 高压油泵与千斤顶之间的连接点、各接口必须完好无损，油泵操作人员要戴防护眼镜; 
（2）张拉前，对台座等进行检查，周围不得站人和其他作业，浇筑砼时，振捣器不得撞击钢丝（钢束）。 
（3）预应力钢筋张拉时，在千斤顶的端部及张拉端部，均不得站人，梁端设置围护和挡板。 
（4）钢筋张拉时，钢绞线必须有足够的长度；夹具应有足够的夹紧能力，防止锚夹不牢而滑出。 
（5）张拉操作中若出现异常情况（如油表震动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等），应立即停机进行检查。 
（6）张拉完毕后，对张拉施锚两端应妥善保护，不得压重物，管道尚未灌浆前，梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。 
（7）管道压浆时，应严格按规定压力进行。施压前应调整好安全阀。关闭阀站时，作业人员应站在侧面。
[bookmark: _Toc435804927]8.9  防汛措施
8.9.1  梁场高程
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序号 周边建筑物 天然气管道 被交线 高压线

无 无 1道高压线（左侧约120m处）

2座鱼塘（大桩号侧5米）

4间砖瓦房（归鱼塘所有）

1
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		序号		周边建筑物		天然气管道		被交线		高压线

		1		2座鱼塘（大桩号侧5米）  4间砖瓦房（归鱼塘所有）		无		无		1道高压线（左侧约120m处）
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序号 材料名称 单位 数量 备注

1 水泥 t 325

2 碎石 t 1166

3 砂 t 845

4 粉煤灰 t 92

5 带肋钢筋 t 8.9

6 钢板 ㎡ 325.5

7 槽钢 t 7.2

8 M7.5浆砌片石 m³ 334

9 Ф50无缝钢管 m  1663
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		序号		材料名称		单位		数量		备注

		1		水泥		t		325

		2		碎石		t		1166

		3		砂		t		845

		4		粉煤灰		t		92

		5		带肋钢筋		t		8.9

		6		钢板		㎡		325.5

		7		槽钢		t		7.2

		8		M7.5浆砌片石		m³		334

		9		Ф50无缝钢管		m 		1663
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序号 作业队伍名称 木工班（人） 钢筋班（人） 砼班（人）

1

T梁预制安装作业队

29 15 10
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		序号		作业队伍名称		木工班（人）		钢筋班（人）		砼班（人）

		1		T梁预制安装作业队		29		15		10
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序号 负责项目 姓名 联系电话

1 技术质量负责人 朱正宽 13801379451

2 生产副经理 秦杰 15736320066

3 试验室主任 李明利 15291774029

4 试验员 李亚男 18326278000

5 试验员 刘志贵 15541354476

6 试验员 李明亮 17078900092

7 物设部长 郄晓红 15103871575

8 材料员 郑柏森 13030708758

9 测量组组长 乔吕 18228177775

10 现场技术员 罗峰博 15399130302

11 现场技术员 王志强 18342379232

12 现场技术员 谷鹏翔 15841319061
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		序号		负责项目		姓名		联系电话

		1		技术质量负责人		朱正宽		13801379451

		2		生产副经理		秦杰		15736320066

		3		试验室主任		李明利		15291774029

		4		试验员		李亚男		18326278000

		5		试验员		刘志贵		15541354476

		6		试验员		李明亮		17078900092

		7		物设部长		郄晓红		15103871575

		8		材料员		郑柏森		13030708758

		9		测量组组长		乔吕		18228177775

		10		现场技术员		罗峰博		15399130302

		11		现场技术员		王志强		18342379232

		12		现场技术员		谷鹏翔		15841319061
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序号 机具名称 单机功率（KW） 台数 合计（KW） 备注

1 钢筋直螺纹滚丝机 3 2

2 钢筋调直机 3 1

3 电焊机 10 5

4 数控钢筋弯曲机 2.2 4

5 钢筋切断机 3 2

6 砂轮切割机 3 2

7 弯弧机 3 1

8 数控调直弯箍机 10 1

9 滚笼机 13 1

10 水泵 5.5 1 钢筋厂

11 生活用电 30 1 钢筋厂

12 空压机 15 1

13 100t龙门吊 70 2

14 10t龙门吊 31 1

15 附着式振捣器 1.5 10

16 水泵 5.5 2 预制场

17 插入式振捣器 3 5

18 数控压浆机 4 1

19 数控张拉机 4 2

20 生活用电 30 1 预制场

453.3
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		序号		机具名称		单机功率（KW）		台数		合计（KW）		备注

		1		钢筋直螺纹滚丝机		3		2		453.3

		2		钢筋调直机		3		1

		3		电焊机		10		5

		4		数控钢筋弯曲机		2.2		4

		5		钢筋切断机		3		2

		6		砂轮切割机		3		2

		7		弯弧机		3		1

		8		数控调直弯箍机		10		1

		9		滚笼机		13		1

		10		水泵		5.5		1				钢筋厂

		11		生活用电		30		1				钢筋厂

		12		空压机		15		1

		13		100t龙门吊		70		2

		14		10t龙门吊		31		1

		15		附着式振捣器		1.5		10

		16		水泵		5.5		2				预制场

		17		插入式振捣器		3		5

		18		数控压浆机		4		1

		19		数控张拉机		4		2

		20		生活用电		30		1				预制场
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L E C D

1

配电系统未设置配电

柜或总配电箱、分配

电箱、开关箱，未实

行三级配电

触电

火灾

1 10 15 150

显著

危险

配电系统设置配电柜或总

配电箱、分配电箱、开关

箱，实行三级配电

2

配电系统三相负荷不

平衡。220V或380V

单相用电设备未接入

触电

火灾

1 6 15 90

显著

危险

配电系统三相负荷平衡，

220V或380V单相用电设备

接入220V/380V三相四线

制供电。

3

室内配电柜的设置不

符合规定

触电

火灾

3 6 15 270

高度

危险

室内配电柜设置符合现行

《施工现场临时用电安全

技术规范》的规定。

4

总配电箱未设在靠近

电源的区域，分配电

箱未设在用电设备或

负荷相对集中地区域

触电

火灾

3 6 7 126

显著

危险

总配电箱应设在靠近电源

的区域，分配电箱应设在

用电设备或负荷相对集中

的区域。

5

分配电箱与开关箱、

开关箱与其控制的固

定式用电设备的距离

的水平距离超过3m

触电

火灾

6 3 15 270

高度

危险

分配电箱与开关箱的距离

不超过30m，开关箱与其

控制的固定式用电设备的

水平距离不超过3m。

6

每台用电设备无各自

专用的开关箱，用同

一个开关箱直接控制

2台及2台以上的用电

设备

6 6 401440

极其

危险

每台用电设备必须有各自

的开关箱，严禁用同一个

开关箱直接控制2台及2台

以上用电设备

7

动力配电箱与照明配

电箱伟分别设置，当

合并为同一配电箱时

没有分路配电

6 3 15 270

高度

危险

动力配电箱与照明配电箱

分别设置，当合并为设置

为同一配电箱时，动力和

照明分路配电

8

配电箱、开关箱周围

的工作空间和通道不

符合要求，堆放杂物

火灾 1 10 3 30

一般

危险

配电箱、开关箱周围应有

足够2人同时工作的空间

和通道，不得堆放任何妨

碍操作、维修的杂物

9

配电箱、开关箱未采

用冷轧钢板或阻燃绝

缘材料制作，钢板厚

度不足，箱体表面没

有做防腐处理

触电

火灾

1 2 15 30

一般

危险

配电箱、开关箱应采用冷

轧钢板或阻燃绝缘材料制

作，钢板厚度应为1.2～

2.0mm，其中开关箱箱体

钢板厚度不得小于

1.2mm，配电箱箱体钢板

厚度不得小于1.5mm，箱

体表面应做防腐处理。

临时

用电

控制措施

LEC评价

序号

作业

活动

危险源

可能

导致

事故

危险

级别


ooxmlPackage8.xlsx
Sheet1

		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		1		临时用电		配电系统未设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，未实行三级配电		触电  火灾		1		10		15		150		显著危险		配电系统设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电

		2				配电系统三相负荷不平衡。220V或380V单相用电设备未接入		触电火灾		1		6		15		90		显著危险		配电系统三相负荷平衡，220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相四线制供电。

		3				室内配电柜的设置不符合规定		触电火灾		3		6		15		270		高度危险		室内配电柜设置符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

		4				总配电箱未设在靠近电源的区域，分配电箱未设在用电设备或负荷相对集中地区域		触电火灾		3		6		7		126		显著危险		总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。

		5				分配电箱与开关箱、开关箱与其控制的固定式用电设备的距离的水平距离超过3m		触电火灾		6		3		15		270		高度危险		分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

		6				每台用电设备无各自专用的开关箱，用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备				6		6		40		1440		极其危险		每台用电设备必须有各自的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备

		7				动力配电箱与照明配电箱伟分别设置，当合并为同一配电箱时没有分路配电				6		3		15		270		高度危险		动力配电箱与照明配电箱分别设置，当合并为设置为同一配电箱时，动力和照明分路配电

		8				配电箱、开关箱周围的工作空间和通道不符合要求，堆放杂物		火灾		1		10		3		30		一般危险		配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物

		9				配电箱、开关箱未采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度不足，箱体表面没有做防腐处理		触电火灾		1		2		15		30		一般危险		配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为1.2～2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。
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10

配电箱、开关箱未装

设端正、牢固。固定

式配电箱、开关箱的

中心点与地面的垂直

距离不足。移动式配

电箱、开关箱未装设

在坚固、稳定的支架

上。其中心点与地面

的垂直距离不足。



触电

火灾

3 2 7 42

一般

危险

配电箱、开关箱装设端正

、牢固。固定式配电箱、

开关箱的中心点与地面的

垂直距离应为1.4～1.6m

。移动式配电箱、开关箱

应装没在坚固、稳定的支

架上。其中心点与地面的

垂直距离宜为0.8～1.6m

。

11

移动式配电箱、开关

箱未装设在坚固的支

架上，其中心点与地

面的垂直距离不足

触电

火灾

3 3 7 63

一般

危险

移动式配电箱、开关箱装

设在坚固的支架上，其中

心点与地面的垂直距离宜

为0.8~1.6m。

12

配电箱、开关箱内的

电器（含插座）未安

装在金属或木质阻燃

绝缘电器安装板上，

没有整体紧固在配电

箱、开关箱箱体内。



触电

火灾

3 2 15 90

显著

危险

配电箱、开关箱内的电器

（含插座）应先安装在金

属或非木质阻燃绝缘电器

安装板上，然后方可整体

紧固在配电箱、开关箱箱

体内。

13

金属电器安装板与金

属箱体未做电气连接

触电 3 2 15 90

显著

危险

金属电器安装板与金属箱

体做电气连接。

14

配电箱、开关箱内的

电器（含插座）未按

其规定的位置紧固在

电器安装板上，歪斜

松动。

触电 3 2 15 90

显著

危险

配电箱、开关箱内的电器

（含插座）应按其规定的

位置紧固在电器安装板

上，不得歪斜松动。

15

配电箱的电器安装板

上未设N线端子和PE

线端子板，N线端子

板与金属电器未安装

绝缘板，PE 线端子

板未与金属电器安装

板懂电气连接。

触电

火灾

3 2 15 90

显著

危险

配电箱的电器安装板上设

N限端子和PE线端子板。N

线端子板与金属电器安装

板绝缘连接。PE 线端子

板必须与金属电器安装板

懂电气连接。

16

进出N线端子板连

接，PE线未通过中的

N线未通过PE线端子

板。

触电

火灾

3 2 15 90

显著

危险

进出线中的N线必须通过N

线端子板连接，PE线必须

通过PE线端子板连接。

17

配电箱、开关箱内的

连接线未采用铜芯绝

缘导线，导线绝缘的

颜色标志未按现行《

施工现场临时用电安

全技术规范》要求配

置并排列整齐。

触电

火灾

3 2 15 90

显著

危险

配电箱、开关箱内的连接

线采用铜芯绝缘导线，导

线绝缘的颜色标志应按现

行《施工现场临时用电安

全技术规范》的要求配置

并排列整齐。

临时

用电

控制措施 序号

作业

活动

危险源

可能

导致

LEC评价 危险

级别
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		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		10		临时用电		配电箱、开关箱未装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离不足。移动式配电箱、开关箱未装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离不足。
		触电火灾		3		2		7		42		一般危险		配电箱、开关箱装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m。移动式配电箱、开关箱应装没在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6m。

		11				移动式配电箱、开关箱未装设在坚固的支架上，其中心点与地面的垂直距离不足		触电火灾		3		3		7		63		一般危险		移动式配电箱、开关箱装设在坚固的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

		12				配电箱、开关箱内的电器（含插座）未安装在金属或木质阻燃绝缘电器安装板上，没有整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
		触电火灾		3		2		15		90		显著危险		配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

		13				金属电器安装板与金属箱体未做电气连接		触电 		3		2		15		90		显著危险		金属电器安装板与金属箱体做电气连接。

		14				配电箱、开关箱内的电器（含插座）未按其规定的位置紧固在电器安装板上，歪斜松动。		触电		3		2		15		90		显著危险		配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜松动。

		15				配电箱的电器安装板上未设N线端子和PE线端子板，N线端子板与金属电器未安装绝缘板，PE 线端子板未与金属电器安装板懂电气连接。		触电火灾		3		2		15		90		显著危险		配电箱的电器安装板上设N限端子和PE线端子板。N线端子板与金属电器安装板绝缘连接。PE 线端子板必须与金属电器安装板懂电气连接。

		16				进出N线端子板连接，PE线未通过中的N线未通过PE线端子板。		触电火灾		3		2		15		90		显著危险		进出线中的N线必须通过N线端子板连接，PE线必须通过PE线端子板连接。

		17				配电箱、开关箱内的连接线未采用铜芯绝缘导线，导线绝缘的颜色标志未按现行《施工现场临时用电安全技术规范》要求配置并排列整齐。		触电火灾		3		2		15		90		显著危险		配电箱、开关箱内的连接线采用铜芯绝缘导线，导线绝缘的颜色标志应按现行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求配置并排列整齐。
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18

配电箱和开关箱的金

属箱体、金属电器安

装板以及电器正常不

电的金属底座、外壳

等未通过PE线端子板

与PE线做电气连接，

金属箱门与金属箱体

未通过编织软铜线做

电气连接。

触电

火灾

3 2 15 90

显著

危险

配电箱和开关箱的金属箱

体、金属电器安装板以及

电器正常不带电的金属底

座、外壳等必须通过PE线

端子板与PE线做电气连

接，金属箱门与金属箱体

必须通过编织软铜线做电

气连接。

19

配电箱、开关箱的箱

体尺寸与箱内电器的

数量和尺寸不相通。

触电

火灾

6 6 15 540

极其

危险

配电箱、开关箱的箱体尺

寸与箱内电器的数量和尺

寸相适应。

20

配电箱、开关箱中导

线的进线口和出线口

未设在箱体的下底面

。

触电 6 6 15 540

极其

危险

配电箱、开关箱中的导线

出线口和进线口应设在箱

体的下底面。

21

配电箱、开关箱的进

出线口未配置固定线

卡，进出线未加绝缘

护套，同时未成束卡

固在箱体上，与箱体

有直接接触。

触电

火灾

6 3 15 270

高度

危险

配电箱、开关箱的进出线

配置固定线卡，进出线加

绝缘护套并成束卡固在箱

体上，不得与箱体有直接

接触。

22

配电箱、开关箱外形

结构不防雨、防尘。

触电

火灾

3 3 15 135

显著

危险

配电箱、开关箱外形结构

能防雨、防尘。

23

安装人员无资质，未

进行教育培训上岗

机械

伤害

、高

处坠

落

3 6 7 126

显著

危险

对安装人员进行资质检查

并教育培训上岗

24

龙门吊未按方案进行

安装

机械

伤害

、物

体打

击

1 6 7 42

一般

危险

要求龙门吊按方案进行安

装

25 龙门吊安装无人指挥

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

设置专人指挥龙门吊安装

26

轨道安装平整度不满

足要求

机械

伤害

3 6 7 128

显著

危险

调节轨道安装平整度，使

其满足要求

27

下纵梁、行走设备斜

撑不牢固

物体

打击

3 6 7 128

显著

危险

固定下纵梁、行走设备斜

撑

28 各构件连接不牢固

物体

打击

3 6 7 128

显著

危险

牢固各构件连接

29 高空作业无防护措施

高处

坠落

3 2 7 42

一般

危险

高空作业时设置防护措施

30 支腿固定不牢固

物体

打击

、高

处坠

落

3 6 7 128

显著

危险

支腿按要求固定

龙门

吊安

装

控制措施

临时

用电

序号

作业

活动

危险源

可能

导致

LEC评价 危险

级别
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		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		18		临时用电		配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不电的金属底座、外壳等未通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体未通过编织软铜线做电气连接。		触电火灾		3		2		15		90		显著危险		配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

		19				配电箱、开关箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸不相通。		触电火灾		6		6		15		540		极其危险		配电箱、开关箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸相适应。

		20				配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口未设在箱体的下底面。		触电 		6		6		15		540		极其危险		配电箱、开关箱中的导线出线口和进线口应设在箱体的下底面。

		21				配电箱、开关箱的进出线口未配置固定线卡，进出线未加绝缘护套，同时未成束卡固在箱体上，与箱体有直接接触。		触电火灾		6		3		15		270		高度危险		配电箱、开关箱的进出线配置固定线卡，进出线加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体有直接接触。

		22				配电箱、开关箱外形结构不防雨、防尘。		触电火灾		3		3		15		135		显著危险		配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。

		23		龙门吊安装		安装人员无资质，未进行教育培训上岗		机械伤害、高处坠落		3		6		7		126		显著危险		对安装人员进行资质检查并教育培训上岗

		24				龙门吊未按方案进行安装		机械伤害、物体打击		1		6		7		42		一般危险		要求龙门吊按方案进行安装

		25				龙门吊安装无人指挥		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		设置专人指挥龙门吊安装

		26				轨道安装平整度不满足要求		机械伤害		3		6		7		128		显著危险		调节轨道安装平整度，使其满足要求

		27				下纵梁、行走设备斜撑不牢固		物体打击		3		6		7		128		显著危险		固定下纵梁、行走设备斜撑

		28				各构件连接不牢固		物体打击		3		6		7		128		显著危险		牢固各构件连接

		29				高空作业无防护措施		高处坠落		3		2		7		42		一般危险		高空作业时设置防护措施

		30				支腿固定不牢固		物体打击、高处坠落		3		6		7		128		显著危险		支腿按要求固定
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31

未进行日常使用的检

查、维护工作

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

进行日常使用的检查、维

护工作

32

龙门吊使用无专人指

挥、违章操作

机械

伤害

1 2 40 80

显著

危险

设置专人指挥龙门吊使

用，严禁违章操作

33

龙门吊上下通道临边

防护不当

高处

坠落

3 3 15 90

显著

危险

龙门吊上下通道设置临边

防护

34

龙门吊两端警示标志

不足

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

龙门吊两端设置警示标志

35

拆除人员无资质、未

进行教育培训上岗

机械

伤害

、高

处坠

落

3 6 7 126

显著

危险

对拆除人员进行资质检查

并教育培训上岗

36

龙门吊未按方案进行

拆除

机械

伤害

、物

体打

击

1 6 7 42

一般

危险

按方案进行拆除龙门吊

37 龙门吊拆除无人指挥

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

专人指挥龙门吊拆除

38 高空作业无防护措施

机械

伤害

3 2 7 42

一般

危险

高空作业时设置防护

39 支腿固定不牢固

物体

打击

、高

处坠

落

3 6 7 126

显著

危险

设置牢固可靠的支撑

40

操作人员未持证上

岗，不熟悉起重作业

机械

伤害

、物

体打

击

3 6 7 126

显著

危险

操作人员持证上岗，熟悉

起重作业

41

起重设备未及时保养

、维修，或者存在故

障

机械

伤害

、物

体打

击

3 6 7 126

显著

危险

起重设备及时保养、维修

42

操作过程未按操作规

程操作，或者未执行

“十不吊”。

起重

设备

倾翻

3 6 7 126

显著

危险

操作过程按照操作规程操

作，或者执行“十不吊”

。

43

下班后未按照要求收

紧夹轨器

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

下班后按照要求收紧夹轨

器。

44

龙门吊端部未设置限

位措施

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

龙门轨道端部设置限位措

施。

45

材料运输车辆违章作

业

车辆

伤害

3 6 7 126

显著

危险

禁止材料运输车辆违章作

业

起重

吊装

作业

控制措施

龙门

吊使

用

龙门

吊的

拆除

序号

作业

活动

危险源

可能

导致

LEC评价 危险

级别


ooxmlPackage11.xlsx
Sheet1

		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		31		龙门吊使用		未进行日常使用的检查、维护工作		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		进行日常使用的检查、维护工作

		32				龙门吊使用无专人指挥、违章操作		机械伤害		1		2		40		80		显著危险		设置专人指挥龙门吊使用，严禁违章操作

		33				龙门吊上下通道临边防护不当		高处坠落		3		3		15		90		显著危险		龙门吊上下通道设置临边防护

		34				龙门吊两端警示标志不足		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		龙门吊两端设置警示标志

		35		龙门吊的拆除		拆除人员无资质、未进行教育培训上岗		机械伤害、高处坠落		3		6		7		126		显著危险		对拆除人员进行资质检查并教育培训上岗

		36				龙门吊未按方案进行拆除		机械伤害、物体打击		1		6		7		42		一般危险		按方案进行拆除龙门吊

		37				龙门吊拆除无人指挥		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		专人指挥龙门吊拆除

		38				高空作业无防护措施		机械伤害		3		2		7		42		一般危险		高空作业时设置防护

		39				支腿固定不牢固		物体打击、高处坠落		3		6		7		126		显著危险		设置牢固可靠的支撑

		40		起重吊装作业		操作人员未持证上岗，不熟悉起重作业		机械伤害、物体打击		3		6		7		126		显著危险		操作人员持证上岗，熟悉起重作业

		41				起重设备未及时保养、维修，或者存在故障		机械伤害、物体打击		3		6		7		126		显著危险		起重设备及时保养、维修

		42				操作过程未按操作规程操作，或者未执行“十不吊”。		起重设备倾翻		3		6		7		126		显著危险		操作过程按照操作规程操作，或者执行“十不吊”。

		43				下班后未按照要求收紧夹轨器		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		下班后按照要求收紧夹轨器。

		44				龙门吊端部未设置限位措施		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		龙门轨道端部设置限位措施。

		45				材料运输车辆违章作业		车辆伤害		3		6		7		126		显著危险		禁止材料运输车辆违章作业
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46

坍塌

伤害

3 3 15135

显著

危险

47

人身

伤害

3 3 15135

显著

危险

48

吊装模板无人指挥或

指挥信号不明确

机械

伤害

3 6 7 126

显著

危险

配备专人指挥并明确指挥

信号。

49

作业时作业人员不按

规定穿戴劳保用品

人身

伤害

3 3 15135

显著

危险

作业人员穿戴好防护用品

。

50

起重设备安全装置失

灵

起重

伤害

3 4 7 126

显著

危险

起重设备安全装置要定期

检查，发现安全装置失灵

要及时更换或修理，不得

带病工作。

51

起重超负荷、钢丝绳

及吊具选择不合理、

钢丝绳断裂、吊物下

面站人

起重

伤害

3 6 7 126

显著

危险

起吊工作前检查所用的一

切工具、设备是否良好，

工作前应了解吊物尺寸、

重物和起吊高度，吊物下

严禁站人。

52

风力导致起重物体晃

动。

物体

打击

3 6 7 126

显著

危险

风力达到6级以上时禁止

吊装作业，起吊物体时要

拉好缆风绳，防止物体晃

动过大。

53

没有按照操作规程作

业

人身

伤害

3 3 15135

显著

危险

制定管理方案，要求工人

按照操作规程进行作业

54

作业人员违规指挥、

违章作业

起重

设备

倾覆

、人

身伤

害

3 6 7 126

显著

危险

督促检查作业人员，禁止

违规指挥、违章作业等行

为

55

运输车辆安全装置不

全、失效

机械

、挤

碰伤

害

3 3 40360

极其

危险

检查运输车辆安全装置

56

没有设置相关人员指

挥

机械

伤害

3 3 7 63

稍有

危险

设置相关人员指挥

57

锚具（或夹具）组装

件破坏

机械

伤害

3 3 40360

极其

危险

预应力钢绞线与锚具（或

夹具）组装件静载试验测

定锚具效率系数。

58 台座倾覆或滑移

物体

打击

3 3 40360

极其

危险

对台座的抗倾覆与抗滑

移，张拉设备的工作性能

进行监控。

59

预应力钢绞线断裂或

滑脱

物体

打击

3 3 40360

极其

危险

对钢绞线的质量进行检查

60 张拉设备故障

机械

伤害

3 3 15135

显著

危险

对使用的设备、工具进行

检查和监控

控制措施

模板安装不按方案规

范操作

严格按照方案规范操作，

作业人员要带好安全防护

用品

模板

施工

砼施

工

预应

力张

拉

序号

作业

活动

危险源

可能

导致

LEC评价 危险

级别


ooxmlPackage12.xlsx
Sheet1

		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		46		模板施工		模板安装不按方案规范操作		坍塌伤害		3		3		15		135		显著危险		严格按照方案规范操作，作业人员要带好安全防护用品

		47						人身伤害		3		3		15		135		显著危险

		48				吊装模板无人指挥或指挥信号不明确		机械伤害		3		6		7		126		显著危险		配备专人指挥并明确指挥信号。

		49				作业时作业人员不按规定穿戴劳保用品		人身伤害		3		3		15		135		显著危险		作业人员穿戴好防护用品。

		50				起重设备安全装置失灵		起重伤害		3		4		7		126		显著危险		起重设备安全装置要定期检查，发现安全装置失灵要及时更换或修理，不得带病工作。 

		51				起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂、吊物下面站人		起重伤害		3		6		7		126		显著危险		起吊工作前检查所用的一切工具、设备是否良好，工作前应了解吊物尺寸、重物和起吊高度，吊物下严禁站人。

		52				风力导致起重物体晃动。		物体打击		3		6		7		126		显著危险		风力达到6级以上时禁止吊装作业，起吊物体时要拉好缆风绳，防止物体晃动过大。

		53		砼施工		没有按照操作规程作业		人身伤害		3		3		15		135		显著危险		制定管理方案，要求工人按照操作规程进行作业

		54				作业人员违规指挥、违章作业		起重设备倾覆、人身伤害		3		6		7		126		显著危险		督促检查作业人员，禁止违规指挥、违章作业等行为

		55				运输车辆安全装置不全、失效		机械、挤碰伤害		3		3		40		360		极其危险		检查运输车辆安全装置

		56				没有设置相关人员指挥		机械伤害		3		3		7		63		稍有危险		设置相关人员指挥

		57		预应力张拉		锚具（或夹具）组装件破坏		机械伤害		3		3		40		360		极其危险		预应力钢绞线与锚具（或夹具）组装件静载试验测定锚具效率系数。

		58				台座倾覆或滑移		物体打击		3		3		40		360		极其危险		对台座的抗倾覆与抗滑移，张拉设备的工作性能进行监控。

		59				预应力钢绞线断裂或滑脱		物体打击		3		3		40		360		极其危险		对钢绞线的质量进行检查

		60				张拉设备故障		机械伤害		3		3		15		135		显著危险		对使用的设备、工具进行检查和监控
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61

操作工人未佩戴防雨

防滑防坠落安全用具

高处

坠落

3 2 15 90

显著

危险

操作工人佩戴防雨防滑防

坠落安全用具

62 雷雨天施工 雷击 3 6 7 126

显著

危险

雷雨天不施工

63

作业时间在高温时间

段

中暑 3 2 15 90

显著

危险

作业时间避开高温时间段

64

施工前，操作人员未

食用预防中暑药品

中暑 3 2 15 90

显著

危险

施工前，操作人员食用预

防中暑药品

夏季

施工

控制措施

雨季

施工

序号

作业

活动

危险源

可能

导致

LEC评价 危险

级别


ooxmlPackage13.xlsx
Sheet1

		序号		作业活动		危险源		可能导致事故类别		LEC评价								危险级别		控制措施

										L 		E		C		D

		61		雨季施工		操作工人未佩戴防雨防滑防坠落安全用具		高处坠落		3		2		15		90		显著危险		操作工人佩戴防雨防滑防坠落安全用具

		62				雷雨天施工		雷击		3		6		7		126		显著危险		雷雨天不施工

		63		夏季施工		作业时间在高温时间段		中暑		3		2		15		90		显著危险		作业时间避开高温时间段

		64				施工前，操作人员未食用预防中暑药品		中暑		3		2		15		90		显著危险		施工前，操作人员食用预防中暑药品






























































































image1.emf
序号 建设项目 单位 数量 备注

1 场地硬化面积

m

2

8040

2 纵向排水 m 460

3 横向排水 m 156

4 蓄水池 个 1

5 沉淀池 个 1

6 40m底座 个 24

7 枕梁 道 3

8 轨道基础 m 580


ooxmlPackage1.xlsx
Sheet1

		序号		建设项目		单位		数量		备注

		1		场地硬化面积		m2		8040

		2		纵向排水		m		460

		3		横向排水		m		156

		4		蓄水池		个		1

		5		沉淀池		个		1

		6		40m底座		个		24

		7		枕梁		道		3

		8		轨道基础		m		580






image2.emf
桥梁名称 跨径（m） 上部结构形式

角度

（°）

数量

（片）

合计

腰堡大桥 1-40 预应力砼T梁 55 10

40+30+30+19×40

40+40+30+19×40

前岭公公分离式立交桥 30+40+30 预应力砼T梁 70 30

西山口公铁分离式立交桥 3-40 预应力砼T梁 75° 30

官岭天桥 3-40 预应力砼T梁 90° 6

浑河大桥 预应力砼T梁 60 220

296
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		桥梁名称		跨径（m）		上部结构形式		角度（°）		数量（片）		合计

		腰堡大桥		1-40		预应力砼T梁		55		10		296

		浑河大桥		40+30+30+19×40		预应力砼T梁		60		220

				40+40+30+19×40

		前岭公公分离式立交桥		30+40+30		预应力砼T梁		70		30

		西山口公铁分离式立交桥		3-40		预应力砼T梁		75°		30

		官岭天桥		3-40		预应力砼T梁		90°		6












