# 1    总  则

1.0.1    为规范气凝胶复合保温隔热系统在建筑节能工程中的应 用，保证系统安全和工程质量，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于广西壮族自治区内新建、扩建、改建的工业 及民用建筑采用气凝胶复合保温隔热系统的设计、施工及验收。 1.0.3    气凝胶复合保温隔热系统应用除应符合本规程外，尚应符 合国家、行业和广西现行相关标准的规定。

2    术  语

2.0.1     气 凝 胶 复 合 保 温 隔 热 材 料 Aerogel  composite  thermal insulation material

以气凝胶、陶瓷空心微粒、超轻超细闭孔膨胀微珠、矿物质 纤维、特种纳米粘接材料、凝胶材料为主要成分，添加聚苯颗粒 和其它功能组分制成的用于建筑物保温、隔热工程的复合保温隔 热材料。

2.0.2     气 凝 胶 复 合 保 温 隔 热 系 统 Aerogel  composite  thermal insulation system

以气凝胶复合保温隔热材料为保温层，与抹面胶浆层夹铺耐 碱玻纤网布保护层、饰面层等共同构成外墙保温隔热系统。

3    基本规定

3.0.1    采用气凝胶复合保温隔热系统的墙体节能设计应符合国  家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 、 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 、《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75 、《夏  热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 、《温和地区居住建  筑节能设计标准》JGJ 475 的规定。

3.0.2    气凝胶复合保温隔热系统的基本性能应符合下列规定：

1    基层墙体正常变形下，不应产生裂缝或空鼓；

2    风荷载作用下，不应脱落或产生有害变形；

3    应耐受室外气候长期反复作用，且在设计使用条件下不应 产生破坏；

4    在设防震级的地震发生时，不应从基层上脱落；

5    应具有防水渗透性能；

6    构成部分应具有物理化学稳定性，构成材料应彼此相容并 具有防腐性；当可能受到鼠害、虫害等生物侵害时，应具有防生 物侵害性能；

7    在正常使用和维护条件下，气凝胶复合保温隔热系统的使 用寿命不应少于 25 年。

3.0.3    当判断测定值或计算值是否符合标准要求时，应将测试所 得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值做比较，并应符合 现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170 中规定的修约值比较法。

4    系统及其构成材料性能

4.1    系统性能及试验方法

4.1.1    气凝胶复合保温隔热系统的性能指标及试验方法应符合 表 4.1.1 规定。

表 4.1.1    气凝胶复合保温隔热系统性能指标及试验方法

| 项目名称 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 经 80 次高温（70℃) -淋水（15℃) 循环和 20 次 加热（50℃) -冷冻（-20℃) 循环后不得出现饰面 层粉化、空鼓、剥落现象，不得产生渗水裂缝。抗 裂 防 护 层 与 保 温 隔 热 层 的 拉 伸 粘 结 强 度 ≥ 0.06MPa ，破坏界面应位于保温隔热层 |  | 《 胶粉聚苯颗粒 外墙外保温系统 材料》JG/T 158 |
| 吸水量/（g/m2 ）， 浸水 1h | ≤500 |  |  |
| 抗冲击强度 | 二层及以上 | 3J 冲击合格 |  |
|  | 首层 | 10J 冲击合格 |  |
| 水蒸气透过湿流密 度/[g/（m2•h）] | ≥0.85 |  |  |

| 耐冻融 | 经 30 次冻融循环试验后不得出现饰面层粉化、空 鼓、剥落现象，不得产生渗水裂缝。抗裂防护层与 保温隔热层的拉伸粘结强度不应小于 0.06MPa，破 坏界面应位于保温隔热层 |  |
| --- | --- | --- |
| 不透水性 | 抗裂层内侧无水渗透 |  |
| 注：当需要检验外保温隔热系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定 |  |  |

4.1.2   气凝胶复合保温隔热系统的热工性能应符合设计规定。

4.2    系统构成材料性能及试验方法

4.2.1    气凝胶复合保温隔热材料的性能指标及试验方法应符合 表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1    气凝胶复合保温隔热材料的性能指标及试验方法

| 项目名称 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干密度/kg/m3 | 140~200 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 抗压强度/MPa | ≥0.12 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 压剪粘结强度/MPa | ≥0.05 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 导热系数（平均温度 25℃) / W/（m ·K） | ≤0.041 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的 测定 防护热板法》GB/T 10294 |
| 线性收缩率/% | ≤0.03 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 软化系数 | ≥0.60 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 抗拉强度/MPa | ≥0.06 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 材料》JG/T 158 |
| 燃烧性能级别 | 应符合《建筑材料及制品 燃烧性能分级》GB 8624 规定的 A2 级要求 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624 |

4.2.2    气凝胶复合保温隔热材料用于外墙内保温时，其放射性应 符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2    气凝胶复合保温隔热材料的放射性指标及试验方法

| 项目名称 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性 | IRa | ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》 |

|  |  |  | GB 6566 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I γ | ≤1.0 |  |

4.2.3    耐碱玻纤网布的性能指标及试验方法应符合表 4.2.3 的

规定。

表 4.2.3    耐碱玻纤网布的性能指标及试验方法

| 项目名称 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量/（g/m2） | ≥160 | 《增强制品试验方法 第 3 部分：单 位面积质量的测定》GB/T 9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）/（N/50 mm） | ≥1000 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 材料》JG/T 158 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向)/ % | ≥80 |  |

| 断裂伸长率（经、纬向）/% | ≤5.0 | 《增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断 裂伸长的测定》GB/T 7689.5 |
| --- | --- | --- |

4.2.4    抹面胶浆的性能指标及试验方法应符合表 4.2.4 的规定。

表 4.2.4 抹面胶浆的性能指标及试验方法

| 项目名称 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa （与水泥砂浆） | 强度 | ≥0.70 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温 系统材料》GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | ≥0.50 |  |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.50 |  |
| 不透水性 |  | 试样抹面层内无 水渗透 |  |
| 压折比 |  | ≤3.0 |  |
| 可操作时间/h |  | 1.5~4.0 |  |
| 吸水量/（kg/m2） |  | ≤0.50 |  |

4.2.5   镀锌电焊网的性能指标及试验方法应符合表 4.2.5 的规定。

表 4.2.5    镀锌电焊网的性能指标及试验方法

| 项目名称 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 丝径/mm | 0.90±0.04 |  |

|  |  | 《镀锌电焊网》GB/T 33281 |
| --- | --- | --- |
| 网孔尺寸/mm | 12.7×12.7 |  |
| 焊点拉力/N | >65 |  |
| 网面镀锌层质量/（g/m2） | >122 |  |

4.2.6    锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366 的规定。

4.2.7    饰面层所用材料的性能指标应符合相关标准规定。现场涂  装、工厂化涂装，对以水泥基及其他非金属材料（木质材料除外） 为基材的建筑物内表面和外表面进行装饰和保护的各类建筑用墙  面涂料，其有害物质限量值应符合现行国家标准《建筑用墙面涂  料中有害物质限量》GB 18582 的规定。

图 5.1.1- 1    气凝胶复合保温隔热系统构造图（外墙外保温）

5    构造与设计

5.1    系统构造

5.1.1 气凝胶复合保温隔热系统基本构造应包括气凝胶复合保温 隔热材料、抹面胶浆夹铺耐碱玻纤网布（见图 5.1.1- 1、图 5.1.1-2）。

1基层墙体；2气凝胶复合保温隔热材料保温隔热层；3防水抗裂砂 浆夹铺耐碱玻纤网布；4防水涂料；5柔性饰面层。

1抹面胶浆夹铺耐碱玻纤网布；2气凝胶复合保温隔热材料隔热层；3 基层墙体；4防水层；5设计外墙做法。

图 5.1.1-2    气凝胶复合保温隔热系统构造图（外墙内保温）

5.1.2    气凝胶复合保温隔热系统饰面层采用瓷砖饰面时，气凝胶 复合保温隔热材料隔热层应做镀锌电焊网及锚栓加强处理。镀锌 电焊网、锚栓应满足设计要求。

5.1.3    气凝胶复合保温隔热材料层应在表面铺敷耐碱玻纤网布。 当用于建筑首层外墙面， 以及对抗冲击有特殊要求的部位时宜铺 敷两层耐碱玻纤网布。

5.2    设计

5.2.1    气凝胶复合保温隔热系统设计时，不应更改系统构造和构 成材料，外墙保温系统不宜采用瓷砖饰面。

5.2.2    气凝胶复合保温隔热系统热工和节能设计应符合下列规定：

1    夏热冬冷地区外围护结构的热桥部位应进行表面结露验 算，热桥部位内表面温度应高于室内空气设计温度、湿度的露点 温度，且内表面温度应高于 0℃;

2    计算传热系数时，气凝胶复合保温隔热材料导热系数修正 系数应为 1.10 ，蓄热系数应为 0.8 W/（m2  ·K） ， 比热容应取 1.05kJ/kg•K。

5.2.3    气凝胶复合隔热材料层的设计厚度不宜小于 20mm。

5.2.4    气凝胶复合保温隔热系统应进行防水设计，防水措施应符 合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 的规 定。外墙基层宜采用聚合物水泥防水砂浆做为防水层，基层与防 水层的拉伸粘结强度不应小于 0.3 MPa。

5.2.5    气凝胶复合保温隔热系统应包裹门窗框外侧洞口、檐口、 勒脚、挑窗台等热桥部位。

5.2.6    勒脚细部处理应符合下列规定：

1    无地下室时，散水与保温层收口接缝处应采用耐候密封胶 嵌缝；

2    对于不设保温层的地下室，散水与保温层、抗裂层之间的 接缝间隙应为 20mm ，且应先压入聚乙烯泡沫塑料棒，再用硅酮 或改性密封胶嵌缝；

3    对于设置保温层的地下室，保温隔热层设置及墙面防水层

做法应符合设计要求。

5.2.7    门窗细部处理（见图 5.2.7）应符合下列规定：

1    窗框四周缝隙应采用弹性闭孔材料嵌填，保温隔热系统与 窗框四周外侧边的接缝缝隙应为 5mm，并应采用硅酮或改性密封 胶嵌缝；

2    涂料饰面窗口宜设置宽 10mm 、深 10mm 的滴水条。

1  建筑密封胶；2  外窗；3  建筑密封胶；4  背衬；5  冲筋板条； 6 400 宽耐碱玻纤网布；7  气凝胶复合保温隔热材料。

图 5.2.7    门窗洞口部位构造示意图

5.2.8    穿墙管孔洞处理（见图 5.2.8）应符合下列规定：

1    保温层上应开取圆孔 ，且 圆孔直径应比套管外径大 2mm～5mm ，圆孔内壁应涂一至二遍渗透防水剂；

2    穿墙管与保温层之间的接缝应采用耐候密封胶密封严实。

1  嵌缝膏；2  预埋套管。

图 5.2.8    穿墙管构造示意图

6    施工

6.1    一般规定

6.1.1    施工前应编制墙体节能工程专项施工方案。

6.1.2    既有建筑采用气凝胶复合保温隔热材料进行墙体节能改 造时，施工前应按设计要求对墙面进行处理。

6.1.3    施工前，对于采用相同建筑节能设计的构造做法，应在施 工现场采用相同材料和工艺制作样板件；样板件验收确认后，方 可施工。样板件检测结果应符合设计要求。

6.1.4    施工期间以及完工后 24h 内，基层及环境空气温度不应低 于 5℃ 。当环境温度高于 35℃时不宜施工。5 级以上大风天气和 降雨天气不得进行外墙外保温施工。

6.1.5    基层质量应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验 收规范》GB 50203 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定。

6.2    施工准备

6.2.1    基层墙体应经验收合格，并应符合下列规定：

1    基层应符合设计和施工方案要求；

2    施工前，应将基层墙面灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清 理干净；

3    施工孔洞应修补完毕。

4    对于旧（既有）建筑物墙面，表面处理应符合设计要求。 6.2.2    外墙保温隔热施工前， 门窗洞口应验收合格，洞口尺寸、 位置应符合设计要求，门窗框或辅框应安装完毕，伸出墙面的消 防梯、水落管、进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完 毕，并应按外墙保温隔热系统厚度留出间隙。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028024006014006042