# 2024年焊工(技师)证考试题库及答案 试题1

1、【单选题】()具有成本低、铸造性能好、容易切削加工、吸振、

耐磨等优点，因此应用广泛。  (    B        )

A、白口铸铁

B、灰铸铁

C、可锻铸铁

D、球墨铸铁

2、【单选题】()叫做离子，  (    B    )

A、不带电荷的原子

B、带有电荷的原子

C、不带电荷的中子

D、带有电荷的质子

3、【单选题】()属于埋弧焊机电源参数的测试内容。  (    D        )

A、焊丝的送丝速度

B、各控制按钮的动作

C、小车的行走速度

D、输出电流和电压的调节范围

4、【单选题】()是斜Y形坡口对接裂纹试验规定的每次试验的试件

数量。 (    B    )

A 、1件

C、3件

D 、4件

# 5、【单选题】()是焊接接头硬度试验规定的试样数量。(   C       )

A、不多于1个

B、不多于3个

C、不少于1个

D、不少于3个

# 6、【单选题】()是铝合金焊丝。  (    C        )

## A 、RZC-1

## B、HSCu

## C 、SA1Mg-1

### D 、H08Mn2SiA

# 7、【单选题】)焊工工艺文件，是焊工必须遵守的职业守则。

(   B   )

A、灵活执行

B、严格执行

C、 自行修改

D、 自己制定

# 8、【单选题】()的对接接头不能用焊接接头拉伸试验国家标准进行。

(   B     )

A、焊条电弧焊

B、 火焰钎焊

C、钨极氢弧焊

D、 电阻焊

9、【单选题】()钢是珠光体耐热钢。  (    D        )

A、16Mn

B 、1Cr18Ni9

C、45

## D、15CrMo

10、【单选题】FX2N-4AD采用电流输入方式时要将I+ 与相连。

(   A    )

## A、V+

B 、V-

C 、VI-

## D、FG

11、【单选题】LF6 是()的牌号。  (    C       )

A、硬铝合金

B、锻铝合金

C、铝镁合金

D、铝硅合金

# 12、【单选题】PLC模拟量输出模块使用时不需要设置的参数是。

(   C     )

A、输出模式选择

B、通道选择

# C、转换速度

# D、输出保持模式

13、【单选题】SPWM 就是产生一系列宽度正比于的等高不等宽的矩

形脉冲序列。  (    A       )

A、正弦波

B、三角波

C、锯齿波

D、光波

14、【单选题】一个完整的夹具是由几部分组成的，但()不是夹具

的组成部分。  (    A       )

A、翻转机构

B、夹紧机构

C、定位器

D、夹具体

15、【单选题】一般中压容器为《容规》适用范围内的第()类压力容

器。 (.   B    )

A、一

B、二

C、三

D、 四

16、【单选题】一般认为斜Y形坡口对接裂纹试验方法，裂纹总长小

于试验焊缝长度的(),在实际生产中就不致发生裂纹。(   D       )

A、0.05

B 、0.1

C、0.15

D 、0.2

# 17、【单选题】下列()是黄铜的牌号。  (    A        )

## A、H62

## B 、B30

## C、TUP

## D 、QA19-2

# 18、【单选题】下列焊条中，()不是镍基铸铁焊条。  (    B         )

A、镍铁铸铁焊条

B、灰铸铁焊条

C、纯镍铸铁焊条

D、镍铜铸铁焊条

19、【单选题】下列焊条牌号中，()是型号为EZNi-1 的铸铁焊条。

(  B     )

A、Z208

B、Z308

C、Z408

D、Z508

# 20、【单选题】下列铸铁牌号中，()为灰铸铁。  (    A        )

B、QT400-15

C、SQT

## D、KTB

21、【单选题】企业员工违反职业纪律，企业。  (    D        )

# A、不能做罚款处罚

B 、因员工受劳动合同保护，不能给予处分

C、 警告往往效果不大

# D、视情节轻重，做出恰当处分

# 22、【单选题】会有规律地控制逆变器中主开关的通断，从而获得任

意频率的三相输出。  (    D        )

A、斩波器

B、变频器

# C、变频器中的控制电路

D、变频器中的逆变器。

23、【单选题】光电跟踪气割机的设备虽然较复杂，由光电跟踪机构

和自动气割机组成，但只要有(),就可以进行切割。  (    D    )

A、轨道

B、样板

C、程 序

D、图 样

# 24、【单选题】压力容器专用钢材()的质量分数不应大于0.020%。

(  A     )

A、硫

B、磷

C、碳

D、硅

25、【单选题】压力容器焊接接头的表面质量要求中，()缺陷在一定

情况下是允许的。  (    A    )

A、咬边

B、表面气孔

C、表面裂纹

D、 未熔合

26、【单选题】受力状态不好， 一般很少应用的是()。(   B        )

A、球形容器

B、锥形容器

C、圆筒形容器

D、椭圆形容器

27、【单选题】变压器是利用电磁感应原理工作，无论是升压或降压，

变压器)。  (    C        )

A、只能改变频率，而不能改变电流的大小

B、能改变电压，而且能改变电流的频率

C、只能改变电压，而不能改变电流的频率

# D、能改变电流的频率，而且能改变电压的频率

# 28、【单选题】国内生产的电渣焊专用焊剂是()。  (    B        .)

A、HJ430

B、HJ360

## C、HJ250

## D、HJ130

29、【单选题】在一段无源电路中，电流的大小与电压成正比，而与

(),这就是部分电路欧姆定律。 (    D        )

A 、电阻率成正比

B、 电阻率成反比

C、 电阻值成正比

D、 电阻值成反比

30、【单选题】在两种母材熔化量相同的情况下，焊接1Cr18Ni9不

锈钢和 Q235 低碳钢时，如(),焊缝会得到马氏体组织。(   C    )

A、采用HOCr26Ni21 焊丝

B、采用 E310-15 焊条

C、不加填充材料.

# D、采用 E310-16 焊条

# 31、【单选题】在压力容器中，封头与筒体连接时只广泛采用()封头。

(   B     )

A、球形或平盖

B、球形或椭圆形

C、方形或球形

D、平盖或椭圆形

32、【单选题】在电路中有两个以上的电阻一个接一个的依次连接，

且(),这就是电阻串联。  (    A        )

A、流过这些电阻的电流相同

B、流过这些电阻的电流不相同

C、这些电阻两端的电压相同

# D、这些电阻两端的电压近似相等

33、【单选题】在装配图上，焊缝长度方向的尺寸应标注在基本符号

的()。  (   D   )

A、 上 方

B、 下方

C、左侧

D、右侧

34、【单选题】埋弧焊机的调试内容应包括()的测试。(   D       )

# A、脉冲参数

B、送气送水送电程序

C、高频引弧性能

D、 电源的性能和参数

35、【单选题】外径()38mm 的管接头，可取整管作焊接接头拉伸试

样。 (   A      )

# A、小于等于

B、 小于

C、大于等于

# D、大 于

36、【单选题】弯曲试样加工时，不应该()。  (.   C        )

A、采用机械加工

B、采用磨削加工

# C、有横向刀痕或划痕

# D、防止表面硬化或材料过热

# 37、【单选题】数控气割机在气割前，应该()。  (    D        )

A、制作样板

B、进行划线

C、进行放样

D、 输入指令

38、【单选题】斜Y形坡口对接裂纹试验规定：试件数量为()取2

件。 (.   A    )

A、每次试验

B、每种母材

C、每种焊条

# D、每种焊接工艺参数

39、【单选题】渗透探伤包括()两种方法。  (    C        )

A、磁粉探伤和声发射探伤

B、超声波探伤和X射线探伤

C、荧光探伤和着色探伤

# D、X射线探伤和磁粉探伤

# 40、【单选题】滤波电路是由()等元件组成的。  (    A        )

# A 、电容、电感、电阻

41、【单选题】灰铸铁焊补时，由于()等原因，焊接接头容易产生白

口铸铁组织。 (     B         )

A、石墨化元素过多

B、 石墨化元素不足

C、冷却速度太慢

# D、抗拉强度低

42、【单选题】灰铸铁焊补，当焊接接头存在白口铸铁组织时，裂纹

倾向()。  (    D    )

A、 降低

B、 大大降低

C、不 变

D、加剧

# 43、【单选题】焊工穿工作服焊接作业时，工作服()是不正确的。

(   D   )

A、没有粘有油脂.

B、 非常干燥

# C、没有破损孔洞

# D、上衣系在工作裤里边

# 44、【单选题】焊接场地应保持必要的通道，人行通道宽度不小于()。

(   D   )

## A 、4.5m

## B 、3.5m

## C 、2.5m

## D 、1.5m

# 45、【单选题】焊接性试验的目的是用来评定)的好坏。(   A       )

A、母材焊接性能

B、焊接接头焊接性能

C、母材力学性能

D、焊接接头力学性能

46、【单选题】焊接接头硬度试验的测定内容不包括()硬度。

(  A   )

A、魏 氏

B、维 氏

C、布氏

D、洛氏

47、【单选题】焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢时，焊接填充材料可以

不具有)的作用。  (    A    )

A、提高焊缝金属的强度

B、提高焊缝抗热裂纹的能力

C、改变焊接接头的应力分布

D、抑制碳在熔合区的扩散

# 48、【单选题】焊接钛及钛合金时，不能()焊接。  (    D        )

A、惰性气体保护

B、真空保护

C、在氢气箱中

D、CO2 气体保护

49、【单选题】焊接钛及钛合金时，如保护不好，焊缝中含有较多的

氧、氢、氮，会使塑性下降，特别是()大大降低。  (.   C        )

A、屈服点

B、抗拉强度

C、冲击韧性

# D、硬度

# 50、【单选题】焊接铸铁时，用气焊火焰烧烤铸件坡口表面(400℃以

下),目的是为了防止产生()。  (    D    )

A、白口铸铁

B、热裂纹

C 、CO 气 孔

D、氢气孔

# 51、【单选题】焊条电弧焊热焊法焊接灰铸铁一般不用于焊补()的铸

件。 (   C   )

A、焊后需要加工

B、要求颜色一致

C、结构简单

D、焊补处刚性较大易产生裂纹

52、【单选题】焊补灰铸铁时，由于灰铸铁本身),所以焊接接头容

易产生裂纹。  (    C         )

# A、含合金元素高

B、含氢高

C、塑性极差

D、强度太高

53、【单选题】球形容器)。  (    D        )

A、受力较均匀

B、 受力不均匀

C、受力最不均匀.

D、受力均匀

# 54、【单选题】电弧冷焊灰铸铁时， 一般得到)。  (    C         )

A、灰铸铁焊缝

B、球墨铸铁焊缝

C、非铸铁焊缝

D、可锻铸铁焊缝

# 55、【单选题】紫铜气焊时，要求使用)。  (    A        )

A、 中性焰

B、 碳化焰

C、 氧化焰

# D、弱氧化焰或碳化焰

56、【单选题】紫铜焊前焊件采用预热，气焊时一般还要选择比低碳

钢大的火焰能率，其原因是()。  (    C    )

A、提高焊接接头强度

B、防止锌的蒸发

C、产紫铜导热好难熔合

D、防止产生冷裂纹

57、【单选题】职业道德的意义不应该包括()。  (    B        )

# A、有利于推动社会主义物质文明建设

B、有利于社会体制改革

C、有利于行业建设和发展

D、有利于个人的提高和发展

# 58、【单选题】荧光探伤时，由于荧光液和显像粉的作用，缺陷处出

现强烈的荧光，根据发光程度的不同，就可以确定缺陷的)。

(   C     )

A、位置和性质

B、深度和大小

C、位置和大小

D、结构和类型

# 59、【单选题】触摸屏密码画面设计主要运用了触摸屏功能。

(   C     )

A、数值输入

B、数值显示

C、使用者等级

D、按钮开关

60、【单选题】计数器的两个输入端是。  (    B         )

A、计数输入端和输出端

B、 复位端和计数输入端

C、复位端和移位端

# D、计数输出端和复位端。

61、【单选题】钨极氢弧焊机控制系统的调试不包括)。(   A        )

# A、电弧稳定性

B、各程序的设置能否满足工艺要求

C、脉冲参数

D、 网压变化时焊机的补偿能力

62、【单选题】钨极氢弧焊机电源的调试包括)的测试。(   C        )

A、焊丝送进速度

B、焊枪的发热情况

C、交流电源的阴极雾化作用

D、 小车行走速度

63、【单选题】铝及铝合金工件及焊丝表面清理后，在(),存放时间

一般不超过24h 。 (    D       )

# A、氢气中

B、碱、酸蒸气污染的环境中

C、潮湿的环境下

# D、干燥的空气中

64、【单选题】铸铁按()不同，主要可分为白口铸铁、灰铸铁、可锻

铸铁及球墨铸铁。  (    A       )

A、碳存在的状态和形式

B、铁存在的状态和形式

C、硫、磷的含量

# D、合金元素的含量

# 65、【单选题】铸铁的分类中不包括()(   C       )

A、 白口铸铁

B、灰铸铁

C、可浇铸铁

D、球墨铸铁

# 66、【单选题】铸铁的手工电渣焊不能获得()的焊缝。(   C       )

A、加工性能好

B、与母材性能一致

C、塑性非常好

# D、与母材颜色一致

67、【单选题】锅炉铭牌上标出的压力是锅炉设计工作压力，又称)

工作压力。  (    C         )

A、 计算

B、最低

C、额定

D、 最 高

68、【单选题】镍及镍合金用不同系列数字进行分组，第一位数字是

偶数的合金属于()的合金。  (    A    )

# A、不能沉淀强化

# 69、【单选题】除防止产生焊接缺陷外，()是焊接梁和柱时最关键的

问题。  (    D     )

A、提高接头强度

B、改善接头组织

C、防止应力腐蚀

D、防止焊接变形

70、【单选题】除防止产生焊接缺陷外，防止()是焊接粱和柱时最关

键的问题。  (     C    )

A、焊接应力过大

B、疲劳强度降低

C、焊接变形

D、 晶间腐蚀

71、【单选题】高性能的高压变频调速装置的主电路开关器件采用。

(   B     )

A、快速恢复二极管

B、绝缘栅双极晶体管

C、电力晶体管

# D、功率场效应晶体管

# 72、【单选题】黄铜是)合金。  (    B        )

A、铜镍

B、铜锌

C、铜锡

D、铜铝

73、【单选题】黄铜的()比紫铜差。  (    D        )

# A、强度

B、硬度

C、耐腐蚀性

D、 导电性

74、【单选题】()钢的牌号采用代表屈服点的字母 “Q” 、 屈服点

的数值、质量等级和脱氧方法等符号来表示。 (    B        )

A、低合金结构

B、碳素结构

C、碳素工具

D、特殊性能

75、【多选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中的

规定，发包和承包的计算方法分为()。  (    AB        )

A、工料单价

B、综合单价

C、材料单价

D、单品单价

E、 局部单价

# 76、【判断题】()串联电阻上电流分配与各电阻的大小成正比，串联

的总电阻值等于各个电阻之和。  (     ×    )

77、【判断题】)为了有利于安全技术监督和管理，将《容规》适用

范围内的压力容器划分为三类，第三类压力容器其压力、危害程度等

最高。 (     √    )

# 78、【判断题】()使用了低合金结构钢，不仅大大地节约了钢材，减

轻了重量，同时也大大提高了产品质量和使用寿命。  (     √     )

79、【判断题】()将斜Y形坡口对接裂纹试件采用机械切削方法切断，

然后检测根部裂纹，计算出根部裂纹率。  (     ×     )

# 80、【判断题】()引弧性能是钨极氢弧焊机控制系统的调试内容。

(    ×    )

# 81、【判断题】()斜Y坡口对接裂纹试验的试样坡口形状均为斜Y

形。 (.   ×   )

82、【判断题】()材料的冲击韧度越大，韧性越好，在受到冲击时越

不容易断裂。冲击韧度还与温度有关，温度越高，冲击韧度越小。

(    ×.   )

# 83、【判断题】()焊接场地应保持必要的通道，车辆通道宽度不小于

3m。 (     √.   )

84、【判断题】()焊接接头力学性能试验是用来测定焊接材料、焊缝

金属和焊接接头在各种条件下的强度、塑性和韧性。  (     √     )

85、【判断题】()珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板对接焊时，可先在奥 氏体体钢的坡口上用珠光体型焊接材料，采用单道焊的方法，堆焊过

渡层。 (    ×     )

86、【判断题】()由于铜及铜合金的导热性非常好，因此焊前工件常

需要预热，预热温度一般为300～700℃。  (     √    )

87、【判断题】))由于铝的热膨胀系数大，因此焊接时容易产生塌陷。

(    ×.   )

88、【判断题】()管子水平固定位置向上焊接分两个半圆进行，分别 从相当于“时钟12点”位置(平焊)起，相当于“时钟6点位置”(仰

焊)收弧。 (    ×     )

89、【判断题】瓶阀制造单位应当保证其瓶阀产品至少安全使用一个

气瓶检验周期，瓶阀制造单位以外的其他人不得对瓶阀进行修理或者

更换受压零部件。  (    √    )

90、【判断题】()紫铜具有高的耐磨性、良好的力学性能、铸造性能

和耐腐蚀性。  (    ×     )

91、【判断题】()铜及铜合金工件易于采用全位置焊接。(    ×    ) 92、【判断题】()铝及铝合金焊件只要在焊前将表面清理干净，就可

以获得好的焊接质量。  (     ×    )

# 93、【判断题】()铸铁开深坡口焊补时，常采用栽螺钉法的目的是为

了防止熔融金属外流。  (     ×    )

94、【判断题】()非热处理强化铝合金强度中等，塑性和耐腐蚀性较

好，焊接性好，所以广泛用来作为焊接结构材料。  (     √    )

95、【判断题】FX2N系列PLC字逻辑运算异或指令的助记符是XOR。

(    ×    )

96、【判断题】根据GB/T1591-94 规定，低合金高强度钢由代表屈服 点的字母 “Q” 、 屈服点数值、质量等级符号 (A 、B 、C 、D) 三部分

按顺序排列。  (    ×     )

# 97、【判断题】登高作业应使用符合安全要求的梯子，梯脚需包橡皮

防滑，与地面夹角应大于60°,上、下端均应放置牢靠。(  . √     )

98、【判断题】()最大整流电流是指晶体二极管在长时间工作时，

允许通过的最大正向平均电流。  (     √    )

99、【判断题】()根据GB50268-97 标准规定两管道对口时，纵向

焊缝应放在管道中心线下半圆的45°左右。  (     ×    )

100、【判断题】()燃料容器焊补前要严格采用空气介质置换方法， 将容器内部的可燃物质和有毒物质置换排除，使可燃物质在爆炸下限

以下。 (    ×     )

试题2

1、【单选题】()容器为《容规》适用范围内的第二类压力容器。

(   C     )

A、超高压

B、高压

C、中压

D、低压

# 2、【单选题】)容器的设计压力为0.1MPa≤P<1.6MPa 。(       D        )

A、超高压

B 、高压

C、中压

D、低压

3、【单选题】()属于埋弧焊机控制系统的测试内容。  (    A        )

A、 引弧操作性能

B、焊丝的送进和校直

C、小车行走的平稳和均匀性

D、输出电流和电压的调节范围

4、【单选题】)是斜Y形坡口对接裂纹试验规定的每次试验的试件

数量。  (     B     )

A 、1件

B 、2件

C 、3件

D、4件

5、【单选题】()是焊接接头力学性能试验测定的内容。(   C        )

A、 焊件的韧性

B、母材的强度

C、焊接接头的塑性

D、母材的塑性

# 6、【单选题】()气焊时，应采用含硅的黄铜焊丝，并使用弱氧化焰。

(   D   )

A、 白 铜

B、紫铜

C、青铜

D、黄铜

# 7、【单选题】()焊工工艺文件，是焊工必须遵守的职业守则。

(    B        )

A、灵活执行

B、严格执行

C、 自行修改

D、 自己制定

# 8、【单选题】()焊接方法不能满足钛及钛合金焊接质量要求。

(   C     )

A、真空电子束焊

B、 熔化极氢弧焊

C、焊条电弧焊

D、钨极氢弧焊

9、【单选题】()的对接接头的弯曲试验不能用焊接接头弯曲试验国

家标准进行。  (    C         )

A、 电阻焊

B、CO2 气体保护焊

C、烙铁钎焊

# D、钨极氢弧焊

10、【单选题】()裂纹率需要将斜Y形坡口对接裂纹试件采用适当的

方法着色后拉断或弯断，然后进行检测并计算的。  (    C         )

A、 断面

B、 中 心

C、根部

D、表面

11、【单选题】FX2N系列PLC中带进位循环右移指令的助记符是。

(   A      )

## A、RCR

## B、ROR

## C、WSFR

## D 、SFTR

# 12、【单选题】PLC模拟量输出模块使用时不需要设置的参数是。

(   C       )

# A、输出模式选择

B、通道选择

C、转换速度

# D、输出保持模式

13、【单选题】一个人具有吸引力的最直观的因素是)。(   B        )

A、 能 力

B、 外貌

C、 品 格

D、 性格

14、【单选题】一般要求模拟放大电路的输入电阻。  (    A        )

A、大些好，输出电阻小些好

B、小些好，输出电阻大些好

C、和输出电阻都大些好

D、和输出电阻都大些好。

15、【单选题】下列焊条中，()不是镍基铸铁焊条。  (    B        )

A、镍铁铸铁焊条

B、灰铸铁焊条

C、纯镍铸铁焊条

D、镍铜铸铁焊条

# 16、【单选题】下面不是利用电磁感应原理制成的设备是。(    C        )

A、变压器

B、 电动机

C、柴油机

D、发电机

17、【单选题】与陶瓷连接的金属除一般要求外，主要要求()与陶

瓷接近。  (     D         )

A、屈服点

B、硬度

C、 导电性

# D、线膨胀系数

18、【单选题】为了改变焊接接头的应力分布，焊接珠光体钢和奥氏

体不锈钢时，焊接填充材料应该选择()。  (    C        )

# A、线膨胀系数接近奥氏体不锈钢的镍基合金材料

B、成分接近奥氏体不锈钢的镍基合金材料

C、线膨胀系数接近珠光体钢的镍基合金材料

D、力学性能接近珠光体钢的镍基合金材料

# 19、【单选题】为了防止铸铁焊接时产生CO气孔而采取的措施中没

有()。 (   B   )

A、 气焊时使用溶剂

B、烘干焊条

# C、采用石墨型药皮焊条

D、用中性焰或弱碳化焰气焊

20、【单选题】压力容器专用钢材()的质量分数不应大于0.020%。

(   A      )

A、硫

B、磷

C、碳

D、硅

21、【单选题】双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间

关系是。 (    A       )

A、电流环为内环，速度环为外环

B 、电流环为外环，速度环为内环

C、电流环为内环，速度环也为内环

D、电流环为外环，速度环也为外环

22、【单选题】受力状态不好， 一般很少应用的是()。(   B        )

A、球形容器

B、锥形容器

C、圆筒形容器

D、椭圆形容器

23、【单选题】变压器是利用电磁感应原理工作，无论是升压或降压，

变压器)。  (    C        )

A、只能改变频率，而不能改变电流的大小

B、能改变电压，而且能改变电流的频率

C、只能改变电压，而不能改变电流的频率

# D、能改变电流的频率，而且能改变电压的频率

24、【单选题】合金结构钢牌号30CrMnSi 中，“30”表示)。(    B         )

A、铬的质量分数的平均值为0.30%

B、碳的质量分数的平均值为0.30%

C、铬的质量分数的平均值为30%

D、碳的质量分数的平均值为30%

# 25、【单选题】在两种母材熔化量相同的情况下，焊接1Cr18Ni9不

锈钢和Q235 低碳钢时，如(),焊缝会得到脆硬的马氏体组织。

(   D   )

# A、采用HOCr26Ni21焊丝

B、采用A407 焊条

C、采用A402 焊条

D、不加填充材料

# 26、【单选题】在压力容器中，封头与筒体连接时只广泛采用()封头。

(   B   )

A、球形或平盖

B、球形或椭圆形

C、方形或球形

D、平盖或椭圆形

27、【单选题】在装配图上，焊缝长度方向的尺寸应标注在基本符号

的 ( ) 。 (    D    )

A、上方

B、下方

C、 左侧

D、 右侧

28、【单选题】型号为SA1Mg-1 的焊丝是()。  (    B         )

A、铝铜焊丝

B、铝镁焊丝

C、铝锰焊丝

D、铝硅焊丝

29、【单选题】对压力容器的要求中有)。  (    D       )

# A、塑性

B、 导热性

C、硬度

D、密封性

30、【单选题】将钢加热到A3或 Acm以上50～70℃保温后，在静止

的空气中冷却的热处理方法称为)。  (    C        )

A、 退火

B、 淬火

C、正火

D、回火

31、【单选题】应该检查电焊钳的()。  (    A        )

A、隔热性

B、 耐腐蚀性

C、热膨胀性

D、导磁性

32、【单选题】当零件图中尺寸数字前有符号()时，表示数字是直径

的尺寸。  (     B     )

A、R

B、φ

C、L

## D、H

33、【单选题】斜Y形坡口对接裂纹试件两端的拘束焊缝注意不要产

生()缺陷。  (    D    )

A、咬 边

B 、气孔

C、夹渣

D、未焊透

34、【单选题】气焊铝及铝合金用的熔剂是()。  (    A        )

## A、CJ401

B、HJ431

C、HJ250

## D、CJ101

35、【单选题】水压试验应在无损检测合格后进行；若需要作热处理

的容器，则应)进行。  (    C        )

# A、在热处理前

B、在热处理过程中

C、 在热处理后

# D、与热处理同时

# 36、【单选题】水压试验用的水温低碳钢和()不低于5℃。(   B        )

A、耐热钢

B 、16MnR 钢

C、低温钢

# D、其他低合金钢

# 37、【单选题】水压试验的试验压力一般为)。  (    C        )

A、设计压力的1.25～1.5倍

B、 设计压力的1.5～2倍

C、工作压力的1.25～1.5倍

D、工作压力的1.5～2倍

# 38、【单选题】灰铸铁气焊时，应采用的火焰是()(   D       )

A、碳化焰或弱氧化焰

B、 强碳化焰或氧化焰

C、 强氧化焰或碳化焰

D、 中性焰或弱碳化焰

39、【单选题】灰铸铁焊接时，焊接接头容易产生(),是灰铸铁焊接

性较差的原因。  (    D    )

A、未熔合

B、夹 渣

C、 塌 陷

D、裂 纹

40、【单选题】焊割场地周围()范围内，各类可燃易爆物品应该清理

干净。 (     C    )

## A、5m

## B 、10m

## C 、15m

## D、20m

41、【单选题】焊工在离地面()的地点进行焊接与切割作业，即为

登高焊割作业。  (    A    )

A、2 米或2米以上

B 、1米或1米以上

C 、3米或3米以上

D 、5米或5米以上

42、【单选题】焊接场地应保持必要的通道，人行通道宽度不小于()。

(  D  )

## A 、4.5m

## B 、3.5m

## C 、2.5m

## D 、1.5m

43、【单选题】焊接场地应保持必要的通道，人行通道宽度应大于()。

(  A     )

## A 、1.5m

## B 、2m

## C 、2.5m

### D 、3m

44、【单选题】焊接接头夏比冲击试验是用以测定焊接接头各区域的

)。 (  A  )

# A、冲击吸收功

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036044141114010034