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[bookmark: _bookmark1]前    言
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本标准为首次发布。
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浴室柜


[bookmark: _bookmark2]1  范围

本标准规定了浴室柜产品的术语和定义、分类、材料、要求、试验条件、试验方法、检验规则、标 志、包装、运输和贮存。
本标准适用于卫生间、浴室使用的家具， 其他类似场所使用的家具可参照执行。

[bookmark: _bookmark3]2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本 文件。



1
GB/T 2828.1

GB/T 2829-2002
GB/T 3280
GB/T 3854
GB/T 4893.1
GB/T 4893.8
GB/T 4893.9
GB/T 4897
GB/T 4956
GB/T 4957
GB/T 6461-2002

GB 6566
GB/T 9799
GB/T 9966.1

GB/T 9966.2
GB/T 9966.3

GB/T 10125
GB/T 10357.1-2013
GB/T 10357.4-2013
GB/T 10357.5-2011
GB/T 13891
GB/T 17657-2013



1
计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL) 检索的逐批检验抽样计 	(ISO 2859-1:1999,IDT)
周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
不锈钢冷轧钢板和钢带
增强塑料巴柯尔硬度试验方法
家具表面耐冷液测定法
家具表面漆膜理化性能试验第8部分:耐磨性测定法
家具表面漆膜理化性能试验第9部分:抗冲击测定法
刨花板
磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法
非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法
金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
(ISO10289:1999,IDT)
建筑材料放射性核素限量

	金属及其他无机覆盖层 天然饰面石材试验方法 方法
天然饰面石材试验方法 天然饰面石材试验方法 验方法
	钢铁上经过处理的锌电镀层
第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验

第2部分:干燥、水饱和弯曲强度试验方法
第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试



	人造气氛腐蚀试验 家具力学性能试验 家具力学性能试验 家具力学性能试验
	盐雾试验( eqv ISO 9227:2006)
第1部分:桌类强度和耐久性
第4部分:柜类稳定性
第5部分:柜类强度和耐久性 (ISO 7170:2005，  MOD)


建筑饰面材料镜向光泽度测定方法
人造板及饰面人造板理化性能试验方法
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	GB 18584
	室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

	GB/T 18600
	天然板石

	GB/T 19766
	天然大理石建筑板材

	GB/T 35607-2017
	绿色产品评价 家具

	GB 4706.1
	家用和类似用途电器的安全第 1 部分： 通用要求

	JC/T 872
	建筑装饰用微晶玻璃

	JC/T 908
	人造石

	JC/T 981
	居室用玻璃台盆、台面

	GB/T 4100
	陶瓷砖

	GB/T 3810.3
	陶瓷砖试验方法 第3部分： 吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

	GB/T 3810.4
	陶瓷砖试验方法 第4部分： 断裂模数和破坏强度的测定

	GB/T 3810.13
	陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定

	GB/T 3810.14
	陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定



[bookmark: _bookmark4]3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1  浴室柜  bathroom cabinet
卫生间、浴室中具有存放、储藏、洗漱、化妆等功能的柜(台)、架类，在此基础上配置台盆、梳 妆镜、镜灯等辅助设施的统称。

3.2  浴室柜及设备部件名称示意图见图 1。
2
[image: ]
图1  浴室柜及设备部件名称示意图
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[bookmark: _bookmark5]4  分类

4.1  按结构形式分为：
a) 分体式；
b) 整体式
4.2  按主体材料分为：
a) 实木浴室柜；
b) 人造板浴室柜；
c) 不锈钢浴室柜；
d) 塑料浴室柜；
e) 铝合金浴室柜；
f) 其他材料浴室柜。
4.3  按台面分为：
a) 人造石台面浴室柜；
b) 人造板台面浴室柜；
c) 天然石台面浴室柜；
d) 钢化玻璃台面浴室柜；
e) 微晶玻璃台面浴室柜；
f) 复合台面浴室柜；
g) 陶瓷岩板台面浴室柜。
4.4  按安装方式分为：
a) 落地式；
b) 悬挂式。
4.5  按使用功能分为：
a) 台盆柜；
b) 置物柜(架)；
[bookmark: _bookmark6]c) 其他独立柜(如镜柜)。


5  材料
3

5.1  木材含水率
木材应经干燥处理， 木材含水率应为 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。我国各省 (区) 、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率见附录 A。
5.2  人造板材料要求
当供需双方对人造板材料有要求或仲裁检验需要时， 按产品所使用人造板标准进行检验和判定。家 具常用人造板标准参见附录 B。
5.3  钢化玻璃台面浴室柜使用的钢化玻璃材料应符合 JC/T 981 的有关规定。
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5.4  微晶玻璃台面浴室柜使用的微晶玻璃材料应符合 JC/T 872 的有关规定。
5.5  陶瓷岩板台面浴室柜产品使用的陶瓷板材料应符合 GB/T 4100 等的有关规定。
5.6  不锈钢浴室柜所使用的不锈钢材料应符合 GB/T 3280 有关规定。

[bookmark: _bookmark7]6  要求

6.1  主要尺寸偏差、形状和位置偏差
 (
单位为毫米
)表1  浴室柜形状位置偏差

	序号
	检验项目
	要求

	1
	产品外形尺寸偏差
	产品外形宽、深、高尺寸的尺寸偏差为±5

	
2
	
翘曲度
	正视面板件 对角线长度
	≥1200
	≤ 3.0

	
	
	
	(600，1200)
	≤ 2.0

	
	
	
	≤600
	≤ 1.0

	

3
	

邻边垂直度
	

面板、框架
	对角线长度
	≥1000
	长度差≤ 2.0

	
	
	
	
	＜1000
	长度差≤ 1.0

	
	
	
	对边长度
	≥1000
	对边长度差≤ 2.0

	
	
	
	
	＜1000
	对边长度差≤ 1.0

	4
	平整度
	面板、正视面板件
	≤ 0.20

	5
	位差度
	门与框架、门与门相邻表面间的距离、抽屉与框架、抽屉与 门、抽屉与抽屉相邻的表面间距离(非设计要求的距离)
	≤ 2.0

	6
	分缝
	所有分缝 (非设计要求时) ≤2.00

	7
	底角平稳性a
	≤2.0

	8
	抽屉下垂度
	≤ 10

	9
	抽屉摆动度
	≤ 10

	a 固定不可调底角的要求，可调底角不作要求。特殊设计要求的产品按照设计要求进行。



6.2  外观要求
4
外观要求应符合表2的规定。
表2  外观要求

	序号
	检验项目
	要求

	1
	

木质件
外观
	贯通裂缝
	应无贯通裂缝

	2
	
	虫蛀
	浴室柜中不应有虫蛀现象

	3
	
	腐朽材
	外表应无腐朽材，内表不应有直径大于20mm轻微腐朽材，内表直径小于20mm轻微腐 朽材，不应多于5处。

	4
	
	树脂囊
	外表和存放物品部位用材应无树脂囊

	5
	
	节子
	外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm (特殊设计要求除外)

	6
	人造板
外观
	干花、湿 花
	外表应无干花、湿花

	7
	
	
	内表干花、湿花面积不超过板面的5%
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表 2 (续) 外观要求
	序号
	检验项目
	要求

	8
	

人造板 外观
	污斑
	同一板面外表，允许1处，面积在3mm2~30mm2 内

	9
	
	表面划痕
	外表应无明显划痕

	10
	
	表面压痕
	外表应无明显压痕

	11
	
	色差
	外表应无明显色差

	12
	
	鼓泡、龟裂、 分层
	外表应无鼓泡、龟裂、分层

	13
	五金件 外观
	电镀件
	镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底

	14
	
	
	镀层表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等

	15
	

五金件 外观
	喷涂件
	涂层应无漏喷、锈蚀

	16
	
	
	涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等

	17
	
	金属合金件
	应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱

	18
	
	
	表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等

	19
	
	焊接件
	焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿

	20
	
	
	焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷

	21
	玻璃件外观
	外露周边应磨边处理，安装牢固

	22
	
	玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷

	23
	塑料件外观
	塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污迹、明显色差

	24
	







	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理




5
	
	木工要求
	

	25
	
	板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角

	26
	
	板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致

	27
	
	贴面、封闭、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象

	28
	
	贴面应严密、平整，不应有明显透胶

	29
	
	榫、塞角、零部件等结合处不应断裂

	30
	
	零部件的结合应严密、牢固

	31
	
	各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)

	32
	
	各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动

	33
	
	启闭部件安装后应使用灵活

	34
	
	雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明， 对称部位应对称， 凹凸和大挖、过桥、棱角、 圆弧处应不缺角，铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺。每项缺陷数不超过4处。

	35
	
	车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表 面不应有崩塌、刀痕、砂痕。每项缺陷数不超过4处。

	37
	

台盆及 台面
	

人造石
	图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、针孔、气泡、鼓泡缺陷

	38
	
	
	表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷

	39
	
	
	台面倒棱、倒角应均匀一致

	40
	
	
	无缺棱、掉角等破损现象

	41
	
	玻璃
	应光洁平滑，倒棱、倒角应均匀一致， 不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺 陷
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表 2 (续) 外观要求

	序号
	检验项目
	要求

	42
	

台盆及 台面
	玻璃
	表面的图案应符合设计要求并清晰完整、无划痕

	43
	
	
	外露周边应磨边处理，无破损

	44
	
	
其他材质
	表面应平整光滑，图案清晰，无裂纹、划伤、污斑等缺陷

	45
	
	
	倒棱、倒角应均匀一致

	46
	
	
	应无破损


6.3  理化性能
6.3.1  人造石台面
人造石台面理化性能应符合表3的规定。
表3  人造石台面理化性能要求

	序号
	项目
	要求

	1
	光泽度
	实体面材
	≥ 80光泽单位

	
	
	石英石
	≥ 50光泽单位

	2
	不平整度
	≤ 4‰

	3
	巴氏硬度
	≥ 40

	4
	耐冲击性
	冲击处无裂纹

	5
	吸水率
	≤ 0.5%

	6
	胶衣层厚度
	(0.35~0.60) mm

	7
	耐污染性
	无明显变色

	8
	耐热水性
	表面无裂纹、无起泡


6.3.2  人造板台面
人造板台面理化性能应符合表4的规定。
表4  人造板台面理化性能要求


6
	序号
	项目
	要求

	1
	表面耐高温性
	表面无裂纹

	2
	表面耐水蒸气
	表面无突起、龟裂、变色等

	3
	表面耐干热
	表面光泽度允许有细微变化

	4
	表面耐冷热循环
	表面无裂纹、鼓泡、变色及起皱

	5
	表面耐划痕
	表面无整圈连续划痕

	6
	表面耐龟裂
	表面用6倍放大镜观察，允许有细微裂痕

	7
	表面耐污染
	表面无污染或腐蚀痕迹

	8
	表面耐液性
	表面无印痕

	9
	表面耐磨性
	表面允许有轻微露白

	10
	表面抗冲击
	表面允许有轻度裂纹，有不多于2圈的弧裂或环裂

	11
	表面耐香烟灼烧性
	表面光泽度允许有轻度变化或棕色斑
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6.3.3  天然石台面
天然石台面理化性能应符合表5的规定。
表5  天然石台面理化性能要求

	序号
	项目
	要求

	1
	光泽度
	≥70光泽单位

	2
	压缩强度
	≥50.0 MPa

	3
	弯曲强度
	≥10.0 MPa

	4
	体积密度
	≥2.3 (g/cm3)

	5
	吸水率
	≤0.5%

	6
	耐气候性软化深度
	≤0.64 mm

	7
	耐磨性
	≥10 (l/cm3)


6.3.4  钢化玻璃台面
钢化玻璃台面理化性能应符合表6的规定。
表6  钢化玻璃台面理化性能要求

	序号
	项目
	要求

	1
	弯曲度
	≤0.3%

	2
	抗冲击
	表面不应破碎

	3
	耐酸性
	表面无显著变化或脱落

	4
	耐碱性
	表面无显著变化或脱落


6.3.5  微晶玻璃台面
微晶玻璃台面理化性能应符合表7的规定。
表7  微晶玻璃台面理化性能要求
	序号
	项目
	要求

	1
	光泽度
	≥85 光泽单位




7
	2
	莫氏硬度
	6 级

	3
	弯曲强度
	≥30 MPa

	4
	色差
	基本一致

	5
	耐酸性
	质量损失率≤0.2%，外观无变化

	6
	耐碱性
	质量损失率≤0.2%，外观无变化


6.3.6  陶瓷岩板台面
陶瓷岩板台面理化性能应符合表8的规定。
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表8  陶瓷岩板台面理化性能要求

	序号
	项目
	要求

	
	
	台面类
	饰面类

	1
	吸水率(%)
	≤0.10

	
2
	破坏强度
(N)
	厚度≥7.5mm
	≥3000
	≥2500

	
	
	4mm≤厚度＜7.5mm
	≥1000
	≥800

	
	
	厚度＜4mm
	≥400
	≥350

	3
	抗冲击性
	厚度≥7.5mm
	324g 钢球， 300mm 高度自由落下，样品无破损

	
	
	厚度＜7.5mm
	112g 钢球， 300mm 高度自由落下，样品无破损

	4
	莫氏硬度
	5
	4

	5
	耐化学腐蚀性
	无釉陶瓷板应不低于 UB 级，有釉陶瓷板应不低于 GB 级

	6
	耐污染性
	应不低于 5 级
	应不低于 4 级


6.3.7  其他部位板件
浴室柜其他部位板件理化性能应符合表9的规定。
表9  其他部位板件理化性能要求

	序号
	项目
	要求

	1
	表面耐水蒸气性
	表面无突起、龟裂、变色

	2
	表面耐干热性
	允许试件表面颜色有细微变化

	3
	表面耐龟裂性
	用6倍放大镜观察试件表面，允许有细微裂痕

	4
	表面耐污染性
	试件表面无污染或腐蚀痕迹

	5
	表面耐磨性
	试件表面允许有轻微露白

	6
	表面耐液性
	试件表面无印痕

	7
	表面抗冲击性
	试件表面允许有轻度裂纹，有不多于2圈环裂或弧裂


6.4  整体耐水性能

整体外观不应出现明显胀边、起泡、锈迹、发霉等缺陷。
8
6.5  整体耐潮湿性能
浴室柜整体经表12中序号1的规定试验时间的潮湿试验后，浴室柜整体内外部应无明显胀边、起泡、 锈迹、发霉等缺陷。
6.6  力学性能
6.6.1  浴室柜力学性能应符合表 10 的规定。
表10  力学性能要求

	序号
	项目
	要求

	1
	垂直静载荷
	主柜台面无损伤， 无影响使用功能的磨损或变形， 无断裂或豁裂， 各连接件无松动。

	2
	垂直冲击
	

	3
	持续垂直静载荷
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表 10 (续)力学性能要求
	序号
	项目
	要求

	4
	水平耐久
	主柜台面无损伤， 无影响使用功能的磨损或变形， 无断裂或豁裂， 各连接件无松动。

	5
	搁板弯曲
	无断裂或豁裂，无永久变形

	6
	搁板加载稳定性
	不倾翻

	7
	搁板支撑件强度
	搁板不出现磨损或变形

	8
	柜门安装强度
	各部位无异常，外观及使用功能无受到影响

	9
	柜门水平载荷
	

	10
	底板强度
	底板未出现影响使用功能的磨损或变形

	11
	柜门耐久性
	

柜门与柜体应能紧密相连， 门与铰链无破损、无松动， 铰链使用 功能正常，门开关正常，无阻滞现象

	12
	拉门强度
	

	13
	拉门猛关
	

	14
	翻门强度
	

	15
	翻门耐久性 b
	

	16
	抽屉和滑轨耐久性 b
	

滑轨无永久松动、抽屉及滑轨活动灵便，无异常噪声

	17
	抽屉和滑轨强度
	

	18
	抽屉快速开闭
	

	19
	抽屉底板破坏
	

	20
	主体结构和骨架强度
	无松动，永久变形量不大于5mm

	21
	吊柜水平冲击
	吊柜无松动、损坏

	22
	吊柜垂直冲击
	

	23
	吊码强度
	吊码无松动、变形、开裂,吊柜无掉落

	24
	吊柜搁板超载
	搁板和支撑件无破坏，卸载后，垂直方向变形不大于2mm

	25
	吊柜跌落a
	吊柜无结构破损、松动

	26
	柜体稳定性
	无倾翻

	27
	柜体搬运
	柜体无变形、松动、分体等现象
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	28
	拉手安装部位强度
	无影响使用的变形或松动

	29
	镜柜整体强度
	无影响使用的变形或松动

	30
	不锈钢柜垂直静载荷
	无损伤， 无影响使用功能的磨损或变形， 无断裂或豁裂， 各连接 件无松动。

	31
	不锈钢柜水平静载荷
	

	a:玻璃门吊柜不进行此项试验；
b:耐久性试验周期，依据表12中序号2~4进行试验。


6.7  安全要求
6.7.1  木质产品有害物质限量应符合 GB 18584 的规定。
6.7.2  产品放射性应符合 GB 6566 中放射性核素 A 级规定。
6.7.3  浴室柜整体甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 应符合表 12 中序号 5~9 的规定。
6.7.4  浴室柜电气安全性能应符合 GB 4706.1 的要求。


9
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6.8  镜子相关要求
6.8.1  镜子镜片经耐温变性试验后，镀银镜反射率不小于 90%，涂层不起泡、不脱落、不开裂。
6.8.2  镜子镜片经 120h 铜加速乙酸盐雾(CASS) 试验后， 镀银镜反射率不小于 90%，反射层的边缘腐 蚀不小于 2.5mm，直径φ≤0.3mm 的斑点数不超过 3 个， 0.3mm＜ φ ≤0.3mm 的斑点数不超过 2 个。涂层 表面允许变色， 但不应有起泡。
6.9  五金辅件和板材要求
6.9.1  铰链应符合以下要求：
a)  使用性：开闭试验时，铰链无卡死或出现摩擦声；
b)  可调性：前后、左右、上下可调范围不小于±1.5mm；
c)  开启角度： 最小度数为95°；
d)  耐腐蚀：按表 12 中序号 10 的规定试验时间和试验条件进行盐雾试验， 腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的(RA ) 10 级；
e)  安全性：铰链上螺丝即使被调整至极限位置也不会脱落， 即门板在调节过程中不会跌落。
6.9.2  滑轨应符合以下要求：
a)  滑轨各连接件连接牢固，在额定承重条件下， 无明显摩擦声和阻滞现象，滑轨滑动顺畅；
b)  可调性：前后、左右、上下可调范围不超过±1.5mm；镀锌、烤漆的滑轨应分别符合GB/T 9799 和HG/T 2454的规定；
c)  喷涂处理的滑轨，喷涂层厚度不小于0.1mm。
6.9.3  拉手应符合以下要求：
a) 金属表面无锈蚀，涂镀层无涂镀缺陷， 无毛刺锐棱；
b) 耐腐蚀：表面有涂、镀层的拉手产品按表12中序号11的规定试验时间和试验条件进行盐雾试验，
腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的(RA ) 10级。
6.9.4  浴室柜板材应符合以下要求：
浴室柜应符合表12中序号12~16的规定。
6.10  浴室柜分级要求
表11  浴室柜分级要求
	序号
	项目
	要求

	
	
	试验条件/单位
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
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	1
	整体耐潮湿性能
	潮湿试验时间/h
	120
	96
	48

	2
	柜门耐久性
	循环次数/次
	60000
	40000
	20000

	3
	翻门耐久性
	循环次数/次
	15000
	10000
	20000

	4
	抽屉和滑轨耐久性
	循环次数/次
	60000
	40000
	20000

	5
	产品有 害物质
	甲醛释放量
	mg/m3
	≤0.03
	≤0.05
	≤0.10

	6
	
	苯
	mg/m3
	≤0.03
	≤0.05
	≤0.10

	7
	
	甲苯
	mg/m3
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.15
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表 11 (续) 浴室柜分级要求

	序号
	项目
	要求

	
	
	试验条件/单位
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	8
	产品有 害物质
	二甲苯
	mg/m3
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.15

	9
	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	mg/m3
	≤0.20
	≤0.3
	≤0.4

	10
	铰链耐腐蚀性
	中性盐雾试验时间/h
	96
	48
	24

	11
	拉手耐腐蚀性
	酸性盐雾试验时间/h
	48
	24
	18

	12
	
木质
板材
	24h 吸水厚度膨胀率
	%
	≤3
	≤5
	≤10

	13
	
	70℃水中浸渍处理后静曲强度
	MPa
	≥4.9
	≥3.9
	≥3.4

	14
	
	握螺钉力
	≥1200
	N
	≥1200
	≥1000
	≥800

	
	
	
	≥1000
	
	≥100
	≥800
	≥6000

	15
	不锈钢板材厚度
	mm
	≥0.7
	≥0.5
	≥0.4

	16
	铝合金 板材
	粉末喷涂涂层厚度
	μm
	≥80
	≥60
	≥40



[bookmark: _bookmark8]7  试验条件

7.1  试样
7.1.1  原材料试验样品按相应标准规定从产品所使用的材料中提取。
7.1.2  浴室柜五金辅件进行单独试验项目时，可以从浴室柜上拆取， 也可从未安装的试件中取样。
7.1.3  与浴室柜整体一起进行试验的五金辅件宜按照要求安装牢固， 不影响浴室柜整体使用性能。
7.2  环境条件
除特殊规定外， 各项试验项目应在实验室内进行， 并应符合下列规定：
a)  试验环境温度宜在15℃~25℃；相对湿度为40%~70%；周围无强烈的振动、腐蚀性气体和强磁 场干扰；
b)  实验室试验场地应是坚硬、平坦、干燥的地面或平台，有足够大的试验空间；

[bookmark: _bookmark9]c)  吊柜力学性能试验所需安装的墙体应能承受吊柜的安装、试验，试验过程中墙体不应产生变形、 损坏。
11
8  试验方法

8.1  主要尺寸及形状位置偏差
8.1.1  产品外形尺寸偏差
测量浴室柜尺寸时，将样品水平放置在试验平台上，采用钢卷尺或游标卡尺对样品的长度、宽度和 高度进行测量。取不同位置的3个实测值的算术平均值作为结果值， 修约至小数点后一位数。
8.1.2  翘曲度
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采用精确度不低于0.1mm的翘曲度测定器具测定。选择翘曲曲度最严重的板件，将器具放置在板件 的对角线上进行测量，以其最大距离为翘曲度测定值。
8.1.3  邻边垂直度
采用精确度不低于1mm的钢直尺或卷尺。测定矩形板件或框架的对角线、对边长度， 其差值即为邻 边垂直度测定。
8.1.4  平整度
采用精确度不低于0.01mm的平整度测定器具测定。选择平整程度最差的3个板件，测量其表面上 0mm~150mm长度内与基准直线间的距离， 以其中最大距离为平整度测定值。
8.1.5  位差度
采用精确度不低于0.1mm位差度测定器具测定。应选择测试的相邻表面间距离最大部位进行测定， 在该相邻表面中任选一表面为测量基准面，将器具的基面安装在测量基面上，器具的测量面对另一相邻 表面进行测量(并沿着该相邻表面再测量一个或一个以上部位) ，当测定值同为正(或负) 值时， 以最 大测定值为位差度评定值。当测得值为正负时，以最大的绝对值之和为位差度测定值，并以最大测定值 为位差度评定值。
8.1.6  分缝
采用精确度不低于0.01mm的塞尺测定。测定前应现将抽屉或门启闭3次，使抽屉或门处于关闭位置， 然后测量分缝两端内侧5mm的分缝值， 取其最大值为分缝值评定值。
8.1.7  底脚平稳性
将样品放置在平板上或平整地面上，采用精确度不低于0.01mm的塞尺测量底脚与底面或平板间的距 离。
8.1.8  下垂度、摆动度
采用精确度不小于1mm的钢直尺或卷尺测定。将钢尺或卷尺放置在与试件测量部位相邻的水平面和 侧面上，将样品伸出总长的2/3处，测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的值。以测量的最 大值作为下垂度和摆动度的测定值。
8.2  外观要求
8.2.1  将样品水平放置在自然光或光照度 300lx~600lx 的光照条件下，距产品 700mm~1000mm 处， 观 察角度与水平线夹角 45°~75°，目测产品外观缺陷。
8.2.2  缺陷尺寸测量采用游标卡尺、千分尺或钢板尺等量具进行测量，结果修约至小数点后一位数。
8.2.3  色差采用对照法进行检查。
8.3  理化性能


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037025156144006024
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