第二届全国技能大赛江苏省选拔赛

焊接项目评分表

第二届全国技能大赛江苏省选拔赛组委会

技术工作组

2023年4月

目  录

汇总表	1

A1—角焊缝外观测评	2

A2—管外观测评	4

A3—10mm板外观测评	6

A4—16mm板外观测评	9

A5—不锈钢管板结构外观测评	12

B1—角焊缝折断试验外观测评	14

C1—管—X射线检测	15

C2—10mm板—X射线检测	16

C3—16mm板—X射线检测	17

C4—不锈钢管板结构件—X射线检测	18

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能     焊接		  参赛选手 		  评分表锁定时间	分数录入锁定时间

|  | 外观评分 | 射线探伤 |
| --- | --- | --- |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 49.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 7.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 10.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 10.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 10.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 12.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 9.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 | 9.00 |  |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 |  | 42.00 |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 |  | 11.00 |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 |  | 11.00 |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 |  | 11.00 |
| 实际得分 |  |  |
| 满分 |  | 9.00 |

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| A | 外观测评 |
| A1 | 角焊缝外观测评 |
| A2 | 管外观测评 |
| A3 | 10mm板外观测评 |
| A4 | 16mm板外观测评 |
| A5 | 不锈钢管板结构外观测评 |
| B | 破坏性试验 |
| B1 | 角焊缝折断试验外观测评 |
| C | 非破坏性试验—X射线 |
| C1 | X射线探伤—管试件 |
| C2 | X射线探伤—10mm板试件 |
| C3 | X射线探伤—16mm板试件 |
| C4 | X射线探伤—不锈钢管板结构 |

| 实际得分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满分 | 58.00 | 42.00 |

总分   100

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A1—角焊缝外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 测 量 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容（单位：mm） |  | 要求 | 实测值/结果 |  | 得分 |
| M1 | 2.00 | 焊脚尺寸 K |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≥10 且 Kmax＜11 得 2.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥10 但 Kmax≥11 且＜12 得 1.2 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥10 但 Kmax≥12 且≤13 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＜10 或＞13 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M2 | 1.00 | 焊脚尺寸差ΔK |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ΔK≤1 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1＜ΔK≤2 得 0.6 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2＜ΔK≤3 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ΔK＞3 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M3 | 1.00 | 角焊缝咬边 |  | 按处数 |  |  |  |
|  |  | 深度≤0.3 得1.0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜深度≤0.5 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度＞0.5 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M4 | 0.50 | 试件无电弧擦伤 |  | 是/否 |  |  |  |
| M5 | 0.50 | 焊缝表面无气孔和夹渣 |  | 是/否 |  |  |  |

5.00	满分	实际得分

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A1—角焊缝外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 评 价 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容 |  | 要求 | 裁判评分 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| J1 | 1.00 | 焊缝成形 |  | 按 4 级评价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 级：不符合行业标准，焊缝弯曲，高低宽窄明显 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 级：达到行业标准，成形一般，焊缝平直 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 级：达到并在某些方面超过行业标准，成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 级：完全超过行业标准并视为完美，成形美观，焊纹均匀细密，焊缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 | 1.00 | 接头周围 99%范围内的熔渣、飞溅等是否清除 |  | 按 4 级评价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 级：不符合行业标准，没有清除接头周围的熔渣、飞溅等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 级：达到行业标准，大部分的熔渣、飞溅等清除了 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 级：达到并在某些方面超过行业标准，熔渣、飞溅等清除了 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 级：完全超过行业标准并视为完美，试件表面没有任何熔渣、飞溅等。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.00	满分	实际得分

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A2—管外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 测 量 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容（单位：mm） |  | 要求 | 实测值/结果 |  | 得分 |
| M1 | 1.00 | 正面焊缝余高 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | 0≤余高≤2 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2＜余高≤2.5 得 0.6 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5≤余高≤3 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞3＜0 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M2 | 1.00 | 正面焊缝余高高低差 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1≤1.5 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1.5≤2 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M3 | 0.50 | 正面焊缝最大宽度是否≤17 |  | 是/否 |  |  |  |
| M4 | 1.00 | 正面宽窄差 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1.5 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1.5≤2 得 0.6 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2≤3 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞3 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M5 | 1.00 | 正面咬边 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | 深度≤0.3 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜深度≤0.5 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度＞0.5 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M6 | 0.80 | 正面角变形 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1 得 0.8 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1≤2 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2≤3 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞3 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M7 | 0.70 | 正面错边量 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤0.5 得 0.7 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞0.5≤1 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M8 | 0.70 | 背面根部凸出是否在允许范围内（0/+2） |  | 是/否 |  |  |  |
| M9 | 0.80 | 背面内凹是否在允许范围内（允许深度≤0.5） |  | 是/否 |  |  |  |
| M10 | 0.50 | 焊缝无电弧擦伤 |  | 是/否 |  |  |  |
|  |  | 若正面出现单侧未熔合、未焊满任一种情况，正面判为 0 分。 若根部出现未焊透，背面判为 0 分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45°固定位置焊接时，当起弧点中心超出 5 点至 7 点范围或收弧点中心超出 12 点位置左右各 15mm 范围，试件判为 0 分。 |  |  |  |  |  |

8.00  满分	实际得分

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A2—管外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 评 价 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容 |  | 要求 | 裁判评分 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| J1 | 1.00 | 焊缝成形 |  | 按 4 级评价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 级：不符合行业标准，焊缝弯曲，高低宽窄明显 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 级：达到行业标准，成形一般，焊缝平直 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 级：达到并在某些方面超过行业标准，成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 级：完全超过行业标准并视为完美，成形美观，焊纹均匀细密，焊缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 | 1.00 | 接头周围 99%范围内的熔渣、飞溅等是否清除 |  | 按 4 级评价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 级：不符合行业标准，没有清除接头周围的熔渣、飞溅等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 级：达到行业标准，大部分的熔渣、飞溅等清除了 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 级：达到并在某些方面超过行业标准，熔渣、飞溅等清除了 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 级：完全超过行业标准并视为完美，试件表面没有任何熔渣、飞溅等。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.00	满分	实际得分

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A3—10mm 板外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 测 量 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容（单位：mm） |  | 要求 | 实测值/结果 |  | 得分 |
| M1 | 1.00 | 正面焊缝余高 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≥0≤2 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2≤2.5 得 0.6 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2.5≤3 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞3＜0 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M2 | 1.00 | 正面焊缝余高高低差 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1 得 1.0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1≤1.5 得 0.6 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1.5≤2 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M3 | 0.50 | 正面焊缝最大宽度是否≤18 |  | 是/否 |  |  |  |
| M4 | 0.80 | 正面宽窄差 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1 得 0.8 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1≤1.5 得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1.5≤2 得 0.3 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M5 | 0.80 | 正面咬边 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | 深度≤0.3 得 0.8 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜深度≤0.5 得 0.4 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度＞0.5 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M6 | 0.70 | 正面错边量 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤0.5 得 0.7 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞0.5≤1 得 0.4 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M7 | 0.70 | 正面角变形 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | ≤1 得 0.7 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞1≤2 得 0.4 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞2≤3 得 0.2 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞3 得 0 分 |  |  |  |  |  |

5.50	满分	实际得分

中华人民共和国第二届全国技能大赛江苏省选拔赛焊接项目

评分表

技能	 焊接			 子标准	 A3—10mm 板外观测评			 参赛选手 						 评分团队 						 竞赛日期 		 评分表锁定时间 	 分数录入锁定时间

| 测 量 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容（单位：mm） |  | 要求 | 实测值/结果 |  | 得分 |
| M8 | 0.50 | 背面根部凸出是否在允许范围内（0/+2） |  | 是/否 |  |  |  |
| M9 | 0.70 | 背面咬边 |  | 按值 |  |  |  |
|  |  | 深度≤0.3 得 0.7 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜深度≤0.5 得 0.4 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度＞0.5 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M10 | 0.80 | 背面凹陷 |  | 按处数 |  |  |  |
|  |  | 深度≤0.5，累计长度≤10 为 1 处缺陷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 处缺陷得 0.5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 处缺陷得 0.2 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 处及以上缺陷得 0 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度＞0.5 得 0 分 |  |  |  |  |  |
| M11 | 0.50 | 焊缝无电弧擦伤 |  | 是/否 |  |  |  |

2.50	满分	实际得分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037036034042006051