ICS    83.140.99

G 40

DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65/T  3604—2014

高分子材料干热大气暴露试验方法

Polymer materials-Test methods of exposure to dry heating

2014-03-05发布                           2 0 1 4 - 0 4 - 0 5 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 3604—2014

目    次

前言 	 I

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 2

4 干热大气环境条件 	 2

5 原 理 	3

6 暴露场地 	 3

7 试验装置 	 4

8 试样  	 4

9 暴露试验 	5

10 结果表示 	 6

11 精 密 度 	 8

12 试验报告 	 8

附录A(资料性附录) 吐鲁番气象数据 	9

DB65/T      3604—2014

前   言

本标准依照GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》制定 本标准由新疆大气环境自然老化标准化技术委员会提出。

本标准由新疆维吾尔自治区轻工行业管理办公室归口。

本标准起草单位：新疆吐鲁番自然环境试验研究中心、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。 本标准主要起草人：郭春云、王进、方月华、艾海提 · 肉孜

DB65/T    3604—2014

高分子材料干热大气暴露试验方法

1  范围

本标准规定了高分子材料在干热大气环境条件下的暴露试验方法，用于评价高分子材料经过自然气 候老化后各暴露周期的耐候性。

本标准适用于节水灌溉器材、农用地膜、棚膜等塑料、橡胶类高分子材料及制品在干热大气环境条 件下的试验。

注：本标准若得到有关方的商定后，其他材料可以参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250  GB/T 251  GB/T 528  GB/T 529  GB/T 531  GB/T 533  GB/T 1040 GB/T 1410 GB/T 1633 GB/T 1634 GB/T 1766 GB/T 1843 GB/T 2410 GB/T 2411 GB/T 2439 GB/T 2918 GB/T 2941 GB/T 3398 GB/T 3681

暴露试验方法 GB/T 3854 GB/T 6031 GB/T 6343 GB/T 8804

纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡

纺织品色牢度试验评定沾色用灰色样卡

硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) (所有部分)硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法

硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定

(所有部分)  塑料拉伸性能的测定

固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

(所有部分)塑料负荷变形温度的测定

色漆和清漆涂层老化的评级方法

塑料  悬臂梁冲击强度的测定

透明塑料透光率和雾度的测定

塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定

塑料试样状态调节和试验的标准环境

橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

(所有部分)塑料硬度测定

塑料自然日光气候老化、玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化的

增强塑料巴柯尔硬度试验方法

硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定

泡沫塑料及橡胶表观密度的测定

(所有部分) 热塑性塑料管材拉伸性能测定

DB65/T 3604—2014

GB/T 9341 塑料弯曲性能的测定

GB/T 9352    塑料热塑性塑料材料试样的压塑

GB/T 9754 色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 11186  (所有部分)涂膜颜色的测量方法

GB/T 11206   橡胶老化试验表面龟裂法

GB/T 11210 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定

GB/T 11997  塑料多用途试样

GB/T 12829 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定

GB/T 15596-2009    塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定

GB/T 17037 (所有部分) 塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备

GB/T 19812 (所有部分)    塑料节水灌溉器材

GB/T 23651 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测试介绍与指南

GB/T 24133 橡胶或塑料涂覆织物调节和试验的标准环境

HG/T 3845    硬质橡胶冲击强度的测定

HG/T 3846 硬质橡胶硬度的测定

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

DB65/T 3603-2014    新疆干热大气环境暴露试验要求

ISO 13468-1  塑料透明材料光透射率总量的测定第1部分：单束光发射仪器(Plastics-

Determination    of   the    total    luminous    transmittance    of   transparent    materials-Part    1:Single-beam instrument    )

ISO 14782 塑料透明材料的模糊性的测定(Plastics-Determination of haze for transparent materials)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1 安全防护 safety protection

做好准备和保护，避免人为偷盗或动物侵入损坏试样和暴露试验装置的行为，使试样和暴露试验装 置处于有效控制的状态。

注：为了做好安全防护工作，可以安装防护网栏、视频监控设备、红外线报警设备等设施和适当的人员巡检。

3.2 平行试样 parallel samples

同时进行处理、暴露及测试的同一批次试验材料。

注：改写GB/T 15596-2009, 定义3.5。

3.3 对照试样 control sample

与暴露试样为同一批次存放在稳定的条件下，与暴露后试样进行比较性能变化的试验材料。 注：改写GB/T 15596-2009, 定义3.2。

4  干热大气环境条件

DB65/T   3604—2014

干热地区的大气环境条件如表1所示，我国的干热气候区域分布可参考GB/T 4797.1-2005的图A.3。 在开展干热大气暴晒试验时，可选取有典型干热环境条件的地区进行。

注：新疆吐鲁番地区属于我国典型干热气候：年均降雨量16mm左右；年均相对湿度28%左右；夏季极端温度49.6 ℃,地表温度多在70℃以上；冬季极端温度-28.7℃。附录A中列举了其30年期的气候数据。

表1  干热大气环境条件

| 环境参数 |  | 单位 | 地区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干热地区 | 干热沙漠 (边缘地区) | 干热沙漠 (沙漠腹地) |
| 高温 | 极端最高" 年最高 最热月平均最高° | ℃ | 50 45 40 | 55 50 40 | 55 50 45 |
| 低温 |  | ℃ | -30 | -30 | -30 |
| 最大日温差 |  | ℃ | 40 | 40 | 40 |
| 温度变化率 |  | ℃/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 低相对湿度 |  | % | 5 | 5 | 0 |
| 平均相对湿度 |  | % | 30 | 30 | 20 |
| 气压 |  | kPa | 90 | 90 | 90 |
| 太阳辐射 |  | W/m2 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 凝露 |  |  | 有 | 有 | 有 |
| 降水(包括雨、雪、雹等) |  |  | 有 | 有 | 有 |
| 地表最高沙土温度 |  | ℃ | 75 | 75 | 80 |
| 地表最低沙土温度 |  | ℃ | -30 | -35 | -35 |
| a极端最高温度是指几十年出现一次的最高空气温度，持续约10min。在沙漠中心地区会超过50℃,但无正式记录。 b年最高温度是指每年出现的最高温度的多年平均值。 c最热月平均最高温度是指夏季最热月中每天出现最高温度月平均值。 |  |  |  |  |  |

5 原理

材料通过制备或直接固定在暴露试验装置上，按规定暴露于干热大气环境条件下，经过规定的暴露  周期后，将试样从暴露试验装置上取下，经状态调节后对其外观、机械性能变化的结果进行测试与评价。

在试验过程中，干热大气环境条件下的气候要素及其变化和其他暴露条件一并列入试验报告。

6  暴露场地

暴露试验场地的选择应符合DB65/T  3603-2014第5章的规定。场地应平整空旷，保持自然沙石土壤 覆盖，平坦疏松不积水，远离植被和建筑物，并得到有效的安全防护。

对于某些特殊应用，材料暴露地点应近可能接近实际应用的干热大气环境条件。以评价近似于实际

应用中所产生的影响。

注：依据GB/T 4797.1-2005中附录C表C.1中“气候类型：干热”和GB/T 19608.1标准中的表1,吐鲁番地区属于我 国典型的干热气候。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/038015124012006032