# 大型直流电炉冶炼钛渣时的处理选矿试验研究

试验结果表明，按上述的不磨矿工艺流程进行秸选，可获得合格的钦精矿，且桥 选作业回收率高达 99.23%。因此，不陪矿工艺流程是伙得合格钦稍矿最简单、最合理的方案．

      - 方案一 工艺的全流程

方案一 工艺的全流程见图 5.5。

仗祖精矿

搅拌 5min

沉砂	溢流

磁性物

弱磁选

I,

非磁

1000奥斯特

秸矿

强磁性矿物

嫘旋选矿机

尾矿

高梯度磁选机磁性物1 300 0 奥斯特	1扎 磁

窝 梯度磁选	机磁性物 1	3000	奥斯特 l	非磁

钦稍矿	尾 矿

图 5.5	方案一工艺的全流程图

      - 试验结果和产品考查

试验结果和产品考考查分别见表5.8、5.9、5.10.

仗租桥矿

投 扞 5min

旋流器

沉砂	泥

螺旋选矿机

桥矿	尾矿

中矿

螺旋选矿机

桥矿

棒胫椋沈

跺旋远矿机

稍矿	尼矿

中矿

扎磁

磁性

3000 奥斯特

强磁选

3000 奥斯特

非磁

强磁选

弱磁选

磁性

1000 奥斯特

尾矿

认符矿

图 5.9	方案二的工艺全流程图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047026131055006025