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试验结果表明，按上述的不磨矿工艺流程进行秸选，可获得合格的钦精矿，且桥 选作业回收率高达 99.23%。因此，不陪矿工艺流程是伙得合格钦稍矿最简单、最合理的方案．

5.2.1.5 方案一 工艺的全流程
方案一 工艺的全流程见图 5.5。


仗祖精矿



搅拌 5min


沉砂	溢流





磁性物

弱磁选
I,
非磁

1000奥斯特



秸矿
强磁性矿物

嫘旋选矿机
尾矿

[image: ]高梯度磁选机磁性物1 300 0 奥斯特	1扎 磁

窝 梯度磁选	机磁性物 1	3000	奥斯特 l	非磁





钦稍矿	尾 矿



图 5.5	方案一工艺的全流程图
5.2.1.6 试验结果和产品考查
试验结果和产品考考查分别见表5.8、5.9、5.10.
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图 5.9	方案二的工艺全流程图
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