123、烧结过程中_C_对气体阻力最大。

A、过湿带 B、燃烧带 C、干燥带 D 、原始烧结料带 124、烧结过程中_B_对气体阻力最小。

A、过湿带	B、燃烧带	C、烧结矿层	D 、原始烧结料带

125、从料层以外进入抽风系统的风量为_B

A、有效风量B、有害风量	C、负压D、透气性

126、下列不属于减少漏风的措施的是_D

A、定期成批更换台车和滑道，台车轮子直径应相近

B、进行整理炉条、换挡板

C、加强检查与堵漏风

D、采取薄料低料层操作，加强边缘布料

127、水分过大或过小时，烧结料透气性变坏，风箱与总管负压均_A

、无关

、无关

、无关

、无关

A、上升 B 、B金低	C 、不守 D

128	负压 _a_

A、上升	B	、降低	C	、不变	D

129、系统漏风严重，负压 _B

A、上升	B	、降低	C	、不变	D

130、烧结〃终点〃提前，负压_ B

A、上升 B 降低 C 、不变 D

131、风箱堵塞或台车篦条缝隙堵塞严重，负压 A

A、上升 B 降低 C 、不变 D 、无关

132、风机转子磨损严重，负压 B—

A、上升 B 降低 C 、不变 D 、无关 133、风箱闸门关小风箱负压降低，风机闸门关小总管负压降低，除尘器

堵塞总管负压_B_

A、上升 B 降低 C 、不变 D 、无关

134、总管负压控制过高，透气性不好，烧结料烧不透，	控制过低，透气

性过剩，保证不了烧结矿的质量,尤其是 A

A、强度 B、碱度 C、 FeO D 、RDI

135、固相反应是指物料在没A 之前,两种固体在它们的接触界面上

发生的化学反应，反应产物也是固体

A、固化 B 、熔化 C 、溶化 D 、分解

136、通常固体晶格中的质点间结合力较大，处于以结点为中心的平衡振 动，所以运动范围小，在一般条件下，固态物质间的反应进行是_B

A、比较容易	B、比较难C、不反应D、最容易反应

137、固相反应速度随着原始物料分散度提高而  ,因为它活化了反 应物的晶格，增加颗粒间接触界面。

A、加快	B	、变慢	C	、不变	D	无关

138、升高温度和延长过程的时间均有助于固相反应速度的A_o

A、加快	B	、变慢	C	、不变	D	无关

139、液相的组成性质和数量在很大程度上决定了烧结矿的还原性和

_A_O

A、强度 B、碱度 C、FeOD. RDI

140、液相是烧结矿的粘结相，将未熔的固体颗粒粘结成块，保证烧结矿具有一定 的 一 A ;

A、温度 B、强度C、粒级D、FeO

141、液相具有一定的流动性，可进行粘性或塑性流动传热，使高温熔融带的温度 和成分_A_

A、均匀 B、分配合理	C、波动D、降低

142、下列不是影响烧结过程中液相形成量的主要因素是_D

A、烧结温度B、碱度C、烧结气氛D、造球性能

143、普通烧结矿中主要的液相成分是_A

A、硅酸铁体系

B、硅酸钙体系

C、铁酸钙体系

D、钙铁橄榄石体系

- _B在冷却过程中发生晶型的变化，同时产生体积膨胀，产生内 应力，因此对烧结矿强度有影响。

A、硅酸铁体系

B、正硅酸钙体系

C、铁酸钙体系

D、钙铁橄榄石体系

145、当用赤铁矿生产熔剂性烧结矿，或在燃料用量较低的情况下用磁铁矿生产熔剂 性烧结矿时，都可能产生_C的化合物。

A、硅酸铁体系

B、硅酸钙体系

C、铁酸钙体系

D、钙铁橄榄石体系

146、烧结矿中ALOb大多会引起烧结矿_B_性能恶化，使高炉透气性变差。

A、强度 B、RDIC、RID、粒级

147、 二元碱度表示为 A_

- CaO/SiO2

- (CaO+MgO)/SiO2

- (CaO+Mg)O/ (S1O2+AI2O3)

- (CaO+ AI2O3)/ (SiO2+ MgO)

14 8、提高碱度，CF生成量 /

A、增高 B、降低C、不变D、无关

149、下列不是影响制粒的因素是_D

A、原料的粒度、特性和水分

B、圆筒混合机的转速

C、粘结剂，外加水分

D、原料的化学成分

150、下列不属于触电的急救措施_B

A、尽快的断电源或采取安全可靠措施使触电者尽快脱离电源。

B、触电者未脱离电源之前，救护者可以直接接触。

C、若触电者在高处，断开电源之前要做好防止摔伤的措施。

D、就地立即进行人工呼吸。

151、检修时进入大烟道内，必须有_B_人以上

A、1	B、2C、3D、4

152、烧结机的环冷废气的温度一般在_B:C

/ 100〜200 B、200-500	C、500s600 Dx 300-700

153、送入烧结机上安装的热废气循环保温罩对烧结比较有利，不属于其

有利因素的是 D_

A、提高表层烧结矿的强度

B、改善烧结矿的矿相结构，提高成品率

C、降低固体燃料消耗

D、改善透气性

154、冷却机冷却废气的余热利用用作点火炉助燃空气可以节约燃耗约

_A%

A、10 B 、8 C 、7 D 、15

155、烧结厂大型抽风机的电耗占整个烧结设备运转电耗的	_D%,

A30 ~40 B、40 ~50	C、50 -60 D、60 〜70

156、烧结对煤气的质量要求是热值和压力稳定，煤焦油含量 B

A、高B、低C、不一定D、无关系

157、经过破碎加工后的燃料粒度要求v 3mm但同时还要求不能过多产生v A mm的 粒级

A、 B、IC、D、2

158、能使钢存在热脆性，在钢的热轧过程中会产生裂纹的元素是_A

A、硫B、磷C、硅	D、碳

159、烧结料软化和熔化的温度约为_B ; C

A、1000-1200	B1200	-1400 Cx 1100-1200 D x 1300-1500

160、不属于烧结用水的是_D	分为新水、净化水,生活水和软水

A、新水	B	、净化水	C	、生活水	D、污水

161、电流互感线圈称为 _A

A、CT	B CTQ	C、 QCT	D 、RD

162、电表的计量与实际电量之间有一定的比率关系x称为― -B—

A、稳定率 B 、倍率 C 、放大率 D	、生产率

163、煤气消耗的热量用_B	表

A、J B 、GJ C、MJ D 、KJ

- 一般每立米的焦炉煤气的热值为 C MJ

A、12 B、34 C、16 D、18

165、一般每立米的高炉煤气的热值为 B MJ

A、 B、C、D、

166、碎焦来源于高炉栈桥焦块筛分的筛下物和焦化厂筛分的筛下物及水

熄焦后的沉淀粉。粒度均vB_mm

A、12 B、34 C、40 D、20

167、烧结工序能耗是指生产一吨烧结矿所消耗的_A_的总和

A、各种能源	B、焦粉C、煤粉D、电耗

168、计算工序能耗时应不包括_A_的能耗

A、高温休息室	B 、余热锅炉	C 、计算机 D 、皮带机

169、不计入烧结工序能耗的选项是_A

A、料场能耗	B 、计算机 C 、皮带机 D 、圆盘给料机

170、实际消耗的所有能源是指用于生产的各种能源，	不包括_A_的能耗。

A、高温休息室	B 、余热锅炉	C 、计算机 D 、皮带机

171. lKg标煤的发热量为	/千卡

A、7000 B x3400 C、5000 D、8000

172、下列选项中不属于二次能源的是_D

A、电力B、蒸汽C、焦碳D、煤炭

173.抽风机哪些故障不是由于烧结生产操作不当造成的 D

A、风机叶轮挂泥

B、风机叶轮的急剧磨损

C、烧结机布料不正常

D烧结机运转不正常

174、单轻减速机在运转中发热和有异常响声不是由一D原因造成的

A、减速机内润滑油脂过多或过少造成发热

B、润滑油脂不清洁，造成发热

C、减速机内齿轮啮合不好，造成发热或有异常响声

D润滑油脂型号不符合

175、发现单馄溜槽堵后，应选择力处理

A、铁钎 B	、停机处理	C、倒车D、大锤

176、单馄齿馄轴冷却水量出水口的水水烫手或有蒸汽冒出,	说明_A_

A、水量少 B、水量多C、无水D、管道破损

177、下列不是引起台车跑偏的位置是 D_

A、机头 B、链轮C	、机头弯道	D 、台车轮子

178、不会引起台车掉道的原因是_D_

A、星轮中心线倾斜不水平

B、台车变形、台车牯辗掉或不转，润滑不好

C、机尾冲程不一致，特别是在机尾拉缝卸矿时，台车呈倾斜前进

D烧结混合料压料

179、更换台车时，至少需要	B	配合

A、2 B 、4C	、6 D 、8

180、更换台车时，一般要求	B	min

A、12

181、

B 、 15 C K 10

铺底料调节闸门开启的取大周I度为

D 、18

B mm

A、120 B s100 Cx140 D、150

182、入炉烧结矿铁品位与高炉冶炼的能耗、产量从生产实践得出：烧结矿铁品位提 高1 % ,高炉焦比可下降一B一产量提高（_3_ ） %

A、1B、2C、3D、4

183、长时间停机时，点火炉煤气管道内的煤气需用_D换

A、氧气 B、氮气C、空气D、蒸汽

184、点火炉点火时，周围  内不能有明火

A、4B、5C、8D、10

185、理想的布料是指烧结料装入台车时，从上到下粒度逐渐	A

A、增大B、减小C、不变D、无关

186、理想的布料是指烧结料装入台车时，从上到下含碳量逐渐	B

A、增大B、减小C、不变D、无关

187、煤气中毒原理是煤气中的氧	|.A」人体内血红蛋白结合，使人体缺

窒息死亡。

A、CO B、H20|	E 02 D、五

188、一次混合机的主要作用是_B	二次混合机的作用主要是造球

A、加湿 B、混匀C、预热

189、一次混合机的主要作用是混匀，二次混合机的作用主要是	_D.

、造球

—A_生产的烧结矿

I m、I,

A、 1205 C

B、1216 C|

C、1150 C|

A、加湿B、混匀C、预热D

190、固相反应的机理 A

A、分子扩散B、原子扩散C、离子扩散

191、烧结机的利用系数是指每台烧结机每小时每量

A、平方米 B、立方米	C、米

192、混合料的露点是指水汽开始（_A_ ）的温度

A、冷凝 B、沸腾C、蒸发D、挥发

193、烧结矿的品位是指其_A

A、含铁量 B、含硅量	C、含钙量D、含镁量

194、炉内温度高和烧嘴燃烧时，决不能停止燃烧空气供给，防止_A烧损

A、烧嘴 B、点火器C、台车D、轨道

195、烧结区域废水排放标准PH值_C_。

/3~4B、4 s5	C、6~9D、7 -10

196、铁酸钙的熔化温度是（A ）

197、生石灰是由石灰石在高温度下喂烧而成，	CaO含量一般为（A ）

A、900-10000 85% B、1000-1100C , 90% Cx 900-1000Q

198、生石灰加水消化是（ A ）反应

A、放热 B、吸热C、辐射

199、烧结对熔剂质量的要求（A ）硫、磷杂质含量低粒度和水分适宜

A、碱性氧化物	B、酸性氧化物	C、中性氧化物 200、下列中（C）现象说明混合料水分小

A、混合料握于手中感到松散，易成团，有指痕，小铲搓动时出现特殊光泽料球。

B混合料握于手中〃发死〃，易成粘团，不易形成分散小球。

C混合料握于手中松散，不易成团，用小铲搓动时也不易被水润湿，是烧结生产较常用的

铁料。

201、不属于固体燃料工业分析的项目是（C ）

A、水分B、灰分C、粒级

202、铁矿石的还原性是指矿石中铁的氧化物被（	A ）气体还原剂夺取其中氧的难

易程度

A、CO

B、 H2 C、 H2

203、生烧石灰是指未分解的石灰石，它的主要成分是	CaCO环能被（B ）

A、水化B、矿化C、熔化

204、提高料温能改善烧结混合料的透气性是因为（A ）

A、减少了过湿现象B、消除了预热带C、使阻力大的燃烧带变窄

205、下列原料中不属于熔剂的是_D。

A石灰石B白云石C白灰D高炉灰

206、要调节镁的含量主要调整下列哪种熔剂B o

A石灰石B白云石C生石灰D消石灰

207、添加返矿、配入生石灰或消石灰，在一定程度上都是为了 _A ,改善烧结料的透 气性而采取的一系列措施。

A制粒	B	混匀	C	稳定化学成分

208、全部使用铁精矿烧结，提高混合料的透气性，应从强化	_C入手。

A温度	B	水分	C	制粒

209、加强操作,掌握混合料的最佳水分以提高制粒效果，保证烧结粒具有最好的

,B o

A温度B透气性C理化性能

210、烧结混合料中加入适当水的目的是 A改善透气性。

A.造球B.降尘C.	升温

211、活性度是指石灰水化反应速度，即生石灰水化后用4NHCI中和的	4数。

A、毫升 B、克C、百分

212、实现厚料层烧结工艺主要措施在于_C

A、提高风机的能力	B、提高混合料水分	C 、强化制粒

213、烧结配料中如燃料配量偏高，在烧结过程会使烧结矿 B

A、气孔增多	B、液相增多	C 、烧结矿强度降

214、与混合制粒无关的是 B

A、原料性质	B 、蒸汽温度	C 、加水方式

215、烧结原料的烧损率是指物料在烧结状态的 B温度下灼烧后失去的重量对 于物料试样重量的百分比

/ 1000r ~1300℃

B、1200r ~1400℃

C、1300C ~1500℃

216、矿槽的摩擦力大小与料柱的正压力成 A关系

A、正比 B 、反比 C	、没有关系

217、含铁炉料熔滴带的阻力损失占整个高炉阻力损失的 B一上

/1/3	B 、2/3	C 、1/2

218、烧结过程五个带中阻力从大到小顺序，正确的是_D

A、燃烧带、过湿带、预热带、干燥带、烧结矿带

B、烧结矿带、干燥、预热带、过湿带、燃烧带

C、燃烧带、烧结矿带、预热、过湿带、干燥带

219、圆盘给料机的排料量与 D-关。

A、矿槽槽位高低	B 、堆比重大小

C、圆盘盘面摩擦系数	D、矿槽大小

220、电子称的胶带跑偏，沿胶带运输机全长的径向中心线跑偏，不得大于

C

A、土 3mm B、土 4mm

C、土 5mm

221、下歹I」列化学反应式，属于放热反应的是（	B ）

A 2Fe203+3C=4Fe+3CO f	B、C+02=cOC 2HO=2H+O2

222、下列不是磁铁矿中主要脉石的是	A

A、石英B	、硅酸盐 C、碳酸盐D、粘土

223、关于低温还原粉化的描述正确的是（ B ）

A、生产高碱度低MgO勺烧结矿可改善粉化性。

B FeO含量低，低温粉化高	C、磁铁矿多，低温粉化严重

224、提高料温能改善烧结混合料的透气性是因为（	A 0

A、减少了过湿现象	B、消除了预热带C、使阻力大的燃烧带表窄

225、有利于提高烧结矿产质量的混合料粒度组成应当是（	C）

A、减少3somm部分，增加大于8mm含量。

B减少1~0 mm部分，增加8s5 mm含量,尤其是大于8mnr的含量。

（:减少3so mm部分，增加3s8 mm尤其是增加3s5 mm粒级含量。

226、单独以某一种矿石进行烧结生产时，在一定的碱度条件下，生产出的烧结

矿含铁量的百分数称为	A-

A、单烧值B、品位C、全铁

227、水蒸气分压P0等于该饱和蒸汽压P的温度即水蒸汽凝结成水的温度叫

4

A、露点 B 、沸点 C

228、铁酸钙的熔化温度是（	B ）

A、 1205 C B 、 1216 C C

229、实现厚料层烧结工艺主要措施在于（C ）

A、提高风机的能力	B 、提高混合料水分	C

、冰点

、1150 C

、强化制粒

B ）

230、烧结配料中如燃料配量偏高，在烧结过程会使烧结矿（

A、气孔增多

B、液相增多

C 、烧结矿强度降

231、某电机型号为TD3200-4/1430,可知它是 B

A、异步电动机B、同步电动机C、第4代产品

D定子冲片，外径为3200mm 232、烧结混合料的堆密度一般在 D右。

A、	B、1.6C、	D、

234、于低温还原粉化的描述正确的是（B ）

A、生产高碱度低MgO的烧结矿可改善粉化性。

B FeO含量低,低温粉化高	C、磁铁矿多，低温粉化严

235、 （ C）取决于点火器的长度和台车移动速度。

A.料层厚度	B.	点火温度	C.	点火时间D.废气

236、烧结混合料的堆密度一般在	B左右。

A、	B、1.6C、	D、

237、烧结矿含铁量提高1%可相应地提高高炉生铁产量（B ）

A、1% Bs 2%C、3%

A周）铝耐热铸铁B球墨铸铁C周）络铸铁D不锈钢

18铁矿石的还原性是指矿石中铁的氧化物被 气体还原剂夺取其中氧的难 易程度

A CO B H2 C C02 D02

19余热回收系统生产.C— o

A中压蒸汽	B热水C	低压蒸汽D高压蒸汽

20配加生石灰的主要作用是/°

A提高碱度	B取代石灰石C	改善透气性	d提高镁含 21我厂360平方米烧结机台车长度为Bo

A lm B C2m D4m

22目前我国大中型烧结厂使用的点火器类型主要是

A气体燃料点火器B液体燃料点火器

C固体燃料点火器

D固液混合燃

料点火器

23烧结矿RDI的含义是b ,

24烧结矿RI的含义是D ,	、

A第T晅官	R仰潟;不面蚣力泵	C、转古强度	D、还原度

25煤气取样时，操作员必须站在Bo

A — Rr 任何位置D	正对风口

26烧结点火的目的是将混合料中的固体燃料点燃，并借	c作用进行烧结。

A、高温B、鼓风C、抽风D、干燥

27点火时，如果烧嘴在A秒不着火时，应立刻关闭烧嘴切断阀，然后调查原因后再按规程 进行点火。

A、3-5B、5-8C、1 —3 Dx 8-10

28烧结机的有效面积是台车宽度与烧结机A的乘积。

A、有效长度B、台车长度C、总长度D、烧结机长度

29 A可以降低烧结工序能耗。

A、实行低碳、高温、厚料层操作

B实行高碳、低温、厚料层操作

C实行低碳、低温、厚料层操作

D实行高碳、高温、薄料层操作

30烧结固体燃料用量在一定程度上影响垂直烧结速度，如果燃料用量偏大，将使垂直烧结 速度A。

A、下降B、上升C、无变化	D 、无关系

31当料层透气性好，抽风能力大时，提高烧结机产量的最好方法是	Ao

A、提高料层厚度	B、加快机速C、增加燃料配比	D、增加燃料粒

度

32烧结料层提高后，由于〃自动蓄热〃作用等原因，减少固体燃料的配加量使

FeO B

238、关于热风烧结说法不正确的是 B —。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/057120201154006054