基础工程实施细则

# 目	录

1、工程概况

2、专业工程特点

3、监理工作依据

4、监理工作流程

5、监理工作的控制要点及目标值

6、监理工作的方法和措施

7、监理旁站内容、方法和要求

8、安全监理工作

监 理 实 施 细 则

1、工程概况：

温州市中心区Ｃ29 地块安置房 20＃、21＃楼工程，位于温州市中心区上田村。北临划龙河，地下室墙边距河道驳坎约 10ｍ，东面紧邻河道贴近河岸。南侧与 13＃、14＃楼及幼儿园相邻，西侧场地较宽敞紧连府东路。

20＃、21＃楼基础分部工程为一层整体地下室，20＃楼主体结构 23 层跃 24 层，建筑高度 80.17ｍ，21＃楼主体结构 25 层跃 26 层，建筑高度 86.17ｍ，总建筑面积为 66708㎡，其中地下室面积 8346㎡。

本工程为现浇砼框架—剪力墙结构，按六度抗震设防，剪力墙框架抗震等级均为三级，防火一级。21#楼部分地下室战时作人防使用；因是高层，每单元设二部电梯（其中消防电梯一部）。

室内±0.000ｍ相当于绝对标高 5.00ｍ。

地下室东西长 195.14ｍ，南北宽 47.2ｍ；中间设一道沉降缝。其中 20＃楼长 82.9ｍ， 21＃楼长 112.24ｍ，地下室底板在主楼部分板厚 1.55ｍ，其余部位厚 0.6ｍ。考虑施工阶段砼收缩和大体积砼温度应力的影响和不均匀沉降，为防止砼裂缝，20＃楼设一道后浇带， 21＃楼设二道后浇带。

2、专业工程特点：

C29 地块 20＃、21＃楼地下室板厚度 1550 处浇筑砼 C35 砼，600 厚处浇筑 C30 砼，两种不同标号的砼同时浇筑，不能搞错，浇筑砼时应严格控制派专人管理。

底板厚 1550 属大体积砼，大体积砼的温度应力导致砼表面产生裂缝，选择低水化热的水泥品种是防止地下室产生裂缝的重要方法之一。选择适当的外加剂(减水剂、微膨胀剂)，可减少水和水泥用量，提高砼的早期强度，增强砼的抗裂缝能力和抗渗能力，亦是本工程的重要特点之一。由于抗渗和抗裂缝的需要，砼中掺入适当的外加剂和加强对砼的养护是防止砼裂缝的重要措施之一，规范规定本地下室砼养护时间为 14 天。温州地区气温较高，水份蒸发太快砼表面易产生裂缝。砼浇筑完毕后，用塑料薄膜或草袋覆盖是必要的。

3、监理工作依据：

  - 建设单位与施工单位签订的施工合同或补充协议。

  - 工程设计图纸。技术说明及设计交底和图纸会审纪要。

  - 经批准的施工组织设计及专项施工方案。

  - 监理合同及经建设方同意的《监理规划》。

  - 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

  - 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001。

  - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。

  - 《建设工程监理规范》GB50319-2000。

  - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

  - 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

  - 建筑抗震设防分类标准（GB50233-95）

  - 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

  - 《砼外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）

  - 《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2003）

  - 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）

  - 建筑工程施工强制性条文

4

否

施工单位整改

合	格

是

旁站地下防水细部构造

检查砌体砌筑

分部工程验收和评估

4、监理工作的流程

地基基槽验收

（业主、设计、监理）

检查土方开挖

检查降水情况

检查基坑支护情况

复核基础轴线和标高

基础监理工作总流程：

否

合	格

钢筋隐蔽验收

检查模板支设

砼分项验收

旁站砼浇筑

旁站土方回填

  - 模板工程施工质量控制工作流程：

检查模板强度、刚度及支架稳定性

审查施工组织设计

检查模板接缝及平整度

检查构件模板形状、尺寸柱子、墙模板垂直度

检查模板脱模剂涂刷质量

检查梁板底模的起拱高度

检查预留孔、洞及预埋件

位置

检查砼试块强度

检查拆除模板的顺序及安全保护措施

  - 钢筋工程施工质量控制工作流程：

审核钢筋质保资料并取样见证

检查焊接设备及操作人员上岗证

焊接、机械接头试件取样见证

检查绑扎钢筋的规格、间距、

数量尺寸

检查预插柱、板钢筋位置及

锚固长度

检查钢筋保护层厚度

办理钢筋隐蔽验收手续

  - 混凝土工程施工质量控制工作流程：

检查垫层标高、厚度、尺寸

复核基坑轴线和坑底高程

检查砼配合比、实测坍落度

检查现场施工设备和场地布置是否符合方案要求

检查振捣情况及砼试块制作质量

检测大体积砼内外温度差

检查模板稳固情况

检查砼养护情况

  - 地下防水施工质量控制工作流程：

检查原材料质量并见证取样

审查施工方案

检查砼表面清理质量

检查粉刷分层厚度及总厚度

检查砂浆配比及稠度

检查水泥砂浆防水层养护情况

检查防水层的阴阳角

地下室四周外墙涂刷 PA103 特种防水涂料：生活水池、消防水池内恻水泥砂浆防水层：

防水涂料涂刷均匀涂层接头处的质量

检查涂层的保护情况

回填土时旁站

5、监理工作的控制要点及目标值：

  - 测量放线控制

    - 由于 C29 地块 20＃、21＃楼地下室相通，而且由中建五局一公司、浙江华厦集团公司二家总包单位施工，为避免出现较大误差，20＃、21＃楼统一控制轴线和水准控制点的标高显得尤为重要。由测量专业监理工程师对基准控制轴线和水准点进行复核。

    - 地下室底板底标高分别为－5.58ｍ、－6.53ｍ，且生活水池、集水井，电梯井的底标高各不相同，以及对底板的长度、宽度等均要做详细控制。

    - 本工程主体结构为框架剪力墙结构，在浇筑地下室底板时，柱子及剪力墙的钢筋必须预先插入底板，插入时必须保证钢筋位置准确无误，在放线时必须做到将每个

柱子和剪力墙的位置放到砼垫层上，并一一加以核对。

    - 对测量用的水准仪、经纬仪等仪器必须是经过检定的，且在有效期内。

    - 测量人员必须持测量专业的有效上岗证。

  - 模板工程：

    - 审查模板工程施工方案及施工组织设计；

    - 施工前，监理工程师对施工单位有关人员进行质量、安全交底；

    - 检查模板体系的强度、刚度和稳定性，保证可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载；

    - 检查结构构件的形状、尺寸，应保证符合设计图纸及规范要求；

    - 检查预留孔洞及预埋件设置标高、平面位置，固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合规范要求；

预埋钢板中心线位置允许偏差：3㎜；

预埋管、预留孔中心线位置允许偏差：3㎜；

预留洞中心线位置允许偏差：10㎜、预留洞尺寸允许偏差：（＋10㎜，0）；插筋中心线位置允许偏差：5㎜、插筋外露长度允许偏差：（＋10㎜，0），插筋锚固长度应满足要求；

    - 检查模板脱模剂涂刷质量；

    - 检查梁、板底模的起拱高度；

    - 检查砼试块强度，模板拆除顺序。

    - 模板安装的偏差应符合规范要求：轴线位置允许偏差：5㎜；

底模上表面标高允许偏差：±5㎜；

柱、墙、梁截面内部尺寸允许偏差：（＋4㎜，－5㎜）；层高（不大于 5ｍ）垂直度允许偏差：6㎜；

相邻两板表面高低差允许偏差：2㎜；表面平整度允许偏差：5㎜。

    - 墙柱模板底部需留检查清扫口。

  - 钢筋工程：

    - 审查钢筋原材质保资料、备案资料，并取样见证；

    - 检查钢筋的加工形状和几何尺寸，应符合以下要求：

      - 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定：

HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的

2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；

当 HRB335 级钢筋末端作 135°弯钩时，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；

钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5

倍。

      - 箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合下列规定：

弯钩的弯弧内直径在满足上条要求的同时，不应小于受力钢筋直径；弯钩的弯折角度应为 135°（有抗震要求）；

箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的 10 倍（有抗震要求）且不小于 75㎜；

      - 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合规范要求：受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差：±10㎜；

弯起钢筋的弯折位置允许偏差：±20㎜；箍筋内净尺寸允许偏差：±5㎜。

    - 检查钢筋焊接、机械接头施工质量，并取样见证，闪光对焊、电焊压力焊、气压焊等焊接接头均应现场取样；

    - 检查焊条、连接器的质保资料及焊工上岗证；

    - 检查钢筋规格、间距、位置、数量和安装质量，钢筋安装位置的偏差应符合规范要求：

绑扎钢筋网长、宽允许偏差：±10㎜；网眼尺寸允许偏差：±20㎜；双向板每个钢筋交叉点均应用扎丝绑扎，单向板周边外沿二圈，所有点均应绑扎，其余梅花点间隔绑扎；

受力钢筋间距允许偏差：±10㎜；排距允许偏差：±5㎜；保护层厚度允许偏差：柱、梁为±5㎜；板、墙为±3㎜；绑扎箍筋间距允许偏差：±20㎜；

预埋件中心线位置允许偏差：5㎜；水平高差允许偏差：（＋3㎜，0）。

    - 检查墙、柱定位平面位置；

    - 检查钢筋保护层垫块；

  - 混凝土工程：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075240222203011114