 (
精品文档
)


有机硅用聚醚

组	成：双烷基封端聚醚类	型：非离子
性能应用：本产品为双烷基封端聚醚，封端基团可以为甲基、乙酰基、丁基、烯丙基， 封端率高，反应活性好，根据分子量、EO、PO 比例不同有多种规格。烯丙基活性基团可以与含氢硅油进行硅氢化反应，合成一系列聚醚改性聚硅氧烷化合物；聚醚末 端羟基活泼氢被烷基取代后，进行硅氢化反应时消除了羟基与硅氢键的反应，可以 显著提高聚醚改性硅油的质量。可以用作聚氨酯泡沫匀泡剂、消泡剂、涂料流平剂、织物整理剂、水溶性润滑剂等，广泛应用于聚氨酯、造纸、制药、化纤等行业。

包	装：200kg 铁桶或塑料桶。

贮	运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。




组	成：烯丙醇聚醚

类	型：非离子技术指标：
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)
[image: ]色泽	pH 值（1%水

产品名称	外观（25℃） （Pt-Co 水分（%）	溶液,


碘值（gI2 羟值（mgKOH
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

）	25℃）

/100g）

/g）
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)
[image: ]
	HMP-517R
	
	20
	0.1
	6.0
	50
	112

	HMS-233R
	
	20
	0.1
	6.0
	41
	92

	HMS-232R
	
	20
	0.1
	6.0
	32
	75

	HMP-518R
	
	20
	0.1
	6.0
	30
	73

	HMS-234R
	
	20
	0.1
	6.0
	30
	71

	HMS-227R
	
	20
	0.1
	6.0
	23
	58

	HMP-519R
	
	20
	0.1
	6.0
	17.5
	45

	HMF-6
	
	20
	0.1
	6.0
	19
	42

	HMS-206B
	
	20
	0.1
	6.0
	16
	39

	HMS-226R
	
	20
	0.1
	6.0
	17
	41

	
HMS-225R
	透明
	
20
	
0.1
	
6.0
	
14
	
30

	
	液体
	
	
	
	
	

	HMS-231R
	
	20
	0.1
	6.0
	13
	30

	HMP-520R
	
	20
	0.1
	6.0
	12
	28

	HMP-521R
	
	20
	0.1
	6.0
	10
	23.5

	HMP-522B
	
	20
	0.1
	6.5
	105
	240

	HMP-523B
	
	20
	0.1
	6.5
	24
	56

	HMP-524B
	
	20
	0.1
	6.5
	12
	28

	HMS-243R
	
	20
	0.1
	6.5
	8.0
	20

	HMX-3
	
	20
	0.1
	6.0
	295
	128

	HMX-7
	
	20
	0.1
	6.0
	150
	66

	HMX-8
	
	20
	0.1
	6.0
	138
	61


 (
精品文档
)

 (
精品文档
)
[image: ]
	HMX-10
	
	20
	0.1
	6.0
	111
	49

	HMX-12
	
	20
	0.1
	6.0
	91
	39

	HMS-239B
	
	20
	0.1
	6.0
	150
	65

	HMS-240B
	
	20
	0.1
	6.0
	102
	43

	HMX-26
	
	20
	0.1
	6.0
	48
	21

	HMP-516B
	白色
	20
	0.1
	6.0
	33
	14.5

	HMXB-45
	固体
	20
	0.1
	6.0
	26
	11

	HMXB-53
	
	20
	0.1
	6.0
	23
	10
















注：可根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。

性能应用：本品属非离子表面活性剂，溶于水、乙醇和有机溶剂。带有活性基团，能与活性氢或双键反应，通常被用于改性硅油接枝，提高硅油亲水性，可做涂料的流平剂、润湿剂、扩展剂、消泡剂或者用于聚氨酯匀泡剂。在农药方面可做铺张剂、消泡剂。
包	装：200Kg 塑料桶、铁桶或IBC 包装。
贮	运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处，密封包装，保质期一年。一年后，复检合格仍可使用。
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)








组	成：丁醇聚醚



类	型：非离子



 (
色泽
pH
 值
（1%
水 运动粘度 
羟值
（mgKOH
)技术指标：







	产品名称
	外观（25℃）
	（Pt-Co 水分（%）
	

	
	
	溶液,25℃）（40℃）
）
	/g）

	
HMP-514R
	
	
20
	
0.1
	
6.0
	
-----
	
185

	HMP-511R
	
	20
	0.1
	6.0
	-----
	180

	HML-309R
	
	20
	0.1
	6.0
	-----
	102

	HMP-515R
	
	20
	0.1
	6.0
	-----
	56

	HMS-207R

HML-305R
	
透明液体
	20

20
	0.1

0.1
	6.0

6.0
	-----

60
	54

48

	HMP-513R
	
	20
	0.1
	6.0
	-----
	42

	HMA-439R
	
	20
	0.1
	6.0
	70
	38

	HMA-427R
	
	20
	0.1
	6.0
	55*
	37

	HMA-436R
	
	20
	0.1
	6.0
	-----
	33


 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

 (
HMA-428R
20
0.1
6.0
125
30
)


*表示粘度在50℃下测试值



注：根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。



性能应用：本品属非离子表面活性剂，HMP-514R、HMP-515R、HML-305B 不溶于水， 其它易溶于水、乙醇和有机溶剂。具有优良的乳化性，消泡性和润滑性。在涂料方面可做消泡剂、改性硅油后可做流平剂。在润滑油方面可做润滑剂。在金属清洗方面可做脱脂脱油乳化剂等。


包	装：200Kg 塑料桶、铁桶或IBC 包装


贮	运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处，密封包装，保质期一年。一年后，复检合格，仍可使用。
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)


印染助剂原料

 (
产品名称
外观（25℃）
皂化值（mgKOH/g）
121
浊点（℃）
——
HLB
HMEL-10
6.2
HMEL-11
123
5
0
（
2）
6.5
HMEL-20
91
——
9.7
HMEL-24
淡黄色至黄色液体
84
——
10.3
HMEL-25
86
——
11
HMEL-60
47
9
0
（
1）
14.5
HMEL-80
38
——
15.8
)组	成：蓖麻油聚氧乙烯醚类	型：非离子






（1）1%水溶液	（2）10%活性物在25%BDG 溶液中 （3）1%活性物在5%NaCl 溶液

性能应用： HMEL 系列产品根据EO 加成数的不同有多种规格，该系列产品在水中呈分散状或易溶于水、脂肪酸或其它有机溶剂中, 具有优良的润滑、乳化、扩散、增容性能，作乳化剂，用于各种植、动、矿物油的乳化。在金属加工工业中用于配制金属切削液； 在纺织工业中作化纤油剂组分，具有乳化和抗静电性能；制药业中，用作乳化剂，用于制造搽剂、乳膏剂、乳剂等；油墨业作乳化剂；可用作有机磷农药的乳化剂；作原油脱水的破乳剂；还可用于制造洗发香波泡沫浴液、护肤品等
包 装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮 运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期1年。一年后，复检合格仍可使用。
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)




	组

类
	成：脂肪酸与环氧乙烷的聚合或酯化产物

型：非离子
	

	
	
产品名称	外观（25℃）
	酸值(mgKOH/g)
	
皂化值(mgKOH/g)
	
HLB

	
	
油酸132酯	液体
	
1.0
	
135
	
——

	
	油酸200酯	液体
	1.0
	116
	——

	
	油酸264酯	液体
	2.0
	103
	——

	
	月桂酸 PEG400单酯	液体
	2.0
	95
	14

	
	月桂酸 PEG400双酯	液体
	10
	135
	10

	
	油酸 PEG400单酯	液体
	2.0
	82.0
	11

	
	油酸 PEG400双酯	液体
	10.0
	120.0
	8

	
	妥尔油酸 PEG400单酯	液体
	2
	86
	11

	
	妥尔油酸 PEG400双酯	液体
	10
	115
	8

	
	油酸 PEG600单酯	膏体
	2.0
	63.0
	13

	
	油酸 PEG600双酯	液体
	10.0
	100.0
	10

	
	妥尔油酸 PEG600双酯	液体
	10
	95
	11









[image: ]性能应用：本品具有优良的润滑、乳化、洗涤、分散性能。在金属加工液中作润滑剂；水处理工业作乳化剂、分散剂；纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂；农药中作杀虫剂的乳化剂；化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂；也可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸性。
包 装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮 运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)




[image: ]组	成：烯丙基聚氧乙烯醚类	型：非离子


	
	外观
	酸值
	羟值
	碘值

	产品名称


HMX-7
	(25℃)

液体
	( mgKOH/g)

0.2
	( mgKOH/g)

150
	( gI2/100g )

66

	HMX-8
	
液体
	
0.2
	
138
	
61

	HMX-10
	
液体
	
0.2
	
111
	
49

	HMX-12
	
膏体
	
0.2
	
91
	
39

	HMX-26
	
固体
	
0.2
	
48
	
21





备 注：可根据需要加工各类烯丙基聚醚产品


性能应用：该系列产品溶于水、乙醇和有机溶剂，带有活性基团，通常被用于改性硅油接枝，提高硅油亲水性；另外该系列产品有润滑作用、柔软效果、良好的铺展性和乳化稳定性等特殊性质，可作为聚氨酯匀泡剂、纺织助剂、油田破乳剂、化妆品助剂、涂料流平剂、清洁剂、消泡剂、乳化剂等。
包 装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮 运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，密封包装，贮存期一年




组	成：聚氧乙烯、聚氧丙烯嵌段聚合物类	型：非离子

 (
产品名称
外观（25℃）
平均分子量
浊点(10%的25%BDG,℃)
HLB
HM-L61
透明液体
2000
约35
3
HM-L62
透明液体
2500
约48
7
HM-L64
浑浊液体(20℃)
透明液体(40℃)
2900
约70
13
)
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

性能应用：具有优良的低泡性能和润滑性能，用于配制低泡、高去污力合成清洗剂，应用于金属加工和水处理配方。包	装： 200kg 铁桶或塑料桶
贮	运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。








[image: ]组	成：脂肪胺醇氧乙烯醚类	型：弱阳离子




	
	
外观
	
水分（%）
	
重金属（ppm）
	
总胺值（mgkOH/g）
	叔胺值

	
	
	
	
	
	（mgkOH/g）

	HM-1815B
	黄色透明液体
	0.2
	≤15
	60
	60

	HM-1815
	黄色透明液体
	0.2
	≤15
	60
	60

	HM-1815A
	黄色透明液体
	0.2
	≤15
	60
	60

	HM-1802
	白色固体
	0.2
	≤15
	--
	--

	HM-1858
	黄色膏体
	--
	≤15
	110
	110

	HM-1805
	透明液体
	0.2
	≤15
	110
	110

	HM-1806
	透明液体
	0.2
	≤15
	108
	108

	HM-1808
	透明液体
	0.2
	≤15
	90
	90

	HM-1810
	透明液体
	0.2
	≤15
	76
	76

	HM-1812
	透明液体
	0.2
	≤15
	70
	70

	HM-1820
	透明液体
	0.2
	≤15
	50
	50

	HM-1830
	黄色膏体
	0.2
	≤15
	35
	35

	HM-1850
	黄色膏体
	0.2
	≤15
	23
	23







注：可根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。







性能及应用：	主要用作酸性金属络合染料的匀染剂，可降低染浴硫酸用量，减少织物强力损伤，弈可用作中性染料、还原染料匀染剂。可有效地控制瞬染上色率和染料泳移，并有助于高温下迅速染色。在纺织品中用作乳化剂、抗静电剂和分散剂。
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

包	装：200Kg 塑料桶、铁桶或IBC 包装

贮	运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处，储存期1年。一年后，复检合格仍可使用。














[image: ]组	成：异十三醇聚氧乙烯醚




	类
	型：非离子
	


外观
	

pH
	


羟值
	
	

水分

	
	产品名称
	(25℃)
	(1%)
	(mgKOH/g )
	HLB
	(%)

	
	
HM-1330
	
透明液体
	5.0-7.0
	
170
	
8.4
	≤0.5

	
	
HM-1340
	
透明液体
	5.0-7.0
	
149
	
9.8
	≤0.5

	
	
HM-1350
	
透明液体
	5.0-7.0
	
133
	
10.5
	≤0.5

	
	
HM-1360
	
透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	
121
	
11.4
	≤0.5

	
	
HM-1370
	
透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	
106
	
12.1
	≤0.5

	
	
HM-1380
	
透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	
101
	
12.8
	≤0.5

	
	
HM-1390
	
浑浊液体
	5.0-7.0
	
94
	
13.3
	≤0.5

	
	
HM-1310
	
乳白色膏体
	5.0-7.0
	
88
	
13.7
	≤0.5









注：可根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。

性能与应用：此产品的位阻小，渗透性能好，并且环保，是代替 NP-10，STP 等的最理想的产品，是新一代环保产品。易分散或溶
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

于水，具有优良的润湿性，渗透性和乳化性。在前处理配方中添加少量本品，就可获得极佳的精炼效果。在纺织工业和皮革工业上， 用作脱脂剂、净洗剂、乳化剂和精炼剂的组分。作金属加工剂，多功能洗涤剂、去污增溶剂、家居护理清洗剂、车辆、公共设施、超声波清洗剂。
包 装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮 运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。一年后复检合格仍可使用。



 (
产品名称
山梨醇聚氧乙烯
（40）油酸酯 
山梨醇聚氧乙烯
（50）油酸酯
)组	成：山梨醇聚氧乙烯油酸酯类	型：非离子



	外观
	酸值
	皂化值
	羟值
	

	
	(mgKOH/g
	
	
	HLB

	（25℃）
	
	（mgKOH/g
	（mgKOH/g）
	

	

液体
	)

9
	

97
	

47
	

10.2

	
液体
	
8
	
85
	
45
	
11.4











性能应用：该系列产品溶于矿物油，芳香族溶剂和低分子量的醇和酮，分散于水中。具有乳化性能好、耐硬水、低泡等特性，用作 O/W 乳化剂应用于可溶性油、半合成金属加工液和轧制油，还用于水处理、乳液聚合、纺织处理。在农药方面用于杀虫剂和除草剂。
包 装：200kg 铁桶或塑料桶
贮 运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期二年。






组 成：脂肪酸与环氧乙烷的聚合或酯化产物
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

 (
外观
酸值
皂化值
产品名称
HLB
)类	型：非离子




	
	（25℃）
	(mgKOH/g)
	(mgKOH/g)
	

	油酸132酯
	液体
	1.0
	135
	——

	油酸200酯
	液体
	1.0
	116
	——

	油酸264酯
	液体
	2.0
	103
	——

	月桂酸PEG400单酯
	液体
	2.0
	95
	14

	月桂酸PEG400双酯
	液体
	10.0
	135
	10

	油酸PEG400单酯
	液体
	2.0
	82
	11

	油酸 PEG400双酯
	液体
	10.0
	120
	8

	妥尔油酸PEG400单酯
	液体
	2.0
	86
	11

	妥尔油酸PEG400双酯
	液体
	10.0
	115
	8

	油酸PEG600单酯
	膏体
	2.0
	63
	13

	
油酸 PEG600双酯	液体	10.0
	
100
	
10

	
妥尔油酸PEG600双酯
	
液体
	
10.0
	
95
	
11











性能应用：本品具有优良的润滑、乳化、洗涤、分散性能。在金属加工液中作润滑剂；水处理工业作乳化剂、分散剂；纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂；农药中作杀虫剂的乳化剂；化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂；也可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸性。
包 装：200kg 铁桶或塑料桶
贮  运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。一年后复检合格仍可使用。




组	成：脂肪醇环氧乙烷与环氧丙烷共聚物类	型：非离子
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)


	
	(1%水溶液)
	（70℃，g/cm3）

	HML-312R
	透明液体
	约18.0（1）
	0.90

	HML-313R
	粘稠液体
	约12
	0.92

	HML-314R
	粘稠液体
	约29
	0.94









 (
产品名称
外观（25℃）
浊点
密度
)（1）水数（30℃，正丙醇）
性能应用： 本品溶于冷水，具有较好的润滑、净洗性能，泡沫低，生物降解性好。可在金属加工、工业清洗及日用工业中用作低泡清洗剂。
包	装： 200kg 铁桶或塑料桶
贮	运： 按无毒、非危险品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。一年后复检合格仍可使用。






[image: ]组	成：脂肪胺聚氧乙烯醚类	型：非离子



	
产品名称
	外观
	浊点
	
pH
	水分

	

HML-315B
	（25℃）

红棕色透明液体
	（1%的0.5%的NaCl 溶液）

93
	

9
	（%）

≤4.0






性能及应用：该产品在碱性和中性介质中呈非离子型，在酸性介质中呈阳离子型，具有优良的乳化、匀染性能。在金属加工业用作乳化剂和润滑剂，在工业润滑中用作脂肪和油脂的乳化剂；在农药中用于配制杀虫剂、除莠剂；纺织业中用作抗静电剂、润滑剂的乳化剂；亦可用作油脂添加剂。
包	装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮	运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)






 (
外观
pH 值
水分
产品名称
羟值（mgKOH/g）
HLB
)组	成：异十三醇聚氧乙烯醚类	型：非离子





	
	（25℃）
	(1%)
	
	
	(%)

	HM-1330
	透明液体
	5.0-7.0
	170
	8.4
	≤0.5

	HM-1340
	透明液体
	5.0-7.0
	149
	9.8
	≤0.5

	HM-1350
	透明液体
	5.0-7.0
	133
	10.5
	≤0.5

	HM-1360
	透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	121
	11.4
	≤0.5

	HM-1370
	透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	106
	12.1
	≤0.5

	HM-1380
	透明或浑浊液体
	5.0-7.0
	101
	12.8
	≤0.5

	HM-1390
	浑浊液体
	5.0-7.0
	94
	13.3
	≤0.5

	HM-1310
	乳白色膏体
	5.0-7.0
	88
	13.7
	≤0.5









性能与应用：本品不含 APEO，是代替烷基酚聚氧乙烯醚的最理想的产品，是新一代环保产品。易分散或溶于水，具有优良的润湿性、出色的脱脂除油能力、优异的乳化性能、良好的抗硬水能力、与其它表面活性剂具有协同效应、与配方体系中其它组分的相容性好。在金属加工领域用作乳化剂、脱脂剂、润湿剂和分散剂。还用作工业、民用及公共设施清洗剂。
包 装： 200kg 铁桶或塑料桶
贮 运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年











组	成：脂肪醇聚氧乙烯醚丁基封端

 (
产品名称
外观（
20
℃）
浊点
(1%水溶液
)
密度
（
70
℃
g/cm
3
）
羟值
（
mgKOH/g
）
HML-316M
白色膏状体
约
26
0.93
4
)类	型：非离子
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)



性能及应用：该产品是一种低泡表面活性剂，在碱性或酸性条件下具有良好的稳定性，可用作工业清洗剂，金属脱脂剂等。包	装： 200kg 铁桶或塑料桶
贮	运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。一年后复检合格仍可使用。













	闪点
	酸值

	(COC，
	(mgKOH/g

	℃)
	)




	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	48
	9.5
	186
	-30
	300
	1.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	68
	13.0
	184
	-27
	300
	1.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	150
	——
	155
	-18
	280
	2.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	220
	——
	155
	-18
	280
	2.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	320
	——
	155
	-18
	280
	2.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	460
	——
	155
	-18
	280
	2.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	39
	7.5
	163
	0
	300
	1.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	36
	7.1
	164
	3.0
	280
	1.0

	三羟甲基丙烷脂肪酸酯
	20.5
	4.5
	130
	-30
	240
	0.5

	季戊四醇脂肪酸酯
	68
	13
	186
	-20
	300
	1.0

	季戊四醇脂肪酸酯
	30.7
	6.0
	175
	0
	260
	0.5

	季戊四醇脂肪酸酯
	135
	17.3
	140
	-33
	300
	1.0

	新戊二醇脂肪酸酯
	24
	6.1
	200
	-24
	270
	1.0

	新戊二醇脂肪酸酯
	16
	4
	156
	0
	200
	1.0

	甘油脂肪酸酯
	42
	8.6
	190
	——
	290
	1.5








 (
运动粘度(
mm
2
/ｓ
)
产品名称
40℃
100℃
粘度
指数
倾点
(℃)
)性能与应用：
多元醇酯可生物降解，具有很高的粘温性能和氧化稳定性，优良的高温和低温性能。可广泛应
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

用于金属加工液、难燃液压液、压缩机油、冲压油、齿轮油、轧制油、高温链条油及润滑脂中。包	装：200kg 铁桶或塑料桶
贮	运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期二年。







[image: ]组	成：双烷基封端聚醚类	型：非离子



	
	运动粘度
	运 动 粘 度
	粘度
	倾点
	闪点
	水份
	酸值 mgKOH/g
	羟值 mgKOH/g

	产品名称
	(mm2/s)

40℃
	(mm2/s)100

℃
	指数
	(℃)
	(℃)
	(%)
	
	

	HML-301M
	46
	10
	210
	-40
	200
	0.1
	0.1
	5

	HML-302M
	65
	13.5
	210
	-35
	200
	0.1
	0.1
	5

	HML-303M
	100
	20
	215
	-35
	200
	0.1
	0.1
	5

	HML-304M
	152
	27
	215
	-35
	200
	0.1
	0.1
	5






性能及应用：由于末端羟基活泼氢被甲基或丁基取代，因此具有良好的稳定性以及较好的耐高温、耐酸碱、低泡沫、润滑、抗静电和表面性能，具有更强的疏水性和乳化能力。本品适用于R-134a 以及其它HFC 产品的汽车空调压缩机，作为冷冻机基础油使用。包 装：200kg 铁桶或塑料桶
贮 运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。







组	成：丁醇与环氧乙烷或环氧丙烷的加成物类	型：非离子型
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)
 (
运动粘度 
mm
2
/
ｓ
产品名称
粘度
倾点
闪点
酸值
g)
)


	
	（25℃）
	(mm2/s,40℃）
	(1%乳液,℃)
	(mgKOH/g)

	HML-305B
	透明液体
	60
	——
	≤0.2

	HML-306R
	透明液体
	75
	——
	≤0.2

	HML-307R
	透明液体
	76
	——
	≤0.2

	HML-308R
	透明液体
	160
	——
	≤0.2

	HML-309R
	透明液体
	——
	65
	≤0.2

	HML-310R
	透明液体
	73
	53
	≤0.2

	HML-311R
	透明液体
	65
	58
	≤0.2









 (
外观
运动粘度
浊点
酸值
产品名称
)性能及应用：

HML-305B、HML-306R、HML-307R、HML-308R 不溶于水，易溶于有机溶剂，耐酸、碱，无腐蚀性，有优良的润滑性，是极好的润滑剂，能广泛应用于各种润滑油中。
HML-309R、HML-310R、HML-311R 具有较好的平滑性、乳化性和洗涤性，耐温性较好，可作为平滑剂、乳化剂，使用于金属表面清洗剂、化纤油剂及油田化学品。
包	装： 200kg 铁桶或塑料桶

贮	运： 按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期一年。一年后复检合格仍可以使用。















	
	40℃
	100℃
	指数
	(℃)
	(COC，℃)
	(mgKOH/

	油酸异辛酯
	8.5
	2.7
	159
	-27
	190
	0.5

	硬脂酸异辛酯
	9.1
	2.8
	168
	1
	195
	0.15

	棕榈酸异辛酯
	8.5
	2.5
	165
	1
	195
	0.5

	椰子油酸异辛酯
	5.4
	1.8
	——
	-24
	170
	0.5

	己二酸二异辛酯
	7.1
	2.3
	120
	-60
	190
	0.3

	癸二酸二异辛酯
	11.7
	3.4
	143
	-60
	190
	0.3


 (
精品文档
)

 (
精品文档
)


性能应用：低粘度单双酯聚有良好的粘温性能，优良的挥发性能和润滑性能，生物降解性好，被广泛应用于金属加工液，轧制油以及挥发性用油等各类工业用油。双酯具有较好的低温性能和抗氧化性能，可用于航空压缩机油、航空润滑脂的原料和金属加工液配方。
包 装：200kg 铁桶或塑料桶
贮 运：按无毒、非危险品品贮运，贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期二年。




 (
pH
 值
（1%的
碘值
产品名称
外观（25℃） 色泽（Pt-Co） 水分（%）
羟值（mgKOH/g）
)组	成：烯丙醇聚氧丙烯聚氧乙烯聚醚类	型：非离子






	
	水,25℃）
	（gI2/100g
	

	HMS-229R
	
	20
	0.1
	6.5
	60
	132

	HMP-517R
	
	20
	0.1
	6.5
	50
	112

	HMS-230R
	
	20
	0.1
	6.5
	45
	103

	HMS-233R
	
	20
	0.1
	6.5
	41
	92

	HMS-232R
	
	20
	0.1
	6.5
	32
	75

	HMP-518R
	
	20
	0.1
	6.5
	30
	73

	HMS-234R
	
	20
	0.1
	6.5
	30
	71

	HMS-227R
HMP-519R
	透明液体
	20
20
	0.1
0.1
	6.5
6.5
	23
17.5
	58
45

	HMS-228R
	
	20
	0.1
	6.5
	19
	43

	HMF-6
	
	20
	0.1
	6.5
	19
	42

	HMS-206B
	
	20
	0.1
	6.5
	16
	39

	HMS-226R
	
	20
	0.1
	6.5
	17
	41

	HMS-225R
	
	20
	0.1
	6.5
	14
	30

	HMS-231R
	
	20
	0.1
	6.5
	13
	30

	HMP-520R
	
	20
	0.1
	6.5
	12
	28

	HMP-521R
	
	20
	0.1
	6.5
	10
	23.5


 (
精品文档
)

 (
精品文档
)

	HMS-237R
	
	20
	0.1
	6.5
	5.8
	13

	HMP-522B
	
	20
	0.1
	6.5
	105
	240

	HMP-523B
	
	20
	0.1
	6.5
	24
	56

	HMP-524B
	
	20
	0.1
	6.5
	12
	28

	HMS-243R
	
	20
	0.1
	6.5
	8.0
	20

	HMX-3
	
	20
	0.1
	6.5
	128
	295

	HMX-7
	
	20
	0.1
	6.5
	66
	150

	HMX-8
	
	20
	0.1
	6.5
	61
	138

	HMX-10
	
	20
	0.1
	6.5
	49
	111

	HMX-12
	
	20
	0.1
	6.5
	39
	91

	HMS-239B
	
	20
	0.1
	6.5
	65
	150

	HMS-240B
	
	20
	0.1
	6.5
	43
	102

	HMX-26
	
	20
	0.1
	6.5
	21
	48

	HMP-516B
HMXB-45
	
白色固体
	20
20
	0.1
0.1
	6.5
6.5
	14.5
11
	33
26

	HMXB-53
	
	20
	0.1
	6.5
	10
	23







[image: ]注：可根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。




性能及应用：本品属非离子表面活性剂，,带有活性基团，能与活性氢或双键反应，通常被用于改性硅油接枝，提高硅油亲水性， 可做涂料的流平剂、润湿剂、扩展剂、消泡剂或者用于聚氨酯匀泡剂。在农药方面可做铺张剂、消泡剂。




包	装：200Kg 塑料桶、铁桶或IBC 包装

贮	运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处，密封包装，保质期一年。一年后，复检合格仍可使用。










组	成：双官能团原料类	型：非离子
 (
精品文档
)

 (
精品文档
)
[image: ][image: ]
	
	外观
	色泽
	水分
	pH 值
	

	产 品
	
（25℃）
	
（Pt-Co）
	
（%）
	
（1%的水溶液）
	羟值（mgKOH/g）

	HMP-528B
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	600

	HM-PPG300
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	380

	HM-PPG400
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	280

	HM-PPG600
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	187

	HM-PPG2000
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	57

	HM-PEG200
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	561

	HM-PEG400
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	270

	HM-PEG600
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	187

	HMP-541B
	透明液体
	20
	0.1
	6.5
	520

	HM-PEG800
	白色膏体
	20
	0.1
	6.5
	140

	HM-PEG2000
	白色膏体
	20
	0.1
	6.5
	56











注：可根据客户实际需求提供其它相关特殊产品。




性能及应用：以多元醇、环氧化物聚合而成。无色略有粘稠性液体，对皮肤无刺激性。UV 固化单体 PPGDA 的主要原料。




包	装：200Kg 塑料桶或IBC 包装

贮	运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处。密封包装，保质期一年。










	组

类
	成：双酚A 聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚

型：非离子


外观
	




色泽
	




水分
	




pH 值
	

	
	产 品
（25℃）
	
（Pt-Co）
	
（%）
	
（1%的水溶液）
	羟值（mgKOH/g）

	
	HMP-536B	白色固体
	30
	0.1
	6.0
	350
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 (
精品文档
)
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image1.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




