ICS  93.020

P22                                                                                                              DB64

宁 夏 回 族 自 治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1702—2020

湿陷性黄土地区低矮居住建筑地基处理技

术规程

Technical code for ground treatment of low-rise buildings in collapsible loess regions

2020-05-18发布                           2 0 2 0 - 0 8 - 1 8 实 施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

DB64/T 1702—2020

目  次

前言 	 III

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	1

3 术语和定义 	 1

4 符 号 	 2

5 基本规定 	3

5.1 准备工作 	 3

5.2 地基处理方法的确定 	3

5.3 地基承载力特征值 	 4

5.4 地基处理的设计 	4

6 防水设计措施 	4

6.1 一般规定 	 4

6.2 场址选择与总平面防水设计 	5

6.3 建筑防水设计 	6

6.4 结构防水设计 	 6

6.5 给水排水、供热与通风防水设计 	7

6.6 供热管道与风道防水设计 	8

7 综 合 防 水 措 施 的 换 填 垫 层 法 	8

7.1  适 用 范 围 	 8

7.2 垫层材料要求 	 8

7.3 防水材料要求 	8

7.4 垫层厚度的确定 	8

7.5 垫层底面宽度要求 	 9

7.6 垫层的压实标准 	 9

7.7 地基承载力 	 10

7.8 具体处理方法及防水措施 	10

7.9 施 工 	 13

8 综合防水措施的土或灰土挤密桩法 	 14

8.1 适用范围 	 14

8.2 现场试验要求 	14

8.3 处理宽度及深度 	 14

8.4 挤密桩参数 	15

8.5   施 工 要 求 	16

8.6 承载力 	17

DB64/T 1702—2020

9 强夯法 	 17

9.1 适用范围 	 17

9.2 强夯设计 	 17

9.3 施工要求及质量检测 	 18

10 使用与维护 	 19

10.1 一般规定 	 19

10.2 维护与检修 	 19

10.3 沉降观测和地下水位观测 	20

DB64/T       1702—2020

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由宁夏回族自治区住房和城乡建设厅提出并归口。

本标准起草单位：宁夏固原建筑设计研究院(有限公司)。

本标准主要起草人员：李海东、李树海、张津生、张向东、王龙、浦兴学、叶岚、刘福友、许正虎、 郭立民、王学信。

DB64/T         1702—2020

湿陷性黄土地区低矮居住建筑地基处理技术规程

1 范围

本标准规定了湿陷性黄土地区低矮建筑地基的术语和定义、符号、基本规定、防水设计措施、综合 防水措施的换填垫层法、综合防水措施的土或灰土挤密桩法、强夯法、使用与维护等内容。

本标准仅适用于指导处理我区湿陷性黄土地区的低矮居住建筑工程的地基处理，对于受水浸可能性 较大的重要及以上的建筑不适用于本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50025 湿陷性黄土地区建筑标准

GB 50290 土工合成材料应用技术规范

JGJ 8 建筑变形测量规范

JGJ 79 建筑地基处理技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

3.1

低矮居住建筑

建筑总高度不超过7.2m 的二层及以下丙、丁类居住建筑(不包含重点设防类、地下及水工建筑)。 3.2

地基处理

提高地基承载力，改善其变形性能或渗透性能而采取的技术措施。

3.3

湿陷性黄土

在一定压力下受水浸湿，土的结构迅速破坏，并产生显著附加下沉的黄土。

3.4

自重湿陷性黄土

在上覆土的饱和自重压力作用下受水浸湿，产生显著附加下沉的湿陷性黄土。 3.5

非自重湿陷性黄土

在上覆土的饱和自重压力作用下受水浸湿，不产生显著附加下沉的湿陷性黄土。

DB64/T       1702—2020

3.6

综合防水措施的换填垫层法

挖除基底下面一定范围内的湿陷性黄土，回填性能稳定，无侵蚀性、强度较高且含水量适中的粉土 或粉质黏土，并在散水底、素土垫层顶或垫层四周采取防水措施的综合地基处理方法。

3.7

综合防水措施的土或灰土挤密桩法

孔内分层夯填土或灰土形成的竖向增强体的复合地基，并在散水底、素土垫层顶或垫层四周采取防 水措施的综合地基处理方法。

3.8

灰土墙

沿着基坑四周采用2:8或3:7灰土(石灰与土的体积比)分层夯实(压实系数不小于0.95)形成 的地下连续增强体。

3.9

防水土工合成材料

有防水或防渗功能的土工合成材料(如：防水土工布、防水土工膜等)。

3.10

散水

在建筑外墙四周勒脚下部铺设的具有排水和导流作用的混凝土保护层。

3.11

防护距离

防止建筑物地基受管道、水池等渗漏影响的最小距离。

4 符号

# 4.1 抗力和材料性能

Es—压缩模量

f.一修正后的地基承载力特征值

fak—地基承载力特征值

fa 一垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值

fk— 挤密桩复合地基承载力

fi一处理后桩间土的承载力特征值

S— 饱和度

W 一含水量

W₁— 液限

W.一塑限

Wop—最优含水量

Y— 土的重力密度，简称重度

Y。—基础底面以上土的加权平均重度，地下水位以下取有效重度

θ—地基的压力扩散角

Pa 一土(灰土)垫层控制(或设计)的干密度

Pdo一地基挤密前压缩范围内各层土的平均干密度

DB64/T      1702—2020

Pamx 一轻型标准击实试验测的土(或灰土)的最大干密度

# 4.2作用和作用效应

Px—相应于作用的标准组合时，基础底面处的平均压力值

P.—基础底面处的土自重压力值

P₂ 一相应于作用的标准组合时，垫层底面处的附加应力值

P. 一垫层底面处的自重压力值

# 4.3 几何参数

A—基础底面积

b—基础底面的宽度

d- 基础埋置深度、

D- 成桩直径

1—基础底面的长度

S- 孔心距

# 4.4 计算系数

m 一面积置换率

n— 桩土应力比

β—考虑基底下地基土的受力状态及地区等因素的修正系数

%一基础宽度的承载力修正系数

7a—基础埋深的承载力修正系数

A.一压实系数

5  基本规定

# 5.1 准备工作

5.1.1     选择处理方案前，应完成如下工作：

a) 排查场地时应参考GB 50007和GB 50011排查危险地段、大厚度填土区域；

b) 搜集建设地点有关岩土工程及水文资料；

c) 调查临近建筑、周边道路及有关管线等设施的排水情况；

5.1.2  根据岩土勘察报告确定湿陷性黄土的湿陷等级。

5.1.3 选择处理方案时，应按照湿陷性黄土地区建筑分类、建筑抗震设防分类、湿陷性黄土的湿陷等 级等情况进行区分，并进行多种方案的技术经济比较，选择合理的地基处理方案。

# 5.2地基处理方法的确定

地基处理方法的确定宜按下列步骤进行：

a) 根据场地土的湿陷等级、结构类型、荷载大小，结合地形地貌、水文资料、环境情况和对临近 建筑物的影响等因素进行综合分析，初步选出两种或两种以上的地基处理方案；

b) 对初步选出的处理方案，分别从适用范围、耗费材料、施工机械、工期要求和对环境的影响等 方面进行技术经济分析和对比，选出最佳的地基处理方案；

DB64/T        1702—2020

c)  对已经选出的地基处理方案，宜在场地有代表性的区域进行相应的现场试验或试验性施工，并 进行必要的测试，以检测设计参数及处理效果，如未能达到设计要求，应查明原因，调整地基 处理方案。

5.3 地基承载力特征值

确定地基承载力，经处理后的地基，当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需对本规程确定地基

承载力特征值进行修正时，应符合基础宽度的修正系数均取零、基础埋深的地基承载力修正系数应 取1.0的规定：地基承载力特征值按下式修正：

当基础宽度大于3m或埋置深度大于1.50m时，地基承载力特征值应按式(1)修正：

fa=fk+η6Y(b-3)+naym(d- 1.50)

………………   ………… (1)

式中：

f.一修正后的地基承载力特征值(kPa);

ft   一相应于b=3m  和 d=1.5m  的地基承载力特征值(kPa);

76 、7a— 分别为基础宽度和基础埋深的地基承载力修正系数；

Y— 基础底面以下土的重度(kN/m²), 地下水位以下取浮重度；

Ym—基础底面以上土的加权平均重度(kN/m),     地下水位以下取浮重度：

b— 基础底面宽度(m),  当基础宽度小于3m 或大于6m 时，分别按3m 或 6m 取值；

d- 基础埋置深度(m), 宜自室外地面标高算起；当为填方时，可自填土地面标高算起，但填方在上 部结构施工后完成时，应自天然地面标高算起；对于地下室，采用箱形基础或筏形基础时，基础埋置深 度可自室外地面标高算起；在其他情况下，应自室内地面标高算起。

5.4 地基处理的设计

5.4.1  处理后地基承载力应满足建筑物地基承载力、变形及稳定性要求，地基处理的设计尚应符合下 列要求：

a) 经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算；

b)    按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物，应对处理后的地基进行变形验 算；

c) 对建造在处理后的地基上受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物，应进行地基稳定性验算。

5.4.2  处理后的地基承载力验算，应同时满足轴心荷载作用、偏心荷载作用及软弱下卧层承载力要求。

5.4.3 地基处理所采用的材料，应根据场地类别符合有关标准对耐久性设计与使用的要求。

6 防水设计措施

6.1 一般规定

防止或减小建筑物地基浸水湿陷的设计措施，应根据建筑物类别和岩土工程勘察对场地和地基的湿 陷性评价结果综合确定。

在总平面设计、场地排水、地面防水、排水沟、管道敷设、建筑物散水、屋面排水、管道材料和连 接等方面采取加强措施，防止雨水或生产、生活用水的渗漏。对防护范围内的地下管道，增设检漏管沟 和检漏井且提高设施的材料防水标准，如增设可靠的防水层、采用钢筋混凝土排水沟等。并在建筑物周 围采取防止水从建筑物外侧渗入地基中的措施，如设置防水帷幕(连续灰土墙、密集灰土桩、防水土工 织物等)、增大地基处理外放尺寸等。

DB64/T  1702—2020

# 6.2 场址选择与总平面防水设计

6.2.1      场址选择应符合下列规定：

a)  具有排水畅通或利于组织场地排水的地形条件；

b) 避开洪水威胁的地段；

c)  避开不良地质环境发育和地下坑穴集中的地段；

d)  避开新建水库、人工湖等可能引起地下水位上升的地段；

e)  避开由于建设可能引起工程地质环境恶化的地段。

6.2.2  总平面设计应符合下列规定：

a)  合理规划场地，做好竖向设计，保证场地、道路等地表排水畅通；

b)  在同一建筑场地，地基土的压缩性和湿陷性变化不宜过大；

c)  在山前斜坡地带，建筑物宜沿等高线布置，填方厚度不宜过大；

d)  在挖填方厚度较大场区，宜避免在挖填交界处规划布局单体建筑。

6.2.3  山前地带的建筑场地，应整平成若干单独的台地，并应符合下列规定：

a) 台地应稳定；

b)  雨水不应沿斜坡无组织排泄；

c)  边坡宜做护坡或采取支护措施；

d)  用陡槽沿边坡排泄雨水时，应使雨水由边坡底部沿排水沟平缓流动，陡槽的结构应使土在暴雨 时不受冲刷。

6.2.4  埋地管道、排水沟、雨水明沟和水池等与建筑物之间的防护距离，不宜小于表1的规定。当不 能满足要求时，应采取与建筑物相应的防水措施。

表1  埋地管道、排水沟、集水点(雨水明沟)与建筑物之间的防护距离 (m)

| 建筑类别 | 地基湿陷等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | Ⅱ | Ⅲ | IV |
| 丙 | 5 | 6～7 | 8～9 | 10～12 |
| 丁 | 4 | 5 | 6～7 | 8～9 |
| 注1:区内地处陇东一陕北一晋西地区(II区)、陇西地区(I区)、边缘地区(VII区)建设场地，当 湿陷性黄土层的厚度大于12m时，压力管道与各类建筑的防护距离，不宜小于湿陷性黄土层的厚 度 ； 注2:当湿陷性黄土层内有碎石土、砂土夹层时，防护距离宜大于表中数值： 注3:防护距离计算，建筑物应自外墙墙皮算起；管道和排水沟应自其外壁算起。 |  |  |  |  |

6.2.5  各类建筑与新建水渠之间的防护距离，在非自重湿陷性黄土场地不得小于12m, 在自重湿陷性 黄土场地不得小于湿陷性黄土层厚度的3倍，并不应小于25m。在自重湿陷性黄土场地各类建筑防护范 围内不应设置喷水类水景的湖、水湾、瀑布及喷泉等设施。

6.2.6      建筑场地平整后的坡度，在建筑物周围6m 内不宜小于2%,当为不透水地面时，可适当减小； 建筑物周围6m 外不宜小于0.5%。

6.2.7        当采用雨水明沟或路面排水时，其纵向坡度不应小于0.5%。

6.2.8  建筑物周围6m 内应平整场地，当为填方时，填方土应分层(虚铺厚度不大于0.30m) 夯 ( 或 压)实，压实系数不得小于0.95,表层应设置150mm～300mm 厚的灰土面层；当为挖方时，在自重湿 陷性黄土场地，表面夯(或压)实后宜设置150mm～300mm 厚的灰土面层，压实系数不得小于0.95。

DB64/T         1702—2020

6.2.9      防护范围内的雨水明沟不应漏水。自重湿陷性黄土场地宜设混凝土雨水明沟，防护范围外的雨 水明沟，宜做防水处理，沟底下应设灰土或土垫层。

6.2.10     有下列情况之一时，应采取有组织排除建筑物周边雨水的措施：

a)  临近有构筑物(包括露天装置)、露天吊车、堆场或其他露天作业场等；

b) 临近有铁路通过；

c) 建筑物的平面为E、 口、H、L、□ 等形状构成封闭或半封闭的场地。

6.2.11      山前斜坡上的建筑场地，应根据地形修筑综合防水措施的雨水截水沟。

6.2.12     冲沟发育的山区，宜利用现有排水沟排走山洪，建筑场地位于山洪威胁的地段，应设置排洪沟。 排洪沟和冲沟应平缓连接，宜采用较大的坡度，并应减少弯道。在转弯及跌水处应采取防护措施。

# 6.3  建筑防水设计

6.3.1 建筑防水设计应符合下列规定：

a)  建筑物的体型和纵横墙布置，应有利于加强其空间刚度，并具有适应或抵抗湿陷变形的能力。 二层砌体承重结构的建筑，体型应简单，长高比不宜大于3.0。

b)  合理设计建筑物的雨水排水系统，单层建筑室内地坪应高出室外地坪，且高差不宜小于300mm; 二层建筑的室内地坪应高出室外地坪，且高差不宜小于450mm。

c) 用水设施宜集中设置，缩短地下管线并远离主要承重基础，其管道宜明装。

d) 在防护范围内设置绿化带，应采取措施防止建筑物及其辅助设施地基土受水浸湿。

e) 建筑物的屋面宜采用外排水；当采用有组织外排水时，宜选用耐用材料的水落管，其末端距离 散水面不应大于300mm, 并不应设置在沉降缝处。

6.3.2     建筑物的周围应设置散水，其坡度不得小于5%。散水外缘应略高于平整后的场地，散水的宽度 应符合下列规定：

a) 当屋面为无组织排水时，散水的宽度宜为1.50m;

b) 当屋面为有组织排水时，非自重湿陷性黄土场地散水的宽度不得小于1.00m, 自重湿陷性黄土 场地不得小于1.50m。

6.3.3 散水应用现浇混凝土浇筑，并应符合下列规定：

a) 其下应设置不小于150mm 厚的灰土垫层，垫层应宽出散水边缘不小于300 mm。

b) 散水宜每隔4m～6m 设置一条伸缩缝。散水与外墙交接处和散水的伸缩缝，应用柔性防水材料 封填，沿散水外缘不宜设置排水明沟。

6.3.4      排水沟的材料和做法，应根据场地湿陷类型、建筑物类别和使用要求选定，并应符合下列规定：

a) 排水沟下应设灰土或土垫层；

b) 防护范围内排水沟宜采用有防水层的钢筋混凝土排水沟；

c) 在非自重湿陷性黄土场地，室内小型排水沟可采用素混凝土浇筑，但内侧应做防水地面。

# 6.4 结构防水设计

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/087143160113006032