# GZ007  新材料智能生产与检测赛题第 1 套

| 赛项名称 | 新材料智能生产与检测 | 英语名称 | Intelligent production and testing of new materials |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ007 | 归属产业 | 新材料 |
| 高职组 |  |  |  |
| 学生组 教师组 师生同赛试点赛项 |  |  |  |

模块一：技能模块

利用转炉炼钢智能操作软件实现冶炼操作，共完成 2 炉钢的冶炼。任务包括“四脱”（脱 碳、脱氧、脱磷和脱硫）、“二去”（去气和去夹杂）、“二调整”（调整成分和调整温度）及成

本控制。冶炼周期 40 分钟，出钢温度不高于 1680℃不低于 1630℃。

1.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 1  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 3.85 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.016 | 1285 |

表 2  成品钢成分控制（Q195）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.06-0.12 | 0.12-0.30 | 0.25-0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 目标值 | 0.10 | 0.15 | 0.3 | ≤0.02 | ≤0.015 |  |
| 终点控制 | 0.07 |  |  | ≤0.02 | ≤0.015 | 1660±10 |

表 3  成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.12 | 0.30 | 0.40 | 0.035 |

2.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 4  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.70 | 0.26 | 0.30 | 0.08 | 0.030 | 1320 |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数 据和时间完成， 其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成， 操作

得分视效果给予评分。

操作要求： 1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后， 矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

表 5  原料配比

| 铁水量 t | 轻废钢 t | 重废钢 t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

表 6  造渣材料数量

|  | 石灰 kg | 白云石 kg | 镁球 kg | 铁矿石 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2000 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  |  |  | 700 |
| 第三批料 |  |  |  | 700 |

表 7  操作要求

| 吹炼时间 | 枪位 mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 2200 | --- |
| 15 秒 | 2000 | 加入第一批料 |
| 3 分 30 秒 | 1900 | 加入第二批料 |
| 3 分 35 秒 | 1900 | 加入第三批料 |
| 4 分 1 秒起根据炉况自行操作 |  |  |

表 8  成品钢成分控制（16Mnl）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.12-0.20 | 0.30-0.55 | 1.20- 1.60 | ≤0.04 | ≤0.04 |  |
| 目标值 | 0.16 | 0.4 | 1.4 | ≤0.02 | ≤0.02 |  |
| 终点控制 | 0.03 |  |  | ≤0.02 | ≤0.02 | 1660±10 |

表 9  成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.2 | 0.55 | 1.60 | 0.04 |

模块二：理论机试（见题库）

模块三：检测操作

利用电池容量测试仪、电池内阻测试仪，按照操作步骤需完成 8 支圆柱型电池容量和内

阻的检测， 并完成电池分类和检测报告， 总时间 240 分钟。

1、检查电池外观和测量尺寸；

2 、按给定测试条件完成 8 支圆柱型锂离子电池容量、容量保持率（放电容量与标称容

量之比）和内阻的检测操作；

3、操作步骤

3.1  测试条件设置

（1）充电方式

以 1.0 C 电流恒流充电至限制电压 4.2V 时，转变为恒压充电，截止电流为 0.02C，最长

充电时间不大于 2h，停止充电。

（2）搁置

电池搁置时间 5min。

（3）放电方式

以 1.0 C 电流放电至终止电压 3.0V，最长放电时间不大于 1.5h。

（4）搁置

电池搁置时间 5min。

3.2  安装电池。

3.3  运行程序， 测试记录数据。电池在满电状态下，完成 8 支电池的内阻检测操作。

3.4  结果分析。根据电池测试结果， 对 8 支电池进行 A 、B 级分类。

3.5  完成检测报告。

GZ007  新材料智能生产与检测赛题第 2 套

| 赛项名称 | 新材料智能生产与检测 | 英语名称 | Intelligent production and testing of new materials |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ007 | 归属产业 | 新材料 |
| 高职组 |  |  |  |
| 学生组 教师组 师生同赛试点赛项 |  |  |  |

模块一：技能模块

利用转炉炼钢智能操作软件实现冶炼操作，共完成 2 炉钢的冶炼。任务包括“四脱”（脱 碳、脱氧、脱磷和脱硫）、“二去”（去气和去夹杂）、“二调整”（调整成分和调整温度）及成

本控制。冶炼周期 40 分钟，出钢温度不高于 1680℃不低于 1630℃。

1.     按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 1  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.43 | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 0.017 | 1335 |

表 2 成品钢成分控制（45 钢）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.40-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 目标值 | 0.45 | 0.27 | 0.65 | ≤0.020 | ≤0.035 |  |
| 终点控制 | 0.15 |  |  | ≤0.020 | ≤0.035 | 1645±10 |

表 3  成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.50 | 0.37 | 0.8 | 0.035 |

2.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 4  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数 据和时间完成， 其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成， 操作

得分视效果给予评分。

操作要求： 1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后， 矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

表 5 原料配比

| 铁水量 t | 轻废钢 t | 重废钢 t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

表 6 造渣材料数量

|  | 石灰 kg | 白云石 kg | 镁球 kg | 铁矿石 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2500 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  |  |  | 0 |
| 第三批料 |  |  |  | 600 |

表 7 操作要求

| 吹炼时间 | 枪位 mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 2000 | --- |
| 15 秒 | 2000 | 加入第一批料 |
| 2 分 0 秒 | 1800 |  |
| 3 分 0 秒 | 1600 | 加入第二批料 |
| 4 分 1 秒起根据炉况自行操作 |  |  |

表 8 成品钢成分控制（16Mnl）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.12-0.20 | 0.30-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.04 | ≤0.04 |  |
| 目标值 | 0.16 | 0.4 | 1.4 | ≤0.02 | ≤0.02 |  |

| 终点控制 | 0.03 |  |  | ≤0.02 | ≤0.02 | 1660±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 9 成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.2 | 0.55 | 1.60 | 0.04 |

模块二：理论机试（见题库）

模块三：检测操作

利用电池容量测试仪、电池内阻测试仪，按照操作步骤需完成 8 支圆柱型锂离子电池容

量、容量保持率和内阻的检测， 并完成电池分类和检测报告， 总时间 240 分钟。

1、检查电池外观和测量尺寸；

2、按给定测试条件完成 8 支圆柱型锂离子电池容量、容量保持率（放电容量与标称容

量之比）和内阻的检测操作；

3、操作步骤

3.1  测试条件设置

（1）充电方式

以 1.0 C 电流恒流充电至限制电压 4.2V 时，转变为恒压充电，截止电流为 0.02C，最长

充电时间不大于 2h，停止充电。

（2）搁置

电池搁置时间 5min。

（3）放电方式

以 1.0 C 电流放电至终止电压 2.75V，最长放电时间不大于 1.5h。

（4）搁置

电池搁置时间 5min。

3.2  安装电池。

3.3  运行程序， 测试记录数据。电池在满电状态下，完成 8 支电池的内阻检测操作。

3.4  结果分析。根据电池测试结果， 对 8 支电池进行 A 、B 级分类。

3.5  完成检测报告。

GZ007  新材料智能生产与检测赛题第 3 套

| 赛项名称 | 新材料智能生产与检测 | 英语名称 | Intelligent production and testing of new materials |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ007 | 归属产业 | 新材料 |
| 高职组 |  |  |  |
| 学生组 教师组 师生同赛试点赛项 |  |  |  |

模块一：技能模块

利用转炉炼钢智能操作软件实现冶炼操作，共完成 2 炉钢的冶炼。任务包括“四脱”（脱 碳、脱氧、脱磷和脱硫）、“二去”（去气和去夹杂）、“二调整”（调整成分和调整温度）及成

本控制。冶炼周期 40 分钟，出钢温度不高于 1680℃不低于 1630℃。

1.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 1  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.5 | 0.41 | 0.3 | 0.09 | 0.016 | 1345 |

表 2  成品钢成分控制（X70）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.10-0.20 | 0.25-0.50 | 0.70- 1.40 | ≤0.04 | ≤0.04 |  |
| 目标值 | 0.14 | 0.37 | 0.8 | ≤0.018 | ≤0.02 |  |
| 终点控制 | 0.07 |  |  | ≤0.018 | ≤0.02 | 1670±10 |

表 3  成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.2 | 0.50 | 1.40 | 0.04 |

2.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 4  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.50 | 0.19 | 0.30 | 0.08 | 0.030 | 1320 |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数据和时间完

成，其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成，操作得分视效果给予评分。

操作要求： 1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后， 矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

表 5  原料配比

| 铁水量 t | 轻废钢 t | 重废钢 t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

表 6  造渣材料数量

|  | 石灰 kg | 白云石 kg | 镁球 kg | 铁矿石 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2500 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  |  |  | 500 |
| 第三批料 |  |  |  | 500 |

表 7  操作要求

| 吹炼时间 | 枪位 mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 1950 | --- |
| 15 秒 | 1800 | 加入第一批料 |
| 3 分 30 秒 | 1800 | 加入第二批料 |
| 3 分 35 秒 | 1800 | 加入第三批料 |
| 4 分 1 秒起根据炉况自行操作 |  |  |

表 8 成品钢成分控制（Q195）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.06-0.12 | 0.12-0.30 | 0.25-0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |

| 目标值 | 0.10 | 0.15 | 0.3 | ≤0.02 | ≤0.015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终点控制 | 0.07 |  |  | ≤0.02 | ≤0.015 | 1660±10 |

表 9 成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.12 | 0.30 | 0.40 | 0.035 |

模块二：理论机试（见题库）

模块三：检测操作

利用电池容量测试仪、电池内阻测试仪，按照操作步骤需完成 8 支圆柱型锂离子电池容

量、容量保持率和内阻的检测， 并完成电池分类和检测报告， 总时间 240 分钟。

1、检查电池外观和测量尺寸；

2、按给定测试条件完成 8 支圆柱型锂离子电池容量、容量保持率（放电容量与标称容

量之比）和内阻的检测操作；

3、操作步骤

3.1  测试条件设置

（1）充电方式

以 1.0 C 电流恒流充电至限制电压 4.2V 时，转变为恒压充电，截止电流为 0.02C，最长

充电时间不大于 2h，停止充电。

（2）搁置

电池搁置时间 5min。

（3）放电方式

以 2.0C 电流放电至终止电压 3.0V，最长放电时间不大于 1h。

（4）搁置

电池搁置时间 5min。

3.2  安装电池。

3.3  运行程序， 测试记录数据。电池在满电状态下，完成 8 支电池的内阻检测操作。

3.4  结果分析。根据电池测试结果， 对 8 支电池进行 A 、B 级分类。

3.5  完成检测报告。

GZ007  新材料智能生产与检测赛题第 4 套

| 赛项名称 | 新材料智能生产与检测 | 英语名称 | Intelligent production and testing of new materials |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ007 | 归属产业 | 新材料 |
| 高职组 |  |  |  |
| 学生组 教师组 师生同赛试点赛项 |  |  |  |

模块一：技能模块

利用转炉炼钢智能操作软件实现冶炼操作，共完成 2 炉钢的冶炼。任务包括“四脱”（脱 碳、脱氧、脱磷和脱硫）、“二去”（去气和去夹杂）、“二调整”（调整成分和调整温度）及成

本控制。冶炼周期 40 分钟，出钢温度不高于 1680℃不低于 1630℃。

1.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 1  铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.54 | 0.37 | 0.5 | 0.10 | 0.016 | 1312 |

表 2  成品钢成分控制（Q345）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.12-0.20 | 0.25-0.5 | 1.20- 1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 目标值 | 0.15 | 0.3 | 1.3 | ≤0.02 | ≤0.015 |  |
| 终点控制 | 0.03 |  |  | ≤0.18 | ≤0.015 | 1660±10 |

表 3 成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |

| 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 |
| --- | --- | --- | --- |

2.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

表 4 铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.42 | 0.31 | 0.50 | 0.09 | 0.030 | 1300 |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数 据和时间完成， 其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成， 操作

得分视效果给予评分。

操作要求： 1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后， 矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

表 5 原料配比

| 铁水量 t | 轻废钢 t | 重废钢 t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

表 6  造渣材料数量

|  | 石灰 kg | 白云石 kg | 镁球 kg | 铁矿石 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2000 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  |  |  | 700 |
| 第三批料 |  |  |  | 700 |

表 7  操作要求

| 吹炼时间 | 枪位 mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 2200 | --- |
| 15 秒 | 2000 | 加入第一批料 |

| 3 分 30 秒 | 1900 | 加入第二批料 |
| --- | --- | --- |
| 4 分 0 秒 | 1900 | 加入第三批料 |
| 4 分 1 秒起根据炉况自行操作 |  |  |

表 8  成品钢成分控制（D32）

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.09-0.20 | 0.30-0.60 | 0.80- 1.70 | ≤0.04 | ≤0.04 |  |
| 目标值 | 0.16 | 0.40 | 0.9 | ≤0.015 | ≤0.02 |  |
| 终点控制 | 0.07 |  |  | ≤0.015 | ≤0.02 | 1660±10 |

表 9 成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.2 | 0.60 | 1.70 | 0.04 |

模块二：理论机试（见题库）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096230222054010044