# 桥台肋板施工方案

# 1 工程概况基本概况 工程数量 工期要求2.施工准备技术准备

    - 搜集施工所需各种技术资料，熟悉施工设计图纸和施工规范，组织技

术人员进行图纸会审，编制可行的施工组织设计。

    - 组织配套的技术力量，对现场施工人员进行技术交底和入场教育。

    - 测量准备

计算复核图纸所示控制点坐标和高程，依据已验收的导线点及高程点  进行现场测设。肋板的定位测量已经得到监理工程师的批准。

    - 承台验收

肋板所在的承台经同条件养护的试块抗压试验，已经达到设计强度的100%，已评定为合格品。

# 主要人员配备机械准备

材料准备

桥台肋板混凝土型号为 C30，抗渗标号为W6，抗冻标号为F250，混凝土中掺加阻锈剂，采用商品砼，厂家为北京城建道桥银龙混凝土分公司， 运距 20km，混凝土材料报验已经得到监理工程师批准，同意使用。钢筋原材自检、抽检和见证试验已经合格，得到监理工程师批准，钢筋已经进场。

# 现场准备

    - 临时用水

现场施工及养护用水由水车供给。

    - 临时用电

现场已经建立施工临电系统，作为主要电源，另外配备 2 台 120KW 发电机，作为备用电源。

    - 施工道路

根据现场调查，以现有张采路为主要施工干道，以现有乡村道路为辅，  红线内进行场地平整，基本可满足车辆通行需要。

# 桥台肋板施工方案工艺流程

肋板与承台接头凿毛→弹控制线→搭设脚手架→钢筋加工与绑扎→模

板支立与加固→搭设暖棚→砼浇注→拆模前养生→拆模→拆模后养生  肋板与承台接头凿毛

测量人员在承台上放出肋板十字中心线，然后根据十字中心线，在承  台上弹出肋板结构边线及支模检查线，以备支模与检验。同时，在承台混  凝土达到时，可派人对肋板与承台的接缝进行凿毛处理，并用高压水枪冲  洗干净。

# 搭设井字脚手架

在肋板钢筋绑扎之前，先搭设工作脚手架，脚手架用ф48 脚手钢管架设，脚手管交叉处采用直角和旋转扣件连接，脚手管接长采用连接扣件。

在架设脚手架之前，先在承台顶面立杆部位铺设木板，立杆底部设底托，底托支在木板上，脚手管应做到横平竖直，肋板四周均设单排脚手架，  立杆间距为 1m，步距为 1m，脚手架水平尺寸×，肋板在脚手架内居中，在肋板顶部设工作平台，满铺脚手板，平台外边和内边四周设1.5m 高的护身栏杆，长边脚手架设剪刀撑，提高整体性。

# 钢筋加工与绑扎

钢筋加工尺寸严格按图纸及技术交底执行，按交通部《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 验收，加工好的钢筋按尺寸和规格分类码放，并覆盖严密。

# 加工钢筋允许偏差

项目

允许偏差（mm）

受力钢筋顺长度方向加工后的全长

±10

弯起钢筋各部分尺寸

±20

箍筋、螺旋筋各部分尺寸

±5

钢筋由现场加工厂加工，由于冬季施工，钢筋加工早做准备，提前下料，以便在不影响工程进度的情况下，选择天气较好的时候进行。对于盘条，在环境温度低于-15℃时，不进行冷拉。因工程需要，钢筋由钢筋加工  厂加工，现场搭设架子进行绑扎。采用塑料垫块，垫块梅花形布置，间距不大于 50cm。

肋板钢筋绑扎前，将承台中预留的钢筋进行整理，肋板直边中预埋的N1 筋，数量为6 根，钢筋规格型号为螺纹25，钢筋长度为肋板高+195cm，钢筋间距为；肋板两侧长边各预埋 13 根 N3 筋，钢筋规格型号为螺纹 22，

钢筋长度为肋板高+195cm，钢筋间距为；另外长边两侧各预埋 12 根 N5 筋，钢筋长度为 153～板高+85cm，钢筋规格型号为螺纹 22，间距；肋板斜边预埋 8 根 N4 筋，钢筋规格型号为螺纹 22，钢筋间距为；N2 筋为吊筋，钢筋长度为 225cm，钢筋规格型号为螺纹 25，钢筋数量为 6 根，钢筋间距为；N6 筋为箍筋，钢筋尺寸为×，钢筋规格型号为光圆 12，钢筋数量为 27 根，钢筋按照钢筋数量均匀布置；N7 筋为拉结筋，长度为， 钢筋规格型号为光圆 10，钢筋数量为46～47 根；N8 筋为 44 根，钢筋规格型号为光圆 10，水平放置，每层 2 根交错成 U 形，长度为 215～，钢筋按照钢筋数量均匀布置。

肋板长边的钢筋保护层为 43mm，短边的钢筋的保护层为 41mm。

# 钢筋安装允许偏差

检查项目

允许偏差（mm）

两排以上排距

±5

受力

梁、板、拱肋

±10

钢筋

同排

基础、锚碇、墩台、柱

±20

间距

灌注桩

±20

箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距

±10

长

±10

钢筋骨架尺寸

宽、高或直径

±5

弯起钢筋位置

±20

柱、梁、拱肋

±5

保护层厚度

基础、锚碇、墩台

±10

板

±3

模板支立

采用 15mm 的竹胶板作为模板面板，面板后满铺 5cm 厚的木板，横向龙骨为 10×10cm 方木，间距 50cm，竖向龙骨为 10×10cm 方木，间距 50cm， 采用对拉螺栓，对拉螺栓为光圆 16 钢筋，间距 50cm 设一道，对拉螺栓采用双螺母、垫片、加弹簧垫圈，严防螺母松动，对拉螺栓传于直径21mm 的塑料套管内，待混凝土强度达到设计强度的 80%以后，将螺栓的钢筋和螺母拆下反复使用。

肋板模板吊放在承台上后，先利用模板检查线检查模板底部位置是否准确，在模板外侧用钢丝拉纤调整模板大致垂直，利用在承台中预埋的钢筋头，用 10×10cm 方木卡在模板与钢筋头之间，缝隙处打木楔并钉牢，斜撑用 10×10cm 方木固定，竖向间距100cm 设一处，水平间距50cm 设一处，

模板顶端四个方向各设一道防风钢丝绳对拉，以控制柱模的垂直度和整体稳定性，模板支设完毕后，由测量人员检查模板的垂直度，符合规范要求后，质检人员检查模板是否支设牢固和模板密封情况，符合要求后，报监理工程师验收。首件模板还需报驻地办工程师验收。肋板斜面处从下往上，  水平均距 60cm 设 3 个预留孔，便于斜面以下砼的振捣密实，砼上升到洞孔时再封好，继续往上浇注，洞孔依次封闭好，直至到顶。

模板制作时，先将木板与竹胶板做成大模板，安装时进行组合拼装，  模板接缝要压膨胀紧海面条，模板与承台相接处缝隙用砂浆堵严，防止漏  浆，模板支立前涂刷化学脱模剂。

木模板制作时的允许偏差

模板安装的允许偏差

项

目

允许偏差

柱、墙和梁

±10

模板标高

墩台

±10

模板内部尺寸

上部构造的所有构件

+5，0

墩台

±20

柱或墙

8

轴线偏移

墩台

10

模板相邻两板表面高低差

2

模板表面平整

5

预埋件中心线位置

3

地锚

肋板模板

防风钢丝绳

地锚	地锚

地锚

肋板模板顶面支撑平面图

竖向龙骨间距50cm

横向龙骨间距50cm

斜撑

肋

缆风绳

板

穿墙螺栓

承台

系梁

承台

回填土

肋板支模立面图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098011075005006024