建筑材料见证取样检测试验标准

一．砼用砂：4

二．砼用卵石〔碎石〕：6

三．混凝土试块：8

四．砂浆试块：8

五．轻集料：9

六．烧结普通砖：10

七．烧结多孔砖：11

八．烧结空心砖：12

九．水泥：13

十．蒸压加气砼砌块：15

十一．混凝土路面砖：16

十二．轻集料砼小型空心砌块：17

十三．天然石材:18

十四．建筑水磨石制品：19

十五．粉煤灰：19

十六．建筑生石灰：20

十七．建筑生石灰粉：21

十八．建筑消石灰粉：22

十九．火山灰质混合材：23

二十、拌和用水：23

二十一．石油沥青纸胎油毡、油纸：24

二十二．弹性体〔SBS〕、塑性体〔APP〕改性沥青防水卷材：25

二十三．建筑〔道路〕石油沥青：26

二十四．水性沥青基防水涂料：27

二十五．合成树脂溶液外墙涂料：28

二十六．合成树脂乳液内墙涂料：28

二十七．水溶性内墙涂料：29

二十八．聚氨酯防水涂料：30

二十九．外加剂：31

三十．平安帽：32

三十一．平安带：32

三十二．平安网：33

三十三．密目式平安网：34

三十四．陶瓷砖：35

三十五．膨胀蛭石：35

三十六．膨胀珍珠岩：36

三十七．铝合金建筑型材：37

三十八．家用和类似用途固定式电气装置的开关：38

三十九．聚氯乙烯绝缘电缆：38

四十．建筑用绝缘电工套管及配件：39

四十一．家用及类似场所用过电流保护断路器：40

四十二．PVC塑料窗：41

四十三．PVC塑料门：42

四十四．灰铸铁柱型散热器：43

四十五．灰铸铁长翼型散热器：44

四十六．灰铸铁圆翼型散热器：45

四十七．钢制柱型散热器：45

四十八．钢制板型散热器：46

四十九．给水用硬聚氯乙烯管材：47

五十．建筑排水用硬聚氯乙烯管材：48

五十一．铝塑复合压力管：49

五十二．水嘴：49

五十三．阀门：50

五十四．水暖用内螺纹连接阀门：51

五十五．钢筋混凝土用热轧光圆钢筋：52

五十六．钢筋混凝土用热轧带肋钢筋：53

五十七．低碳钢热轧圆盘条：54

五十八．冷轧扭钢筋：55

五十九．冷拔低碳钢丝：56

六十．预应力混凝土用钢丝：56

六十一．碳素结构、型钢：57

六十二．冷轧带肋钢筋：58

六十三．冷拉钢筋：59

六十四．低合金高强度结构钢：59

六十五. 直缝电焊钢管：60

六十六．钢管脚手架扣件：61

六十七．低压流体输送用焊接钢管：62

六十八．钢筋闪光对焊：63

六十九．钢筋电弧焊：64

七十．钢筋电渣压力焊：64

七十一．钢筋气压焊：65

七十二．预埋件钢筋T型接头、〔埋弧压力焊〕：66

七十三．带肋钢筋挤压连接件：66

七十四．钢筋焊接网：67

七十五．钢筋焊接骨架：68

七十六．路基填料：68

七十七．碎石道碴69

附表一．基坑及边坡锚杆〔支护锚杆、抗浮锚杆〕检测71

附表二．土工材料检测及试验72

附表三．桩基检测73

附表四．墙体金属材料检测75

附表五．金属材料检测77

附表六．无机非金属材料检测78

一．砂：

1．执行标准：JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》

2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，缺乏上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样

22kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时，如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果，可用同一试样进行几项不同的试验。

单项试验取样数量 〔kg〕

| 序号 | 试验工程 |  | 最少取样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒级配 |  | 4.4 |
| 2 | 含泥量 |  | 4.4 |
| 3 | 石粉含量 |  | 6.0 |
| 4 | 泥块含量 |  | 20.0 |
| 5 | 云母含量 |  | 0.6 |
| 6 | 轻物质含量 |  | 3.2 |
| 7 | 有机物含量 |  | 2.0 |
| 8 | 硫化物与硫酸盐含量 |  | 0.6 |
| 9 | 氯化物含量 |  | 4.4 |
| 10 | 巩固性 | 天然砂 | 8.0 |
|  |  | 人工砂 | 20.0 |
| 11 | 表观密度 |  | 2.6 |
| 12 | 堆积密度与空隙率 |  | 5.0 |
| 13 | 碱集料反响 |  | 20.0 |

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批砂子合格的检测报告原件，那么只做必检工程:颗粒级配；含泥量；泥块含量；CI-含量检验，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1〕颗粒级配、2〕表观密度、3〕紧密和堆积密度、4〕含水率、5〕含泥量、6〕泥块含量、7〕有机物含量、8〕云母含量、9〕轻物质含量、10) 巩固性、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) CI-含量、13) 碱活性〔根据双方商定〕检验

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据JGJ52-92，该批砼用砂必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据JGJ52-92，该批砼用砂合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据JGJ52-92，该砼用砂必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据JGJ52-92，该砼用砂合格〔或不合格〕

二．卵石〔碎石〕：

1．执行标准：JGJ53-92《普通砼用卵石〔碎石〕质量标准及检验方法》

2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，缺乏上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位，取样60kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时，如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果，可用同一试样进行几项不同的试验。

单项试验取样数量 〔kg〕

| 序号 | 试验工程 | 不同最大粒径〔mm〕下的最少取样量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 63.0 | 75.0 |
| 1 2 3 4 | 颗粒级配 含泥量 泥块含量 针片状颗粒含量 | 9.5 8.0 8.0 1.2 | 16.0 8.0 8.0 4.0 | 19.0 24.0 24.0 8.0 | 25.0 24.0 24.0 12.0 | 31.5 40.0 40.0 20.0 | 37.5 40.0 40.0 40.0 | 63.0 80.0 80.0 40.0 | 80.0 80.0 80.0 40.0 |
| 5 6 7 | 有机物含量 硫酸盐、硫化物含量 巩固性 | 按试验要求的粒级和数量取样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 岩石抗压强度 | 随机选取完整石块锯切或钻取成试验用品 |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | 压碎指标值 | 按试验要求的粒级和数量取样 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 | 表观密度 堆积密度与空隙率 碱集料反响 | 8.0 40.0 20.0 | 8.0 40.0 20.0 | 8.0 40.0 20.0 | 8.0 40.0 20.0 | 12.0 80.0 20.0 | 16.0 80.0 20.0 | 24.0 120.0 20.0 | 20.0 |

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批卵石〔碎石〕合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:颗粒级配；含泥量；泥块含量；压碎指标；针片状含量，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 颗粒级配、2) 表观密度、3) 紧密和堆积密度、4) 含泥量、5) 泥块含量、6) 有机物、7) 针片状含量、8) 巩固性、10) 压碎指标、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) 碱活性〔根据双方商定〕。、

4．检验报告：

1〕抽样必检：根据JGJ53-92，该批砼用卵石〔碎石〕必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据JGJ53-92，该批砼用卵石〔碎石〕合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据JGJ53-92，该砼用卵石〔碎石〕必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据JGJ53-92，该砼用卵石〔碎石〕合格〔或不合格〕

三．混凝土试块：

1．执行标准：GBJ107-87《砼强度检验评定标准》

2．检验批次：

1〕砼试样应在砼浇筑地点随机取样：

a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次

b. 每工作班拌制的同配合比缺乏100盘时取样不少于一次。

2〕对于现浇砼：

a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次

b. 同一单位工程每一验收工程中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块。

3．检验工程：抗压强度。

4．检验结论； 根据GBJ81-85，该砼试块28天抗压强度到达设计强度的 %

四．砂浆试块：

1．执行标准：JGJ70-90《建筑砂浆根本性能测试方法》

2．检验批次：每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次；每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次；每一工作班取样不少于一次；当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定。

3．检验工程：立方体拉压强度。

4．检验结论：根据JGJ70-90，该砂浆 天抗压强度到达设计要求的 %

五．轻集料：

1．执行标准：GB/T17431.1-1999 《轻集料及其检验方法.第一局部：轻集料》、GB/T17431.2-1999 《轻集料及其检验方法.第二局部：轻集料试验方法》

2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同品种，同种类，密度，等级和质量等级分批检验与验收，以200M3 为一批，缺乏200M3亦以一批论。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为周期以200M3 为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从10个不同位置和高度，取样40L。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批轻集料合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:颗粒级配； 堆积密度； 表观密度； 筒压强度； 吸水率，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 颗粒级配、2) 堆积密度、3) 筒压强度与强度标号、4) 吸水率与软化系数、5) 粒型系数、6) 煮沸质量损失、7) 烧失量、8) 硫化物及硫酸盐含量〔按SO2计〕、9) 含泥量及粘土块含量、10) 有机物含量。、11〕表观密度

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据GB/T17431.1-1998，该批轻集料必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据GB/T17431.1-1998，该批轻集料合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据GB/T17431.1-1998，该轻集料必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项： 根据GB/T17431.1-1998，该轻集料合格〔或不合格〕

六．烧结普通砖：

1．执行标准：GB/T5101-1998《烧结普通砖》

2．检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，缺乏3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。

各检测工程取样数量

| 序号 | 检验工程 | 抽样数量〔块〕 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 外观质量 尺寸偏差 强度等级 | 50 20 10 |

| 4 5 6 7 | 泛霜 石灰爆裂 冻融 吸水率和饱和系数 | 5 5 5 5 |
| --- | --- | --- |

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:外观质量；尺寸偏差；抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 尺寸偏差、2) 外观质量、3) 抗压强度、4) 冻融、5) 泛霜、6) 石灰爆裂、

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据GB/T5101-1998，该批烧结普通砖必检工程合格。〔或不合格品〕

2〕抽样全项：根据GB/T5101-1998，该批烧结普通砖合格。〔或不合格品〕

3〕委托必检：根据GB/T5101-1998，该所送烧结普通砖必检工程〔或不合格〕。

4〕委托全项：根据GB/T5101-1998，该所送烧结普通砖合格、〔或不合格〕。

七．烧结多孔砖：

1．执行标准：GB13544-92《烧结多孔砖》

2．检验批次：每5万块砖为一验收批，缺乏5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结多孔砖，不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽砖样50块。

各检测工程取样数量

| 序号 | 检验工程 | 抽样数量〔块〕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 50 |

| 2 3 4 5 6 7 8 | 尺寸偏差 强度等级 孔型孔洞率及孔洞排列 泛霜 石灰爆裂 冻融 吸水率和饱和系数 | 20 10 5 5 5 5 5 |
| --- | --- | --- |

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程：外观质量； 尺寸偏差； 抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批烧结多孔砖进行：1) 抗压强度， 2) 外观质量， 3) 尺寸偏差。和1) 冻融， 2) 吸水率， 3) 泛霜， 4) 密度， 5) 孔洞及排数， 6) 石灰爆裂

4.检验结论：

1〕抽样必检：根据GB13544-92，该批烧结多孔砖必检工程合格、〔或不合格〕。

2〕抽样全项：根据GB13544-92，该批烧结多孔砖合格、〔或不合格〕。

3〕委托必检：根据GB13544-92，该烧结多孔砖必检工程合格〔或不合格〕。

4〕委托全项：根据GB13544-92，该烧结多孔砖合格、〔或不合格〕。

八．烧结空心砖：

1．执行标准：GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》

2．检验批次：每3万块为一验收批，缺乏3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结空心砖，不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结空心砖样50块。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:外观质量； 尺寸偏差； 抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批烧结空心砖进行： 1〕抗压强度， 2〕外观质量， 3〕尺寸偏差。4〕冻融， 5〕吸水率， 6〕泛霜，7〕密度， 8〕孔洞及排数， 9〕石灰爆裂

4.结论：

1〕抽样必检：根据GB13545-92，该批烧结空心砖必检工程合格(或不合格)。

2〕抽样全项：根据GB13545-92，该批烧结空心砖合格〔或不合格〕。

3〕委托必检：根据GB13545-92，该烧结空心砖必检工程合格〔或不合格〕。

4〕委托全项：根据GB13545-92，该烧结空心砖合格〔或不合格〕。

九．水泥：

1．执行标准：GB175-1999《硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥》，GB1344-1999《火山灰硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥》，GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。

2．检验批次：水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下，不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下，不超过200吨为一检验批。缺乏200吨为一检验批，对于连续进场，按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性，可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg.

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批水泥合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:细度；标准稠度；凝结时间；安定性；胶砂强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 细度，2) 安定性，3) 凝结时间，4) 胶砂强度，5) 氧化镁，6) 三氧化硫，7) 碱含量，8) 标准稠度，9) 烧失量，10〕不溶物

4. 结论：

1〕抽样必检：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该批 〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥必检工程合格品(或不合格)。

2〕抽样全项：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该批〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥合格〔或不合格〕。

3〕委托必检：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥必检工程合格〔或不合格〕。

4〕委托全项：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥合格〔或不合格〕。

十．蒸压加气砼砌块：

1．执行标准: GB/T11968-1997《蒸压加气砼砌块》。

2．检验批次：同品种，同规格、同等级的砌块，以10,000块为一批，缺乏10,000块亦为一批。在受检验批产品中，随机抽取80块砌块，进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取15块制作试件；1〕干体积密度、和抗压强度3组9块。2〕枯燥收缩3组9块。3〕抗冻性3组9块。4〕导热系数1组2块。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批蒸压加气砼砌块质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:立方体抗压强度(含水率)；干体积密度，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批蒸压加气砼砌块进行: 1〕尺寸偏差和外观质量、2〕立方体抗压强度〔含水率〕、3〕干体积密度、4〕枯燥收缩值、5〕抗冻性、6〕导热系数

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据GB/T11968-1997，该批蒸压加气砼砌块必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据GB/T11968-1997，该批蒸压加气砼砌块合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据GB/T11968-1997，该蒸压加气砼砌块必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据GB/T11968-1997，该蒸压加气砼砌块合格〔或不合格〕

接骨架试样所检工程合格〔不合格〕。

十一．混凝土路面砖：

1．执行标准:JC/T446-2000《混凝土路面砖》

2．验收批次：每批路面砖应为同品种，同一类别，同一规格、同一等级，每20,000块为一批，缺乏20,000块亦按一批计；超过20,000块，批量由供需双方商定。力学性能检验的试件，按随机抽取法抽取10块。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批混凝土路面砖质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:力学性能(抗压强度或抗折强度)，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批混凝土路面砖进行:

1〕外观质量、2〕尺寸偏差、3〕力学性能(抗压强度或抗折强度)、4〕耐磨性、5〕吸水率、6〕抗冻性、

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据JC/T446-2000，该批混凝土路面砖必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据JC/T446-2000，该批混凝土路面砖合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据JC/T446-2000，该混凝土路面砖必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据JC/T446-2000，该混凝土路面砖合格〔或不合格〕

十二．轻集料砼小型空心砌块：

1．执行标准:GB15229-94《轻集料砼小型空心砌块》

2．验收批次：砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级，相同强度等级，质量等级和同一生产工艺制成的10,000块轻集料砼小型砌块为一批，每月生产的砌块数缺乏10,000块者亦为一批论。抗压强度：5块；表观密度、吸水率和相对含水率3块。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批轻集料砼小型空心砌块质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:强度等级；密度等级，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批轻集料砼小型空心砌块进行: 1〕尺寸偏差、2〕外观质量、3〕密度等级、4〕强度等级、5〕吸水率和相对含水率、6〕抗冻性、7〕软化系数、

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据GB15229-94，该批轻集料砼小型空心砌块必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据GB15229-94，该批轻集料砼小型空心砌块合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据GB15229-94，该轻集料砼小型空心砌块砖必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据GB15229-94，该轻集料砼小型空心砌块合格〔或不合格〕

十三．天然石材:

1．执行标准: JC79-92《天然大理石建筑板材》、JC205-92《天然花岗石建筑板材》

2．验收批次：同一品种，等级，规格的板材，大理石≤100平方米，花岗岩石≤200平方米为一批次。同批次抽大理石5%，花岗岩石2%共10块。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批石材质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:尺寸；平面度；角度；外观质量；镜面光泽度，对于进入施工现场的石材，假设不能够提供法定报告〔原件〕并且不能代表该石材质量，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应进行工程: 1〕规格尺寸、2〕平面度、3〕角度、4〕外观质量、5〕镜面光泽度、6〕体积密度、7〕吸水率、8〕枯燥压缩强度、9〕弯曲强度

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该批大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该批大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕

3〕委托必检：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕

十四．建筑水磨石制品：

1．执行标准: ZBQ21002-85《建筑水磨石制品》

2．验收批次：同一品种，规格的产品，一万块为一检验批次。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批石材质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:规格尺寸；平面度；角度；外观质量；镜面光泽度，对于进入施工现场的石材，假设不能够提供法定报告〔原件〕并且不能代表该石材质量，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应进行工程: 1〕规格尺寸、2〕平面度、3〕角度、4〕外观质量、5〕镜面光泽度、6〕体积密度、7〕吸水率、8〕枯燥压缩强度、9〕弯曲强度

4．检验结论：

1〕抽样必检：根据ZBQ21002-85，该批大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕

2〕抽样全项： 根据ZBQ21002-85，该批大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕

3〕委托必检： 根据ZBQ21002-85，该大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据ZBQ21002-85，该大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕

十五．粉煤灰：

1．执行标准：　GB1596-91

2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从10个不同部位取样共3kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明所检粉煤灰合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用:细度；烧矢量，假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕需水量比、3〕烧矢量比、4〕含水量、5〕三氧化硫含量

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB1596-91，该批粉煤灰必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据GB1596-91，该批粉煤灰合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB1596-91，该粉煤灰样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托全项：根据GB1596-91，该粉煤灰合格〔不合格〕。

十六．建筑生石灰：

1．执行标准：　JC/T479-92

2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从25个不同部位取样共5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批生石灰合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用: CaO+MgO含量；未消化残渣含量，假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕CaO+MgO含量、2〕未消化残渣含量、3〕产浆量、4〕二氧化碳含量

4．结论：

1〕抽样必检：根据　JC/T479-92，该批建筑生石灰必检工程合格〔不合格〕。

2) 抽样全项：根据JC/T479-92，该批建筑生石灰合格

十七．建筑生石灰粉：

1．执行标准：　JC/T480-92

2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从25个不同部位取样共5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明所检建筑生石灰粉合格检测；报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用：细度、CaO+MgO含量；假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕CaO+MgO含量、3〕二氧化碳含量

4．结论：

1〕抽样必检：根据JC/T480-92，该批建筑生石灰粉必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据JC/T480-92，该批建筑生石灰粉合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据JC/T480-92，该建筑生石灰粉样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托全项：根据JC/T480-92，该建筑生石灰粉合格〔不合格〕。

十八．建筑消石灰粉：

1．执行标准：　JC/T481-92

2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从10个不同部位取样共5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批建筑消石灰粉合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用:细度；CaO+MgO含量；体积安定性。假设不能提供，或检测结果与提供的报告差距较大，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕CaO+MgO含量、3〕二氧化碳含量、4〕游离水、5〕体积安定性

4．结论：

1〕抽样必检：根据　JC/T481-92，该批建筑消石灰粉必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据　JC/T481-92，该批建筑消石灰粉合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据　JC/T481-92，该建筑消石灰粉样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托全项：根据　JC/T481-92，该建筑消石灰粉合格〔不合格〕。

十九．火山灰质混合材：

1．执行标准：　GB2847-81

2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于小批量连续进入施工现场的，每三个月检验一次定为一批，每批从10个不同部位取样共3kg。

3。检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批产品合格的检测报告原件，那么须做以下几项必检工程便可使用:细度；烧矢量。假设不能提供，或检测结果与所提供的报告有较大差距，那么应进行以下工程的检测： 1〕烧矢量 、2〕细度、3〕二氧化碳含量、4〕含水率、5〕火山灰性、6〕水泥胶矿28天抗压强度比

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB2847-81，该批火山灰质混合材必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据GB2847-81，该批火山灰质混合材合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB2847-81，该火山灰质混合材样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托全项：根据GB2847-81，该火山灰质混合材合格〔不合格〕。

二十、拌和用水：

1．执行标准：JGJ63-89。

2．检验批次：以单位工程为一批，取样数量为5L。〔硫化物必须现场固定〕

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定机构出具的，能证明该水符合砼拌和用水质量要求，或由当地法定机构提供的统一供给的生活用水的检测报告原件，那么不经检测便可使用。假设受检单位不能提供，那么根据我州目前水质情况，应进行以下指标的检测： PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物

4. 结论

根据JGJ63-89.该水样符合〔不符合〕素〔钢筋.预应力〕砼拌和用水的质量要求。

二十一．石油沥青纸胎油毡、油纸：

1．执行标准：GB326-89

2．验收批次：以同一品种.标号.等级的产品，每1500卷为一批，缺乏1500卷按一批处理.验收，取样数量为10卷。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批次油毡质量合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可使用：

卷重；外观；不透水性；耐热度；拉力；面积；单位面积侵涂材料总量。假设不能提供或必检工程的检测指标与所提供的报告有较大差异的，应进行全项检测，全项包括： 1〕不透水性、2〕耐热度、3〕单位面积浸涂材料总量、4〕拉力、5〕柔度、6〕吸水率、7〕容重、8〕外观、9〕面积

4. 结论：

1〕抽样必检：根据GB326-89，该批石油沥青纸胎油毡(油纸)必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据GB326-89，该批石油沥青纸胎油毡(油纸)合格〔不合格〕

3〕委托必检：根据GB326-89，该石油沥青纸胎油毡(油纸)必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据GB326-89，该石油沥青纸胎油毡(油纸)合格〔不合格〕

二十二．弹性体〔SBS〕、塑性体〔APP〕改性沥青防水卷材：

1．执行标准：GB18242-2000、GB18243-2000

2．检验批次：以同一品种，同一标号，同一等级的产品每10000平方米为一批，缺乏10000平方米亦按一批验收，每批送样5卷

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批防水卷材产品合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：面积；最低卷重；厚度；可溶物含量；拉力；耐热度；低温柔度；最大拉力时延伸率〔聚酯胎〕；外观；不透水性。假设不能提供，或必检工程的检测指标，与提供的报告有较大差异，那么应进行以下指标的检验： 1〕可溶物含量、2〕不透水性、3〕拉力、4〕耐热度、5〕低温柔度、6〕最大拉力时延伸率〔聚酯胎〕、7〕外观、8〕撕裂强度、9〕面积、10〕最低卷重、11〕厚度

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该批SBS(APP)卷材必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该批SBS(APP)卷材合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该SBS(APP)卷材必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托全项：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该SBS(APP)卷材合格〔不合格〕。

二十三．建筑〔道路〕石油沥青：

1．执行标准：GB/T494-1998. GB50092-96

2．检验批次： A．建筑石油沥青：同一批出厂，同一规格，同一标号，20t为一批，缺乏20t按一批验收。B．道路石油沥青：同一批出厂，同一规格，同一标号，100t为一批，缺乏100t按一批验收。取样从5个不同部位取洁净试样共5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批沥青合格的全项检测报告原件，那么只须检验必检工程便可使用：针入度；延度；软化点。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告有较大差异，应进行以下指标的检测： 1〕针入度、2〕延度、3〕软化点、4〕溶解度、5〕脆点、6〕蒸发损失〔含质量损失和针入度比〕

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批批建筑〔道路〕石油沥青合格〔不合格〕

3〕委托必检：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青合格〔不合格〕

二十四．水性沥青基防水涂料：

1．执行标准：JC408-91

2．检验批次：以一个单位工程为一批，每批取样5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批水性沥青基防水涂料合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：固含量；柔韧性；耐热性；不透水性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕固含量、2〕延伸性、3〕耐热性、4〕不透水性、5〕外观、6〕粘结性、7〕抗冻性、8〕柔韧性

4．结论：

1〕抽样必检：根据JC408-91，该批水性沥青基防水涂料必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据JC408-91，该批水性沥青基防水涂料合格〔不合格〕

3〕委托必检：根据JC408-91，该水性沥青基防水涂料必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据JC408-91，该水性沥青基防水涂料合格〔不合格〕

二十五．合成树脂溶液外墙涂料：

1．执行标准：GB/T9755-1995

2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：涂膜外观；耐水性；容器中状态；施工性；耐碱性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕涂膜外观、2〕容器中状态、3〕施工性、4〕枯燥时间、5〕比照率、6〕耐水性、7〕耐碱性、8〕耐洗刷性、9〕耐人工老化性、10) 耐冻融性、11) 涂层耐温变性

4。结论：

1〕抽样必检：根据GB/T9755-1995，该批合成树脂溶液外墙涂料必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据GB/T9755-1995，该批合成树脂溶液外墙涂料合格〔不合格〕

3) 委托必检：根据GB/T9755-1995，该合成树脂溶液外墙涂料必检工程合格〔不合格〕

4) 委托全项：根据GB/T9755-1995，该合成树脂溶液外墙涂料合格〔不合格〕

二十六．合成树脂乳液内墙涂料：

1．执行标准：GB/T9756-1995

2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：容器中状态；施工性；涂膜外观；耐碱性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕涂膜外观、2〕容器中状态、3〕施工性、4〕枯燥时间、5〕比照率、6〕耐碱性、7〕耐洗刷性、8〕涂料耐冻融性

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB/T9756-1995，该批合成树脂乳液内墙涂料必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据GB/T9756-1995，该批合成树脂乳液内墙涂料合格〔不合格〕

3) 委托必检：根据GB/T9756-1995，该合成树脂乳液内墙涂料必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据GB/T9756-1995，该合成树脂乳液内墙涂料合格〔不合格〕

二十七．水溶性内墙涂料：

1．执行标准：JC/T423-91

2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶

3. 检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：粘度；细度；遮盖力；容器中状态；耐水性；耐枯燥性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕容器中状态、2〕粘度、3〕细度、4〕遮盖力、5〕白度、6〕涂膜外观、7〕附着力、8〕耐水性、9〕耐干擦性、10〕耐洗刷性

4．结论:

1〕抽样必检：根据JC/T423-91，该批水溶性内墙涂料必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据JC/T423-91，该批水溶性内墙涂料合格〔不合格〕

3) 委托必检：根据JC/T423-91，该水溶性内墙涂料必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据JC/T423-91，该水溶性内墙涂料合格〔不合格〕

二十八．聚氨酯防水涂料：

1．执行标准：JC/500-92

2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样5kg

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：拉伸强度；断裂时的延伸率；低温柔性；不透水性；固体含量。假设不能提供,或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕拉伸强度、〕断裂时的延伸率、3〕加热时伸缩率、4〕拉伸时的老化、5〕低温柔性、6〕不透水性、7〕固体含量、8〕适用时间、9〕涂膜表干时间、10〕涂膜实干时间

4．结论：

1〕抽样必检：根据JC500-92，该批聚氨酯防水涂料必检工程合格〔不合格〕

2〕抽样全项：根据JC500-92，该批聚氨酯防水涂料合格〔不合格〕

3) 委托必检：根据JC500-92，该聚氨酯防水涂料必检工程合格〔不合格〕

4〕委托全项：根据JC500-92，该聚氨酯防水涂料合格〔不合格〕

二十九．外加剂：

2．检验批次：以同一品种，同一批出厂，以单位工程工程为一批，取样5kg

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批硂外加剂合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用，见表一。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测：(见表二)

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕，该批外加剂〔具体〕必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样全项：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕，该批外加剂〔具体〕合格〔不合格〕

3〕委托必检：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕， 该外加剂〔具体〕必检工程合格〔不合格〕。

4) 委托全项：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕， 该外加剂〔具体〕合格〔不合格〕

三十．平安帽：

1．执行标准：GB2811-89平安帽

2．验收批次：一个单位工程或不大于2000顶为一批，取样数量为3顶。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安帽质量的检测报 告原件，那么只做以下必检工程：耐穿透性；冲击吸收性能；阻燃性；侧向刚性。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测：1〕尺寸要求、2〕颜色、3〕标志、4〕电绝缘性、5〕耐穿透性、6〕阻燃性、7〕重量、8〕侧向刚性、9〕冲击吸收性能

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB2811-89，该批平安帽必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样：根据GB2811-89，该批平安帽检测工程合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB2811-89，该平安帽样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托：根据GB2811-89，该平安帽样品检测工程合格〔不合格〕。

三十一．平安带：

1．执行标准：平安带 GB6095-85

2．验收批次：一个单位工程或不大于1000条为一批，取样数量为2条。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安带质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:整体静负荷；冲击试验 。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕标志、2〕带尺寸、3〕绳尺寸、4〕带绳外观质量、5〕金属配件外观质量、6〕整体静负荷、7〕冲击试验

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB6095-85，该批平安带必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样：根据GB6095-85，该批平安带检测工程合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB6095-85，该平安带样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托：根据GB6095-85，该平安带样品检测工程合格〔不合格〕。

三十二．平安网：

1．执行标准：GB5725-1997平安网

2．验收批次：一个单位工程或不大于1000张为一批，取样数量为2张。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安网质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:冲击试验；重量。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕外观、2〕规格、3〕重量、4〕冲击试验

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB5725-1997，该批平安网必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样：根据GB5725-1997，该批平安网检测工程合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB5725-1997，该平安网样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托：根据GB5725-1997，该平安网样品检测工程合格〔不合格〕

三十三．密目式平安网：

1．执行标准：GB16909-1997密目式平安网

2．验收批次：一个单位工程或不大于500张为一批，取样数量为3张。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批密目式平安网质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:耐冲击性能；耐贯穿性能。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕规格尺寸、2〕外观、3〕结构、4〕耐冲击性能、5〕耐贯穿性能

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB16909-1997，该批密目式平安网必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样：根据GB16909-1997，该批密目式平安网检测工程合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB16909-1997，该密目式平安网样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托：根据GB16909-1997，该密目式平安网样品检测工程合格〔不合格〕。

三十四．陶瓷砖：

1．执行标准：GB/T4100-1999陶瓷砖

2．验收批次：一个单位工程或不大于5000m2为一批，缺乏5000m2亦为一批，取样数量为陶瓷砖120片。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批陶瓷砖质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:吸水率；断裂模数；破坏强度；抗热震性。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕尺寸、2〕外表质量、3〕吸水率、4〕断裂模数、1〕破坏强度、2〕抗热震性、3〕耐化学腐蚀性

4．结论：

1〕抽样必检：根据GB/T4100-1999，该批陶瓷砖必检工程合格〔不合格〕。

2〕抽样：根据GB/T4100-1999，该批陶瓷砖检测工程合格〔不合格〕。

3〕委托必检：根据GB/T4100-1999，该陶瓷砖样品必检工程合格〔不合格〕。

4〕委托：根据GB/T4100-1999，该陶瓷砖样品检测工程合格〔不合格〕。

三十五．膨胀蛭石：

1．执行标准：JC441-91膨胀蛭石

2．验收批次：一个单位工程或不大于50m3张或400包为一批，缺乏50m3或400包亦为一批，取样数量为3kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批膨胀蛭石质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:密度；含水率；颗粒级配。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕密度、2〕含水率、3〕导热系数、4〕颗粒级配

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098047127120006034