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[bookmark: _Toc174418042]一．砂：
1．执行标准：JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》
2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，缺乏上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样
22kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时，如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果，可用同一试样进行几项不同的试验。
单项试验取样数量 〔kg〕
	序号
	试验工程
	最少取样数量

	1
	颗粒级配
	4.4

	2
	含泥量
	4.4

	3
	石粉含量
	6.0

	4
	泥块含量
	20.0

	5
	云母含量
	0.6

	6
	轻物质含量
	3.2

	7
	有机物含量
	2.0

	8
	硫化物与硫酸盐含量
	0.6

	9
	氯化物含量
	4.4

	10
	巩固性
	天然砂
	8.0

	
	
	人工砂
	20.0

	11
	表观密度
	2.6

	12
	堆积密度与空隙率
	5.0

	13
	碱集料反响
	20.0


3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批砂子合格的检测报告原件，那么只做必检工程:颗粒级配；含泥量；泥块含量；CI-含量检验，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1〕颗粒级配、2〕表观密度、3〕紧密和堆积密度、4〕含水率、5〕含泥量、6〕泥块含量、7〕有机物含量、8〕云母含量、9〕轻物质含量、10) 巩固性、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) CI-含量、13) 碱活性〔根据双方商定〕检验
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据JGJ52-92，该批砼用砂必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据JGJ52-92，该批砼用砂合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据JGJ52-92，该砼用砂必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项：根据JGJ52-92，该砼用砂合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418043]二．卵石〔碎石〕：
1．执行标准：JGJ53-92《普通砼用卵石〔碎石〕质量标准及检验方法》
2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，缺乏上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位，取样60kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时，如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果，可用同一试样进行几项不同的试验。
单项试验取样数量 〔kg〕
	序号
	
试验工程

	不同最大粒径〔mm〕下的最少取样量

	
	
	9.5
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5
	63.0
	75.0

	1
2
3
4
	颗粒级配
含泥量
泥块含量
针片状颗粒含量
	9.5
8.0
8.0
1.2
	16.0
8.0
8.0
4.0
	19.0
24.0
24.0
8.0
	25.0
24.0
24.0
12.0
	31.5
40.0
40.0
20.0
	37.5
40.0
40.0
40.0
	63.0
80.0
80.0
40.0
	80.0
80.0
80.0
40.0

	5
6
7
	有机物含量
硫酸盐、硫化物含量
巩固性
	按试验要求的粒级和数量取样

	8
	岩石抗压强度
	随机选取完整石块锯切或钻取成试验用品



	9
	压碎指标值
	按试验要求的粒级和数量取样

	10
11
12
	表观密度
堆积密度与空隙率
碱集料反响
	8.0
40.0
20.0
	8.0
40.0
20.0
	8.0
40.0
20.0
	8.0
40.0
20.0
	12.0
80.0
20.0
	16.0
80.0
20.0
	24.0
120.0
20.0
	
20.0


3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批卵石〔碎石〕合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:颗粒级配；含泥量；泥块含量；压碎指标；针片状含量，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 颗粒级配、2) 表观密度、3) 紧密和堆积密度、4) 含泥量、5) 泥块含量、6) 有机物、7) 针片状含量、8) 巩固性、10) 压碎指标、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) 碱活性〔根据双方商定〕。、
4．检验报告：
1〕抽样必检：根据JGJ53-92，该批砼用卵石〔碎石〕必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据JGJ53-92，该批砼用卵石〔碎石〕合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据JGJ53-92，该砼用卵石〔碎石〕必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项：根据JGJ53-92，该砼用卵石〔碎石〕合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418044]三．混凝土试块：
1．执行标准：GBJ107-87《砼强度检验评定标准》
2．检验批次：
1〕砼试样应在砼浇筑地点随机取样：
a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次
b. 每工作班拌制的同配合比缺乏100盘时取样不少于一次。
2〕对于现浇砼：
a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次
b. 同一单位工程每一验收工程中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块。
3．检验工程：抗压强度。
4．检验结论； 根据GBJ81-85，该砼试块28天抗压强度到达设计强度的 %
[bookmark: _Toc174418045]四．砂浆试块：
1．执行标准：JGJ70-90《建筑砂浆根本性能测试方法》 
2．检验批次：每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次；每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次；每一工作班取样不少于一次；当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定。
3．检验工程：立方体拉压强度。
4．检验结论：根据JGJ70-90，该砂浆 天抗压强度到达设计要求的 %
[bookmark: _Toc174418046]五．轻集料：
1．执行标准：GB/T17431.1-1999 《轻集料及其检验方法.第一局部：轻集料》、GB/T17431.2-1999 《轻集料及其检验方法.第二局部：轻集料试验方法》
2．检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同品种，同种类，密度，等级和质量等级分批检验与验收，以200M3 为一批，缺乏200M3亦以一批论。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比拟稳定时，可以一个月为周期以200M3 为一检验批，缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从10个不同位置和高度，取样40L。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批轻集料合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:颗粒级配； 堆积密度； 表观密度； 筒压强度； 吸水率，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 颗粒级配、2) 堆积密度、3) 筒压强度与强度标号、4) 吸水率与软化系数、5) 粒型系数、6) 煮沸质量损失、7) 烧失量、8) 硫化物及硫酸盐含量〔按SO2计〕、9) 含泥量及粘土块含量、10) 有机物含量。、11〕表观密度
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据GB/T17431.1-1998，该批轻集料必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据GB/T17431.1-1998，该批轻集料合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据GB/T17431.1-1998，该轻集料必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项： 根据GB/T17431.1-1998，该轻集料合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418047]六．烧结普通砖：
1．执行标准：GB/T5101-1998《烧结普通砖》
2．检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，缺乏3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。
各检测工程取样数量
	序号
	检验工程
	抽样数量〔块〕

	1
2
3
	外观质量
尺寸偏差
强度等级
	50
20
10



	4
5
6
7
	泛霜
石灰爆裂
冻融
吸水率和饱和系数
	5
5
5
5


3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:外观质量；尺寸偏差；抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 尺寸偏差、2) 外观质量、3) 抗压强度、4) 冻融、5) 泛霜、6) 石灰爆裂、
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据GB/T5101-1998，该批烧结普通砖必检工程合格。〔或不合格品〕
2〕抽样全项：根据GB/T5101-1998，该批烧结普通砖合格。〔或不合格品〕
3〕委托必检：根据GB/T5101-1998，该所送烧结普通砖必检工程〔或不合格〕。
4〕委托全项：根据GB/T5101-1998，该所送烧结普通砖合格、〔或不合格〕。
[bookmark: _Toc174418048]七．烧结多孔砖：
1．执行标准：GB13544-92《烧结多孔砖》
2．检验批次：每5万块砖为一验收批，缺乏5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结多孔砖，不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽砖样50块。
各检测工程取样数量
	序号
	检验工程
	抽样数量〔块〕

	1
	外观质量
	50



	2
3
4
5
6
7
8
	尺寸偏差
强度等级
孔型孔洞率及孔洞排列
泛霜
石灰爆裂
冻融
吸水率和饱和系数
	20
10
5
5
5
5
5


3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程：外观质量； 尺寸偏差； 抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批烧结多孔砖进行：1) 抗压强度， 2) 外观质量， 3) 尺寸偏差。和1) 冻融， 2) 吸水率， 3) 泛霜， 4) 密度， 5) 孔洞及排数， 6) 石灰爆裂
4.检验结论：
1〕抽样必检：根据GB13544-92，该批烧结多孔砖必检工程合格、〔或不合格〕。
2〕抽样全项：根据GB13544-92，该批烧结多孔砖合格、〔或不合格〕。
3〕委托必检：根据GB13544-92，该烧结多孔砖必检工程合格〔或不合格〕。
4〕委托全项：根据GB13544-92，该烧结多孔砖合格、〔或不合格〕。
[bookmark: _Toc174418049]八．烧结空心砖：
1．执行标准：GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》
2．检验批次：每3万块为一验收批，缺乏3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结空心砖，不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结空心砖样50块。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:外观质量； 尺寸偏差； 抗压强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批烧结空心砖进行： 1〕抗压强度， 2〕外观质量， 3〕尺寸偏差。4〕冻融， 5〕吸水率， 6〕泛霜，7〕密度， 8〕孔洞及排数， 9〕石灰爆裂
4.结论：
1〕抽样必检：根据GB13545-92，该批烧结空心砖必检工程合格(或不合格)。
2〕抽样全项：根据GB13545-92，该批烧结空心砖合格〔或不合格〕。
3〕委托必检：根据GB13545-92，该烧结空心砖必检工程合格〔或不合格〕。
4〕委托全项：根据GB13545-92，该烧结空心砖合格〔或不合格〕。
[bookmark: _Toc174418050]九．水泥：
1．执行标准：GB175-1999《硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥》，GB1344-1999《火山灰硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥》，GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。
2．检验批次：水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下，不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下，不超过200吨为一检验批。缺乏200吨为一检验批，对于连续进场，按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性，可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg.

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批水泥合格的检测报告原件，那么只做以下必检工程:细度；标准稠度；凝结时间；安定性；胶砂强度，假设无证明材料，或法定单位检测报告与产品不符〔有较大差异〕时那么应对该批材料进行： 1) 细度，2) 安定性，3) 凝结时间，4) 胶砂强度，5) 氧化镁，6) 三氧化硫，7) 碱含量，8) 标准稠度，9) 烧失量，10〕不溶物
4. 结论：
1〕抽样必检：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该批 〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥必检工程合格品(或不合格)。
2〕抽样全项：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该批〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥合格〔或不合格〕。
3〕委托必检：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥必检工程合格〔或不合格〕。
4〕委托全项：根据〔GB175-1999；GB1344-1999；GB12958-1999〕该〔P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ；P.S、P.F、P.P； P.C〕水泥合格〔或不合格〕。
[bookmark: _Toc174418051]十．蒸压加气砼砌块：
1．执行标准: GB/T11968-1997《蒸压加气砼砌块》。
2．检验批次：同品种，同规格、同等级的砌块，以10,000块为一批，缺乏10,000块亦为一批。在受检验批产品中，随机抽取80块砌块，进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取15块制作试件；1〕干体积密度、和抗压强度3组9块。2〕枯燥收缩3组9块。3〕抗冻性3组9块。4〕导热系数1组2块。

3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批蒸压加气砼砌块质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:立方体抗压强度(含水率)；干体积密度，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批蒸压加气砼砌块进行: 1〕尺寸偏差和外观质量、2〕立方体抗压强度〔含水率〕、3〕干体积密度、4〕枯燥收缩值、5〕抗冻性、6〕导热系数
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据GB/T11968-1997，该批蒸压加气砼砌块必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据GB/T11968-1997，该批蒸压加气砼砌块合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据GB/T11968-1997，该蒸压加气砼砌块必检工程合格〔或不合格〕 
4〕委托全项：根据GB/T11968-1997，该蒸压加气砼砌块合格〔或不合格〕
接骨架试样所检工程合格〔不合格〕。 
[bookmark: _Toc174418052]十一．混凝土路面砖：
1．执行标准:JC/T446-2000《混凝土路面砖》
2．验收批次：每批路面砖应为同品种，同一类别，同一规格、同一等级，每20,000块为一批，缺乏20,000块亦按一批计；超过20,000块，批量由供需双方商定。力学性能检验的试件，按随机抽取法抽取10块。
3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批混凝土路面砖质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:力学性能(抗压强度或抗折强度)，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批混凝土路面砖进行:
 1〕外观质量、2〕尺寸偏差、3〕力学性能(抗压强度或抗折强度)、4〕耐磨性、5〕吸水率、6〕抗冻性、
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据JC/T446-2000，该批混凝土路面砖必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据JC/T446-2000，该批混凝土路面砖合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据JC/T446-2000，该混凝土路面砖必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项：根据JC/T446-2000，该混凝土路面砖合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418053]十二．轻集料砼小型空心砌块：
1．执行标准:GB15229-94《轻集料砼小型空心砌块》
2．验收批次：砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级，相同强度等级，质量等级和同一生产工艺制成的10,000块轻集料砼小型砌块为一批，每月生产的砌块数缺乏10,000块者亦为一批论。抗压强度：5块；表观密度、吸水率和相对含水率3块。
3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批轻集料砼小型空心砌块质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:强度等级；密度等级，假设无证明材料，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应对该批轻集料砼小型空心砌块进行: 1〕尺寸偏差、2〕外观质量、3〕密度等级、4〕强度等级、5〕吸水率和相对含水率、6〕抗冻性、7〕软化系数、
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据GB15229-94，该批轻集料砼小型空心砌块必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据GB15229-94，该批轻集料砼小型空心砌块合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据GB15229-94，该轻集料砼小型空心砌块砖必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项：根据GB15229-94，该轻集料砼小型空心砌块合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418054]十三．天然石材:
1．执行标准: JC79-92《天然大理石建筑板材》、JC205-92《天然花岗石建筑板材》
2．验收批次：同一品种，等级，规格的板材，大理石≤100平方米，花岗岩石≤200平方米为一批次。同批次抽大理石5%，花岗岩石2%共10块。
3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批石材质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:尺寸；平面度；角度；外观质量；镜面光泽度，对于进入施工现场的石材，假设不能够提供法定报告〔原件〕并且不能代表该石材质量，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应进行工程: 1〕规格尺寸、2〕平面度、3〕角度、4〕外观质量、5〕镜面光泽度、6〕体积密度、7〕吸水率、8〕枯燥压缩强度、9〕弯曲强度
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该批大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该批大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕
3〕委托必检：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕

4〕委托全项：根据JC79-92，〔JC205-92〕，该大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418055]十四．建筑水磨石制品：
1．执行标准: ZBQ21002-85《建筑水磨石制品》
2．验收批次：同一品种，规格的产品，一万块为一检验批次。
3．检测工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批石材质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:规格尺寸；平面度；角度；外观质量；镜面光泽度，对于进入施工现场的石材，假设不能够提供法定报告〔原件〕并且不能代表该石材质量，或法定单位检验报告与产品不符〔有较大差异时〕应进行工程: 1〕规格尺寸、2〕平面度、3〕角度、4〕外观质量、5〕镜面光泽度、6〕体积密度、7〕吸水率、8〕枯燥压缩强度、9〕弯曲强度
4．检验结论：
1〕抽样必检：根据ZBQ21002-85，该批大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕
2〕抽样全项： 根据ZBQ21002-85，该批大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕
3〕委托必检： 根据ZBQ21002-85，该大理石.花岗岩板材必检工程合格〔或不合格〕
4〕委托全项：根据ZBQ21002-85，该大理石.花岗岩板材合格〔或不合格〕
[bookmark: _Toc174418056]十五．粉煤灰：
1．执行标准：　GB1596-91
2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从10个不同部位取样共3kg。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明所检粉煤灰合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用:细度；烧矢量，假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕需水量比、3〕烧矢量比、4〕含水量、5〕三氧化硫含量
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB1596-91，该批粉煤灰必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据GB1596-91，该批粉煤灰合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB1596-91，该粉煤灰样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托全项：根据GB1596-91，该粉煤灰合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418057]十六．建筑生石灰：
1．执行标准：　JC/T479-92
2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从25个不同部位取样共5kg。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批生石灰合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用: CaO+MgO含量；未消化残渣含量，假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕CaO+MgO含量、2〕未消化残渣含量、3〕产浆量、4〕二氧化碳含量
4．结论： 
1〕抽样必检：根据　JC/T479-92，该批建筑生石灰必检工程合格〔不合格〕。
2) 抽样全项：根据JC/T479-92，该批建筑生石灰合格
[bookmark: _Toc174418058]十七．建筑生石灰粉：
1．执行标准：　JC/T480-92
2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从25个不同部位取样共5kg。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明所检建筑生石灰粉合格检测；报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用：细度、CaO+MgO含量；假设不能提供，或检测结果与提供的报告有较大差异，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕CaO+MgO含量、3〕二氧化碳含量
4．结论：
1〕抽样必检：根据JC/T480-92，该批建筑生石灰粉必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据JC/T480-92，该批建筑生石灰粉合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据JC/T480-92，该建筑生石灰粉样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托全项：根据JC/T480-92，该建筑生石灰粉合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418059]十八．建筑消石灰粉：
1．执行标准：　JC/T481-92
2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于连续小批量进入施工现场的，三个月检验一次定为一批，每次从10个不同部位取样共5kg。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批建筑消石灰粉合格检测报告原件，那么只做以下几项必检工程便可使用:细度；CaO+MgO含量；体积安定性。假设不能提供，或检测结果与提供的报告差距较大，那么应进行以下工程的检测： 1〕细度、2〕CaO+MgO含量、3〕二氧化碳含量、4〕游离水、5〕体积安定性
4．结论：
1〕抽样必检：根据　JC/T481-92，该批建筑消石灰粉必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据　JC/T481-92，该批建筑消石灰粉合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据　JC/T481-92，该建筑消石灰粉样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托全项：根据　JC/T481-92，该建筑消石灰粉合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418060]十九．火山灰质混合材：
1．执行标准：　GB2847-81
2．检验批次：以相同等级，同一出厂，同一规格，连续大批量进入施工现场200t为一批，缺乏200t亦按一批验收，对于小批量连续进入施工现场的，每三个月检验一次定为一批，每批从10个不同部位取样共3kg。
3。检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批产品合格的检测报告原件，那么须做以下几项必检工程便可使用:细度；烧矢量。假设不能提供，或检测结果与所提供的报告有较大差距，那么应进行以下工程的检测： 1〕烧矢量 、2〕细度、3〕二氧化碳含量、4〕含水率、5〕火山灰性、6〕水泥胶矿28天抗压强度比
4．结论：

1〕抽样必检：根据GB2847-81，该批火山灰质混合材必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据GB2847-81，该批火山灰质混合材合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB2847-81，该火山灰质混合材样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托全项：根据GB2847-81，该火山灰质混合材合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418061]二十、拌和用水：
1．执行标准：JGJ63-89。
2．检验批次：以单位工程为一批，取样数量为5L。〔硫化物必须现场固定〕
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定机构出具的，能证明该水符合砼拌和用水质量要求，或由当地法定机构提供的统一供给的生活用水的检测报告原件，那么不经检测便可使用。假设受检单位不能提供，那么根据我州目前水质情况，应进行以下指标的检测： PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物
4. 结论
根据JGJ63-89.该水样符合〔不符合〕素〔钢筋.预应力〕砼拌和用水的质量要求。
[bookmark: _Toc174418062]二十一．石油沥青纸胎油毡、油纸：
1．执行标准：GB326-89
2．验收批次：以同一品种.标号.等级的产品，每1500卷为一批，缺乏1500卷按一批处理.验收，取样数量为10卷。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批次油毡质量合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可使用：
 卷重；外观；不透水性；耐热度；拉力；面积；单位面积侵涂材料总量。假设不能提供或必检工程的检测指标与所提供的报告有较大差异的，应进行全项检测，全项包括： 1〕不透水性、2〕耐热度、3〕单位面积浸涂材料总量、4〕拉力、5〕柔度、6〕吸水率、7〕容重、8〕外观、9〕面积
4. 结论：
1〕抽样必检：根据GB326-89，该批石油沥青纸胎油毡(油纸)必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据GB326-89，该批石油沥青纸胎油毡(油纸)合格〔不合格〕
3〕委托必检：根据GB326-89，该石油沥青纸胎油毡(油纸)必检工程合格〔不合格〕
4〕委托全项：根据GB326-89，该石油沥青纸胎油毡(油纸)合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418063]二十二．弹性体〔SBS〕、塑性体〔APP〕改性沥青防水卷材：
1．执行标准：GB18242-2000、GB18243-2000
2．检验批次：以同一品种，同一标号，同一等级的产品每10000平方米为一批，缺乏10000平方米亦按一批验收，每批送样5卷
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批防水卷材产品合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：面积；最低卷重；厚度；可溶物含量；拉力；耐热度；低温柔度；最大拉力时延伸率〔聚酯胎〕；外观；不透水性。假设不能提供，或必检工程的检测指标，与提供的报告有较大差异，那么应进行以下指标的检验： 1〕可溶物含量、2〕不透水性、3〕拉力、4〕耐热度、5〕低温柔度、6〕最大拉力时延伸率〔聚酯胎〕、7〕外观、8〕撕裂强度、9〕面积、10〕最低卷重、11〕厚度
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该批SBS(APP)卷材必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该批SBS(APP)卷材合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该SBS(APP)卷材必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托全项：根据GB18242-2000、〔GB18243-2000〕，该SBS(APP)卷材合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418064]二十三．建筑〔道路〕石油沥青：
1．执行标准：GB/T494-1998. GB50092-96
2．检验批次： A．建筑石油沥青：同一批出厂，同一规格，同一标号，20t为一批，缺乏20t按一批验收。B．道路石油沥青：同一批出厂，同一规格，同一标号，100t为一批，缺乏100t按一批验收。取样从5个不同部位取洁净试样共5kg。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批沥青合格的全项检测报告原件，那么只须检验必检工程便可使用：针入度；延度；软化点。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告有较大差异，应进行以下指标的检测： 1〕针入度、2〕延度、3〕软化点、4〕溶解度、5〕脆点、6〕蒸发损失〔含质量损失和针入度比〕
4．结论：

1〕抽样必检：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批批建筑〔道路〕石油沥青合格〔不合格〕
3〕委托必检：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青必检工程合格〔不合格〕
4〕委托全项：根据GB/T494-1998〔GB50092-96〕，该批建筑〔道路〕石油沥青合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418065]二十四．水性沥青基防水涂料：
1．执行标准：JC408-91
2．检验批次：以一个单位工程为一批，每批取样5kg。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批水性沥青基防水涂料合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：固含量；柔韧性；耐热性；不透水性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕固含量、2〕延伸性、3〕耐热性、4〕不透水性、5〕外观、6〕粘结性、7〕抗冻性、8〕柔韧性
4．结论：
1〕抽样必检：根据JC408-91，该批水性沥青基防水涂料必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据JC408-91，该批水性沥青基防水涂料合格〔不合格〕
3〕委托必检：根据JC408-91，该水性沥青基防水涂料必检工程合格〔不合格〕
4〕委托全项：根据JC408-91，该水性沥青基防水涂料合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418066]二十五．合成树脂溶液外墙涂料：
1．执行标准：GB/T9755-1995
2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：涂膜外观；耐水性；容器中状态；施工性；耐碱性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕涂膜外观、2〕容器中状态、3〕施工性、4〕枯燥时间、5〕比照率、6〕耐水性、7〕耐碱性、8〕耐洗刷性、9〕耐人工老化性、10) 耐冻融性、11) 涂层耐温变性
4。结论：
1〕抽样必检：根据GB/T9755-1995，该批合成树脂溶液外墙涂料必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据GB/T9755-1995，该批合成树脂溶液外墙涂料合格〔不合格〕
3) 委托必检：根据GB/T9755-1995，该合成树脂溶液外墙涂料必检工程合格〔不合格〕
4) 委托全项：根据GB/T9755-1995，该合成树脂溶液外墙涂料合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418067]二十六．合成树脂乳液内墙涂料：
1．执行标准：GB/T9756-1995
2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：容器中状态；施工性；涂膜外观；耐碱性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕涂膜外观、2〕容器中状态、3〕施工性、4〕枯燥时间、5〕比照率、6〕耐碱性、7〕耐洗刷性、8〕涂料耐冻融性
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB/T9756-1995，该批合成树脂乳液内墙涂料必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据GB/T9756-1995，该批合成树脂乳液内墙涂料合格〔不合格〕
3) 委托必检：根据GB/T9756-1995，该合成树脂乳液内墙涂料必检工程合格〔不合格〕 
4〕委托全项：根据GB/T9756-1995，该合成树脂乳液内墙涂料合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418068]二十七．水溶性内墙涂料：
1．执行标准：JC/T423-91
2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样1桶
3. 检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：粘度；细度；遮盖力；容器中状态；耐水性；耐枯燥性；耐洗刷性。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕容器中状态、2〕粘度、3〕细度、4〕遮盖力、5〕白度、6〕涂膜外观、7〕附着力、8〕耐水性、9〕耐干擦性、10〕耐洗刷性
4．结论:
1〕抽样必检：根据JC/T423-91，该批水溶性内墙涂料必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据JC/T423-91，该批水溶性内墙涂料合格〔不合格〕
3) 委托必检：根据JC/T423-91，该水溶性内墙涂料必检工程合格〔不合格〕
4〕委托全项：根据JC/T423-91，该水溶性内墙涂料合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418069]二十八．聚氨酯防水涂料：
1．执行标准：JC/500-92
2．检验批次：以单位工程为一批，每批取样5kg
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用：拉伸强度；断裂时的延伸率；低温柔性；不透水性；固体含量。假设不能提供,或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测： 1〕拉伸强度、〕断裂时的延伸率、3〕加热时伸缩率、4〕拉伸时的老化、5〕低温柔性、6〕不透水性、7〕固体含量、8〕适用时间、9〕涂膜表干时间、10〕涂膜实干时间
4．结论：
1〕抽样必检：根据JC500-92，该批聚氨酯防水涂料必检工程合格〔不合格〕
2〕抽样全项：根据JC500-92，该批聚氨酯防水涂料合格〔不合格〕
3) 委托必检：根据JC500-92，该聚氨酯防水涂料必检工程合格〔不合格〕
4〕委托全项：根据JC500-92，该聚氨酯防水涂料合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418070]二十九．外加剂：
2．检验批次：以同一品种，同一批出厂，以单位工程工程为一批，取样5kg
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批硂外加剂合格的全项检测报告原件，那么只须检验以下几项必检工程便可以使用，见表一。假设不能提供，或所检工程的检测指标与提供的报告差异较大，应进行以下指标的检测：(见表二)
 4．结论：
1〕抽样必检：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕，该批外加剂〔具体〕必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样全项：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕，该批外加剂〔具体〕合格〔不合格〕
3〕委托必检：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕， 该外加剂〔具体〕必检工程合格〔不合格〕。
4) 委托全项：根据GB8076.〔JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-1998JC477-92〕， 该外加剂〔具体〕合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418071]三十．平安帽：
1．执行标准：GB2811-89平安帽
2．验收批次：一个单位工程或不大于2000顶为一批，取样数量为3顶。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安帽质量的检测报 告原件，那么只做以下必检工程：耐穿透性；冲击吸收性能；阻燃性；侧向刚性。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测：1〕尺寸要求、2〕颜色、3〕标志、4〕电绝缘性、5〕耐穿透性、6〕阻燃性、7〕重量、8〕侧向刚性、9〕冲击吸收性能
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB2811-89，该批平安帽必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样：根据GB2811-89，该批平安帽检测工程合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB2811-89，该平安帽样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托：根据GB2811-89，该平安帽样品检测工程合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418072]三十一．平安带：
1．执行标准：平安带 GB6095-85
2．验收批次：一个单位工程或不大于1000条为一批，取样数量为2条。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安带质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:整体静负荷；冲击试验 。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕标志、2〕带尺寸、3〕绳尺寸、4〕带绳外观质量、5〕金属配件外观质量、6〕整体静负荷、7〕冲击试验
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB6095-85，该批平安带必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样：根据GB6095-85，该批平安带检测工程合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB6095-85，该平安带样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托：根据GB6095-85，该平安带样品检测工程合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418073]三十二．平安网：
1．执行标准：GB5725-1997平安网 
2．验收批次：一个单位工程或不大于1000张为一批，取样数量为2张。

3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批平安网质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:冲击试验；重量。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕外观、2〕规格、3〕重量、4〕冲击试验
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB5725-1997，该批平安网必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样：根据GB5725-1997，该批平安网检测工程合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB5725-1997，该平安网样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托：根据GB5725-1997，该平安网样品检测工程合格〔不合格〕
[bookmark: _Toc174418074]三十三．密目式平安网：
1．执行标准：GB16909-1997密目式平安网
2．验收批次：一个单位工程或不大于500张为一批，取样数量为3张。
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批密目式平安网质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:耐冲击性能；耐贯穿性能。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕规格尺寸、2〕外观、3〕结构、4〕耐冲击性能、5〕耐贯穿性能
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB16909-1997，该批密目式平安网必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样：根据GB16909-1997，该批密目式平安网检测工程合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB16909-1997，该密目式平安网样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托：根据GB16909-1997，该密目式平安网样品检测工程合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418075]三十四．陶瓷砖：
1．执行标准：GB/T4100-1999陶瓷砖 
2．验收批次：一个单位工程或不大于5000m2为一批，缺乏5000m2亦为一批，取样数量为陶瓷砖120片。 
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批陶瓷砖质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:吸水率；断裂模数；破坏强度；抗热震性。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕尺寸、2〕外表质量、3〕吸水率、4〕断裂模数、1〕破坏强度、2〕抗热震性、3〕耐化学腐蚀性
4．结论：
1〕抽样必检：根据GB/T4100-1999，该批陶瓷砖必检工程合格〔不合格〕。
2〕抽样：根据GB/T4100-1999，该批陶瓷砖检测工程合格〔不合格〕。
3〕委托必检：根据GB/T4100-1999，该陶瓷砖样品必检工程合格〔不合格〕。
4〕委托：根据GB/T4100-1999，该陶瓷砖样品检测工程合格〔不合格〕。
[bookmark: _Toc174418076]三十五．膨胀蛭石：
1．执行标准：JC441-91膨胀蛭石 
2．验收批次：一个单位工程或不大于50m3张或400包为一批，缺乏50m3或400包亦为一批，取样数量为3kg。 
3．检验工程：假设受检单位能够提供法定检测单位出具的，能够证明该批膨胀蛭石质量的检测报告原件，那么只做以下必检工程:密度；含水率；颗粒级配。假设不能提供，那么根据我州目前检测能力，应进行以下指标的检测： 1〕密度、2〕含水率、3〕导热系数、4〕颗粒级配
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