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)场施工人员的操作技能与素质培训目前外保温工程施工人员基本存在流动性，这决定了他们的操作技能与素质的不
确定性。实施一个个体保温施工,必须对他们重新评估，实施必要的操作技能与素质培训，使得他们的施工与实际
引起的工程质量问题对于外保温系统而言,系统及其组成材料的品质与技术性能直接关系到外保温工程的生命质量
规范化可寻。-5-第二章系统技术质量问题与防治方法防治措施：充分了解个体工程特点，在遵从规范基础上确
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理.常见问题：设计人员对这些细部处理常忽视，导致接口处开裂与渗水现象.防治措施：重视这些细部处理，明
位。-10-第三章施工质量问题与防治纠正措施3。4网格布埋填问题与纠正措施网格布在外保温系统中的作用
普及面大、耗材量大，涉及建筑外围护结构面积大；二、从系统本身角度看：多构造层次片层复合体系，涉及材料
种外保温技术还没有很好的认识和理解，对于外保温的一些做法还存在着概念上的模糊认识，不能很好的灵活掌握





摘  要



为构建社会主义和谐社会, 建设资源节约型社会，国家制定了各项法规实现 建筑节能，即在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能  源消耗，合理、有效地利用能源。
本文主要从保温设计、保温系统的构造、保温系统的组成材料、施工以及 工程管理角度分析了现阶段我国外墙保温系统存在的问题，并提出了防治方法. 关键词：外墙保温系统; 质量通病; 防治方法；工程管理

Ⅰ
年运用外保温技术建成的节能住宅，不少外墙出现：脱落、空鼓、开裂、室内泛潮反霜、结露等若干问题。其原因
坼脚手架单位）协调并达成防护条款，落实防护工作注意事项；③提交成品质量受到异常影响而破坏的因素及采取
口、与构件接口等接缝处,抹面砂浆压实度、饱满度不足,易导致该处开裂;⑦过长时间或已初凝浆料继续使用，
．2施工质量监督、验收问题与防治方法外保温施工过程中，施工质量监督与验收是保证外保温工程质量的重要措
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确细部的节点图构造，明确用材，确保接口处密封、抗开裂、防水抗渗；作好隐蔽工程质量记录与验收。2。2。
统不达标,④最后一道砂浆未压紧及收光质量不好,影响平整度与表面强度，⑤平整度差，采取固化后打磨调整，
直接破坏保温层整体性及表面强度,等等。防治办法：①施工人员经培训后上岗，②作好界面层质量,首道保温砂
文献参考文献［1]GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》［2］JG149－2003
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[image: ]第一章  外墙外保温工程现状。2．1设计因素引起问题与防治方法外墙外保温技术在我国应用和推广的时间还不是很长，建筑设计人员对于各
平层的重要性。在此强调找平层的好坏，直接影响外保温系统的用材与施工质量。常见问题:实际工程图纸上未明
自己产品的特点进行专业化施工、专业化指导、专业化质量跟踪与管理是十分必要的，这一切是保证外保温工程质
确定、选用多少才合理呢?这需要设计者灵活掌握与应用。常见问题：个体工程确定用否、与选用多少无定则,无











第一章  外墙外保温工程现状



在夏热冬冷地区, 节能工作已经逐步深入，本地区采取外墙外保温技术 建造了大批的节能住宅，这些节能住宅的建成推动了建筑节能产业的发展与逐 步完善. 但是， 外墙外保温技术在近几年的大力推广与应用过程中， 通过跟踪考 察与调查，发现了若干问题：由于外保温系统处于建筑物外墙外侧，直接与外 界环境接触，这样外界环境的风雨侵蚀作用、温度变化引起的应力作用、低温 的冻融冻胀作用以及大气环境中酸碱腐蚀作用等直接考验着外保温系统，并由 外保温系统来承担，所以说对外墙外保温系统要求应具有更高的安全性与耐久 性. 只有这样才能保证外保温系统 25 年的正常使用目标, 才能保证节能建筑的  工程质量。
在近几年运用外保温技术建成的节能住宅， 不少外墙出现： 脱落、空鼓、 开裂、室内泛潮反霜、结露等若干问题。其原因主要以下三个方面引起的：
⑴ 系统技术质量问题引起；
⑵ 工程施工质量问题引起；

⑶ 工程管理问题引起。

下面将分别说明这三个方面所可能产生的质量通病，并提出防治办法或纠 正措施.
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[bookmark: _bookmark5][image: ]第二章   系统技术质量问题与防治方法不合格，在护面层就起不到很好的增强作用，难于确保系统护面层的机械强度与耐久性。严重者墙面受到温度应力
包处理保护、接口处理与防水措施。2。2。2保温系统与非保温系统接口部位处理在外墙连续式的保温系统上，
水量多少、配比正确、混合时间控制、稠度控制等要求及其重要性。保温浆料的涂抹操作质量也会直接影响成品性
浆料的流变性能及施工人员规范操作、技能及经验的综合平衡.常见问题：①浆料和易性不好,稠度不佳—操作吃











第二章   系统技术质量问题与防治方法


外保温系统技术出现的质量问题主要三方面：其一 外墙外保温设计的不完 善或不合理;其二 构造的不合理或变更引起的质量问题； 其三 系统及组成材料 本身存在质量问题引起的工程质量问题。
2．1 设计因素引起问题与防治方法


外墙外保温技术在我国应用和推广的时间还不是很长，建筑设计人员对于 各种外保温技术还没有很好的认识和理解，对于外保温的一些做法还存在着概 念上的模糊认识，不能很好的灵活掌握与应用，导致设计与实际施工脱节，对 实际施工起不到有效指导作用，主要表现在实际工程的节点方案设计不完善而
导致外保温产生质量问题。

2.1 。1 窗的节能节点设计

居住建筑中碰到的窗较多的为突窗（或称飘窗) 与带有窗套的平窗， 本地区 大多数建筑的窗周边未考虑保温， 严格说设计上是不合理的， 因为窗周边基本 是钢筋混凝土结构, 热桥效应较大。那么在实际施工存在两种情况： 一是窗周边 窗套应用保温板按照规定尺寸与规格定做构件做成， 粘贴安装确保牢固，需要 精心施工，窗根部上口做好滴水处理与窗下口窗台的防水处理。二是窗周边不 做保温, 存在热桥效应与保温部分与非保温部分的接口处理问题。
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[image: ]第二章   系统技术质量问题与防治方法位。-10-第三章施工质量问题与防治纠正措施3。4网格布埋填问题与纠正措施网格布在外保温系统中的作用
见问题:①胶粉料加水量误差过大,②浆料和易性不好、难于操作、易掉浆料③搅拌时间不足或机械功率不大导致
80~250/m3）等。因此，现场做好保温层,产品技术要求及施工要求是不低的。由于产品实际特点,施工
起鼓与脱落;2。3。3保温板无陈化过程或陈化程度不足，存在变形或受热变形,没有达标，直接影响系统的质







存在问题是：窗的节能节点设计不合理，存在热桥效应或接口处理不严密 导致渗水现象.
防止办法： 根据个体工程窗的实际特点, 按照实际情况设计出窗的节点施工 图，并考虑到防水问题，并作好隐蔽工程质量控制与验收。
2。1.2  结构伸缩缝的节能设计


结构伸缩缝两侧的墙体, 是建筑围护结构外墙耗热量较大的部位, 也存在热 桥效应，设计人员常常忽略。缝内应紧密填塞聚苯板或泡沫胶，牢固安装好金 属盖板。
存在问题是： 设计上忽略， 同时保温系统在此存在接口, 施工处理不严密导 致渗水现象，从而水进入保温系统内部而造成危害。
防止办法：根据个体工程实际特点，设计人员出具施工节点图，并考虑到 缝的热桥效应及保温系统的接口处理与防水，同时作好隐蔽工程质量控制与验 收.
2．2 构造的不合理或变更引起的质量问题与防治措施


2.2 。1  节能建筑底层的勒脚处保温处理

对于勒脚处的保温节点如何做更合理？一般分为两种情况： 一是勒脚高于 散水坡, 二是勒脚深入到散水坡以下. 前者要求不高, 需要考虑在保温层背面做  防水处理， 防水层至少高于基层面 30  ，以防止水从地下沿着外墙找平层渗透 至保温层内部；后者除了防水层按照前者做法外， 最好将深入地下的部分与高
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缩缝的节能设计结构伸缩缝两侧的墙体,是建筑围护结构外墙耗热量较大的部位,也存在热桥效应，设计人员常常
,所以要慎重考虑该部位的抗裂措施与防水措施。接缝处需要弹性材料密封、护面层要延伸搭接、加强防水措施处
确定、选用多少才合理呢?这需要设计者灵活掌握与应用。常见问题：个体工程确定用否、与选用多少无定则,无







于地 30  区域保温板改为挤塑板为好， 以确保保温层极低的吸水率与良好的抗 腐蚀性而稳定持久。因为底层属于溅水区，大雨时水常积聚且潮气严重。
常见问题：设计人员常忽略这一部分的特殊性，设计构造时无针对性而显 得不合理。
防治措施：针对个体建筑工程，灵活掌握材料特性，出具合理的底层勒脚

保温节点图示，明确勒脚处构造、翻包处理保护、接口处理与防水措施。

2。2。2 保温系统与非保温系统接口部位处理

在外墙连续式的保温系统上，常出现保温系统部分与外墙构件的接口以及 保温系统部分收口, 即出现保温层与其他不同材质的连接, 由于同一平面构造层 次不同材质差别较大, 如密度、弹性模量、 线形膨胀系数等, 保温系统容易在接 口处开裂而导致渗水现象, 所以要慎重考虑该部位的抗裂措施与防水措施。接缝 处需要弹性材料密封、护面层要延伸搭接、 加强防水措施处理.
常见问题： 设计人员对这些细部处理常忽视，导致接口处开裂与渗水现象. 防治措施：重视这些细部处理，明确细部的节点图构造，明确用材，确保
接口处密封、抗开裂、防水抗渗；作好隐蔽工程质量记录与验收。

2。2。3 保温系统需要高抗冲击区域的处理

每一个个体工程都有其实际特点， 规范上要求在底层或首层， 容易受到碰 撞的部位， 需要增加加强网格布或两层网格布增强以提高系统在该区域的抗冲 击能力。
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[bookmark: _bookmark9][bookmark: _bookmark8][image: ]第二章   系统技术质量问题与防治方法砂浆配制人员需要进行技术与素质培训，定人定岗:稠度的控制、搅拌充分均匀确保施工操作顺畅，配比正确确保
工程统一，使得他们的操作技能与强化的素质和职责感充分体现在实际工程质量上。当然这需要管理人员的监督与
程中，应该从正面积极的、全面的、系统化和工程化的观点上认识与理解保温系统工程，积极预防保温工程中常见
,按照实际情况设计出窗的节点施工图，并考虑到防水问题，并作好隐蔽工程质量控制与验收。2。1.2结构伸







常见问题：设计人员没对此部位进行合理化构造设计，导致该部位受到碰 撞造成系统破坏，增加维修难度与费用。
防治措施： 设计人员应根据个体工程实际情况, 在施工图上， 明确化需要提

高抗冲击区域, 出示意构造图，便于技术交底与工程检查与验收。

2。2.4  保温工程各部分构造图应如何设计？

在这里值得一提的是: 在许多图集或图纸上列出的节能工程外墙的保温系  统构造中, 常常未注明外墙找平层的要求， 或者在实际施工中忽视找平层的重要 性。在此强调找平层的好坏， 直接影响外保温系统的用材与施工质量。
常见问题: 实际工程图纸上未明确找平层的要求, 施工中取消找平层。这在 胶粉聚苯颗粒外保温系统施工中表现尤甚. 这明显改变了工程上的保温墙体系  统构造, 是不合理的。
防治措施： 找平层的质量直接关系到保温层安装质量, 包括粘结牢固、 厚度 均匀与保温层平整度要求， 特别是耗材多少。实际工程上应明确化， 不可变更
体系构造层次。

2。2.5  保温工程上锚固件选择与确定

实际上个体工程不同，包括所处区域、高层还是多层、外饰材料、 保温层 厚度等，决定了锚固件选用、选用规格及单位面积确定数量。这应该属于保温 系统构造中一个组成部分, 它起着辅助锚固与加强作用. 那么如何确定、选用多 少才合理呢?这需要设计者灵活掌握与应用。
常见问题：个体工程确定用否、 与选用多少无定则, 无规范化可寻。
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[image: ]第二章   系统技术质量问题与防治方法；③验收滞后，有些必要的细部隐蔽项目因施工进度与程序要求被忽略。防治措施：①确定施工面交接检与验收的
对于聚苯板薄抹灰外保温系统而言,出现问题是：2。3。1专用的胶粘剂对苯板粘结力(包括耐水、耐冻融、耐
、抗风压)；⑵生产厂家加强出厂检测与控制,每一批号产品出具合格证；⑶工程上采用随机抽样复检有关性能;
存在热桥效应与保温部分与非保温部分的接口处理问题。-2-第二章系统技术质量问题与防治方法存在问题是：







防治措施：充分了解个体工程特点，在遵从规范基础上确定：挤塑板保温 系统应采用, 每平米至少四个;20 米以上应使用；认为受到风压较大区域应使用; 特殊部位应使用；高层建筑应使用，随着高度采用不同数量；外饰面砖系统应 使用；等等. 嵌入墙体结构层内至少 25  。锚固措施的采纳是对系统固定安装 的加强措施, 不能替代粘结安装的主导地位。
2．3 系统及组成材料本身存在质量问题引起的工程质量问题


对于外保温系统而言, 系统及其组成材料的品质与技术性能直接关系到外  保温工程的生命质量，这是系统正确施工与否没有联系，这是基础与根本。下 面谈谈系统性能及其组成材料性能对保温工程质量影响。
对于聚苯板薄抹灰外保温系统而言, 出现问题是：

2。3。1  专用的胶粘剂对苯板粘结力( 包括耐水、耐冻融、耐高温) 不足,  没有达标，直接导致保温板的安装质量， 无法承受基层一定程度的变形, 甚至系 统脱落;
2。3。2 专用的抹面砂浆对苯板粘结力( 包括耐水、耐冻融、耐高温) 不足, 没有达标, 直接导致护面层开裂，继而渗水、起鼓与脱落 ;
2。3。3  保温板无陈化过程或陈化程度不足，存在变形或受热变形 , 没有 达标，直接影响系统的质量， 出现的结果: 起鼓、起翘、开裂，甚至导致粘结很 快失效而脱落;
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116031135010010042


image4.png




image1.png




image2.png




image3.png




