## Slide 1: 7..3 预应力混凝土的材料及主要构造要求 预应力混凝土的材料
强度高；与混凝土间有足够的粘结力；良好的加工性能和一定的塑性
钢筋要求
光面钢丝、螺旋类钢丝、刻痕钢丝、钢绞线、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝、冷拉钢筋
一般预应力混凝土构件 C30
采用热处理钢筋、碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的预应力混凝土构件 C40
混凝土要求
波纹管留孔
纯水泥浆或加细砂，不低于4.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥
孔道灌浆材料

## Slide 2
2 预应力混凝土的主要构造要求
(3)先张法预应力混凝土构件端部加强措施
①对单根配置的预应力钢筋，其端部宜设置长度不小于 150mm 且不少于 4 圈的螺旋筋； ②对分散布置的多根预应力钢筋，在构件端部 10d（d 为预应力钢筋的公称直径）且不小于100mm范围内应设置 3～5 片与预应力钢筋垂直的钢筋网； ③采用预应力钢丝配筋的薄板，在板端 100mm 范围内应适当加密横向钢筋。
④槽形板类构件，应在构件端部100mm长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋，其数量不应少于2根。
(2) 钢筋保护层：要求与普通构件基本相同
(1 )先张法钢筋净间距
≥2.5d（公称直径）且≥混凝土粗骨料最大粒径的1.25倍；对预应力钢丝不应小于 15mm；三股钢绞线不应小于 20mm；七股钢绞线不应小于 25mm。

## Slide 3
槽型板类构件
先张法预应力混凝土构件端部加强措施

## Slide 4
（4）后张法预应力筋及预留孔道布置
①对预制构件，孔道之间的水平净间距不宜小于 50mm且不小于组骨料最大粒径的1.25倍；孔至构件边缘的净间距不宜小于 30mm，且不宜小于孔道直径的一半； ②现浇混凝土梁中预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径，水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；从孔道外壁至构件边缘的净间距，梁底不宜小于50mm，梁侧不宜小于40mm，裂缝控制等级为三级的梁，梁底、梁侧分别不宜小于60mm和50mm。
③预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大6mm～15mm，且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0～4.0倍。 ④当有可靠经验并保证混凝土浇筑质量时，预留孔道可并列贴紧布置，但并排的数量不应超过2束。

## Slide 5
⑤在现浇楼板中采用扁形锚固体系时，穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为3——5根，在常用荷载下，孔道在水平方向的净间距不应超过8倍板厚及1.5m中的较大值； ⑥板中单根无粘结预应力筋的间距不宜大于板厚的6倍。且不宜大于1m，带状束的无粘结预应力筋根数不宜多于5根，带状束间距不宜大于板厚的12倍，且不宜大于2.4m。
⑦梁中集中布置的无粘结预应力钢筋，集束的水平净间距不宜小于50mm，束至构件边缘的净距不宜小于40mm。

## Slide 6
（5）后张预应力混凝土外露金属锚具，应采取可靠的防腐及防火措施
①无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头，并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭；
②对处于二b、三a、三b类环境条件下的无粘结预应力锚固系统，应采用全封闭的防腐蚀体系，其封锚端及各连接部位应能承受10kPa的静水压力而不得透水；
③采用混凝土封闭时，其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致，且不应低于C30。封锚混凝土与构件混凝土应可靠黏结。
④采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时，其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于：一类环境时20mm，二a、二b类环境时50mm，三a、三b类环境时80mm。

## Slide 7: 预应力混凝土构件
概述
7.. 预应力基本概念
裂缝宽度限制了混凝土结构中高强材料的应用：
钢筋强度高，混凝土裂缝宽；
提高混凝土强度，极限拉应变增长有限
裂缝的存在降低构件刚度，影响混凝土结构耐久性

## Slide 8
2 预应力混凝土的基本原理原理
预应力混凝土结构：构件受外荷载以前预先对混凝土受拉区施加压应力的结构称为预应力混凝土结构。

## Slide 9
优点：充分利用高强材料，减小构件截面，减轻自重；
提高构件抗裂性能，提高耐久性和抗侵蚀能力；
预应力的反拱作用，减小构件挠度；
将混凝土的应用范围扩大至大跨结构；
对装配式结构的发展起到重要作用。
缺点：工艺复杂，质量要求高；
需要专门的张拉和灌浆设备；
施工周期长，施工费用大，构件少时成本高。
3 预应力混凝土的应用
大跨结构：如大型屋面板、屋架、托架等
抗裂要求高的结构：

## Slide 10: (1) 施加预应力的方法 先张法
张拉钢筋并在台座上固定
浇注混凝土构件
混凝土强度达设计强度的70%以上时剪断钢筋
4 施加预应力的方法及锚具和夹具
先张：工艺简单、节约锚具、一次投资大

## Slide 11: 后张法
浇混凝土构件，并在构件中预留孔道
在构件中预留孔道
中穿钢筋并张拉
锚固灌浆
后张：可在现场构件上直接施工，永久性锚具用量大，施工周期长。

## Slide 12
无粘结预应力后张法
无粘结预应力混凝土：预应力钢筋沿构件全长与混凝土接触表面之间不
存在粘结作用，两者产生相对滑移，为无粘结预应力混凝土结构。
制作混凝土构件
张拉预应力钢筋
张拉端锚固
与传统后张法相比，施工时不需要预留孔洞、穿筋、灌浆等过程，施工简单，预应力筋易弯成多跨曲线形状等。

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126033015223010102