# 一、是非题

# 第四部分	渗透检测

| 共： | 620 题 |  |
| --- | --- | --- |
| 其中： | 是非题 | 185 题 |
|  | 选择题 问答题 | 360 题 91 题 |

  - 渗透探伤可以检查金属和非金属的表面开口缺陷。	（	）

  - 渗透探伤按渗透液所含染料成分可分为荧光法、着色法和荧光着色法三大类。（	）

  - 渗透探伤按渗透液去除方法可分为水洗型、后乳化型和溶剂去除型三大类。  （	）

  - 渗透探伤根据显像剂类型可分为荧光显像、着色显像。	（	）

  - 渗透探伤根据缺陷是否穿透可分为表面探伤和检漏法两大类。	（	）

  - 外场使用中的工件进行渗透探伤，一般使用高灵敏的荧光法。	（	）

  - 一般情况下，表面比较粗糙的工件宜选用水洗型渗透剂：缺陷宽而深度浅的工作宜选

| 用后乳化型渗透剂。（ | ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 后乳化型着色法，适宜检查较精密的零件，但灵敏度较低。 |  | （ | ） |
| 1.9 后乳化型荧光法，对细小缺陷检验灵敏度高，但成本较高。 |  | （ | ） |

  - 溶剂去除型着色法应用广泛，操作方便，虽然成本较高，但特别适用于大批量零件的检查。（	）

  - 检验铁磁性材料的表面裂纹时，渗透检验法的灵敏度一般要低于磁粉检验法。（	）

| 1.12 在检验表面细微裂纹时，渗透检验法的可靠性低于射线照相检验法 。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 1.13 渗透过程是利用渗透液的毛细管作用和重力作用共同完成的。 | （ | ） |
| 1.14 水洗型荧光渗透法适用于表面粗糙带有螺纹、键槽的零件。 | （ | ） |
| 2.1 原子是具有物质化学性质的最小粒子。 | （ | ） |

| 2.2 液体对固体是否润湿，不仅取决于流体性质，同时还取决于固体的性质。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 2.3 流体对固体完全润湿的必要条件是接触角θ=0。 | （ | ） |
| 2.4 液体和固体都有表面张力存在。 | （ | ） |
| 2.5 表面活性物质能使溶剂的表面张力突降。 | （ | ） |
| 2.6 润湿能力是由液体分子间的引力和液体与固体间引力的大小来决定的。 | （ | ） |
| 2.7 一定成分的液体在一定的温度和压力下，表面张力系数值一定。 | （ | ） |
| 2.8 因为水银不能润湿玻璃，所以也不能润湿其他固体。 | （ | ） |
| 2.9 表面活性剂的H、L、B 值较高时，可起乳化作用：较低时，不能起乳化作用。（ |  | ） |
| 2.10 表面活性剂的H、L、B 值越高时，则亲水情况越好。 （ |  | ） |
| 2.11 渗透液渗透性能可用渗透液在毛细管中的上升高度来衡量。 （ |  | ） |
| 2.12 渗透液接触角表征渗透液对受检零件及缺陷的润湿能力。 （ |  | ） |
| 2.13 渗透液粘度越大，渗入缺陷的能力越差。 （ |  | ） |
| 2.14 润湿现象能综合反映液体表面张力和接触角两种物理性能指标。 （ |  | ） |
| - 固体表面粗糙度增大会使液体对该固体的接触角θ 增大。 （ - 由乳化剂能降低液体表面张力，所以乳化剂的接触角都很小。（ ） |  | ） |
| 2.17 毛细管曲率半径越小，毛细现象就越明显。（ ） |  |  |
| 2.18 某种表面张力系统数很大，据此可以判断，该液体在毛细管中上升高度一定很大。（ |  | ） |
| 2.19 液体在毛细管中上升还是下降， 仅取决于液体对毛细管的接触角。（ ） |  |  |
| 2.20 后乳化渗透探伤所使用的乳化剂一般是水包油型，其值大致在11-15 之间。（ ） |  |  |

  - 所谓乳化剂的“凝胶”现象是指某些种类表面活性剂在某一含水量范围内粘度增大的现象。（	）

  - 由动态渗透参量公式可以看出，渗透液的渗透率不仅与粘度有关，而且与表面张力有关。（		）

  - 静态渗透参量SPP   的值越大，就说明该渗透液渗入缺陷能力越强。（	）

  - 液体表面张力和表面过剩自由能的量纲相同。（	）

  - 液体的表面张力的方向也液面平行。（	）

  - 液体分子间的相互作用力系数随温度上升而上升 。（	）

  - 一般来说，液体表面张力系数随温度上升而上升。（	）

  - 水可以润湿玻璃和石蜡。（	）

  - 渗透剂的润湿性能比乳化剂好。（	）

  - 润湿性能可以综合反映液体的表明张力和接触角两个物理指标。（	）

  - 凸液面对膜下液体施以拉力，  而凹液面对膜下液体施以压力。（	）

  - 弯曲液面下附加压强与曲面面积、液体表面张力系数有关。（	）

  - 水在玻璃毛细管内呈现凹面。（	）

  - 水银在玻璃毛细管内呈现凹面。（	）

  - 接触角大于 90°时，液体在毛细管中液面上升，而接触角小于 90 时 ，液体在毛细管中液面下降。（	）

  - 其它条件一定是  ，液体密度越小，毛细管内上升高度越高。（	）

  - 毛细管内壁半径一定时，液面附加压强越大液面上升高度越高。（	）

2.3８	毛细管内的不润湿液体的附加压强指向液体内部。（	）

2.3９	毛细管内的润湿液体的附加压强指向液体内部。（	）

  - “油包水”型乳状液以O/W  表示。（	）

  - “非离子型”乳化剂的粘度随含量的增加而降低。（	）

  - 只要两种物体（一种是溶质，一种是溶剂）结构相似，它们就一定能相互溶解。（	）

  - 紫外光、荧光都是光致发光。（	）

  - 所谓“着色强度”是指一定数量的渗透液所表现的显示色泽的能力。（	）

  - 着色探伤试利用人眼在强白光下对颜色敏感的特点。（	）

  - 可见光波长范围约为 400-760 纳米。（	）

  - 光的波粒二象性是指光具有波动性，又有传播性。（	）

  - 荧光渗透液的荧光强度不仅取决于荧光染料的种类，而且与染料在渗透液中的深解度有关。（	）

  - 消光值越大表明渗透液的着色强度越大。（	）

  - 所谓“临界厚度”是指不能得到正常显示的显像剂施加厚度。（	）

  - 可见光与Y  射线、X  射线、无线电波一样都是电磁波。（	）

  - 荧光显示的对比率比着色显示搞得多。（	）

  - 荧光染料实际上是一种磷光物质。（	）

  - 溶剂悬浮湿式显像灵敏度最高。（	）

  - 干式显像剂显像分辨力最高。（	）

  - 荧光渗透探伤时，由于是暗视场显像，故无缺陷区域呈黑色。（	）

  - 荧光渗透探伤时，缺陷部分发出黄绿色光。（	）

  - 自显像是渗透液通过毛细管可产生的回渗作用而形成显示的。（	）

  - 人眼对各色光的敏感性是不同的，光视效能试验证明，亮适应条件下，人眼对黄绿色最敏感 。（	）

  - 在渗透液中染料的浓度适当增加，可提高裂纹检出能力。（	）

  - 摩尔质量单位用“克”表示。（	）

  - 着色强度可用渗透液的消光值K  来度量。（	）

  - 渗透液的临界厚度是指被显像剂吸附上来的渗透液的最大厚度。（	）

  - 渗透液的临界厚度越大，着色强度就越大。（	）

  - 渗透液的临界厚度越大越有利于缺陷的显示。（	）

  - 水基着色液是一种水洗型着色液。（	）

  - 对同样固体而言，渗透液的接触角一般比乳化剂的大。（	）

  - 荧光着色液是将荧光染料和着色染料溶解在溶剂中配制而成的。（	）

  - 为了强化渗透液的渗透能力，应努力提高渗透液的表面张力和降低接触角。（	）

  - 决定渗透液的渗透能力的主要参数是粘度和密度。（	）

  - 渗透液腐蚀性能试验，一般使用镁、铝、钢三种材料进行。（	）

  - 表面张力和润湿能力是确定一定渗透剂是否具有高的渗透能力的两个主要因素  。（	）

  - 荧光渗透液液在紫外线灯照射时，应发黄绿色或绿色荧光。（	）

  - 粘度低的液体渗透能力强，所以渗透也应有极低的粘度。（	）

  - 荧光液黑点直径越大，临界厚度越厚，则荧光液发光强度越高。（	）

  - 渗透液含水量越小越好，容水量指标越高越好。（	）

  - 液体闪点越低越安全，所以要求渗透液有足够低的闪点。（	）

  - 溶剂有两个主要作用。一是溶解染料，二是起渗透作用。（	）

4. 14	渗透力强的溶剂对染料的溶解度一定高。（	）

  - 对同一种液体而言，燃点高于闪点。（	）

  - 同一种液体的闭口闪点温度高于开口闪点。（	）

  - 荧光渗透液的黑点试脸也叫新月试脸。（	）

  - 乳化剂分为亲水型和亲油型两人类.。（	）

  - 乳化剂实际上也是一种去除剂。（	）

  - 乳化刑的粘度对渗透液的乳化时间有直接影响。（	）

  - 从安全观点出发必须考虑乳化剂的挥发性。（	）

  - 油型乳化剂不能受到水污染。（	）

  - 水型乳化剂可不考虑水污染问题。（	）

  - 乳化剂的粘度越高，乳化越快。（	）

  - 各类湿式显像剂都是悬浮液。（	）

  - 水基式显像剂中一般都有表面活性剂，它主要是起润湿作用的。（	）

  - 干粉显像剂最适合于粗糙表面零件的着色探伤。（	）

  - 荧光渗透液和溶剂悬浮式显像剂都是溶液。（	）

  - 塑料薄膜显像剂的优点之一是可得到渗透探伤的永久记录。（	）

  - 在被工件上施加显像剂的目的是从缺陷中吸收渗透剂并提供背景反差。（	）

  - 水悬浮湿式显像剂有可能对铝零件产生腐蚀点。（	）

  - 就显像方法而论，溶剂悬浮湿式显像剂灵敏度较高。（	）

  - 荧光渗透探伤时，显像剂粉末可以是无色透明的微粒。（	）

  - 着色渗透探伤时，显像剂粉末可以是白色的也可以是无色透明的微粒。（	）

  - 塑料薄膜显像剂主要有显像剂粉末和透明清漆所组成。（	）

  - 干粉显像用于荧光法，一般不用于着色法。（	）

  - 对于表面光滑的工件，选择湿式显像比干式效果好。（	）

  - 所谓渗透液探伤剂系统“同族组”产品，就是由同一厂家生产的探伤剂产品。（	）

  - 选择渗透探伤剂系统时，首要要求是满足探伤可需的灵敏度。（	）

  - 低灵敏度渗透探伤系统的鉴定使用A 型试块，高灵敏高渗透探伤系统坚定则应采用C 型试块。（	）

  - 去氢处理实际上就是进行碱洗。（	）

  - 经机械处理过的零件，一般在渗透探伤前应进行酸洗或碱洗。（	）

  - 在使用油基渗透液是，工件表面的油污可不进行清洗。（	）

  - 工件表面上的油污有助于降低渗透液的接触角，使渗透液更容易渗入缺陷。（	）

  - 最终渗透探伤应在喷丸前进行。（	）

  - 喷丸会使表面开口的缺陷闭合，所以渗透探伤工件的表面予处理一般不采用这种方法。

（	）

| 8.7 蒸汽除油是用水蒸气去除表面油脂、油漆等污物。（ | ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.8 渗透液不能用喷、刷、洗、浸涂的方法施加。 |  | （ | ） |
| 8.9 浸涂适用于大零件的局部或全部检查。 |  | （ | ） |

8.10	渗透时间指施加渗透液到开始乳化处理或清洗处理之间的时间，不包括排液所需的时

| 间。 （ ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.11 渗透时间指施加渗透液时间和滴落时间之和。 | （ | ） |
| 8.12 渗透温度高于或低于标准要求时均不允许进行。 | （ | ） |
| 8.13 渗透时间不仅与渗透剂种类有关，而且与 的缺陷种类有关。 | （ | ） |
| 8.14 水洗型荧光液用水喷法清洗时，应由上而下进行。 | （ | ） |

8.15	当环境温度低于标准要求温度时，可将工件加热到标准温度，然后进行渗透检测。

（	）

| 8.16 防止过清洗的一个办法就是将背景保持在一定的水准上。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 8.17 去除操作过程中，如出现清洗不足现象，可重新清洗。 | （ | ） |
| 8.18 “热浸”对零件具有一定的补充清洗功能，故应优先推荐使用。 | （ | ） |
| 8.19 湿法显像前干燥时间越短越好，干法显像前干燥时间越长越好。 | （ | ） |
| 8.20 粗糙表面应优先选用湿式显像剂。 | （ | ） |
| 8.21 水溶性湿式显像剂不适用于着色渗透探伤剂系统。 | （ | ） |
| 8.22 任何表面状态，都应优先选用溶剂悬浮湿式显像剂。 | （ | ） |

  - 荧光渗透探伤检验人员要尽量使用光敏眼镜，以提高黑暗观察能力。（	）

  - 暗室里检验时，检验者容易疲劳，故可选用光敏眼镜。	（	）

  - 显像后，发现本底水平过高时，应重新清洗，然后再次显像。	（	）

  - 对着色渗透探伤来说，显像层较厚有利于增大吸附能力和背景反差，推荐的显像层厚度应不小于 0.5mm。	（	）

| 9.1 焊接表面的飞溅、焊渣等物，可用蒸汽除油法去除。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 9.2 渗透探伤前，对试件进行预清洗的最好办法是蒸汽除油。 | （ | ） |
| 9.3 渗透探伤的预处理工序中，一般不推荐采用喷砂处理。 | （ | ） |

  - 为了避免使用水洗型渗透剂时的过清洗，通常让冲水方向与工件表面相垂直。

（	）

  - 采用溶剂去除零件表面多余的渗透剂时，溶剂起着对渗透剂的乳化作用。

（	）

  - 施加探伤剂时，应注意使渗透剂在工件表面上始终保持湿润状态。  （	）

  - 乳化槽中乳化剂可采用压缩空气搅拌。	（	）

  - 如试件表面极为光滑，最好选用湿式显像剂。	（	）

  - 使用过滤性微粒渗透液对石墨制品进行渗透探伤时，可不用显像剂而实现自显像

（	）

  - 后乳化渗透法施加乳化剂时，可选择喷法、刷法、涂法和浇法。	（	）

  - 荧光法灵敏度一般比着色法灵敏度高。	（	）

  - 渗透探伤时，宽而浅的缺陷最容易检出。	（	）

  - 一般说来，在渗透探伤中采用后乳化剂荧光渗透法的灵敏度最高。（	）

  - 水洗型荧光渗透检验方法对浅而宽的缺陷最灵敏。	（	）

  - 后乳化荧光法灵敏度高于溶剂清洗型着色法。	（	）

  - 进行荧光渗透探伤时，一般来说，选用后乳化型荧光渗透检验法较水洗型荧光渗透检验法灵敏度高。	（	）

  - 为显示细微裂纹，施加的湿式显像剂越厚越好。	（	）

  - 显像时间不能太长，显像剂层不能太厚，否则缺陷显示会变得模糊。（	）

  - 后乳化渗透法在显像时发现背景太浓，则应从乳化开始，重新渗透探伤以后的各工序。

（	）

  - 一个工作班开始时，未进行工艺性能控制校验，则该工作班渗透探伤的所有试件检验结果无效。	（	）

  - 使用过的零件进行渗透检验，阳极化层可不去除。	（	）

  - 渗透探伤通常在研磨加工前进行。	（	）

  - 零件要求腐蚀检验时，渗透检验应紧接在腐蚀工序后进行。	（	）

  - A 型试块和C 型试块，都可用来确定渗透液的灵敏度等级。	（	）

  - 电源电压波动太大，会缩短黑光灯的寿命。	（	）

  - 装有合适滤光片的黑光灯，不会对人眼产生永久性损害。	（	）

  - 荧光渗透检验中黑光灯的主要作用是放大缺陷的痕迹。	（	）

  - 荧光法渗透探伤时，试件检查应在紫外线灯辐照的有效区域内进行。（	）

  - 使用静电喷涂装置进行渗透检验时，渗透液或显像剂带负电，零件接地为阳极。

（	）

| 10.7 黑光灯外壳能阻挡可见光和短波黑光通过。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 10.8 黑光灯外的黑光波长为 330～390 纳米。 | （ | ） |
| 10.9 黑光灯与镇流器需并联才能使用。 | （ | ） |

10.10 黑光灯在使用时会产生热量，故需经常关闭散热，以延长其使用寿命。（	）

  - 对渗透探伤操作要求最高的工序是痕迹解释和评定。	（	）

  - 弧坑裂纹有时呈放射形。	（	）

  - 磨刻裂纹一般平行于磨刻方向，（砂轮旋转方向），它是由于磨刻过程中局部过热产生的。	（	）

  - 冷隔是铸造过程中的缺陷，折迭是锻造过程中的缺陷，它们都可以通过渗透探伤检出。

（	）

| 11.5 冷裂纹一般出现在焊缝表面。 | （ | ） |
| --- | --- | --- |
| 11.6 检查疲劳裂纹应以应力集中部位作为检查的重点部位。 | （ | ） |
| 11.7 应力腐蚀裂纹发生在工件表面，属于表面缺陷。 | （ | ） |

| 是非题答案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ○ | 1.2 | ○ 1.3 ○ | 1.4 ╳ | 1.5 ○ |
| 1.6 ╳ | 1.7 | - 1.8 ╳ | 1.9 ○ | 1.10 ╳ |
| 1.11 ○ | 1.12 | ╳ 1.13 ╳ | 1.14 ○ |  |

2.1 ╳	2.2 ○	2.3 ○	2.4 ╳	2.5 ╳

2.6 ○	2.7 ○	2.8 ╳	2.9 ╳	2.10 ○

| 2.11 ○ | 2.12 ○ | 2.13 ╳ | 2.14 ○ | 2.15 | ╳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 ╳ | 2.17 ○ | 2.18 ╳ | 2.19 ○ | 2.20 | ○ |

| 2.21 | ○ | 2.22 | ╳ | 2.23 | ○ | 2.24 | ○ | 2.25 | ╳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.26 | ○ | 2.27 | ╳ | 2.28 | ╳ | 2.29 | ○ | 2.30 | ○ |
| 2.31 | ╳ | 2.32 | ╳ | 2.33 | ○ | 2.34 | ╳ | 2.35 | ╳ |
| 2.36 | ○ | 2.37 | ○ | 2.38 | ○ | 2.39 | ╳ | 2.40 | ╳ |
| 2.41 | ╳ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1 | ╳ | 3.2 ╳ |  | 3.3 ○ |  | 3.4 ○ |  | 3.5 ○ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | ╳ | 3.7 ○ |  | 3.8 ○ |  | 3.9 ╳ |  | 3.10 | ○ |
| 3.11 | ○ | 3.12 | ╳ | 3.13 | ○ | 3.14 | ○ | 3.15 | ╳ |
| 3.16 | ○ | 3.17 | ○ | 3.18 | ○ | 3.19 | ○ | 3.20 | ○ |
| 3.21 | ○ | 3.22 | ╳ | 3.23 | ╳ | 3.24 | ╳ |  |  |

| 4.1 | ○ | 4.2 ╳ |  | 4.3 ╳ |  | 4.4 ╳ |  | 4.5 ╳ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | ○ | 4.7 | ○ | 4.8 ○ |  | 4.9 ╳ |  | 4.10 | ╳ |
| 4.11 ○ 4.16 ╳ |  | 4.12 ╳ 4.17 ○ |  | 4.13 ○ |  | 4.14 | ○ | 4.15 | ○ |
| 5.1 | ○ | 5.2 | ○ | 5.3 | ○ | 5.4 | ╳ | 5.5 | ╳ |
| 5.6 | ╳ | 5.7 | ╳ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ╳ | 6.2 | ○ | 6.3 | ╳ | 6.4 | ╳ | 6.5 | ○ |
| 6.6 | ○ | 6.7 | ○ | 6.8 | ○ | 6.9 | ○ | 6.10 ╳ |  |
| 6.11 ○ |  | 6.12 ○ |  | 6.13 | ○ |  |  |  |  |

7.1 ╳	7.2 ○	7.3 ○

8.1 ╳	8.2

8.6 ○	8.7

- 8.3

╳	8.8

╳	8.4

╳	8.9

╳	8.5 ○

- 8.10 ╳

8.11 ○	8.12

8.16 ○	8.17

- 8.13

╳	8.18

- 8.14

╳	8.19

╳	8.15 ○

╳	8.20 ╳

8.21 ╳	8.22 ╳	8.23 ╳	8.24 ○	8.25 ╳

8.26 ╳

| 9.1 ╳ |  | 9.2 | ○ | 9.3 ○ |  | 9.4 | ╳ | 9.5 ╳ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 ○ |  | 9.7 | ╳ | 9.8 ○ |  | 9.9 | ○ | 9.10 | ╳ |
| 9.11 | ○ | 9.12 | ╳ | 9.13 | ○ | 9.14 | ╳ | 9.15 | ○ |
| 9.16 | ○ | 9.17 | ╳ | 9.18 | ○ | 9.19 | ╳ | 9.20 | ○ |
| 9.21 | ╳ | 9.22 | ╳ | 9.23 | ○ |  |  |  |  |

| 10.1 | ╳ | 10.2 | ○ | 10.3 | ○ | 10.4 | ╳ | 10.5 | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | ○ | 10.7 | ○ | 10.8 | ○ | 10.9 | ╳ | 10.10 | ╳ |

| 11.1 | ○ 11.2 ○ | 11.3 | ╳ | 11.4 | ○ | 11.5 | ╳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | ○ 11.7 ○ |  |  |  |  |  |  |

### 二、选择题

  - 液体渗透技术适合于检验非多孔性材料的：(	)

    - 近表面缺陷	B. 表面和近表面缺陷

C. 表面缺陷	D. 内部缺陷

  - 下列哪种零件不能用渗透探伤法检验?	(	)

    - 非松孔性材料零件	B. 铸铝件

C. 松孔性材料零件	D. 铸铁件

  - 液体渗透探伤对下列哪种材料无效?	(	)

    - 铝	B. 上釉的陶瓷	C. 玻璃	D. 镁

  - 渗透液体入表面缺陷的原因是（	）

    - 渗透液的粘性	B. 毛细管作用

C. 渗透液的化学作用	D. 渗透液的重量

  - 渗透液入微小裂纹的原理主要是 (	)

    - 表面张力作用	B. 对固体表面的浸润性

C. 毛细作用	D. 上述都是

  - 渗透探伤容易检验的表面缺陷应有 (	)

    - 较大的宽度	B. 较大的深度

C. 较大的宽深比	D. 较小的宽深比

  - 下列哪种说法适合于液体渗透探伤方法 (	)

    - 液体渗透探伤方法比涡流探伤方法灵活性小

    - 对于铁磁性材料的表面缺陷，渗透方法比磁粉方法可靠

    - 渗透方法不能发现疲劳裂纹

    - 对于微小的表面缺陷，渗透探伤法比射线照相法可靠

  - 下面哪一条是渗透探伤法的主要局限法 (	)

    - 不能用于铁磁性材料	B. 不能发现浅的表面缺陷

C. 不能用于非金属表面	D. 不能发现近表面缺陷

  - 下面哪一条不是渗透探伤的特点？(	)

    - 这种方法能精确地测量裂纹或不连续性的深度

    - 这种方法能在现场检验大型零件

    - 这种方法能发现浅的表现缺陷

    - 使用不同类型的渗透材料可获得较低或较高的灵敏度

  - 渗透探伤的优点是 (	)

    - 可发现和评定工件的各种缺陷

    - 准确测定缺陷表面的长度、深度和宽度

    - 对表现缺陷显示直观且不受方向限制

    - 以上都是

  - 下面哪一条不是渗透探伤的优点？ (	)

    - 适合小零件批量生产检验	B. 可探测细小裂纹

C. 是一种比较简单的方法	D. 在任何温度下都是有效的

  - 下面哪条不是渗透探伤方法的优点？(	)

    - 可发现各种类型的缺陷	B. 原理简单容易理解

C. 应用方法比较简单	D. 被检零件的形状尺寸没有限制

  - 渗透探伤是一种非破坏性检验方法，这种方法可用于 (	)

    - 探测和评定试件中的各种缺陷

    - 探测和确定式样中的缺陷长度、深度和宽度

    - 确定式样的抗拉强度

    - 探测工作表面的开口缺陷

  - 渗透检验方法可检出的范围是 (	)

    - 非磁铁性材料的近表面缺陷	B. 非多孔性材料的近表面缺陷

C. 非多孔性材料的表面和近表面缺陷	D. 非多孔材料的表面缺陷

  - 在无水无电的现场进行渗透探伤，可选用 (	)

    - 水洗型着色方法	B. 后乳化型着色方法

C. 溶济清洗型着色方法	D. 自乳化型荧光方法

  - 乳化济的H，L，B 值越低则 (	)

    - 亲水性越强	B. 亲油性越强

C. 亲水、亲油性均越强	D. 亲水、亲油性均越弱

  - 按表面张力系数的大小排列水、苯、酒精、醚的顺序是（	）

    - 水>苯>酒精>醚	B. 苯>醚>水>酒精

C. 苯>水>酒精>醚	D. 醚>水>苯>酒精

  - 下面关于液体表面张力系数的叙述中，正确的是（	） A．容易挥发的液体比不容易挥发的液体，表面系数张力要大B．同一种液体在高温时比在低温时，表面张力系数要小   C．含有杂物的液体比纯净的液体，表面张力系数要大     D．以上都对

  - 水包油表面活性剂形成胶团时，亲油基（	）         A．发生沉淀		B. 朝向水中

C．聚集于胶团之中	D. 发生化学反应

  - 水包油型表面活性剂形成胶团时，亲水基（		）      A．发生沉淀	B. 朝向水中

C．聚集于胶团之中	D. 发生化学反应

  - 为获得好的渗透性能，希望渗透液具有较小的接触θ，一般要求θ值。（	） A．=00	B. ≤5 0	C.	≤10 0	D. ≤15 0

  - 玻璃细管插入水银槽内，细管内水银面呈（	）                 A．凹弯曲面，液面升高	B. 凸弯曲面，液面降低

C．凸弯曲面，液面升高	D. 凹弯曲面，液面降低

  - 指出下列哪种液体的表面张力最大（	）

    - 水	B. 煤油	C. 丙酮	D. 乙醚

  - 表面活性剂有哪些性质和作用。（	）

    - 润湿	B. 乳化	C. 加溶	D. 以上均是

  - 固体被润湿的条件是 （	）

    - 润湿角小于 90 0	B. 润湿角等于 90 0

C.	润湿角大于 90 0	D. 全不是

  - 表面张力系数的单位是 (	)

    - 达因/厘米	B. 毫牛顿	C. 达因	D. 厘米/秒

  - 润湿液体的液面，在毛细管中呈（	）

    - 凸形	B. 凹形	C. 平面	D. 都可能

  - 润湿液体的液面，液体的液面高度在毛细管内（	）

    - 上升	B. 下降	C. 不变	D. 都可能

  - 不润湿液体的液面，在毛细管中呈（	）

    - 凸形	B. 凹形	C. 平面	D. 都可能

  - 不润湿液体的液面，液体的液面高度在毛细管内（	）

    - 上升	B. 下降	C. 不变	D. 都可能

  - 在下列裂纹中，哪种毛细管作用最强（	）

    - 宽而长的裂纹	B. 长而填满污物的裂纹

C. 细而清洁的裂纹	D. 宽而浅的裂纺

  - 润湿能力是哪种参数度量的？（	）

    - 比重	B. 密度	C. 接触面	D. 表面张力

  - 用来定义渗透液向裂纹等开口小的缺陷中渗透趋势的术语 (	)

    - 饱和	B. 毛细管作用	C. 吸出	D. 润湿

  - 用来描述渗透液在工作表面分布状况的术语是 (	)

    - 毛细管作用	B. 润湿作用	C. 表面张力	D. 渗透作用

  - 当缺陷宽度窄到与渗透液中染料分子同数量级时，渗透液（	）

    - 容易渗入	B. 不容易渗入

C. 是否容易渗入还与溶剂有关	D. 不受影响

  - 用显像剂把渗入缺陷内的渗透液吸附出来的原理是基于 (	)

    - 润湿作用	B. 吸附作用

C. 毛细作用	D. 以上都是

  - 在吸附现象中，吸附剂表面与被吸分子之间的作用力属（	）

    - 重力	B. 库仑力	C. 范德华力	D. 核力

  - 以下表示“水包油包水”型乳状液是（	）

A. 0/W/0	B. W/0/E	C. 0/W	D. W/0

  - 简单鉴别乳状液是油包水型还是水包油型可用 (	)

    - 稀释法	B. 染色法	C. 电导法	D. 以上都是

  - 在可见光范围内，如果下列各种颜色亮度相同，其中哪种颜色最容易发现？（	）

    - 红色	B. 黄-绿色	C.蓝色	D. 紫色

  - 荧光渗透液中荧光材料对哪种波长的辐射最敏感? (	)

A. 700nm	B.250Å	C. 3650 Å	D. 330nm

  - 一个显示能被看得见的能力可用对比率的数值表示，这个比值是指（	）

    - 存在的白光量与染料吸收的光量之比B．背景吸收的光量与染料反射的光量之比C．背景反射的光量与染料吸收的光量之比D．背景反射的光量与染料反射的光量之比

  - 荧光渗透探伤所用的黑光灯发出的紫外线的波长范围是：（	） A. 400-760 纳米	B. 510-550 纳米

C. 330-390 纳米	D. 以上都不对

  - 人眼对哪一种颜色的光最敏感。（	）

    - 紫兰色光	B．橙红色光	C．黄绿色光	D．白光

  - 着色探伤中，红色染料与白色显象剂之间的对比率大致为：（	） A．6：1	B．9：1	C．33：1	D．300：1

  - 荧光渗透探伤中，荧光显示与背景之间的对比率大致为：（	） A．6：1	B．9：1	C．33：1	D．300：1

  - 以下有关人眼敏感性的叙述，哪一条是正确的：（	）   A．强白光下，人眼辨别色差能力强而辨别光强差别能力弱。 B．在暗光中，人眼辨别色差能力弱而辨别光强差别能力强。 C．从明亮处进入黑暗处，人眼大约需要5 分钟的暗适应时间。D．以上都是。

  - 渗透剂对表面缺陷的渗入速度，受渗透剂的下列哪种参数的影响最大？（	） A．密度	B．粘度	C．表面张力	D．润湿能力

  - 决定渗透液的渗透性能的物理特性是（	）

    - 粘滞性	B．表面张力	C．润湿能力	D．以上都是

  - 决定液体渗透性能是否好的两个重要的性质是（	）     A．表面张力和粘度	B．粘度和接触角的余弦  C．密度和接触角的余弦	D．表面张力和接触角的余弦E．密度和表面张力

  - 为使水具有比较好的渗透性能则必须（	）                       A．加入润湿剂以提高润湿能力	B．加入润湿剂以减少润湿能力      C．加入润湿剂以增大表面张力	D．水是好的渗透剂，不必添加别的成分

  - 优质渗透剂的最重要性质之一是润湿能力，润湿能力（	）

    - 用接触角度量，与表面张力无关        B．是粘度的函数，并随表面张力的减小而增大C．用接触角度量，并随表面张力的增大而增大D．用表面张力度量，并随接触角的增大而增大

  - 粘度对渗透剂的某些实际使用来说具有显著的影响。在下列哪一方面粘度是个重要因素？（	）

    - 污染特的溶解度	B．渗透液的水洗性能

C．发射的荧光强度	D．渗入缺陷的速度

  - 后乳化型渗透剂中一般也含有表面活性剂，它的作用是（	） A．乳化作用	B．润湿作用	C．渗透作用	D．化学作用

  - 渗透性能的内容主要是指（	）

    - 渗透能力	B．渗透速度	C．渗透深度	D．A 和 B

  - 渗透液挥发性太高易发生什么现象？（		）         A．渗透液易干在工作表面	B．可缩短渗透时间

C．可提高渗透效果	D．可加强显像效果

  - 液体渗透剂渗入不连续性中的速度主要依赖于 (	) A．渗透液的粘度	B．毛细作用力

C．渗透液的化学稳定性	D．渗透液的比重

  - 着色渗透液中红色染料应具有哪项性能？（	） A．具有表面活性	B．色泽鲜艳

C．不易溶解在溶剂中	D．易与溶剂起化学反应

  - 裂纹中含油会影响渗透剂的什么性能？（	）

    - 表面张力	B．接触角	C．粘度	D．上述所有性能

  - 一种好的渗透材料必须（	）            A．与被检材料不发生反应		B．粘度高

C．挥发性高	D．是无机基的液体

  - 下面正确的说法是（	）

    - 渗透剂是溶液	B．渗透剂是悬浮液

C．渗透剂是乳浊液	D．全不是

  - 非水洗型渗透剂和可水洗型渗透剂之间的重要区别是（	）

    - 可水洗型渗透剂含有乳化剂 ，非水洗型渗透剂不含有乳化剂B．两种渗透剂的粘度不同

C．两种渗透剂的颜色不同                D．非水洗型渗透剂比可水洗型渗透剂容易去除

  - 渗透探伤中，选择渗透剂时通常要考虑下列哪些特性？（	） A.渗进剂的渗透特性和渗进剂的去除特性

B.渗透剂的闪点

C.渗进剂的价格	D.以上都是

  - 渗透剂的好坏是由下列哪一种物理性能决定的（	）

    - 粘度	B.表面张力C.润湿能力	D.不是由以上任何一种性能单独决定的

  - 煤油因为几有以下特点.故被用来配制渗透剂(	) A.润湿性B.溶解性C.挥发性D.可燃性

  - 渗透液中的溶剂应具有哪些性能? (	) A.对颜料有较大的溶解度

B.表面张力不宜太大，具有良好的渗透性C.具有适当的粘度和对工件无腐蚀

D.上述三点都应具备

  - 下列渗透荆中.哪种渗透剂是常用的渗透剂?	（	） A.后乳化型渗透剂	B.有色金属渗透剂

C.化学腐蚀渗透剂	D.上述三种都是

  - 商品着色渗透剂有下列哪几种类型?(	)

    - 溶剂去除型渗透液	B.水洗型渗透液C.后乳化型渗透液	D.以上都是

  - 优质渗透液应具有(	)

    - 低闪点B.高闪点C.中闪点D.闪点高中低均可

  - 下列关于水洗型渗透剂和溶剂清洗型渗透剂不同叙述中正确的是(	) A.两种渗透剂的粘滞性不同

B.两种渗透剂的颜色不同

C. 溶剂清洗型渗透剂较水洗型渗透剂容易清洗D.以上都不是

  - 根据含水量测定渗透剂对水污染的敏感性试验是(	) A.水滴透过试验B.比重计试验

C.荧光照相试验D.水含量试验

  - 评定一种渗透剂发射荧光的能力时，通常检测的值是(	) A.显示的实际发光最	B.是材料发荧光所需要的黑光量

C.荧光材料与其它渗透剂的相对发光量D.荧光材料与背景的相对发光量

  - 下面哪条不是一种好的渗透剂应具有的特点?(	) A.能很快地渗入细微的开口中去	B 挥发快

C.能保留在比较大的开口中D.探伤后容易从零件表面上去除掉

  - 渗透液的粘度一般控制在(	)

A	1-2 厘施	B.2-4 厘施

C.4--10 厘施	D. 10-20 厘施

  - 渗透液应如何进行评定？（	）

A 测定其表面张力	B 测定其粘度

C 测定其接触角	D 用 A 型或C 型试块进行综合评定

| 透剂具有（ | ） |  |
| --- | --- | --- |
| A 低粘度 |  | B |
| C 强润湿能力 |  | D |

即使表面上有少量污染，渗透剂也能在表面上扩散为光滑均匀的薄膜，我们说这种渗

高粘度

低蒸发性

  - 荧光渗透液中最常见的污染是（	）

A 金属屑	B 油	C 洗涤剂	D	水

  - 下列哪种污染会影响渗透剂的灵敏度？（	）

A 酸	B 水	C 盐	D	以上都是

  - 过滤性微粒渗透液比较适宜检查的材料是（	）

A 铝、镍及其合金	B 塑料、橡胶

C 粉末冶金材料、石墨、陶土制品	D	以上都是

  - 以下关于过滤性微粒渗透液探伤的叙述，哪一条是错误的（	） A.施加渗透剂不能刷涂，只能喷涂或浸涂

    - 染料的颜色应与零件表面颜色形成最大反差

    - 渗透液的溶剂应根据被检零件材料性质来选择

    - 此种探伤液不需要显象剂

  - 引起镍基合金热腐蚀的有害元素有（	）

    - 硫、钠	B	氟、氯	C 氧、氮	D 氢

  - 渗透剂中的氟氯元素会造成（	）

    - 镍基合金的应力腐蚀	B. 奥氏体不锈钢的应力腐蚀

C. 钛合金的应力腐蚀	D. B 和C

  - 对优良渗透能力的液体.哪一个参量是影响其浓透速率最主要的因素?(	)

    - 粘度	B.接触角	C.表面强力	D.以上全是

  - 荧光渗透液中最常见的污染是(	)

A 金属屑	B.油	C.洗涤剂	D.水

  - 对清洗剂的要求为(	)

    - 无毒	B.价廉	C.对工件无腐蚀	D.以上都是

  - 下列哪种试验能够最好的反映出乳化剂的综合性能?(	)

    - 水溶性试验	B.容水量试验	C.水洗性试验	D.粘度测定

  - 渗透探伤用的亲油性乳化剂H、L、B 的值应为（	）

A. 8-18	B 11-15	C	3.5-6	D	6.5-10

  - 用溶剂去除零件表面多余的渗透液时，溶剂的作用是（	）

A 将渗透液变的用水可以洗掉	B 溶解渗透液并将其去除C 溶剂兼有乳化剂的作用	D	产生化学反应

  - 采用溶剂擦洗较水清洗优越的原因在于（	）

    - 检验时不需要特殊的光源	B.使渗透液能够较快的渗入小的开口中去C.易于看出微小痕迹	D.在现场或偏远场合使用方便

  - 后乳化型渗透方法中，乳化剂的作用是（	）

    - 使渗透液加快渗入深而紧密的裂纹中	B.与表面渗透液反应，使渗透液能被水洗掉C.给渗透剂添加荧光染料或着色染料	D.提供一个可以粘住干式显象剂的涂层

  - 乳化剂用来（	）

- 将不连续性中的渗透液洗出

- 使用水或油容性渗透液时，有助于清洗零件表面 C	乳化油容性渗透液，使之能被水洗掉

D	施加渗透液预清洗零件

  - 自乳化水洗型渗透液中，乳化剂的作用是（	）

    - 增强渗透液渗能力	B	提高深透液渗透速度

C.减少渗透时间	D	有助于用水清洗多余渗透液

  - 用粗水珠喷射法清洗施加过可水洗型渗透液的表面.为什么能去除多余的渗透液而不把缺陷中的渗透液去除掉?(	)

    - 由于渗透液已被显像剂吸出，故不会从缺陷中被消洗掉

    - 由于可水洗渗透液溶于水，喷洗时只要把渗透液推出表面即可。这就是采用喷洗法的原因。

    - 由于水滴很大，不会进入人多数缺陷中

    - 不得使用水喷枪消洗，只能使用蘸水的布擦洗

  - 自乳化水洗型渗透液中乳化剂的作用是(	)

    - 增强渗透液的渗透能力	B.提高渗透速度

C.减少渗透时间	D.有助于用水清洗多余渗透液

  - 施加在零件表面渗透剂薄膜上与渗透剂混合，从而使渗透剂能被清洗掉的材料是(	) A.乳化剂	B.渗透剂	C.显像剂	D.同素异构体

  - 乳化剂的应用是(	)

    - 与渗透剂混合形成可以被水清洗的混合物B.有助于显像剂的吸收作用

C.提高渗透剂渗入不连续性的渗透性D.消除虚假显示

  - 以下哪一个项目不属于溶剂去除剂性能检查内容(	) A.外观检查	B.去除性能检查

C.含水量检查	D.贮存稳定性检查

  - 一般来说，液体渗透探伤法中使用的清洗剂应有那些性能? A.对工件无腐蚀，共有较高的挥发性

B.对工件表面浸润作用强

C.对渗透液具有一定的溶解度.但不能与其起化学反应D.以上三点都具备

- 1  能吸出保留在表面开口缺陷中的渗透液，从而形成略微扩大的缺陷显示的材料叫(	) A.显像剂	B.渗透剂	C.干燥剂	D.以上都是

  - 以下说法止确的是(	)

    - 显像剂是悬浮剂	B.显像剂是溶剂

C.显像剂是浮浊液	D.以上全不对

  - 对显像剂白色粉末的颗粒要求是(	)

    - 粒度尽可能小而均匀	B.粒度尽可能均匀

C.对粒度要求不高	D.全不对

  - 对荧光渗透法显像剂的要求是(	)

    - 能迅速吸出渗透剂	B.挥发性强的悬浮液

C.能涂成均匀的薄膜	D 以上各项

  - 着色渗透探伤显像剂应具有的性能是(	)

    - 吸附能力强	B.对比度好

C.挥发性好	D.以上都对

  - 渗透探伤中要求显像剂(	)

A 白度要高	B.颗粒度小

C.喷洒均匀	D.以上都是

  - 下列哪种说法是正确的(	)

    - 渗透液和显像液均是溶液	B.渗透液是溶液.显像剂是悬浮液C.溶剂清洗剂是悬浮液	D.显像液是乳状液

  - “干式”，“速干式”和“湿式”三个术语用来说明三种类型的(	)

    - 乳化剂	B 清洗剂	C.显像剂	D.渗透剂

  - 下面哪种说法不适合于渗透探伤中使用的显像剂?（	） A.显像剂一般会发出很强的荧光

B.显像剂在检验时提供一个与显示相反衬的背景

C 去除多余渗透液后显像剂把保留在不连续性中的渗透液吸出来D.显像剂有干的也有湿的

  - 显像剂的使用是吸收不连续性中的渗透液.使渗透液的渗出量增大，从而提高对比度和灵敏度。用来描述显像剂的这种作用的术语叫做(	)

A 吸出	B.毛细管作用	C.浓度	D.吸引

  - 显像剂通过哪种方式促进渗透液显现（	）

    - 提供一个干净的表面	B.提供一个与渗透液相反衬度的背景

C.提供一个干燥的表面	D.使渗透液乳化

  - 显像剂有助于检出滞留在缺陷内渗透液是由于什么作用?  （	）

    - 后消洗工序	B.乳化作用	C.吸附作用	D.干操工序

  - 下列哪种功能是显像剂承担的?	（	）

    - 将不连续性中的渗透液吸山	B.遮住不相关的显示C.干燥零件表面	D.提供一个无反差背

  - 显像剂通过哪种方式促进不连续性中的渗透液显像?  （	）

    - 后清洗	B.乳化过程	C.渗出过程	D 干燥过程

  - 在试样表面使用显像剂的目的是(	)

    - 提高渗透液的渗进性	B.吸收残余的乳化液C.从不连续性中吸收渗透液并提供一个相反的背景

D.帮助表面干燥以利于观察

  - 水悬浮湿式显象剂呈弱碱性，在哪类材料上使用需要考虑腐蚀问题(	) A.钛及钛合金	B.铝镁及其合金

C 碳钢和低合金钢	D.均无需考虑

  - 如果显像剂使用不当（	）

    - 可能遮盖显示	B.可能使去除清洗困难

C.可能引起污染	D.以上都是

  - 下面哪条不是着色渗透探伤中使用的显像剂应具有的性（	） A	显像剂应是吸收型的

- 显像剂应在工件表面上形成一层薄而均匀的涂层 C	用于荧光渗透探伤时，显像剂应能发荧光

D	显像剂不应含有于操作者有害或有毒的成分

  - 下面哪一条不是显像剂成分本身的作用（	）

    - 将渗透液从缺陷中吸出来	B	有助于形成缺陷图像

C.增强渗透液的荧光	D	有助于控制渗出

  - 显像粉应该是（	）

    - 高荧光的	B.湿的	C.无色的	D.均匀干松的

  - 以下哪一种干粉因为会损害健康而不允许作为显像材料（	）

    - 钛白粉	Ｂ.锌白粉	Ｃ.二氧化硅干粉	Ｄ.以上都是

  - 可水洗型渗透探伤，施加干粉显象剂应在（	）

    - 施加渗透剂之后	Ｂ.去除渗透剂之后

C.去除渗透剂，适当干燥之后	Ｄ.去除渗透剂，彻底干燥之后

  - 干粉显象剂在下列哪种显像作用中占优势（	）

Ａ.毛细管作用	Ｂ.显象剂在裂纹中扩展

C.提供均匀的薄膜层	Ｄ.将缺陷中的渗透液溶解

  - 哪种显像剂不能推荐在水洗型探伤中使用（	）

Ａ.干粉	B.塑料薄膜	C.溶剂悬浮	D.水溶性

  - 显像剂有助于发现着色渗透剂的检验痕迹是由于显像剂(	) Ａ.提供了消洁表面.	B.提供了背景反差

C.提供了干燥的表面	D.乳化了吸出的渗透液

  - 下面哪种显像剂是渗透探伤中使用的显像剂的类型?(	) A.干粉显像剂	B.速干式显像剂

C.湿式显像剂	D.以上都是

  - 新配制的湿式显像剂(	)

Ａ.应用比重计校验	B. 应 搅 拌    30－40 分 钟 Ｃ每加仑显像剂应加入 28.35-42.52g 的氮，并使混合液稳定Ｄ应放置 4-5 小时再使用

  - 使用显像剂时(	)

Ａ.为了显示细小裂纹，显象剂做的厚些B.多余的显象剂应用压缩空气去除

C.黑显象剂比白显象剂对比度好           Ｄ为了显示细小裂纹，薄显象剂比厚显象剂好

  - 施加非悬浮式显象剂的方法是（	）

    - 喷	Ｂ.擦	Ｃ.刷	Ｄ.浸

  - 对非常光滑的表面进行荧光渗透探伤时，使用哪种显象剂最好（ Ａ松软的干式显象剂	Ｂ.规则的干式显象剂

Ｃ湿式显象剂	Ｄ.以上都不好

  - 后乳化型着色探伤，采用湿式显像的施加方法是（	） Ａ刷涂	Ｂ擦涂	Ｃ浸入

）

Ｄ	喷雾

  - 在下列哪种情况下最好采用干式显象剂（	） Ａ		高光洁度零件表面使用着色渗透剂时

Ｂ	当要求得到尽可能光滑和均匀的显象剂涂层Ｃ	在铸件表面上使用荧光渗透剂时

Ｄ	在钢丝刷刷过的焊缝上使用荧光渗透剂

  - 施加干式显像时（	）

    - 应使零件表面覆盖一层厚显象剂	B.应使显像剂雾状喷洒在工件上C.使用干燥的油漆刷刷涂	D.将零件埋入显像粉

  - 施加湿式显像剂允许使用的方法是(	)

Ａ用软刷刷涂	B.用手工喷粉器喷涂

C.用沾有显像剂的布擦	D.喷或浸

  - 喷洒显像剂要注意(	)

Ａ.不可过厚	B.顺一个方向喷洒

C.喷洒前将显像剂摇动均匀	Ｄ.以上都是

  - 显像剂过厚、过薄、不均，都会影响探伤(	) Ａ.操作	B.缺陷的宽度显示

C.灵敏度	D.后清洗

  - 粗糙表面对渗透探伤的影响是(	)

    - 渗透液渗入缺陷有困难	B 去除多余渗透剂有困难C.无法进行缺陷观察	D 以上都是

  - 零件在荧光渗透检验前若不彻底清除表面污物，将会发生(	) A.污物堵住缺陷开口使荧光液不能渗入缺陷

B.荧光液与油污作用，降低荧光强度

C.缺陷附近的油污存在，使荧光渗透剂清洗困难D.以上都对

  - 渗透探伤前，零件表面的油脂不主张采用哪种方法去除?(	) A 蒸汽除油B.碱性清洗剂清洗C.溶剂清洗D.热水清洗

  - 对工件表面预处理一般不推荐采用喷丸处理是因为可能会(	) A 把工件表面的缺陷开口封住B.把油污封在缺陷中

C.使缺陷发生扩展	D.使工件表面产生缺陷

  - 施加荧光渗透剂以前，零件表面的酸性材料去除不净会引起(	) A.渗透液的荧光降低	B.渗透时间需加倍

C.在零件上形成永久性锈斑	D.以上都是

  - 渗透探伤前重要的是要保证零件上没有(	) A.油和脂	B.酸和铬酸盐

C.水迹	D.以上都不能有

  - 蒸汽除油所用的蒸汽是指(	)

    - 三氧乙烯蒸汽B.水蒸汽C.汽油蒸汽D 以上都是

  - 以下哪一类试件不能使用三氧乙烯蒸汽除油(	) A.橡胶制品B.塑料制品C.涂漆零件D.以上都是

  - 如果零件表面消理不当，下列哪种外来物可能堵塞缺陷的开口?(	) A 油漆B.氧化层C.型芯成铸模材料D.以上都是

  - 下面哪条不是渗透探伤前用于零件表面清洗的清洗剂的要求?(	) A.清洗剂必须能溶解零件表面上常见的油脂

B.消洗剂必须不易燃C.清洗剂必须不污染

D.	清	洗	剂	在	零	件	表	面	的	残	留	量	最	少

  - 以下关于渗透探伤零件酸洗处理的叙述.哪一条是错误的(	)

    - 经过机加工的软金属一般应进行酸洗。

    - 经过吹砂处理的重要零件一般应进行酸洗。

    - 高强度钢酸洗时会吸进氢气，应及时进行去氢处理。D.铝合金酸洗的浸蚀剂成份为 80%硝酸+10%氢氟酸。

  - 下列嘟种污染不能用燕汽除油法去除?( A.油脂 B.锈 C.重油	D.溶剂油

  - 化学消洗剂可用来清洗非常脏的、有油污的零件。用这种清洗剂清洗之后，必须(	) A 再用溶剂清洗剂清洗表面

B.彻底清洗表面，去除所有残余清洗剂

C.加热零件，以便把表面开口中的残余清洗剂去除掉D.用挥发性溶剂清洗表面

  - 渗透探伤前的零件清洗是(	) A.不需要的

B.很重要的。因为如果零件不干净就不能正确地施加显像剂C.必须的。因为表面污染可能阻止渗透液渗入不连续性中

D 为了防止产生不相关显示

  - 对涂漆表面进行渗透探伤的第一步是(	)

A 将渗透液喷到表面上	B.将漆层完全去除

C.用洗涤剂彻底清洗表面	D.用钢丝刷刷表面.使光滑的漆层变得粗糙

  - 为去除工件表面的金属细屑，应采用的清理方式是(	) A.腐蚀法	B.打磨法

C.超声清洗法	D.蒸汽除油法

  - 渗透探伤前.为除去工件表面的油漆层应采用(	)

A 打磨法	B.溶剂法	C.腐蚀法	D. 蒸汽除油法

  - 经机加工的软金属(通常指铝镁合金)零件，渗透探伤前去除可能堵塞不连续性的金属的从好方法是(	)

    - 酸洗B.喷砂 C.碱清洗D.用洗涤剂清洗

  - 蒸汽除油是液体渗透探伤中零件表面准备的最好方法之一，这是因为(	) A.这种方法可把表面上的污染全部去除

B 可去除全部石油基材料

C 这种方法适应于任何尺寸的零件D.这种方法可去除任何无机污染

  - 渗透液中的氯和空气中的水（或预清洗遗留的水分）反应能生成盐酸，时间越长盐酸

| 越多，会使工件（ | ） |  |
| --- | --- | --- |
| A、受到表面腐蚀 |  | B、受到晶间腐蚀 |
| C、产生腐蚀裂纹 |  | D、以上都是 |

  - 下列哪种因素对渗透液渗入裂纹的速度和程度有影响（	） A.缺陷的尺寸	B.试件的表面状态

C.A 和B	D.都不是

  - 渗透速度可以用下列哪个工艺参数来补偿 （	）

    - 乳化时间	B.渗透时间	C.干燥时间	D.水洗时间

  - 使渗透液渗入可能存在的不连续中的时间叫（	）

A 乳化时间	B.施加时间	C 渗透时间	D 滴落时间

  - 零件被渗透液覆盖后须放置一段时间，此时间叫（	）

A 等待时间	B 滴落时间	C	渗透时间	D 显像时间

  - 以下有关渗透时间的叙述，哪一条是正确的 （	）

    - 一般不得少于 10 分钟	B.有时可能长达数小时C.时间长短和温度及欲发现缺陷种类有关	D.以上都对

  - 渗透温度一般控制在 （	）

A. 15-50℃	B.4-60℃	C.20-40℃	D.小于 80℃

  - 决定渗透时间主要考虑(	)

    - 显像方法和显像时间	B.清洗方法

C.乳化时间	D.渗透液的渗透特性

  - 将零件浸入渗透液槽中施加渗透剂时(	)

A 在整个渗透时间内工件必须自始至终地浸在渗透液中B.浸渍时间至少为渗透时间的一半

C.在浸渍时间内，只要保证零件表面全部覆盖渗透液即可

D. 浸渍时间不得超过 5 分钟

  - 如果零件表面清理不当，下列哪种外来物可能堵塞缺陷的开口?(	) A. 0.05MPa, 80℃	B. 1MPa, 60℃

C. 0.5MPa, 25℃	D 0.35Mpa，40℃

  - 哪种渗透方法能获得最高的灵敏度（	） A 在渗透时间内，试件一直浸在渗透液中

B.把试件浸在渗透液中足够时间后，排液并滴落渗透液 C 用刷涂法连续的刷涂渗透液

D.以上各法都可以

  - 去除渗透液前，零件必须被渗透液润湿多长时间（	）

A 时间长短取决于使用的渗透剂种类，被检验材料的种类，要求的灵敏度和欲检验的缺陷的种类。

B 由于渗透剂在若干秒时间内就能渗入任何尺寸的露出表面的不连续中，所以施加渗透剂后，可以尽快去除渗透剂。	C 3 分钟	D 5 分钟

  - 采用溶剂去除表面上的多余渗透剂时，应使用的方法是（	）

A 浸洗	B.擦洗	C.冲洗	D.刷洗

  - 用渗透法检验工件时，工件的温度应接近室温，如果检验使工件温度很低，则（	） A 渗透剂会变粘	B 渗透剂会很快蒸发

C 渗透剂的色泽将会降低	D 渗透剂冻结于工件表面上

  - 在试件温度较高的情况下，下列关于标准温度渗透剂的说法中，哪种说法是正确的（	） Ａ试样冷却时，渗透剂会很快进入试样中

B.这种方法比在冷的试样上施加渗透剂的灵敏度低

C.在热零件上和冷零件上施加渗透剂效果没有什么不同

D 渗透剂受热后，某些成分会蒸发掉，从而产生蒸发烟气和在零件表面留下残余物

  - 选择渗透探伤类型的原则是（	）          Ａ高空、野外作业宜选用溶剂清洗型着色渗透探伤 B 粗糙表面宜选用水洗型渗透探伤

C.高要求工件宜用后乳化型荧光渗透探伤D.以上都是

  - 普通照明条件下的渗透探伤应采用的渗透剂是(	)

    - 着色渗进剂 B.荧光渗透剂 C.以上均可D.以上都不是

  - 下列哪种方法不是施加渗透剂的常用方法?(	)

    - 擦涂	B.刷涂	C.喷涂	D.浸涂

  - 采用浸入法施加渗透液时，浸入零件前加热渗透液(	)

    - 可提高检测灵敏度	B.可增强渗透液的毛细作用

C 可提高渗透的稳走性	D 一般不主张这种做法

  - 如果将零件加到高温进行渗透检验，会使(	)

    - 渗透液变稠	B.渗透液迅速蒸发.

C.染料颜色强度变低	D.渗透液粘到零件表面上

  - 用浸入法将渗透液施加到零件上后(   ) A.应使零件在整个渗透时间内浸泡在液槽内B.应将零件捞出堆放在零件筐内

C.应使零件放在能使多余渗透液滴回液槽的托架上 D 应将零件立即放在碱性清洗槽中

  - 渗透液在被检工件表面上喷涂应，(	)

    - 越多越好	B.保证覆盖全部被检表面，井保持不干状态

C 渗透时间尽可能长	D.只要渗透时间足够.保持不干状态并不重要

  - 工业应用中，下列哪种技术在某些情况下可有效地促进渗透?（ ） A 加热渗透液	B.适当地振动工件

C.抽真空和加压	D 超声泵

  - 为有效地渗透，确定渗透时间应考虑下列那些因素?(	.) A.欲发现的不连续性的种类	B.零件形状

C.零件尺寸	D.表面粗糙度

  - 烘箱温度过高会(	)

    - 对缺陷中的渗透剂无影响	B.使缺陷中的渗透剂变干

C.使零件变形	D.以上都对

  - 用水清洗的零件.进行干燥处理的通常做法是(	)

    - 在室温下干燥零件	B.用热空气循环箱干燥零件

C.在高温烘箱中干燥零件	D.用冷压缩空气干燥零件

  - 溶剂去除型渗透探伤的干燥处理方法是(	)

    - 40℃以下热风吹 5 分钟	B. 80℃以下热风吹 2 分钟

C.室温下自然干燥 20 分钟	D.不必专门干燥处理

  - 在水洗部位安装一个紫外线灯是为了(	)

    - 使零件不经干燥就可以检验	B.使缺陷中的渗进液加快渗出C.检验清洗效果	D.为显像做准备

  - 以下关于自显像工艺的叙述，哪一条是错误的(	) A 自显像灵敏度较低，但可以节约检验费用和时间

B. 自显象工艺通常用在焊接件或锻件上

C.如采用自显像工艺，渗透液应选择高一等级的品种D.如采用自显像工艺，应在更强的黑光灯下进行检验

  - 从试样表面去除多余渗透剂的难易程度主要取决于(	) A 试样表面粗糙度	B.被检材料类型

C.渗透时间长短	D.以上都是

  - 使用溶剂去除型渗进剂时，普遍公认最重要的注意事项是(	) A.不要施加过量的乳化剂	B.不要施加过量的溶剂

C.清洗压力应足够大	D.应用紫外灯检查清洗效果

  - 渗透剂的去除清洗要求是(	)

    - 把零件表面上的渗透剂刚好去除掉B.清洗得越干净越好

C.保持一定背景水平	D.要视显像要求而定

  - 渗透后去除渗透剂时.过分使用清洗剂的后果是(	)

    - 造成浪费	B.造成污染

C.降低灵敏度，发生漏检	D 只要掌握的好，可达到最佳清洗效果

  - 使用水洗型渗透剂时，普遍公认的最重要的注意事项是(	) A.保证零件得到充分的清洗B.保证不超过推荐的停留时间   C.避免过分地清洗	D.避免过分的乳化

  - 后乳化渗透探伤的乳化时间大致范围是(	)

A. 10-30 秒	B. 1-5 分钟	C. 10-20 分钟	D. 30-60 分钟

  - 乳化时间(	)

    - 很重要.但不是关键的	B.是从表面去除乳化剂和多余渗透剂的时间C.极重要，对检验结果有很大影响	D 在条件许可时，应尽量延长

  - 最容易使后乳化渗透检验失败的是（	）

    - 渗透时间过长	B 显像时间过长

C.乳化时间过长	D 乳化前过分清洗

  - 乳化时间(	)

    - 应尽量长些	B.在达到要求背景的前提下，应尽量短

C. 是渗透时间 2 倍	D.一般为 15 分钟

  - 荧光渗透剂清洗不足会造成（	）

    - 零件表面腐蚀	B.施加显象剂困难

C.渗出过多	D.荧光背景过亮

  - 渗透探伤时，下面哪种方法不推荐使用（	）

    - 采用浸入法施加乳化剂	B.使用喷涂法施加显象剂

C.用水喷法清洗	D.用刷涂法施加乳化剂

  - 下面哪种说法是不主张使用刷涂法施加乳化剂的理由（	） A.刷涂使乳化剂和渗透剂不规则的混合，难于掌握乳化时间B.刷涂覆盖率差，刷不到的地方难于清洗

C.刷子的材料会和渗透剂和乳化剂反应，从而发生污染D.刷涂法会在零件表面形成条纹显示

  - 水洗型渗透剂被水污染后，造成的影响是（	）

    - 降低渗透剂的渗透性	B.对水洗型渗透剂产生有害影响

C.A 和B 都是	D	A 和 B 都不是

| 8.62 零件不能过分干燥的原因是( | ) |  |
| --- | --- | --- |
| A.浪费时间 |  | B.使显像剂的吸收能力降低 |
| C.可能使显示分辨率降低 |  | D.多余的显像剂难以去除 |

  - 以下关于“热浸”技术的叙述错误的(	)

A 所谓热浸是将清洗后的零件在 80-90℃的热水中浸一下

    - 热浸的目的是加快干燥速度

    - 热浸使用不当有可能造成过洗

    - 热浸只适合于机加工后的光洁零件

  - 过度清洗最容易造成的漏检是（	）

Ａ.深而窄的缺陷	Ｂ.深的麻点

Ｃ.浅而宽的缺陷	Ｄ.以上都是

  - 水洗型渗透探伤，采用水喷法去除试件表面渗透剂时，那种情况不易将缺陷中的渗透剂去除？（	）

Ａ.渗透剂粘度低	Ｂ.渗透剂粘度高	Ｃ.渗透剂粘度	Ｄ.与粘度无关

  - 在紫外灯下目视观察工件，发现其荧光背景的本底水平较高，这说明（	）

Ａ.渗透前预洗不当	Ｂ.渗透后清洗不足	Ｃ.乳化时间太短	Ｄ.以上都是

  - 进行后乳化渗透探伤时，若在清洗时发生困难或发现背景水平太高，可用下列方法克服（ ）

    - 重新涂一层乳化剂	B.增加清洗水压

C.重复全部工序，从表面预清洗做起，适当增加乳化时间D.将工件浸入沸水中清洗

  - 去除形状不规则的小零件上的多余后乳化型渗透剂，可采用的方法是（	） A.强力喷洗	B.加压乳化	C.溶剂清洗	D.浸入热水

  - 采用后乳化渗透剂时，哪种操作可以防止过清洗（	） A.在渗透剂完全乳化之前	B.在渗透剂乳化之后C.一旦表面上的渗透剂去除掉，就立刻停止清洗

D.使用温度高于 60℃的水

  - 去除多余的水洗型渗透剂的最好方法是（	）

    - 立刻将零件浸入水洗槽中	B.在水龙头下用流水冲洗

C.在热水中煮或用蒸汽喷洗	D.用软管和喷嘴产生有利的水柱喷洗

  - 使用水洗型荧光渗透剂时，零件清洗是否得当用什么来保证？（ ） A.掌握清洗时间	B.擦洗零件表面

C.在黑光灯下观察背景水平	D.用高压空气/水清洗

  - 水洗型渗透过程结束后，去除渗透剂的理想方法是（ ）

    - 用低压水柱喷洗	B.用水和刷子、清洁布清洗

C.用连续的水流冲洗	D.与高压急流水冲洗

  - 使湿式显像剂的灵敏度受到严重损害的是（ ）

    - 显像剂温度高于环境温度	B. 显像剂层太厚

C.在显像剂中添加腐蚀抑制剂	D. 零件表面经过抛光

  - 各种显像方式中，分辨率最高的显像方法是(	)

    - 自显像	B.干式显像	C.水湿式显像	D.溶剂悬浮式显像

  - 施加湿式显象剂通常采用的干燥方法是（ ） A.用吸湿纸轻轻地吸表面

B.使工件在 80 度条件下干燥C.用室温空气快速吹干

D.在 50 到 52 度的烘箱烘干

  - 渗透检验中干燥处理的目的是（	） Ａ.使残余渗透剂全部蒸发

Ｂ.确保潮湿工件上的干显剂均匀的显像剂层Ｃ.缩短渗透时间

Ｄ.使用湿式显像剂后，干燥处理有助于获得均匀的显像剂层

  - 水洗型渗透探伤施加湿式显像剂应在（	）

Ａ.施加渗透液后	Ｂ.清洗渗透液前

Ｃ.清洗渗透液后	Ｄ.干燥后

  - 荧光渗透检测时，背景荧光的用途是（	）

Ａ.降低显示对比度	Ｂ.反映是否过清洗

Ｃ.提供微光照明	Ｄ.没用途

  - 干粉显像剂污染的来源是（	）

Ａ.零件带来的水分	Ｂ.零件带进的油污

Ｃ.零件上干燥的荧光液斑点	Ｄ.以上都是

  - 显像时间取决于（	）

    - 所使用渗透液的类型	B.所使用显像剂的类型和被检出缺陷的类型C.被检材料的温度	D.所有上述内容

  - 下列施加显像剂的方法中，哪种方法可得到较薄的显像剂覆盖层？（	）

    - 刷涂	B.浸涂	C.静电喷涂	D.浇涂

  - 显像前干燥时应注意（	）

    - 时间越长越好	B.在保证零件表面充分干燥条件下，时间越短越好

C.温度越高越好	D.温度越高越好

  - 试件干燥温度太高，干燥时间太长，就会造成（	）

    - 渗透剂粘度增高	B.缺陷中渗透剂被烘干，无法形成显示

C.渗透液表面张力增大	D.渗透液接触角增大

  - 关于干燥下列说法正确的是（	） A.干式显像，渗透剂去除后进行干燥

B.采用溶剂去除型渗透检验时，显像前不必进行干燥C.以上都是

  - 干式显像的零件干燥如何进行？（	）

Ａ.去除多余的渗透剂后立即进行	Ｂ.施加显像之后进行

Ｃ.越彻底越好	Ｄ.以上都是

  - 用浸入法施加渗透剂时，滴落时间过长会造成渗透剂难于清洗。这时应（	） Ａ.将零件急冷到０度以下	Ｂ.将零件加热到６０度以上

Ｃ.将零件重新浸入渗透液中	Ｄ.在清洗前施加湿式显像剂

  - 显像后若发现背景太浓重时，应（	）

Ａ.擦去显像剂，重新显像	Ｂ.再次渗透，然后清洗，显像Ｃ.从预处理开始，做渗透检验的全过程	Ｄ.再次清洗，然后显像

  - 已经进行过渗透探伤的工件重新渗透探伤时，存在的问题是（	） Ａ.渗透剂可能在零件表面形成液珠

Ｂ.残留在不连续性中的渗透剂干涸不易溶解，可能导致探伤结论错误Ｃ.渗透剂的颜色亮度可能大大降低

Ｄ.以上说法都不对

  - 零件探伤后清洗应（	）

Ａ.尽快进行，这样比较容易去除残余物

Ｂ.若干小时后在进行，干的残余材料易于去除Ｃ.加热零件，提高残余物的溶解度

Ｄ.急冷零件，使残余材料失去附着力

  - 渗透探伤时，花键、钉等下面会积存渗透剂残余物，这些残余物最可能引起的反应是

（ ）

    - 残余物吸收潮气而引起腐蚀	B.漆层剥落

C.疲劳裂纹	D.腐蚀裂纹

  - 下列哪种方法不需要使用电源？（ ）

    - 可水洗型荧光渗透法	B.后乳化型荧光渗透法

C.溶剂去除型着色渗透法	D.后乳化着色渗透法

  - 需要使用黑光灯的是（ ）

    - 荧光渗透法	B.着色渗透法

C.非荧光渗透法	D.以上方法都需要

  - 大型工件大面积渗透探伤，应选用（	）

Ａ.后乳化型渗透探伤法	Ｂ.水洗型渗透探伤法

Ｃ.溶剂去除型探伤法	Ｄ.以上都是

  - 水洗型渗透探伤剂适于检验（	）

Ａ.螺纹零件和带键槽零件	Ｂ.开口浅而宽的缺陷

Ｃ.磨削裂纹	Ｄ.以上都是

  - 水洗型着色渗透液选配显象剂时，应（ ）

Ａ.优先选溶剂悬浮式，其次水悬浮式，最后干式Ｂ.优先选水悬浮式，其次干式，最后溶剂悬浮式Ｃ.优先选干式，其次水悬浮式，最后溶剂悬浮式Ｄ.优先选干式，其次溶剂悬浮式，最后水悬浮式

  - 水洗荧光渗透液粗糙表面工件，优先选择的显象剂是（ ）

Ａ.溶剂悬浮式	Ｂ.干式	Ｃ.水悬浮式	Ｄ.水溶性

  - 后乳化方法比水洗方法的优点是：（  ）

Ａ.多余渗透液的去除是由水喷洗来完成的	Ｂ.灵敏度容易控制

Ｃ.检验时间缩短了	Ｄ.对紧密的裂纹有较高的灵敏度

  - 与其它着色方法相比，后乳化着色方法的缺点是（	）

Ａ.对酸和碱敏感	Ｂ.灵敏度低

Ｃ.试验时间长	Ｄ.要用普通日光

  - 下列哪条是荧光渗透剂优于着色渗透剂之处？（	）

Ａ.可在明亮的地方进行检验	Ｂ.微小显示容易看到

Ｃ.可用于不能与水接触的情况下	Ｄ.对缺陷的污染不太灵敏

  - 后乳化型渗透检验查浅而宽的缺陷时，乳化时间应：（	）

Ａ.等于渗透时间	Ｂ.等于水洗时间

Ｃ.等于显像时间	Ｄ.通过实验确定

  - 后乳化型渗透探伤时，乳化时间过长最可能造成的后果是：（	） Ａ.在零件上形成大量的下相关显示

Ｂ.浅的表面缺陷可能漏检

Ｃ.水洗后可能保留下多余的渗透剂Ｄ.形成凝胶阻碍显像

  - 后乳化剂渗透检验施加乳化剂，不能使用的方法是：（	）

Ａ.把零件浸入乳化剂	Ｂ.把乳化剂喷到零件上

Ｃ.把乳化剂浇到零件上	Ｄ.把乳化剂刷到零件上

  - 后乳化渗透探伤最难掌握的环节是：（	）

Ａ.渗透时间	Ｂ.显像时间	Ｃ.乳化时间	Ｄ.干燥时间

  - 后乳化渗透检验的乳化目的是：（	） Ａ.溶解零件上的渗透剂

Ｂ.乳化剂渗透到缺陷中以提高荧光液的发光强度Ｃ.使零件表面的渗透剂变得可以用水消除

Ｄ.防止荧光液干在零件表面上

  - 检验精铸涡轮叶片上非常细微的裂纹，使用的渗透剂是：（	） Ａ.可水洗型荧光渗透剂以得到适当的灵敏度和水洗性能

Ｂ.溶剂去除型渗透剂，这是由零件的大小和形状决定的Ｃ.后乳化型荧光渗透液，以得到最佳灵敏度和水洗性能Ｄ.溶剂去除型渗透液，以得到较高的可见度

  - 渗透法能否检验出表面开口缺陷主要取决于（ ） Ａ.开口处的长度，而不受宽度、深度的影响

Ｂ.开口处的宽度，其次是长度、深度的影响Ｃ.开口的宽度，而不受长度、深度的影响Ｄ.开口处的深度＊宽度＊长度之积的影响

  - 什么方法对浅而宽的缺陷最灵敏？（	） Ａ.水洗型荧光渗透检验

Ｂ.后乳化型荧光渗透检验Ｃ.溶剂去除型荧光渗透检验Ｄ.自乳化型荧光渗透检验

  - 下列哪种方法对非常细微的缺陷最灵敏？（	）

Ａ.油白法	Ｂ.水洗型荧光法	C.后乳化型荧光法	D.后乳化型着色法

  - 检验多孔性烧结陶瓷用什么方法好？（	）

    - 过滤性微粒方法	B.带电粒子法 C.脆性漆层法D.后乳化型着色法

  - 检验玻璃时，为了发现非常细小的裂纹采用哪种方法最好？（	）

    - 后乳化型荧光法	B.可水洗型荧光法

C. 后乳化型着色法	D. 带电粒子法

  - 下列哪种渗透检验法灵敏度最高？（	）

    - 水洗型荧光渗透检验	B.后乳化着色荧光法

C.溶剂清洗型着色渗透检验	D.后乳化型荧光渗透检验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126204103010010054