ICS 21.100.20

J11

备案号：16680-2005

中 华 人 民 共  和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 8211—2005

代替JB/T 8211—1996

# 滚动轴承 推力圆柱滚子和保持架组件 及推力垫圈

Rolling bearings-Thrust cylindrical roller and cage assemblies,

thrust washers

2005-09-23发布

2006-02-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/T  8211—2005

目     次

前言	 m

1    范围	1

2    规范性引用文件	 1

3    符 号	1

4    结构型式	 1

5    外形尺寸	1

6    技术要求	 4

6.1    材料及热处理 	4

6.2    公差	4

6.3    垫圈表面粗糙度	7

6.4    残 磁	7

6.5    外观质量	7

7    测量方法 	 7

8    检验规则	 7

9    标 志	 8

10   包装 	8

图 1 组件 	 2

图 2 轴圈	 2

图 3 座圈	 2

表 1  1 1系列	2

表 2  1 2系列	3

表 3  轴圈公差	 5

表 4 座圈公差	 5

表 5 组件的公差	 6

表 6 轴承的高度公差	 6

表 7  I级圆柱滚子 	 7

表 8 表面粗糙度 R₂值 	7

JB/T 8211—2005

前    言

本标准是对JB/T8211—1996《 滚动轴承推力圆柱滚子保持架组件及推力垫圈》的修订。 本标准与JB/T 8211—1996相比，主要变化如下：

——内径尺寸范围扩大到600mm, 并根据尺寸范围的扩展对所有表格进行了修改(见表1、表2

表3、表4、表5、表6、表8);

——对表1进行了重新编排(1996版的表1,本版的表1、表2);

——对组件公差的顺序作了调整(1996版的表4,本版的表5)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国滚动轴承标准化技术委员会 (SAC/TC98)   归口。

本标准起草单位：洛阳轴承集团有限公司。

本标准起草人：徐玲玲、魏忠民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—JB/T 8211—1996。

II

JB/T 8211—2005

滚动轴承  推力圆柱滚子和保持架组件及推力垫圈

1  范围

本标准规定了d≤600mm 、 轴承外形尺寸符合GB/T 4663的推力圆柱滚子和保持架组件(以下简 称组件)及推力垫圈(以下简称垫圈)的结构型式、尺寸、技术要求、测量方法、检验规则、标志及

包装。

本标准适用于制造厂对组件及垫圈的生产检验与用户验收。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 274—2000 滚动轴承 倒角尺寸最大值 (idt ISO 582:1995)

GB/T 307.2—2005 滚动轴承 测量和检验的原则及方法 (ISO     1132-2:2001,Rolling      bearings-

Tolerances—Prat  2:Measuring  and  gauging  principles  and  methods,MOD)

GB/T 4661—2002 滚动轴承 圆柱滚子

GB/T4663—1994   滚动轴承  推力圆柱滚子轴承 外形尺寸

GB/T 7811—1999  滚动轴承 参数符号

GB/T 8597—2003  滚动轴承 防锈包装

GB/T 18254—2002  高碳铬轴承钢

JB/T 1255—2001  高碳铬轴承钢  滚动轴承零件  热处理技术条件

JB/T 3574—1997  滚动轴承 产品标志

JB/T 6641—1993  滚动轴承 残磁及其评定方法

JB/T 7051—1993  滚动轴承  零件表面粗糙度测量及评定方法

JB/T 8196—1996  滚动轴承  滚动体残磁及其评定方法

JB/T 8921—1999 滚动轴承及其商品零件 检验规则

3  符号

GB/T 7811 确立的以及下列符号适用于本标准。

de:  保持架公称内径

D₆:   保持架公称外径

H:   垫圈公称高度

△T: 推力圆柱滚子轴承实际高度偏差

△dcmp:  保持架内径偏差

△Demp: 保持架外径偏差

4 结构型式

组件的结构型式见图1,垫圈(轴圈和座圈)的结构型式见图2、图3。

5 外形尺寸

JB/T 8211—2005

图 1 组件

图 2 轴圈

图 3 座圈

表 1 11系列

mm

| 组件型号 | 轴圈型号 | 座圈型号 | d p | D D。 | dimin | Djsmax | D | H | rsmin | 相对应的 轴承型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| K 81102 K81103 K 81104 K 81105 K81106 K81107 K 81108 K 81109 K81110 K81111 K81112 K81113 K 81114 K81115 K81116 K81117 K 81118 K 81120 K 81122 K81124 K81126 K 81128 K81130 K81132 | WS 81102 WS 81103 WS 81104 WS 81105 WS 81106 WS 81107 ws 81108 WS 81109 WS 81110 WS 81111 WS 81112 WS 81113 WS 81114 WS 81115 WS 81116 WS 81117 WS 81118 WS 81120 WS 81122 WS 81124 WS 81126 WS 81128 WS 81130 WS 81132 | GS 81102 GS 81103 GS 81104 GS 81105 GS 81106 GS 81107 GS 81108 GS 81109 GS 81110 GS 81111 GS 81112 GS 81113 GS 81114 GS 81115 GS 81116 GS 81117 GS 81118 GS 81120 GS 81122 GS 81124 GS 81126 GS 81128 GS 81130 GS 81132 | 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 | 28 30 35 42 47 52 60 65 70 78 85 90 95 100 105 110 120 135 145 155 170 180 190 200 | 16 18 21 26 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 87 92 102 112 122 132 142 152 162 | 28 30 35 42 47 52 60 65 70 78 85 90 95 100 105 110 120 135 145 155 170 178 188 198 | 3.5 3.5 4.5 5 5 5 6 6 6 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 11 11 11 12 12 12 12 | 2.75 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 5 4.75 5.25 5.25 5.75 5.75 5.75 6.5 7 7 7 9 9.5 9.5 9.5 | 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 | 81102 81103 81104 81105 81106 81107 81108 81109 81110 81111 81112 81113 81114 81115 81116 81117 81118 81120 81122 81124 81126 81128 81130 81132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JB/T 8211—2005

表1(续)

| 组件型号 | 轴圈型号 | 座圈型号 | d d. | D De | dimi a | Dmax | Dw | H | Tamin | 相对应的 轴承型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K81134 K81136 K81138 K81140 K81144 K 81148 K 81152 K 81156 K 81160 K81164 K 81168 K81172 K81176 K81180 K 81184 K81188 K81192 K81196 K811/500 K811/530 K811/560 K811/600 | WS 81134 WS 81136 WS 81138 WS 81140 WS 81144 WS 81148 WS 81152 WS 81156 WS 81160 WS81164 WS 81168 WS 81172 WS 81176 WS 81180 WS 81184 WS 81188 WS 81192 WS 81196 WS 811/500 WS 811/530 WS 811/560 WS 811/600 | GS 81134 GS 81136 GS 81138 GS 81140 GS 81144 GS 81148 GS 81152 GS 81156 GS 81160 GS 81164 GS 81168 GS 81172 GS 81176 GS 81180 GS 81184 GS 81188 GS 81192 GS 81196 GS 811/500 GS 811/530 GS 811/560 GS 811/600 | 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 530 560 600 | 215 225 240 250 270 300 320 350 380 400 420 440 460 480 500 540 560 580 600 640 670 710 | 172 183 193 203 223 243 263 283 304 324 344 364 384 404 424 444 464 484 505 535 565 605 | 213 222 237 247 267 297 317 347 376 396 416 436 456 476 495 535 555 575 595 635 665 705 | 14 14 15 15 15 18 18 22 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 34 34 | 10 10 11 11 11 13.5 13.5 15.5 18.5 19 19.5 20 20 20 20 24 24 24 24 25.5 25.5 25.5 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.1 2.1 2.1 2.1 3 3 3 | 81134 81136 81138 81140 81144 81148 81152 81156 81160 81164 81168 81172 81176 81180 81184 801188 81192 81196 811/500 811/530 811/560 811/600 |

表212系列

mm

| 组件型号 | 轴圈型号 | 座圈型号 | d de | D Do | diwmin | D₁ *max | D | H | Tsmin | 相对应的 轴承型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128105075035006043