# 一、概说

压铸作为有别于砂型铸造及蜡模铸造的一种加工工艺，具有大批量生产、尺寸精密、外表漂亮的特点。

压铸又可分为热室压铸、冷室压铸。压铸的过程可以简单地描述成：

低速阶段：料勺倒铝后，压射到模具的浇口附近。

（目的是：①排出空气；②为高速压射准备。） 高速阶段：从浇口处切换，快速压入模芯。

（目的：获得漂亮的压铸外观） 增压阶段：压射停止时，在未凝固前进行。

（目的：①卷入空气的细微化；②因冷却收缩导致的缩孔进行补充；

③使铸件获得致密的组织。

新的工艺

- 真空压铸：①装上真空抽气装置

②改造模具结构（气密性要求）。

- ACURAD 压铸：①浇口大，速度慢。

②2 重压射。

- 局部加压法

厚肉处高压型芯打入。

- 半凝固压铸（ADC1 不适用，偏析）

# 二、安全

A．严禁事项

  - 模具分型面处，不得站立，以防止被飞边射伤。

  - 炉子里不能有水分进入（包括铝锭、料勺、热电偶棒等未预热过的金属器具），以免造成爆炸。

  - 压铸机、模具修理时，如有身体一部分要进入动作结构时，必须切断电源开关。以免机械误动造成人身残废。

  - 压铸机的操作必须单人完成，当有帮手时，必须在相互确认后方可合模、开模等。

  - 行车吊装模具及坩锅时，在其下方不得有人或压机，不准快速晃动。B．应急措施

- 铝液爆炸时，操作工应尽快躲避，并高声通知。

- 发现火情或异常动作时，应立即关闭电源，随后用灭火器或砂子扑灭。

- 如有人员受伤，必须以最快速度送医院抢救。C．安全的三原则

- 4S—整理、整顿、清洁、清扫

a．清洁的场地容易发现漏油、漏水之处，以便及时修理。b．整齐、整洁的场所在发生意外时便于及时躲避。

c．防止滑倒、绊倒等的发生。

- 点检、保养

可以提前发现设备、装置的隐患，尽快解决。

- 作业标准化

作业标准含有安全效率、质量考虑，而且也是历次血的教训提炼而成的。操作者必须无条件执行（不管理解与否），生产主管应进行监督、指导，以利操作者理解、执行。

# 三、不良分析及对策（铝合金）

（一）分类

- 尺寸不良

- 外观不良

- 内部不良

- 材质不良

- 其他不良

（二）特点

- 压铸件是铝液高速、高压浇入精密的模具中，发生的不良原因及对策，与其他铸造方法比较相对明确易掌握。

- 压铸是大批量生产，有些不良发生具有连续性，较短的时间内会造成大批废品。

- 压铸件尺寸精度高，稍微的变形会造成组装、加工不足，意外的尺寸不良经常会发生。

- 压铸模具的冷却速度很快，大型铸件、薄形产品会有花斑等压铸的特有不良。

- 压铸因为高速高压，会导致气体收缩留在铸件中，所以气孔的彻底消除很困难， 而且电焊补孔，会导致压铸气孔膨胀，T6 热处理也不现实。

- 压铸还有产生硬质点的不良。

（三）压铸不良的直接原因

- 产品形状设计不合理。

- 压铸机及充填条件的不合理。

- 模具及浇口系统的不合理。

- 压铸作业的不适当。

- 原材料及溶解技术的不适当。

- 作业者的失误。

（四）压铸不良的间接原因

- 工艺的不合理。

- 品质管理（操作、作业标准、检查标准等）的未落实。

- 操作者不重视。

- 管理者不重视。

（五）尺寸不良的原因及对策尺寸不良包括

- 尺寸不良

- 错位

- 型芯让模、滑块让模。

- 变形

- 多肉、缺肉

- 浇口、渣包缺肉

## 尺寸不良的原因及对策

细分

原	因

对	策

1． 检讨核对，加强图纸管理。

图面尺寸误记

2． 试作时全面检查，特别是曲面的接合部应采用切断法

检查。

尺

检查失误

实行双重检查以免漏记

修模遗漏

修模单明确标注，修理后再确认。

寸

模具及模具

1． 组装螺丝是否松动

误作	装配不合理

2． 模芯与模框底面是否凹凸不平，间隙情况调查。

不

- 日常检查项目增加，型芯定期更换。

- 模具充分预热后生产，防止型芯弯曲。

良

型芯及滑块

3． 改变浇口方向，型芯的冷却加强。

型芯弯曲

- 考虑产品收缩，改变产品形状。

- 型芯的材质、硬度变更。

6． 斜导柱长度是否足够，

模具磨损

模温、产品温度变化引起收缩

模具局部过热

- 磨损部补焊、修正。

- 浇口位置、模具结构修正。

- 模具材质、硬度变更。

- 导柱、导套定期更换。

- 模温、铸造周期等压铸条件严格遵守。

- 铝液成分分析。            1．局部冷却水量、浇口位置修正。

- 模具强度调查

模具强度不足	2． 模具设计，加强检讨、修正。

3． 产品形状检讨、修正。

## 错位的原因及对策

细分

原	因

对	策

导柱、导套松动

1． 导柱、导套磨损情况调查，间隙修正。

模芯、模框松动

2． 模芯和模框间隙调查、修正。

错

滑块、滑块配合面	3． 滑块和配合面的间隙调整。

错位

位

松动

4． 滑块道轨的间隙调查。

模具安装调整

5． 导柱、导套、滑块面的材质和硬度检讨、修正。

不良

6． 模具和机床平行度分析、修正。

- 让模、滑块让模的原因及对策

细分

原	因

对	策

1． 导柱卡住与否，调查、修正。

2． 推板导柱过长。

合模不紧

3． 如合模不紧有隔皮时，调整合模。

让 模

让

4． 分型面、滑块面、隔皮除去。

模

、

5． 分型面、滑块面间隙不平、凹凸修正。

滑

射出力不适当

6． 滑块和配合面的磨损调查、修正。

块

让			7． 当压铸压力大于锁模力时，增大压射头的直径以减少滑	块

模

压力。

让 模

8． 压射速度降低，减少冲击。

9． 当 6、7 对策后，表面质量受影响时，调整到较大的压

铸机。

## 变形的原因及对策

变

原	因

对	策

1． 肉厚改成均匀或缓慢过渡。

产品肉厚急剧变化

2． 铸件形状检讨、修正。

因应力集中引起收缩的不

形

3． 利用加强筋、加强柱的拉力减少变形。

平衡

4． 模具斜度调查、修正。凹陷处除去，使产品容易取

出。

打光不充分

5． 强度不足时，加粗顶杆或增加数量。

模具冲击造成凹陷

6． 顶杆位置分析，使产品顶出均衡。

顶杆强度不足

7． 延长开模时间及增加局部冷却。

8． 浇口的厚度、位置、渣包的位置及个数以及冷却方

顶杆位置不适当

法的调整。

铸造方案不合理

9． 涂料的种类、用量、方法等进行检讨、修正。

产品冷却不平衡

10. 必要时，追加顶出用加强筋、加强柱。

11．使用倒扎钩顶杆。

- 浇口、渣包、缺肉原因及对策

原	因

对	策

浇口

渣包

浇口、渣包与产品接合部不适当

接合部采用倒角改变形状。特别浇口的位

置、角度改变

缺肉

去料头方法方向不对

去料头方向方法检讨变更

低速行程过长

高速切换位置后移

## 多肉、缺肉原因及对策

细	分

原	因

对	策

产品一部

模腔内粘模

1． 模具拔模斜度增加

分缺损

- 模具刮痕充分打光

- 模具温均匀分布，调整冷却方法，浇口、渣包的大小、位置。

- 设置加强筋

顶杆

1． 模具充分冷却

产品极厚部凝

多肉

凹限

2． 留模时间延长

固不充分

3． 避免极厚部顶出，修改顶杆位置

缺肉

毛 刺 嵌 入

模具清扫不充	1． 模具表面、滑块处毛刺清理后压铸

造成缺肉

分，型芯、滑	2． 型芯间隙减少，表面粗糙度、凹凸修正。块 配 合 有 间	3． 滑块、型芯配合紧密，防止毛刺产生。隙，模具表面

不良

模具破损

冲击引起模具	1． 凹限修正。

凹陷

2． 浇口位置，冷却方法检讨、修正。

3． 涂料及铸造作业检讨、变更。

多 肉   模 具 缺 损型芯缺损模具磨损顶杆凹

- 模具修正

- 型芯更换

- 模具补修

- 顶杆修正、更换或调整位置、顶出装置。

（六）外部缺陷原因及对策

## 花斑、冷隔的原因及对策

原	因

对	策

1．铸造条件（模温、料温、铸

1．缩短周期，减少喷涂量使模具温度

造周期、涂料种类及多少）

上升或进料温度提高。

的不合适。

2．浇口速度提高，充填时间缩短，或终

花斑

2．机械条件（汤口速度、充填

压提高。

流量、终压）的不合适。

3．高速切换位置调整。

3．产品条件（产品形状、肉厚、

1．浇口位置、大小变更；排气、渣包变

冷隔

复杂形状、铸造难易）不合

更、追加，浇道追加。

理。

2．浇口套增大，料缸增大。

4．模具结构（分型面、浇口、

3．产品形状、肉厚设计变更，特别是薄

浇道、排气、渣包的大小位

壁处加厚。

置）不合理。

裂开原因及对策

细	分

原	因

对	策

1． 模具温度提高，溶汤温度提高。

裂

压铸条件不适当

2． 涂料减少

1．凝固收缩

产品条件不适当

3． 产品肉厚均匀。

引起裂开

模具不适当

4． 角部追加R。

开

材料不好

5． 产品极厚处修正。

6． 合金成分分析，特别注意铁的含量。

|  |  | 1． 斜度修正，表面打光，使脱模充分 |
| --- | --- | --- |
|  | 顶出方法不好， |  |
| 2．开模、顶 |  | 2． 滑块与模具配合紧密，移动方向平行。 |
|  | 机械、模具滑块的精 |  |
| 出引起的 |  | 3． 顶杆强度加强。 |
|  | 度不好， |  |
| 裂开 |  | 4． 顶出装置检查，使顶出均匀一致。 |
|  | 顶出时间不当 |  |
|  |  | 5． 留模时间缩短 |
| 3．压铸完成 | 锁模力不足， | 1． 锁模调整，使模具增压时也不会分开。 |
| 的瞬间， | 合模调整不良， |  |
|  |  | 2． 锁模缸松动调整。 |
| 模具、滑 | 模芯、滑块配合不 |  |
|  |  | 3． 模具、模芯、滑块的平面度、平行度调整。 |
| 块的移动 | 好， |  |
|  |  | 4． 加强模具、滑块的强度以防止变形。 |
| 导 致 裂 | 模具、滑块的强度不 |  |
|  |  | 5． 导柱、导套的配合间隙检查、修正。 |
| 开。 | 够。 |  |

## 收缩、气泡、针孔的原因及对策

原	因

对	策

1． 降低模温，或降低铝温。

压铸条件不好，特别是模温过高。	2． 肉厚不均厚处修正。

收	缩

产品设计不好，特别是产品形状、	3． 尖角处增加R。

凹	陷

肉厚不匀。

- 模具结构调整，使流动状况改善。

- 增压加快，使其在凝固前完成。

压铸条件不好，特别是模具温度太	1． 降低模温。

高。

2． 改善排气槽。

气	泡

产品设计不好，使空气在表面产

3． 降低压射速度，高速切换位置前移，使

生。

排气充分。

1． 提高模温。

模温过低

"	孔

2． 涂料减少

增压不足

(表面针

3． 增压加大。

模具飞铝

孔)

4． 改正模具结构，不要飞铝。

排气不良

5． 排气改善。

  - 咬模、粘模、浇口气孔、模具裂开的原因及对策

原	因

对	策

模具条件、压铸条件不合适

- 模具表面充分打光

- 拔模斜度充分保证

咬

- 模具尖角过渡处加R 角

- 选择合适的离型剂，喷涂均匀。

模

- 模具粘着物除去。

- 改变进料口方向。模具条件不好，特别是浇口位置、 1． 浇口加厚。

方向、形状不好。

2． 浇口方向、形状改善。

粘

浇口冲击面冷却不够。

- 模具冷却，特别是浇口、粘模处冷却。

- 选择合适的离型剂，喷涂均匀。

模

- 冲击面冷却加强。

- 冲击凹痕修正，产品R 增加。

压铸条件、模具结构不良。

1． 浇口冷却充分。

浇口

浇口冷却不充分。

2． 浇口改薄。

气孔

浇口厚度不当。

- 增压提高。

- 料饼加厚，分型面不飞铝。

模具结构不合适。

1． 裂纹处打光。

模具

模具材质及强度硬度不好。

2． 模具冷却充分，特别是浇口及肉厚处。

裂纹

模具冷却不好。

3． 模具材质、热处理检讨，采用强度好，

引起

模具过热及热冲击。

硬度高的材料。

的

4． 缩小模具和压铸的温差。

拉伤

5． 压铸前预热。

6． 淬火前试模尽可能少。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145003213120011123