天津市工程建设标准      DB

DB/T29-106-2011 备案号 J10477-2011

# 公路沥青路面基层冷再生 设计与施工技术规程

Technical specifications for cold regeneration

design &construction of highway asphalt pavement

2018年11月确认继续有效

2011-10-14发布              2011-12-01  实施

天津市城乡建设和交通委员会  发布

天津市工程建设标准

公路沥青路面基层冷

再生设计与施工技术规程

Technical specifications for cold regeneration

design &construction of highway asphalt  pavement

DB/T29-106-2011

J10477-2011

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

主编单位：天津市公路处

批准部门：天津市城乡建设管理委员会

实施日期：2011年12月01 日

2011  天  津

天津市城乡建设和交通委员会文件

建科[2011]1008号

签发人：韩培俊

关于颁布《公路沥青路面基层冷  再生设计与施工技术规程》的通知

各有关单位：

为了规范沥青路面基层冷再生设计与施工，确保工程质量， 天津市公路处按照我委《关于下达2010年度天津市建设系统第 二批工程建设地方标准编制计划的通知》(建科教[2010]533 号)的要求，对《公路沥青路面基层冷再生设计与施工技术规程》 (DB29-106-2004)  进行了全面修订。经我委组织专家审定，现  批准《公路沥青路面基层冷再生设计与施工技术规程》(DB/T29    -106-2011)为我市地方工程建设标准，自2011年12月1 日起 在我市实施。原《公路沥青路面基层冷再生设计与施工技术规 程》(DB29-106-2004)   同时废止。

各相关单位要认真执行本规程，实施过程中如有不明之处及 修改意见请及时反馈给天津市公路处。

本规程由天津市城乡建设和交通委员会负责管理。

本规程由天津市公路处负责具体技术内容的解释。

本规程由天津市建设科技信息中心负责征订和发行，任何单 位和个人不得翻印和复制。

特此通知

天津市城乡建设和交通委员会 二 O 一 一 年 十 月 十 四 日

前    言

根据天津市城乡建设和交通委员会《关于下达2010年度天 津市建设系统第二批工程建设地方标准编制计划的通知》(建科 教[2010]533号)文件要求，规程编制组经广泛调研，认真总结实 践经验的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容是针对重载交通道路出现的龟裂、网 裂、沉陷等结构性破坏的现象，结构承载力已不能适应路用要求， 通过对旧路进行结构性补强，满足目前交通的要求，采用沥青路 面冷再生技术是道路改造经济、可行的方法之一。 一方面可节约 工程投资，降低工程造价，另一方面对废料的充分利用，能够取得 良好的环保效益。

本规程主要是材料要求、混合料组成设计、水泥冷再生施工 工艺和二灰冷再生施工工艺几个方面的内容。

本规程修订的主要技术内容是冷再生混合料的有关设计参数。

本规程由天津市城乡建设和交通委员会负责管理，由天津市 公路处负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议， 寄天津市公路处(地址；天津市河东区东兴路218号，邮编： 300170)

本 规 程 主 编 单 位：天津市公路处

本规程主要起草人员：王树行  张永明  刘 真 岩  魏玉国

汪东升  曾水泉  王  婷  马洪福

宋志清

本规程主要审查人员：李 自 林  高 一 新  程  锦  王云明

宋金华  李传宪 李庆华

目      次

1    总则 	1

2    术语 	 2

3    基本规定 	 3

4    材料 	 5

5    混合料组成设计 	 6

6    水泥冷再生施工工艺 	 9

6.1     施工前准备 	 9

6.2     施工放样 	9

6.3     原材料要求 	10

6.4     施工步骤 	 10

6.5     施工工艺流程 	14

6.6     质量检测项目及标准 	15

7    二灰冷再生施工工艺 	 17

7.1     施工前准备 	17

7.2     施工放样 	17

7.3   原材料要求 	18

7.4    施工步骤 	 18

7.5    施工工艺流程 	23

7.6    质量检测项目及标准 	23

标准用词说明 	 25

引用标准名录	26

条文说明 	27

Contents

1    General    	1

2    Terms   	2

3    Basic provisions  	3

4    Materials  	5

5    Mixture design    	6

6    Cement  cold regeneration construction technology  	9

6.1     Preparation  of construction  	 9

6.2     Construction loft   	9

6.3     Raw material requirements  	10

6.4     Construction step      	10

6.5     Construction technique process  	14

6.6     Quality  inspection  projects and standards   	15

7    Two ash cold regeneration  Construction technology  	17

7.1     Preparation  of construction  	17

7.2     Construction loft  	17

7.3     Raw material requirements  	18

7.4    Construction  step     	18

7.5      construction technique  process   	23

7.6     Quality inspection  projects and  standards   	23

Standard verbal instruction   	 25

Quote standard content    	 26

Articles instruction   	 27

1  总  则

1.0.1  随着道路上交通量和轴载的急剧增加，我市的一些重交  通道路的结构承载力已显然不能适应路用要求，出现了严重的龟  裂、网裂、沉陷等结构性破坏的现象，采用沥青路面冷再生技术无  疑是道路改造经济、可行的方法之一，为了指导和规范这项技术， 制定本规程。

1.0.2  本规程适用于我市二级和二级以上公路改扩建工程底基 层以及二级以下公路改扩建工程基层的沥青路面冷再生设计与 施工。

1.0.3     本规程所称的沥青路面基层冷再生是指利用专用的路面 铣刨设备对旧路沥青砼面层及部分基层材料进行就地铣刨粉碎， 掺入一定比例的水泥或二灰(石灰加粉煤灰),经加水拌合、碾 压、养生后，形成的一种路面结构。

1.0.4  公路沥青路面基层冷再生设计与施工除应执行本规程的 规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  沥青路面 asphalt pavement

铺筑沥青面层的路面结构。

2.0.2  水泥冷再生 cement cold regeneration

冷再生粘结料为水泥时称为水泥冷再生。

2.0.3  二灰冷再生 two ash cold regeneration

冷再生粘结料为石灰与粉煤灰时称为二灰冷再生。

3  基本规定

3.0.1  旧路面必须采用专用的路面铣刨设备进行铣刨粉碎；冷 再生混合料必须采用专用的稳定土拌和机或路面铣刨机进行 拌和。

3.0.2     沥青路面冷再生施工期的最低气温应在5℃以上。

3.0.3  在雨季进行冷再生施工，应避免冷再生混合料遭雨淋。 下雨时必须停止施工。

3.0.4  冷再生结构层施工，必须遵守以下规定：

1  旧路结构应粉碎，铣刨粉碎料最大尺寸不应大于40mm。 2  配料必须准确。

3  水泥、石灰、粉煤灰必须摊铺均匀。

4  洒水、拌和必须均匀。

5  应控制厚度和高程，使其路拱横坡与面层一致。

6  应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，直至 达到下列按重型击实试验法要求的规定压实度：

底基层：

高速公路、 一级公路和二级公路  98%

基 层 ：

三级以下公路                  97%

7  冷再生结构层应用12t～18t 三轮压路机配合20t  以上的 压路机碾压。每层的压实厚度不应超过20cm, 每层的最小压实 厚度为10cm, 应采用先轻型、后重型压路机碾压。

8  冷再生结构层施工时，应采用流水作业法施工，水泥冷再 生应缩短从加水拌和到碾压全过程的时间。

9  冷再生结构层施工时，严禁用薄层贴补的办法进行找平。

10  应保湿养护，防止冷再生结构层表面干燥。

11  除施工车辆外，冷再生结构层养护期间，禁止车辆碾压。

12  旧路在铣刨之前应进行弯沉检测，对弯沉较大处应对冷

再生下承层进行局部补强再铣刨再生。

4  材 料

4.0.1  冷再生混合料最大粒径不应超过40mm。

4.0.2    普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水 泥都可用于冷再生，但应选用终凝时间较长(宜在6小时以上) 的水泥。快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用。 宜采用标号较低的水泥。

4.0.3    石灰质量应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034)表3.2.2规定的Ⅲ级以上生石灰或消石灰的技术指标，并妥 善保管。

4.0.4  粉煤灰中SiO₂、Al₂O₃和Fe₂O₃ 的总含量应大于70%,粉煤 灰的烧失量不应超过20%,粉煤灰的比面积宜大于2500cm²/g。

4.0.5  凡人或牲畜的饮用水均可用于冷再生施工。

5  混合料组成设计

5.0.1  冷再生混合料的组成设计包括：根据附表的强度标准，通 过试验确定必需的水泥剂量、石灰剂量、粉煤灰剂量和混合料的 最佳含水量。

5.0.2     冷再生的各项试验，应按《公路工程无机结合料稳定材 料试验规程》(JTJ   057)进行。

5.0.3     在冷再生结构层施工前，应取有代表性的旧路结构铣刨 粉碎料进行下列试验：

1  颗粒分析

2  相对密度

3 . 重型击实试验

5.0.4     应试验水泥标号和终凝时间，试验石灰的有效氧化钙和 氧化镁含量，试验粉煤灰的化学成分、细度和烧失量。

5.0.5   混合料的设计步骤

1  制备同一种铣刨粉碎料试样、不同水泥剂量或二灰剂量 的冷再生混合料。

2  确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度。

3,按工地预定达到的压实度，分别计算不同水泥或二灰剂

量的试件应有的干密度。

4  按最佳含水量和计算得的干密度制备试件。进行强度试 验时，作为平行试验的试件数量应符合表5 . 0 . 5- 1中的规 定。如试验结果的偏差系数大于表中规定的值，则应重做试验，

并找出原因，加以解决.如不能降低偏差系数，则应增加试验 数量。

表5.0.5-1 最小试验数量

| 冷再生类型 | 下列偏差系数时试验数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小于10% | 10%～15% | 20% |
| 水泥冷再生 | 6 | 9 | 13 |
| 二灰冷再生 | 6 | 9 |  |

5  试件在规定温度下保湿养生6天，浸水1天后，进行无侧 限抗压强度试验。

规定的温度为：

冰冻地区    20±2℃

非冰冻地区  25±2℃

计算试验结果的平均值和偏差系数。

6 不同技术等级道路上，水泥或二灰冷再生的7天浸水抗 压强度应符合表5.0.5-2的规定。

表5.0.5-2 水泥或二灰冷再生7天无侧限抗压的强度要求(MPa)

| 层位 | 二级以下公路 |  | 二级及二级以上公路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二灰冷再生 | 水泥冷再生 | 二灰冷再生 | 水泥冷再生 |
| 基层 | ≥0.8 | 2~3 |  | —— |
| 底基层 | ≥0.7 | ≥1.5 | ≥0.7 | ≥1.5 |

7根据表5.0.5-2的强度标准，选定混合料的配合比在此 配合比下试件室内试验结果的平均抗压强度 R 应符合公式 (5.0.5)的要求：

R₄≥R/(1-Z₂C,)                                                          (5.0.5)

式中：R₄——设计抗压强度(表5.0.5-2)

C,——试验结果的偏差系数(以小数计);

Z₁——标准正态分布表中随保证率(或置信度a) 而变的系 数：高速公路和一级公路应取保证率95%,此时Z。 =1.645;一般公路应取保证率90%,即Z,=1.282。

5.0.6  现场施工实际采用的水泥剂量应比室内确定的剂量多 1%,且水泥最小剂量不小于5%。石灰粉煤灰与铣刨粉碎碎料 的比例应是30:70～20:80,石灰与粉煤灰的比例宜为1:2～1:4。

6  水泥冷再生施工工艺

# 6.1  施工前准备

6.1.1  冷再生施工宜采用流水作业，以缩短从洒水拌和到碾压 成型的时间。开工前，各种施工机械必须处于良好运行状态，其 数量要满足流水作业需求。机械操作手必须是经培训合格人员。 所需机械包括：洒水车、冷再生机、推土机、平地机、拌和机和压路 机。为确保压实度，应配备不少于以下数量碾压设备：16t  以上胶

轮1台，21t~36t   振动碾1台，18t 三轮压路机2台。

6.1.2     试验员、检测员必须是经过培训的合格人员，实验室要经

过临时认证。

6.1.3  开工前，监理工程师、工程技术人员、施工负责人要对所 有施工人员进行施工技术交底、质量交底、安全教育，并定人、定

岗、定责，做到分工明确、责任到人。

6.1.4  设专人负责设置路档、标志牌，控制与疏导通车半幅的车

辆行驶。

# 6.2  施工放样

6.2.1  在旧路面上恢复中线，直线段每20m 设一桩，平曲线段 每15m 设一桩，并在路肩边缘设指示桩。

6.2.2     在指示桩上用明显标记标出冷再生设计标高线。

6.2.3  原路面上每隔20m 挖一小洞，使洞底标高与设计的冷 再生底面标高相同，并在洞底做一标记，以控制铣刨机铣刨 深度。

# 6.3  原材料要求

6.3.1  施工前对进场的原材料进行检验。水泥生产厂家必须经 国家有关部门认定的厂家。所购进水泥要求水泥生产厂家提供 出厂合格证及质量检测报告，注明出厂日期，且要求复测水泥强 度、初凝时间、终凝时间、安定性。水泥选用初凝时间不小于3小 时，终凝时间大于6小时的普通硅酸盐水泥，水泥强度等级可为 32.5或42.5。水使用饮用水。

# 6.4  施工步骤

6.4.1  正式施工前应首先铺筑200m 试验段。

6.4.2  铣刨和闷料，应按下列步骤进行。

1  清除干净老路面上的杂物。

2  根据小洞标记的冷再生底面的标高，用铣刨机将老路面 铣刨到预定深度，铣刨机后应设专人跟随，随时检查铣刨深度、铣 刨料的粒径，并配合铣刨机操作员调整铣刨深度和速度，铣刨应 在摊铺水泥前一天进行，铣刨长度日进度应不小于次日将完成的 拌和碾压长度，以确保铣刨料12小时闷料时间。冷再生料应尽 可能粉碎，以单个颗粒最大粒径不超过40mm 为宜。

3  根据冷再生设计标高及事先试验确定的松铺系数，进行 冷再生料整平(最好人工整平)。

4  洒水闷料。洒水应均匀，上水量要比最佳含水量高1% 	~2%,闷料时间应不小于12 小时。(闷料时间视铣刨料而定，铣

刨材料如为水泥稳定级配碎石、二灰稳定级配碎石、级配碎石等 粒料材料闷料时间1～2小时即可，如为灰土、二灰土、炉灰三合 土、水泥土等稳定细粒土结构，闷料时间应不小于12小时)。

6.4.3  铣刨料洒水充分闷透后，用平地机进行找平，然后用6t

~8t  两轮压路机碾压1～2遍，使其表面平整，并有一定的压 实度。

6.4.4  摆放和摊铺水泥，应按下列步骤进行。

1  根据水泥用量计算每袋水泥的纵横间距，在冷再生层上 打格做好安放标记，格子应尽可能成方形。

2  用刮板将每个格子中水泥均匀推开。水泥摊铺完后，表 面应没有空白位置，也没有水泥过分集中的地点。

6.4.5     拌和，应按下列步骤进行。

1  应采用稳定土拌和机进行拌和，并设专人跟随拌和机， 随时检查拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度，拌和深  度应达冷再生层底并宜进入下承层5mm～10mm,   以利于上下层  粘结。严禁在拌和层底部留有素土夹层。拌和应在两遍以上， 在最后一遍拌和之前，必要时可先用铧犁紧贴底面翻拌一遍。 在拌和过程中，应配合人工拣出超尺寸(>40mm)  颗粒，清除  粗细颗粒“窝”,要随时检测含水量，含水量宜略大于最佳含 水 量 1 % ～ 2 % 。

2  如果含水量不足，应用喷管式洒水车补充洒水，水车起洒 处和另一端调头处都应超出拌和段2m 以上。洒水车不应在正 进行拌和以及当天计划拌和的路段上调头和停留，以防局部水量 过大。

3  洒水后应立即进行拌和，减少水分流失。

4  冷再生拌和均匀后应色泽一致，没有灰条、灰团和花面， 即无明显粗细集料离析现象，且水分合适、均匀。

6.4.6     整形，应按下列步骤进行。

1  混合料拌和均匀后，应立即用平地机初步整形。在直线 和不设超高的平曲线段，平地机由路肩向路中心进行刮平；在设

超高的平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时再返回 刮一遍。

2  用拖拉机、平地机或轮胎压路机立即在初平的路段上快 速碾压一遍，以暴露潜在的不平整。

3  再用平地机按步骤1进行整形，整形前应用齿耙将其表 层 5cm 以上耙松，并按步骤2再碾压一遍。

4 对于局部底洼处，应用齿耙将其表层5cm 以上耙松，并 用新拌的混合料进行找平。

5  用平地机整形一次，应将高处料直接刮出路外，不应形成 薄层贴补现象。

6  每次整形都应达到规定的横坡及根据松铺系数确定的标 高，并应特别注意接缝必须顺适平整。

7  在整形过程中，严禁任何车辆通行并保证无明显粗细集 料离析现象。

6.4.7    碾压，应按下列步骤进行。

1  根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制定碾压方 案，应使各部分碾压到的次数尽量相同，路面两侧应多压2~ 3遍。

2  整形后，当混合料的含水量为最佳含水量±1%~±2% 范围内时，应立即用轻型压路机并配合12t 以上压路机在结构 层全宽内进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由路肩向路 中心碾压；设超高的平曲线段，由内侧向外侧进行碾压，碾压 时应重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路 面全宽时，即为一遍， 一般需碾压6～8遍。压路机的碾压速 度，头两遍宜采用1.5 km/h~1.7km/h,      以后宜采用2.0 km/h ~2.5km/h。

3  严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹 车，应保证冷再生层表面不受破坏。

4  碾压过程中，冷再生表面应始终保持湿润，如水分蒸发过 快，应及时补撒少量的水，但严禁洒大水碾压。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145211100342011122