ICS91. 140

P45

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T469— 2015

燃气热水器及采暖炉用热交换器

Heatexchangerofgaswaterheaterand gasheatingboiler

2015-01-20发布

2015-07-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 469— 2015

目    次

前言  	  Ⅲ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类及型号  	  2

4. 1   分类   	  2

4. 2   型号   	  2

5   结构及材料  	  2

5. 1   结构   	  2

5. 2   材料   	  3

6   要求  	  3

6. 1   外观   	  3

6. 2   水路系统密封性和耐压性   	  3

6. 3   水流通量   	  3

6. 4   耐水冲击   	  3

6. 5   耐冷热冲击   	  3

6. 6   耐交变压力   	  3

6. 7   涂层附着力   	  3

6. 8   耐烟气腐蚀性   	  4

7   试验方法  	  4

7. 1   试验条件   	  4

7. 2   外观   	  5

7. 3   水路系统的密封性和耐压性   	  5

7. 4   水流通量   	  6

7. 5   耐水冲击   	  6

7. 6   耐冷热冲击   	  6

7. 7   耐交变压力   	  7

7. 8   涂层附着力   	  7

7. 9   耐烟气腐蚀性   	  8

8   检验规则  	  9

8. 1   一般要求   	  9

8. 2   不合格分类   	  9

9   标识 、包装 、运输和贮存  	  9

9. 1   标识   	  9

9. 2   包装   	  9

.

CJ/T 469— 2015

9. 3   运输 	  10

9. 4   贮存 	  10

附录 A   (资料性附录)    本标准支持 GB16914— 2012基本要求的条款对应表   	  11

.

CJ/T 469— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准为与 GB16914— 2012《燃气燃烧器具安全技术条件》保持 一 致 , 在附录 A中给出了本标准 支持 GB16914— 2012基本要求的条款对应表 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :成都前锋热交换器有限责任公司 、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 、国 际铜业协会(中国) 、博世热力技术(上海)有限公司 、广州迪森家用锅炉制造有限公司 、宁波方太厨具有 限公司 、成都市双流壁挂热交换器有限责任公司 、成都市武侯区世豪电器机械厂 、湛江双流热交换器制 造有限公司 、成都科晟换热器有限责任公司 、同一科技发展有限公司 、艾欧史密斯(中国) 热水器有限公 司 、樱花卫厨(中国)股份有限公司 、广东万和新电气股份有限公司 、广东万家乐燃气具有限公司 、北京菲 斯曼供热技术有限公司 、广东诺科冷暖设备有限公司 、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 、广东 美的厨卫电器制造有限公司 、能率(中国)投资有限公司 、贝卡尔特管理(上海) 有限公司 、国家燃气用具 质量监督检验中心 。

本标准主要起草人 : 陈海波 、渠艳红 、赵恒谊 、邵波 、尹显录 、徐德明 、杨启林 、殷红 、钟建辉 、徐建国 、 王永一 、毕大岩 、黄国金 、钟家淞 、赵柔平 、邵柏桂 、陈韶舜 、刘云 、陈复进 、张坤东 、邢凡 、江涛 、刘文博 。

.

CJ/T 469— 2015

燃气热水器及采暖炉用热交换器

1   范围

本标准规定了燃气热水器及采暖炉用热交换器(以下简称 “热交换器 ”)的术语和定义 ,分类及型号 , 材料及结构 ,要求 ,试验方法 ,检验规则 ,标识 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于安装在 GB6932和 CJ/T336中规定的家用燃气快速热水器中的铜制和不锈钢制的 热交换器 ,也适用于安装在 GB25034和 CJ/T395中规定的单采暖型和采暖热水两用型燃气采暖炉中 的铜制和不锈钢制的热交换器 。

本标准不适用于燃气采暖热水两用炉中的板式热交换器 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB6932   家用燃气快速热水器

GB/T7306   (所有部分)    55°密封管螺纹

GB/T7307   55°非密封管螺纹

GB/T9286— 1998   色漆和清漆    漆膜的划格试验

GB/T16411— 2008   家用燃气用具通用试验方法

GB25034   燃气采暖热水炉

CJ/T222— 2006   家用燃气燃烧器具合格评定程序及检验规则

CJ/T336   冷凝式家用燃气快速热水器

CJ/T395   冷凝式燃气暖浴两用炉

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

热交换器  heatexchanger

利用燃气燃烧所产生的烟气加热水的装置 。

3.2

高温段热交换器  high temperatureheatexchanger

与高温烟气接触进行热量交换的热交换器 。

3.3

冷凝段热交换器  condensingheatexchanger

在经过高温段热交换器换热后 ,再次将烟气中的气化潜热析出 ,且表面通常会有冷凝水产生的用于 热量交换的热交换器 。

3.4

一体式冷凝热交换器  integrated condensingheatexchanger

结构上高温段与冷凝段为一体的热交换器 。

.

CJ/T 469— 2015

3.5

供水压力  watersupplypressure

正常使用时在热交换器进水口处测得的相对静压力 。

3.6

水流通量  liquid flux

在 0. 1MPa供水压力下 ,单位时间内通过热交换器的水量 。

4   分类及型号

4. 1   分类

4. 1. 1   按用途分类

热交换器按照其用途分为热水器热交换器和采暖炉热交换器 ,分别用字母“S”和“N”表示 。

4. 1.2   按接触烟气的温度分类

热交换器按其接触烟气温度的高低分为高温段热交换器 、冷凝段热交换器 、一 体式冷凝热交换器 , 分别用字母“G”、“L”和“T”表示 。

4. 1.3   按水路通道分类

按热交换器的水路通道分为单通道型和双通道型 ,分别用字母“D”和“S”表示 。

4.2   型号

4.2. 1   型号编制

-  /

特征和序号(自定义)

额定热输入(单位为 kW 的整数值)

单通道(D)/双通道(S)

高温段(G)/冷凝段(L)/一体式(T)

用途(热水器<S>/采暖炉<N>)

热交换器(RJ)

4.2.2   型号示例

冷凝式燃气热水器用额定热输入为 24kW 的冷凝段热交换器表示为 :RJSL-24。

5   结构及材料

5. 1   结构

5. 1. 1   热交换器部件应有足够的强度在正常安装和使用时不应发生破坏或变形 。

5. 1.2   热交换器在进行化学防腐蚀处理时应避免残留有毒物质 ,在使用过程中不应因受热而析出有毒 物质 。

CJ/T 469— 2015

5. 1.3   设有过热保护装置的热交换器应保证安装部位与过热保护装置之间有良好的传热性能 。

5. 1.4   热交换器与水阀或其他部件应有可靠的连接 ,螺纹连接时应符合 GB/T7306(所有部分)和 GB/T7307 规定。

5. 1.5   热交换器应设计为可用通用工具方便拆装 、维修 。

5.2   材料

5.2. 1   热交换器应采用耐腐蚀 、熔点大于 700 ℃的金属材料 。

5.2.2   与水接触的材料 ,在其使用寿命内 ,应保证不受腐蚀影响 ,应能承受机械 、化学和热的影响 ,且不 应与水发生反应析出有害人体的物质 。

5.2.3   与冷凝液接触的材料应耐腐蚀或采用耐腐蚀的涂层防护 。

6   要求

6. 1   外观

热交换器的外观应无锐边和尖角 ,且所有部件的内部和外部均应清洁 ,做过防腐处理的表面应无起 泡 、脱落等缺陷 ,铜制热交换器表面应无明显的氧化发黑现象 。

6.2   水路系统密封性和耐压性

按 7. 3的规定进行试验后 ,水路系统的密封性和耐压性应符合以下规定 :

a)    用于生活用水的热交换器 ,在 1. 5倍最大工作水压 ,且不小于 1. 5MPa压力条件下 ,持续 10min, 目测热交换器及连接部位不应漏水、破裂或明显变形 ;

b)   用于供暖的热交换器 ,在 1. 5倍的最大工作水压条件下 ,持续 10min, 目测热交换器及连接部 位不应漏水 、破裂或明显变形 。

6.3   水流通量

.

在 0. 1 MPa供水压力下 ,按 7. 4的规定进行试验后 ,热交换器的水流通量不应小于制造商声明值 的 90% 。

6.4   耐水冲击

用于生活用水的热交换器 按 7. 5的 规 定 进 行 耐 水 冲 击 试 验 后 , 其 水 路 系 统 密 封 性 应 符 合 6. 2的 规定 。

6.5   耐冷热冲击

6.5. 1   热水器热交换器按 7. 6. 1的规定进行耐冷热冲击试验后 ,应无明显变形或损坏 ,镀层应无剥离 , 水路系统的密封性应符合 6. 2的规定 。

6.5.2   采暖炉热交换器按 7. 6. 2的规定进行耐冷热冲击试验后 ,应无明显变形或损坏 ,镀层应无剥离 , 水路系统的密封性应符合 6. 2的规定 。

6.6   耐交变压力

热交换器及附件 、连接件按 7. 7的规定进行试验后 ,其水路系统的密封性应符合 6. 2的规定 。

6.7   涂层附着力

带有涂层的热交换器表面按 7. 8的规定进行试验后 ,至少应符合 GB/T9286— 1998表 1中第 3分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/147044035040006044