钢结构工程概况	GJ1.1

日期：


建设单位	深圳市迈超商业运营有限责任公司


工程名称

深圳市地铁华新站时尚	MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构

工程地址

深圳市地铁华新站

建筑面积

430.64m2



结构层次	三类


钢结构名称

（钢结构加层平台工程量）

A 区219.3m2

B 区240.9m2

总包单位

监理单位

深圳市迈超商业运营有限责任公司	项目经理

总监理工程师

联系电话

联系电话



建 筑 设计单位
钢结构


项目负责人


联系电话

甲级




A144019


设计单位

长宇（珠海）国际建筑设计有限公司	设计资质	证书号码


055



钢结构
范正
设计人员钢结构 施工单位
分包项目

执业资格等级



资格


一级	证号


资质等级

4401905
-s004


联系电话


证书号码

经理	等级

证号	联系电话



开工日期附注：

2016 年 9 月 10 日	竣工日期	2016 年 11 月 15













复核人：	填表人：


图纸会审、设计变更、洽商记录	GJ1.2.1






工程名称

深圳市地铁华新站时尚MeGo


商业A 、B 区工程――钢结构


日期
2016.9.15日



内容：

1， 公司召开项目图纸会审会议，对现场状态，设计荷载要求等进行了必要的认证。

2， 对材料型号、规格、数量、材质及质量等级进行详细的分析。

3， 落实具体的实施人及其责任。

4， 与甲方现场工程师的对接等。

5， 材料进场运输线路与安全事项。

6， 质量控制落实。

7， 三清退场及注意事项等。

8， 施工过程中没有设计变更严格按照设计图纸进行了施工。

















施

工
项目经理： 单	专职质检员：
技术负责人：
位

建
设	设
监	计
理	单
单	位
位	总监理工程师：	项目负责人：


注：内容填不下者可另加附件，临时变更记录附后。




施工组织设计、施工方案及审批	GJ1.3



工程名称

深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构

日期	年	月	日

现报上下表中的技术管理文件，请予以审批

类别	编制人	册数	页数施工组织设计
施工方案内容附后










申报简述：

申报部门（分包单位）	申报人： 审核意见：
有	无	附页

总承包单位名称：	审核人：	审核日期：	年	月	日

审批意见：

审批结论：	同意	修改后报	重新编制

审批部门（单位）：	审核人：	审核日期：	年	月	日注：附施工组织设计、施工方案。

技术交底记录	GJ1.4






工程名称

深圳市地铁华新站时尚MeGo


商业A 、B 区工程――钢结构


日期
2016.9.15日



交底提要：
1，设计图纸

2，施工组织措施及钢结构安装方案

3，钢结构施工及质量验收规范《GB50205-2001 》

建筑钢结构焊接技术规程《JGJ81-2002/J218-2002》

钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 JGJ82-1991

施工现场临时用电安全技术规范 《JGJ 46-2005》



交底内容：（见施工方案）

1，基础预埋及基础施工处理

2，钢结构制作与钢结构安装的规范要求，允许偏差及注意事项

3，焊接及高强螺栓的允许值

4，油漆涂料涂层要求

5，屋面与围护压型板安装注意事项















技术负责人	交底人	接受交底人注：本记录一式两份，一份交接受交底人，一份存档。

钢平台	施工记录	GJ1.5



工程名称

深圳市地铁华新站时尚 MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构

分项工程名称	钢平台加层	检查项目	钢柱钢梁

建设单位	深圳市迈超商业运营有限

责任公司

分包单位	广东富盈建设有限公司

施工图号	结施-05，-06

检查部位1，基础轴线
2，钢柱垂直度

3，高强螺栓

4，全焊透对接焊焊缝余高 （h

5，全焊透T 接焊焊缝加强高
(	S )

6，角焊缝
焊脚尺寸的偏差(	S )

7，焊缝咬边( e )

标准规定5.0（3） H≤10m


t< 20mm：
0.5		h	2.5 mm t≥20mm：
0.5	h	3.5 mm S≥t/4 且	10mm


S	6mm, 0	S 1.5
S > 6mm, 0	S 3.0
对接焊缝e	0.25 mm；角焊缝：e 0.05t 且小于等于
0.5mm。

施工单位自查（实测）记录正负 5mm
正负 3mm

符合规范要求


符合规范要求


符合规范要求



符合规范要求



符合规范要求

监理（建设）单位验收记录




施工单位 自查结论：


监理（建设） 单位验收结论：

合格
质检员：
施工单位项目技术负责人：	年	月	日合格
监理工程师（建设单位项目负责人）：	年	月	日

焊接材料的烘焙记录	GJ1.5.1



材料种类

烘焙温度
（℃）

烘焙时间
（mm ）

保存温度
（℃）

存放时间
（h）

回烘温度
（℃）

回焙时间
（mm ）


回焙次数	日期



E433XX

型焊条

气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

1 小时	100 恒温	2 小时	350	30-40 分	1 次
350-400
钟

镀铜H10Mm2 焊
丝 镀铜
H10Mn2 焊
丝










































	班组长或专业工长：

签字
	
	质检员或项目技术负责人：

签字
	
	监理工程师：
（建设单位项目技术人员） 签字

	2016. 年 11 月
	3 日
	年	月
	日
	年	月	日




施工合格证汇总表	GJ1.6



	姓名
	性别
	施工焊条件
	合格证号
	钢印号	备	注

	柯尊富
	男
	焊接与热切割作业
	T42022219750
	特种作业操作

	
	
	
	9157211
	证

	李涛
	男
	焊接与热切割作业
	T42010619720
	特种作业操作

	
	
	
	6132417
	证

	牟玲玉
	男
	焊接与热切割作业
	T61232319811

0233212
	特种作业操作

证

















































注：上岗证复验件附后。

钢结构工程质量控制资料核查表	GJ1.7


工程名称	深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业	施工单位A 、B 区工程――钢结构

	序号
	资料名称
	份数
	检查意见
	检查人

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	1
	良好
	

	3
	施工现场试验报告及见证取样报告
	
	
	

	4
	强制性条文要求的检查项目检查记录
	1
	好
	

	5
	隐蔽工程验收记录
	1
	好
	

	6
	高强度螺栓施工记录、其它施工记录（或日志）等
	1
	
	

	7
	分项工程检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录
	1
	好
	

	8
	不合格项的处理记录及验收记录
	
	
	

	9
	重大质量、技术问题的实施方案
	
	
	

	10
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	结论：
	验收意见：
	
	
	




严格按照钢结构施工与质量验收规范要求施工，施工措施直接受现场工程师指导。







总监理工程师：



施工单位项目经理

施工负责人：	年	月	日

（建设单位项目负责人）



年	月	日


钢结构工程观感质量检查记录	GJ1.9


深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业A 、

工程名称	施工单位

B 区工程――钢结构




序号	项目	抽查情况

质量评价

好	一般	差





1 普通涂层表面	无皱褶，无裂纹，无缺陷；	好





2 防火涂层表面	无皱褶，无裂纹，无缺陷；	好

无皱褶，无卷边，无裂痕，无孔洞；

3 压型金属板表面	好

无锈蚀，无弯曲，无缺陷；

4 钢平台、钢梯、钢栏杆	好


观感质量综合评价	合格


检查结论：
合格


总监理工程师：
合格




施工单位项目经理：


2016 年 12	月	10	日

（建设单位项目负责人）


年	月	日

质量合格证明文件、检测报告、复试报告汇总表	GJ 统表 1
（通用表格）
工程名称：深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构	产品名称：


序号	产品名称规格

进场数量


生产厂家

合格证、检测、复测报告编号

主要使用部位及说明


	1
	防锈漆、
	72kg
	广东狮子涂
	型钢表层

	
	
	
	
	
料公司
	

	2
	EPS
	夹芯岩棉瓦
	210.8m2
	深圳市宝汇鸿业金属材
料有限公司
	屋面防水

	3
	EPS
	夹芯岩棉板
	148.8m2
	深圳市宝汇鸿业金属材
料有限公司
	加层围护









































项目经理：	质检员：	监理工程师：

钢构件进场验收记录汇总表	GJ2.2.1
工程名称：深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构


序号	产品名称规格

进场
生产厂家
数量

验收	钢结构安装单日期		位检查结果

监理（建设） 单位验收绪论


	1
	H 钢、244*175*7*11
	12
	河北津西型钢厂
	表面无锈蚀
	合格

	2
	H16# 工字钢
	11
	深圳市宝汇鸿业金属材料有限公
司
	
	合格

	3
	H244X175XiX11
	
	
	
	合格

	4
	钢板、M20
	642m
	广州钢管厂有限

公司
	
	合格

	5
	钢板、M12
	20 块
	广州钢管厂有限

公司
	
	合格

	6
	楼	层	板	、
	430.6
	深圳市宝汇鸿业
	
	合格

	
	YX51*250*750
	4
	金属材料有限公

司
	
	

	7
	化学螺栓、M18
	380
	上海锡承建筑有

限公司
	
	合格

	8
	钢筋、φ8、φ6
	450K

g
	广州钢管厂有限

公司
	
	合格













项目经理：	质检员：	监理工程师：

钢构件进场验收记录	GJ2.2.1
工程名称：深圳市地铁华新站时尚MeGo	商业A 、B 区工程――钢结构


生产单位	河北津西型钢有限公司



构件名称构件数量
验收内容（含质量资料情况）： 1，产品合格证
2，质量外观纪录

矩型钢管

进场日期使用部位

2016.10.

钢平台柱平台梁



































质检员：	项目技术负责人：	监理工程师：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155223231130011034
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