# 临氢设备用铬钼合金钢钢板

1  范围

本文件规定了临氢设备用铬钼合金钢钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要 求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于制造石油化工和煤化工等临氢设备用厚度为6mm～200mm的铬钼合金钢钢板（以下 简称钢板）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 222    钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5    钢铁酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.9  钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法

GB/T 223. 11  钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223. 14  钢铁及合金化学分析方法 袒试剂萃取光度法测定钒量

GB/T 223. 17  钢铁及合金化学分析方法 二安替吡啉甲烷光度法测定钛量

GB/T 223. 18  钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.23  钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26  钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.31  钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T 223.37  钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.40  钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚 S 分光光度法

GB/T 223.47  钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量

GB/T 223.50  钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量

GB/T 223.60  钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.62  钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63  钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.67  钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法

GB/T 223.69  钢铁及合金 碳含量的测定管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.75  钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法

GB/T 223.76  钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收光谱法测定钒量

GB/T 223.77  钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量

GB/T 223.80  钢铁及合金 铋和砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法

GB/T 223.82  钢铁 氢含量的测定 惰气脉冲熔融热导法

GB/T 228. 1    金属材料  拉伸试验  第 1 部分：室温试验方法

GB/T 228.2    金属材料  拉伸试验  第 2 部分：高温试验方法

GB/T 229    金属材料  夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 231. 1  金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法

GB/T 232    金属材料  弯曲试验方法

GB/T 247    钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 709-2019    热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2975    钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336    碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 5313    厚度方向性能钢板

GB/T 6394    金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170    数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561    钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级图显微检验法

GB/T 11261    钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融— 红外吸收法

GB/T 14977    热轧钢板表面质量的一般要求

GB/T 17505    钢及钢产品一般交货技术要求

GB/T 20066    钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123    钢和铁  总碳流含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20124    钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法（常规方法）

NB/T 47013.3—2015  承压设各无员检测第3部分超声检测

NB/T 47013.7    承压设备无损检测  第7部分： 目视检测

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  牌号表示方

钢的牌号由 GB/T 713-2014 相应牌号后加上代表临氢的“（H） ”组成。如：15CrMoR(H)。

5  订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  本文件编号；

c)  牌号；

d)  尺寸及精度；

e)  交货状态

f)  重量（数量）；

g)  特殊要求。

6  尺寸、外形、重量

6.1  钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 709-2019 的规定，厚度偏差按 B  类。

6.2  经供需双方协商，并在合同中注明，也可提供其他尺寸、外形及允许偏差的钢板。

6.3  钢板按理论重量交货，理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。 计 算用钢板密度为 7.85 g/cm³。

7  技术要求

7.1  牌号和化学成分

7.1.1  钢的牌号应符合表 1 和表 2 的规定，熔炼分析化学成分应符合表 1 的规定，成品分析化学成分 应符合表 2 的规定。

表 1  牌号和化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | B | Ca | Nb | V | Ti | As | Sn | Sb | H | 0 | N |
| 15CrMoR(H) | 0.08~ 0.18 | 0.15~ 0.40 | 0.40~ 0.70 | 0.80~ 1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | 0.45~ 0.60 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 | —— | —- |  |  | —— | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 | ≤ 0.0002 | ≤ 0.0025 | ≤ 0.0080 |
| 14Cr1MoR(H) | 0.05~ 0.17 | 0.50~ 0.80 | 0.40~ 0.65 | 1.15~ 1.50 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | 0.45~ 0.65 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 | —— | —— |  |  |  | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R(H) | 0.08~ 0.15 | ≤0.10 | 0.30~ 0.60 | 2.00~ 2.50 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | 0.90~ 1.10 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 |  | —— |  |  |  | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1VR(H) | 0. 11~ 0.15 | ≤0.10 | 0.30~ 0.60 | 2.00~ 2.50 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | 0.90~ 1.10 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.015 | ≤0.07 | 0.25~ 0.35 | ≤ 0.030 | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |

表 2  牌号和化学成分（成品分析）

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | B | Ca | Nb | V | Ti | As | Sn | Sb | H | 0 | N |
| 15CrMoR(H) | 0.08~ 0.20 | 0.13~ 0.40 | 0.37~ 0.73 | 0.80~ 1.25 | ≤ | ≤ | 0.45~ 0.62 | ≤ | ≤ |  |  |  |  |  | ≤ | ≤ | ≤ |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 0.23 | 0.20 |  | 0.008 | 0.005 |  |  |  |  |  | 0.010 | 0.006 | 0.003 | ≤ 0.0002 | ≤ 0.0025 | ≤ 0.0080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14Cr1MoR(H) | 0.05~ 0.17 | 0.46~ 0.84 | 0.37~ 0.68 | 1.15~ 1.55 | ≤ 0.23 | ≤ 0.20 | 0.45~ 0.67 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 |  |  | —— |  |  | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R(H) | 0.08~ 0.17 | ≤0.10 | 0.27~ 0.63 | 2.00~ 2.60 | ≤ 0.23 | ≤ 0.20 | 0.90~ 1.13 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 |  |  | —— | —- |  | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1VR(H) | 0.10~ 0.16 | ≤0.10 | 0.27~ 0.63 | 2.00~ 2.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | 0.90~ 1.13 | ≤ 0.008 | ≤ 0.005 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.08 | 0.23~ 0.37 | ≤ 0.030 | ≤ 0.010 | ≤ 0.006 | ≤ 0.003 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/165120330213011043