Ics 71．100．40

ccs G 70

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 29493．1 — 2021 代替 GB／T 29493．1 — 2013

纺织染整助剂中有害物质的测定 第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定

Determinationofharmfulsubstancesintextiledyeingandfinishingauxiliaries— Part1：Determinationoftheprohibitedorrestrictedflameretardants

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 29493．1 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 GB／T 29493《纺织染整助剂中有害物质的测定》的第 1 部分。GB／T 29493  已经发布了 以下部分：

—第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定；

—第 2 部分：全氮化合物(PFCs)的测定；

—第 3 部分：有机锡化合物的测定    气相色谱-质谱法；

—第 4 部分：稠环芳怪化合物(PAHs)的测定    气相色谱-质谱法；

—第 5 部分：乳液聚合物中游离甲墜含量的测定；

—第 6 部分：聚氨酷预聚物中异氧酸酷基含量的测定；

—第 7 部分：聚氨酷涂层整理剂中二异氧酸酷单体的测定；

—第 8 部分：聚丙矫酸酷类产品中残留单体的测定；

—第 9 部分：丙矫酷股的测定。

本文件代替 GB／T 29493．1 — 2013《纺织染整助剂中有害物质的测定    第 1 部分：多漠联笨和多漠 二笨酷的测定    气相色谱-质谱法》，与 GB／T 29493．1 — 2013 相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技 术变化如下：

—更改了文件范围，所测目标物由 20 种增加为 32 种，明确了气相色谱-质谱法(GC-MS) 和液相 色谱-串联质谱法(LC-MS／MS)两种测试方法及其测定对象(见第 1 章，2013 年版的第 1 章)；

—更改了分析步骤，细分为“定性分析”和“定量分析”(见 4．4．2．2、4．4．2．3、5．4．2．2、5．2．2．3，2013 年版 的 6．2．2)；

—增加了资料性附录“本文件所测试的阻燃剂基本信息”(见附录 A)；

—增加了资料性附录“GC-MS 的定量离子和定性离子”(见附录 B，2013 年版的表 1)；

—更改了资料性附录“多漠联笨(PBBs) 和多漠二笨酷(PBDEs) GC-MS 总离子流色谱图”(见附 录 C，2013 年版的附录 A)；

—增加了资料性附录“LC-MS／MS 的质谱参数”(见附录 D)；

—增加了资料性附录“含磷阻燃剂和含漠阻燃剂 LC-MS／MS 总离子流色谱图”(见附录 E)；

— 删除了资料性附录“多漠联笨(PBBs) 和多漠二笨酷(PBDEs) 的标准质谱图”(见 2013 年版的 附录 B) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国染料标准化技术委员会(SAC／TC 134)归口。

本文件起草单位：传化智联股份有限公司、天祥(天津) 质量技术服务有限公司、杭州传化精细化工 有限公司、福建省纤维检验中心、浙江传化功能新材料有限公司、张家港市德宝化工有限公司。

本文件主要起草人：任艳美、赵嬉、李广彬、于涛、袁碧云、朱峰、陈金辉、偷英珍。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 2013 年首次发布为 GB／T 29493．1 — 2013；

—本次为第一次修订。

犌B／犜 29493．1 — 2021

引       言

纺织产品的生态安全性是全球纺织品服装贸易的重要要求。纺织染整助剂作为纺织品的专用化学 品，从源头加强有害物质的检测和控制，有利于降低下游纺织产品中的有害物质风险，保障人身健康 安全。

当前纺织行业消费端的有害物质控制要求众多，GB／T 29493  旨在制定纺织染整助剂行业主要有 害物质的检测方法标准，由以下 9 个部分构成：

—第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定；

—第 2 部分：全氮化合物(PFCs)的测定；

—第 3 部分：有机锡化合物的测定    气相色谱-质谱法；

—第 4 部分：稠环芳怪化合物(PAHs)的测定    气相色谱-质谱法；

—第 5 部分：乳液聚合物中游离甲墜含量的测定；

—第 6 部分：聚氨酷预聚物中异氧酸酷基含量的测定；

—第 7 部分：聚氨酷涂层整理剂中二异氧酸酷单体的测定；

—第 8 部分：聚丙矫酸酷类产品中残留单体的测定；

—第 9 部分：丙矫酷股的测定。

GB／T 29493 的 9 个部分分别针对不同的有害物质，相对独立。近年来，产业链上下游关注的禁限 用阻燃剂种类逐步增多，本文件结合行业关注焦点和检测技术进步情况进行修订，提升了标准的科学性 和适用性，实现禁限用阻燃剂的源头检测和控制，有利于促进行业有害物质的消减和替代。

犌B／T 29493．1 — 2021

纺织染整助剂中有害物质的测定

第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定

警示— 使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问 题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1     范围

本文件规定了采用气相色谱 质谱法(GC MS)测定纺织染整助剂中多漠联笨(PBBs) 和多漠二笨酷 	(PBDEs)含量的方法，以及采用液相色谱 串联质谱法(LC MS／MS)测定纺织染整助剂中其他禁限用含 磷阻燃剂和含漠阻燃剂含量的方法。

本文件适用于纺织染整助剂中 32 种禁限用阻燃剂(见附录 A)的测定。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 6682    分析实验室用水规格和试验方法

GB／T 8170 — 2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3    术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    气相色谱 质谱法(犌犆 M犛)

4．1     原理

样品经甲笨超声波苹取后，苹取液中的多漠联笨(PBBs) 和多漠二笨酷(PBDEs) 用气相色谱 质谱 联用仪测定，外标法定量。

4．2    试剂或材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂。

4．2．1     无水硫酸钠。

4．2．2     甲笨：色谱纯。

4．2．3     甲醇：色谱纯。

4．2．4    多漠联笨(PBBs)标准物质，纯度 ≥99％(质量分数)，见附录 A表 A．1 中序号 1~10。 4．2．5    多漠二笨酷(PBDEs)标准物质，纯度 ≥99％(质量分数)，见表 A．1 中序号 11~20。

4．2．6     多漠联笨(PBBs) 标准储备溶液，1  000  mg／L：准确称取 50．0  mg (精确至 0．1  mg) 多漠联笨 	(PBBs)标准物质(4．2．4)，分别置于 50 mL容量瓶中，用甲笨(4．2．2)溶解，稀释至刻度，混匀。

注：标准溶液(4．2．6~4．2．9)贮存于 0  ℃~4  ℃的避光环境中，标准储备溶液(4．2．6 、4．2．7)的有效期为 12 个月，混合

中间浓度溶液(4．2．8)的有效期为 3 个月，混合标准工作溶液(4．2．9)的有效期为 1 个月。

4．3    仪器设备

4．3．1     气相色谱-质谱联用仪：最高质量数在 1 000 u 以上。

4．3．2    超声波水浴：功率 ≥500 W，频率 ≥40 kH z。

4．3．3    螺盖试管：50 mL。

4．4．1     试样溶液的制备

在螺盖试管中称取 0．2 g 样品(精确至 0．000 1 g) 。准确加入 10 mL 甲笨(4．2．2)，拧紧试管盖。将    螺纹试管置于超声波水浴中，室温超声 30 min。静置，加入少量无水硫酸钠(4．2．1)，直至甲笨层澄清。 如果出现乳化或不可分层现象，可采用离心、冷藏过夜或加入少量甲醇(4．2．3) 等方法进行破乳处理。 移取甲笨层溶液，用 GC-MS分析。

犌B／T 29493．1 — 2021

4．2．7    多漠二笨酷(PBDEs)标准储备溶液，1 000 mg／L：准确称取 50．0 mg(精确至 0．1 mg)多漠二笨酷 	(PBDEs)标准物质(4．2．5)，分别置于 50 mL容量瓶中，用甲笨(4．2．2)溶解，稀释至刻度，混匀。

4．2．8    多漠联笨(PBBs)和多漠二笨酷(PBDEs)混合中间浓度溶液，10 mg／L：分别移取 1 mL多漠联笨 	(PBBs)标准储备溶液(4．2．6)和多漠二笨酷(PBDEs) 标准储备溶液(4．2．7)，置于 100  mL 容量瓶中，用 甲笨(4．2．2)稀释至刻度，混匀。

4．2．9    多漠联笨(PBBs)和多漠二笨酷(PBDEs) 混合标准工作溶液：移取适量的多漠联笨(PBBs) 和多   漠二笨酷(PBDEs)混合中间浓度溶液(4．2．8)，用甲笨(4．2．2) 稀释，制备 0．1  mg／L、0．5  mg／L、1  mg／L、 2 mg／L 和 5 mg／L 的混合标准工作溶液。配制过程见表 1 。

表 1     多漠联笨(PBBs)和多漠二笨酷(PBDEs)混合标准工作溶液配制方法

| 混合标准工作溶液质量浓度／( mg／L) | 0．1 | 0．5 | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加入混合中间浓度溶液(4．2．8)的体积／mL | 0．1 | 0．5 | 1 | 2 | 5 |
| 定容体积／mL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4．3．4    分析天平：感量 0．000 1 g。

4．4    试验步骤

4．4．2    分析方法

4．4．2．1     分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的通用参数。设定的参数应保证用 色谱条件测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，以下列出的参数证明是可行的：

a)    色谱柱：DB-5HT，0．1 μm，0．25 mm × 15 m，或相当者；

b)    进样口温度：280 ℃；

c)    质谱接口温度：340 ℃；

d)    进样量：1．0 μL；

e)    进样方式：脉冲不分流；

f)    载气：氮气，纯度 ≥99．999％(体积分数)；

g)    载气流速：1．8 mL／min；

犌B／犜 29493．1 — 2021

h)    色谱柱温度：90 ℃(1 min) 340 ℃(3 min)；

i)     数据采集方式：选择离子监测方式(SIM)／全扫描方式(SCAN)，八漠联笨(OctaBB)，九漠联笨

(NonaBB)，十漠联笨(DecaBB)，八漠二笨酷(OctaBDE)，九漠二笨酷(NonaBDE) 和十漠二笨 酷(DecaBDE)采用 SIM方式，其他组分采用 SCAN 方式；

j)     质量扫描范围：100 u~1 000 u；

k)    电离源：电子轰击电离源(EI)；

l)     电离能量：70 eV；

m)   四极杆温度：150 ℃；

n)    离子源温度：230 ℃。

注：使用前调节各参数使各多漠联笨(PBBs)和多漠二笨酷(PBDEs)组分峰之间及与杂质峰之间完全分离。 4．4．2．2    定性分析

在 4．4．2．1 分析条件下，通过比较试样溶液与标准工作溶液中被测组分的保留时间以及质谱中特征   离子的相对丰度比值(见附录 B)进行定性分析，试样溶液中被测组分的相对离子丰度与浓度相当的标   准工作溶液中被测组分的相对离子丰度允许偏差不超过表 2 规定，则可判断样品中存在相应的被测物。

表 2    定性分析时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度／％ | ＞50 | ＞20~50 | ＞10~20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差／％ | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

4．4．2．3    定量分析

根据试样中被测物的含量，选取响应值相近的标准工作溶液进行分析。以 目标化合物的峰面积为 纵坐标，以其浓度为横坐标制作标准工作曲线，外标法进行定量。试样溶液中 目标物的响应值均应在仪 器检测的线性范围内，如果含量超过标准工作曲线范围，应将试样溶液稀释到适当浓度后分析。多漠联 笨(PBBs)的总离子流色谱图见附录 C 中图 C．1，多漠二笨酷(PBDEs) 的总离子流色谱图见图 C．2 和 图 C．3 。

4．5    空白试验

除不加样品外，按照 4．4 步骤进行。

4．6    试验数据处理

4．6．1     结果计算

测定结果以各多漠联笨(PBBs) 、多漠二笨酷(PBDEs)的检测结果分别表示。

样品中各个多漠联笨(PBBs) 、多漠二笨酷(PBDEs) 的含量以质量分数狑i 计，数值以毫克每千克

( mg／kg)表示，按式(1)计算：

狑i ＝犞 × f        …………………………( 1  )

式中：

Ai —试样溶液中 目标化合物的峰面积的数值；

ρi —标准工作溶液中目标化合物的浓度的数值，单位为毫克每升(mg／L)；

犞  — 苹取溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；

犌B／T 29493．1 — 2021

Asi—标准工作溶液中 目标化合物的峰面积的数值；

m —试样质量的数值，单位为克(g)；

f — 稀释因子。

4．6．2    结果表示

计算结果以两次平行测定结果的算数平均值表示，按照 GB／T 8170 — 2008 中 4．3．3 修约值比较法 修约至个位。

4．7    测定低限、回收率、精密度

4．7．1     测定低限

本文件对各个多漠联笨(PBBs) 、多漠二笨酷(PBDEs)测定低限为 5 mg／kg。

4．7．2     回收率

样品加标的回收率应为 80％~120％。

4．7．3    精密度

在同一 实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同 一 被测对象相 互独立进行的测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10％。

5    液相色谱 串联质谱法(L犆 M犛／M犛)

5．1     原理

样品经四氢味哺超声波苹取后，苹取液中的三(1-叮丙陡基) 氧化磷(TEPA) 等 11 项含磷阻燃剂和 含漠阻燃剂(见表 A．1 中序号 21~31)用配有电喷雾离子源(ESI) 的液相色谱-串联质谱仪测定，苹取液 中的四漠双吩 A双(二漠丙基) 酷(TBBPA-DBPE) 用配有大气压化学电离源(APCI) 的液相色谱-串联 质谱仪测定，外标法定量。

5．2    试剂或材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和 GB／T 6682 规定的一级水。

5．2．1     四氢味哺，色谱纯。

5．2．2    丙卵，色谱纯。

5．2．3     甲醇，色谱纯。

5．2．4    乙睛，色谱纯。

5．2．5    二甲亚矾，色谱纯。

5．2．6    含磷阻燃剂和含漠阻燃剂标准物质，纯度 ≥99％(质量分数)，见表 A．1 中序号 21~32。

5．2．7     甲醇-水溶液(8＋2，体积比)：取 800 mL 甲醇(5．2．3)和 200 mL水，混匀。

5．2．8     乙酸钱储备溶液，500  mmol／L：称取 9．635  g 乙酸钱，加适量水溶解，超声 30  min，转移 至 250 mL 容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀，备用。

5．2．9    乙酸钱水溶液，5 mmol／L：准确移取 5 mL 乙酸钱储备溶液(5．2．8) 于 500 mL容量瓶中，用水稀 释至刻度。

5．2．10    乙酸钱-乙睛溶液，5 mmol／L：准确移取 5  mL 乙酸钱储备溶液(5．2．8) 于 500 mL容量瓶中，用 乙睛(5．2．4)稀释至刻度。

5．2．15    混合标准工作溶液[不含四漠双吩 A 双(二漠丙基) 酷(TBBPA-DBPE)]：移取适量混合中间浓   度溶液( Ⅰ )(5．2．13)或混合中间浓度溶液( Ⅱ )(5．2．14)，用甲醇-水溶液(5．2．7) 稀释，制备 0．01  mg／L、 0．02 mg／L、0．05 mg／L、0．1 mg／L、0．2 mg／L 和 0．5 mg／L 的混合标准工作溶液。配制方法见表 3 。

表 3    混合标准工作溶液配制方法(用于 EsI源)

| 混合标准工作溶液质量浓度／( mg／L) | 0．01 | 0．02 | 0．05 | 0．1 | 0．2 | 0．5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加入混合中间浓度溶液( Ⅰ )(5．2．13)的体积／mL | — | — | — | 0．1 | 0．2 | 0．5 |
| 加入混合中间浓度溶液( Ⅱ )(5．2．14)的体积／mL | 0．1 | 0．2 | 0．5 | — | — | — |
| 定容体积／mL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5．2．16     四漠双吩 A双(二漠丙基)酷(TBBPA-DBPE)中间浓度溶液，10 mg／L：移取 1  mL 四漠双吩 A 双(二漠丙基)酷(TBBPA-DBPE)标准储备溶液(5．2．12)，置于 100 mL容量瓶中，用甲醇(5．2．3) 稀释至 刻度，混匀。

5．2．17     四漠双吩 A双(二漠丙基)酷(TBBPA-DBPE) 标准工作溶液：移取适量四漠双吩 A 双(二漠丙   基)酷(TBBPA-DBPE)中间浓度溶液(5．2．16) 用甲醇-水溶液(5．2．7) 稀释，制备 0．05  mg／L、0．1  mg／L、 0．2 mg／L、0．5 mg／L、1 mg／L 和 2 mg／L 的混合标准工作溶液。配制方法见表 4 。

表 4     四漠双酣 A双(二漠丙基)酷(TBBPA-DBPE)标准工作溶液配制方法(用于 APcI源)

GB／T 29493．1 — 2021

5．2．1 1     三(1-叮丙陡基)氧化磷(TEPA)储备溶液，1  000  mg／L：准确称取 50．0  mg(精确至 0．1  mg) 三 	(叮丙陡基)氧化磷(TEPA)(见表 A．1 中序号 21)，置于 50 mL容量瓶中，用二甲亚矾(5．2．5)溶解，稀释 至刻度，混匀。

5．2．12    其他 11 项含磷阻燃剂和含漠阻燃剂储备溶液，1 000 mg／L：准确称取 50．0 mg(精确至 0．1 mg)   三(2-氯乙基)磷酸酷(TCEP)等 11 项含磷阻燃剂和含漠阻燃剂标准物质(见表 A．1  中序号 22~32)，分 别置于 50 mL容量瓶中，用丙丽(5．2．2)溶解，稀释至刻度，混匀。

5．2．13    混合中间浓度溶液( Ⅰ )[不含四漠双吩 A双(二漠丙基)酷(TBBPA-DBPE)]，10 mg／L：分别移 取 1 mL标准储备溶液(5．2．11~5．2．12)，置于 100 mL容量瓶中，用甲醇(5．2．3)稀释至刻度，混匀。  5．2．14    混合中间浓度溶液( Ⅱ )[不含四漠双吩 A 双(二漠丙基) 酷(TBBPA-DBPE)]，1  mg／L：移取 1 mL 混合中间浓度溶液( Ⅰ )(5．2．13)，置于 10  mL 容量瓶中，用甲醇(5．2．3) 稀释至刻度，混匀，现配 现用。

| 标准工作溶液质量浓度／( mg／L) | 0．05 | 0．1 | 0．2 | 0．5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加入 TBBPA-DBPE 中间浓度溶液(5．2．16)的体积／mL | 0．05 | 0．1 | 0．2 | 0．5 | 1 | 2 |
| 定容体积／mL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

注：标准溶液(5．2．11~5．2．17)贮存于 0  ℃~4  ℃的避光环境中，标准储备溶液(5．2．11~5．2．12) 的有效期为 12 个

月，中间浓度溶液(5．2．13 、5．2．16)的有效期为 3 个月，标准工作溶液(5．2．15 、5．2．17)的有效期为 1 个月。 5．3    仪器设备

5．3．1     液相色谱-串联质谱联用仪：配有电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI) 。 5．3．2    超声波水浴：功率 ≥500 W，频率 ≥40 kH z。

5．3．3    螺盖试管：50 mL。

5．3．4    分析天平：感量 0．000 1 g。

5．3．5    聚四氮乙矫过滤头：0．45 μm。

犌B／T 29493．1 — 2021

5．4    试验步骤

5．4．1     试样溶液的制备

在 50 mL螺盖试管中称取 0．2 g 样品(精确至 0．1 mg) 。准确加入 10 mL 四氢味哺(5．2．1)，拧紧试    管盖。将螺纹试管置于超声波水浴中，室温超声 30 min。静置，准确移取 1  mL 处理后的澄清溶液，置   于 5 mL容量瓶中，用甲醇-水溶液(5．2．7) 稀释至刻度。然后通过聚四氮乙矫过滤头过滤至样品瓶中， 用于 LC-MS／MS分析。

5．4．2    分析方法

5．4．2．1     E犛I源分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的通用参数，设定的参数应保证色谱 测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，以下列出的参数已被证明是可行的：

a)    色谱柱：C18 柱，5 μm，2 mm× 150 mm，或相当者；

b)    流动相 A：5 mmol／L 乙酸钱水溶液(5．2．9)；

c)    流动相 B：5 mmol／L 乙酸钱-乙睛溶液(5．2．10)；

d)    梯度洗脱程序：见表 5；

表 5    高效液相色谱梯度洗脱程序(E犛I源)

| 时间／min | 流动相 A／％ | 流动相 B／％ |
| --- | --- | --- |
| 0．0 | 95 | 5 |
| 12．0 | 0 | 100 |
| 18．0 | 0 | 100 |
| 18．8 | 95 | 5 |
| 25．0 | 95 | 5 |

e)    流速：0．30 mL／min；

f)    柱温：40 ℃；

g)   进样量：20 μL；

h)   离子源：电喷雾离子源(ESI)；

i)    监测方式：多反应监测(MRM)；

j)    雾化气，碰撞气均为氮气，纯度 ≥99．999％(体积分数) 。

注：使用前调节各参数使质谱灵敏度达到检测要求，详细分析条件见附录 D 中表 D．1~表 D．2 。 5．4．2．2    AP犆I源分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的通用参数，设定的参数应保证色谱 测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，以下列出的参数已被证明是可行的：

a)    色谱柱：C18 柱，5 μm，2 mm× 150 mm，或相当者；

b)    流动相 A：水；

c)    流动相 B：甲醇(5．2．3)；

d)    梯度洗脱程序：见表 6；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/167044046111006043