学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 93.040

CCS P28

团	体	标	准

T/JSJTQX 49-2023

桥梁用钢绞线斜拉索

高密度聚乙烯外护套管

High density polyethylene stay pipe of multi-strand cable for bridge

2023 - 12 - 28 发布	2024 - 1 - 1 实施

江苏省交通企业协会 发 布

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

目  次

前言 ...................................................................................................................................................................... 	II

1  范围 ................................................................................................................................................................	1

2  规范性引用文件 ............................................................................................................................................ 	1

3  术语和定义 .................................................................................................................................................... 	2

4  符号 ................................................................................................................................................................	3

5  分类、结构形式、型号和规格 .................................................................................................................... 	3

6  技术要求 ........................................................................................................................................................ 	6

7  试验方法 ........................................................................................................................................................ 	9

8  检验规则 ...................................................................................................................................................... 	10

9  标志、包装、运输和储存 .......................................................................................................................... 	11

附录 A（资料性附录） 外护套管热熔焊接方法 ........................................................................................ 	13

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通企业协会提出并归口。

本文件起草单位：江阴法尔胜住电新材料有限公司、华设设计集团股份有限公司、江苏法尔胜缆索

有限公司、苏交科集团股份有限公司、中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司。

本文件主要起草人：李正、金平、徐瑞丰、杨晓海、潘军、单继安、谭仁兵、费汉兵、薛花娟、许

奇峰、姜平、徐尚村、袁丹、李佳兴、朱峰、谈宏伟、李涛、游晓祥、何费。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

桥梁用钢绞线斜拉索高密度聚乙烯外护套管

1  范围

本文件规定了桥梁用钢绞线斜拉索高密度聚乙烯外护套管的分类、结构形式、型号和规格、技术要

求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存的要求。

本文件适用于桥梁用钢绞线斜拉索高密度聚乙烯外护套管的设计、制造和安装，其他拉索结构可参

照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1040.3	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 1043.1	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 1842	塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法

GB/T 2411	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

GB/T 3682.1	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第1

部分：标准方法

GB/T 5470	塑料 冲击法脆化温度的测定

GB/T 8427	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8804.1-2003	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则

GB/T 8804.3-2003	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材

GB/T 8806	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 9341	塑料 弯曲性能的测定

GB/T 13021	聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法

GB/T 14152	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法

GB/T 15065	电线电缆用黑色聚乙烯塑料

GB/T 16422.3	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯

GB/T 17391	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

GB/T 18251	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定

GB/T 19278-2018	热塑性塑料管材、管件与阀门 通用术语及其定义

GB/T 19809	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）管材/管材或管材/管件热熔对接组件的制备

GB/T 19810	聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定

GB/T 20674.1	塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接

GB/T 32434	塑料管材和管件 燃气和给水输配系统用聚乙烯（PE）管材及管件的热熔对接程序

GB/T 39385	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

CJ/T 297	桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高密度聚乙烯外护套管	HDPE stay pipe

采用高密度聚乙烯为主要材料制造的套管，安装在斜拉索自由段。

3.2

双层外护套管	double layer stay pipe

管壁由两层不同颜色的高密度聚乙烯材料构成的套管。

3.3

公称外径	nominal outside diameter

外护套管外径的规定值。

[来源：GB/T 19278-2018，2.3.8，有修改]

3.4

平均外径	mean outside diameter

外护套管任一横截面的外圆周长除以π（圆周率）并向大圆整到 0.1mm 得到的值。

[来源：GB/T 19278-2018，2.3.11，有修改]

3.5

最小平均外径	minimum mean outside diameter

平均外径的最小允许值。

3.6

最大平均外径	maximum mean outside diameter

平均外径的最大允许值。

3.7

不圆度  out-of roundness

在外护套管的同一横截面上，最大和最小外径测量值之差。

[来源：GB/T 19278-2018，2.3.19，有修改]

3.8

公称壁厚	nominal wall thickness

外护套管壁厚的规定值。

注 1：外护套管的公称壁厚应为规定的最小壁厚。

注 2：双层外护套管（3.2）的公称壁厚为两层材料的总体壁厚。

[来源：GB/T 19278-2018，2.3.20，有修改]

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

3.9

外层厚度  outer layer thickness

双层外护套管（3.2）外层材料构成的厚度。

3.10

壁厚公差  wall thickness tolerance

外护套管圆周上任一点的壁厚和公称壁厚之间允许的偏差。

3.11

螺旋线  helical rib

设置于外护套管外表面的螺旋状筋条。

4  符号

下列符号适用于本文件。

B：外护套管热熔焊接后卷边宽度，单位为mm；

dem：平均外径，单位为mm；

dem.max：最大平均外径，单位为 mm；

dem.min：最小平均外径，单位为 mm；

dn：公称外径，单位为mm；

en：公称壁厚，单位为 mm；

ey：壁厚公差，单位为 mm；

h：螺旋线的高度，单位为 mm；

P：压力，单位为 MPa；

P1：初始卷边压力，单位为 MPa；

P2：吸热压力，单位为 MPa；

P3：热熔焊接压力，单位为 MPa；

Pt：拖动压力，单位为 MPa；

p：螺旋线的螺距，单位为 mm；

t：时间，单位为 s；

t1：初始卷边时间，单位为 s；

t2：吸热时间，单位为 s；

t3：切换时间，单位为 s；

t4：热熔焊接升压时间，单位为 s；

t5：焊机内保压冷却时间，单位为 min；

t6：移除焊接后冷却时间，单位为 min；

V：外护套管热熔焊接，焊缝两侧外圆周的错边量，单位为 mm。

5  分类、结构形式、型号和规格

5.1	分类

5.1.1	按外护套管的组成层数可分为：

3

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

学

兔

兔

ｗ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

a) 单层外护套管，代号 D，颜色根据标准色卡定制；

b) 双层外护套管，代号 S，内层黑色，外层颜色根据标准色卡定制。

5.1.2	按外护套管外表面是否设置螺旋线可分为：

a) 无螺旋线外护套管，代号 G；

b) 有螺旋线外护套管，代号 L。

5.2	结构形式

5.2.1	单层外护套管的结构见图 1。

5.2.2	双层外护套管的结构见图 2。

5.2.3	螺旋线单层外护套管的结构见图 3。

5.2.4	螺旋线双层外护套管的结构见图 4。

图1  单层外护套管的结构示意图

1	2

标引序号说明：

1——外护套管内层；

2——外护套管外层。

图2  双层外护套管的结构示意图

4

ｏｍ

标

兔

ｗ

学

兔

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

准

下

载

T/JSJTQX 49-2023

1

标引序号说明：

1——螺旋线。

图 3	螺旋线单层外护套管的结构示意图

2

1	3

标引序号说明：

1——外护套管内层；

2——外护套管外层；

3——螺旋线。

图 4	螺旋线双层外护套管的结构示意图

5.2.5	外护套管外表面上设置的螺旋线宜采用对称双螺旋布置，外护套管双螺旋线的结构见图 5。

A	A-A

h

p	A

a）主视图	b）A-A 剖视图

标引序号说明：

p ——螺旋线的螺距，单位为 mm；

5

| 公称外径 dn（mm） | 公称壁厚 en（mm） | 适用的斜拉索钢绞线根数 a |
| --- | --- | --- |
| 90 | 5.6 | 5～7 |
| 125 | 5.6 | 8～12 |
| 145 | 5.6 | 13～19 |
| 160 | 5.6 | 20～27 |
| 180 | 6.2 | 28～37 |
| 200 | 7.7 | 38～55 |
| 235 | 8.6 | 56～61 |
| 260 | 8.6 | 62～85 |
| 280 | 9.6 | 86～91 |
| 315 | 10.7 | 92～109 |
| 330 | 11.9 | 110～127 |
| 350 | 12.6 | 128～139 |
| 360 | 12.6 | 140～151 |
| 注：公称外径和公称壁厚可根据工程设计需要进行调整。 |  |  |
| a 斜拉索钢绞线公称直径为 15.20mm 或 15.70mm。 |  |  |

ｏｍ

标

ｘｗ

．ｃ

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

下

载

T/JSJTQX 49-2023

h ——螺旋线的高度，单位为 mm。

图 5	外护套管双螺旋线的结构示意图

5.3	型号

外护套管型号表示方法见图6。分类代号应符合5.1的要求。

HTG	×

有无螺旋线代号，无螺旋线为G，有螺旋线为L

层数代号，单层为D，双层为S

公称壁厚，单位为mm

公称外径，单位为mm

外护套管

图6  外护套管型号表示方法

示例1：公称外径 200mm，壁厚 7.7mm的无螺旋线双层外护套管，型号表示为 HTG 200×7.7 SG 。

示例2：公称外径 235mm，壁厚 8.6mm的有螺旋线双层外护套管，型号表示为 HTG 235×8.6 SL 。

5.4	规格

外护套管的规格见表1。

表 1	外护套管规格

6  技术要求

6.1	材料

外护套管用高密度聚乙烯材料不应使用回收料和再生料，材料性能应符合表 2 的规定。

6

| 序 号 | 项目 | 单位 | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黑色 | 其他颜色 |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 0.942～0.965 |  | GB/T 1033.1 |
| 2 | 熔体质量流动速率 | g/10 min | ≤0.45 |  | GB/T 3682.1 |
| 3 | 拉伸断裂强度 | MPa | ≥25 |  | GB/T 1040.3 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | MPa | ≥21 | ≥15 |  |
| 5 | 断裂标称应变 | % | ≥350 | ≥400 |  |
| 6 | 拉伸弹性模量 | MPa | ≥500 |  | GB/T 1040.2 |
| 7 | 弯曲弹性模量 | MPa | ≥750 | ≥550 | GB/T 9341 |
| 8 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥25 |  | GB/T 1043.1 |
| 9 | 邵氏硬度 | - | ≥50 |  | GB/T 2411 |
| 10 | 耐环境应力开裂F0＞ 5000h | - | 通过 |  | GB/T 1842 |
| 11 | 脆化温度﹤-76℃ | - | 通过 |  | GB/T 5470 |
| 12 | 耐热应力开裂F0＞96h | - | 通过 |  | GB/T 15065 |
| 13 | 200℃氧化诱导期 | min | ≥60 |  | GB/T 17391 |
| 14 | 耐荧光紫外老化3000h 拉伸断裂应力变化率 断裂标称应变变化率 | % % | ±25 ±25 |  | GB/T 16422.3 |
| 15 | 耐光色牢度 | 级 | - | ≥7 | GB/T 8427 |
| 16 | 炭黑分散 | 级 | ≤3 | - | GB/T 18251 |
| 17 | 炭黑含量 | % | 2.5±0.3 | - | GB/T 13021 |

准

ｏｍ

标

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

下

载

T/JSJTQX 49-2023

表 2	外护套管用高密度聚乙烯材料性能

6.2	外观和尺寸

6.2.1	外观

6.2.1.1	外护套管表面应清洁、光滑，色泽应均匀一致，无色差，不应有气泡、凹陷、杂质等缺陷。

表面划痕深度应小于 2mm，外层不应有破损。

6.2.1.2	外护套管两端口应切割齐平。

6.2.1.3	外护套管的外层颜色宜优先选用耐光色牢度高的色系，一般依次为白色系、灰色系、红色系、

黄色系、橙色系、蓝色系。

6.2.1.4	螺旋线不应有断裂、脱落、扭曲、变形等现象。

6.2.2	尺寸

6.2.2.1	公称外径

外护套管的公称外径应与斜拉索钢绞线根数适配，并符合表 1 的规定。

6.2.2.2	公称壁厚

外护套管的公称壁厚应满足公称外径与公称壁厚的比值不大于 32，且不应小于 5mm。

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/167104016044006046