《单层防水卷材屋面工程技术规程》 JGJ/T 316-2013

# 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 次 | 目 次 |  |  |  |  |  |
| 4.7 覆盖材料 | 4.7 | 覆盖材料 |  | 无机板材 |  |  |
|  | 4.10 金属材料 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 11 集成式预制件 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5A 无机板材层 |  |  |  |  |  |
|  | 5.6A 附加功能层 |  |  |  |  |  |
| 6.3 绝热层 | 6.3 绝热层和无机板材层 |  |  |  |  |  |
| 6.5 防水层满粘法施工 | 6.5 防水层 |  | 满 | 粘结法施工 |  |  |
| 6.6 防水层空铺压顶法施工 | 6.6 防水层 |  | 空铺 |  | 压顶 | 铺法施工 |
|  | 7. 1A 金属持力层 |  |  |  |  |  |
| 7.3 绝热层 | 7.3 绝热层和无机板材层 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5A 附加功能层 |  |  |  |  |  |
|  | 8 维护与维修 |  |  |  |  |  |
|  | 8. 1 一般规定 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 维护 |  |  |  |  |  |
| Contents | Contents |  |  |  |  |  |
| 4.7 Coverage Materials | 4.7 | Coverage Inorganic Plate Materials |  |  |  |  |
|  | 4.10 Metal Materials |  |  |  |  |  |
|  | 4. 11 Integrated Prefabricated Part |  |  |  |  |  |
|  | 5.5A Inorganic Plate Layer |  |  |  |  |  |

|  | 5.6A Additional Functional Layer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 Insulation Layer | 6.3 Insulation Layer and Inorganic Plate Layer |  |  |  |
| 6.5 Fully Adhered Application of Sheet Membrane | 6.5 |  | Fully | Adhered Application of Sheet Membrane |
| 6.6 Loosely Laid Application of Sheet Membrane | 6.6 | Loosely Laid Ballasted Application of Sheet Membrane |  |  |
|  | 7. 1A Metal Supporting Course |  |  |  |
| 7.3 Insulation Layer | 7.3 Insulation Layer and Inorganic Plate Layer |  |  |  |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7.5A Additional Functional Layer |  |
|  | 8 Maintenance and Repair |  |
|  | 8. 1 General Requirement |  |
|  | 8.2 Maintain |  |
| 1 总 则 | 1 总 则 |  |
| 1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的工业建 筑、民用建筑采用单层防水卷材的屋面工程的设 计、施工及质量验收。 | 1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建 筑采用单层防水卷材的屋面工程的设计、施工及 、质量验 收及维护与维修。 |  |
| 1.0.3 单层防水卷材屋面工程的设计、施工及质 量验收应遵守国家有关环境保护、建筑节能和安 全的规定。 | 1.0.3 单层防水卷材屋面工程的设计、施工及 、质量验收 及维护与维修应遵守国家有关环境保护、建筑节能和安全的 规定。 |  |
| 1.0.4 单层防水卷材屋面工程的设计、施工及质 量验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有 关标准的规定。 | 1.0.4 单层防水卷材屋面工程的设计、施工及 、质量验收 及维护与维修除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标 准的规定。 |  |
| 2 术 语 | 2 术 语 |  |
| 2.0.2 机 械 固 定 法 mechanically fastened application 采用固定件将防水卷材固定在屋面基层上的施 工方法。 | 2.0.2 机械固定法 mechanically fastened application 采用固定件将防水卷材固定在屋面基层持力板或檩条等支 撑构件上的施工方法。 |  |
| 2.0.3 满粘法 fully adhered application 采用胶粘剂将防水卷材全部粘结在屋面基层上 的施工方法。 | 满. 2.0.3 粘结法 fully adhered application 采用胶粘剂将防水卷材全部粘结在屋面粘接基层上的施工 方法。 |
| 2.0.4 空 铺 压 顶 法 loose-laid and ballasted application 将防水卷材空铺于屋面基层上，在其上铺设压铺 材料的施工方法。 | 2.0.4 空铺压顶铺法 将防水卷材空铺于屋面 工方法。 | loose-laid and ballasted application 基层上，在其上铺设压铺材料的施 |

|  | 2.0.9 附加功能层 additional function layer 安装在单层防水卷材屋面上部的装饰层、光伏组件及检修设 施等构造层。 |
| --- | --- |
|  | 2.0.10 金属持力板 metal structural support decking 在建筑屋面系统中，承受其他构件传递的荷载并将荷载传递 到结构构件上的金属受力板。 |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.0.11 集成式预制件 integrated prefabricated components 将防水卷材与结构受力件预制成型为一个完整的具有防水 密封作用的屋面用支撑连接件。 |  |
| 3 基 本 规 定 | 3 基 本 规 定 |  |
| 3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程 度、地域环境和使用功能要求设计，防水等级依 据屋面防水层设计使用年限分为 I 级和Ⅱ级，并 应符合表 3.0. 1 的规定。 表 3.0.1 防水等级 项 目; 屋面防水等级. I 级; Ⅱ级. 防水层设计使用 年限; ≥20 年; ≥10 年. 适用范围; 大 型 公 共 建 筑、医院、学 校等重要建筑 屋面; 一般屋面. 注：工业建筑屋面的防水等级按使用要求确定。 | 3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、地域环境 |  |
|  | 和使用功能要求设计， | 防水等级依据屋面防水层设计使用. |
|  | 年限分为 I 级和 II 级，. | 并应符合表 3.0. 1 的下列规定。 |
|  | 表 3.0.1 防水等级. 项 目.. 屋面防水等级. Ⅱ级. I 级. ≥10 年 ≥20 年.. 防水层设计使用年限. 大型公共建筑、医.. 适用范围; 院、学校等重要建; 一般屋面. 筑屋面. 注：工业建筑屋面的防水等级按使用要求确定。. 1 单层防水卷材屋面应按照非上人屋面进行设计； 2 屋面系统设计应满足荷载、热工、防火、防雷、防 排水及隔声等功能要求； 3 屋面系统应经结构计算，并应满足抗风揭技术要求； 4 屋面工程应进行防水专项设计，并应按照防水重要 程度，依据工程类别和使用环境类别确定工程防水等级，屋 面防水工作设计年限不应低于 20 年； 5 屋面附加功能层不应降低屋面系统的结构安全、防 |

|  | 水性能和热工性能。 |  |
| --- | --- | --- |
| 3.0.3 单层防水卷材的最小厚度应符合表 3.0.3 的规定。 表 3.0.3 单层防水卷材的最小厚度（mm） 防水卷材名称; I 级; Ⅱ级. 高分子防水卷材; 1.5; 1.2. 弹性体改性沥青防水卷材 塑性体改性沥青防水卷材; 5.0; 4.0. | 3.0.3 | 单层防水卷材的最小厚度应符合表 3.0.3 的规定。 |
|  | 表 3.0.3; 单层; 防水卷材的最小厚度（mm）. 防水卷材名称; 一级防水; Ⅱ. 二级防水; 三级防水. I. 合成高分子防水卷材; 1.5. 1.8; 1.2. 1.5; 1 2 .. 5.0.; 4.0.. 弹性体改性沥青防水卷材. 塑性体改性沥青防水卷材. |

| 现行《规程》条文 修订《规程》条文 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0.4 绝热材料的品种和规格应满足屋面工程 的热阻要求，宜按国家现行标准《民用建筑热工 设计规范》GB 50176 、《严寒和寒冷地区居住建 筑节能设计标准》JGJ 26 、《夏热冬暖地区居住 建筑节能设计标准》JGJ 75 、《夏热冬冷地区居 住建筑节能设计标准》JGJ 134 、《公共建筑节 能设计标准》GB 50189 的相关规定执行。 | 3.0.4 绝热材料的品种和规格应满足屋面工程的热阻要求， 宜按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 、 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26 、《夏热 冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75 、《夏热冬冷地区 居住建筑节能设计标准》JGJ 134 、《公共建筑节能设计标 准》GB 50189 、《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245 的相关规定执行。 |  |  |  |
| 3.0.6 混凝土屋面的找坡层、找平层、保护层的 设计、施工和质量验收应按现行国家标准《屋面 工程技术规范》GB 50345 和《屋面工程质量验 收规范》GB 50207 的有关规定执行。 | 3.0.6 混凝土屋面的找坡层、找平层、保护层的设计、施. 工和质量验收应按现行国家标准《屋面工程技术规范》GB. 50345 和《屋面工程质量验收规范》GB 50207 的有关规定. 执行。. |
| 3.0.7 当屋面采用有组织排水时，排水方式和水 3.0.7 当屋面应按照现行国家标准《建筑给水排水与节水 落管的数量应按现行国家标准《建筑给水排水设 通用规范》GB 55020 要求采用有组织排水时 ，排水方式和 计规范》GB 50015 的有关规定确定。 水落管的数量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 的有关规定确定 。 ，并应满足现行行业标准《建 筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142 的相关技术要求。 |  |  |  |  |
| 3.0.8 防水卷材可采用机械固定法、满粘法或空 铺压顶法等方法施工。 | 3.0.8 防水卷材可采用机械固定法、满粘结法或 铺法等方法施工。 | 空铺压 |  |  |
|  |  |  | 顶 |  |
| 3.0.9 改性沥青防水卷材不得直接在绝热层表 面采用热熔法或热沥青粘结的方法固定。 | 3.0.9 改性沥青防水卷材不得直接在绝热层表面采用热熔. 法或热沥青粘结的方法固定。. |
| 3.0.13 屋面保温防热设计应符合现行国家标准《建筑环境 通用规范》GB 55016 的规定。 |  |  |  |  |
| 3.0.14 屋面节能设计及围护结构热工性能参数限值应符合 现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB |  |  |  |  |

| 55015 的规定。 |  |
| --- | --- |
| 4 材 料 4 材 料 |  |
| 4.1 一般规定 4.1 一般规定 |  |
| 4.1.1 屋面采用的材料应符合下列规定： 1 材料的品种、规格、性能等应符合国家 相关产品标准和设计规定，应满足屋面防水等级 的要求，并应提供产品合格证书和性能检测报 告； | 4.1.1 屋面采用的材料应符合下列规定： 1 材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标 准和设计规定，应满足屋面防水等级设计工作年限的要求， 并应提供产品合格证书和性能检测报告； 2 宜采用绿色、节能和环保型材料； |

| 现行《规程》条文 修订《规程》条文 |  |
| --- | --- |
| 2 宜采用绿色、节能和环保型材料； 3 材料进场后，应按规定抽样复验，并应 提供试验报告； 4 材料宜贮存在阴凉、干燥、通风处，不 得日晒、雨淋和受潮，并应隔离火源。 | , 并应提供试验报. 告. 3 材料进场后，应按规定抽样复验 ; 4 材料宜贮存在阴凉、干燥、通风处，不得日晒、雨 淋和受潮，并应隔离火源。 |
| 4.2 隔汽材料 4.2 隔汽材料 |  |
| 4.2.2 隔汽材料的厚度应符合下列规定： 1 当采用聚乙烯膜、聚丙烯膜时，其厚度 不应小于 0.3mm； 2 当采用复合金属铝箔时，其厚度不应小 于 0. 1mm； 3 当采用其他隔汽材料时，应符合其材料 标准的规定。 | 4.2.2 隔汽材料的厚度应符合下列规定： 1 当采用聚乙烯膜、聚丙烯膜时，其厚度不应小于 0.3mm； 2 当采用复合金属铝箔时，其厚度不应小于 0. 1mm； 2A 当采用树脂复合膜时，最大拉力≥300 N/50mm 且 钉杆撕裂强度≥250N； 3 当采用其他隔汽材料时，应符合其材料标准的规定。 |
| 4.3 绝热材料 4.3 绝热材料 |  |
| 4.3.1 绝热材料可采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质 聚氨酯泡沫塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和岩棉 等绝热板材，并应符合现行国家标准《建筑设计 防火规范》GB 50016 的相关规定。 | 4.3.1 绝热材料可采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫 塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和 、岩棉和泡沫玻璃等绝热 板材，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的相关规定。 |

| 4.3.5 岩棉绝热材料的主要性能应符合现行国 家标准《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T 19686 的规定；用于机械固定方式施工时，尚应 符合表 4.3.5 的规定。 表 4.3.5 岩棉绝热材料主要性能 项 目; 厚 度 ( m m ); 压 缩 强 度 ( 压 缩 比 10 %， kP a); 点 荷 载 强 度 ( 变 形 5mm , N）; 导热 系数 [ 平 均温 度 (25 ± 2 ° C)]/ ［W/ （m·K ) ]; 酸 度 系 数; 尺 寸 稳 定 性 ( 长 度、 宽 度 和 厚 度; 质 量 吸 湿 率 ( % ); 憎 水 率 / ( % ); 短 期 吸 水 量 ( 部 分 浸 入 ) / ( kg. | 、矿渣棉. 4.3.5 岩棉绝热材料的主要性能应符合现行国家标准《建筑 用岩棉 绝热制品》GB/T 19686 的规定；用于机械 固定方式施工时，尚应符合表 4.3.5 的规定。 表 4.3.5 岩棉绝热材料主要性能 项 目 厚. 度. ( m ); 压 缩 强 度 ( 压 缩 比 10% ,; 点 荷 载 强 度 ( 变 形 5mm , N）; 导 热 系 数 [平均 温度 (25 ± 2 ° C)]/ ［ W/ （m·K ) ]; 酸 度 系 数; 尺. 寸. 稳. 定. 性. (. 长.; 质 量 吸 湿 率 ( %）; 憎 水 率 / % ); 短 期 吸 水 量 ( （部 分 浸 入）; 长 期 吸 水 量 / ( kg / ㎡; 全 浸 体 积 吸 水 率 ( %）. 度、. 宽. 度.. |
| --- | --- |

| 现行《规程》条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修订《规程》条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 的 相 对 变 化 率） / （ % ) |  |  | / ㎡ ) |  |  |  |  | kPa ) |  |  |  | 和. 厚. 度. 的. 相. 对. 变. 化. 率） |  |  | / （k g/ ㎡） | ) |  |
|  | 指 标 | ≥ 5 0 | ≥ 30 | ≥ 200 | ≤ 0.04 0 | ≥ 1 . 6 | ≤ 1.0 | ≤ 1 | ≥ 9 8 | ≤ 1. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 60 | ≥ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / （%. ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指 标 | 5 ≥. 0 | 30. 60 普 通 型 ≥ | ≥ 200. 500 | ≤ 0.040 | ≥ 1.6a | ≤. 1.0. | 1 ≤ 0. 5 | ≥ 9 8 | ≤ | ≤ . 1 5 | ≤ . 5 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60. 80 高 强 型 ≥ | ≥ 500. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 5 . |  |  |
|  | 注：a 当屋面设置附加功能层时，酸度系数应≥1.8 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.5A 泡沫玻璃的主要性能应符合现行行业标准《泡沫玻 璃绝热制品》JC/T 647 的规定，抗压强度不应小于 500kPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.7 当绝热材料选用岩棉并采用粘结固定法施工时，岩棉 施工面应附有贴面材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 防水卷材 | 4.4 防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 屋面防水层选用的防水卷材应进行人工 气候老化试验，并应符合国家现行有关标准的规 定，外露使用时的辐照时间不应小于 2500h。 | 4.4.1 屋面防水层选用的防水卷材应进行人工气候老化试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验，并应符合国家现行有关标准的规定，外露使用时的辐 照时间不应小于 2500h。; 340 nm 波长处的累计辐照能量不. 应小于 10080kJ/(m2·nm) ，试验后材料不应出现开裂、分 层、起泡、粘结和孔洞等现象。 |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4.1A 防水卷材的性能要求应符合下列规定： 1 防水卷材的燃烧性能等级不应低于 B2 级； 2 防水卷材浸水试验 70℃×7d 时，吸水率不应大于 4%； 3 生产及储存物品的火灾危险性分类为甲类、乙类的 屋面，防水卷材的燃烧性能等级不应低于 B1 级； 4 附加功能层覆盖面积超过屋面面积 80%时，防水卷 材的燃烧性能等级不应低于 B1 级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 改性沥青防水卷材应选用玻纤增强聚酯 毡胎基产品；外露使用的防水卷材表面应覆有页 岩片、粗矿物颗粒等耐候性、难燃性保护材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.4 改性沥青防水卷材应选用玻纤增强聚酯毡胎基产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品；外露使用的防水卷材表面应覆有页岩片、粗矿物颗粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等耐候性、难燃性保护材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.5 防水卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性应符合表 4.4.5 的规定。 表 4.4.5 防水卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接缝性能 |  |  |  |  |  |  | 搭接工艺 |  | 无处 理时 | 热老化 70℃×7d | 浸水 23℃×7d |
|  |  | 接缝剥离 强度 （N/mm） |  |  | 高分子防 水卷材 |  |  |  | 焊接 |  | ≥3.0 或卷材破坏 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自粘、胶粘 |  | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胶带 |  | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.5 |
|  |  | 搭接缝不 透水性 |  |  | 高分子防 水卷材 |  |  |  | 焊接 |  | 0.2 MPa，30 min 不透水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自粘、胶粘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胶带 |  |  |  |  |
| 4.5 固定件 | 4.5 固定件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 固定件应符合下列规定： | 4.5.1 固定件应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 固定件、配件的规格及技术性能应符合 相关标准的规定，并应满足屋面防水等级和安全 的要求； 2 固定件应具有耐腐蚀性能； 3 当固定岩棉等纤维状绝热材料时，宜采 用带塑料套管的固定件。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定，并应满足 屋面设计使用年限的要求和现行国家标准 1 固定件 、配件的规格及技术性能应符合相关标准的 防水等级和安全的相关要求； 2 固定件应具有耐腐蚀性能； 2A 用于固定防水卷材的固定件规格及技术性能应符 合现行行业标准《防水卷材屋面用机械固定件》JG/T 576 的规定，并应满足屋面防水设计工作年限的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 当固定岩棉等纤维状绝热材料时，宜采用带塑料套 |  |  |  |
|  |  | 管的固定件。 |  |  |  |  |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |
| --- | --- |
|  | 4.5.1A 无穿孔机械固定件的涂层垫片的涂层应与卷材配 套，并满足防水设计工作年限要求。 |
|  | 4.5.1B 用于屋面附加功能层连接的集成式预制件应满足 防水设计工作年限及附加功能层设计使用年限的要求。 |
| 4.5.2 在高湿、高温、腐蚀等环境下，或室内常 年湿度大于 70%时，应采用不锈钢螺钉。 | 4.5.2 在高湿、高温、腐蚀等环境下，或室内常年湿度大于 70%时，应采用奥氏体不锈钢螺钉及配套尼龙聚酯压条。 |
| 4.6 胶粘材料 | 4.6 胶粘材料 |
| 4.6.2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性 能应符合表 4.6.2 的规定。 表 4.6.2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要 性能 试验项目; 性能要求. 持粘性（min）; ≥20. 耐热性（80℃ , 2h）; 无流淌、无龟裂、 无变形. 低温柔性(℃); -40 ，无裂纹. 剪切状态下粘合性（卷材）（N/mm）; ≥2.0. 剥离强度（卷材）（N/mm）; ≥0.5. 热处理剥离强度保持率（卷材，80℃ , 168h） (%); ≥80. | 表. 主要性能. 4.6.2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带 应符合 4.6.2; 现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942. 的规定。 表 4.6.2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能. 试验项目; 性能要求. ≥20. 持粘性（min ）. 耐热性（80℃ , 2h）.; 无流淌、无龟裂、无变. 形.. 低温柔性(℃); -40 ，无裂纹. 剪切状态下粘合性（卷材）（N/mm）. ≥2.0. 剥离强度（卷材）（N/mm）; ≥0.5. 热处理剥离强度保持率（卷材，80℃ , 168h）(%); ≥80. |

|  | 4.6.4 双组分聚氨酯泡沫胶粘剂的主要性能应符合表 4.6.4 的规定。 表 4.6.4 双组分聚氨酯泡沫胶粘剂主要性能 试验项目; 性能指标. 拉伸粘结强度（KPa）（水泥砂浆板，7d）; ≥0.60. 剪切强度（KPa）; ≥0.80. 试验方法; 《单组分聚氨酯泡沫填缝 剂》 JC 936. |
| --- | --- |
| 4.7 覆盖材料 | 4.7 | 覆盖材料; 无机板材. |
| 4.7.1 B1 、B2 级绝热材料的不燃覆盖层宜采用 耐火石膏板、玻镁防火板和水泥加压板，其厚度 不应小于 10mm。 | 不燃. 4.7.1 用于 B1、B2 级绝热材料的 覆盖层的无机板材宜 采用耐火石膏板、玻镁防火板和水泥加压板，其厚度不应小 于 10mm。 ，不产生金属件的腐蚀，并应符合现行行业标准 《纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412. 1 或《纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板》 |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | JC/T 564. 1 的要求。 |  |
| 4.7.2 当覆盖层采用配筋细石混凝土时，其强度 等级不应小于 C20 ，厚度不应小于 40mm。 | 4.7.2 | 当覆盖层采用配筋细石混凝土时，其强度等级不应. |
|  | 小于 C20 ，厚度不应小于 40mm。; 用于防水卷材粘接基板的. 无机板材宜采用硅酸钙板、石膏板、水泥纤维板。 |
| 4.8 压铺材料 | 4.8 压铺材料 |  |
| 4.8.1 压铺材料可采用卵石或块体材料。 | 4.8.1 压铺材料的燃烧性能等级应为 A 级材料，可采用卵 石或块体材料。 |  |
| 4.9 其他材料 | 4.9 其他材料 |  |
| 4.9.2 自粘泛水材料应符合现行行业标准《自粘 聚合物沥青泛水带》JC/T 1070 和《丁基橡胶防 水密封胶粘带》JC/T 942 的规定。 | 4.9.2 自粘泛水材料应符合现行行业标准《自粘聚合物沥青 泛水带》JC/T 1070 和、《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942 或《坡屋面用防水材料 高分子泛水材料》JC/T2679 的规定。 |  |
| 4.9.3 接缝密封防水应采用高弹性、低模量和耐 老化的密封材料。 | 4.9.3 屋面用接缝密封材料防水应采用高弹性、低模量和 耐老化的密封材料。 |  |
| 4.9.4 当防水卷材采用空铺压顶法施工时，保护 材料可采用单位面积质量不小于 300g/㎡的无纺 布。 | 4.9.4 当防水卷材采用空铺压顶法施工时，保护材料可采. 用单位面积质量不小于 300g/㎡的无纺布。. |
|  | 4.9.5 附加功能层采用的装饰层、光伏组件等应满足国家相 关现行标准的要求。 |  |
|  | 4.10 金属材料 |  |
|  | 4.10.1 钢板材料应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合 金镀层钢板及钢带》GB/T 2518 的有关规定，镀锌重量不低 于 275g/㎡或镀铝锌重量不低于 150g/㎡，按屈服强度级别宜 选用 250 MPa 与 350 MPa 的结构钢。当采用彩涂钢板时， 应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754 的有关规定。 |  |

|  | 4.10.2 压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》 GB/T 12755 的有关规定。当压型钢板应用于机械固定法施 工时，镀层钢板厚度不宜小于 0.80mm ，最小厚度不应小于 0.65mm 。固定钉现场拉拔试验破坏值不小于 1.20kN 。 |
| --- | --- |
|  | 4.11 集成式预制件 |
|  | 4.11.1 集成式预制件组成材料之间应相容。 |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |
| --- | --- |
|  | 4.11.2 防水材料与金属法兰有效焊缝宽度宜不小于 50mm。不透水性应符合表 4.4.5 的规定；气密性检测宜按照 0.02MPa 的试验压力，持续不小于 10s ，无漏气起泡现象。 |
|  | 4.11.3 有承载设计要求的功能性集成式预制件，应提供性 能测试报告，并应进行现场拉拔试验。 |
| 5 设 计 | 5 设 计 |
| 5.1 一般规定 | 5.1 一般规定 |
| 5.1.1 屋面工程应根据建筑物的建筑造型、使用 功能和环境条件设计，应包括下列主要内容： 1 确定屋面防水等级和设防要求； 2 屋面构造设计； 3 确定屋面坡度； 4 屋面排水设计； 5 节点构造设计； 6 屋面工程材料选择； 7 屋面工程施工方法。 | 5.1.1 屋面工程应根据建筑物的建筑造型、使用功能和环境 条件设计，宜应包括下列主要内容：构造层次设计、支承 结构设计、防水排水设计、保温隔热设计、防雷设计、防火 设计、隔声吸声设计、维护设施设计、细部构造设计等。 1 确定屋面防水等级和设防要求；. 2 屋面构造设计；. 3 确定屋面坡度；. 4 屋面排水设计；. 5 节点构造设计；. 6 屋面工程材料选择；. 7 屋面工程施工方法。. |

|  | 5.1.1A 屋面系统设计应确定以下基本信息： 1 屋面防水等级和设防要求； 2 屋面构造； 3 屋面坡度； 4 排水设置； 5 材料选择及要求； 6 施工方法； 7 节点构造。 |
| --- | --- |
|  | 5.1.1B 屋面系统中包括附加功能层时，应对附加功能层进 行专项设计。 |
| 5.1.2 屋面工程的坡度宜大于 1% 。采用空铺压 顶法施工的屋面，坡度不应大于 10%。 | 5.1.2 屋面工程的坡度宜大于 1%不应小于 2% 。采用空铺 压顶 铺法施工的屋面，坡度不应大于 10%。 |
| 5.1.4 屋面上应设置维修需要的安全防护设施。 | 5.1.4 屋面上应设置维修需要的安全防护设施 。 ，并应符 合下列规定： |

| 现行《规程》条文 修订《规程》条文 |  |
| --- | --- |
| 1 屋面宜设置防坠装置，防坠装置应与屋面持力层、 支撑结构或主体结构可靠连接； 2 当屋面上设有需要定期检查维护设施时，应在屋面 上设置专门的检修人员安全走道。安全走道与屋面的连接应 牢固可靠。 |  |
| 5.1.5 当采用机械固定法施工时，屋面基层应符 合下列规定： 1 压型钢板的基板厚度不宜小于 0.75mm， 基板的最小厚度不应小于 0.63mm ，当基板厚度 在 0.63mm～0.75mm 时应通过固定钉拉拔试验； 2 钢筋混凝土板的厚度不应小于 40mm， 强度等级不应小于 C20，并应通过固定钉拉拔试 验； 3 木板的厚度不应小于 25mm ，并应通过 固定钉拉拔试验。 | 5.1.5 当采用机械固定法施工时，屋面基持力层应符合下 列规定： 1 压型钢板的基板厚度不宜小于 0.75mm ，基板的最 小厚度不应小于 0.63mm ，当基板厚度在 0.63mm～0.75mm. 时应通过固定钉拉拔试验；; 设计应符合现行国家标准《冷. 弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 和《压型金属板工程 应用技术规范》GB 50896 的规定； 1A 压型钢板应能承受单层防水卷材屋面、附加功能 层等永久荷载和可变荷载的作用效应。当卷材采用线性固定 法时，传递给压型钢板的风荷载应按最不利位置确定； 2 钢筋混凝土板的厚度不应小于 40mm ，强度等级不. 应小于 C20，并应通过固定钉拉拔试验；; 压型钢板的波距宜. 为 150mm 与 200mm；承托绝热材料的波峰平台宜平整无加 劲肋，平台宽度宜大于平台间开口宽度,且开口宽度宜小于 100mm； 3 木板的厚度不应小于 25mm ，并应通过固定钉紧固 件拉拔试验。 |

| 5.1.6 以压型钢板为基层的屋面设计为种植屋 面时，耐根穿刺防水层选用的聚氯乙烯防水卷 材 、热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于 2.0mm ，并应符合下列规定： 1 种植屋面设计应符合现行行业标准《种 植屋面工程技术规程》 JGJ 155 的相关规定； 2 种植屋面使用的单层防水卷材应具有耐 根穿刺性能，并应符合现行行业标准《种植屋面 用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075 的相关规定。 | 5.1.6 以压型钢板为基层的屋面设计为种植屋面时，耐根. 穿刺防水层选用的聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水. 卷材的厚度不应小于 2.0mm ，并应符合下列规定：. 1 种植屋面设计应符合现行行业标准《种植屋面工程. 技术规程》 JGJ 155 的相关规定；. 2 种植屋面使用的单层防水卷材应具有耐根穿刺性. 能，并应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷. 材》JC/T 1075 的相关规定。. |
| --- | --- |
| 5.1.7 压铺层与卷材防水层之间应设置保护层。 5.1.7 压铺层与卷材防水层之间应设置保护层。保护材料可 采用单位面积质量不小于 300g/㎡的无纺布。 |  |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |
| --- | --- |
| 5.1.8 屋面工程所使用的防水材料与基层及绝 热层材料相互之间应具有相容性。防水层与相邻 材料不相容时，应增铺与防水层相容的隔离材 料。采用背面覆无纺布的防水卷材可不增铺隔离 材料。 | 5.1.8 屋面 互之间系统中的材料应具有相容性。防水层与相邻材料不 工程所使用的防水材料与基层及绝热层材料相. 相容时，应增铺与防水层相容的隔离材料。采用背面覆无纺 布的防水卷材可不增铺隔离材料。 |
|  | 5.1.9 外露防水卷材屋面上安装接闪器时，接闪器的支撑架 应采用隔热层与防水卷材之间进行隔离。 |
|  | 5.1.10 冰雹易发生的地区，外露防水卷材应具有抗冰雹的 耐久性能。 |
|  | 5.1.11 集成式预制件与屋面系统连接应稳定可靠，且不应 降低屋面系统原有的防排水、防火、抗风压和保温性能要求。 |
| 5.2 风荷载设计 | 5.2 风荷载设计 |
| 5.2.1 当防水卷材采用机械固定法时，风荷载计 算应符合下列规定： 1 固定件的承载能力设计值取值wg 不宜大 于 600N/个；当 wg 取值大于 600N/个时，应通过 屋面系统抗风揭验证试验获得设计荷载取值； 2 单位长度固定件数量 n 应由下式确定： n=L×wd / wg （5.2. 1- 1） 式中：n——单位长度上固定件数量（个/m ）； L—— 固定件排距（m ）； wd—— 围护结构的风荷载设计值（N/㎡）； wg—— 固定件承载能力设计值（N/个）； 3 固定件间距 S 由下式确定： S= 1/n （5.2. 1-2） 式中：S—— 固定件间距（m /个）； n——单位长度上固定件数量（个/m ）。 | n=L×wd / wg （5.2. 1- 1） S= 1/n. 5.2.1 当防水卷材采用机械固定法时，风荷载计算应符合下 列规定： 1 固定件的承载能力设计值取值 wg 不宜大于 600N/ 个；当 wg 取值大于 600N/个时，应通过屋面系统抗风揭验 证试验获得设计荷载取值； 2 单位长度面积固定件数量 n 应由下式确定： 式中：n——单位长度面积上固定件数量（个/m ）； L—— 固定件排距（m ）；. wd—— 围护结构的风荷载设计值（N/㎡）； wg—— 固定件承载能力设计值（N/个）； 3 固定件间距 S 由下式确定：. |

| 4 封闭式矩形平面房屋的双坡屋面应按屋 面的风压区域分布划分为：屋脊区域（Rd ）、中 心区域（Rc ）、周边区域（Rb ）和角部区域（Ra ） （图 5.2. 1a）；封闭式矩形平面房屋的单坡屋面， 其屋面的风压区域分布应划分为中心区域（Rc）、 周边区域（Rb ）和角部区域（Ra ）（图 5.2.1b）； | （5.2.1-2）. 式中：S—— 固定件间距（m /个）；. n——单位长度上固定件数量（个/m ）。 |
| --- | --- |
|  | 4 封闭式矩形平面房屋的双坡屋面应按屋面的风压区 域分布划分为：屋脊区域（Rd ）、中心区域（Rc ）、周边区 域（Rb ）和角部区域（Ra ）（图 5.2. 1a）；封闭式矩形平面 房屋的单坡屋面，其屋面的风压区域分布应划分为中心区域 （Rc ）、周边区域（Rb ）和角部区域（Ra ）（图 5.2. 1b）； 其中 E 应取高度 2H 和迎风宽度 B 中较小者； |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |
| --- | --- |
| 其中E应取高度2H和迎风宽度B中较小者； | E/4 Rs E/10 R₄ S (a)封闭式矩形平面房屋的双坡屋面 (b)封闭式矩形平面房屋的单坡屋面 图5.2.1屋面区域划分 R-屋脊区域；R-中心区域；R₂-周边区域；R=角部区域；H-高度；D-宽度；B-迎风宽度 E/10 E/4 R₄ R₂ |
| E/4. E/1 20 E/10 R₂ R R₂ 区 (b)封闭式矩形平面房屋的单坡屋面 屋面区域划分 (a)封闭式矩形平面房屋的双坡屋面 图5.21 Ra-屋脊区域；R₄ 中心区域；Rp周边区域；R角部区域；H-高度；D-宽度；B-迎风宽度 |  |
| 5 中心区域固定点行距应根据风荷载计算 值确定；当基层为压型钢板时，固定点间距应根 据压型钢板的波峰间距确定，且应为波峰间距的 倍 数 ； 6 加密区域宽度应根据卷材的幅宽确定， 为卷材幅宽的倍数；当基层为压型钢板时，固定 点间距应根据压型钢板的波峰间距确定，且应为 波峰间距的倍数。 | 5 中心区域固定点行距应根据风荷载计算值确定；当 基持力层为压型钢板时，固定点间距应根据压型钢板的波 峰间距确定，且应为波峰间距的倍数 6 加密区域宽度应根据卷材的幅宽确定，为卷材幅宽 的倍数；当基持力层为压型钢板时，固定点间距应根据压 型钢板的波峰间距确定，且应为波峰间距的倍数。 |
| 5.2.2 当防水卷材采用机械固定法和满粘法施 工时，应对设计选定的防水卷材、绝热材料和固 定件等组成的屋面系统按本规程附录B进行抗 风揭试验，试验结果应满足风荷载设计要求。 | 5.2.2当防水卷材采用机械固定法和满粘结法施工时，应 对设计选定的防水卷材、绝热材料和固定件等组成的屋面 系统按本规程附录B现行国家标准《单层卷材屋面系统抗 风揭试验方法》GB/T31543进行抗风揭试验设计， 试验结 果并应满足风荷载设计要求 |
| 5 . 4绝热层 | 5 . 4绝热层 |
|  | 5.4.4绝热材料可采用机械固定、空铺或粘结等方法铺设。 |
|  | 板状绝热材料宜采用机械固定法施工。 |

|  | 5.4.5当板块绝热材料采用机械固定法施工时，固定件的数 量和位置应符合表5.4.5的规定。 表5.4.5板状绝热材料固定件数量和位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝热材料 | 每块板固定件最少数量 |  | 固定位置 |  |
|  |  | 挤塑聚苯板(XPS) 聚异氰尿酸酯板 硬泡聚氨酯 | 各边长均≤1.2m 4个 |  | 四个角及沿长向中线均 匀布置，固定垫片距离 板材边缘<150mm |  |
|  |  |  | 任一边长>1.2m | 6个 |  |  |

| 现行《规程》条文 |  |  |  |  | 修订《规程》条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 岩棉板 |  |  |  |  |  | 2 个 |  | 沿长向中线均匀布置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.4.6 屋面设置光伏系统时，绝热材料的防火等级应不低于 A 级 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 防水层 |  |  |  |  | 5.5 防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 应根据基层条件及防水卷材的品种，选择 下列相应的施工方法： 1 当绝热层采用固定件固定时，卷材宜选 用机械固定法施工； 2 当基层为水泥胶结材料找平层时，卷材 宜采用满粘法施工； 3 防水卷材的品种根据相应的施工方法， 宜按表 5.5.2 选择。 表 5.5.2 防水卷材及相应施工方法 |  |  |  |  | 5.5.2 应根据基层条件及防水卷材的品种，选择下列相应的 施工方法： 1 当绝热层采用固定件固定时，卷材宜选用机械固定 法施工； 2 当基层为水泥胶结材料找平层时，卷材宜采用满粘 法施工； 3 防水卷材的品种根据相应的施工方法，宜按表 5.5.2 选择。 表 5.5.2 防水卷材及相应施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水卷材 | 型号 | 机械固 定法 | 满粘法 | 空铺压 顶法 | 防水卷材 |  | 型 号 |  | 机械固定法 | 粘结法 |  |  |  |  | 空铺. 压顶铺法 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满粘法 |  |  |  | 条粘法 |  |  |
| 聚氯乙烯 防水卷材 | H | X | X | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚氯乙烯 （PVC）防 水卷材 |  | H |  | X | X |  |  |  | X | ○ |  |
|  | L | X | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L |  | X | ● |  |  |  | ● | ● |  |
|  | P | ● | X | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P |  | ● | X |  |  |  | X | ○ |  |
|  | G | X | X | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | G |  | X | X○ |  |  |  | X | ○ |  |
|  | GL | X | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GL |  | X | ● |  |  |  | ● | ● |  |
| 热塑性聚 烯烃防水 卷材 | H L | X X | ○ ● | ○ ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热塑性聚烯 烃（TPO） 防水卷材 |  | H |  | X |  | ○ |  | X | X | ○ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L |  | X | ● |  |  |  | ● | ● |  |
|  | P | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P |  | ● | ○ |  |  |  | X | ○ |  |

| 三元乙丙 橡胶防水 卷材 | 无增强 | ○ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 三元乙丙橡 胶（EPDM） 防水卷材 | 无 增 强 | ○ | ● | X | ● |
|  | 内增强 | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内 增 强 | ● | ○ | X | ○ |
| 弹性体改 性沥青防 水卷材 | PYG | ● | X | X |  |  |  |  |  |  |

| 现行《规程》条文 |  |  |  |  |  | 修订《规程》条文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塑性体改 性沥青防 水卷材 | PYG |  | X | X | 弹性体改性 沥青防水卷 团 | P回 |  | 冈 |  | 冈 |
| 注： ●宜选， O 可 选 ，X不选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塑性体改性 沥青防水卷 团 | 因四 |  | 区 |  | 区 |
|  |  |  |  |  |  | 注： ● 宜选，O 可选， X不选。 |  |  |  |  |  |

| 5.5.3 机械固定法施工的无不燃材料覆盖的屋 面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、隔离层、 防水层等构造层次(图5.5.3-1);有不燃材料覆 盖的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、 不燃材料覆盖层 、 防水层等构造层次(图 5.5.3-2) 可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝 热层材料选择等情况，增减屋面构造层次。 图5.5.3-2 有不燃材料覆盖的屋面构造层次 1-防水层；2一不燃材料覆盖层；3一绝热层；4-隔汽层；5一结构层；6—固定件 | 5.5.3 机械固定法施工的无不燃材料覆盖的屋面系统可包 括结构层、隔汽层、绝热层、 隔 离 层 、防水层等构造层次 (图5.5.3-1);有不燃材料覆盖的屋面系统可包括结构层、 隔汽层、绝热层、 不燃材料覆盖无机板材层、防水层等构 造层次(图5.5.3-2)。 可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选 择等情况，增减屋面构造层次。 图5.5.3-1 无不燃材料覆盖的屋面构造层次 1—防水层； 2-—隔离层； 3—绝热层；4—隔汽层；5—结构 层；6—防水层固定件；7—绝热层固定件 图5.5.3-2 有不燃材料覆盖的屋面构造层次 1—防水层；2—不燃材料覆盖无机板材层；3—绝热层； |
| --- | --- |

| 现行《规程》条文 | 修订《规程》条文 |
| --- | --- |
|  | 4—隔汽层；5—结构层；6— 卷材防水层固定件；7—覆盖 层固定件 |
| 5.5.4 满粘法施工的屋面系统可包括结构层、隔 汽层、绝热层、隔离层或不燃材料覆盖层、防水 层等构造层次(图5.5.4)。 可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝 6 热层材料选择等情况，增减屋面构造层次。 图5.5.4满粘法屋面构造层次 1一防水层；2-粘结基层；3一绝热层；4-隔汽层；5一结构层；6—绝热层固定件 | 5.5.4 满粘结法施工的屋面系统可包括结构层、隔汽层、 绝热层、隔离层或不燃材料覆盖粘接基层、防水层等构造 层次(图5.5.4)。 可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选 择等情况，增减屋面构造层次。 采用条粘法施工时，胶粘剂的涂布间距应满足屋面抗风 揭要求。 图5.5.4 粘结法屋面构造层次 1—防水层；2—粘结接基层；3—绝热层；4—隔汽层；5— 结构层；6—绝热层固定件 |

| 防水 卷材 品种 | 卷材搭接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机械固定法 |  |  |  | 满粘法 |  |  | 空铺压顶法 |  |
|  | 热风焊接搭接 |  |  | 搭接自粘或胶 带搭接 |  |  | 焊接 | 台传 交带 |  |  | 带 |
|  | 搭 接处 无固 定件 | 搭 接处 有固 定件 |  | 搭 接处 无固 定件 |  | 搭接 处 有固 定件 |  |  |  |  |  |
| TPO、 PVC | ≥80 且有效 焊缝 宽度 ≥25 | ≥120 且有效 焊缝 宽度 ≥25 |  | E120 且有效 粘结宽 圆 TF 二 二 |  | E200 且有效 粘结宽 厦 150 二 | E80 且有 效焊缝 宽度 一 | >80 ——— 且有 效粘结 宽度 E75 |  | 280 且有效 焊缝宽 圆 2 | ≥80 且有效 粘结宽 度 75 |

5.5.5  空铺压顶法施工的屋面系统可包括结构 层、找平层、找坡层、隔汽层、绝热层、隔离层、

防水层、保护层、压铺层等构造层次(图5.5.5)。

可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝

热层材料选择等情况，增减屋面构造层次。

图5.5.5 空铺压顶法屋面构造层次

1一压铺层：2一保护层；3一防水层；4-隔离层；5一绝热层；6一隔汽层；7一找平层；8一结构层

5.5.5   空铺压顶铺法施工的屋面系统可包括结构层、找平 层、找坡层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层、保护层、

压铺层等构造层次(图5.5.5)。

可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选

择等情况，增减屋面构造层次。

图5.5.5 空铺，压顶铺法屋面构造层次

1—压铺层；2—保护层；3—防水层；4—隔离层；5—绝热层；

6 — 隔 汽 层 ； 7 — 找 平 层 ； 8 — 结 构 层

5.5.6  单层防水卷材的搭接宽度应符合表5.5.6

的规定：

5.5.6   单层防水卷材的搭接宽度应符合表5.5.6的规定。

表5.5.6  单层防水卷材搭接宽度(mm)                 表 5.5.6  单层防水卷材搭接宽度 (mm)

| 防 水 卷 材 名 称 | 搭接方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械固定法 |  |  |  | 满粘法 |  | 空铺压顶法 |  |
|  | 热风焊接 |  | 搭接胶带 |  | 热 风 焊 接 | 搭 接 胶 带 | 热 风 焊 接 | 搭 接 胶 带 |
|  | 搭 接 处 无 固 定 件 | 搭 接 处 有 固 定 件 | 搭接 处 无 固 定 件 | 搭 接 处 有 固 定 件 |  |  |  |  |

| 高 分 子 防 水 卷 材 | ≥80 且有 效焊 缝 宽度 ≥25 | ≥ 120 且有 效焊 缝 宽度 ≥25 | ≥ 120 且有 效粘 结宽 2 | ≥200 且有 效粘 结宽 度 ≥150 | ≥80 且有 效焊 缝宽 度 ≥25 | ≥80 且有 效粘 结宽 度 ≥75 | ≥80 且有效 焊缝宽 度 ≥25 | ≥80 且有 效粘 结宽 度 ≥75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 弹 性 体、 塑 性 体 改 性 沥 青 防 水 卷 材 | ≥80 且有 效焊 缝宽 度 ≥40 | ≥ 120 且有 效焊 缝宽 度 ≥40 |  |  |  |  | EPD M | ≥80， 且有 效焊 缝宽 度 ≥25 | ≥120 , 且 有效 焊缝 宽度 ≥25 | ≥120 , 且 有效 粘结 宽度 ≥80 | ≥200， 且有 效粘 结宽 度≥ （75× 2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 弹性. 体、塑. 性体. 改性. 沥青. 防水. 卷材. | ≥80. 且有效. 焊缝宽. 度. ≥40. | ≥120. 且有效. 焊缝宽. 度. ≥40. | - |  | - | - |
| 注：采用热风焊接双道焊缝搭接方式时，每条焊缝的有 效焊接宽度不应小于 15mm。 |  |  |  |  |  |  |  | 注：采用热风焊接双道焊缝搭接方式时，每条焊缝的有效焊接宽度不 应小于 15mm。 |  |  |  |  |  |  |

| 5.5.7 机械固定法应符合下列规定： 1 应根据设计确定的间距布置固定件；当 结构层为混凝土时，应先在混凝土结构层上钻 孔，后固定防水卷材； 2 当采用点式固定法时，固定垫片内侧边 缘距离卷材搭接线不应小于 50mm ，外侧边缘距 离卷材边缘不应小于 10mm（图 5.5.7- 1）； 3 当采用线性固定法时，防水卷材纵向搭 接两道焊缝间的空腔宽度不应小于 80mm （图 5.5.7-2）； 4 无穿孔固定法应符合下列规定： 1）当三元乙丙橡胶防水卷材采用无穿孔固 定法时，用于机械固定的固定条带宽度不应小于 250 mm 。固定条带应选用自粘聚酯纤维内增强 型产品。防水卷材和固定条带应采用搭接胶带连 接 ， 且有 效搭接 宽度 不应 小 于 150 mm （图 5.5.7-3a ）； 2）聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水 卷材与垫片的连接应采用焊接；焊接垫片的直径 不应小于 75mm，表面应有与卷材同质的涂层（图 5.5.7-3b）。 | 5.5.7 机械固定法包括点式固定、线性固定和无穿孔固定等 方法，并应符合下列规定： 1 应根据设计确定的间距布置固定件；当结构层为混 凝土时，应先在混凝土结构层上钻孔，后固定防水卷材； 2 当采用点式固定法时，固定垫片内侧边缘距离卷材 搭接线不应小于 50mm ，外侧边缘距离卷材边缘不应小于 10mm（图 5.5.7- 1）； 3 当采用线性固定法时，防水卷材纵向搭接两道焊缝 间的空腔宽度不应小于 80mm（图 5.5.7-2 、图 5.5.7-2A）； 4 无穿孔固定法应符合下列规定： 1）当三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材采用无穿孔机 械固定法时，用于机械固定的固定条带宽度不应小于 250 mm 。固定条带应选用自粘聚酯纤维内增强型产品。防水卷 材和固定条带应采用搭接胶带连接，且有效搭接宽度不应小 于 150 mm（图 5.5.7-3a）； 2）聚氯乙烯（PVC）防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材与焊接垫片的连接应采用焊接连接；焊接垫片的 直径不应小于 75mm ，表面应有与卷材同质的涂层（图 5.5.7-3b）。 |
| --- | --- |

| 图5.5.7-3 无穿孔固定(b) 1一已与卷材焊接的固定件；2一防水卷材：3一基层；一4带涂层的焊接垫片 | 图5.5.7-2 线性固定示意图 1—卷材搭接；2—卷材覆盖压条；3—U型压条及固定件； 4—防水卷材 图5.5.7-2A 线性固定示意图 |
| --- | --- |

国 1 2 3 4

2 3 1

图5.5.7-3 无穿孔固定(a) 一 防水卷材固定件；2- 基层自粘固定条带；3- 自粘固定 条带防水卷材；4—固定件

1 ● 2 (● 3 ◎ 4

1 -2 -3 图5.5.7-3 无穿孔固定(b) 1—已与卷材焊接的固定件；2—防水卷材；3— 基层带 涂层的焊接垫片；4—带涂层的焊接垫片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168140010066006037