Ics 59．080．01

ccs w 04

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40912 — 2021

纺织品   定量化学分析

聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的混合物

Textiles— Quantitativechemicalanalysis—         Mixturesofpolyesteramidewithcertainotherfibers

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40912 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC／TC 209)归口。

本文件起草单位：中纺标检验认证股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、安徽省唯 一 纺 织有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司、湖州新利商标制带有限公司、浙江捷凯实业有限公司、广 东省中鼎检测技术有限公司、中纺标(深圳)检测有限公司、厦门市华喜针纺有限公司、福建省纤维检验 中心、浙江港莎针织品有限公司、北京市产品质量监督检验院、惠州学院、深圳市天林智能科学仪器有限 公司。

本文件主要起草人：于景超、陈慧、刘士杰、龚迎秋、闫春红、韩春艳、谭杨、韩军、梁波涛、吴翔强、 强学胜、施点望、陈学军、唐俊云、林瑞坤、杨声强、余灿。

犌B／犜 40912 — 2021

纺织品   定量化学分析

聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的混合物

1     范围

本文件描述了采用溶解法测定去除非纤维物质后的聚酰胺酯纤维与其他纤维二组分混合物中聚酰 胺酯纤维与某些其他纤维含量的方法。

本文件适用于聚酰胺酯纤维与纤维素纤维(棉、亚麻、苎麻、大麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤 维等) 、蛋白质纤维(绵羊毛、山羊绒、桑蚕丝等) 、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某 些含氯纤维或某些弹性纤维、聚酯纤维的二组分混合物。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 2910．1    纺织品    定量化学分析    第 1 部分：试验通则

3    术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    原理

样品经定性鉴别后，选择适当试剂将其中一种组分从已知干燥质量的混合物中溶解去除，收集残留 物，清洗、烘干和称重，用修正后的质量计算出聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的质量百分率。

注：定性鉴别方法见 FZ／T 01057 系列和附录 A，聚酰胺酯纤维的公定回潮率为 0．66％。

5    试剂或材料

使用 GB／T 2910．1 和 5．1~5．7 规定的试剂，试剂均采用分析纯。

5．1     硫酸溶液(质量分数 70％)：将 625 mL 浓硫酸(20 ℃，密度ρ＝1．84 g／mL)缓慢加入到 400 mL蒸 馏水中，溶液冷却至室温后，用水稀释至 1 L ，20 ℃时硫酸溶液的浓度允许在 68％~72％(质量分数)范 围内。

5．2    次氯酸钠溶液：在有效氯浓度为(35±2)g／L(约 1  mol／L)的次氯酸钠溶液中加入氢氧化钠，使其 含量为(5±0．5)  g／L。此溶液可用碘量法滴定，使其浓度允许在 0．9 mol／L~1．1 mol／L 范围内。

5．3    次氯酸锂溶液：有效氯浓度为(35±2)g／L(约 1 mol／L)，其中含氢氧化钠浓度允许在(5±0．5)g／L 范围内，可以替代次氯酸钠溶液。将 100 g 含有 35％有效氯或 115  g 含有 30％有效氯的次氯酸锂溶于 约 700 mL水中，再将 5 g 氢氧化钠溶于 200 mL水中，将两溶液混合均匀，最后加水稀释至 1 L。

5．4     甲酸溶液(质量分数 80％；20 ℃，密度ρ＝1．19 g／mL)：将 880 mL 的 90％(质量分数)甲酸(20 ℃，

1

犌B／T 40912 — 2021

密度ρ＝1．20 g／mL)用水稀释至 1 L；也可用 780 mL 的 98％~100％(质量分数) 甲酸(20  ℃，密度 ρ＝ 1．22 g／mL)用水稀释至 1 L。甲酸溶液的浓度应在 77％~83％(质量分数)范围内。

注：甲酸溶液(质量分数 80％)在 20  ℃时密度ρ＝1．186 g／mL。

5．5    犖，犖-二甲基甲酰胺：沸点 152  ℃ ~154 ℃。

警示：N，N 二甲基甲酰胺会对人体产生危害，使用者应采取完善的保护措施。

5．6    稀氨水溶液：取 80 mL浓氨水(20 ℃，密度ρ＝0．880 g／mL)，加水稀释至 1 L，混匀。

警示：浓氨水会对人体产生危害，使用者应采取完善的保护措施。

5．7    稀乙酸溶液：将 5 mL 冰乙酸加水稀释至 1 L。

6    仪器设备

6．1     使用 GB／T 2910．1 和 6．2 、6．3 规定的设备。

6．2    具塞三角烧瓶：容量不少于 250 mL。

6．3    恒温水浴振荡器：温控范围至少为 20 ℃~95 ℃，温控精度：±2 ℃，振荡频率：50 次／min~100 次／min 可调。

7    样品

7．1     取样及样品和预处理

按 GB／T 2910．1 规定的取样和预处理方法进行处理。

7．2    试样的制备

按照 GB／T 2910．1 中通用程序的规定，将试样烘干、称重。如样品为面料，则需将样品制成松散的 纱或纤维状，试样长度大约为 20 mm~30 mm，每个试样质量约为 1 g。

8    聚酰胺酯纤维与纤维素纤维(棉、亚麻、苎麻、大麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维等)的混合物

8．1     试验步骤

按照 GB／T 2910．1 规定的通用程序进行，并按以下步骤操作。

把准备好的试样放入具塞三角烧瓶(6．2)中，每克试样加入 100 mL 硫酸溶液(5．1)，盖上玻璃塞，摇 动烧瓶将试样充分润湿后，在(40±2) ℃的恒温水浴振荡器(6．3)中振荡 1 h。用已知干燥质量的玻璃砂 芯坩埚过滤，真空抽吸排液，再加少量硫酸溶液(5．1)清洗烧瓶。真空抽吸排液，加入同温度的硫酸溶液 	(5．1)至坩埚中清洗残留物，重力排液至少 1  min 后再用真空抽吸。用水连续清洗若干次，稀氨水溶液 	(5．6)中和两次，最后用水连续清洗残留物。每次洗后先重力排液再真空抽吸排液。最后将坩埚和残留 物烘干、冷却、称重。

8．2    结果计算和表示

结果计算和表示按 GB／T 2910．1 规定，聚酰胺酯纤维的d值为 0．99 。

9    聚酰胺酯纤维与蛋白质纤维(绵羊毛、山羊绒、桑蚕丝等)的混合物

9．1     试验步骤

按照 GB／T 2910．1 规定的通用程序进行，然后按以下步骤操作。

2

犌B／犜 40912 — 2021

把准备好的试样放入具塞三角烧瓶(6．2)中，每克试样加入 100 mL次氯酸钠溶液(5．2)或次氯酸锂 溶液(5．3)，盖上玻璃塞，摇动烧瓶将试样充分润湿后，在温度为(20±2)  ℃的恒温水浴振荡器(6．3)上振 荡 40 min。用已知干燥质量的玻璃砂芯坩埚过滤，用少量次氯酸钠溶液(5．2)或次氯酸锂溶液(5．3)将 残留物清洗到玻璃砂芯坩埚中。真空抽吸排液，再依次用水清洗、稀乙酸溶液(5．7)中和，最后用水连续 清洗残留物，每次洗后先用重力排液，再真空抽吸排液。最后将坩埚和残留物真空抽吸排液，烘干、冷 却、称重。

9．2    结果计算和表示

结果计算和表示按 GB／T 2910．1 规定，聚酰胺酯纤维的d值为 1．00 。

10    聚酰胺酯纤维与聚酰胺纤维的混合物

10．1     试验步骤

按照 GB／T 2910．1 规定的通用程序进行，然后按以下步骤操作。

把准备好的试样放入具塞三角烧瓶(6．2)中，每克试样加入 100 mL 甲酸溶液(5．4)，塞上玻璃塞，摇   动具塞三角烧瓶使试样充分浸湿，在温度为(20±2)  ℃的恒温水浴振荡器(6．3)上振荡 15  min。用已知   干燥质量的玻璃砂芯坩埚过滤，用少量甲酸溶液(5．4)清洗三角烧瓶(6．2)将残留物移入到砂芯坩埚中。 真空抽吸排液，依次用甲酸溶液、热水(90 ℃~95  ℃)清洗残留物，再用稀氨水溶液(5．6)中和，最后用水   洗净残留物。每次清洗要先重力排液，再真空抽吸排液。最后将坩埚和残留物烘干、冷却、称重。

10．2    结果计算和表示

结果计算和表示按 GB／T 2910．1 规定，聚酰胺酯纤维的d值为 1．00 。

1 1     聚酰胺酯纤维与聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维的混合物

1 1．1     试验步骤

按照 GB／T 2910．1 规定的通用程序进行，然后按以下步骤操作。

把准备好的试样放入具塞三角烧瓶(6．2)中，每克试样加入 150 mL 犖，犖-二甲基甲酰胺(5．5)，塞 上玻璃塞，摇动烧瓶将试样充分润湿后，在 90 ℃~95  ℃的恒温水浴振荡器(6．3)中振荡 1  h。如果试样 中的聚丙烯腈等纤维难于溶解，可多加 50 mL 犖，犖-二甲基甲酰胺(5．5) 。用玻璃砂芯坩埚过滤，残留 物留在烧瓶中，另加 60  mL 犖，犖-二甲基甲酰胺(5．5)，在 90  ℃ ~ 95  ℃ 的恒温水浴振荡器中振荡 30 min。把残留物过滤到玻璃砂芯坩埚，真空抽吸排液，用热水 90  ℃ ~95  ℃加满坩埚洗涤残留物两 次，将残留物洗至坩埚中，用水洗涤，再真空抽吸排液。每次重力排液后再真空抽吸排液。最后将坩埚 和残留物烘干、冷却、称重。

1 1．2    结果计算和表示

结果计算和表示按 GB／T 2910．1 规定，聚酰胺酯纤维的d值为 1．04。

12    聚酰胺酯纤维与聚酯纤维的混合物

按照附录 B 中方法执行，不适用于染料或整理剂中含有氮元素的混纺产品。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/176052055133010051