
技术交底记录

（表式 C2-5）

DL
编号
001



工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

部位名称
施工单位


路基


北京鑫畅路桥建设有限公司

工序
清表
名称
交底	2013 年 04 月日期		3 日

交底内容：
一、施工准备：
1. 路基清表前做好测量工作，包括导线、中线、水准点复测等。施工测量的精度应符合《北京市城市道路工程施工技术规程》 的要求，按设计要求放出道路两边的路基边线。
2. 路基用地范围内各种管线及其它建筑物，均应协助有关部门事先拆迁或改造，对于路基附近危险建筑物应予以适当加固。
3. 施工前对施工人员进行安全、技术交底，监理验线完毕。
4. 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机等机具。 二、路基表面清理：
由于本工程施工范围内渣土较多，用推土机清理表层种植土， 清理深度根据种植土厚度决定，一般厚度在 25~50cm，清出的种植土用装载机装车，用自卸拉土车集中运至指定堆土点。填方地段在清理完地基表面后，应用 18T 以上震动压路机整平压实，压

[image: ]实度为大于等于 98％。


-来源网络，仅供个人学习参考

三、施工注意事项：
1. 施工前先调查地下管线情况。
2. 施工不要破坏红线外的树木、植被，土堆覆盖。
3. 施工时要有防尘降尘措施。

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


































审核人	交底人	接受交底人






 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
技术交底记录
（表式 C2-5）

DL
编号
002

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
部位名
路基

工序	路基级配砂

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]称	名称	石

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
施工单位


北京鑫畅路桥建设有限公司

交底	2013 年 04 月日期		25 日

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]交底内容：
一、施工准备：
1. 施工前对施工人员进行安全、技术交底，监理验线完毕。
2. 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机等机具。
3. 检查整修运输道路，补钉遗失或松动的测桩。二、技术要求：
1. 原材料应符合下列规定：
级配砂石应坚硬，最大粒径应不小于 0.7 倍砂石基层厚度， 但不宜大于 100mm；5mm 以下颗粒的含量不大于 30%（体积比）。
2. 摊铺要求：
2.1 摊铺虚厚应按设计厚度乘压实系数，通过实验段确定， 但不宜超过 30cm。
2.2 砂石摊铺至少一个碾压段长度 30-50m 后，可开始泼水， 洒水量应使全部砂石湿润，不得使路基积水；砂石层厚度小于10cm 时，可预先在料堆上洒水。
2.3 泼水后待表面稍干即可进行碾压；碾压过程中应随时补 水，保持湿润。
2.4 碾压由路边向路中线逐次倒轴碾压，路边应先碾压 3-4 遍，碾压先轻后重，最后用 12t 以上压路机碾压成活；砂石成活后应设专人泼水养护。
2.5 表面坚实、平整，不得有浮石和粗料、细料集中等现象。
2.6 用 18t 以上压路机碾压后轮迹深度不得大于 5mm；

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
 (
审核人
交底人
接受交底人
)
由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
 (
技术交底记录
DL
编号
（
表式 
C2-5）
002
工程名
玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工
称
程（一标段）
部位名
工序
路基级配砂
路基
称
名称
石
施工单
交底
2013
 年 
04
 月
北京鑫畅路桥建设有限公司
位
日期
25
 
日
)

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]三、砂石路基质量、允许偏差见下表：

	序
号
	项目
	允许偏差
	
范围
	检验频率
点数
	检验方
法

	
1
	压实密
度
	大于等于
2.3t/m3
	1000m
2
	
1
	
灌砂法

	2
	厚度
	+20mm，-10mm
	1000m
	1
	用钢尺

	
	
	
	2
	
	量




 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
小于 9

1	用 3m 直

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


3 平整度


小于等于
15mm



路
20m	宽

9-15

2
尺
和塞尺量

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)



4 宽度	不小于设计规定+B	40m
（m） 
大于 15	3



1

取
较大值用钢尺量

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
5 中线高程

横断高
6
程

+15~-15mm


+20~-20mm 且横坡差不大

20m



20m

1


路	小于 9
宽	9-15

水准仪测量


1

 (
2
)水准仪测量

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
于正负 0.3%

m	大于 15	3

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
注：B 为施工要求的必要附加宽度。
审核人	交底人	接受交底人


由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
 (
技术交底记录
DL
编号
（
表式 
C2-5）
003
)

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
工程名	玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工

称	程（一标段）


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
部位名

工序名	石灰粉煤灰稳
基层

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
称	称	定碎石


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
施工单


北京鑫畅路桥建设有限公司

交底日

2013 年 04 月

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]位	期	25 日

交底内容：
一、施工准备：
1. 施工前对施工人员进行安全、技术交底，路基监理验收完 毕。
2. 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机、摊铺机 等机具。
3. 检查整修运输道路，补钉遗失或松动的测桩。二、技术要求：
1. 摊铺要求：
1.1 拌合均匀的混合料在摊铺前其含水量宜高于最佳含水量 约 2%；
1.2 混合料虚铺厚度为设计厚度乘以压实系数，压实系数值 应经试验段确定；
1.3 分层摊铺时，应在下层压实合格后及时摊铺上层混凝土 混合料，在摊铺上层混合料之前，宜将下层表面洒水润湿。
2. 碾压要求：
2.1 混合料的每层设计压实厚度最大以为 16cm；碾压宜先自两侧向路中稳压 1-2 遍，碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为宜。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度，三轮压路机为二分之一后轮宽，双轮压路机不应小于 30cm；
2.2 摊铺好的混合料应当日碾压成活，道路两侧边缘的混合 料，应增加碾压 2-3 遍；

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
2.3 分段施工时混合料的纵横接茬应挖松、洒水、做补充拌合 经整平后，再行压实；
2.4 初压时应及时找平，低处应挖松，挖深 10cm、洒水、填补混合料，不得贴薄层找平；
2.5 混合料从摊铺、整型到碾压成活前，应断绝交通。
1. 养护要求：
1.1 压实成型并检验符合标准的混合料基层，应在潮湿状态下 养生，不宜少于 7 天；
1.2 采用洒水养生，应及时洒水，保持混合料湿润；
1.3 养护期间宜封闭交通，履带车辆不得通行，机动车辆应限 速。












审核人	交底人	接受交底人






 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
技术交底记录
编号
（表式 C2-5）



DL 003

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
工程名	玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]称
部位名	基层

程（一标段）
工序名	石灰粉煤灰稳

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)

	称
	
	称
	定碎石

	施工单
位
	
北京鑫畅路桥建设有限公司
	交底日
期
	2013 年 04 月
25 日



交底内容：
1. 雨季施工要求：
1.1 及时掌握气象及雨情预报，安排作业计划；
1.2 摊铺不宜过长，并应当日摊铺，当日碾压成活；
1.3 摊铺过程中遇雨应停止摊铺，对已摊铺的混合料段及时碾 压，并封闭交通，雨后采取处理措施；
1.4 连阴雨天，不宜施工。
三、质量要求及允许偏差：（见下表）
检验频率

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
序
项目	允许偏差

点	检验方法

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
号	范围
数


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)

1 压实度

重型击石大于等于 95%

1000m
1
2

灌砂法、核子密度仪

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
2 厚度



3 平整度

+10mm~-10mm	1000m
2
小于等于
20m
10mm

1	用钢尺量


用 3m 直尺和塞尺
1
量取较大值

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
4 宽度
5 中线高程

不小于设计规定+B

+10~-10mm

40m	1
20m	1

用钢尺量水准仪测量

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
横断高
6
程


+20~-20mm 且横坡 差不大于正负 0.3%


20m	水准仪测量

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]
注：B 为施工要求的必要附加宽度。

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
 (
审核人
交底人
接受交底人
)
由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
 (
技术交底记录
DL
编号
（
表式 
C2-5）
004
工程名
玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工
称
程（一标段）
部位名
工序
路面层
沥青砼摊
铺
称
名称
施工单
交底
2013
 年 
04
 月
北京鑫畅路桥建设有限公司
位
日期
25
 
日
)

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]交底内容：
一、施工准备：
1. 施工前对施工人员进行安全、技术交底，基层监理验收合 格。
2. 准备压路机、摊铺机、墩锤平头铁锹、竹耙等机具。 二、技术要求：
1. 施工准备的要求：
1.1 在验收合格的道路基层上按测量方案进行测量放线。路面 宽小于 15m，沿路中线纵向每 15~25m 设一路面高程控制点；路面宽度大于 15m 时除纵向外，横向每 5~10m 增设一点；交叉路口应用 5m*5m 高程方格网控制。边坡与弯道处基准桩应加密；
1.2 采用机械摊铺，在设定道路中线、边线与高程控制点后， 应设定摊铺机行走基准桩、栓基准绳，其位置、高程应准确；
1.3 路缘石宜在摊铺沥青砼前安砌完毕，且应保持位置准确、 牢固；
1.4 路边的雨水口等应按设计标高预调高程，周围夯填石灰土 或灌注低标号砼；
1.5 在摊铺下面层时，路中的各类检查井高程宜低于下面层顶 面，在摊铺磨耗层时，在升高至设计高程，对四周 0.5m 范围内路面结构予以刨除，处理深度为井盖以下 18cm，换填 C25 砼。
1.6 宜在雨水口、检查井盖上临时覆盖或涂以保护层；
1.7 与现况路面衔接处切成直茬，用直尺靠验，高程应符合要 求，新老路面衔接应直顺、平整；
1.8 透层油喷洒宜在成活基层表面稍干后进行，应按设计规定用量喷洒，喷洒后应立即撒布石屑（3m3/1000m2）。
1.9 在路面接茬或检查井、雨水口等接触处，应涂刷一层粘层 油，按摊铺方案摊铺机完成准备、就位。
审核人	交底人	接受交底人


由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
技术交底记录
（表式 C2-5）

DL
编号
004

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)


 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
部位名称
施工单位


路面层


北京鑫畅路桥建设有限公司

工序
沥青砼摊铺
名称
交底	2013 年 04 月日期		25 日

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]交底内容：
1. 摊铺要求：
1.1 摊铺作业应保护好路缘石；雨水口和检查井附近及时用人 工整修，路口、弯道处应按每 5m 测设高程控制点，由司机手控制摊铺并有人工配合机械作业；
1.2 宜按路面全宽一次进行铺筑，两台摊铺机平行联合作业， 纵缝部位应重叠 10cm，前后错开 10-30m；
1.3 摊铺虚厚按设计厚度乘以压实系数，通过实验段确定；
1.4 摊铺应连续作业，开始摊铺时供料车不应少于 5 辆；摊铺作业中，不宜少于 3 辆；
1.5 应专人随时观察摊铺效果及机械运行情况，及时与司机联 系，调整。
2. 碾压要求：
2.1 应根据摊铺量确定碾压机械的配置数量与品种，满足初 压、复压、终压的需要；
2.2 碾压开始和终了温度随沥青标号而定，开始温度取值范围 为 120~150 摄氏度，终了温度取值取值范围为 60~85 摄氏度。初压时料温较高，不得产生推移、发裂。初压应采用 6~8t 钢筒式压路机碾压 1~2 遍。压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度应稳定而均匀；再用 12t 以上压路机碾压，直至无明显轮迹，密实度达到质量要求；
2.3 路面层边缘、雨水口及检查井周围，压路机不宜压实的部

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
位，应用人工小型机具补充夯实、熨平；
1. 接茬的要求：
1.1 接茬宜采用“直茬热接”；
1.2 切割茬口，茬口应与路面垂直；茬口面应涂刷一层粘层油； 应按标志线切割；
1.3 接茬时茬口应预热，碾压过程中宜用小型机具对接茬进行 辅助压实；
1.4 沥青砼面层的纵向接茬与基层的纵向接茬应错开，错开距 离不得小于 30cm；两层式沥青砼面层的接茬，上下层应错开，错开距离不得小于 30cm。













审核人	交底人	接受交底人






 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
技术交底记录
编号
（表式 C2-5）



DL 004

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

 (
-
来源网络，仅供个人学习参考
)
[image: ]部位名	路面层	工序	沥青砼摊铺



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177131136025006053
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-
来源网络，仅供个人学习参考
)
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image1.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




