技术交底记录

（表式 C2-5）

DL

编号

001

工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

部位名称

施工单位

路基

北京鑫畅路桥建设有限公司

工序

清表

名称

交底	2013 年 04 月日期		3 日

交底内容：

一、施工准备：

- 路基清表前做好测量工作，包括导线、中线、水准点复测等。施工测量的精度应符合《北京市城市道路工程施工技术规程》 的要求，按设计要求放出道路两边的路基边线。

- 路基用地范围内各种管线及其它建筑物，均应协助有关部门事先拆迁或改造，对于路基附近危险建筑物应予以适当加固。

- 施工前对施工人员进行安全、技术交底，监理验线完毕。

- 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机等机具。 二、路基表面清理：

由于本工程施工范围内渣土较多，用推土机清理表层种植土， 清理深度根据种植土厚度决定，一般厚度在 25~50cm，清出的种植土用装载机装车，用自卸拉土车集中运至指定堆土点。填方地段在清理完地基表面后，应用 18T 以上震动压路机整平压实，压

实度为大于等于 98％。

-来源网络，仅供个人学习参考

三、施工注意事项：

  - 施工前先调查地下管线情况。

  - 施工不要破坏红线外的树木、植被，土堆覆盖。

  - 施工时要有防尘降尘措施。

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

审核人	交底人	接受交底人

# 技术交底记录

（表式 C2-5）

DL

编号

002

工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

部位名

路基

工序	路基级配砂

称	名称	石

施工单位

北京鑫畅路桥建设有限公司

交底	2013 年 04 月日期		25 日

交底内容：

一、施工准备：

    - 施工前对施工人员进行安全、技术交底，监理验线完毕。

    - 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机等机具。

    - 检查整修运输道路，补钉遗失或松动的测桩。二、技术要求：

      - 原材料应符合下列规定：

级配砂石应坚硬，最大粒径应不小于 0.7 倍砂石基层厚度， 但不宜大于 100mm；5mm 以下颗粒的含量不大于 30%（体积比）。

      - 摊铺要求：

        - 摊铺虚厚应按设计厚度乘压实系数，通过实验段确定， 但不宜超过 30cm。

        - 砂石摊铺至少一个碾压段长度 30-50m 后，可开始泼水， 洒水量应使全部砂石湿润，不得使路基积水；砂石层厚度小于10cm 时，可预先在料堆上洒水。

        - 泼水后待表面稍干即可进行碾压；碾压过程中应随时补 水，保持湿润。

        - 碾压由路边向路中线逐次倒轴碾压，路边应先碾压 3-4 遍，碾压先轻后重，最后用 12t 以上压路机碾压成活；砂石成活后应设专人泼水养护。

        - 表面坚实、平整，不得有浮石和粗料、细料集中等现象。

        - 用 18t 以上压路机碾压后轮迹深度不得大于 5mm；

审核人

交底人

接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

技术交底记录

DL

编号

（表式 C2-5）

002

工程名

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工

称

程（一标段）

部位名

工序

路基级配砂

路基

称

名称

石

施工单

交底

2013 年 04 月

北京鑫畅路桥建设有限公司

位	日期	25 日

三、砂石路基质量、允许偏差见下表：

| 序 号 | 项目 | 允许偏差 | 范围 | 检验频率 点数 | 检验方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实密 度 | 大于等于 2.3t/m3 | 1000m 2 | 1 | 灌砂法 |
| 2 | 厚度 | +20mm，-10mm | 1000m | 1 | 用钢尺 |
|  |  |  | 2 |  | 量 |

小于 9

1	用 3m 直

- 平整度

小于等于

15mm

路

20m	宽

9-15

2

尺

和塞尺量

- 宽度	不小于设计规定+B	40m

- 大于 15	3

1

取

较大值用钢尺量

- 中线高程

横断高

6

程

+15~-15mm

+20~-20mm 且横坡差不大

20m

20m

1

路	小于 9

宽	9-15

水准仪测量

1

2

水准仪测量

于正负 0.3%

m	大于 15	3

注：B 为施工要求的必要附加宽度。

审核人	交底人	接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

技术交底记录

DL

编号

（表式 C2-5）

003

工程名	玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工

称	程（一标段）

部位名

工序名	石灰粉煤灰稳

基层

称	称	定碎石

施工单

北京鑫畅路桥建设有限公司

交底日

2013 年 04 月

位	期	25 日

交底内容：

一、施工准备：

- 施工前对施工人员进行安全、技术交底，路基监理验收完 毕。

- 准备挖掘机、推土机、装载机、拉土车、压路机、摊铺机 等机具。

- 检查整修运输道路，补钉遗失或松动的测桩。二、技术要求：

  - 摊铺要求：

    - 拌合均匀的混合料在摊铺前其含水量宜高于最佳含水量 约 2%；

    - 混合料虚铺厚度为设计厚度乘以压实系数，压实系数值 应经试验段确定；

    - 分层摊铺时，应在下层压实合格后及时摊铺上层混凝土 混合料，在摊铺上层混合料之前，宜将下层表面洒水润湿。

  - 碾压要求：

  - 混合料的每层设计压实厚度最大以为 16cm；碾压宜先自两侧向路中稳压 1-2 遍，碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为宜。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度，三轮压路机为二分之一后轮宽，双轮压路机不应小于 30cm；

  - 摊铺好的混合料应当日碾压成活，道路两侧边缘的混合 料，应增加碾压 2-3 遍；

  - 分段施工时混合料的纵横接茬应挖松、洒水、做补充拌合 经整平后，再行压实；

  - 初压时应及时找平，低处应挖松，挖深 10cm、洒水、填补混合料，不得贴薄层找平；

  - 混合料从摊铺、整型到碾压成活前，应断绝交通。

  - 养护要求：

    - 压实成型并检验符合标准的混合料基层，应在潮湿状态下 养生，不宜少于 7 天；

    - 采用洒水养生，应及时洒水，保持混合料湿润；

    - 养护期间宜封闭交通，履带车辆不得通行，机动车辆应限 速。

审核人	交底人	接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

# 技术交底记录

编号

（表式 C2-5）

DL 003

工程名	玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工

称

部位名	基层

程（一标段）

工序名	石灰粉煤灰稳

| 称 |  | 称 | 定碎石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单 位 | 北京鑫畅路桥建设有限公司 | 交底日 期 | 2013 年 04 月 25 日 |

交底内容：

  - 雨季施工要求：

    - 及时掌握气象及雨情预报，安排作业计划；

    - 摊铺不宜过长，并应当日摊铺，当日碾压成活；

    - 摊铺过程中遇雨应停止摊铺，对已摊铺的混合料段及时碾 压，并封闭交通，雨后采取处理措施；

    - 连阴雨天，不宜施工。

三、质量要求及允许偏差：（见下表）

检验频率

序

项目	允许偏差

点	检验方法

号	范围

数

- 压实度

重型击石大于等于 95%

1000m

1

2

灌砂法、核子密度仪

- 厚度

- 平整度

+10mm~-10mm	1000m

2

小于等于

20m

10mm

1	用钢尺量

用 3m 直尺和塞尺

1

量取较大值

- 宽度

- 中线高程

不小于设计规定+B

+10~-10mm

40m	1

20m	1

用钢尺量水准仪测量

横断高

6

程

+20~-20mm 且横坡 差不大于正负 0.3%

20m	水准仪测量

注：B 为施工要求的必要附加宽度。

审核人

交底人

接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

技术交底记录

DL

编号

（表式 C2-5）

004

工程名

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工

称

程（一标段）

部位名

工序

路面层	沥青砼摊铺

称	名称

施工单

交底

2013 年 04 月

北京鑫畅路桥建设有限公司

位	日期	25 日

交底内容：

一、施工准备：

  - 施工前对施工人员进行安全、技术交底，基层监理验收合 格。

  - 准备压路机、摊铺机、墩锤平头铁锹、竹耙等机具。 二、技术要求：

- 施工准备的要求：

  - 在验收合格的道路基层上按测量方案进行测量放线。路面 宽小于 15m，沿路中线纵向每 15~25m 设一路面高程控制点；路面宽度大于 15m 时除纵向外，横向每 5~10m 增设一点；交叉路口应用 5m*5m 高程方格网控制。边坡与弯道处基准桩应加密；

  - 采用机械摊铺，在设定道路中线、边线与高程控制点后， 应设定摊铺机行走基准桩、栓基准绳，其位置、高程应准确；

  - 路缘石宜在摊铺沥青砼前安砌完毕，且应保持位置准确、 牢固；

  - 路边的雨水口等应按设计标高预调高程，周围夯填石灰土 或灌注低标号砼；

  - 在摊铺下面层时，路中的各类检查井高程宜低于下面层顶 面，在摊铺磨耗层时，在升高至设计高程，对四周 0.5m 范围内路面结构予以刨除，处理深度为井盖以下 18cm，换填 C25 砼。

  - 宜在雨水口、检查井盖上临时覆盖或涂以保护层；

  - 与现况路面衔接处切成直茬，用直尺靠验，高程应符合要 求，新老路面衔接应直顺、平整；

  - 透层油喷洒宜在成活基层表面稍干后进行，应按设计规定用量喷洒，喷洒后应立即撒布石屑（3m3/1000m2）。

  - 在路面接茬或检查井、雨水口等接触处，应涂刷一层粘层 油，按摊铺方案摊铺机完成准备、就位。

审核人	交底人	接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

# 技术交底记录

（表式 C2-5）

DL

编号

004

工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

部位名称

施工单位

路面层

北京鑫畅路桥建设有限公司

工序

沥青砼摊铺

名称

交底	2013 年 04 月日期		25 日

交底内容：

- 摊铺要求：

  - 摊铺作业应保护好路缘石；雨水口和检查井附近及时用人 工整修，路口、弯道处应按每 5m 测设高程控制点，由司机手控制摊铺并有人工配合机械作业；

  - 宜按路面全宽一次进行铺筑，两台摊铺机平行联合作业， 纵缝部位应重叠 10cm，前后错开 10-30m；

  - 摊铺虚厚按设计厚度乘以压实系数，通过实验段确定；

  - 摊铺应连续作业，开始摊铺时供料车不应少于 5 辆；摊铺作业中，不宜少于 3 辆；

  - 应专人随时观察摊铺效果及机械运行情况，及时与司机联 系，调整。

- 碾压要求：

  - 应根据摊铺量确定碾压机械的配置数量与品种，满足初 压、复压、终压的需要；

  - 碾压开始和终了温度随沥青标号而定，开始温度取值范围 为 120~150 摄氏度，终了温度取值取值范围为 60~85 摄氏度。初压时料温较高，不得产生推移、发裂。初压应采用 6~8t 钢筒式压路机碾压 1~2 遍。压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度应稳定而均匀；再用 12t 以上压路机碾压，直至无明显轮迹，密实度达到质量要求；

  - 路面层边缘、雨水口及检查井周围，压路机不宜压实的部

位，应用人工小型机具补充夯实、熨平；

- 接茬的要求：

  - 接茬宜采用“直茬热接”；

  - 切割茬口，茬口应与路面垂直；茬口面应涂刷一层粘层油； 应按标志线切割；

  - 接茬时茬口应预热，碾压过程中宜用小型机具对接茬进行 辅助压实；

  - 沥青砼面层的纵向接茬与基层的纵向接茬应错开，错开距 离不得小于 30cm；两层式沥青砼面层的接茬，上下层应错开，错开距离不得小于 30cm。

审核人	交底人	接受交底人

由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。

# 技术交底记录

编号

（表式 C2-5）

DL 004

工程名称

玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工 程（一标段）

部位名	路面层	工序	沥青砼摊铺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177131136025006053