ICS

Q/SFYJJ

索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/SFYJJ  32—2022 代替 Q/SFYJJ 32-2021

|  | 康纯板定制木制柜 文稿版次选择 |  |
| --- | --- | --- |

| 2022 - 11 -01 发布 |  | 2022 - 12 -01 实施 |
| --- | --- | --- |

索菲亚家居股份有限公司    发 布

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  要求 	 2

5  试验方法 	 5

6  检验规则 	 10

7  标志、包装、运输、贮存 	 11

前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规 则起草。

本文件代替 Q/SFYJJ 32-2021《康纯板定制木制柜》。

本文件与 Q/SFYJJ 32-2021 相比，主要技术内容变化如下：

——进一步完善文件结构及内容。

本文件由索菲亚家居股份有限公司提出。

本文件由索菲亚家居股份有限公司归口。

本文件起草单位：索菲亚家居股份有限公司。

本文件主要起草人：李新兵、张挺、王海东、郑智华、刘彬、陈胜、 杜莹、阮君冰、杨浩春、何 林、罗韦玮、张志成、陈所宁、 林秋兰、赖少军。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SFYJJ 32-2020；

——Q/SFYJJ 32-2021。

康纯板定制木制柜

1  范围

本文件规定了康纯板定制木制柜的定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本文件适用于本公司设计、生产、安装的康纯板定制木制柜。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 3324—2017  木家具通用技术条件

GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB 18580  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

GB/T 28202-2020  家具工业术语

GB/T 39600-2021  人造板及其制品甲醛释放量分级

HJ 571-2010  环境标志产品技术要求 人造板及其制品

LY/T 2876-2017 人造板定制衣柜技术规范

LY/T 3236-2020  人造板及其制品气味分级及其评价方法

QB/T 2530—2011  木制柜

3  术语

GB/T 3324—2017、QB/T 2530—2011及GB/T 28202-2020界定的术语以及下列定义适用于本文件。

3.1

康纯板

以木质材料为主要原料，加工成各种材料单元，施加无甲醛添加的胶粘剂和其它添加剂生产的纤维 板、刨花板、胶合板等板件为基材的饰面人造板，其甲醛释放限量符合ENF级要求。

3.2

木制柜

主要用木材、木质人造板制成的柜。

3.3

康纯板定制木制柜

主要部件中装饰件、配件除外， 其余采用康纯板制作而成，根据居室格局， 通过量身定做， 以满足 客户个性化需求的木制柜。

3.4

固定部位

不能活动的部位，如搁板(层板)、顶板、底板、侧板、背板等。

3.5

活动部位

能启闭、移动、转动的部位，如抽屉、门等。

3.6

承重部位

放置重物的部位，如挂衣棍、搁板等。

3.7

封边处理

利用其他材料对板式部件侧边进行封闭起装饰和保护作用的方法，如使用PVC、亚克力等材质的封 边条进行封边处理。

3.8

翘曲度

产品或部件表面上的整体平整程度。

3.9

平整度

产品或部件表面在0 mm~150 mm范围内的局部的平整程度。

3.10

邻边垂直度

产品(部件)为矩形时的不矩程度。

3.11

位差度

产品中的门与框架、门与门、门与抽屉、抽屉与框架、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差。

4  要求

4.1  材料

产品材料应符合QB/T 2530-2011 中4.1的规定。

4.2  外观

产品外观应符合 QB/T 2530-2011 中 4.2 的规定。

4.3  尺寸及其偏差

产品尺寸应符合QB/T 2530-2011 中4.3.1的规定。产品外形宽度、深度和高度极限偏差为±5mm。 4.4  形状和位置公差

产品的形状和位置公差应符合QB/T 2530-2011 中4.4的规定。

4.5  使用功能

产品活动部件和锁具的使用功能应符合QB/T 2530-2011 中4.5的规定。

4.6  理化性能(基本项目)

4.6.1  表面涂饰层理化性能要求

产品表面涂饰层理化性能要求见表1。

表1  产品表面涂饰层理化性能

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜涂层 | 附着力 | 应不低于3级 |
| 2 |  | 耐冷热温差 | 3周期。应无裂纹、鼓泡、失光失色现象 |
| 3 |  | 耐磨 | 100r，≤0.15g，且漆膜未磨透 |
| 4 |  | 耐干热 | 20min，70℃。应不低于3级 |
| 5 |  | 耐湿热 | 20min，70℃。应不低于3级 |
| 6 |  | 耐液性 | 10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液， 24h，应不低于 3级 |
| 7 |  | 抗冲击 | 冲击高度50mm。应不低于3级 |
| 8 |  | 表面耐冷热循环 | 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等 |

|  | 三胺纸 饰面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 表面耐划痕 |  |  |  | ≥1.5N表面无大于90%的连续划痕 |
| 10 |  | 表面 耐磨 | 磨耗值 |  |  | ≤80 mg/100r |
|  |  |  | 表面 情况 |  | 素色 | 磨350r以后应无露底现象 |
|  |  |  |  |  | 图案纹 | 磨100r后应保留50%以上花纹 |
| 11 |  | 表面耐香烟灼烧 |  |  |  | 达到4级及以上 |
| 12 |  | 表面耐干热 |  |  |  | 达到4级及以上 |
| 13 |  | 表面耐污染 腐蚀 |  | 素色 |  | 达到4级及以上 |
|  |  |  |  | 图案纹 |  | 达到5级 |
| 14 |  | 表面耐龟裂 |  |  |  | 达到4级及以上 |
| 15 |  | 表面耐水蒸气 |  |  |  | 达到4级及以上 |
| 16 |  | 耐光色牢度 |  |  |  | 蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级及以上 |

(续上表)

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 其他饰面层 | 表面耐污染腐蚀 | 不低于3级，光泽和/或颜色有适量变化 |
| 18 |  | 表面耐干热 | 100℃， 20min，冷却45min后不低于3级 |
| 19 |  | 耐冷热循环 | (63±2) ℃， 2h，(-20)℃， 2h，3周期。 无裂纹、 鼓泡、变色、起皱等 |
| 20 |  | 抗冲击 | 冲击高度50mm。应不低于3级 |
| 21 | 五金配件电 镀层 | 耐盐雾 | 金属拉手： 24小时中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级 |
|  |  |  | 其它金属五金件： 24小时中性盐雾试验， 耐腐蚀等级 ≥8级 |

4.6.2  封边板件理化性能要求

封边板件的理化性能应符合表2规定。

表2  封边板件理化性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐冷热循环 | 无胀边、脱胶等现象 | - |
| 2 | 耐高温 | 无开裂、脱胶等现象 | - |
| 3 | 泡水试验 | 泡水2h，胀边厚度≤0.3mm | EVA胶水封边 |
|  |  | 泡水8h，胀边厚度≤0.3mm | PUR胶水或特殊激活工艺封边 |
| 4 | 90°封边 剥离强度 | ≥ 3.0N/mm | 刨花板、纤维板隐藏面边部封边 |
|  |  | ≥ 4.0N/mm | 刨花板、纤维板可视面边部封边 |
|  |  | ≥ 2.0N/mm | 细木工板、指接板封边 |
|  |  | ≥ 3.0N/mm | 胶合板封边 |

4.7

安全性要求 (基本项目)

定制木制柜安全性要求应符合表3的规定。

表3  安全性要求

| 序号 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/185101232311011033