# 饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带

1  范围

本文件规定了饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带的分类和代号、订货内容、尺寸、外形、重量及 允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称厚度为0. 14~0.55mm的一次冷轧及公称厚度为0. 12~0.52mm的二次冷轧饮料罐用 食品接触级镀锡钢板及钢带（以下简称“钢板及钢带” ）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 222    钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.4    钢铁及合金  锰含量的测定  电位滴定或可视滴定法

GB/T 223.5    钢铁  酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.9    钢铁及合金  铝含量的测定  铬天青S分光光度法

GB/T 223. 11    钢铁及合金  铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.18    钢铁及合金化学分析方法  硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.23    钢铁及合金  镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法

GB.T 223.26    钢铁及合金  钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.29    钢铁及合金  铅含量的测定  载体沉淀-二甲酚橙分光光度法

GB/T 223.31    钢铁及合金  砷含量的测定  蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T 223.57    钢铁及合金化学分析方法  萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量

GB/T 223.59    钢铁及合金  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.60    钢铁及合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 233.63    钢铁及合金化学分析方法  高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.64    钢铁及合金  锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 228. 1—2021    金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 230. 1    金属洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 、K 、N 、T标 尺）

GB/T 247    钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 708    冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 728—2020    锡锭

GB/T 1838    电镀锡钢板镀锡量试验方法

GB/T 2520—2017    冷轧电镀锡钢板及钢带

GB/T 4336    碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17505    钢及钢产品  交货一般技术要求

| GB/T 20066 | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 |
| --- | --- |
| GB/T 20123 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） |
| GB/T 20125 | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体法射光谱法 |
| GB/T 20126 | 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分：感应炉（经预加热） 内燃烧后红外吸收法 |
| GB/T 22316 | 电镀锡钢板耐腐蚀性试验方法 |
| GB/T 28290 | 电镀锡钢板表面铬量的试验方法 |

3  术语和定义

GB/T 2520—2017界定的术语和定义适用于本文件。

无铬钝化  chromium free passivation；CFP

电镀锡后的钢带浸入不含铬的化学溶液中，进行钝化处理。

4  分类及代号

4.1  钢板及钢带的分类及代号应符合表 1 的规定。

表1  钢板及钢带的分类及代号

| 分类方式 | 类 型 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 原板钢种 |  | MR，L，D |
| 调质度 | 一次冷轧钢板及钢带 | T- 1 ，T- 1.5 ，T-2 ，T-2.5 ，T-3 ，T-3.5 ，T-4 ，T-4.5 ，T-5 |
|  | 二次冷轧钢板及钢带 | DR-7 ，DR-7M ，DR-8 ，DR-8M ，DR-9 ，DR-9M ，DR- 10 |
| 退火方式 | 连续退火 | CA |
|  | 罩式退火 | BA |
| 差厚镀锡标识 | 薄面标识方法 | D |
|  | 厚面标识方法 | A |
|  | 光亮表面 | B |

| 表面状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石纹表面 |  | R |
|  | 粗石纹表面 |  | R2 |
|  | 银色表面 |  | S |
|  | 无光表面 |  | M |
| 表面处理方式 | 钝化方式 | 化学钝化 | CP |
|  |  | 电化学钝化 | CE |
|  |  | 低铬钝化 | LCr |
|  |  | 无铬钝化 | CFP |
|  | 不处理 |  | U |
| 边部形状 | 直边 |  | SL |
|  | 花边 |  | WL |

4.2  牌号及表示方法

4.2.1  用于制作饮料罐（代号）的钢板及钢带，其代号通常由原板钢种代号、调质度代号和退火方式

代号构成。

示例：MR T-4 CA ，MR T-5 CA ，L DR-7M BA

4.2.2  用于制作二片拉拔罐（DI）的钢板及钢带，原板钢种只适用于 D 钢种。其牌号由原板钢种 D、 调质度代号、退火方式代号和代号 DI 构成。

示例：D T-3 CA DI

5  订货内容

按本标准订货的合同和订单应包括下列内容：

a ）产品名称（钢板或钢带）；

b）本标准编号；

c ）牌号；

d）尺寸规格（厚度、宽度、长度或内径等）；

e ）镀锡量代号；

f）表面处理方式；

g）差厚镀锡标识方法；

h）边部形状；

i）包装方式；

j）用途；

k）张数或重量；

l）其他。

6  尺寸、外形、重量及允许偏差

6.1  尺寸

6.1.1  钢板及钢带的公称厚度小于 0.50 mm 时，按 0.01 mm 的倍数进级。钢板及钢带的公称厚度大于 或等于 0.50 mm 时，按 0.05 mm 的倍数进级。经供需双方协商同意，公称厚度也可采用其他厚度倍数 进级。

6.1.2  如要求标记轧制宽度方向，可在表示轧制宽度的数字后面加上字母 W。

6.1.3  钢卷内径可为 406 mm 、420 mm 、450 mm 或 508 mm。

6.2  尺寸允许偏差

6.2.1  厚度允许偏差

钢板及钢带的厚度允许偏差应不大于公称厚度的±3%。

6.2.2  薄边

薄边是钢板及钢带沿宽度方向上厚度的变化，其特征是在靠近钢板及钢带的边缘发生厚度减薄。距 钢板及钢带两侧边部6 mm处测得的厚度，与沿钢板及钢带宽度方向中间位置测得的实际厚度的偏差， 应不大于中间位置测得的实际厚度的6%。

6.2.3  宽度允许偏差

钢板及钢带的宽度允许偏差

6.2.4  长度允许偏差

钢板及钢带的长度允许偏差为*6mm。

6.3  外形

6.3.1  切斜

切斜应不大于钢板宽度的0.15%。切斜为钢板宽边(宽度)向钢板纵边(长度)的垂直投影长度，

如图1所示。

说明：

1     切斜；

直 尺(线);

3 — — 钢板纵边(长度)。

图1 切斜的测量

6.3.2  镰刀弯

每任意1000 mm长度上，镰刀弯应不大于1mm。

6.3.3  不平度

不平度仅适用于钢板。在钢板任意1000 mm长度上的不平度应不大于3mm。

6.4  花边板的边部形状及尺寸、外形允许偏差

花边板的边部形状及尺寸、外形允许偏差应由供需双方在订货时协商决定。

6.5  其他

其他尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T708 的规定。

6.6  钢带中的焊缝

6.6.1  每卷钢带中，任意10000 mm 长度上的焊缝总数应不大于3个。

6.6.2  钢带中的焊缝应采用冲孔进行标记，并应附加目视可见的标识。例如在焊缝位置处插入一个软 质的标签。经供需双方协商，也可采用其他标识方法。

6.6.3  焊缝处的厚度应不大于钢板公称厚度的1.5倍。

6.6.4  焊缝搭接总长度a 应不大于10mm,    自由搭接长度b 应不大于5mm 。 如图2所示。

轧制方向

b

b

g

说明：

塔接总长度；

b—— 自由搭接长度。

图2 搭接焊接头

7  技术要求

# 7.1  原板钢种类型及化学成

7.1.1  原板钢种类型及化学成分(熔炼成分)应符合表2的规定。

表2  化学成分

| 原板钢种类型 | 化学成分(熔炼成分)ab(质量分数)/%不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Alt | Cu | Ni | Cr | Mo |  |
| MR | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 0.020 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 绝大多数食品包装和 其他用途镀铬板钢基 板，非金属夹杂物含 量与L类钢相近，残 余元素含量的限制没 有L类钢严格 |

| L | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 0.015 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 极低的残余元素含量 限定，具有优异的耐 蚀性，用于对食品接 触要求较高的饮料罐 用途。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0.12 | 0.030 | 1.00 | 0.020 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 铝镇静钢，超深冲耐 时效用镀铬板钢基 板，能使垂直于弯曲 方向的折痕和拉伸变 形现象减至最低程度 |
| 除表格内规定的化学元素外，其余化学元素含量均不大于0.02%。 如供应商能够保证其他化学元素满足表内要求，则检验文件可只列印C、Si、Mn、P、S。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2  经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他的原板钢种和化学成分。

7.1.3  用于制作食品接触级饮料罐（表面含或不含有机涂层）的镀锡板的原板，应符合以下要求：杂 质元素砷 As 含量不大于 0.030%（质量分数），镉 Cd 和铅 Pb 含量的总和不大于 0.0100%（质量分数）。

7.1.4  原版的成品化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

7.1.5  原板所用的钢采用央企转炉或电炉冶炼，除非另有规定，冶炼方式由供方选择。

7.2  力学性能

7.2.1  钢板及钢带的调质度用洛氏硬度（HR30TSm）的值来表示。

7.2.2  一次冷轧钢板及钢带的硬度（HR30TSm）应符合表 3 的规定。

表3    一次冷轧表面硬度

| 调质度代号 | 表面硬度（HR30TSm）a |
| --- | --- |
| T- 1 | 49±3 |
| T- 1.5 | 51±3 |
| T-2 | 53±3 |
| T-2.5 | 55±3 |
| T-3 | 57±3 |
| T-3.5 | 59±3 |
| T-4 | 61±3 |
| T-4.5 | 63±3 |
| T-5 | 65±3 |
| a 硬度为两个试样的平均值，允许其中一个实验值超出规定允许范围1个单位。 |  |

7.2.3  二次冷轧钢板及钢带的硬度（HR30TSm）应符合表 4 的规定。

表4    二次冷轧表面硬度

| 调质度代号 | 表面硬度（HR30TSm）a |
| --- | --- |
| DR-7 | 69±4 |
| DR-7M | 71±4 |
| DR-8 | 72±4 |
| DR-8M | 73±4 |

| DR-9 | 75±4 |
| --- | --- |
| DR-9M | 76±4 |
| DR- 10 | 79±4 |
| a 硬度为两个试样的平均值，允许其中一个实验值超出规定允许范围1个单位。 |  |

7.2.4  如对二次冷轧钢板及钢带的屈服强度有要求，可在订货时协商。各调质度代号的屈服强度目标 值可参考表 5 的规定。

表5    二次冷轧屈服强度目标值

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/185131202213011043