天津市工程建设标准

DB

DB/T29-157-2006                     J10681-2006

# 公路沥青路面裂缝密封 施工技术规程

Technical Specifications for Cracks

Sealant Construction of Highway Asphalt Pavement

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

2005-12-31 发布              2006-02-01 实施

天津市建设管理委员会

天津市工程建设标准

公路沥青路面裂缝密封 施工技术规程

Technical Specifications for Cracks

Sealant Construction of Highway Asphalt Pavement

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

DB/T29-157-2006

J  10681-2006

主编单位：天津市公路管理局

批准部门：天津市建设管理委员会

实施日期：2006年2月1日

2006  天 津

天津市建设管理委员会文件

建科教[2005]1458号

签发人：滕绍华

关于颁布《公路沥青路面裂缝密封 施工技术规程》的通知

各有关单位：

为规范沥青路面裂缝密封施工技术，延长道路使用寿命，天 津市公路管理局依据《关于下达2004年天津市工程建设标准 编制计划的通知》要求，编写了《公路沥青路面裂缝密封施工技 术规程》。经我委组织专家审定委员会审定，现批准《公路沥青路 面裂缝密封施工技术规程》(DB/T29-157-2006)   为我市地方 工程建设标准。自2006年2月1日起在我市施行。

各相关单位要认真执行本规程，施行过程中如有不明之处

及修改意见请及时反馈给天津市公路管理局。

本规程由天津市公路管理局负责解释。

本规程由天津市建设管理委员会负责管理。

特此通知

二〇O 五年十二月三十日

主题词： 城乡建设  公路△  施工△  技术  通知

天津市建设管理委员会办公室    2005年12月31日    印发

前       言

随着我国经济建设和公路建设的飞速发展，道路交通量和轴 载的急剧增加，以及投入运营公路里程的增加，道路养护的压力 也随之增大。由于各种早期破坏现象的不断发生，公路养护面临 着越来越严峻的挑战，使得养护水平和道路服务质量日益突出。 面对“安全、舒适、快速”的新要求和挑战，传统的公路养护方式难 以适应公路交通的发展，预防性养护技术措施日益受到重视。

目前我国道路结构多为半刚性结构型式，路面的开裂问题尤  为突出。裂缝是公路路面各类破损中最常见、最易发生和最早期  产生的病害之一，它几乎伴随着公路的整个使用期，并随着路龄 的增长而加重。路面出现裂缝不但影响路容美观和行车的舒适  性，而且容易扩展造成结构性破坏，缩短道路的使用寿命。沥青混 凝土路面出现裂缝，如不及时进行密封修补，雨雪水及其他杂物 就会沿裂缝进入基层甚至侵入路基，导致路面承载能力下降，加  速路面局部或成片损坏。面对重载交通下沥青路面的快速养护， 公路裂缝密封已成为各种养护措施中最基本的措施之一，也是日  常养护工作中的一项重要内容。裂缝密封是一种经济有效的养护  方法，其带来的收益(延长道路使用寿命)大大超过实施密封的成 本。实践证明，及时密封裂缝可有效减缓道路状况的恶化，性能优  越的密封胶和合理的施工工艺可更长久的改善路面状况，延长道 路的使用寿命。

为了统一标准，规范沥青路面裂缝密封的施工技术，确保沥 青路面裂缝密封的施工质量，延长道路的使用寿命，按照市建委 的统一安排，编制了《公路沥青路面裂缝密封施工技术规程》(以 下简称《规程》)。

本《规程》的编制是根据多年来天津市沥青路面裂缝密封施 工的经验成果，并进行了大量专题试验研究，以交通部颁发的《公

路改性沥青路面施工技术规范》及《公路工程质量检验评定标准》

为依据，引用了行业相关技术标准。

本《规程》主要内容包括：总则、术语符号、 一般规定、材料、施 工、质量检验评定标准、条文说明等。

本《规程》管理权和解释权归天津市建设管理委员会，日常解 释工作由本《规程》主编单位负责。

请各有关单位将执行本《规程》中所发现的问题和意见函告 天津市公路管理局(地址：天津市河东区东兴路218号邮政编 码：300170),以便下次修订时参考。

主编单位：天津市公路管理局

主要起草人：王树行  张 永 明 魏 玉 国 汪 东 升

目  录

1    总则 	( 1)

2    术语、符号 	 (2)

2.1    术语 	 (2)

2.2    符号 	 (2)

3    一般规定 	 (3)

4    材料 	 (4)

5    施工 	 (8)

5.1    施工准备 	 (8)

5.2   施工工艺 	 (8)

6   质量检验评定标准 	 ( 12)

条文说明 	( 15)

1  总  则

1.0.1  为规范沥青路面裂缝密封施工技术，延长道路使用寿命， 特制定本规程。

1.0.2    本规程适用的路面裂缝封缝材料有高弹性密封胶、重交 通70#沥青、改性乳化沥青和普通乳化沥青。

1.0.3   本规程适用于公路沥青路面裂缝的密封，城市道路裂缝 的密封可参照执行。

1.0.5    沥青路面封缝施工宜采用机械化作业，并按照本规程规 定的操作程序进行施工作业。

1.0.6  依靠科技进步，不断提高密封材料的高温稳定性和粘附 性，提高密封材料的耐久性。

1.0.7  路面裂缝封缝施工必须贯彻文明施工、安全生产和环境 保护的方针。

1.0.8  路面裂缝的封缝施工，除应符合本规程外，尚应符合国家 和行业现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1 术  语

2.1.1  针入度 penertration

在规定温度和时间内，附加一定质量的标准针垂直贯入沥青 试样的深度，以0.1mm表示。

2.1.2  延度 ductility

规定形态的沥青试样，在规定温度下以一定速度受拉伸至断

开时的长度，以cm 表示。

2.1.3  软化点(环球法)softening point

沥青试样在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和质量的钢 球，放于水或甘油中，以规定的速度加热，至钢球下沉达规定距离

时的温度，以℃表示。

2.1.4  闪 点 flash point

沥青试样在规定的盛样器内按规定的升温速度受热时所蒸 发的气体以规定的方法与试焰接触，初次发生一瞬即灭的火焰时 的试样温度，以℃表示。盛样器对粘稠沥青是克利夫兰开口杯，对 液体沥青是泰格开口杯。

## 2.2  符  号

| 编 号 | 符 号 | 意 义 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | P | 针入度 | 0.1mm |
| 2.2.2 | D | 延 度 | cm |

| 2.2.3 | SP | 软化点 | ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | π | 动力粘度 | Pa s |

3  一般规定

3.0.1  路面裂缝进行封缝施工前，应对路面状况进行详细的调 查，分析裂缝产生的原因，确定采用的材料和施工方案。

3.0.2   为防止雨水和雪水通过裂缝下渗到基层，破坏路面的结 构，封缝宜早不宜迟，及时有效地阻止雨水的下渗，保证路面的强 度不受影响。

3.0.3   封缝施工应在冬季第一次降雪到来之前进行。施工的最 低温度宜在5℃以上。若施工温度低于5℃,封缝施工应采取一些 必要的处理措施。对于采用封缝处理与封层、罩面等其它施工技 术相结合的处治措施，封缝时间不受上述限制。

3.0.4 采用高弹性密封胶封缝施工必须采用灌缝机进行施工作 业，并应配备相应的动力设备、开槽机和清缝机等设备。

3.0.5  采用重交通70#沥青封缝施工宜采用专用施工机械，应 避免野外明火加热，污染环境。

3.0.6 采用改性乳化沥青和普通乳化沥青封缝材料可用尖嘴壶 直接灌注施工。

3.0.7  禁止雨天或雨后立即进行施工作业，在其它天气施工时， 必须确保接缝处干燥，保证封缝材料与旧路面的粘结力良好。

3.0.8 封缝材料一般要求当天使用完毕，避免重复加热导致材 料性能下降。

3.0.9 在封缝施工中，要注意保持封缝材料温度适当，防止温度 过低，起不到应有的效果。同时，要控制温度过高，防止密封胶长 时间处于高温而导致老化。

4  材  料

4.0.1  封缝材料可选用高弹性密封胶、重交通70#沥青、改性乳 化沥青和普通乳化沥青。

4.0.2 高弹性密封胶技术要求。

1 选用高弹性密封胶封缝材料时，要根据到当地的气温条 件，选用合适的型号，确保施工后高弹性密封胶在低温下仍具有 较好的弹性和延展性，高温下不粘轮胎。

2 高弹性密封胶适用于二级及二级以上沥青路面裂缝的密 封施工。

3 高弹性密封胶可重复使用，但重复加热次数不宜超过3次。 4 高弹性密封胶各项技术指标见表4.0.2。

表4.0.2 高弹性密封胶的技术指标

| 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 针入度(25℃,100g,5s | 0.01cm | 40～60 |
| 延度(5℃,5cm/min) |  | >10 |
| 软化点 |  | ≥85 |
| 闪点(开口) | ℃ | ≥230 |
| 动力粘度(135℃) | Pa ·s | ≤3.0 |
| 动力粘度(60℃) | Pa ·s | >1200 |
| 弹性恢复(25℃) | % | ≥85 |

| 低温弯拉流变 | MPa | ≤300 |
| --- | --- | --- |
| 动态剪切流变(64℃) | kPa | ≥1.0 |
| 安全加热温度 | ℃ | 180～200 |

4.0.3   重交通70#沥青技术要求。

1 重交通70#沥青适用于二级及二级以下沥青路面裂缝的 密封施工。

2 重交通70#沥青应避免重复加热，防止沥青性质发生变 化，贮存的时间也不易过长，以免发生离析。

3 重交通70#沥青的各项技术指标见表4.0.3。

表4.0.3 重交通70#沥青的技术指标

| 项 目 |  | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃,100g,5s) |  | 0.01cm | 60～80 |
| 延度(15℃,5cm/min) |  | cm 与 | >100 |
| 软化点 |  | ℃ | 42～52 |
| 闪点(开口) |  | ℃ | ≥230 |
| 含蜡量(蒸馏法) |  | % | ≤3 |
| 溶解度(三氯乙烯) |  | % | ≥99.0 |
| 薄膜加热 试验(163 ℃,5h) | 质量损失 | % | ≤1.0 |
|  | 针入度(25℃) | % | ≥50 |
|  | 延度(25℃,5cm/min | cm | ≥75 |

4.0.4   改性乳化沥青技术要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/186132050241010101