ICS   93.080.20

CCS  P 66

12

天    津    市    地    方    标    准

DB12/T 1305—2024

# 公路沥青路面泡沫沥青冷再生技术规范

Techinical specifications for highway asphalt pavement foamed asphalt cold-recycling

2024-02-19 发布

2024-03-19 实施

天津市市场监督管理委员会    发 布

目    次

前言 	 III

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  缩略语 	 2

5  泡沫沥青冷再生结构设计 	 2

5.1  原路面调查及分析 	 2

5.2  适用层位及结构组合 	 3

5.3  冷再生层设计 	 4

6  材料 	 5

6.1  一般规定 	 5

6.2  沥青 	 5

6.3  泡沫沥青 	 6

6.4  沥青路面回收材料（RMAP） 	 6

6.5  集料 	 6

6.6  填料 	 7

6.7  水 	 7

7  泡沫沥青冷再生混合料组成设计 	 7

7.1  一般规定 	 7

7.2  配合比设计 	 7

8  厂拌冷再生施工 	 9

8.1  一般规定 	 9

8.2  施工准备 	 9

8.3  沥青路面回收料（RMAP）的回收、处理、堆放 	 9

8.4  泡沫沥青冷再生混合料的生产 	 10

8.5  泡沫沥青冷再生混合料的运输 	 10

8.6  泡沫沥青冷再生混合料的摊铺 	 10

8.7  泡沫沥青冷再生混合料的碾压 	 10

8.8  养生及开放交通 	 11

9  就地冷再生和全深式冷再生施工 	 11

9.1  一般规定 	 11

9.2  施工准备 	 11

9.3  就地再生作业 	 12

9.4  摊铺 	 12

9.5  压实 	 13

9.6  养生及开放交通 	 13

10  施工质量管理与检查验收 	 13

10.1  一般规定 	 13

10.2  施工前的材料与设备检查 	 13

10.3  铺筑试验路段 	 13

10.4  施工质量管理 	 13

附录 A（规范性）  泡沫沥青发泡试验方法 	 16

附录 B（规范性）  泡沫沥青冷再生混合料配合比设计方法 	 17

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由天津市交通运输委员会提出并归口。

本文件起草单位：天津市交通科学研究院、天津高速公路集团有限公司、天津天昂高速公路有限公 司、天津天永高速公路有限公司、天津新展高速公路有限公司、天津市金路美城高速公路维护工程有限 公司。

本文件主要起草人：王德群、孙建勇、商耀祥、王艳海、姬玉平、王文超、高景广、兰云松、武岩 峰、罗春来、 苑香军、 赵泽平、 张晨、高菲、周艳军、袁玉琴、杨鹏、肖明、王重兵、 于涛、甄少华、 陈盛、李长旺、施光、阎宏、魏帆。

公路沥青路面泡沫沥青冷再生技术规范

1  范围

本文件规定了公路泡沫沥青冷再生结构设计、材料、混合料组成设计、施工及质量管理与检查验收。 本文件适用于各等级公路沥青路面泡沫沥青冷再生技术应用工程。城市道路工程可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

JTG/T 5521  公路沥青路面再生技术规范

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG E51  公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTGT F20  公路路面基层施工技术细则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

沥青路面回收材料  reclaimed materials from asphalt pavement（RMAP）

采用铣刨、开挖等方式从沥青路面上获得的旧沥青路面材料，包括沥青混合料回收材料（RAP）和 无机回收料或无结合料粒料（RAI）。

3.2

泡沫沥青  foamed asphalt

将热沥青和水在专用的发泡装置内混合、膨胀，形成的含有大量均匀分散气泡的沥青材料。 3.3

泡沫沥青厂拌冷再生  foamed asphalt cold central plant recycling

将沥青路面回收材料（RMAP）运至拌和厂（场、站） ，经破碎、筛分，以一定的比例与新集料、泡 沫沥青、活性填料（水泥、石灰等）、水进行常温拌和，常温铺筑形成路面结构层的沥青路面再生技术。 3.4

泡沫沥青就地冷再生  foamed asphalt cold in-place recycling

采用专用的就地冷再生设备， 对沥青层进行现场冷铣刨， 破碎和筛分（必要时），掺加一定数量的 新集料、泡沫沥青、活性填料（水泥、石灰等）、水、经过常温拌和、摊铺、碾压等工序， 一次性实现 旧沥青路面再生的技术。

3.5

泡沫沥青全深式冷再生  foamed asphalt full depth reclamation

采用全深式冷再生设备对沥青面层及部分基层进行就地翻松，或是将沥青层部分或全部铣刨移除后 对下承层进行就地翻松， 掺加一定数量的新集料、泡沫沥青、活性填料（水泥、石灰等）、水、经过常 温拌和、摊铺、碾压等工序， 一次性实现旧沥青路面再生的技术。

3.6

泡沫沥青冷再生混合料  foamed asphalt cold recycled mixture

含有沥青路面回收材料， 并且采用泡沫沥青作为结合料的混合料。

3.7

再生混合料级配  gradation of recycled mixture

是指沥青路面回收材料矿料与新矿料的合成级配。

3.8

泡沫沥青膨胀率  maximum expansion ratio of foamed asphalt

泡沫沥青发泡状态下的最大体积与未发泡时沥青体积的比值。

3.9

泡沫沥青半衰期  half life of foamed asphalt

泡沫沥青从最大体积衰减到最大体积的50%所用的时间。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CBR——加州承载比

DCP——动态锥入度

ITS——劈裂强度或间接抗拉强度

OAC——再生混合料最佳泡沫沥青用量

OWC——再生混合料最佳含水率

RAP——沥青混合料回收料

RAI——无机结合料稳定粒料或无结合料粒料

RMAP——沥青路面回收材料

TSR——冻融劈裂强度比

UCS——无侧限抗压强度

5  泡沫沥青冷再生结构设计

5.1  原路面调查及分析

5.1.1  原路面基础资料收集

应根据工程需要收集拟再生路段的相关资料：

a)  收集原路面原始设计及变更资料， 包括公路等级、设计标准、原路面各结构材料组成、几何 线形等；

b)  收集待再生路段的建设条件数据，包括气候条件、地形地貌、水文地质条件等； c)  收集待再生路段交通状况信息， 包括历年交通量、轴载组成情况等；

d)  收集待再生路段养护管理数据， 包括养护历史、近 5 年的路况检测数据等。

5.1.2  原路面技术状况检测

应根据工程需要检测下列内容，并根据需要计算路面损坏状况指数 PCI、路面结构强度指数 PSSI、 路面车辙深度指数RDI等：

a)  路面表面损坏状况， 包括各种路面损坏的位置、数量、严重程度等；

b)  路面内部结构状况检测，包括结构损坏类型、病害层位、损坏程度、层间粘结状况、结构层 厚度和材料性能指标等。可通过开挖、钻芯取样等方式进行检查， 分析病害原因；

c)  原路面结构参数，包括路基顶面当量回弹模量、基层顶面当量回弹模量、路表当量回弹模量 等。可通过动力锥贯入仪、落锤弯沉仪等方式检测，为再生结构设计提供计算依据；

d)  路基路面排水状况， 包括路表排水设施状况、结构内部排水状况、地下排水状况等。可通过 人工调查、渗水仪检测等方法检查；

e)  对原路面材料进行取样和检测，选取典型路段进行铣刨并取样，对回收材料类型、组成、含 水率、级配、砂当量等进行检测和分析，初步判断原路面应用泡沫沥青冷再生技术的可行性。

5.2  适用层位及结构组合

5.2.1  泡沫沥青冷再生混合料的适用层位应按照表 1 和表 2 设计。当用于三、四级公路的表面层时， 应采用稀浆封层、碎石封层、超薄磨耗层、微表处等做上封层。

表1  泡沫沥青厂拌冷再生、就地冷再生适用层位

| 道路等级 | 适用层位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面层 | 中面层 |  |  |  |  | 下面层 | 基层及底基层 |
|  |  | 极重 | 特重 | 重 | 中等 | 轻 |  |  |
| 高速、 一级 | 不应使用 | 不应 使用 | 不应 使用 | 不宜 使用 | 可使用 |  | 宜使用 |  |
| 二级 | 不应使用 | 可使用 |  | 宜使用 |  |  |  |  |
| 三、四级 | 宜使用 |  |  |  |  |  |  |  |

表2  泡沫沥青全深式冷再生适用层位

| 道路等级 | 适用层位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面层 | 中面层 |  |  |  |  | 下面层 | 基层及底基层 |
|  |  | 极重 | 特重 | 重 | 中等 | 轻 |  |  |
| 高速、 一级 | 不应使用 | 不应 使用 | 不应 使用 | 不应 使用 | 可使用 |  | 可使用 | 宜使用 |
| 二级 | 不应使用 | 可使用 |  |  |  |  | 宜使用 |  |
| 三、四级 | 可使用 | 宜使用 |  |  |  |  |  |  |

5.2.2  采用就地冷再生和全深式冷再生方式时， 路面技术状况宜满足表 3 和表 4 的要求。

表3  就地冷再生方式适用的路面技术状况

| 指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 路面结构强度指数 PSSI | ≥80 |
| 路面损坏状况指数 PCI | ≤90 |
| 路面病害波及范围 | 主要集中在再生深度范围内 |
| 下承层强度 | 满足设计要求 |

表4  全深式冷再生方式适用的路面技术状况

| 指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 路面结构强度指数 PSSI | ≥70 |
| 路面损坏状况指数 PCI | ≤85 |
| 路面病害波及范围 | 主要集中在再生深度范围内 |
| 下承层强度 | 满足设计要求 |

5.2.3  泡沫沥青冷再生路面结构组合与厚度，可按照表 5 初步拟定路面结构厚度， 并应根据 JTG D50 有关规定进行分析设计。

表5  沥青路面冷再生结构组合与厚度

| 交通荷载等级 | 沥青面层 |  | 冷再生层厚度（mm） | 下承层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐厚度（mm） | 最小厚度（mm） |  |  |
| 特重、极重 | 150～220 | 120 | ≥140 | 下承层结构强度应满足路面基层 或底基层设计要求。 |
| 重 | 120～180 | 100 | ≥120 |  |
| 中 | 60～120 | 50 | ≥100 |  |
| 轻 | ≥30 或者采用微表处、稀浆封层、碎 石封层等磨耗层 |  | ≥100 |  |
| 注1：当下承层结构强度不满足要求时，为保证工程质量，应对下承层进行补强处理。 注2：对于重及以上交通荷载等级的公路，沥青面层宜采取技术措施提高抗车辙能力。 |  |  |  |  |

5.2.4  泡沫沥青冷再生层的厚度应与混合料的最大粒径相匹配， 单层压实最小厚度不宜小于混合料公 称粒径的 2.5～3 倍。再生层厚度宜为 120mm～200mm，最小压实厚度为 100mm，当再生层厚度超过 200mm 时，应进行试验论证其压实效果是否满足要求。

5.3  冷再生层设计

5.3.1  泡沫沥青冷再生层为柔性基层，路面结构设计设计方法按照《公路沥青路面设计规范》（JTG D50） 的规定执行。

5.3.2  再生层材料的设计参数应采用工程实际使用材料的实测参数， 无实测条件时可参照表 6 执行。

表6  泡沫沥青冷再生材料结构设计参数

| 再生层所处层位 | 试验频率（Hz） | 动态压缩模量 20℃（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 沥青面层 | 10 | 3500～5500 |
| 基层 | 5 | 3000～5000 |

5.3.3  泡沫沥青冷再生结构设计时，应进行技术、经济、环境、交通、安全等方面的综合比选， 选择 最适宜的路面再生方案。

6  材料

6.1  一般规定

6.1.1  运至现场的各种材料必须取样进行质量检测，经评定合格后方可使用，不应以供应商的检测报 告或商检报告代替现场检测。

6.1.2  集料的选择必须经过料源调查， 宜就地取材， 质量应符合相关规范要求。

6.1.3  矿料粒径规格以方孔筛为准。不同料源、品种、规格的集料不应混杂堆放。

6.1.4  沥青路面回收材料（RMAP）、新集料应堆放在预先经过硬化处理且排水通畅的地面上。雨季施 工时， 应采取有效的防雨措施。

6.2  沥青

6.2.1  沥青宜采用 70 号或 90 号道路石油沥青， 性能应符合表 7 中有关规定。

表7  道路石油沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 等 级 | 沥青标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 号 |  |  |  |  |  | 70 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 针入度（25℃,5s,100g） | 0.1 ㎜ |  | 80～100 |  |  |  |  |  | 60～80 |  |  |  |  |  |  | T 0604 |
| 针入度指数（PI） |  | A | -1.5～+1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 0604 |
|  |  | B | -1.8～+1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软化点（R&B） 不小于 | ℃ | A | 45 |  |  | 44 |  |  | 46 |  |  |  | 45 |  |  | T 0606 |
|  |  | B | 43 |  |  | 42 |  |  | 44 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 60℃动力粘度 不小于 | Pa ·s | A | 160 |  |  | 140 |  |  | 180 |  |  |  | 160 |  |  | T 0620 |
| 10℃延度 不小于 | ㎝ | A | 45 | 30 | 20 |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 15 | 25 | 20 | 15 | T 0605 |
|  |  | B | 30 | 20 | 15 |  | 20 | 15 |  | 15 |  | 10 | 20 | 15 | 10 |  |
| 15℃延度 不小于 | ㎝ | A、B | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜡含量（蒸馏法） 不大于 | % | A | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 0615 |
|  |  | B | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点 不小于 | ℃ |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | T 0611 |
| 溶解度 不小于 | % |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 0607 |
| 密度（15℃) | g/cm3 |  | 实测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 0603 |
| TFOT（或 RTFOT）后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 0610 或 |

|  |  |  |  |  | T0609 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量变化 不大于 | % |  | ±0.8 |  |  |
| 残留针入度比（25℃)不小于 | % | A | 57 | 61 | T 0604 |
|  |  | B | 54 | 58 |  |
| 残留延度（10℃) 不小于 | ㎝ | A | 8 | 6 | T 0605 |
|  |  | B | 6 | 4 |  |
| 注： PI值、 60℃动力粘度、 10℃延度可作为选择性指标，也可不作为施工质量检验指标。 |  |  |  |  |  |

6.2.2  沥青必须按品种、标号分开存放。沥青在储罐中的贮存温度应不低于 130℃,且不高于 170℃,

桶装沥青应直立堆放，加盖苫布。

6.2.3  沥青在贮运、使用及存放过程中应采取防水措施， 不应有雨水或加热管道蒸气进入沥青中。

6.3  泡沫沥青

6.3.1  泡沫沥青发泡性能应符合表 8 的要求。

表8  泡沫沥青技术要求

| 项 目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 膨胀率 不小于 | 倍 | 15 | 本规范附录 A |
| 半衰期 不小于 | 秒 | 12 | 本规范附录 A |

6.3.2  当沥青发泡性能不满足表 8 的要求时，应通过调整发泡温度、发泡水量、发泡气压等改善泡沫 沥青膨胀率和半衰期指标，也可在不影响沥青和混合料性能的前提下添加发泡助剂，直至泡沫沥青性能 满足要求。

6.4  沥青路面回收材料（RMAP）

6.4.1  沥青路面回收材料（RMAP）不应含有土块、粘土颗粒或其它有害物质。回收沥青路面材料实测 项目和质量要求应符合表 9 的规定。

表9  沥青路面回收材料（RMAP）实测项目和质量要求

| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 最大颗粒粒径（mm） | ≤设计级配允许的最大粒径 | T0302 |
| 4.75mm 以下部分砂当量（%） | ≥60 | T0334 |

6.5  集料

6.5.1  集料包括粗集料和细集料，粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表 10 的规定。

表10  粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 高速公路、 一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 | % | 28 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | % | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度 不小于 | --- | 2.50 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率 不大于 | % | 3.0 | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性 不大于 | % | 12 | --- | T 0314 |

| 针片状颗粒含量（混合料） 不大于 | % | 18 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中粒径大于9.5mm 不大于 | % | 15 | --- | T 0312 |
| 其中粒径小于 9.5mm 不大于 | % | 20 | --- |  |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 | % | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量 不大于 | % | 5 | 5 | T 0320 |

6.5.2  细集料包括机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场生产。

6.5.3  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质， 粒径规格应满足 JTGT F20 相关要求，其质量应符合表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/195331102330011114