T/QDAS XXXX—XXXX

# 艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维

1  范围

本文件规定了艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检 验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于线密度为0.66dtex～333.3dtex，圆形截面的半消光、全消光、有光艾草玻尿酸改性 植物基粘胶纤维，其他规格、类型的艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3291.1  纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分： 纤维和纱线

GB/T 3291.3  纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分： 通用

GB/T 4146 （所有部分） 纺织品 化学纤维

GB/T 6502  化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503  化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504  化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13758  粘胶长丝

GB/T 14334-2006  化学纤维 短纤维取样方法

GB/T 14335-2008  化学纤维 短纤维线密度试验方法

GB/T 14336  化学纤维 短纤维长度试验方法

GB/T 14337  化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法

GB/T 14338  化学纤维 短纤维卷曲性能试验方法

GB/T 14339-2008  化学纤维 短纤维疵点试验方法

GB/T 14343  化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344  化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345  化学纤维 长丝捻度试验方法

GB/T 14463  粘胶短纤维

GB/T 20944.3  纺织品 抗菌性能的评价 第3部分： 振荡法

FZ/T 01057.1  纺织纤维鉴别试验方法 第1部分： 通用说明

FZ/T 01057.2  纺织纤维鉴别试验方法 第2部分： 燃烧法

FZ/T 01057.3  纺织纤维鉴别试验方法 第3部分： 显微镜法

FZ/T 01057.4  纺织纤维鉴别试验方法 第4部分： 溶解法

FZ/T 50014  纤维素化学纤维 残硫量测定方法 直接碘量法

3  术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146（所有部分）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维  Viscose fiber modified by artemisia and hyaluronic acid

T/QDAS XXXX—XXXX

通过将天然植物艾草的有效成分和玻尿酸与粘胶纺丝液混合，经纺丝成形后得到的具有抑菌等功能 的粘胶纤维。

4  技术要求

4.1  产品分等

艾草玻尿酸改性植物基粘胶短纤维常规性能指标按GB/T 14463规定执行，产品等级分为优等品、一 等品、合格品， 低于合格品的为等外品。

艾草玻尿酸改性植物基粘胶长丝常规性能指标按GB/T 13758规定执行， 产品等级分为优等品、一等 品、合格品，低于合格品的为等外品。

4.2  含油率

由供需双方协商决定。

4.3  粘胶纤维的公定回潮率

公定回潮率为13%，产品回潮率应控制在8%～13%之间，平均值超过14%的该批或单个试样超过15% 的该部分不得出厂。回潮率低于8%的产品应征得用户同意后， 方能出厂。

4.4  特征活性成分与功能

艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维的特征活性成分指标及功能见表1。

表1  艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维的特征活性成分及功能

| 产品名称 | 特征活性成分 | 指标 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维 | 艾草黄酮 | 均有检出 | 抑菌率（洗前）：金黄色葡萄球菌≥80% |
|  | 玻尿酸 |  |  |

5  检验方法

5.1  重量检验

5.1.1  回潮率检验

按GB/T 6503规定执行。

5.1.2  艾草玻尿酸改性植物基粘纤维公定质量检验

艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维的公定质量按式（1）计算：

m = m1  ×  ········································································ (1)

式中：

m：批产品包装件公定质量，单位为千克（kg）；

m1：批产品包装件净质量，单位为千克（kg）；

R0：以百分率表示的粘胶纤维的公定回潮率， 其值为13%；

R1：以百分率表示的实测回潮率，%。

验收时公定质量差异在±1.0%以内时，发货质量不需修正。

5.2  断裂强度、断裂伸长率、断裂强力变异系数

艾草玻尿酸改性植物基粘胶短纤维按GB/T 14337规定执行，艾草玻尿酸改性植物基粘胶长丝按GB/T 14344规定执行。

5.3  线密度和单丝根数

T/QDAS XXXX—XXXX

艾草玻尿酸改性植物基粘胶短纤维线密度按GB/T 14335-2008规定执行，艾草玻尿酸改性植物基粘 胶长丝线密度和单丝根数按GB/T 14343规定执行。

5.4  长度偏差率、超长纤维率、倍长纤维含量 按GB/T 14336规定执行。

5.5  残硫量

按FZ/T 50014规定执行。

5.6  疵点含量、油污黄纤维含量  按GB/T 14339-2008规定执行。

5.7  含油率

按GB/T 6504规定执行。

5.8  卷曲数

按GB/T 14338规定执行。

5.9  捻度

按GB/T 14345规定执行

5.10  数值修约

按照GB/T 8170规定进行数值修约。

5.11  粘胶纤维定性检测

按FZ/T 01057.1、FZ/T 01057.2、FZ/T 01057.3、FZ/T 01057.4规定执行。

5.12  特征活性成分检测

特征活性成分艾草黄酮检测见附录A，玻尿酸检测见附录B。

5.13  抑菌率

按GB/T 20944.3规定执行。

6  检验规则

6.1  出厂检验

6.1.1  检验项目

技术要求中常规项目以及回潮率、含油率均为出厂检验项目。

6.1.2  组批规定

同一规格的产品原则上以同样机台每班或每天连续生产量组成一个检验批。如需另行组批，应在取 样前确定。

6.1.3  取样规定

艾草玻尿酸改性植物基粘胶短纤维取样按GB/T 14334-2006规定执行， 艾草玻尿酸改性植物基粘胶 长丝取样按GB/T 6502规定执行。

6.1.4  综合评定

各性能项目的测定值或计算值按GB/T 8170中修约值比较法与GB/T 14463、GB/T 13758中相关性能 项目的极限数值比较。产品经检验各项指标均合格，则判整批产品合格；检验中若有一项不合格，应重

T/QDAS XXXX—XXXX

新取样进行复检，若仍不合格，则判该批产品不合格。艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维的特征活性成分 和功能指标不纳入评级项目，但应满足规定要求。

6.2  复验规则

6.2.1  一批产品到需方时应及时检查批号、规格、件数与货单（或外包装标识）是否相符。如因运输、 保管等原因影响品质时， 应查明责任，由责任方负责。

6.2.2  需方如对产品质量有异议时，可在货到一个月内向供方提请复验，也可与供方协商提请第三方 复验， 逾期不予受理。复验结果为最终结果。若该批产品已用去三分之一以上时， 不得申请复验，但如 果由于粘胶短纤维质量影响后加工质量， 并造成严重损失时， 供需双方应分析原因，明确责任，协商处

理。

6.2.3  检验项目： 同 6.1.1 规定。

6.2.4  组批规定： 按原生产批组批。

6.2.5  取样规定：性能项目试验短纤维按 GB/T 14334 规定采用包装件取样方法， 长丝按 GB/T 6502 取样方法执行， 抽样检验。

6.2.6  复验评定

6.2.6.1  按 6.1.4 评定， 高于或等于原等级则判为符合，低于原等级则判为不符合。

6.2.6.2  复验时公定质量差异不超过 1％时， 发货质量不需修正， 超过 1％时， 由供需双方协商处理。

7  标志

7.1  包装件应以醒目的颜色标明产品的名称、规格、等级及产品防护、搬运的警示标志。

7.2  生产者的识別标志： 如商标、生产企业名称、批号、包号、净重或毛重、执行标准号、生产日期、 详细地址等。

7.3  外包装标志应符合 GB/T 191 的要求。

7.4  每批产品应附质量检验单。

8  包装、运输和贮存

8.1  包装

8.1.1  包装材料及包装质量应保证纤维不受损伤。包装完整，纤维不裸露，并用包装带捆扎实。

8.1.2  不同规格、批号、等级的产品应分别包装。

8.1.3  每包质量（净重或毛重） 与规定质量的差异应不超过 5%，如用户另有要求，可不受此限。

8.2  运输

运输和装卸时应按产品警示标志规定执行，采取相应防范措施，防止产品受潮、曝晒、污染和受损， 严禁抛掷。

8.3  贮存

包装件按批堆放，贮存在通风、干燥、清洁的仓库内，不应靠近火源、热源，避免阳光直射。

T/QDAS XXXX—XXXX

附 录  A

（规范性）

特征活性成分艾草黄酮检测

A.1  概述

本附录描述了采用分光光度法测定艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维中可萃取艾草黄酮含量的方法。

A.2  原理

用乙醇萃取纤维样品中的艾草黄酮， 利用微孔板检测器进行检测分析， 外标法定量。

A.3  试剂和材料

A.3.1  标准物质：艾草芦丁，纯度≥98%。

A.3.2  乙醇、亚硝酸钠、硝酸铝、氢氧化钠，分析纯。

A.3.3  乙醇溶液： 60%。

A.3.4  亚硝酸钠溶液： 5%。

A.3.5  硝酸铝溶液：10%。

A.3.6  氢氧化钠溶液： 1 mol/L。

A.3.7  水为符合 GB/T 6682规定的一级水。

A.4  仪器设备要求

A.4.1  微孔板检测器。

A.4.2  分析天平： 最小分度值不大于0.1 mg。

A.4.3  电热鼓风干燥箱（可达到200 ℃)。

A.4.4  超声波清洗仪， 功率400 W，频率40 kHz。

A.4.5  旋转蒸发仪，配100.0 mL棕色旋蒸瓶。

A.4.6  定性滤纸， 不含脂， 中速。

A.4.7  量筒、刻度移液管或移液枪、锥形瓶、样品管等。

A.5  测定步骤

A.5.1  萃取液制备

称取干燥至恒重的纤维约2.0 g，记录质量m，将纤维剪成约0.2 cm小段（将缠结聚集在一起的小段 手动分散）。放入50.0 mL锥形瓶中， 加入50.0 mL 乙醇溶液（A.3.3），锥形瓶用封口膜封口，室温浸 泡16 h，超声浸提15 min。用滤纸过滤，过滤后体积约为40 mL，将滤液放入100.0 mL棕色旋转蒸发瓶 中，并将其接在旋转蒸发仪上，于55 ℃水浴中减压蒸馏，旋蒸速度45 rpm，待瓶中约剩1.0～2.0 mL 样品时（约40～50 min），取下蒸发瓶， 蒸发瓶用0.8 mL 乙醇溶液（A.3.3）洗两次，收集洗出液合并 至样品管， 用乙醇溶液（A.3.3）稀释至4 mL。

A.5.2  标准工作曲线的制作

艾草芦丁对照品母液（500.0 μg/mL）：将艾草芦丁对照品于120 ℃干燥至恒重，准确称取50.0 mg， 以乙醇溶液（A.3.3）定容至100.0 mL，超声溶解。

精密量取标准品溶液0.0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL，分别 置于25.0 mL具塞试管中，各加乙醇溶液（A.3.3）定容至10.0 mL，混匀，加入0.3 mL亚硝酸钠溶液（A.3.4）， 摇匀，放置6 min后加入0.3 mL 硝酸铝溶液（A.3.5），放置6 min，再加入4.0 mL 氢氧化钠溶液（A.3.6）， 混匀， 用乙醇溶液（A.3.3）定容至25.0 mL，室温放置15 min后测定其吸光度。以加入0.0 mL标准品溶 液管为空白，在510 nm的波长处测定吸光度， 制作标准曲线。

在测试线性范围内， 可以配制其他浓度范围的标准溶液。

A.5.3  试样测定

T/QDAS XXXX—XXXX

精密量取过滤后的试样萃取液2.0 mL，置于5 mL具塞试管中，加入60 μL亚硝酸钠溶液（A.3.4）， 摇匀，放置6 min后加入60 μL硝酸铝溶液（A.3.5），放置6 min，再加入0.8 mL氢氧化钠溶液（A.3.6）， 混匀， 用乙醇溶液（A.3.3）定容至5.0 mL，室温放置15 min后用微孔板检测器测定其吸光度，根据标 准曲线（A.5.2）外标法定量。

A.6  结果计算

试样中所测成分的含量， 按公式（A.1）计算。

幼 =  × n ······························································ (A.1)

式中：

ω——试样中所测成分的含量， 单位为微克每千克( μg/kg）；

C —— 由标准工作曲线得到的试样萃取液中所测成分的质量浓度， 单位为微克每毫升(μg/mL）； C0 ——空白溶液中所测成分的质量浓度， 单位为微克每毫升(μg/mL）；

V ——试样萃取液体积， 单位为毫升（mL）；

m ——干燥至恒重的纤维试样质量， 单位为克（g）；

n ——稀释因子，当试样溶液未稀释时， n=1。

计算结果保留三位有效数字。

T/QDAS XXXX—XXXX

附 录 B

（规范性）

特征活性成分玻尿酸检测

B.1  概述

本附录描述了采用液相色谱法测定艾草玻尿酸改性植物基粘胶纤维中可萃取玻尿酸含量的方法。

B.2  原理

用磷酸缓冲液萃取纤维样品中的玻尿酸，利用液相色谱法（HPLC）进行检测分析， 外标法定量。

B.3  试剂和材料

B.3.1  标准物质： 透明质酸钠，纯度≥98%。

B.3.2  透明质酸酶，5000 IU/mL。

B.3.3  磷酸，色谱纯。

B.3.4  酶解缓冲液：称取27.4 g磷酸二氢钠(NaH2PO4 ·2H2O)、8.8 g磷酸氢二钠(Na2HPO4 ·12H2O)粉末， 置于1000 mL容量瓶中,加水稀释至刻度，摇匀得0.2 mol/L Na2HPO4－NaH2PO4缓冲液。缓冲液稀释40倍 后得到酶解缓冲液。

B.3.5  水为符合 GB/T 6682规定的一级水。

B.4  仪器设备要求

B.4.1  液相色谱仪。

B.4.2  分析天平： 最小分度值不大于0.1 mg。

B.4.3  水浴锅。

B.4.4  0.22 μm滤膜。

B.4.5  量筒、刻度移液管或移液枪、容量瓶等。

B.5  测定步骤

B.5.1  萃取液制备

称取干燥至恒重的纤维约1 g，记录质量m，将纤维剪成约0.2 cm小段， 放入200 mL的提取瓶中， 加 入25 mL酶解缓冲液，超声20 min，浸泡12 h。加1 mL透明质酸酶，42 ℃水浴2 h，煮沸2 min使酶失活。 取上清液经0.22 μm滤膜过滤， 作为试样萃取液待测。

B.5.2  标准工作曲线的制作

精密称取透明质酸钠标准物质50 mg于50 mL容量瓶中，酶解缓冲液溶解并定容至刻度，混匀， 制得 标准储备液。精密量取上述母液0.0、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mL，分别加入2 mL透明质酸酶，混匀， 密封，42 ℃酶解2 h，煮沸2 min使酶失活，各转移入10 mL容量瓶中以流动相0.1%磷酸定容至刻度，0.22 μm滤膜过滤， 即得系列标准工作溶液。

以色谱峰面积为纵坐标，已知被测物质量浓度为横坐标，绘制工作曲线。线性相关系数应不小于0.99， 否则需重新配制标准溶液。

在测试线性范围内， 可以配制其他浓度范围的标准溶液。

B.5.3  试样测定

由于测试结果取决于所使用的仪器， 因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用下列操作条件已被 证明对测试是合适的：

a)  色谱柱：MCI GEL CK08EH 色谱柱(8 mm ×300 mm，9 μm)，或相当者。

b)  流动相流速：0.6 mL/min。

T/QDAS XXXX—XXXX

c)  柱温： 40 ℃。

d)  进样量：20 μL。

e)  检测波长： 232 nm。

f)  流动相：0.1%磷酸。

用上述条件，分别测试标准溶液、试样萃取液、空白溶液。根据标准曲线（B.5.2）外标法定量。 透明质酸钠标准物质的色谱图见图B.1。

图 B.1  透明质酸钠标准物质色谱图

B.6  结果计算

试样中所测玻尿酸成分的含量， 按公式（B.1）计算。

幼 =  × n ······························································ (B.2)

式中：

ω——试样中所测成分的含量， 单位为微克每千克( μg/kg）；

C —— 由标准工作曲线得到的试样萃取液中所测成分的质量浓度， 单位为微克每毫升(μg/mL）； C0 ——空白溶液中所测成分的质量浓度， 单位为微克每毫升(μg/mL）；

V ——试样萃取液体积， 单位为毫升（mL）；

m ——干燥至恒重的纤维试样质量， 单位为克（g）；

n ——稀释因子，当试样溶液未稀释时， n=1。

计算结果保留三位有效数字。

ICS

CCS  点击此处添加 CCS 号

团

体

标

准

T/QDAS XXXX—XXXX

薰衣草睡神草改性植物基粘胶纤维

Viscose fiber modified by lavender and valerian

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

青岛市标准化协会    发 布

T/QDAS XXXX—XXXX

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由百事基材料（青岛）股份有限公司提出。

本文件由青岛市标准化协会归口。

本文件起草单位：百事基材料（青岛）股份有限公司、和也健康科技有限公司、纳米技术及应用国 家工程研究中心、青岛市计量技术研究院、青岛市纤维纺织品检验研究院等。

本文件主要起草人：方彦雯、朱君、 孙猛、卢超、尹萍、 宋明杰、卫敏、池姗、 刘翠、 刘彦明。

T/QDAS XXXX—XXXX

薰衣草睡神草改性植物基粘胶纤维

1  范围

本文件规定了薰衣草睡神草改性植物基粘胶纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、 检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于线密度为0.66dtex～333.3dtex，圆形截面的半消光、全消光、有光薰衣草睡神草改 性植物基粘胶纤维，其他规格、类型的薰衣草睡神草改性植物基粘胶纤维可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3291.1  纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分： 纤维和纱线

GB/T 3291.3  纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分： 通用

GB/T 4146 （所有部分） 纺织品 化学纤维

GB/T 6502  化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503  化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504  化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13758  粘胶长丝

GB/T 14334-2006  化学纤维 短纤维取样方法

GB/T 14335-2008  化学纤维 短纤维线密度试验方法

GB/T 14336  化学纤维 短纤维长度试验方法

GB/T 14337  化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法

GB/T 14338  化学纤维 短纤维卷曲性能试验方法

GB/T 14339-2008  化学纤维 短纤维疵点试验方法

GB/T 14343  化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344  化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345  化学纤维 长丝捻度试验方法

GB/T 14463  粘胶短纤维

GB/T 20944.3  纺织品 抗菌性能的评价 第3部分： 振荡法

FZ/T 01057.1  纺织纤维鉴别试验方法 第1部分： 通用说明

FZ/T 01057.2  纺织纤维鉴别试验方法 第2部分： 燃烧法

FZ/T 01057.3  纺织纤维鉴别试验方法 第3部分： 显微镜法

FZ/T 01057.4  纺织纤维鉴别试验方法 第4部分： 溶解法

FZ/T 50014  纤维素化学纤维 残硫量测定方法 直接碘量法

3  术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146（所有部分）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

薰衣草睡神草改性植物基粘胶纤维  Viscose fiber modified by lavender and valerian

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197026103015006046