水泥的主要成分：主要成分是硅酸盐。水泥的种类较多，其组成有所区别。 普通水泥主要成分的名称：硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙： 化学式：3CaOSiO2,2CaOSiO2,3CaOAl2O3 。

水泥是一种细磨材料，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水 中硬化，并能把砂、石等材料牢固地粘结在一起，形成坚固的石状体的水硬性胶凝 材料。水泥是无机非金属材料中使用量最大的一种建筑材料和工程材料，广泛用于 建筑、水利、道路、石油、化工以及军事工程中。近年来，工业发达国家的水泥产 量因需要量基本达到饱和，水泥年产量已趋于平稳或下降，而中国等发展中国家的 水泥产量则增长较快，例如:1983年世界水泥产量为900Mt，中国的水泥产量则为 100Mt。

沿革 大约2000年前，希腊和古罗马人在建筑工程中使用了一种石灰和火山灰的混 合物，它们在水中缓慢反应生成坚硬的固体，这是最早应用的水泥。19世纪初，英、 法等国将粘士化的石灰（或泥灰岩）经烧结成为水硬性材料，当其中氧化铝和氧化 硅含量之和达到20%〜35%时，称为天然水泥。这种水泥的烧成温度低，不控制成 分。1824年英国人J.阿斯普丁用石灰石和粘土的人工混合物烧成一种水硬性的胶凝 材料，它在凝结硬固后的颜色、外观和当时英国用于建筑的优质波特兰石头相似， 故称之为波特兰水泥。他为此取得了专利，1825年，在英国建厂生产。但阿斯普丁 所得产物。因烧成温度低而质量不够好。真正类似于现在的波特兰水泥是1850年英 国人I.C.约翰孙制造的。从此开始了波特兰水泥工业。一百多年来，硅酸盐水泥的 生产工艺和性能不断得到改进，同时又研制了为数众多的新品种,迄今已发展到100 多种水泥。

中国在1889年于唐山建立了第一座水泥厂，1906年在唐山成立启新洋灰股份有限 公司（见启新水泥厂），开创了中国的水泥工业。1949年的水泥产量为660kt，到1984 年已达120Mt，水泥品种也从单一的硅酸盐水泥发展至60多个品种。

分类水泥的分类方法有多种：

- 根据生产的原料性质分为天然水泥、有熟料水泥（用石灰石和粘土按所需成分配 合，在较高温度下煅烧得到的产物称为熟料）和无熟料水泥（利用粉煤灰、高炉矿 渣等工业废料或天然火山灰与石灰、水玻璃等碱性激发剂以及石膏按比例磨细，不经 煅烧而制得的水泥）。

- 根据水泥的性能，可分为快硬水泥（早强水泥）、低热水泥、膨胀水泥、耐酸水泥、

耐火水泥等。

- 根据用途，可分为油井水泥、大坝水泥、喷射水泥、海工水泥等。

- 根据水泥中主要化学成分，分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥高铝水泥）、磷酸盐水泥 等，后者应用较少。虽然水泥的品种繁多，但95%以上属硅酸盐水泥类，只是根据 工程的要求改变其中化学组成，或在使用时加入某些调节性能的物质而已。

硅酸盐水泥一类以高碱性硅酸盐为主要化合物的水硬性水泥的总称（在西方国家通 称波特兰水泥）。它是将钙质（石灰石等）和铝硅酸质（粘土等）原料按一定比例混 合，磨细后在水泥窑内经高温（约1720K）煅烧，得到水泥熟料，再与适量的石膏共 同研磨至一定细度而制得的。

性能 硅酸盐水泥的相对密度为3.1〜3.2。水泥与水接触会放出热量，经过一定时间 便凝结（不同品种的水泥有不同的凝结时间）。为保证水泥有合适的凝结时间，常加 入适量的石膏，化肥工业副产品磷石膏、氟石膏也可作代用品。石膏的加入量主要 决定于水泥熟料中铝酸盐的含量,加入量以三氧化硫计不能超过3.5%。水泥应有良 好的体积安定性。凝结后的水泥在空气中和水中很快硬固并具有机械强度（抗压和 抗折强度）。一般以水泥：砂=1:2.5的砂浆试样在水中养护3天、7天和28天的抗压 和抗折强度，均符合国家标准作为水泥的强度指标，以kg/cm2计，并以28天的抗 压强度的数值称为水泥的标号。硅酸盐水泥常用标号有325、425、525和625。一 些高强和超高强水泥的标号，甚至可达1000以上。水泥熟料中各矿物与水接触时发 生水化反应（即水合），同时生成氢氧化钙、水化硅酸钙凝胶、水化铝酸钙和水化铁 酸钙等。当有石膏时，后两种水化物分别生成水化硫铝酸钙和水化硫铁酸钙。水泥 浆体在干燥条件下会收缩，在潮湿环境下会膨胀。氢氧化钙和水化铝酸钙将受海水 中硫酸盐的侵蚀作用，因此对海港等所用水泥要限制水泥中铝酸钙的含量。若水泥 中碱含量过高，而制成混凝土的集料又含有活性氧化硅时，还会发生碱一集料反应， 体积膨胀，水泥石和混凝土将会毁坏。熟料中过多的游离氧化钙和方镁石在水化反 应时，也产生体积膨胀，造成水泥体积安定性不良，这种水泥就不合格。

品种 硅酸盐水泥根据其中矿物组成的变化和外加混合材料的不同而有不同的品种。 熟料中只加石膏而制得的水泥称纯硅酸盐水泥，如在其中加入高炉矿渣、粉煤灰或 火山灰等混合材料，则分别称为矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和火山灰硅酸 盐水泥。如果上述混合材料的加入量不超过15%，则称为普通硅酸盐水泥（简称普 通水泥）。上述五种水泥的生产量最大，常称为五大品种水泥。根据工程要求，在生 产过程中可以改变水泥熟料的化学成分，从而生成的各种矿物的含量有差别，如对

于高温油井水泥要求硅酸二钙含量增多；大坝用水泥则要求铝酸钙和硅酸三钙的含 量低；白色硅酸盐水泥要求氧化铁的含量小于0.5%；快硬水泥应使硅酸三钙的含 量高等。从节约能源和开拓资源出发，生产硅酸盐水泥时，组分中有时还加入石膏 和萤石，提高氧化铁含量，降低氧化钙含量，生成以硅酸二钙、铁铝酸钙和无水硫 铝酸钙为主要矿物的水泥熟料。有的水泥中并含有少量的氟铝酸钙。

原料硅酸盐水泥熟料中的主要化学组成是氧化钙、氧化硅、氧化铝和氧化铁。氧化 钙主要来源于石灰质原料，如石灰石、白垩、泥灰岩等；氧化铝和氧化硅则来源于 含硅酸铝的物质，如粘土、高炉矿渣、粉煤灰等；氧化铁则利用硫酸生产中的硫铁 矿渣。用于生产硅酸盐水泥的石灰质原料中的氧化钙含量一般在52%左右；粘土质 原料中的氧化硅含量达57%左右，氧化铝的含量则小于20%。为了降低煅烧温度， 并在煅烧过程中生成一部分熔融物，常加少量氧化铁原料。对原料还要控制其中碱 和氧化镁的含量，即在水泥熟料中氧化镁的含量应小于5%，总碱量（Na2O+K2O） 对于一般水泥应小于1.2%，对低碱水泥则应小于0.6%。

生产工艺硅酸盐水泥生产工艺流程可分为生料制备、熟料煅烧、水泥制成（粉磨） 和包装等过程。

- 生料制备

包括从原料破碎开始至成分调配到合乎要求的生料过程。生料制备有干法和湿法两 种方法。在干法制备过程中，石灰石等大块硬质原料，按传统工艺是先经过一次破碎 至大小在100mm左右的块料，或再经第二次破碎至小于25mm的块料（近年来已发 展一次即破碎至小于25mm的块料工艺）。粘土等含水原料则应经烘干再与石灰石、 铁矿石等按比例送入磨机内，研磨成细的生料粉，输入搅拌库，在库中用压缩空气 搅拌,并调整成分至合格的生料粉。湿法制备生料过程与干法的主要区别，在于粘土 是先用水淘洗成泥浆，与石灰石和铁矿石共同研磨至含水分约为35%的生料浆。干 法制备生料的主要优点是在煅烧水泥熟料时的热耗比湿法低,每千克熟料的热耗只 需要3.6〜4.6MJ，而湿法需要5.2〜6.3MJ。但湿法制备的生料成分较易均匀。一些 先进干法生产水泥厂，近年来采用原料预均化和生料成分自动控制等措施，以保证 生料粉成分的均匀。

生料的研磨在不同类型的磨机中进行，主要有球磨、管磨、立式磨和烘干与研磨同 时进行的中间卸料磨等。为节约研磨过程的电能、提高磨机效率，生产中常采用闭 路（圈流）式粉磨，即将出磨机物料先经过一个颗粒分级设备一一选粉机，选出细

颗粒部分作为产品，粗颗粒部分返回磨机内继续研磨。闭路系统粉磨比开路粉磨不 经过选粉机分级）的产量约可提高15%〜25%,并减少了过粉碎现象。缺点是设备投 资大、操作和管理较复杂。近年来，又采用一种新型的带选粉机的立式辊轮磨将破 碎、研磨、干燥和分级在同一个装置内完成。目前，最大的立式磨每小时产量可达 400t。

- 熟料煅烧

已制备好的生料在不同型式的窑内煅烧成水泥熟料。一般生料粉或生料浆在回转窑 内煅烧，中国大多数小型水泥厂均采用立窑煅烧，用立窑煅烧时生料粉中混入需要 的煤粉，并加适量水混合制成直径为10〜30mm的生料球。立窑煅烧的水泥熟料质 量略差，但煅烧温度低，耗煤量较小。为了节约能耗、提高回转窑的生产能力，自 70年代开始发展了窑尾带预热器和分解炉的窑外分解技术。

水泥生料在窑内受热过程中发生一系列物理和化学变化，如游离水的蒸发、粘土脱 去结晶水、碳酸钙分解成氧化钙。后者与粘土中的氧化硅和氧化铝及铁矿石间发生 固相反应生成化合物，它们的存在形式主要有四种，即硅酸三钙（3CaO・SiO2，简写 C3S）、硅酸二钙（2CaO・SiO2，简写C2S），铝酸三钙（3CaO・AI2O3，简写C2A）和铁 铝酸四钙（4CaO・Al2O3・Fe2O3,简写C4AF）。还有少量未化合的氧化钙和方镁石 （MgO）。有时还有硫酸盐、钛酸盐等，但数量更少。由于熟料中还含有其他氧化物， 上述各化合物并不是以纯的状态存在，往往固溶有其他各种氧化物。故又将它们按 照矿物相（即晶相）来命名，如硅酸三钙称阿利特，它在熟料中占50%以上；硅酸二 钙称贝利特,约含有25% ；铝酸三钙为铝酸盐;铁铝四钙称才利特。从反光显微镜下 观察到的水泥熟料结构可见到六方晶体是阿利特，圆粒晶体是贝利特。晶体间的物质 系由于物料在1450°C左右温度下有约30%熔融经冷却后形成，称中间相，其中亮的 部分是才利特，又称白色中间相（即无定形的非晶相），暗色的是铝酸盐，又称黑色中 间相。水泥熟料化学成分（％）有一定范围要求，氧化钙62〜67，氧化硅20〜24，氧 化铝4〜7，氧化铁3〜5。

- 水泥制成和包装

从窑内出来的水泥熟料经冷却后加入适量石膏（控制水泥中SO3<3.5%），在磨机内研 细，制成硅酸盐水泥。水泥研磨的细度对水泥质量影响较大，提高细度，可提高水 泥的强度，但相应的电耗也增大。细度一般控制在0.08mm方孔筛上的筛余量不大 于10%,或者比表面积在3000cm2/g左右。水泥研磨过程中的粉尘较大，因此在设备 进出口、输送过程及包装处均应安装收尘设备，如沉降室、旋风收尘器、袋收尘器 等。一些先进的工厂中均装有电除尘器。在中国还利用含K2O高的粘土或钾长石代

替粘土原料，在煅烧过程中使氧化物挥发至尘埃中，收集含K2O较高的粉尘，可以 作钾肥使用。水泥粉常用纸袋包装，但近年来已大量改用散装船、散装车输送，提 高了装运效率，降低了成本。

用途 广泛用于民用和工业用的建筑工程，例如油田和气田的固井、水利工程中的大 体积坝体、军事抢修工程，还可用于作耐酸、耐火材料，坑道中喷射封顶以代替坑木。 水泥还可以代替木材和钢材用于多种场合，如电线杆、铁路枕轨、输油和输汽管道、 贮原油和贮气罐等。

高铝水泥又称矶土水泥，它是以低碱性铝酸盐为主要矿物的水硬性材料。生产高铝 水泥的原料是石灰石和矶土，有烧结法和熔融法。中国以烧结法生产为主。其主要化 学成分（％）:氧化钙32〜34，氧化铝50〜60，氧化硅4〜8，氧化铁1〜3,氧化亚铁0〜 1,氧化钛1〜3。烧成后的矿物有：铝酸一钙（CaO・Al2O3,简写CA）、二铝酸一钙

（CaO*2Al2O3，简写 CA2）、七铝酸十二钙（12CaO・7Al2O3，简写 C12A7）、硅酸 二钙、铝硅酸二钙（2CaO・Al2O3・SiO2简写C2AS）和少量钛酸钙（CaO・TiO2，简写 CT）。中国生产的高铝水泥的主要的矿物组成（％）范围是:CA40〜50，CA220〜35， C2AS20〜30。CA是水硬性很高的矿物，凝结速度不快,但硬化迅速,早期强度高。CA2 水硬性较低，C2AS在结晶状态下不具水硬性。

高铝水泥的早期强度发展很快，24小时即达极限强度值的80%，并以3天抗压强度 值作为它的标号（包括1天、3天的抗压和抗折强度），标号有425、525、625和725。 高铝水泥具有良好的抗硫酸盐性和一定的耐高温性，它在900^和1300°C尚可分别 保留原有强度的70%和53%。它主要用于抢修工程，早期强度要求高、抗硫酸盐 腐蚀和抗冻等的工程。它适于冬季施工，但不适于作为永久性结构材料。它还可以 与耐火集料配合制成耐火混凝土，用作工业窑炉的内衬。高铝水泥亦可配制成不同 的品种，有铝酸盐自应力水泥、铝酸盐膨胀水泥和耐火度不低于1580C的耐热混凝 土等。中国于1955年开始生产高铝水泥，并首次采用回转窑烧结法生产。

一、水泥的定义 凡细磨成粉末状，加入适量水后，可成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水 中继续硬化，并能将砂、石等材料胶结在一起的水硬性胶凝材料，通称为水泥。

二、水泥的分类

水泥按其用途和性能可分为三类：

1、	通用水泥：用于一般土木建筑工程的水泥。

通用水泥以水泥的主要水硬性矿物名称冠以混合材料名称或其他适当名称命名。包 括：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤 灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥等。

2、	专用水泥：专门用途的水泥。

专用水泥以其用途命名，并可冠以不同型号。例如A级油井水泥、砌筑水泥等。

3、	特性水泥：某种性能比较突出的水泥。

特性水泥以水泥的主要水硬性矿物名称冠以水泥的主要特性命名，并可冠以不同型 号或混合材料名称。如快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥

三、水泥生产工艺简述

水泥的生产过程通常概括为二磨一烧，分为三个阶段：石灰质原料、粘土质原料与 少量校正原料经破碎后，按一定比例配合、磨细并调配为成分合适、质量均匀的生 料，称为生料制备；生料在水泥窑内煅烧至部分熔融所得到的以硅酸钙为主要成分 的硅酸盐水泥熟料的过程，称为熟料煅烧；熟料加适量石膏、混合材料或外加剂共 同磨细为水泥，并包装或散装出厂，称为水泥粉磨及出厂。

四、水泥产品的选购和使用

1、用户选购水泥依据

用户在购买水泥前，应了解各水泥品种的特性、技术要求和适用范围，根据工程的 实际需要选择适当的水泥品种，进一步掌握该品种水泥的性能和使用方法。确定所 购标号时，应在保证混凝土强度的前提下，提高经济效益，避免浪费。可从以下几

方面考察生产厂家的产品质量、管理水平和检测能力：

一产品的实物质量

- 出厂水泥各项指标应达到国家标准和《水泥企业质量管理规程》的要求，近期无 不合格水泥出厂。出厂水泥28天抗压强度应留足富裕强度，切忌品质指标擦边球。

- 产品的均匀性和稳定程度。主要用变异系数和保证系数来衡量。变异系数越小， 且保证系数大于3%时，说明该厂产品质量均匀、可靠，无大起大落的现象。

- 袋重、包装物质量及包装标志。水泥20袋总重不得少于1000公斤，包装袋必须 符合GB9774-2002《水泥包装袋》要求，以降低破包损失，提高防潮性能。包装标 志清晰、完整，纸袋上应标明生产企业名称、商标、生产许可证编号、水泥品种、 标号、编号、包装日期等。

二质量管理水平

企业应建立质量管理制度，有专职出厂水泥管理员，用科学方法检测28天强度，接 受上级质量管理部门的监督检查，化验室能够提供所有质量数据。

三检测能力

企业化验室应有上级质量管理部门颁发的合格证，检验人员持证上岗。定期与上级 质量检验机构进行品质指标对比，且对比情况较好。实验室检验设备齐全，环境符 合规定要求。

四当工程需要使用外加剂时，应查询水泥对外加剂的适用性等方面的情况。

2、	为什么有的水泥施工后出现“起砂”现象？如何防止？

水泥施工后出现“起砂”现象，一般见于矿渣水泥、火山灰质水泥和无熟料水泥。 因为这些水泥中的熟料成分较少或没有熟料成分，因而在水化时其液相中的氢氧化 钙浓度比硅酸盐水泥或普通水泥低，这些水泥浇制的混凝土和砂浆表面层的氢氧化

钙浓度甚至低到在碱性激发作用后不能使表层硬化，在构件硬化后就会引起构件表 面“起砂”，严重时还会导致构件“脱皮”；水泥水化时空气中的二氧化碳与凝胶中 的氢氧化钙作用生成碳酸钙，从而使混凝土和砂浆表面碱度降低，是水泥不能很好 地硬化；此外，混凝土和砂浆用水量过多而发生泌水现象，加之养护不当，成型后 过早浇水也会引起“起砂”现象。已硬化的砂浆和混凝土经常受到风吹日晒、干湿 循环和碳化作用等也会造成“起砂”。

为了避免或减轻表面“起砂现象”，除合理选择好水泥品种以外，应严格控制施工工 艺，注意加强养护并在凝结前后进行二次压面以提高其表面密实度。

3、	水泥起霜的原因和预防措施

水泥，特别是双掺水泥（在硅酸盐水泥熟料中加入一定量的矿渣、石灰石和石膏制 成的水泥）常常出现起霜现象。即这种水泥凝结时间正常，主要力学性能符合国家 标准，但使用它制成的混凝土表面、抹平的地面或墙壁，常常出现一层白色物质（白 霜）。除去这层白霜后，出现许多针尖大小的微孔，表面不光滑，影响建筑物的美观， 降低混凝土的抗腐蚀性能和使用寿命。

水泥起霜的主要原因是水泥产物氢氧化钙与大气中的二氧化碳反应，生成碳酸钙沉 积在混凝土制品表面上；或是：水化产物氢氧化钙溶液中，当水蒸发后，氢氧化钙 在混凝土缝隙中析晶并聚集在它的表面上。另外，石灰石或建房用砂中，含有一定 量的可溶含碱的有机物，由它们形成的氢氧化物、碳酸盐或其他碱盐溶液比较容易 地、迅速地在混凝土表面渗出“霜盐”而结霜。

预防起霜的措施：凡是能够降低水泥化产物氢氧化钙浓度的物质，就应该可以降低 起霜程度。粉煤灰做混合材有一定效果。外掺一定防霜剂效果也不错。

4、	施工时，对水泥混凝土泌水性可采取哪些相应措施？

针对水泥泌水性，无论采取什么措施，其总的目标是：提高混凝土的密实度，改善 孔径分布。为此，必须正确设计混凝土的配合比，保证足够用水量，适当降低水灰 比，仔细选择集料级配，提高施工质量。具体方法有：使用木质素磺酸钙、WF减 水剂、建1减水剂等减水剂，可降低混凝土孔隙孔径，使其形成大量分散极细的气

孔；相应采取尽快排除泌出水分的措施，如吸水模板、真空作业或离心成型等工艺； 在泌水过程临近结束时，使用二次捣实的办法，则可使实际的水灰比降低，相应提 高强度，而且混凝土的密实性、均匀性也将得到改善。

5、	建筑工程对配置混凝土的材料质量有何要求？

施工过程中，混凝土的搅拌、成型、养护等工艺因素影响混凝土的质量，但其主要 作用的是组成材料的品质及其配合比。

- 集料：应洁净，质地较密，具有足够的强度，表面粗糙，有棱角的较好。

- 砂：应清洗干净，粗细程度和颗粒级配应恰当。通过试验，找出最佳砂率。

- 水：PH值不得低于4,含有油类、糖、酸或其它污蚀物质的水，会影响水泥的 正常凝结与硬化，不能使用。海水含有大量的氯化物和硫酸盐，不得使用。

- 浇筑混凝土时，必须限制物料高度和速度，使之均匀落入，避免分离现象，然后 均匀捣实。

回答者：坤哥生气了 -门吏 二级	离螃留言5-9 03:46

水泥又叫混凝土

混凝土基础知识 混凝土是以胶凝材料与骨料按适当比例配合，经搅拌、成型、硬化而成的一种人造 石材。按所用胶凝材料分为水泥混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土等，本章主要 介绍广为应用的水泥混凝土。本章是全书的重点。

第一节普通混凝土的组成及基本要求

一、	混凝土的组成

混凝土是由水泥、水、砂和石子组成。水和水泥成为水泥浆，砂和石子为混凝土的 骨料。在混凝土的组成中，骨料一般占总体积的70%-80%；水泥石约占20%-30%， 其余是少量的空气。

二、	混凝土的基本要求

1、	混凝土拌合物的和易性：混凝土拌合物必须具有与施工条件相适应的和易性。

2、	强度：混凝土经养护至规定天数，应达到设计要求的强度。

3、	耐久性

4、	经济性

第二节普通混凝土的组成材料

一、	水泥

水泥标号的选择，根据混凝土的强度要求确定，使水泥标号与混凝土强度相适应。 水泥的强度约为混凝土强度的1.5-2.0倍为好。

二、	细骨料

粒径为5 mm以下的骨料称为细骨料，一般采用天然砂。混凝土用砂的质量要求，主 要有以下几项：

1、砂的粗细程度及颗粒级配

粒径越小，总表面积越大。在混凝土中，砂的表面由水泥浆包裹，砂的总表面积越 大，需要的水泥浆越多。当混凝土拌合物的流动性要求一定时，显然用粗砂比用细 砂所需水泥浆为省，且硬化后水泥石含量少，可提高混凝土的密实性，但砂粒过粗， 又使混凝土拌合物容易产生离析、泌水现象，影响混凝土的均匀性，所以，拌制混 凝土的砂，不宜过细，也不宜过粗。

评定砂的粗细，通常用筛分析法。该法是用一套孔径为5.00、2.50、1.25、0.630、 0.315、0.160 mm的标准筛，将预先通过孔径为10.0 mm筛的干砂试样500克由粗到细 依次过筛，然后称量各筛上余留砂样的质量，计算出各筛上的“分计筛余百分率”和

“累计筛余百分率”，计算如下：

筛孔尺寸/m

分计筛余（克）

分计筛余百分率（％）

累计筛余百分率（％）

5.00

m1

a1=m1/m

B1=a1

2.50

m2

a2=m2/m

B2=a1+a2

1.25

m3

a3=m3/m

B3=a1+a3+a3

0.630

m4

a4=m4/m

B4=a1+a2+a3+a4

0.315

m5

a5=m5/m

B5=a1+a2+a3+a4+a5

0.160

m6

a6=m6/m

B6=a1+a2+a3+a4+a5+a6

砂的粗细程度，，工程上常用细度模数^ f表示，其定义为：

p f= (B2+B3+B4+B5+B6) -5B1/100-B1

细度模数越大，表示砂越粗。细度模数在3.7-3.1为粗砂，在3.0-2.3为中砂，在2.2-1.6 为细砂。普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6,以中砂为宜。在配制混凝土时， 除了考虑砂的粗细程度外，还要考虑它的颗粒级配。砂为什么要有良好的颗粒级配 呢？

砂的颗粒级配是指粒径大小不同的砂相互搭配的情况。级配好的砂应该是粗砂空隙 被细砂所填充，使砂的空隙达到尽可能小。这样不仅可以减少水泥浆量，即节约水 泥，而且水泥石含量少，混凝土密实度提高，强度和耐久性加强。可见，要想减少 砂粒间的空隙，就必须有良好的级配。

2、泥、泥块及有害物质

(1)泥及泥块

泥黏附在骨料的表面，防碍水泥石与骨料的黏结，降低混凝土强度，还会加大混凝 土的干缩，降低混凝土的抗渗性和抗冻性。泥块在搅拌时不宜散开，对混凝土性质

的影响更为严重。

(2)有害物质

砂中的有害物质主要包括硫化物、硫酸盐、有机物及云母等，能降低混凝土的强度 和耐久性。

3、坚固性

必须选坚固性好的砂，不用已风化的砂。

三、	粗骨料

最大粒径的大小表示粗骨料的粗细程度。粗骨料最大粒径增大时，骨料总表面积减 少，可减少水泥浆用量，节约水泥，且有助于提高混凝土密实度，因此，当配制中 等强度以下的混凝土时，尽量采用粒径大的粗骨料。但粗骨料的最大粒径，不得大

于结构截面最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净距的3/4；对混凝土实心板，最 大粒径不得大于板厚的1/2,并不得超过50 mm。

四、	混凝土拌合及养护用水

凡能饮用的自来水及清洁的天然水都能用来养护和拌制混凝土。污水、酸性水、含 硫酸盐超过1%的水均不得使用。海水一般不用来拌制混凝土。

第三节普通混凝土拌合物的性质

混凝土的主要性质是和易性。

一、和易性 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能。主要表现为：是否易于搅 拌和卸

出；运输过程中是否分层、泌水；浇灌时是否离析；振捣时是否易于填满模型。可 见，和易性是一项综合性能，包括流动性、粘聚性和保水性。

1、	流动性

指混凝土能够均匀密实的填满模型的性能。混凝土拌合物必须有好的流动性。

2、	粘聚性

为什么要有好的粘聚性呢？粘聚性差的拌合物中的石子容易与砂浆分离，并出现分 层现

象，振实后的混凝土表面还会出现蜂窝、空洞等缺陷。

3、	保水性

保水性差，泌水倾向加大，振捣后拌合物中的水分泌出、上浮，使水分流经的地方 形成毛

细孔隙，成为渗水通道；上浮到表面的水分，形成疏松层，如上面继续浇灌混凝土， 则新旧混凝土之间形成薄弱的夹层；上浮过程中积聚在石字和钢筋下面的水分，形 成水隙，影响水泥浆与石字和钢筋的黏结。

二、和易性的测定

通常是测定拌合物的流动性，粘聚性和保水性一般靠目测。

坍落度法：

测定时，将混凝土拌合物按规定方法装入坍落筒内，然后将筒垂直提起，由于自重 会产生 坍落现象，坍落的高度称为坍落度。坍落度越大，说明流动性越好。 粘聚性的检查方法，是用捣棒在已坍落的拌合物一测轻敲，如果轻敲后拌合物保持 整体，渐渐下沉，表明粘聚性好；如果拌合物突然倒塌，部分离析，表明粘聚性差。

保水性的检查方法，是当坍落筒提起后如有较多稀浆从底部析出而拌合物因失浆骨 料外露，说明保水性差；如无浆或有少量的稀浆析出，拌合物含浆饱满，则保水性 好。

三、影响和易性的因素

1用水量

用水量是决定混凝土拌合物流动性的主要因素。分布在水泥浆中的水量，决定了拌 合物的

流动性。拌合物中，水泥浆应填充骨料颗粒间的空隙，并在骨料颗粒表面形成润滑 层以降低摩擦，由此可见，为了获得要求的流动性，必须有足够的水泥浆。

实验表明，当混凝土所用粗、细骨料一定时，即使水泥用量有所变动，为获得要求 的流动性，所用水量基本是一定的。流动性与用水量的这一关系称为恒定用水量法 则。这给混凝土配合比设计带来很大方便。

注意：增加用水量虽然可以提高流动性，但用水量过大，又使拌合物的粘聚性和保

水性变差，影响混凝土的强度和耐久性。因此，必须在保持水灰比即水与水泥的质 量比不变的条件下，在增加用水量的同时，增加水泥的用量。

2水灰比

水灰比决定着水泥浆的稀稠。为获得密实的混凝土，所用的水灰比不宜过小；为保 证拌合物有良好的粘聚性和保水性，所用的水灰比又不能过大。水灰比一般在 0.5-0.8。在此范围内，当混凝土中用水量一定时，水灰比的变化对流动性影响不大。

3砂率 砂率是指混凝土中砂的用量占砂、石总量的质量百分率。当砂率过大时，由于骨料 的空隙率与总表面积增大，在水泥浆用量一定的条件下，包覆骨料的水泥浆层减薄， 流动性变差；若砂率过小，砂的体积不足以填满石子的空隙，要用部分水泥浆填充， 使起润滑作用的水泥浆层减薄，混凝土变的粗涩，和易性变差，出现离析、溃散现 象。而在合理砂率下，在水泥浆量一定的情况下，使混凝土拌合物有良好的和易性。 或者说，当采用合理砂率时，在混凝土拌合物有良好的和易性条件下，使水泥用量 最少。可见合理砂率，就是保持混凝土拌合物有良好粘聚性和保水性的最小砂率。

4其他影响因素

影响和易性的其他因素有：水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等

四、坍落度的选择

坍落度的选择原则是：在满足施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度。

第四节普通混凝土结构和性质

一、混凝土强度

（一）混凝土的抗压强度和强度等级

混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯和抗剪，其中以抗压强度为最高，所以混凝土主 要用来

抗压。混凝土的抗压强度是一项最重要的性能指标。

按照国家规定，以边长为150 m的立方体试块，在标准养护条件下（温度为20度左 右，相对湿度大于90%）养护28天，测得的抗压强度值，称为立方抗压强度fcu.

混凝土按强度分成若干强度等级，混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值 fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值，强度低 于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、

C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60 等十二个等级。

（二）	普通混凝土受压破坏特点

混凝土受压破坏主要发生在水泥石与骨料的界面上。混凝土受荷载之前，粗骨料与 水泥石

界面上实际已存在细小裂缝。随着荷载的增加，裂缝的长度、宽度和数量也不断增 加，若荷载是继续的，随时间延长即发生破环决定混凝土强度的应该是水泥石与粗 骨料界面的黏结强度。

（三）	影响混凝土强度的因素

1水泥强度和水灰比

从普通混凝土受压破坏特点得知，混凝土强度主要决定于水泥石与粗骨料界面的黏 结强

度。而黏结强度又取决于水泥石强度。水泥石强度愈高，水泥石与粗骨料界面强度 也愈高。至于水泥石强度，则取决于水泥强度和水灰比。这是因为：水泥强度愈高， 水泥石强度愈高，黏结力愈强，混凝土强度愈高。在水泥强度相同的情况下，混凝 土强度则随水灰比的增大有规律的降低。但水灰比也不是愈小愈好，当水灰比过小 时，水泥浆过于干稠，混凝土不易被振密实，反而导致混凝土强度降低。我国通过 实验求得的这种线性关系式为：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205034033343011120