# 施 工 方 案

家属楼旧屋面保温防水翻修工程

编制：

审核：

批准：

目     录

# 一、项目概况

# 二、 清理基层

# 三 、保温层铺设

## 四、找平层施工

# 五、 防水层施工

六、细石混凝土保护层施工

家属楼旧屋面翻新保温防水施工方案

工程概况 ：本工程为家属楼屋面保温防水翻新工程。

拆除原有的架空隔热层、50mm  厚挤塑聚苯板铺设、20mm  砂浆找平 层一道、4mm 厚 SBS 防水卷材一道、30mm 厚细石混凝土保护层一

道

施工方法：保温板采用干铺、卷材采用热熔法施工

工程质量：合格

一、清理基层

将结构层所有杂物清除，并用水冲洗干净，凡凸出基层的混凝土

疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。

二、保温层铺设

本工程保温层采用50mm 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔层。

1. 保温材料的含水率必须符合设计要求。

2. 铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。

3. 保温板不应破碎、缺棱掉角，铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐

的，应锯平拼接使用。

4. 干铺保温材料，应紧靠基层表面，铺平、垫稳。粘贴的保温 材料，用水泥砂浆铺砌平整、严实。板缝间或缺角处应用碎屑加胶料

拌匀填补严密。

5. 在保温层上做水泥砂浆找平层时，在上面均匀地摊铺1:2.5 水泥砂浆找平层20厚，刮平，最后取出铁丝，抹平压光，避免摊铺 时由于挤压保温层造成部分地方堆厚，部分地方被挤薄，从而影响屋

面保温效果。

三、 找平层施工

1、 施工准备

1.1 材料及要求：

1.1.1 用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验

收规范的规定。

1.1.2 水泥砂浆：

1.1.2.1 水泥：不低于325号的普通硅酸盐水泥。

1.1.2.2  砂：宜用中砂，含泥量不大于3%,不含有机杂质，级

配要良好。

1.2 主要机具：

1.2.1 机械：砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。

1.2.2  工具：运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、

沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

1.3 作业条件：

1.3.1  找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验

收手续。

1.3.2  各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸

缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。

1.3.3  根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线(包括天

沟、檐沟的坡度)。

1.3.4  施工找平层时应将原表面清理干净，进行处理，有利于

基层与找平层的结合，如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

2 操作工艺

2.1 工艺流程：

基层清  →      管根封  →     标高坡度弹

理         堵           线

施工找平层(水泥砂浆及沥  →      养护

→

→

洒水湿

润

验收

→

青砂找平层)

2.2  基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，

凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

2.3 管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、变

形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

2.4 抹水泥砂浆找平层：

2.4.1 洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层 表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响 找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。所

以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

2.4.2 贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找玻， 一般按|~ 2m 贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距l~ 2m 冲筋，并设置找平层分格缝，宽度一般为20mm,   并且将缝与保

温层连通，分格缝最大间距为6m。

2.4.3  铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条 刮平，找坡后用木抹子槎平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去 有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂

浆一般配合比为1:3,拌合稠度控制在7cm。

2.4.4  养护：找平层抹平、压实以后24h  可浇水养护， 一般养

护期为7d, 经干燥后铺设防水层。

3  质量标准

3.1 保证项目：

3.1.1 原材料及配合比，必须符合设计要求和施工及验收规范

的规定。

3.1.2  屋面、天沟、檐沟找平层的坡度，必须符合设计要求，

平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5%;

3.1.3  水泥应有出厂合格证，或试验资料。

3.2 基本项目：

3.2.1 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

3.2.3  找平层与突出屋面构造交接处和转角处，应做成圆弧形

或钝角，且要求整齐平顺。

3.2.4  找平层分格缝留设位置和间距，应符合设计和施工及验

收规范的规定。

3.3 允许偏差项目，见表10-3。

屋面找平层允许偏差

表10-3

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 表面平整 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| --- | --- | --- | --- |

4  成品保护

4.1 抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以

防止破坏找平层表面。

4.2  找平层施工完毕，末达到一定强度时不得上人踩踏。

4.3  雨水口、内排雨口施工过程中，应采取临时措施封口，防

止杂物进入塔塞。

5  应注意的质量问题

5.1 找平层起砂：水泥砂浆找平层施工后养护不好，使找平层 早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时机不对，过晚  破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比，

控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。

5.2  找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平 层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合  层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄  不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料， 保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养

护，防止表面开裂。

5.3  倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检

查保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

6  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/206004054154010045