# 《饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带》

标准编制说明

一、任务来源

本文件由中国特钢企业协会提出并归口，冶金工业规划研究院作 为标准组织协调单位。根据中国特钢企业协会团体标准化工作委员会 团体标准制修订计划，由冶金工业规划研究院等单位共同参与起草， 计划于 2024 年前完成《饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带》标准

的制定工作。

二、制定本文件的目的和意义

人们在注重生活品质的同时，也日益关注食品的安全问题，但往 往忽视了与食品相接触材料的安全性。在日常使用中，有害物质如铅、

铬可能会从与食品相接触的材料中迁移至食品，进而影响人类健康。

镀锡钢板及钢带是以可冲压的薄钢板为基体，在其表面镀锡，具 有多层保护膜（层）的钢铁制品。它具有耐腐蚀、无毒、无味、表面 光泽、重量轻、强度高（相对纸、木、复合材料）、易涂印、易焊接 和加工成型，以及对环境温度适应性强的特点。因此，镀锡钢板总产 量的 70%以上用于食品、饮料的包装。镀锡钢板及钢带作为主要的食 品、饮料包装材料之一，其元素含量及质量优劣直接关系到食品安全。 如果镀锡钢板及钢带质量不满足要求，极易导致重金属迁移量超标、 硫化腐蚀、漏罐等问题出现，因此生产和使用合格的镀锡钢板及钢带 产品是保证食品安全的基础。GB/T 2520-2017《冷轧电镀锡钢板及钢 带》中虽对食品罐用镀锡板提出了要求，但随着人们对饮料口感、营

养和食品安全要求的不断提高，现有标准已经不能满足市场对中高端

食品接触级饮料罐用镀锡板在厚度、强度、表面附着力、致密性等指 标上提出的更高要求，因此有必要针对饮料罐用食品接触级镀锡钢板

及钢带进行专用领域细分标准的制定。

目前国内已有 GB/T2520-2017《冷轧电镀锡钢板及钢带》规定了 原板和镀层的有毒有害元素限制要求，其中原板钢种类型 L 型适用于 食品罐用途，GB/T 41899-2022《食品容器用涂覆镀锡或镀铬薄钢板 质量通则》规定了制造食品容器的、经涂料涂布并经高温固化成膜的

镀锡或镀铬薄钢板的质量要求。

国际上，ISO 11949：2016《冷轧镀锡产品— 电镀锡钢板》仅规 定了 C 、Si 、Mn 、P 、S 五种元素的含量上线、ASTM A623M-2016 《度锡类产品标准规范：一般要求》则更加严格的规定了不同原板类 型的用途及化学元素上限、EN 10202:2001《冷轧镀锡产品— 电解锡 板和电解铬/氧化铬镀层钢》和 JIS G3303:2017《镀锡后钢板和未镀锡

黑钢板》同样更加严格的规定了元素含量的上限。

三、标准编制过程

2023 年× 月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简 称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审

截止日期，没有委员提出不同意见。

2023 年× 月，团标委正式下达立项计划，组成了标准起草组，提

出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023 年× 月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集

等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023 年 月：召开标准启动会，围绕标准草案进行讨论，并按照

与会意见和建议进行修改。

2023 年 ~  月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2023 年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2023 年 月：完成该标准审定会和标准报批稿，上报中国特钢企

业协会审批。

2023 年 月：完成该标准发布、实施。

四、标准编制原则

充分考虑饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带生产企业对钢材  原材料的质量需求，联合下游企业协同攻关，采用标准化手段规范饮  料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带产品质量，促进市场健康稳定发展。 本文件以满足下游行业对饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带需求  为前提，充分提高标准的市场适应能力；通过对下游用钢行业的研究， 了解产品的实际需求，确定各项技术指标，满足下游行业生产需要，

建立彼此之间的联系，扩大影响力。

五、标准的研究思路及内容

（一）编制思路

《饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带》标准的设计与编制主要 以问题与需求为导向，切实从饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带生 产需要出发，进一步确定钢带产品尺寸外形、表面质量、镀层质量、 有害元素含量等技术指标，强化细分领域标准的指导意义。通过制定 满足市场创新需要，并具有科学、合理、全面、可操作性的标准，助 力饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带原材料实现高质量供给，提升

加工的安全性和可靠性。

（二）标准技术框架

本文件包含以下部分

前    言

1    范围

2    规范性引用文件

3    术语和定义

4    分类及代号

5    订货内容

6    尺寸、外形、重量及允许偏差

7    技术要求

8    试验方法

9    检验规则

10  包装、标志及质量证明书

（三）标准技术内容

1.  范围

本文件规定了饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢带的分类和代 号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、

检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称厚度为 0. 14mm~0.55mm 的一次冷轧及公称厚 度为 0. 12mm~0.52mm 的二次冷轧饮料罐用食品接触级镀锡钢板及钢

带（以下简称“ 钢板及钢带” ）。

2.  规范性引用文件

按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的

结构和起草规则》的有关规定。

3.  术语和定义

本文件提出“GB/T 2520—2017 界定的术语和定义适用于本文件”。

4.牌号表示方法及分类和代号

4.1  钢板及钢带的分类及代号应符合表 1 的规定。

表 1  钢板及钢带的分类及代号

| 分类方式 | 类 型 |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原板钢种 |  |  | MR，L ，D |
| 调质度 | 一次冷轧钢板及钢带 |  | T- 1 ，T- 1.5 ，T-2 ，T-2.5 ，T-3 ，T-3.5 ，T-4 ，T-4.5 ，T-5 |
|  | 二次冷轧钢板及钢带 |  | DR-7 ，DR-7M ，DR-8 ，DR-8M ，DR-9 ，DR-9M ，DR- 10 |
| 退火方式 | 连续退火 |  | CA |
|  | 罩式退火 |  | BA |
| 差厚镀锡标识 | 薄面标识方法 |  | D |
|  | 厚面标识方法 |  | A |
| 表面状态 | 光亮表面 |  | B |
|  | 石纹表面 |  | R |
|  | 粗石纹表面 |  | R2 |
|  | 银色表面 |  | S |
|  | 无光表面 |  | M |
| 表面处理方式 | 钝化方式 | 化学钝化 | CP |
|  |  | 电化学钝化 | CE |
|  |  | 低铬钝化 | LCr |
|  |  | 无铬钝化 | CFP |
|  | 不处理 |  | U |
| 边部形状 | 直边 |  | SL |
|  | 花边 |  | WL |

4.2 牌号表示方法

用于制作饮料罐（代号）的钢板及钢带，其代号通常由原板钢种

代号、调质度代号和退火方式代号构成。

示例：MR T-4 CA ，MR T-5 CA ，LDR-7M BA

用于制作二片拉拔罐（DI）的钢板及钢带，原板钢种只适用于 D 钢种。其牌号由原板钢种 D 、调质度代号、退火方式代号和代号 DI

构成。

示例：D T-3 CADI。

5.  订货内容

按本标准订货的合同和订单应包括下列内容：

a ）产品名称（钢板或钢带）；

b）本标准编号；

c ）牌号；

d）尺寸规格（厚度、宽度、长度或内径等）；

e ）镀锡量代号；

f）表面处理方式；

g）差厚镀锡标识方法；

h）边部形状；

i）包装方式；

j）用途；

k）张数或重量；

l）其他。

6.

（1）钢板及钢带的公称厚度小于 0.50 mm 时，按 0.01 mm 的倍

数进级。钢板及钢带的公称厚度大于或等于 0.50 mm 时，按 0.05 mm 的倍数进级。经供需双方协商同意，公称厚度也可采用其他厚度倍数

进级。

（2）如要求标记轧制宽度方向，可在表示轧制宽度的数字后面

加上字母 W。

（3）钢卷内径可为 406 mm 、420 mm 、450 mm 或 508 mm。

（4）钢板及钢带的厚度允许偏差应不大于公称厚度的±3%。

（5）薄边是钢板及钢带沿宽度方向上厚度的变化，其特征是在 靠近钢板及钢带的边缘发生厚度减薄。距钢板及钢带两侧边部 6 mm 处测得的厚度，与沿钢板及钢带宽度方向中间位置测得的实际厚度的

偏差，应不大于中间位置测得的实际厚度的 6%。

（6）每任意 1000 mm 长度上，镰刀弯应不大于 1 mm。

（7）不平度仅适用于钢板。在钢板任意 1000 mm 长度上的不平

度应不大于 3 mm。

（8）花边板的边部形状及尺寸、外形允许偏差应由供需双方在

订货时协商决定。

（9）其他尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 708 的规定。

（10）每卷钢带中，任意 10000 mm 长度上的焊缝总数应不大于

3 个。

（11）钢带中的焊缝应采用冲孔进行标记，并应附加目视可见的 标识。例如在焊缝位置处插入一个软质的标签。经供需双方协商，也

可采用其他标识方法。

（12）焊缝处的厚度应不大于钢板公称厚度的 1.5 倍。

7. 1  原板钢种类型及化学成分

7.1. 1  原板钢种类型及化学成分（熔炼成分）应符合表 2 的规定。

表2    化学成分

| 原板钢种类型 | 化学成分（熔炼成分）a,b（质量分数）/%不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Alt | Cu | Ni | Cr | Mo |  |
| MR | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 0.020 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 绝大多数食品包 装和其他用途镀铬板 钢基板，非金属夹杂 物含量 与 L 类钢相 近，残余元素含量的 限制没有 L 类钢严格 |
| L | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 0.015 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 极低的残余元素含量 限定，具有优异的耐 蚀性，用于对食品接 触要求较高的饮料罐 用途。 |
| D | 0.12 | 0.030 | 1.00 | 0.020 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 铝镇静钢，超深 冲耐时效用镀铬板钢 基板，能使垂直于弯 曲方向的折痕和拉伸 变形现象减至最低程 度 |
| a 除表格内规定的化学元素外，其余化学元素含量均不大于0.02%。 b 如供应商能够保证其他化学元素满足表内要求，则检验文件可只列印C 、Si、Mn 、P 、S。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2  经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他的原板

钢种和化学成分。

7.1.3 7.1.3    用于制作食品接触级饮料罐（表面含或不含有机涂 层）的镀锡板的原板，应符合以下要求：杂质元素砷 As 含量不大于 0.030%（质量分数），镉 Cd 和铅 Pb 含量的总和不大于 0.0100%（质

量分数）。

7.1.4  原版的成品化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

7.1.5  原板所用的钢采用氧气转炉或电炉冶炼，除非另有规定，

冶炼方式由供方选择。

7.2  力学性能

（1）钢板及钢带的调质度用洛氏硬度（HR30TSm）的值来表示。

（2）一次冷轧钢板及钢带的硬度（HR30TSm）应符合表 3 的规

定。

表3    一次冷轧表面硬度

| 调质度代号 | 表面硬度（HR30TSm）a |
| --- | --- |
| T- 1 | 49±3 |
| T- 1.5 | 51±3 |
| T-2 | 53±3 |
| T-2.5 | 55±3 |
| T-3 | 57±3 |
| T-3.5 | 59±3 |
| T-4 | 61±3 |
| T-4.5 | 63±3 |
| T-5 | 65±3 |
| a 硬度为两个试样的平均值，允许其中一个实验值超出规定允许范围1个单位。 |  |

（3）二次冷轧钢板及钢带的硬度（HR30TSm）应符合表 4 的规

定。

表4    二次冷轧表面硬度

| 调质度代号 | 表面硬度（HR30TSm）a |
| --- | --- |
| DR-7 | 69±4 |
| DR-7M | 71±4 |
| DR-8 | 72±4 |
| DR-8M | 73±4 |
| DR-9 | 75±4 |
| DR-9M | 76±4 |
| DR- 10 | 79±4 |
| a 硬度为两个试样的平均值，允许其中一个实验值超出规定允许范围1个单位。 |  |

（4）如对二次冷轧钢板及钢带的屈服强度有要求，可在订货时

协商。各调质度代号的屈服强度目标值可参考表 5 的规定。

表5    二次冷轧屈服强度目标值

| 调质度代号 | 规定塑性延伸强度（Rp0.2 ） 目标值a,b,c/MPa |
| --- | --- |
| DR-7 | 480 |
| DR-7M | 520 |

| DR-8 | 550 |
| --- | --- |
| DR-8M | 580 |
| DR-9 | 620 |
| DR-9M | 660 |
| DR- 10 | 690 |
| a 规定塑性延伸强度是根据需要而测定的参考值。 b. 规定塑性延伸强度通常采用拉伸试验进行测定，屈服强度为两个试样的平均值，试样方向为纵向；也可以根据 需要，参见附录B所规定的的回弹试验换算而来。仲裁时采用拉伸试验的方法测定。 c. 对于拉伸试验，试样采用GB/T 228.1—2021中的P7试样（标距Lo=50 mm，b=25 mm），但试样平行部分的长度 最小值为60 mm 。试验前，试样应在200℃下人工时效20 min。 |  |

（5）退火方法有罩式退火（BA）和连续退火法（CA）。对于 不同的退货方式，即使钢板及钢带的 HR30TSm值相等，除硬度以外 的其他力学性能指标也不一定相同，如屈服强度、抗拉强度、断后伸

长率等指标。

7.3  镀锡层

7.3. 1  钢板及钢带的镀锡量代号、公称镀锡量及最小平均镀锡量 应符合表 6 的规定。经供需双方协商，也可采用文件中表 6 以外的镀

锡量代号，但最小平均镀锡量应符合表 7 的规定。

表6    镀锡量代号、公称镀锡量及最小平均镀锡量

| 区分 | 镀锡量代号 | 公称镀锡量/（g/m2） | 最小平均镀锡量/（g/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 等厚镀锡 | 1.1/ 1. 1 | 1.1/ 1. 1 | 0.90/0.90 |
|  | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 1.90/ 1.90 |
|  | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 2.00/2.00 |
|  | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.45/2.45 |
|  | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.05/5.05 |
| 差厚镀锡 | 2.8/ 1. 1 | 2.8/ 1. 1 | 2.45/0.90 |
|  | 1.1/2.8 | 1.1/2.8 | 0.90/2.45 |
|  | 2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.45/ 1.80 |
|  | 2.2/2.8 | 2.2/2.8 | 1.80/2.45 |
|  | 5.6/ 1. 1 | 5.6/ 1. 1 | 5.05/0.90 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/208051077072006027