技术交底

编号：铁施监-06

| 工程项目 | 京津城际轨道交通工程 | 合同号 | 试验段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | DK84+210.22〜DK94+000 段桥梁工程 |  |  |
| 施工单位 | 墩身队 | 里 程 | DK84+210.22〜DK90+000 |
| 交底日期 | 2006-5-16 | 交底地点 | 21#墩工地现场 |

21#墩墩身施工技术交底内容:

1、	本墩身有关技术参数如下：

墩柱顺桥方向2米，横桥方向6米，墩柱高1.5米，墩身底标高2.09米，托盘高1.3米, 墩帽高1.1米，垫石顶标高6.49米,钢筋保护层厚度最小3.5厘米，最大10厘米。

墩身主筋向上伸入托盘100厘米，向下伸入基础150厘米，两端均加直弯钩。

2、	主要参数：墩身尺寸土 30mm，垫石顶面高程-10〜0mm，轴线偏位15mm

前后、左右边缘距设计中线尺寸土 20mm，钢筋保护层厚度-2〜+5 mm

3、	钢筋

- 钢筋的绑扎质量应牢固、无漏绑和松动现象，保证钢筋骨架的整体性，避免在浇筑混 凝土时钢筋骨架发生变形和走样。钢筋骨架要用混凝土垫块垫平，保证钢筋保护层厚度。

- 承台顶面预埋钢筋头和拉环，用于控制墩身模板位置和设置缆风绳。

- 在浇注承台或加台混凝土前，埋设墩身钢筋。采用钢管架做临时固定。

(4)钢筋保护层垫块位置与数量在墩台底面与侧面按每平方米4块布置。

钢筋加工及安装允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋全长 |  | ±10 | 尺量 |
| 2 | 受力钢筋排距离 |  | ±5 | 尺量，两端中 间各一处 |
| 3 | 同一排受力钢筋的间距 |  | ±20 |  |
| 4 | 分布钢筋间距 |  | ±20 | 尺量连续3处 |
| 5 | 箍筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |  |
|  |  | 焊接骨架 | ±10 |  |
| 6 | 弯起点位置(加工偏差±10mm包括在内) |  | 30 | 尺量 |
| 7 | 钢筋保护层的厚度 |  | +5 -2 | 尺量，中间各 2处 |

(5)墩柱高9.0m以内的主筋，不采用焊接连接，直接加工预埋在承台内。9.0m以上的主

筋，全部采用焊接接头，一次绑扎成型。托盘、顶帽钢筋绑扎成钢筋笼后整体吊装。

4、模板

模板采用组合钢模板，钢管架支撑加固。墩柱模板安装之前，首先将承台基础表面打毛并 洒水清洗干净，模板安装前，用全站仪在扩大基础混凝土上准确放样出墩柱混凝土的中心、轴 线，并用墨斗线弹出模板安装位置，模板沿墨斗线安设。模板安装必须稳固牢靠，接缝严密， 必要时采用密封胶带，确保不漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂有脱模剂，脱模 剂涂刷均匀全面。浇注混凝土前，模型内的积水和杂物应清理干净。待检验合格后方可浇注混 凝土。

墩台模板允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前后、左右边缘距设计中心线尺 寸 | 土 10mm | 测量检查每边不少于2处 |
| 2 | 表面平整度 | 3 mm | 1m靠尺检查不少5处 |
| 3 | 相邻模板错台 | 1 mm | 靠尺检查不少5处 |
| 4 | 同一梁端两垫石顶面高程 | 2 mm | 测量检查 |
| 5 | 墩台支承垫石顶面高程 | 0， -10 mm | 经纬仪测量 |
| 6 | 预埋铁件和预留孔位置 | 5 mm | 纵横两向尺量检查 |

5、混凝土的灌注

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运送，混凝土输送泵或泵车浇筑。混凝土浇筑 时分层连续进行，每层浇筑厚度控制在30cm左右，采用插入式振捣器振捣，振捣器插入下层 混凝土 5-10cm，相临两振点间距不大于50cm，不得漏振和过振。以混凝土面不再沉降、无气 泡冒出为好，然后缓慢地拔出振捣器，并做好混凝土灌注的记录。

当间歇时间过长时，应按施工缝处理，并做好记录。埋设接茬钢筋，接茬钢筋直径不小于 16mm，埋设和外露长度不小于30倍的钢筋直径，位置在混凝土边缘内15cm，且钢筋间距应不 大于钢筋直径的20倍。在上层混凝土施工以前，要将下层混凝土表面不密实的部分凿除，清 理干净后方可进行施工。

浇筑完成后及时覆盖麻布或草袋或塑料布并浇水养护，养护频率不得大于6h/次，养护时 间不少于14d。

混凝土强度必须达到2.5MPa以上方可拆除模板。

6、墩身施工质量标准

墩身混凝土强度符合设计要求，表面平整光滑，不得有蜂窝麻面和露筋和宽度大于1mm的 连续裂缝。钢筋的保护层厚度不小于设计要求。

混凝土墩台的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中线尺寸 |  | ±20 | 测量检查不、少于5处 |
| 2 | 空心墩壁厚 |  | ±5 |  |
| 3 | 桥墩平面扭角 |  | 2° |  |
| 4 | 表面平整度 |  | 5 | 1m靠尺检查不少于5处 |
| 5 | 简支混凝 土梁支承 垫石顶面 高差 | 每片梁一端两支承垫石 | 3 | 测量检查 |
|  |  | 每孔梁一端两支承垫石 | 4 |  |
| 6 | 简支钢梁支承垫石顶面高差 |  | 5 |  |
| 7 | 支承垫石顶面高程 |  | 0 -10 |  |
| 8 | 预埋件和预留孔位置 |  | 5 |  |

7、	施工注意事项：

夜间施工时应有足够的照明设备。模板支撑牢固，以防浇筑过程中倾斜伤人。浇注混凝土

前，搭设的输送通道及施工平台坚固、稳定，并设置防护栏杆。

8、	报检工序包括：

钢筋、模板施工完毕；

灌注混凝土前。

| 交底接受人 |  | 交底人 | — | 审核人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：驻地监理抽查。 |  |  |  |  |  |

技术交底

编号：铁施监-06

| 工程项目 | 京津城际轨道交通工程 | 合同号 | 试验段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | DK84+210.22〜DK94+000 段桥梁工程 |  |  |
| 施工单位 | 墩身队 | 里 程 | DK84+210.22〜DK90+000 |
| 交底日期 | 2006-5-16 | 交底地点 | 8#墩工地现场 |

8#墩墩身施工技术交底内容:

1、	本墩身有关技术参数如下：

墩柱顺桥方向2米，横桥方向6米，墩柱高1.5米，墩身底标高1.88米，托盘高1.3米, 墩帽高1.1米，垫石顶标高6.28米,钢筋保护层厚度最小3.5厘米，最大10厘米。

墩身主筋向上伸入托盘100厘米，向下伸入基础150厘米，两端均加直弯钩。

2、	主要参数：墩身尺寸土 30mm，垫石顶面高程-10〜0mm，轴线偏位15mm

前后、左右边缘距设计中线尺寸土 20mm，钢筋保护层厚度-2〜+5 mm

3、	钢筋

- 钢筋的绑扎质量应牢固、无漏绑和松动现象，保证钢筋骨架的整体性，避免在浇筑混 凝土时钢筋骨架发生变形和走样。钢筋骨架要用混凝土垫块垫平，保证钢筋保护层厚度。

- 承台顶面预埋钢筋头和拉环，用于控制墩身模板位置和设置缆风绳。

- 在浇注承台或加台混凝土前，埋设墩身钢筋。采用钢管架做临时固定。5.2.14钢筋保

护层垫块位置与数量在墩台底面与侧面按每平方米4块布置。

钢筋加工及安装允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋全长 |  | ±10 | 尺量 |
| 2 | 受力钢筋排距离 |  | ±5 | 尺量，两端中 间各一处 |
| 3 | 同一排受力钢筋的间距 |  | ±20 |  |
| 4 | 分布钢筋间距 |  | ±20 | 尺量连续3处 |
| 5 | 箍筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |  |
|  |  | 焊接骨架 | ±10 |  |
| 6 | 弯起点位置(加工偏差±10mm包括在内) |  | 30 | 尺量 |
| 7 | 钢筋保护层的厚度 |  | +5 -2 | 尺量，中间各 2处 |

(4)墩柱高9.0m以内的主筋，不采用焊接连接，直接加工预埋在承台内。9.0m以上的主

筋，全部采用焊接接头，一次绑扎成型。托盘、顶帽钢筋绑扎成钢筋笼后整体吊装。

4、模板

模板采用组合钢模板，钢管架支撑加固。墩柱模板安装之前，首先将承台基础表面打毛并 洒水清洗干净，模板安装前，用全站仪在扩大基础混凝土上准确放样出墩柱混凝土的中心、轴 线，并用墨斗线弹出模板安装位置，模板沿墨斗线安设。模板安装必须稳固牢靠，接缝严密， 必要时采用密封胶带，确保不漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂有脱模剂，脱模 剂涂刷均匀全面。浇注混凝土前，模型内的积水和杂物应清理干净。待检验合格后方可浇注混 凝土。

墩台模板允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前后、左右边缘距设计中心线尺 寸 | 土 10mm | 测量检查每边不少于2处 |
| 2 | 表面平整度 | 3 mm | 1m靠尺检查不少5处 |
| 3 | 相邻模板错台 | 1 mm | 靠尺检查不少5处 |
| 4 | 同一梁端两垫石顶面高程 | 2 mm | 测量检查 |
| 5 | 墩台支承垫石顶面高程 | 0， -10 mm | 经纬仪测量 |
| 6 | 预埋铁件和预留孔位置 | 5 mm | 纵横两向尺量检查 |

5、混凝土的灌注

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运送，混凝土输送泵或泵车浇筑。混凝土浇筑 时分层连续进行，每层浇筑厚度控制在30cm左右，采用插入式振捣器振捣，振捣器插入下层 混凝土 5-10cm，相临两振点间距不大于50cm，不得漏振和过振。以混凝土面不再沉降、无气 泡冒出为好，然后缓慢地拔出振捣器，并做好混凝土灌注的记录。

当间歇时间过长时，应按施工缝处理，并做好记录。埋设接茬钢筋，接茬钢筋直径不小于 16mm，埋设和外露长度不小于30倍的钢筋直径，位置在混凝土边缘内15cm，且钢筋间距应不 大于钢筋直径的20倍。在上层混凝土施工以前，要将下层混凝土表面不密实的部分凿除，清 理干净后方可进行施工。

浇筑完成后及时覆盖麻布或草袋或塑料布并浇水养护，养护频率不得大于6h/次，养护时 间不少于14d。

混凝土强度必须达到2.5MPa以上方可拆除模板。

6、墩身施工质量标准

墩身混凝土强度符合设计要求，表面平整光滑，不得有蜂窝麻面和露筋和宽度大于1mm的 连续裂缝。钢筋的保护层厚度不小于设计要求。

混凝土墩台的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中线尺寸 |  | ±20 | 测量检查不、少于5处 |
| 2 | 空心墩壁厚 |  | ±5 |  |
| 3 | 桥墩平面扭角 |  | 2° |  |
| 4 | 表面平整度 |  | 5 | 1m靠尺检查不少于5处 |
| 5 | 简支混凝 土梁支承 垫石顶面 高差 | 每片梁一端两支承垫石 | 3 | 测量检查 |
|  |  | 每孔梁一端两支承垫石 | 4 |  |
| 6 | 简支钢梁支承垫石顶面高差 |  | 5 |  |
| 7 | 支承垫石顶面高程 |  | 0 -10 |  |
| 8 | 预埋件和预留孔位置 |  | 5 |  |

7、	施工注意事项：

夜间施工时应有足够的照明设备。模板支撑牢固，以防浇筑过程中倾斜伤人。浇注混凝土

前，搭设的输送通道及施工平台坚固、稳定，并设置防护栏杆。

8、	报检工序包括：

钢筋、模板施工完毕；

灌注混凝土前。

|  | 交底人 |  | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- |

交底接受人

注：驻地监理抽查。

技术交底

编号：铁施监-06

| 工程项目 |  | 京津城际轨道交通工程 |  | 合同号 |  | 试验段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | DK84+210.22〜DK94+000 段桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 墩身队 |  | 里 程 |  | DK84+210.22〜DK90+000 |  |  |
| 交底日期 |  | 2006-5-16 |  | 交底地点 |  | 22#墩工地现场 |  |  |
| 22#墩墩身施工技术交底内容： 1、 本墩身有关技术参数如下： 墩柱顺桥方向2米，横桥方向6米，墩柱高1.0米，墩身底标高2.61米，托盘高1.3米， 墩帽高1.1米，垫石顶标高6.51米,钢筋保护层厚度最小3.5厘米，最大10厘米。 墩身主筋向上伸入托盘100厘米，向下伸入最下层(如果承台有两层以上)基础150厘米， 两端均加直弯钩。 2、 主要参数：墩身尺寸土 30mm，垫石顶面高程-10〜0mm，轴线偏位15mm 前后、左右边缘距设计中线尺寸土 20mm，钢筋保护层厚度-2〜+5 mm 3、 钢筋 - 钢筋的绑扎质量应牢固、无漏绑和松动现象，保证钢筋骨架的整体性，避免在浇筑混 凝土时钢筋骨架发生变形和走样。钢筋骨架要用混凝土垫块垫平，保证钢筋保护层厚度。 - 承台顶面预埋钢筋头和拉环，用于控制墩身模板位置和设置缆风绳。 - 在浇注承台或加台混凝土前，埋设墩身钢筋。采用钢管架做临时固定。5.2.14钢筋保 护层垫块位置与数量在墩台底面与侧面按每平方米4块布置。 钢筋加工及安装允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差(mm) |  | 检验方法 |  |
| 1 | 受力钢筋全长 |  |  |  | ±10 |  | 尺量 |  |
| 2 | 受力钢筋排距离 |  |  |  | ±5 |  | 尺量，两端中 间各一处 |  |
| 3 | 同一排受力钢筋的间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |
| 4 | 分布钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 尺量连续3处 |  |
| 5 | 箍筋间距 |  | 绑扎骨架 |  | ±20 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接骨架 |  | ±10 |  |  |  |
| 6 | 弯起点位置(加工偏差±10mm包括在内) |  |  |  | 30 |  | 尺量 |  |
| 7 | 钢筋保护层的厚度 |  |  |  | +5 -2 |  | 尺量，中间各 2处 |  |

- 墩柱高9.0m以内的主筋，不采用焊接连接，直接加工预埋在承台内。9.0m以上的主 筋，全部采用焊接接头，一次绑扎成型。托盘、顶帽钢筋绑扎成钢筋笼后整体吊装。

4、模板

模板采用组合钢模板，钢管架支撑加固。墩柱模板安装之前，首先将承台基础表面打毛并 洒水清洗干净，模板安装前，用全站仪在扩大基础混凝土上准确放样出墩柱混凝土的中心、轴 线，并用墨斗线弹出模板安装位置，模板沿墨斗线安设。模板安装必须稳固牢靠，接缝严密， 必要时采用密封胶带，确保不漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂有脱模剂，脱模 剂涂刷均匀全面。浇注混凝土前，模型内的积水和杂物应清理干净。待检验合格后方可浇注混 凝土。

墩台模板允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前后、左右边缘距设计中心线尺 寸 | 土 10mm | 测量检查每边不少于2处 |
| 2 | 表面平整度 | 3 mm | 1m靠尺检查不少5处 |
| 3 | 相邻模板错台 | 1 mm | 靠尺检查不少5处 |
| 4 | 同一梁端两垫石顶面高程 | 2 mm | 测量检查 |
| 5 | 墩台支承垫石顶面高程 | 0， -10 mm | 经纬仪测量 |
| 6 | 预埋铁件和预留孔位置 | 5 mm | 纵横两向尺量检查 |

5、混凝土的灌注

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运送，混凝土输送泵或泵车浇筑。混凝土浇筑 时分层连续进行，每层浇筑厚度控制在30cm左右，采用插入式振捣器振捣，振捣器插入下层 混凝土 5-10cm，相临两振点间距不大于50cm，不得漏振和过振。以混凝土面不再沉降、无气 泡冒出为好，然后缓慢地拔出振捣器，并做好混凝土灌注的记录。

当间歇时间过长时，应按施工缝处理，并做好记录。埋设接茬钢筋，接茬钢筋直径不小于 16mm，埋设和外露长度不小于30倍的钢筋直径，位置在混凝土边缘内15cm，且钢筋间距应不 大于钢筋直径的20倍。在上层混凝土施工以前，要将下层混凝土表面不密实的部分凿除，清 理干净后方可进行施工。

浇筑完成后及时覆盖麻布或草袋或塑料布并浇水养护，养护频率不得大于6h/次，养护时

间不少于14d。

混凝土强度必须达到2.5MPa以上方可拆除模板。

6、墩身施工质量标准

墩身混凝土强度符合设计要求，表面平整光滑，不得有蜂窝麻面和露筋和宽度大于1mm的 连续裂缝。钢筋的保护层厚度不小于设计要求。

混凝土墩台的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中线尺寸 |  | ±20 | 测量检查不、少于5处 |
| 2 | 空心墩壁厚 |  | ±5 |  |
| 3 | 桥墩平面扭角 |  | 2° |  |
| 4 | 表面平整度 |  | 5 | 1m靠尺检查不少于5处 |
| 5 | 简支混凝 土梁支承 垫石顶面 高差 | 每片梁一端两支承垫石 | 3 | 测量检查 |
|  |  | 每孔梁一端两支承垫石 | 4 |  |
| 6 | 简支钢梁支承垫石顶面高差 |  | 5 |  |
| 7 | 支承垫石顶面高程 |  | 0 -10 |  |
| 8 | 预埋件和预留孔位置 |  | 5 |  |

7、	施工注意事项：

夜间施工时应有足够的照明设备。模板支撑牢固，以防浇筑过程中倾斜伤人。浇注混凝土

前，搭设的输送通道及施工平台坚固、稳定，并设置防护栏杆。

8、	报检工序包括：

钢筋、模板施工完毕；

灌注混凝土前。

交底接受人

交底人

审核人

注：驻地监理抽查。

技术交底

编号：铁施监-06

| 工程项目 |  | 京津城际轨道交通工程 |  | 合同号 |  | 试验段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | DK84+210.22〜DK94+000 段桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 墩身队 |  | 里 程 |  | DK84+210.22〜DK90+000 |  |  |
| 交底日期 |  | 2006-5-16 |  | 交底地点 |  | 7#墩工地现场 |  |  |
| 7#墩墩身施工技术交底内容： 1、 本墩身有关技术参数如下： 墩柱顺桥方向2米，横桥方向6米，墩柱高1.5米，墩身底标高1.86米，托盘高1.3米， 墩帽高1.1米，垫石顶标高6.26米,钢筋保护层厚度最小3.5厘米，最大10厘米。 墩身主筋向上伸入托盘100厘米，向下伸入最下层(如果承台有两层以上)基础150厘米， 两端均加直弯钩。 2、 主要参数：墩身尺寸土 30mm，垫石顶面高程-10〜0mm，轴线偏位15mm 前后、左右边缘距设计中线尺寸土 20mm，钢筋保护层厚度-2〜+5 mm 3、 钢筋 - 钢筋的绑扎质量应牢固、无漏绑和松动现象，保证钢筋骨架的整体性，避免在浇筑混 凝土时钢筋骨架发生变形和走样。钢筋骨架要用混凝土垫块垫平，保证钢筋保护层厚度。 - 承台顶面预埋钢筋头和拉环，用于控制墩身模板位置和设置缆风绳。 - 在浇注承台或加台混凝土前，埋设墩身钢筋。采用钢管架做临时固定。5.2.14钢筋保 护层垫块位置与数量在墩台底面与侧面按每平方米4块布置。 钢筋加工及安装允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差(mm) |  | 检验方法 |  |
| 1 | 受力钢筋全长 |  |  |  | ±10 |  | 尺量 |  |
| 2 | 受力钢筋排距离 |  |  |  | ±5 |  | 尺量，两端中 间各一处 |  |
| 3 | 同一排受力钢筋的间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |
| 4 | 分布钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 尺量连续3处 |  |
| 5 | 箍筋间距 |  | 绑扎骨架 |  | ±20 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接骨架 |  | ±10 |  |  |  |
| 6 | 弯起点位置(加工偏差±10mm包括在内) |  |  |  | 30 |  | 尺量 |  |
| 7 | 钢筋保护层的厚度 |  |  |  | +5 -2 |  | 尺量，中间各 2处 |  |

(4)墩柱高9.0m以内的主筋，不采用焊接连接，直接加工预埋在承台内。9.0m以上的主 筋，全部采用焊接接头，一次绑扎成型。托盘、顶帽钢筋绑扎成钢筋笼后整体吊装。

4、模板

模板采用组合钢模板，钢管架支撑加固。墩柱模板安装之前，首先将承台基础表面打毛并 洒水清洗干净，模板安装前，用全站仪在扩大基础混凝土上准确放样出墩柱混凝土的中心、轴 线，并用墨斗线弹出模板安装位置，模板沿墨斗线安设。模板安装必须稳固牢靠，接缝严密， 必要时采用密封胶带，确保不漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂有脱模剂，脱模 剂涂刷均匀全面。浇注混凝土前，模型内的积水和杂物应清理干净。待检验合格后方可浇注混 凝土。

墩台模板允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前后、左右边缘距设计中心线尺 寸 | 土 10mm | 测量检查每边不少于2处 |
| 2 | 表面平整度 | 3 mm | 1m靠尺检查不少5处 |
| 3 | 相邻模板错台 | 1 mm | 靠尺检查不少5处 |
| 4 | 同一梁端两垫石顶面高程 | 2 mm | 测量检查 |
| 5 | 墩台支承垫石顶面高程 | 0， -10 mm | 经纬仪测量 |
| 6 | 预埋铁件和预留孔位置 | 5 mm | 纵横两向尺量检查 |

5、混凝土的灌注

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运送，混凝土输送泵或泵车浇筑。混凝土浇筑 时分层连续进行，每层浇筑厚度控制在30cm左右，采用插入式振捣器振捣，振捣器插入下层 混凝土 5-10cm，相临两振点间距不大于50cm，不得漏振和过振。以混凝土面不再沉降、无气 泡冒出为好，然后缓慢地拔出振捣器，并做好混凝土灌注的记录。

当间歇时间过长时，应按施工缝处理，并做好记录。埋设接茬钢筋，接茬钢筋直径不小于 16mm，埋设和外露长度不小于30倍的钢筋直径，位置在混凝土边缘内15cm，且钢筋间距应不 大于钢筋直径的20倍。在上层混凝土施工以前，要将下层混凝土表面不密实的部分凿除，清 理干净后方可进行施工。

浇筑完成后及时覆盖麻布或草袋或塑料布并浇水养护，养护频率不得大于6h/次，养护时

间不少于14d。

混凝土强度必须达到2.5MPa以上方可拆除模板。

6、墩身施工质量标准

墩身混凝土强度符合设计要求，表面平整光滑，不得有蜂窝麻面和露筋和宽度大于1mm的 连续裂缝。钢筋的保护层厚度不小于设计要求。

混凝土墩台的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中线尺寸 |  | ±20 | 测量检查不、少于5处 |
| 2 | 空心墩壁厚 |  | ±5 |  |
| 3 | 桥墩平面扭角 |  | 2° |  |
| 4 | 表面平整度 |  | 5 | 1m靠尺检查不少于5处 |
| 5 | 简支混凝 土梁支承 垫石顶面 高差 | 每片梁一端两支承垫石 | 3 | 测量检查 |
|  |  | 每孔梁一端两支承垫石 | 4 |  |
| 6 | 简支钢梁支承垫石顶面高差 |  | 5 |  |
| 7 | 支承垫石顶面高程 |  | 0 -10 |  |
| 8 | 预埋件和预留孔位置 |  | 5 |  |

7、	施工注意事项：

夜间施工时应有足够的照明设备。模板支撑牢固，以防浇筑过程中倾斜伤人。浇注混凝土

前，搭设的输送通道及施工平台坚固、稳定，并设置防护栏杆。

8、	报检工序包括：

钢筋、模板施工完毕；

灌注混凝土前。

交底接受人

交底人

审核人

注：驻地监理抽查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215143223313011114