CJ/T  550—2023

# 目     次

前言 	Ⅲ

1    范 围 	1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	 2

4    产品分类 	 2

5    要求 	2

5.1     单皮鞋 	 2

5.2     皮凉鞋 	 8

5.3     棉皮靴、毛皮靴 	13

5.4     长筒雨靴 	 19

5.5     制底 	 21

5.6     成品外观质量 	 23

5.7     成鞋物理性能 	24

5.8     标志 	 25

6    检验规则 	 26

6.1     检验项目 	26

6.2     抽样方法 	 26

6.3     抽样规则 	 26

6.4     判定规则 	26

7    包装、运输及贮存 	30

7.1～包装方式 	 30

7.2    运 输  	31

7.3    贮 存 	 31

附录 A (规范性) 实物样品要求 	 32

附录 B (规范性) 皮鞋成型内底和成型半托技术要求 	33

附录 C (规范性) 皮鞋鞋底技术要求 	 34

附录 D (资料性) 鞋楦尺寸技术资料 	37

附录 E  (资料性) 雨靴橡胶半成品技术要求 	41

附录 F  (资料性) 雨靴涤纶长丝经编布技术要求 	43

附录 G (资料性) 雨靴塑料扣件技术要求 	44

CJ/T  550—2023

前    言

本文件按照GB/T1.1—2020《   标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本文件由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：际华集团股份有限公司、际华三五一五皮革皮鞋有限公司、际华三五三九制鞋 有限公司、安徽中洋皮革科技有限公司、南京东亚高新材料有限公司、天纺标检测认证股份有限公司。

本文件主要起草人：周育青、周素静、范连友、吴婷、王丽果、邹忌、秦菲菲、王清林、杨春燕、 朱晨瑜、吴佳慧、赵胜男、刘慧慧、商莹莹、洪子元、常生、祝志花、葛胜超、邓小华、孙建平、 刘云军、张晓含。

CJ/T  550—2023

城市管理执法制式服装  鞋

1  范围

本文件规定了城市管理执法制式服装——鞋的产品分类、要求、检验规则、包装、运输及贮存。 本文件适用于城市管理执法制式服装——鞋的生产、检验及验收。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本文件。

GB/T   250    纺织品  色牢度试验评定变色用灰色样卡

GB/T    528    硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T   531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法  邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T    532    硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T  2411  塑料和硬橡胶  使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

GB/T 2703 鞋类术语

GB/T   2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3293.1 鞋号

GB/T3294    鞋楦尺寸检测方法

GB/T3512    硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T   3903.1  鞋 类  整鞋试验方法  耐折性能

GB/T3903.2     鞋 类  整鞋试验方法  耐磨性能

GB/T3903.3     鞋 类  整鞋试验方法  剥离强度

GB/T  3903.4  鞋 类  整鞋试验方法  硬度

GB/T  3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T   3921—2008  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T  3922  纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB/T4669    纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T   6543—2008  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T   6544—2008  瓦楞纸板

GB/T19976    纺织品  顶破强力的测定  钢球法

GB/T   20991—2007  个体防护装备  鞋的测试方法

GB/T   21396  鞋类  成鞋试验方法  帮底粘合强度

HG/T   2198  硫化橡胶物理试验方法的一般要求

QB/T  1280  羊毛皮

QB/T1472    鞋用纤维板屈挠指数

QB/T  1873  鞋面用皮革

QB/T   2676—2013  鞋用主跟和包头材料  热熔型、溶剂型

CJ/T 550—2023

QB/T  2680  鞋里用皮革

QB/T  2695  鞋类用线

3  术语和定义

GB/T2703  界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

城市管理执法制式服装——鞋按样式及用途分为：

a)    单皮鞋，包括以下品类：

· 男单皮鞋，

· 女单皮鞋。

b)    皮凉鞋，包括以下品类：

· 男皮凉鞋，

· 女皮凉鞋。

c)     棉皮靴、毛皮靴，包括以下品类：

· 男棉皮靴，

· 男毛皮靴，

· 女棉皮靴，

· 女毛皮靴。

d)  长筒雨靴，包括以下品类：

· 男长筒雨靴，

· 女长筒雨靴。

5  要求

5.1  单皮鞋

5.1.1  结构及样式

5.1.1.1  男单皮鞋

男单皮鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖、系带式结构。鞋面为铬鞣黑色头层牛皮鞋面革，鞋里为铬鞣 黑色猪头层里革；鞋垫为铬鞣黑色猪头层里革复合聚醚型发泡材料成型鞋垫；内底由中底布和成型半 托组成；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。样式见图1,具体要求应符合附 录 A 的规定。

图 1 男单皮鞋样式

CJ/T  550—2023

# 5.1.1.2  女单皮鞋

女单皮鞋颜色为黑色，鞋帮为素头、系带结构。鞋面为铬鞣黑色头层牛皮鞋面革，鞋里为铬鞣米 色猪头层里革；鞋垫为铬鞣米色猪头层里革复合高密度乳胶成型鞋垫；内底为成型内底；帮底结合工 艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。样式见图2,具体要求应符合附录A   的规定。

图 2  女单皮鞋样式

# 5.1.2  号型及规格

5.1.2.1  男单皮鞋鞋号应符合 GB/T3293.1    的要求，号型设置为9个号，2个型。鞋号分别为240、 245、250、255、260、265、270、275、280,鞋型分为二型半和三型。二型半鞋楦尺寸应符合附录 D   的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。男单皮鞋常用号型成品尺寸应符合表1的规定。 男单皮鞋主要规格尺寸测量位置见图3。

表 1 男单皮鞋规格尺寸

单位为毫米

| 鞋号 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮围长(L) | 28.5 |  | 30.0 |  | 31.5 |  | 33.0 |  | 34.5 |
| 后 帮 高 ( H ) | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 公差 | 前帮围长：±1.5,后帮高：±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮围长：1.5,后帮高：1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

L—— 前帮围长，子口至帮围上边沿曲线测量；

H—— 后帮高，子口至包跟上边沿曲线测量。

图 3  男单皮鞋测量示意图

5.1.2.2  女单皮鞋鞋号应符合GB/T3293.1   的要求，号型设置为9个号，2个型。鞋号分别为220、 225、230、235、240、245、250、255、260,鞋型分为一型半和二型。 一型半鞋楦尺寸应符合附录 D  的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。女单皮鞋常用号型成品尺寸应符合表2的规定。

CJ/T   550—2023

女单皮鞋主要规格尺寸测量位置见图4。

表 2  女单皮鞋规格尺寸

单位为毫米

| 鞋号 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮长(L) | 117.5 | 120.0 | 122.5 | 125.0 | 127.5 | 130.0 | 132.5 | 135.0 | 137.5 |
| 后帮高(H) | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| 公差 | 前帮长：士2.5,后帮高：±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮长：2.0,后帮高： 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

L—— 前帮长，子口至前帮上边沿曲线测量；

H—— 后帮高，子口至后帮上边沿曲线测量。

图 4  女单皮鞋测量示意图

# 5.1.3   材 料

男 单 皮 鞋 主 要 材 料 规 格 及 用 途 应 符 合 表 3 的 规 定 ， 女 单 皮 鞋 主 要 材 料 规 格 及 用 途 应 符 合 表 4 的

规定。

表 3  男单皮鞋材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色头层 牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 鞋盖、帮围、 后帮、包跟、鞋舌 |
| 铬鞣黑色猪头层里革 | 厚度：0.6 mm～0.8 mm | QB/T 2680 | 前帮里、后帮里、 鞋舌里、鞋垫面 |
| 超细纤维绒面合成革 | 黑色，厚度：0.8mm～1.0 mm | 附 录 A | 后跟里 |
| 鞋眼 | 枪色，内径：3.5mm±0.2 mm | 圆形，铜质鞋眼 | 穿鞋带 |
| 鞋带 | 直径：1.8mm±0.3 mm,长度：750 mm± 20 mm | 黑色、圆形、打蜡鞋带 两头塑料封头 | 系鞋 |
| 缝纫线 | 黑色，涤纶，233 dtex×3,单线断裂强力不 小于2570 cN | QB/T 2695 | 缝帮面线 |
|  | 黑色，涤纶，167 dtex×3,单线断裂强力不 小于1570 cN |  | 缝帮底线 |

CJ/T 550—2023

表3  男单皮鞋材料规格及用途 (续)

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热熔化学片 | 厚度：0.8 mm～0.9 mm | QB/T 2676—2013.中4.3 | 内包头 |
|  | 厚度：1.0 mm～1.1 mm |  | 主跟 |
| 中底布 | 厚度：0.8 mm～1.0 mm | 附 录 A | 内底 |
| 成型半托 | 成型尼龙半托 | 附 录 B |  |
| 鞋垫 | 厚度：4.0 mm～4.5 mm | 铬鞣黑色猪头层里革复 合聚醚型发泡材料成型 鞋垫 | 活动鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶十聚醚型聚氨酯 | 附录C | 鞋底 |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里纸为 110 g/m²普通白板纸。纸盒板为900 g/m² 硬板，银色油墨烫印 | 裁切整齐，无毛刺，痕 线清晰居中，不应有破 裂和多余压痕线 | 内包装 |
| 纸箱 | 纸箱BD-1.2,箱型代号0201;纸板D-1.2 | GB/T 6543—2008、GB/ T 6544—2008 | 外包装 |

表 4  女单皮鞋材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色头层 牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 前帮、后帮、鞋舌 |
| 铬鞣米色猪头层里革 | 厚度：0.5mm～0.7 mm | QB/T 2680 | 前帮里、后帮里、 鞋舌里、鞋垫 |
| 超细纤维绒面合成革 | 米色，厚度：0.8 mm～1.0 mm | 附 录 A | 后跟里 |
| 鞋眼 | 枪色，内径：3.5mm±0.2 mm | 圆形，铜质鞋眼 | 穿鞋带 |
| 鞋带 | 直径：1.8mm±0.3 mm,长度：700 mm± 20 mm | 黑色、圆形、打蜡鞋带 | 系鞋 |
| 缝纫线 | 黑色，涤纶，233 dtex×3,单线断裂强力不 小于2570 cN | QB/T 2695 | 缝帮面线 |
|  | 浅黄色，涤纶，167 dtex×3,单线断裂强力 不小于1570 cN |  | 缝帮底线 |
| 热熔型化学片 | 厚度：0.5 mm～0.6 mm | QB/T 2676—2013中4.3 | 内包头 |
|  | 厚度：0.8 mm～0.9 mm |  | 主跟 |
| 成型内底 | 由内底、半内底和钢勾心组成 | 附录B | 内底 |
| 鞋垫 | 厚度：3.0 mm±0.3 mm | 铬鞣米色猪头层里革复 合高密度乳胶成型鞋垫 | 鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶十聚醚型聚氨酯 | 附录C | 鞋底 |

CJ/T  550—2023

表 4  女单皮鞋材料规格及用途 ( 续 )

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里纸为110 g/m²普通白板纸，纸盒板为900g/m²硬板 银色油墨烫印 | 裁切整齐，无毛刺，痕 线清晰居中，不应有破 裂和多余压痕线 |  |
| 纸箱 | 纸箱BD-1.2,箱型代号0201;纸板D-1.2 | GB/T 6543—2008、GB/ T 6544-2008 | 外包装 |

# 5.1.4  下裁要求

男单皮鞋、女单皮鞋下裁应符合下列规定：

a)    裁面：核对尺码、标记伤残，按皮革的纤维走向，合理套划；下裁时应前帮优于后帮，后帮 外怀优于里怀；

b)    裁里皮：裁鞋里不应缺边少角；

c)     裁辅料：裁补强，不应缺边少角或多料；

d)    裁底料：裁主跟、内包头、内底、半内底，不应缺边少角。

# 5.1.5  片边

男单皮鞋鞋帮部件片边要求应符合表5的规定，女单皮鞋鞋帮部件片边要求应符合表6的规定。

表 5  男单皮鞋片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后帮、帮围、鞋舌压茬处 | 9.0±0.5 | 片至边沿无厚度 | 片茬成坡形，均匀 |
| 鞋盖压茬处 | 10.0±0.5 |  |  |
| 帮围反缝处 | 9.0±0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 包跟上口 √后帮上口翻缝处 | 6.0±0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 后帮鞋耳折边处 | 9.0士1.0 | 0.4～0.6 |  |
| 前帮里压茬处、后跟里压茬处 | 8.0±0.5 | 片至边沿无厚度 |  |

表 6  女单皮鞋片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前帮压茬处、鞋舌压茬处 | 9.0±0.5 | 片至边沿无厚度 | 片茬成坡形，均匀 |
| 后弧合缝处 | 4.0士0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 后帮上口折边处、后帮鞋耳折边处 | 9.0±1.0 | 0.4～0.6 |  |
| 领口翻缝处 | 6.0±0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 前帮里压茬处、后跟里压茬处 | 8.0士0.5 | 片至边沿无厚度 |  |

# 5.1.6  缝制

# 5.1.6.1  男单皮鞋缝制要求

男单皮鞋缝制要求应符合表7的规定，鞋帮缝接宽度应大于8 mm,    每面后帮里的鞋耳处，应按样

CJ/T 550—2023

板各打暗鞋眼3个，排列均匀，各处线头应剪净，里边修齐，不应超出面边。

表7  男单皮鞋缝制要求

| 部件 | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20 mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定 | 公差 | 规定 | 公差 |  |
| 缝接鞋舌里与前帮里 | 1.5 | ±0.2 | 8 | ±1.0 | 鞋舌里按标志线压前帮里缝线1道 |
| 缝接后帮里与后跟里 |  |  |  |  | 后帮里按标志线压后跟里缝线1道 |
| 缝接包跟与后帮 |  |  |  |  | 包跟按标志线压后帮缝线2道，第一道线距边1.5mm,并线 间距1 .0mm~1 . 5 mm;包跟下口合缝1道 |
| 包软领口 |  |  |  |  | 后帮与后帮里正面对齐缝线1道；翻包领口，鞋耳处按标志点 冲孔，直径3.0 mm;领口处按标志线、鞋耳处距边1.5 mm 缝线1道 |
| 缝接鞋舌与鞋盖 |  |  |  |  | 鞋盖按标志线压鞋舌缝线1道 |
| 反缝帮围 |  | ±0.5 |  |  | 帮围按标志线反压鞋盖缝线1道；反折后按标志线并线2道， 并线间距1.0 mm～1.5 mm |
| 缝接鞋舌 | 4.5 |  |  |  | 鞋舌与鞋舌里对齐，周圈缝线1道 |
| 缝接后帮 | 1.5 | +V. |  |  | 后帮按标志线压帮围缝线2道；第一道线距边1.5,并线间距 1.5 mm～2.0 mm |
| 缝接前后帮里 |  |  |  |  | 后帮里压前帮里缝线1道 |

# 5.1.6.2  女单皮鞋缝制要求

女单皮鞋缝制要求应符合表8的规定，鞋帮缝接宽度应大于8 mm,   每面后帮里的鞋耳处，应按样 板各打暗鞋眼3个，排列均匀，各处线头应剪净。里边修齐，不应超出面边。

表8  女单皮鞋缝制要求

| 部件 | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定 | 公差 | 规定 | 公差 |  |
| 合后缝 | 1.5 | ±0.2 | 9 | ±1.0 | 后帮后缝正面对齐，合缝缝线1道，上下打回针2针～3针；后 帮外怀领口按标志线压里怀缝线1道 |
| 缝接后帮里与后跟里 |  |  | 8 |  | 后帮里按标志线压后跟里缝线1道 |
| 缝接后帮与后帮里 |  |  |  |  | 后帮与后帮里正面对齐缝线1道，翻包领口；鞋耳处按标志点冲 孔，直径3.0 mm;领口处按标志线、鞋耳及鞋口处距边1.5 mm |
| 缝接鞋舌与前帮 |  |  |  |  | 前帮按标志线压鞋舌缝线1道 |
| 缝接鞋舌里与前帮里 |  | ±0.5 |  |  | 鞋舌里按标志线压前帮里缝线1道 |
| 缝接鞋舌 | 4.5 |  |  |  | 鞋舌与鞋舌里对齐，周圈缝线1道 |
| 缝接前、后帮 | 1.5 |  |  |  | 后帮按标志线压前帮缝线2道；第一道距边1.5mm,并线间距 1.5 mm～2.0 mm |

CJ/T  550—2023

5.2  皮凉鞋

5.2.1  结构及样式

5.2.1.1  男皮凉鞋

男皮凉鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖、系带式结构，鞋面为铬鞣黑色头层牛皮鞋面革，鞋里为铬鞣黑色猪 头层里革；鞋垫为铬鞣黑色猪头层里革复合聚醚型发泡材料成型鞋垫；内底由中底布和成型半托组成；帮底 结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。样式见图5,具体要求应符合附录 A 的规定。

图 5 男皮凉鞋样式

# 5.2.1.2  女皮凉鞋

女皮凉鞋颜色为黑色，鞋帮为浅口、袢带结构。鞋面为铬鞣黑色头层牛皮鞋面革，鞋里为铬鞣米 色猪头层里革；鞋垫为铬鞣米色猪头层里革复合乳胶海绵成型鞋垫；内底为成型内底；帮底结合工艺 采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。样式见图6,具体要求应符合附录A 的规定。

图6  女皮凉鞋样式

# 5.2.2  号型及规格

5.2.2.1  男皮凉鞋鞋号应符合GB/T3293.1   的要求，号型设置为9个号，2个型。鞋号分别为240、 245、250、255、260、265、270、275、280,鞋型分为二型半和三型。二型半鞋楦尺寸应符合附录 D  的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。男皮凉鞋常用号型成品尺寸应符合表9的规定。 男皮凉鞋主要规格尺寸测量位置见图7。

表 9  男皮凉鞋规格尺寸

单位为毫米

| 鞋号 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮围长(L) | 28.5 |  | 30.0 |  | 31.5 |  | 33.0 |  | 34.5 |
| 后 帮 高 ( H ) | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 公差 | 前帮围长：士1.5,后帮高：±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮围长：1.5,后帮高：1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CJ/T   550—2023

标引序号说明：

L—— 前帮围长，子口至帮围上边沿曲线测量；

H—— 后帮高，子口至包跟上边沿曲线测量。

图 7  男皮凉鞋测量图

5.2.2.2        女皮凉鞋鞋号应符合 GB/T3293.1    的 要 求 ， 号 型 设 置 为 9 个 号 ， 2 个 型 。 鞋 号 分 别 为 2 2 0 、 225、230、235、240、245、250、255、260,鞋型分为 一 型半和二型。 一 型半鞋楦尺寸应符合附录 D  的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。女皮凉鞋常用号型成品尺寸应符合表10的规 定。女皮凉鞋主要规格尺寸测量位置见图8。

表 1 0 女 皮 凉 鞋 规 格 尺 寸

单位为毫米

| 鞋号 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮长(L) | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 | 73.0 | 74. | 76.0 | 77.5 | 80.5 |
| 后帮高(H) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
| 公差 | 前帮长：±2.0,后帮高：±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮长：2,0,后帮高：1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

L—— 前帮长，子口至前帮上边沿曲线测量；

H—— 后帮高，子口至后帮上边沿曲线测量。

图 8  女皮凉鞋测量图

# 5.2.3   材 料

男皮凉鞋材料规格及用途应符合表11的规定，女皮凉鞋材料规格及用途应符合表12的规定。

表 1 1  男皮凉鞋材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色头层 牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 鞋盖、帮围、 后帮、包跟、鞋舌 |
| 铬鞣黑色猪头层 冲孔里革 | 厚度：0.6 mm～0.8 mm | QB/T 2680 | 前帮里、后帮里、 鞋舌里 |

CJ/T 550—2023

表11 男皮凉鞋材料规格及用途 (续)

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色猪头层里革 | 厚度：0.6 mm～0.8 mm | QB/T 2680 | 鞋垫面 |
| 超细纤维绒面合成革 | 黑色，厚度：0.8 mm～1.0 mm | 附 录 A | 后跟里 |
| 鞋眼 | 内径：3.5mm±0.2 mm | 枪色，圆形，铜质鞋眼 | 穿鞋带 |
| 鞋带 | 直径：1.8 mm±0.3 mm,长度：750 mm± 20 mm | 黑色、圆形、打蜡鞋带， 两头塑料封头 | 系鞋 |
| 缝纫线 | 黑色，涤纶，233 dtex×3,单线断裂强 力不小于2570 cN | QB/T 2695 | 缝帮面线 |
|  | 黑色，涤纶，167 dtex×3,单线断裂强 力不小于1570 cN |  | 缝帮底线 |
| 热熔化学片 | 厚度：0 . 8mm～0 . 9 mm | QB/T 2676—2013中4.3 | 内包头 |
|  | 厚度：1.0 mm～1.4 mm |  | 主跟 |
| 中底布 | 厚度：0.8mm～1.0 mm | 附 录 A | 内底 |
| 成型半托 | 成型尼龙半托 | 附录B |  |
| 鞋垫 | 厚度：4.0 mm~4.5 mm | 铬鞣黑色猪头层里革复 合聚醚型发泡材料成型 鞋垫 | 活动鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶+聚醚型聚氨酯 | 附录C | 鞋底 |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里纸为 110 g/m²普通白板纸，纸盒板为900 g/m² 硬板，银色油墨烫印 | 裁切整齐，无毛刺，痕 线清晰居中，不应有破 裂和多余压痕线 |  |
| 纸箱 | 纸箱BD - 1 . 2,箱型代号0201;纸板 D-1.2 | GB/T 6543—2008、GB/ T 6544—2008 | 外包装 |

表12  女皮凉鞋材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色头层 牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 前帮、后帮、袢带 |
| 铬鞣米色猪头层里革 | 厚度：0 . 6mm～0 . 8 mm | QB/T 2680 | 前帮里、后帮里、 袢带里、鞋垫面 |
| 超细纤维绒面合成革 | 米色，厚度：0.8 mm～1.0 mm | 附 录 A | 后跟里 |
| 鞋钎 | 枪色，长方形金属扣 |  | 装饰调节 |

CJ/T  550—2023

表 12  女皮凉鞋材料规格及用途 ( 续 )

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缝纫线 | 黑色，涤纶，233 dtex×3,单线断裂强 力不小于2570 cN | QB/T 2695 | 缝帮面线 |
|  | 浅黄色，涤纶，167 dtex×3,单线断裂 强力不小于1570 cN |  | 缝帮底线 |
| 热熔型化学片 | 厚度：0.5 mm～0.6 mm | QB/T 26762013中4.3 | 内包头 |
|  | 厚度：0.8 mm～0.9 mm |  | 主跟 |
| 成型内底 | 由内底、半内底和钢勾心组成 | 附录B | 内底 |
| 鞋垫 | 厚度：3.0 mm±0.3 mm | 铬鞣米色猪头层里革复 合高密度乳胶成型鞋垫 | 鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶十聚醚型聚氨酯 | 附录C | 鞋底 |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里纸为 110 g/m²普通白板纸，纸盒板为900 g/m² 硬板，银色油墨烫印 | 裁切整齐，无毛剌，痕 线清晰居中，不应有破 裂和多余压痕线 |  |
| 纸箱 | 纸箱BD - 1 . 2,箱型代号0201;纸板 D-1.2 | GB/T 65432008、GB/ T 6544—2008 | 外包装 |

# 5.2.4  下裁要求

男皮凉鞋、女皮凉鞋下裁应符合下列规定：

a)   裁面：核对尺码、标记伤残，按皮革的纤维走向，合理套划；下裁时应前帮优于后帮，后帮 外怀优于里怀；

b)/   裁里皮：裁鞋里不应缺边少角；

c) 裁辅料：裁补强，不应缺边少角或多料；

d)    裁底料：裁主跟、内包头、内底、半内底，不应缺边少角。

# 5.2.5  片边

男皮凉鞋鞋帮部件片边要求应符合表13的规定，女单皮鞋鞋帮部件片边要求应符合表14的规定。

表13  男皮凉鞋片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后帮、帮围、鞋舌压茬处 | 9.0±0.5 | 片至边沿无厚度 | 片茬成坡形，均匀 |
| 鞋盖压茬处 | 10.0士0.5 |  |  |
| 帮围反缝处 | 9.0±0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 包跟上口、后帮上口翻缝处 | 6.0士0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 后帮鞋耳折边处 | 9.0±1.0 | 0.4～0.6 |  |
| 前帮里压茬处、后跟里压茬处 | 8.0士0.5 | 片至边沿无厚度 |  |

CJ/T  550—2023

表14  女皮凉鞋片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后弧合缝处 | 4.0士0.5 | 0.6～0.8 | 片茬成坡形，均匀 |
| 鞋面上口翻缝处 | 8.0士0.5 | 0.6～0.8 |  |
| 鞋袢折边处 | 9.0士1.0 | 0.5～0.7 |  |
| 后跟里压茬处 | 7.0±0.5 | 片至边沿无厚度 |  |
| 前帮与后帮无缝衔接处 | 8.0士0.5 | 0.2～0.3 |  |

# 5.2.6  缝制

5.2.6.1   鞋面冲孔位置如图5,鞋盖冲孔直径为1 .8 mm,    帮围与后帮冲孔直径为1.2 mm,    孔间距为

4.0    mm。排列方式应符合附录 A 的规定，孔位排列应均匀、美观。

# 5.2.6.2  男皮凉鞋缝制要求

男皮凉鞋缝制要求应符合表15的规定，鞋帮缝接宽度应大于8 mm,    每面后帮里的鞋耳处，应按 样板各打暗鞋眼3个，排列均匀，各处线头应剪净，里边修齐，不应超出面边。

表15  男皮凉鞋缝制要求

| 部件 | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20 mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定 公差 |  | 规定 | 公差 |  |
| 鞋盖、帮围、 后帮打孔 |  |  |  |  | 按要求在鞋盖、帮围、后帮位置冲孔，具体要求应符合附录A 的规定 |
| 缝接鞋舌里与前帮里 | 1.5 | ±0.2 | 8 | 士1.0 | 鞋舌里按标志线压前帮里缝线1道 |
| 缝接后帮里与后跟里 |  |  |  |  | 后帮里按标志线压后跟里缝线1道 |
| 缝接包跟与后帮 |  |  |  |  | 包跟按标志线压后帮缝线2道，第一道线距边1.5mm,并线间 距1.0 mm～1.5 mm;包跟下口合缝1道 |
| 包软领口 |  |  |  |  | 后帮与后帮里正面对齐缝线1道；翻包领口，鞋耳处按标志点冲 孔，直径3.0 mm;领口处按标线、鞋耳处距边1.5mm缝线1道 |
| 缝接鞋舌与鞋盖 |  |  |  |  | 鞋盖按标志线压鞋舌缝线1道 |
| 反缝帮围 |  | ±0.5 |  |  | 帮围按标志线反压鞋盖缝线1道；反折后按标志线并线2道， 并线间距1.0 mm～1.5 mm |
| 缝接鞋舌 | 4.5 |  |  |  | 鞋舌与鞋舌里对齐，周圈缝线1道 |
| 缝接后帮 | 1.5 | ±0.2 |  |  | 后帮按标志线压帮围缝线2道；第一道线距边1.5,并线间距 1.5 mm～2.0 mm |
| 缝接前后帮里 |  |  |  |  | 后帮里压前帮里缝线1道 |

# 5.2.6.3  女皮凉鞋缝制要求

女皮凉鞋缝制要求应符合表16的规定，鞋帮缝接宽度应大于8mm, 不应超出面边。

各处线头应剪净，里边修齐，

CJ/T  550—2023

表 1 6  女皮凉鞋缝制要求

| 部件 | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定 | 公差 | 规定 | 公差 |  |
| 合后缝 | 1.5 | ±0.2 | 8 | ±1.0 | 前帮与后帮后缝上下对齐合缝缝线1道，上下打回针2 针～3针；外怀领口按标志线压里怀缝线1道 |
| 缝接前后帮 |  |  |  |  | 前帮按标志线压后帮缝线1道，并线1道 |
| 缝袢带 |  |  |  |  | 袢带折边后，粘贴袢带里缝线1周，多余鞋里边缘修 齐；按标志点打圆孔5个，直径为1.5 mm |
| 缝接前后帮里、后跟里 |  |  |  |  | 前帮里按标志线压后跟里缝线1道 |
| 固定鞋钎、袢带 |  |  |  |  | 按刀口标示位置固定鞋钎、袢带，第一道线距边1.0 mm, 并线间距1.0 mm～1.5 mm |
| 鞋面、鞋里翻缝 |  |  |  |  | 鞋面与鞋里正面对齐翻缝1道，翻包领口 |
| 缝后领口 | — | —— |  |  | 按标志线缝线1道 |

# 5.3  棉皮靴、毛皮靴

# 5.3.1  结构及样式

# 5.3.1.1  男棉皮靴、男毛皮靴

男棉皮靴、男毛皮靴颜色为黑色，鞋帮为素头、外耳、高腰、系带式结构。鞋面为铬鞣黑色头层 牛皮鞋面革，鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡成型鞋垫，内底由中底布和成型半托组成，帮底结合工 艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。男棉皮靴鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，男毛皮 靴鞋里为白色铬鞣羊毛皮。样式见图9,具体要求应符合附录 A 的规定。

图 9  男棉皮靴、男毛皮靴样式

# 5.3.1.2  女棉皮靴、女毛皮靴

女棉皮靴、女毛皮靴颜色为黑色，鞋帮为素头、外耳、侧开口拉链结构。鞋面为铬鞣黑色头层牛 皮鞋面革，鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡成型鞋垫，内底为成型内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚 型聚氨酯双密度连帮注射工艺。女棉皮靴鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，女毛皮靴鞋里为铬鞣白 色羊毛皮。样式见图10,具体要求应符合附录 A 的规定。

CJ/T  550—2023

图10  女棉皮靴、女毛皮靴样式

# 5.3.2  号型及规格

5.3.2.1  男棉皮靴、男毛皮靴鞋号应符合GB/T3293.1    的要求，号型设置为9个号，2个型。鞋号分 别为240、245、250、255、260、265、270、275、280,鞋型分为二型半和三型。三型鞋楦尺寸应符 合附录 D 的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。男棉皮靴、男毛皮靴常用号型成品尺 寸应符合表17的规定。男棉皮靴、男毛皮靴主要规格尺寸测量位置见图11。

表 1 7  男棉皮靴、男毛皮靴规格尺寸

单位为毫米

| 鞋号 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮长(L) | 150.5 | 153.0 | 155.5 | 158,0 | 160.5 | 163.0 | 165.5 | 168.0 | 170.5 |
| 后 帮 高 ( H ) | 98.5 | 100.0 | 101.5 | 103.0 | 104.5 | 106.0 | 107.5 | 109.0 | 110.5 |
| 公差 | 前帮长：士2.5,后帮高：±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮长：2.5,后帮高：2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

L—— 前帮长，子口至前帮上边沿曲线测量；

H——后帮高，子口至领口上边沿曲线测量。

图 1 1 男棉皮靴、男毛皮靴测量图

CJ/T  550—2023

5.3.2.2  女棉皮靴、女毛皮靴鞋号应符合 GB/T3293.1   的要求，号型设置为9个号，2个型。鞋号分 别为220、225、230、235、240、245、250、255、260,鞋型分为一型半和二型。 一型半鞋楦尺寸应 符合附录 D 的规定，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。女棉皮靴、女毛皮靴常用号型成品 尺寸应符合表18的规定。女棉皮靴、女毛皮靴主要规格尺寸测量位置见图12。

表18  女棉皮靴、女毛皮靴规格尺寸

单位为毫米

| 鞋号 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前帮长(L) | 122.5 | 125.0 | 127.5 | 130.0 | 132.5 | 35.( | 137.5 | 140.0 | 142.5 |
| 后帮高(H) | 124.5 | 126.5 | 128.5 | 130.5 | 132.5 | 0+ | 136.5 | 138.5 | 140.5 |
| 公差 | 前帮长：±2.5,后帮高： 士2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互差 | 前帮长：2.5,后帮高：2 . 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

L—— 前帮长，子口至前帮上边沿曲线测量；

H——后帮高，子口至后帮上边沿曲线测量。

图12  女棉皮靴、女毛皮靴测量图

# 5.3.3  材料

男棉皮靴、男毛皮靴材料规格及用途应符合表19的规定，女棉皮靴、女毛皮靴材料规格及用途应 符合表20的规定。

表19  男棉皮靴、男毛皮靴材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色 头层牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 前帮、后帮、鞋舌、 领口、后条皮、鞋舌袢带 |
| 铬鞣黑色 猪头层里革 | 厚度：0.6 mm～0.8 mm | QB/T 2680 | 鞋舌里、领口里 |
| 深棕色平剪绒 复合保暖絮片 | 质量： (380±40)g/m²,絮片厚 度：3.0 mm～4.0 mm | 附 录 A | 前帮里、后帮里 (男棉皮靴) |
| 铬鞣白色羊毛皮 | 皮板厚度：1.0 mm～1.2 mm;毛 长.12 mm～14 mm | QB/T 1280 | 前帮里、后帮里 (男毛皮靴) |

CJ/T 550—2023

表19  男棉皮靴、男毛皮靴材料规格及用途(续)

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超细纤维 绒面合成革 | 厚度：0.8 mm～1.0 mm | 棕色，附录A | 后跟里(男棉皮靴) |
|  |  | 白色，附录A | 后跟里(男毛皮靴) |
| 鞋眼 | 内径：5.0 mm±0.2 mm | 黑色，圆形，铜质鞋眼 | 穿鞋带 |
| 鞋带 | 直径：1.8 mm±0.3 mm,长度： 950 mm±15 mm | 黑色、圆形、打蜡鞋带，两头塑 料封头 | 系鞋 |
| 缝纫线 | 黑色，涤纶，233 dtex×3,单线断 裂强力不小于2570 cN | QB/T 2695 | 缝帮面线 |
|  | 黑色，涤纶，167 dtex×3,单线断 裂强力不小于1570 cN |  | 缝帮底线 |
|  | 白色，167 dtex×3涤纶线 |  | 缝毛里用线 |
| 热熔化学片 | 厚度：0.8 mm～0.9 mm | QB/T 2676—2013中4.3 | 内包头 |
|  | 厚度：1.0 mm～1.1 mm |  | 主跟 |
| 中底布 | 厚度：0.8 mm～1.0 mm | 附 录 A | 内底 |
| 成型半托 | 成型尼龙半托 | 附 录 B |  |
| 鞋垫 | 厚度：2 .5mm~3 .0 mm | 深棕色绒面布复合羊毛毡成型 鞋垫 | 活动鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶十聚醚型聚氨酯 | 附 录 C | 鞋底 |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里 纸为110 g/m²普通白板纸，纸盒板 为900 g/m²硬板，银色油墨烫印 | 裁切整齐，无毛刺，痕线清晰居 中，不应有破裂和多余压痕线 |  |
| 纸箱 | 纸箱BD-1.2,箱型代号0201;纸 板D-1.2 | GB/T 6543—2008、GB/T 6544— 2008 | 外包装 |

表20  女棉皮靴、女毛皮靴材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬鞣黑色头 层牛皮鞋面革 | 厚度：1.3 mm～1.5 mm | QB/T 1873 | 前帮、后帮、鞋耳、包跟、 鞋舌、拉链皮、鞋舌袢带 |
| 铬鞣黑色 猪头层里革 | 厚度：0.6 mm～0.8 mm | QB/T 2680 | 领口里、鞋耳里、 上鞋舌里 |
| 深棕色平剪绒 复合保暖絮片 | 质量：380g/m²±40g/m²,絮片厚 度：3.0 mm～4.0 mm | 附 录 A | 前帮里、后帮里、 下鞋舌里(女棉皮靴) |
| 铬鞣白色 羊毛皮 | 皮板厚度：1.0mm～1.2 mm;毛长： 12 mm～14 mm | QB/T 1280 | 前帮里、后帮里、 下鞋舌里(女毛皮靴) |
| 超细纤维 绒面合成革 | 厚度：0.8 mm～1.0 mm | 棕色，附录A | 后跟里(女棉皮靴) |
|  |  | 白色，附录A | 后跟里(女毛皮靴) |
| 鞋眼 | 枪色，内径：3.5mm±0.2 mm | 圆形，铜质鞋眼 | 穿鞋带 |

CJ/T  550—2023

表 20  女棉皮靴、女毛皮靴材料规格及用途 (续)

| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞋带 | 黑色，直径：1.8 mm±0.3 mm,长 度：1200 mm±15 mm | 圆形、打蜡鞋带，两头塑料封头 | 鞋带 |
| 拉链 | 黑色，5号尼龙拉链，长度140 mm± 5 mm用于220号～230号，长度 155mm±5mm用于235号～245号，长 度170 mm±5mm用于250号～260号 | 附 录 A | 闭合靴筒 |
| 缝纫线 | 黑色，278 dtex×3涤纶线 | QB/T 2695 | 鞋面用线 |
|  | 黑色，167 dtex×3涤纶线 |  | 鞋里用线 |
|  | 白色，167 dtex×3涤纶线 |  | 缝毛里用线 |
| 成型内底 | 由内底、半内底和钢勾心组成 | 附 录 B | 内底 |
| 鞋垫 | 厚度：2.5 mm～3.0 mm | 深棕色绒面布复合羊毛毡成型鞋垫 | 活动鞋垫 |
| 鞋底 | 黑色，橡胶+聚醚型聚氨酯 | 附录C | 鞋底 |
| 鞋套 | 白色非织造布袋 | 附 录 A | 内包装 |
| 纸盒 | 黑色，面纸为110 g/m²特型纸，里纸 为110 g/m²普通白板纸，纸盒板为900 g/m²硬板，银色油墨烫印 | 附 录 A |  |
| 纸箱 | 纸箱BD-1.2,箱型代号0201;纸板 D-1.2 | GB/T 6543—2008、GB/T 6544— 2008 | 外包装 |

# 5.3.4  下裁要求

男棉皮靴、男毛皮靴、女棉皮靴、女毛皮靴下裁应符合下列规定：

a)    裁面：核对尺码、标记伤残，按皮革的纤维走向，合理套划；下裁时应前帮优于后帮，后帮 外怀优于里怀；

b)     裁鞋里：裁鞋里不应缺边少角；

c)     裁辅料：裁补强，不应缺边少角或多料；

d)    裁底料：裁主跟、内包头、内底、半内底，不应缺边少角。

# 5.3.5  片边

男棉皮靴、男毛皮靴片边技术要求应符合表21的规定，女棉皮靴、女毛皮靴片边技术要求应符合 表22的规定。

表 2 1  男棉皮靴、男毛皮靴片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞋舌压茬处、前帮、领口压茬处 | 7.0±0.5 | 片至边沿无厚度 | 片茬成坡形，均匀 |
| 后帮、鞋耳折边处 | 10.0士1.0 | 0.4～0.6 |  |
| 鞋舌、领口翻缝处 | 8.0士1.0 | 0.7～0.9 |  |
| 后帮里、下鞋舌里压茬处(毛皮靴) | 6.0±1.0 | 0.6～0.8 | 片掉绒毛 |
| 前帮里、后帮里下口(毛皮靴) | 8.0士1.0 | 0.9～1.1 |  |

CJ/T  550—2023

表22  女棉皮靴、女毛皮靴片边技术要求

单位为毫米

| 部位 | 片留宽度 | 片留厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前帮、后帮、下鞋舌、鞋耳、拉链皮压茬处 | 7.0±0.5 | 片至边沿无厚度 | 片茬成坡形，均匀 |
| 后帮、鞋耳折边处 | 10.0士1.0 | 0.4～0.6 |  |
| 后帮里、下鞋舌里压茬处(毛皮靴) | 7.0士1.0 | 0.6～0.8 | 片掉绒毛 |
| 前帮里、后帮里下口(毛皮靴) | 8.0士1.0 | 0. |  |

# 5.3.6  缝制

# 5.3.6.1  男棉皮靴、男毛皮靴缝制要求

男棉皮靴、男毛皮靴缝制要求应符合表23的规定，鞋帮缝接宽度应大于8 mm,    每面后帮的鞋耳

处应按样板各打鞋眼4个，排列均匀，各处线头应剪净，里边修齐，不应超出面边。

表23 男棉皮靴、男毛皮靴缝制要求

| 部件 |  | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定 | 公差 | 规定 | 公差 |  |
| 缝接鞋舌里与前帮里 |  |  | 士0.5 | 6 | ±1.0 | 鞋舌里按标志线压前帮里缝线1道 |
| 缝合后帮里 | 绒里 | 5.0 |  |  |  | 后帮里合缝缝线I道 |
|  | 羊毛里 | 3.0 |  |  |  |  |
| 缝后跟里 |  | 1.5 | 士0.2 | 8 |  | 后跟里按标志线压后帮里缝线1道 |
| 缝领口里内、外怀 |  | 2.5 |  |  |  | 领口里内、外怀后弧处正面对齐，缝线1道 |
| 缝领口里与后帮里 |  | 1.5 |  |  |  | 领口里按标志线压后帮里缝线1道 |
| 拼缝后帮 |  | 3.0 | 士0.5 | 6 |  | 后帮内、外怀后弧处正面对齐，交叉缝线1道 |
| 缝领口 |  | 1.5 | 士0.2 | 8 |  | 后帮按标志线压领口缝线1道 |
| 缝后条皮 |  |  |  |  |  | 后条皮按标志线压后帮缝线2道，并线间距1.2 mm～1.5 mm |
| 翻缝领口与领口里 |  |  | ±0.2 |  |  | 领口与领口里正面对齐，缝线1道，翻包领口 |
| 缝接前帮与鞋舌 |  |  |  |  |  | 固定鞋舌袢带，前帮按标志线压鞋舌缝线1道 |
| 缝后帮口线 |  |  |  |  |  | 沿鞋耳、领口缝线1道，按标志点冲孔，装订鞋眼 |
| 缝接前、后帮 |  |  |  |  |  | 后帮按标志线压前帮缝线3道，第一道距边1.5mm,并线间 距1.2 mm～1.5 mm,按标志线缝结子线，上三针，下两针 |
| 缝接前、后帮里 |  | 3.0 | 士0.5 | 6 |  | 前帮里与后帮里锁缝缝线1道 |

# 5.3.6.2  女棉皮靴、女毛皮靴缝缝制要求

女棉皮靴、女毛皮靴缝制要求应符合表24的规定，鞋帮缝接宽度应大于8 mm,    每面鞋耳里处应

按样板各打暗鞋眼7个，排列均匀，各处线头应剪净，里边修齐，不应超出面边。

CJ/T  550—2023

表24  女棉皮靴、女毛皮靴缝制要求

| 部件 |  | 线道距边/ mm |  | 针码密度/ (针/20 mm) |  | 缝制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定 | 公差 | 规定 | 公差 |  |
| 缝接上鞋舌与下鞋舌 |  | 1.5 | 士0.2 | 8 | ±1.0 | 固定鞋舌袢带，上鞋舌按标志线压下鞋舌与鞋带缝线1道 |
| 缝接前帮与鞋舌 |  |  |  |  |  | 前帮按标志线压鞋舌缝线1道 |
| 缝鞋舌里 |  | 1.5 | ±0.5 |  |  | 上鞋舌里按标志线压下鞋舌里缝线1道 |
| 缝合后帮里 | 羊毛里 | 3.0 |  |  |  | 后帮里合缝1道 |
|  | 绒里 | 3.0 |  |  |  |  |
| 缝接鞋舌里与前帮里 |  | 5.0 |  | 6 |  | 鞋舌里与前帮里按标志点对齐，交叉缝线1道 |
| 缝鞋舌与鞋舌里 |  | 1.5 |  | 8 |  | 鞋舌与鞋舌里反面对齐，周圈缝线1道 |
| 缝领口里、鞋耳里 |  |  |  |  |  | 领口里与鞋耳里按标志线压后帮里缝线1道 |
| 缝后跟里 |  |  |  |  |  | 后跟里按标志线压后帮里缝线1道 |
| 合后缝 |  |  |  |  |  | 后帮里、外怀合缝缝线1道 |
| 缝接后帮小件 |  |  |  |  |  | 后帮里怀按标志线压后帮小件缝线2道，并线间距1.2 mm~ 1.5 mm |
| 缝拉链、拉链护皮 |  |  |  |  |  | 拉链上下对齐，拉开拉合轻滑顺畅，两侧留边一致缝线1道， 起始回针2针～3针 |
| 粘贴鞋里 |  |  |  |  |  | 面里刷胶粘合，按标志点冲孔，直径3.0 mm,装订鞋眼 |
| 缝口线 |  | 1.5 | 土0.2 | 8 |  | 沿鞋耳、拉链缝线1道，拉链处缝线与第1道线间距为1.2 mm~ 1.5 mm |
| 缝接前帮与后帮 |  |  |  |  |  | 后帮按标志线压前帮缝线2道，并线间距1.2 mm～1.5mm, 按标志线缝结子线，上三针，下两针 |
| 缝包跟 |  |  |  |  |  | 包跟按标志线压后帮缝线2道，并线间距1.2 mm～1.5 mm |
| 缝接前、后帮里 |  | 3.0 | ±0.5 | 6 |  | 前帮里与后帮里锁缝缝线1道 |

# 5.4 长筒雨靴

# 5.4.1  结构及样式

长筒雨靴颜色为黑色，鞋帮采用素头高筒式，靴筒设有调节带。靴面为橡胶材质；靴里为涤纶长丝经编 布；靴底由模压外底、海绵内底组成。帮底结合采用硫化工艺。样式见图13,具体要求应符合附录A 的规定。

图13  长筒雨靴样式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216030010234010103