一、编制依据
[bookmark: bookmark0]1、施工合同
表1-1
	序号
	合同名称
	签定日期

	1
	北京佳晋彩印印刷生产线项目工施工合同
	2006年9月27日



2、施工图纸
表1-2
	序号
	图纸类别
	图纸编号
	出图日期

	1
	2、3号厂房及库房
	建施-1〜建施-18
	2006年05月

	
	
	结施-1〜结施-27 结施-1〜结施-16
	2006年05月



3、主要规范、标准和图集
表1-3
	序号
	类别
	规范、标准和图集名称
	编号

	1
	国家
	砌体结构设计规范
	GB 50003-2001

	2
	国家
	建筑抗震设计规范
	GB50011-2001

	3
	国家
	公共建筑节能设计标准
	GB50189-2005

	4
	国家
	砌体工程施工质量验收规范
	GB 50203-2002

	5
	国家
	建筑工程施工质量统一验收标准
	GB 50300-2001



	6
	国家
	建筑节能工程施工质量验收规范
	GB50411-2007

	7
	国家
	民用建筑隔声设计规范
	GBJ 118-88

	8
	国家
	砌体工程现场检测技术标准
	GB/T50315

	9
	国家
	建筑工程施工质量评价标准
	GB/T50375-2006

	10
	国家
	建筑模数统一协调标准
	GBJ 2-86

	11
	国家
	建筑设计防火规范
	GBJ16-87（2001 版）

	12
	国家
	蒸压加气砼砌块
	GB/T11968

	13
	行业
	建筑施工手册
	第四版

	14
	行业
	框架结构填充小型空心砌块建筑构造
	02J102-2

	15
	地方
	砌体工程施工质量验收规程
	DBJ01-81-2004

	16
	图集
	蒸压加气砼砌块建筑构造
	03J104

	17
	图集
	砖墙构造
	04J101

	18
	图集
	砖墙结构构造
	04G612

	19
	图集
	砌体填充墙结构构造
	06SG614-1



4、其它：
(1) [bookmark: bookmark1]北京佳晋彩印印刷生产线项目工程施工组织设计；
(2) [bookmark: bookmark2]配合砌体施工计划采用的脚手架、运输方案；设计变更及洽商;
(3) [bookmark: bookmark3]建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”；
(4) [bookmark: bookmark4]公司质量、环境、职业安全健康综合管理手册；
(5) [bookmark: bookmark5]公司质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序文件；
(6) [bookmark: bookmark6]公司质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序文件表单及附 件。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]二、工程概况
[bookmark: bookmark10]1、工程总体概况
表2-1
	序号
	项目
	名	称

	1
	工程名称
	北京佳晋彩印印刷生产线项目

	2
	工程地点
	北京市房山区阎村镇房山科技工业园燕房园

	3
	工程规模
	总建筑面积为66020 m2

	4
	建设单位
	北京市佳晋彩印有限公司

	5
	设计单位
	中国航空工业规划设计研究院

	6
	监理单位
	北京同发建设监理有限公司

	7
	总承包单位
	北京六建六分公司

	8
	质量监督单位
	房山区工程建设质量监督站

	9
	质量标准
	合格



[bookmark: bookmark11]2、建筑设计概况
(1) [bookmark: bookmark12]2#、3#厂房建筑设计概况:
表2-2
	项 目
	内
	容

	建筑功能
	库房、车间

	建筑面积
	总建筑面积
	建筑基底面积
	附属房建筑面积

	(每栋楼)
	21842m2
	7104 m2
	



	建筑层数
	地 上
	3层
	地下
	

	
	层 高
	首层
	二层
	三层

	
	
	7.8m
	6.3m
	7.3m

	建筑高度
	±0.00标高
	55.30m
	室内外高差
	1.3m-2.3m

	
	柱基标高
	-3.2
	条基标高
	-2.6m

	
	生产区高度
	23.7m
	厂房区高度
	22.7m

	建筑平面
	横轴编号
	1轴~18轴
	地上纵轴编号
	A轴〜E轴

	
	横轴每跨距
	9.0m
	纵轴每跨距离
	12.0m

	建筑平面尺寸
	地下（m ）
	143.3*48
	地上（m）
	143.3*48

	楼梯形式
	全现浇
	建筑防火（耐火等级）
	二级

	外装修
	外墙装修
	玻璃幕墙、涂料、穿孔板

	
	门窗工程
	铝合金中空玻璃，玻璃厚（6+12+6）、铝合金百叶窗。
（卫生间采用磨砂玻璃）。

	
	屋面工程
	不上人屋面，11级防水，憎水珍珠岩保温板

	内装修
	顶棚工程
	乳胶漆顶棚、矿棉吸声板吊顶、铝方板吊顶、涂料顶棚、 纸面石膏板吊顶。

	
	地面工程
	耐磨地面、地砖、水泥地面

	
	内墙装修
	乳胶漆墙面、釉面砖防水墙面、水泥砂浆墙面

	
	踢 脚
	水泥踢脚、地砖踢脚、

	
	门窗工程
	电动提升门、木质夹板门、木质防火门、特技防火卷帘 门、电动卷帘门、成品防火隔声门

	防水工程
	屋面防水
	3mm+4mm厚SBS防水卷材

	
	厕浴间
	聚氨脂防水涂料，墙面距地1.8米

	
	地下室防水
	氯丁胶乳化沥青涂料

	
	防潮层
	-0.06m处20厚1： 2水泥砂浆加5%防水剂。



[bookmark: bookmark13]（2）	2#、3#厂房结构设计概况：
表2-3
	地基类别
	整个厂房地基先做强夯处理，再对柱基J1-J25以⑴层卵石层作为桩端 持力层，TJ-1的地基采用CFG桩法处理。



	地基承载力
	要求处理后柱基砼、挡土墙、条基及电梯井基础下的。层人工素填土、 ②1层粘质粉土达到不小于160KPa ;地坪下的。层人工素填土不小于 100KPa，柱基处理后复合地基不小于350KPa

	基础型式
	独立柱基、条基
	地下防水作法
	防潮层

	地下混凝土 强度等级
	垫层
	C15
	独立柱基、基础梁、 条基、砼挡土墙
	C30

	结构型式
	钢筋砼框架结构
	结构转换层
位	置
	①-②*(A-(E首层夹 层，顶板标高3.79米

	屋盖结构型
	现浇钢筋混凝土
	
	

	设防烈度
	8	度
	
	

	抗震等级
	二 级
	
	

	钢筋类别
	HPB235、 HRB335、
HRB400
	钢筋接头类别
	直径N20直螺纹连接

	混凝土强度
等级
	梁板
	C30
	楼梯柱、梁、板
	C30

	
	首层柱
	C40
	2 - 3层柱
	C30

	梁断面尺寸
	典型断面
	西侧首层 600*950、300-900；东侧首层 600*950、400*900 西侧二层 500*950、300*900；东侧二层 500*950、400*900 西侧三层 400*750、300*700；东侧三层 400*750、300*700

	
	最大断面
	600*950
	最小断面
	200*350

	柱断面尺寸
	典型断面
	800*800、 700*700、 600*600

	
	最大断面
	800*800
	最小断面
	400*400



[bookmark: bookmark14]3、砌体工程概况
(1) [bookmark: bookmark15]外墙：±0以下240厚MU15实心烧结页岩砖，M5水泥砂浆；±0 以上250厚加气砼砌块，M5专用水泥砂浆。
(2) [bookmark: bookmark16]内墙：250厚加气砼砌块，卫生间管井150厚加气砼砌块，暖通、 弱电管井200厚加气砼砌块，电梯井240厚实心页岩砖。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]三、施工准备
[bookmark: bookmark21]1、	技术准备
[bookmark: bookmark22]（1）	全体技术、质量人员在项目总工程师的领导下，熟悉图纸、领会 设计意图、发现图纸问题并进行汇总，并与设计院共同做好设计变更洽商;
[bookmark: bookmark23]（2）	将图纸和设计变更洽商及时通知到有关人员，将问题解决在施工 之前；
[bookmark: bookmark24]（3）	认真编制技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面向操作人 员交底，让操作人员对要完成的项目事先心中有数；
[bookmark: bookmark25]（4）	根据工程实际情况，找出工作难点，组织质量攻关，研究质量通 病，采取预防措施；
[bookmark: bookmark26]（5）	组织施工人员学习操作规程和质量标准、工艺标准；
[bookmark: bookmark27]（6）	试验员提前委托试验室进行砂浆配合比试配。
[bookmark: bookmark28]2、	材料准备
（1）本工程墙体砌筑材料详下表：
	序 号
	工程
名称
	外墙
	内墙
	女儿墙

	1
	2 #
3 #
厂房
	±0以下240厚MU15实心、烧结 页岩砖，M7.5水泥砂浆； ±0以上250厚加气砼砌块， M5专用水泥砂浆。
	250厚加气砼砌块，卫生间 250、150厚陶粒砼砌块，暖 通、弱电管井200厚加气砼砌 块，电梯井240厚实心、页岩 砖。
	钢筋砼


注：2#、3#厂房工程墙体砌筑材料总量约8000m3,其中加气砼砌块约6700m3,

页岩实心砖约650m3，陶粒砼砌块约650 m3，砌筑质量等级为B级。
（2）页岩烧结砖
[bookmark: bookmark29]1）页岩烧结实心砖：砌体规格尺寸选用：240X115X53 （LXBXH）， 
用于砌筑+0以下外墙、电梯井及空心砖墙基础。外围护墙基础砌筑高度为 地梁上皮至室内地坪标高以上200mmo±0以下墙体强度等级均为MU15砂 浆为M5水泥砂浆。砌块进场后应码放整齐，且堆置高度不宜超过2m。
[bookmark: bookmark30]2）辅助砌块：辅助砌块的几何尺寸应与砌块有良好的匹配性，模数应 符合砌体砌筑的要求，定购时应列出其规格与数量。
[bookmark: bookmark31]（3）	蒸压加气砼砌块
[bookmark: bookmark32]1）	选用砌块规格：长 600，高 200、250、300，厚 150、200、250。
外墙250厚，内墙200、150厚主要用于暖通、弱电井、卫生间、管井。
[bookmark: bookmark33]2）	容重不小于700kg/m3，立方体抗压强度N5.0N/mm2，按规定要求进 行现场取样复试、报验，并符合GB11968规范。
[bookmark: bookmark34]（4）	混凝土：构造柱、过梁、现浇带采用C20混凝土。坍落度不应小 于 90mm。
[bookmark: bookmark35]（5）	砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆、M5专用水泥砂浆，水泥砂浆拌合密 度不宜小于1800Kg/m3,其原材要求如下：
[bookmark: bookmark36]1）	砌筑砂浆配合比由试验室提供，施工时应严格称量准确，以保证砂 浆的强度。配合比采用重量比，用标示牌悬挂在搅拌机附近醒目处。
[bookmark: bookmark37]2）	砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，水泥砂浆和水泥混合砂 浆搅拌时间不得少于2min；
[bookmark: bookmark38]3）	砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内 使用完毕；
当施工期间最高气温超过30笆时，应分别在拌成后2h和3h内使用完
4) [bookmark: bookmark39]水泥：水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜小于32.5普通
硅酸盐水泥。
水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同
一生产厂家、同一编号为一批。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐
水泥超过一个月)时，应复查试验，并按其结果使用。
不同品种的水泥，不得混合使用。
5) [bookmark: bookmark40]砂：宜选用中砂，不得含有草根等杂物；砌筑砂浆用砂的含泥量不 应大于5%。
(6) [bookmark: bookmark41]拉结筋：采用2巾6钢筋。拉结筋等钢材应符合设计要求和相关
建筑用钢材标准的有关规定。
(7) [bookmark: bookmark42]材料进场后，分规格、分等级码放在指定地点，加气混凝土砌块
码放高度不超过2米，加气砼砌块码放好后用彩条布苫盖，防雨淋。
[bookmark: bookmark43]3、作业条件
(1) [bookmark: bookmark44]主体分部中承重结构已施工完毕，完成室外及房心回填土，并经
监理、质检、指挥部等相关部门验收合格。
(2) [bookmark: bookmark45]施工楼面已清理干净，并已做好分中弹线、标高控制工作，有专
用的、安全可靠的进料平台。
(3) [bookmark: bookmark46]构造柱筋、拉结筋和各种预埋钢筋已植筋和接长完毕。
(4) [bookmark: bookmark47]弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。
(5) [bookmark: bookmark48]常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。
(6) [bookmark: bookmark49]砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模(六块为一组)。
[bookmark: bookmark50]（7）未预先在结构中预埋的构造柱钢筋，应在砌筑前采取植筋。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]四、墙体砌筑的一般规定
[bookmark: bookmark55]1、	填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润，要求水渗入砌块表面8〜 10mm。蒸压加气砼砌块在砌筑时，应向砌块砌筑面适量浇水，蒸压加气混 凝土砌块龄期应超过28天。
[bookmark: bookmark56]2、	用蒸压加气砼块砌筑墙体时，墙底部应砌高度不宜小于200mm （四皮 砖）的烧结页岩砖，结合现场实际情况，尺寸控制详图4-01。卫生间墙底 部应浇筑C20砼高度不宜小于300mm。
、©
a
QJ
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图4-01墙体底部构造
[bookmark: bookmark57]3、	为了减少施工中砌块的现场切锯工作量，避免浪费，便于配料，施 工中应根据砌块排列图进行排砖设计。填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加 气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；竖向通缝不应大于2皮。
[bookmark: bookmark58]4、	页岩砖砌块的砌体水平、竖向灰缝均为8〜12mm；加气砼砌块的砌体 水平灰缝为15mm，竖向灰缝为20mm，且应在灰缝初凝前采用原砂浆勾缝（凹 缝）。
[bookmark: bookmark59]5、	填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应 
至少间隔7d后，采用间距、500mm设置240X240现浇钢筋砼，空档用烧结 普通砖(200X95X53)斜砌挤紧，普通烧结砖倾斜角度应控制在60〜80 度之间。
[bookmark: bookmark60]6、	加气砼砌块砖墙砌筑不得留置斜槎或直槎，中途停歇时，应将墙顶 砌平。
[bookmark: bookmark61]7、	设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设 计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口 上部，应设置过梁。过梁采用现浇方式施工，过梁底部的模板，应在灰缝 砂浆强度超过设计强度50%时，方可拆除。
[bookmark: bookmark62]8、	构造柱做法：在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线， 并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎，马牙 槎应先退后进，进退尺寸控制在60mm左右。
[bookmark: bookmark63]9、	加气砼砌块砖砌体底部200mm烧结页岩砖坎采用“一顺一丁”法砌 筑，上下皮竖缝相互错开1/2砖长。不合模数的可采用配砖组砌。卫生间 墙底部应浇筑C20砼高度不宜小于300mm。
[bookmark: bookmark64]10、	加气混凝土砌块砌体的干缩较大，为防止或控制砌体干缩裂缩的产 生，做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、局 部门、窗洞口处，可酌情采用其他块材补砌。
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]五、构造措施
[bookmark: bookmark69]1、砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结，拉结筋2①6,设置于水平灰缝 内，竖向间距500mm (即每 皮 砖设置一道拉结筋)。拉结筋伸入墙内700mm 且不小于1/5墙体长度。
[bookmark: bookmark70]2、当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时，应在墙中设置构造
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