ICS   93.080.20

E 43                                                                                                            DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65/T  3891—2016

SMC 常温改性沥青路面沥青混合料设计、施 工技术规范

Design and Construction Technical Specifications of the SMC(Styreneic Methyl Copolymers) Modified Asphalt Mixture used in the SMC Modified Asphalt

Pavement

2016-05- 10发布                              2 0 1 6 - 0 7 - 0 1 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局     发 布

DB65/T      3891—2016

前   言

本标准依据 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求制定。

本标准由新疆富翔交通工程材料有限公司提出。

本标准由新疆维吾尔自治区交通运输厅归口。

本标准起草单位：交通运输部科学研究院、新疆生产建设兵团公路科学技术研究所、新疆交通科学 研究院、新疆富翔交通工程材料有限公司、四川国星高分子树脂有限公司。

本标准起草人：郭朝阳、彭琴、王洪先、谢海巍、武新成、田苗苗、魏道新、杨建国。

DB65/T         3891—2016

SMC 常温改性沥青路面沥青混合料设计、施工技术规范

1 范围

本标准规定了SMC常温改性沥青路面常温改性沥青及沥青混合料的术语和定义、材料、SMC常温改性 沥青路面、施工质量管理与检查验收的技术要求。

本标准适用于各等级新建公路的沥青路面工程，以及沥青路面的大中修养护工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40-2004 公路沥青路面施工技术规范

JTG D50-2006 公路沥青路面设计规范

《新疆公路沥青路面设计指导手册》(2012.03.01)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

SMC 常温沥青改性剂 SMC low temperature asphalt additive

从废旧塑料、废旧橡胶中生产出来的甲基苯乙烯类嵌段共聚物 Styreneic Methyl Copolymers, 简 称SMC, 可熔融或分散在沥青中以改善沥青路用性能的沥青改性剂。

3.2

SMC 常温改性沥青 SMC low temperature modified asphalt

以基质沥青或SBS改性沥青为原料，加入一定比例的SMC改性剂，通过搅拌的方法使SMC均匀地分散 于沥青中，形成SMC与沥青结合料的共混材料。

3.3

SMC 常温改性沥青混合料 SMC low temperature modified asphalt mixture

沥青结合料采用SMC常温改性沥青的沥青混合料。

3.4

SMC 常温改性沥青路面 SMC low temperature modified asphalt pavement

由SMC常温改性沥青混合料作为沥青路面修筑材料的沥青路面。

4 材料

# 4.1  粗集料

4.1.1      粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等。高速公路和一级公路不得使用筛选砾 石和矿渣。

4.1.2      粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表1的规定，所有表中试验方法都按照 JTG

E20-2011 中的规定执行。单一规格集料的质量指标达不到表中要求，按照集料配比计算的质量指标符  合要求时，工程上允许使用。表中横线表示对其通过率进行检测，但不做要求。空白表示对其不做检测， 也不做要求。

表1 粗集料质量技术要求

| 项 目 |  | 高速公路及一级公路 |  | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值，% ≤ |  | 26 | 28 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，% ≤ |  | 28 | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，t/m³ ≤ |  | 2.60 | 2.50 | 2.45 | T 0304 |
| 吸 水 率 ， ≤ |  | 2.0 | 3.0 | 3.0 | T 0304 |
| 针片状颗粒含量(混合料),% 其中粒径>9.5 mm,% 其中粒径<9.5 mm,% | ≤ ≤ ≤ | 15 12 18 | 18 15 20 | 20 | T 0312 |
| 水洗法<0.075 mm颗粒含量，% ≤ |  | 1 | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量，% ≤ |  | 3 | 5 | 5 | T 0320 |

4.1.3      粗集料的粒径规格应按表2的规定生产和使用。

表2 粗集料粒径规格

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |

| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 10～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |

DB65/T 3891—2016

表2粗集料粒径规格(续)

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0~5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0~5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

4.1.4      高速公路、 一级公路沥青路面的表面层(或磨耗层)的粗集料的磨光值应符合表3的规定。

4.1.5      粗集料与沥青的粘附性应符合表3的要求。使用不符要求的粗集料时，应掺加消石灰、水泥或 用饱和石灰水处理后使用，使沥青混合料的水稳定性检验达到 JTG F40-2004相关要求。

表3 粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 雨量气候区 |  |  | 1(潮湿区) | 2(湿润区) | 3(半干区) | 4(干旱区) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降雨量(mm) |  |  | >1000 | 1000～500 | 500～250 | <250 | 见附录A |
| 粗集料的磨光值PSV, 高速公路、 一级公路表面层 |  | ≥ | 42 | 40 | 38 | 36 | T 0321 |
| 粗集料与沥 青的粘附性 | 高速公路、 一级公路表面层 ≥ |  | 5 | 4 | 4 | 3 | T 0616 |
|  | 高速公路、 一级公路 的其他层次及其他 ≥ 等级公路的各个层次 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | T 0663 |

4.1.6      破碎砾石应采用粒径大于50mm、含泥量不大于1%的砾石轧制，粗集料对破碎砾石破碎面的要 求应符合表4规定。

表4  粗集料对破碎面的要求

| 路面部位或混合料类型 | 具有一定数量破碎面颗粒的含量(%) |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1个破碎面 | 2个或2个以上破碎面 |  |

| 表面层 | 高速公路、 一级公路 | 100 | 90 | T 0361 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他等级公路 | 80 | 60 |  |
| 中下面 层、基层 | 高速公路、 一级公路 | 90 | 80 |  |
|  | 其他等级公路 | 70 | 50 |  |

4.1.7      筛选砾石只能用于三级及三级以下公路的沥青表面处治路面。

# 4.2  细集料

4.2.1      沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料应符合JTG   F40-2004 中4 .9的规定。

4.2.2      细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，有适当的颗粒级配，其质量应符合表5的规定。细集 料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm 含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量(适用于0mm～4.75 mm)或亚甲蓝值(适用于0 mm～2.36 mm或 0 mm～0.15 mm)表示。

表5  细集料质量要求

| 项 目 | 高速公路、 一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，t/m³ ≥ | 2.50 | 2.45 | T 0328 |
| 含泥量(<0.075 mm的含量),% ≤ | 3 | 5 | T 0333 |
| 砂当量，% ≥ | 60 | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，g/kg ≤ | 25 |  | T 0346 |
| 棱角性(流动时间),s ≥ | 30 |  | T 0345 |

4.2.3      天然砂可采用河砂，通常应采用粗、中砂，其规格应符合表6的规定，砂的含泥量超过规定时 应水洗后使用。

表6 天然砂规格

| 筛孔尺寸 (mm) | 通过各孔筛的质量百分率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

4.2.4      石屑是采石场破碎石料时通过4.75 mm 或2.36 mm 的筛下部分，其规格应符合表7的要求。采 石场在生产石屑的过程中应具备抽吸设备，高速公路和一级公路的沥青混合料，应将表2中的S14 与表 7中的S16 组合使用， S15可在沥青稳定碎石基层或其他等级公路中使用。

表7 沥青混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称粒径 (mm) | 水洗法通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 |  | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

# 4.3 填料

4.3.1     填料包括矿粉、粉煤灰。

DB65/T    3891—2016

4.3.2      矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土 杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表8的技术要求。

表8  矿粉质量要求

| 项 目 |  | 高速公路、 一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，t/m³ ≥ |  | 2.50 | 2.45 | T 0352 |
| 含水量，% ≤ |  | 1 | 1 | T 0103(烘干法) |
| 粒度范围，% | <0.6 mm | 100 | 100 | T 0351 |
|  | <0.15 mm | 90～100 | 90～100 |  |
|  | <0.075 mm | 75～100 | 70～100 |  |
| 外观 |  | 无团粒结块 |  | 目 测 |
| 亲水系数 < |  | 1 |  | T 0353 |
| 塑性指数 < |  | 4 |  | T 0354 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |  | T 0355 |

4.3.3      粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的50%,粉煤灰的烧失量应小于12%,与矿粉混 合后的塑性指数应小于4%,其余质量要求与矿粉相同。高速公路、 一级公路的沥青面层不应采用粉煤 灰作填料。

# 4.4 基质沥青

4.4.1      沥青路面采用的沥青标号，应按照公路等级、气候条件、交通条件、路面类型及在结构层中的 层位及受力特点、施工方法等，结合当地的使用经验，经技术论证后确定。

4.4.2      对高速公路、 一级公路，夏季温度高、高温持续时间长、重载交通、山区及丘陵区上坡路段、  服务区、停车场等行车速度慢的路段，汽车荷载剪应力大的层次，应采用稠度大、60℃粘度大的沥青， 也可提高高温气候分区的温度水平选用沥青等级；对冬季寒冷的地区或交通量小的公路、旅游公路应选 用稠度小、低温延度大的沥青；对温度日温差、年温差大的地区应注意选用针入度指数大的沥青。当高 温要求与低温要求发生矛盾时应优先考虑满足高温性能的要求。

4.4.3      基质沥青应选用A级道路石油沥青70号、90号和110号，其质量满足表9的技术要求，具体 试验方法按照 JTG E20-2011 执行。

表9 基质沥青技术标准

| 试验项目 | 70号 | 90号 | 110号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25 ℃,100 g,5 s),0.1 mm | 60～80 | 80～100 | 100～120 | T 0604 |

| 针入度指数 | -1.5～+1.0 | -1.5～+1.0 | -1.5～+1.0 | T 0604 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 延度(15℃,5 cm/min),cm ≥ | 100 | 100 | 100 | T 0605 |
| 延度(10℃,5cm/min),cm ≥ | 25 | 30 | 40 | T 0605 |
| 软化点TR&B ,℃ ≥ | 45 | 44 | 43 | T 0606 |
| 闪点， ℃ ≥ | 260 | 245 | 230 | T 0611 |
| 溶解度，% ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | T 0607 |
| 含蜡量，% ≤ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | T 0615 |
| 密度，g/cm³ | 实测 | 实测 | 实测 | T 0603 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216133150140010042