# 目	录

1、编制依据	3

  - 主要规范、规程	3

  - 有关法规	3

2、工程概况	3

3、施工总体部署	3

  - 组织机构建立	4

  - 管理目标	5

4、施工准备	6

  - 技术准备	6

  - 机具准备	6

  - 人员准备	7

  - 材料准备	7

  - 原材料要求	8

  - 配合比选定	8

  - 施工道路准备	8

- 主要施工方法	8

  - 混凝土拌制	9

  - 混凝土输送	9

  - 混凝土浇筑	11

  - 混凝土振捣	14

  - 混凝土养护	15

- 夏季高温施工专项措施	16

  - 建立组织机构	16

  - 混凝土工程高温专项措施	17

  - 防高温中暑专项措施	22

- 控制和防止质量通病的措施	22

- 混凝土缺陷修补措施	23

- 安全注意事项	30

- 文明施工注意事项	30

混凝土工程作业指导书

# 1、编制依据

# 主要规范、规程

序号

规范、规程名称

规范、规程编号

1

混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50204-2002

2

普通混凝土配合比设计规程

JGJ55-2000

3

混凝土质量控制标准

GB50164-92

4

混凝土强度检验评定标准

GB50300-2001

5

建筑工程施工质量验收统一标准

GB50300-2001

# 有关法规

序号

类别

名称

编号

1

中华人民共和国建筑法

2

国家

中华人民共和国劳动法

3

建设工程质量管理条例

4

行业

建设工程施工现场管理规定	建设部令 1991 年

# 2、工程概况

菏泽站站房

站房主要包括进出站大厅、候车室、售票厅、行包房等客运服务用房、设备用房和管理办公用房。站房建筑基底轴线尺寸长 164 米， 宽 37.5 米。建筑面积 14913.7m2，共三层，分为地下层、一层和二层

并局部设夹层。地下层为出站大厅和设备用房。一层为基本站台候车厅、消防控制室及行包、售票、贵宾室等，二层为候车大厅、旅客服务及车站办公等。设备和管理用房主要设在夹层。站房屋面为 360 度直立锁边铝镁锰合金屋面板，外墙为浅灰色背栓式花岗岩板材幕墙、深灰色铝板幕墙及深灰色玻璃幕墙。

抗震设防烈度：7 度。屋面防水等级II 级。耐火等级：二级。

基础及地下层：基础采用φ600 钢筋砼钻孔灌注桩，桩端持力层为粉质黏土层，设计桩长 27～30m。地下层结构采用防水砼。钢筋砼外墙兼作挡土墙。地下防水等级一级，抗渗等级P6。

砼强度等级：桩基C30，垫层C15，构造柱、圈梁等非结构构件 采用 C20，预应力筋封端为 C40 微膨胀细石混凝土，A、C 区一层梁柱采用C50 砼，其他结构为C40。

上部结构：上部结构采用钢筋混凝土框架结构，柱网主要尺寸7.5~15m,最大尺寸 13×15m,局部较大跨度楼面梁采用预应力钢筋混凝土框架梁。

屋面钢结构采用双层网架结构（局部为钢筋砼结构）。与下部砼结构采用盆式减震球形钢支座连接。外挑部分采用钢梁悬挑。

# 3、施工总体部署

# 组织机构建立

为确保混凝土施工质量和工期要求，项目部组织精干力量组建混

凝土综合班组，由具有丰富施工经验的项目部职工刘永章担任班组长， 混凝土综合班组纳入土建综合架子队管理。

# 管理目标

    - 工期目标

组织精干力量，进行突击施工，确保钢筋加工不影响总体施工进度。

    - 质量目标

工程质量符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件的要求。检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率 100%，单位（子单位） 工程施工质量一次验收合格率 100%。

    - 安全目标

杜绝较大（及以上）施工安全事故；杜绝较大（及以上）道路交通责任事故；杜绝较大（及以上）火灾事故；控制和减少一般责任事故。

    - 文明施工及环境保护目标

在施工过程中，积极创建文明标准工地工作，积极改善职工生活、生产环境，做到驻地规范化、住宿公寓化、食堂餐馆化、文体活动群众化。严格按招标文件规定及业主有关文明施工要求组织落实，争创文明施工样板工地。

环境保护、水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

严格按照国家《环境保护法》和《水土保持法》和地方政府有关规定落实环保“三同时”，采取各种工程防护措施，减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染，确保铁路沿线景观不受破坏，江河水质不受污染，植被得到有效保护，将本工程建成绿色环保工程。

    - 职业健康安全目标

岗前职业健康安全培训到位率 100%，防护措施到位率 100%。积极开展职业病、地方病、传染病的防范工作，最大限度地消除职业危害，防止或减少职业病、地方病、传染病的发生，保障劳动者的身体健康。确保不发生食物中毒，不发生传染病，不发生重大疫情，职工因工职业病发生率为零。

# 4、施工准备

# 技术准备

    - 熟悉施工图纸，学习有关规范、规程，按规范要求编制混凝土施工方案，包括基础底板、基础反梁、剪力墙、框架柱、框架梁、板等施工内容。

    - 组织工人学习混凝土施工、养护等施工工艺标准。

    - 了解混凝土施工质量通病及预防措施。

    - 组织工人学习混凝土强度和施工工艺之间的关系。

    - 做好抄平放线工作，弹好水平标高线，柱、墙外皮尺寸线。

# 机具准备

混凝土施工机具准备一览表

| 序 | 机械设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中拌合 |  | 1 套 |
| 2 | 混凝土振捣棒 |  | 8 个 |
| 3 | 吊车 |  | 1 台 |
| 4 | 砼运输车 |  | 6 辆 |
| 5 | 地泵 |  | 2 |
| 6 | 漏斗 | 1*1*1 米 | 4 |

# 人员准备

序

1

2

3

4

工

种

人	数

备

注

力

工

石匠

司 机 起重工

100 人

10 人

6 人

4 人

根据工程施工进度和实际情况，各

工种人数会有所变化。

# 材料准备

    - 原材料场地准备

为控制砂石料含水率，搅拌站搭设材料堆放棚，集中存放原材料。材料堆放棚采用混凝土硬化面硬化。

    - 堆放要求

进场原材料按待检材料、检测合格材料、不合格材料分别堆放。并挂标识牌，标识牌规格尺寸 297×210mm。标识牌如下：

材料标识牌

标准文案

材料名称：	材料产地：

规格型号：

进货批量：

检验状态：

进场日期：

天润建设银帆西雅图项目部

# 原材料要求

水泥：根据结构部位混凝土强度等级优选水泥品种及标号。粗骨料：粒径 5-31.5mm 碎石洁净、级配良好、含泥量<1%。细骨料：河砂。细度模数 2.4-2.9，洁净，含泥量<2%。

外加剂：高效减水剂，大面积底板、楼板混凝土采用膨胀剂。水泥、砂、石、粉煤灰、高效减水剂、膨胀剂质量必须符合国家相关技术质量标准，必须有出厂合格证，施工前应现场抽样试验。

# 配合比选定

配合比必须经现场取样，由试验室试配确定。作好高性能混凝土的试配工作，如在混凝土中掺入优质掺合料及高性能外加剂，选择级配良好的粗细骨料，满足施工需要。

混凝土立方最小水泥用量、最大水灰比、水泥中最大氯离子及最大碱含量均应符合设计要求。

# 施工道路准备

主要交通利用大金庄金星路既有混凝土道路、物流大道及小金庄内的道路，进出场道路利用站前单位修建的施工便道，项目部依据现场实际情况，采用永临相结合的原则修建站内临时交通网，确保混凝土能运送到施工现场，临时道路采用混凝土硬化面。

# 主要施工方法

# 混凝土拌制

混凝土采用现场搅拌混凝土，由现场搅拌站采用自动计量、自动配料集中拌制，混凝土搅拌车运至施工现场。

当有少量混凝土需现场拌制时，严格控制配合以确保混凝土质量。水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂、水必须经过计量后才能投入搅拌机， 计量偏差应符合：及时测定砂、石的含水量，以便及时调整拌合用水量，投料必须按正确程序进行，投料顺序为：碎石→水泥(外掺剂)→ 砂。混凝土搅拌时间不少于 120 秒。

严格控制搅拌时间，确保混凝土拌合物搅拌均匀。水灰比严格按混凝土配合比进行。混凝土坍落度应随时检查，每个台班不少于两次， 并按规定留设试块。

冬期在混凝土中掺入适量早强型减水剂，夏期在混凝土中掺入适量缓凝早强型减水剂。试块采用标准养护，现场设一标准养护室。混凝土试块每台班留置一组，另留置一组与结构同等条件下养护的拆模试块，以检验结构实际强度，确定拆模时间。

# 混凝土输送

配置混凝土输送泵，利用敷设泵管的方法将混凝土输送到所需浇灌点。零星用量采用塔吊运送。

泵管敷设：水平管采取“就近”的原则布置，按需要分别将泵管接至浇灌点，混凝土送泵可视实际情况移动位置；竖管分别依附已成型之框架或设置钢管支承架逐层引管向上，满足施工需要。

管道敷设注意事项：地面水平管道上距泵机 5 米左右装一个截止阀。地面水平管用可拆卸钢管支架固定，以方便拆卸。

转向垂直走向的 90°弯头，必须用曲率半径为 1 米以上的大弯头，并用螺栓牢固地固定在混凝土结构的预留位置上，以抵抗泵送时的动压力。

基本要求：弯道少，接头严密，管道固定牢固。混凝土泵送施工要点：

    - 输送泵操作人员必须培训，经考试取得合格证后方可上岗。泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封良好，其间隙保持在允许范围内，使水泥浆的回流降低到最低限度。

    - 混凝土泵送前，先开机送水湿润整个管道，而后送入水泥砂浆，使输送管壁处于充分滑润状态，再开始泵送混凝土。混凝土泵送开始时，注意观察混凝土的液压表和各部位的工作状态。一般在泵的出口处，最易发生堵塞现象。如遇堵塞应将泵机反转运行。混凝土要保持连续供应，以确保连续进行，防止停歇。当发生供料脱节，泵机不能停止工作，每隔 45 分钟使泵机正、反转两个冲程。混凝土应连续供应，确保泵送混凝土连续进行，泵送时，每隔两小时换一次水洗槽里的水，并检查泵缸的行程。泵送过程中，料斗内混凝土面应保持在上口 20cm 以内，以防止混凝土供应不及时，吸入空气而堵泵。泵送结束后，及时进行管道清洗。

混凝土泵送安全与技术措施：

安全笼应安装在管道末端出口处，防止在清洗和回收橡胶海绵球

时，砂石飞溅伤人。

当司机接到停泵信息，立即停机，使料斗处于满料状态。如出现混凝土泵送困难、压力升高、管路振动等情况时，先放慢泵送速度， 敲击弯管等处或逆转输送泵，如效果不明显，应立即停机检查，遇特殊情况，需停泵时，停歇时间不得超过 15 分钟，若确需超过时，每

15 分钟打一个循环，同时，为防止料斗里的混凝土石子沉淀随时慢

速搅拌混凝土，如停歇超过 1 小时，应将管中混凝土全部压送出去， 并清理管路。

混凝土由远往近布料时，即混凝土的浇筑方向与泵送方向相反。拆管时，先要拆除短输送管道，随浇随拆，拆下的管道应立即清洗。浇灌完毕，要冲洗泵和管。清洗时，应估算管内剩余混凝土量，

备好灰槽，估计管内混凝土快送完时，可将少量余灰和水放入槽中倒掉，不得将水放到操作面上去。

# 混凝土浇筑

    - 浇筑前准备工作：

浇筑混凝土前对该部位的模板、钢筋、预埋管、预埋件、预留洞等进行全面细致的检查，并做好隐检验收记录，办理好土建与水电等其他专业的会签手续。

墙、柱、板混凝土浇筑是混凝土工程中的重点，混凝土浇筑时， 根据混凝土浇筑平面布置图布设输送泵管，泵管要用铁马凳架设抬高， 严禁直接架设在墙、板钢筋上，同时铺设混凝土浇筑时的操作面、操

作面需用木脚手板搭在铁马凳铺设而成，浇筑混凝土时，严禁踩踏钢筋，操作面可随浇随拆随铺，能保证施工使用即可。

重点部位的混凝土施工，在开盘前 0.5h 需由项目总工对施工管理人员、班组长及作业人员进行现场技术交底；一般部位的现场交底由工长主持。交底内容要包括主要施工方法、技术要点、过程控制、质量标准、注意事项以及成品保护等。技术交底要全面且要有针对性、可操作性。

层高 4.2m 以下时，每层主体柱、墙、梁、板混凝土分段采取一次浇筑，墙水平向施工缝留在楼板上皮。混凝土浇筑振捣时，采取二次振捣方法，即柱、墙混凝土完成 1.0～1.5h 后，再浇筑梁、板混凝土，解决墙、梁、板一次浇筑易产生沉降裂缝的问题。层高 4.2m 以上时，主体柱、墙分段浇筑。

    - 墙体、框架柱混凝土浇筑：

墙体、框架柱高度大于2 米时用串筒。浇筑混凝土前，先在底部均匀浇筑 5cm 厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆，并用铁锹入模，不应用料斗直接灌入模内。

墙体穿墙预埋钢套管示意如下图：

钢套管外钢板止水环，与钢套管周边满焊，共三道

密封填料填严	钢筋砼结构内预埋钢套管

20	05

0

1	管道挡板，与管道

周边满焊

浇筑墙体混凝土应连续进行，间隔时间不应超过 2h，每层厚度控制在 60cm 左右，因此必须预先安排好混凝土料点位置和振捣器操作人员数量。

振捣棒移动间距应小于 50cm，每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插入下层混凝土5cm 振捣时注意钢筋密集及洞口部位，为防止出现漏振，须在洞口两侧同时振捣。

混凝土墙体浇筑完毕后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。

    - 梁板混凝土浇筑：

梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始，用“赶浆法”，即先浇筑梁，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑。

浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底振实后再下二层料，用赶浆法保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层 均应振实后再下料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢 筋及预埋件。浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器 垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣， 并用铁插尺检查混凝土厚度，混凝土振捣完毕，先用2m 长刮尺，按设计标高找平，待混凝土沉实后，用木抹子进步搓压提浆找平，搓抹两遍，在混凝土初凝前再抹压遍，使其表面平整度控制在 3mm 之内。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。

施工缝位置：施工缝留置在梁板跨度的中间1/3 范围内。施工缝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218125044061006041