# 通州湾示范区TR20011地块一标段

# 屋面工程施工方案

精诚集团

# JINGCHENG GROUP

# 编制单位：南通精诚建设集团有限公司

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

日    期：   2023年 11月15日

目     录

一、工程概况及编制依据	3

二、屋面做法	3

三、施工准备	5

3.1、技术准备	5

3.2、主要材料、机具准备及要求	5

四、施工安排	6

4.1、组织机构及职能	6

4.2、工期安排	6

4.3、劳动力组织	7

4.4、管理人员	7

五、屋面施工方法	8

5.1、工艺流程	8

5.2、非固化橡胶沥青防水涂料	8

5.3、防水层	11

5.4、保温层 	17

5.5、排气孔（本工程屋面为倒置屋面，不设置排气管）	18

5.7、屋面分隔缝设置	18

5.8、50mm厚C30细石混凝土保护层 	19

六、屋面细部构造	20

6.1、雨水口	21

6.2、屋面设备基础	21

6.3、伸出屋面管道	21

6.4、排风道	22

七、施工管理措施	22

7.1、施工质量保证措施	22

7.2、安全、文明施工管理措施	23

7.3、施工进度保证措施	24

7.4、成品保护措施	24

7.5、消防、环保管理措施	24

7.6、成本节约措施	25

八、安全、环保措施	25

8.1、安全及消防	25

8.2文明施工	26

8.3环保要求	26

# 一、工程概况及编制依据

（1）、通州湾示范区图纸及现场情况。

（2）、主要规范、规程

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；

《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）；

（3）、参考相关手册

《建筑施工手册》第五版。

《实用建筑施工安全手册》

1.2、工程概况

工程名称：通州湾示范区TR20011地块一标段

工程地址：江苏省南通市通州湾九州路南、扶海路东

建筑面积：138450.83㎡

建设单位：南通盛通置业有限公司                  项目负责人：  王松涛

监理单位：南通中房工程建设监理有限公司          总监理工程师：蔡  俊

设计单位：禾泽都林设计集团有限公司              项目负责人：  姜友坚

勘察单位：南通勘察设计有限公司                  项目负责人：  吉敏根

施工单位：南通精诚建设集团有限公司              项目负责人：  薛健晶

# 二、屋面做法

| 序号 | 部位 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平屋面1 | 1、50mm厚C30细石混凝土内配A4@200钢丝网片，设不大于4m*4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封胶； 2、干铺B1级XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板，（30+35mm）错缝搭接（设计厚度：65mm），压缩强度150kpa； 3、3mm厚SBS改性沥青防水卷材，四周返高至完成面以上300mm，管根及阴阳角设置附加层； 4、最薄处30厚C15细石砼找坡层，坡向雨水口 | 住宅平屋面 配套用房 |

|  |  | 5、1.5mm非固化橡胶沥青防水涂料，四周返高至完成面以上300mm，管根及阴阳角设置附加层； 6、阴阳角、管根根部做圆弧处理； 7、钢筋混凝土结构板。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 平屋面2 | - 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆1%坡向排水； - 10mm胶粉聚苯颗粒保温砂浆（混凝土雨棚）； 3、2厚非固化橡胶沥青防水涂料（墙根水平、竖向各300mm）； 4、钢筋混凝土结构板。 | 雨棚、出屋面竖井 |
| 3 | 坡屋面 | - 沥青瓦铺贴； ### 40厚C20细石砼保护层，内配A4@200钢丝网片； 3、30厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板（B1级）; ### 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，遇墙上返完成面300mm高； 5、钢筋砼屋面板。 | 配电房 |
| 4 | 楼面五 | - 最薄处40mmC25细石砼内配A4@150钢丝网片1%坡向地漏（原浆收光）； - 2、10mm胶粉聚苯颗粒保温砂浆； 3、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，遇墙上翻300； 4、钢筋混凝土结构板。 | 阳台 |
| 5 | 楼面七 | 1、1:3水泥砂浆结合层最薄处30厚找坡，8厚防滑地砖，设单边排水沟或压槽坡向地漏； 2、10厚聚苯颗粒保温砂浆（主楼1米范围内）； 3、1.5mmJS-Ⅱ型防水涂料，遇墙上翻300； 4、钢筋混凝土结构板。 | 消防 连廊 |
| 6 | 楼面八 | - 1、最薄处20mm1:2水泥砂浆1%坡向地漏； - 2、10mm胶粉聚苯颗粒保温砂浆； 3、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，遇墙上翻300； 4、钢筋混凝土结构板。 | 设备 平台 空调板 |

| 7 | 种植 屋面 | - 覆土层分层夯实； ### PED14高分子防护排水异形片自粘土工布+HXC虹吸排水槽（参见图集15CJ62-1） - 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（遇墙上返高于覆土面500mm） ### 4、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 - 5、截面处理 ### 6、抗渗钢筋砼结构顶板 | 地库 顶板 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、施工准备

## 3.1、技术准备

施工前由技术负责人组织各相关负责人对图纸及设计变更进行认真熟悉、审查，并对作业人员进行技术交底和安全交底，掌握屋面施工图中的防水细部构造及要求。

屋面工程施工时，建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。每道工序完成，经监理单位检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

屋面工程的防水作业人员应持有建设行政主管部门颁发的上岗证。

伸出屋面的管道、设备等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后，不得在其上凿孔打洞或重物冲击。屋面保温层和防水层严禁在雨天施工。

## 3.2、主要材料、机具准备及要求

（1）、材料准备：

1）防水材料采用参见下表格

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JS-Ⅱ防水涂料 |  |
| 2 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 3 | 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  |
| 4 | 4mm厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 |  |

材料有产品合格证书和性能检测报告、材料的品种规格、性能须符合现行国家规范的规定及设计要求。

2）保温材料采用100/80mm厚B1级XPS挤塑聚苯板，材料有产品合格证书和性能检测报告、材料的品种规格、性能须符合现行下表设计要求。

| 材料名称 | 干密度 （Kg/m³） | 导热系数 W/（m.K） | 蓄热系数 W/（㎡.K） | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1级EPS保温板 | ≥30 | ≤0.03 | 0.54 | 3.01 |

3）密封材料除注明者外均采用非固化橡胶沥青防水涂料建筑密封膏。

（2）、主要机具

1）平锹、手推车、木杠、铁抹子、木抹子、笤帚、搅拌器。

2）配套工具：分包自备。

（3）、作业条件

1）伸出屋面的管道、设备等，应在防水层施工前安设完毕。

2）屋面找坡层工程的施工，应在结构和基层质量验收合格后进行施工。

3）保温、防水施工前基层表面应清扫干净，且要求干燥、平整，不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。

4）穿过结构的管根部位，应用细石混凝土填塞密实，以使管子固定，并在管、墙角的根处采用水泥砂浆抹成圆弧角。

5）保温、防水材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。

6）防水施工前基层含水率不可超过9％。

7）防水由专业队伍施工，其技术负责、班组长及作业人员应持证上岗。防水施工前必须办理动火手续。

8）屋面结构表面应平整，干净。

# 四、施工安排

## 4.1、组织机构及职能

根据该施工工期紧，质量要求高等特点，在施工中项目部，具体组织施工，建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目总工为主的技术管理系统。具体负责施工现场协调指挥、计划安排、安全质量、物资供应、技术质量控制、劳动力调配等。

## 4.2、工期安排

本工程主体结构封顶，已具备屋面施工条件。

本工程屋面施工计划在2023年11月~2024年3月份施工。

## 4.3、劳动力组织

| 编号 | 施工班组 | 人数 | 施工范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水 | 20 | 负责防水层施工以及蓄水试验 |
| 2 | 保温 | 10 | 负责保温层的施工 |
| 3 | 基层处理 | 8 | 负责基层等混凝土层施工 |

## 4.4、管理人员

（1）项目管理人员职责分工

| 职务 | 姓名 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 薛健晶 | 全面负责指挥协调工作 负责现场人、机、料的全面指挥、调度、协调。全面控制施工进度。 |
| 生产经理 | 黄 耀 | 负责组织屋面施工人员、材料及机械进场；做好屋面施工相关工序的交底；安排各工种进行紧密施工，控制施工质量；填写相关资料及记录。 |
| 技术负责人 | 周裕华 | 负责组织图纸会审、施工方案的编制、施工变更洽商的办理，技术交底编写。 |
| 质量员 | 沈敏敏 黄茂生 | 负责屋面工程施工质量全过程的管理，包括组织防水材料、保温材料等试验工作；做好相关工序验收工作，并填写检验批验收记录。 |
| 安全员 | 吴新杰 卞水兵 | 负责对工人进行安全生产教育，定期组织安全学习；落实安全管理职责，及时进行安全交底；定期和不定期进行安全检查，及时纠正安全隐患；及时收集整理安全资料，做好检查记录。 |
| 试验员 | 朱天星 | 进场材料及时进行复试，对试验结果上报下传；收集整理试验报告，及时做好试验台账。 |

（2）劳务主要管理人员职责分工

| 职务 | 岗位职责 |
| --- | --- |
| 施工队长 | 负责现场人、机、料的全面指挥、调度、协调 |

| 技术员 | 负责屋面工程各工序的交底，负责技术交底的落实和实施，指导工人进行操作。 |
| --- | --- |
| 工 长 | 负责合理调配人、机、料，保证各工序顺利进行，检查各工序施工质量。 |
| 质量员 | 负责屋面工程施工质量全过程的把控，做好每道工序的验收工作，并做好记录。 |
| 安全员 | 负责对工人进行安全生产教育，定期组织安全学习，及时进行安全交底，指导工人进行操作，做好日常安全检查工作，并记录。 |

# 五、屋面施工方法

## 5.1、工艺流程

（1）住宅平屋面

施工准备→基层处理及出屋面构件根部等处理→1.5m非固化防水涂料→C15细石砼找坡层→3mm厚SBS改性沥青防水卷材→干铺B1级XPS保温板(30+35)错缝铺设→分隔缝设置→钢筋网片铺设→浇筑50mm厚C30细石混凝土→结构胶填缝。

（2）砼雨棚、出屋面竖井

施工准备→基层处理及出屋面构件根部等处理→2mm非固化防水涂料→10mm聚苯颗粒保温砂浆→最薄处20mm1:2.5水泥砂浆1%找坡排水。

（3）配电房（坡屋面）

施工准备→基层处理及出屋面构件根部等处理→3mm厚SBS改性沥青防水卷材→干铺30mm厚B1级XPS保温板→钢筋网片铺设→浇筑40mm厚C20细石砼→沥青瓦铺贴。

（4）地库顶板（种植屋面）

施工准备→基层处理及构件根部等处理→1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料→4mm厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材→PED14高分子防护排水异型片自粘土工布+HXC虹吸排水槽→覆土夯实。

## 5.2、非固化橡胶沥青防水涂料

（1）、材料要求

非固化橡胶沥青防水涂料：

按照相关规范和要求进行配置，品牌需为合同约定要求品牌。

（2）、作业条件

1)非固化橡胶沥青防水涂料施工前，屋面基层应进行隐蔽工程检查验收，并办理手续。

2)穿过屋面的各种预埋管件根部均已按设计要求施工完毕。

3)屋面基层应清理干净，应进行浇水湿润，有利于基层与非固化橡胶沥青防水涂料隔汽层结合。

（3）、工艺流程：

基层清理和修补→管根封堵→非固化橡胶沥青防水涂料涂刷→养护→验收

1）基层清理和修补

检查基层的质量是否符合规范规定和设计要求，并进行清理、清扫。如若存在凹凸不平、起砂、起皮、裂缝、预埋件固定不牢等缺陷时，应及时进行修补。找平层修补方法如下：

凹凸不平时，铲除凸起部位，低凹处应用1:2.5水泥砂浆（掺水用量10%～15%的建筑胶）补抹，较浅时可用素水泥掺建筑胶涂刷，抹平压光；

起皮、起砂时，将起皮、起砂表面清理干净，用水泥素浆掺建筑胶涂刷一层，抹平压光；

裂缝时，当裂缝宽度﹤0.5mm，用密封材料刮缝；当裂缝宽度﹥0.5mm，沿缝凿成V形槽（20×15mm），清扫干净后嵌填密封材料；

2）屋面管道封堵

当屋面管道或预埋件固定不牢或根部未封堵时，凿开重新灌注掺加膨胀剂的C20细石砼，四周按要求做好圆台状。

基层表面干燥、干净、含水率不大于9%，检测方法为将1平方米卷材铺在找平层上静置3～4小时，掀开检查覆盖部位，只要防水卷材下面未见水印即可。

3）非固化橡胶沥青防水涂料涂膜防水厚度控制

热熔橡化沥青非固化防水涂料：施工前，应将非固化橡胶沥青防水涂料放在在加热设备中加热呈液体状态，达到规定的热用温度时才能施工，手工刮涂的加热温度≥120℃，喷涂温度≥150℃；厚度应满足设计要求。

4）节点处理

在大面积非固化橡胶沥青防水涂料层施工前，先对节点进行处理，如进行穿墙管道及穿楼板管道的密封材料嵌填、附加增强层的铺设等，这有利于大面积防水层施工质量和整体质量的提高，对提高节点处防水密封性、防水层的适应变形能力是非常有利的。附加增强层材料采用非固化橡胶沥青防水涂料涂膜，附加增强层厚度同隔汽层厚度，必要时需增加胎体增强材料。

屋面套管：屋面套管或管道与基层相交处非固化橡胶沥青防水涂料非固化橡胶沥青防水涂料涂膜增强层的施工方法和立墙与底面转角处相似，所不同的是流水方向不应有逆槎。

屋面阴阳角：在刮涂阴阳角附加层非固化橡胶沥青防水涂料涂膜过程中，必要时加设胎体增强材料（玻纤网），以增强防水附加层的抗裂。胎体增强材料操作时用滚筒挂非固化橡胶沥青防水涂料驱除气泡，将玻纤网粘贴在已刮完的第一层防水涂料上。阴阳角一般为条形，阴阳角部位一般为条形、管根部位为块形、三面角应裁成块形布铺设，然后在布上多次刮涂防水涂料，直至符合防水层的厚度。

5）非固化橡胶沥青防水涂料涂膜防水层施工

涂布非固化橡胶沥青防水涂料防水涂料先涂立面、节点，后涂平面。应按顺序倒退的方式，进行非固化橡胶沥青防水涂料涂料的涂布。

在附加层固化并干燥后，先检查其附加增强层部位，有无残留的气泡或气孔。如有气孔或气泡，则应用将非固化橡胶沥青防水涂料防水涂料用力压入气孔，局部再涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，然后进行第一道非固化橡胶沥青防水涂料防水非固化橡胶沥青防水涂料涂膜施工；如果没有气泡，即可进行第一道非固化橡胶沥青防水涂料防水非固化橡胶沥青防水涂料涂膜施工。

非固化橡胶沥青防水涂料施工时，用滚筒来回刮涂，使其厚薄均匀，不露底、无气泡、表面平整，然后待其干燥。避免造成涂料难以刮开、厚薄不均匀现象。前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘、杂质清理干净后再进行后一遍涂层的涂布先进行修补再涂布后遍涂层。

立面部位涂层应在底面涂布前进行，涂布数应根据涂料的流平性好坏确定，流平性好的涂料应薄而多次进行，以不产生流坠现象为度，以免涂层因流坠使上部涂层变薄，下部涂层变厚，影响防水或防潮层的性能。

涂布时，涂刷致密是保证质量的关键。刷基层处理剂时要用力薄涂，涂刷涂料则应按规定的涂层厚度（控制涂料的单方用量）均匀、仔细地涂刷。各道涂层之间的涂刷方向应相互垂直，以提高防水层和防潮层的整体性和均匀性。涂层间的接槎在每遍涂刷时接槎50～100㎜，避免在接槎处影响防水层和防潮层的防水性能。根据设计要求的厚度，按进行多遍防水涂料施工，直到涂刷厚度达到要求。

6）屋面非固化橡胶沥青防水涂料隔汽层的质量标准

①主控项目

非固化橡胶沥青防水涂料隔汽层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

屋面隔汽层的粘接牢固度和空鼓率。检验方法：现场检查。

②一般项目

基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。检验方法：观察和尺量检查。

隔汽层层应平整、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象；检验方法：观察检查。

7）施工注意事项

①注意气候变化，如施工过程中可能下雨时，不宜施工。

②隔汽层施工过程中，必须有防雨措施，一旦下雨，应采用塑料薄膜对已施工的部分进行覆盖，以防雨水浸泡。

8）成品保护

①隔汽层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏。

②抹好的隔汽层上，推小车运物时，应先铺设木脚手板车道，以防止破坏隔汽层表

面。

③雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好，防止杂物进入堵塞。

## 5.3、防水层

5.3.1、SBS改性沥青防水卷材

（1）、作业条件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/235244133110011102