# 混凝土外加剂

# 目	次

前	言	III

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 分类与标记	3

  - 分类和代号	3

  - 标记	3

- 技术要求	3

  - 理化性能	3

  - 应用性能	4

    - 高性能减水剂	4

    - 高效减水剂	5

    - 普通减水剂	5

    - 引气减水剂	6

    - 泵送剂	6

    - 早强剂	7

    - 缓凝剂	7

    - 引气剂	8

    - 防水剂	8

    - 防冻剂	9

- 试验方法	10

  - 理化性能	10

    - 氯离子含量	10

    - 释放氨的量	10

    - 残留甲醛的量	10

    - 碱含量、硫酸钠含量、pH 值、含固量、密度、含水率、细度	10

  - 应用性能	10

6.2.1 材料	10

    - 试验条件	11

    - 混凝土配合比	11

    - 混凝土搅拌	11

    - 试件制作及试样数量	12

    - 安定性	13

    - 坍落度和坍落度 1 h 经时变化量	14

    - 减水率	14

    - 泌水率比	14

    - 压力泌水率比	15

    - 含气量和含气量 1 h 经时变化量	15

    - 凝结时间之差	16

I

    - 抗压强度比	17

    - 负温抗压强度比	17

    - 收缩率比	18

    - 负温收缩率比	18

    - 抗冻性指标	18

    - 渗透高度比	19

    - 负温渗透高度比	19

6.2.20 吸水量比（48 h）	19

6.2.21 50 次冻融强度损失率比	20

- 检验规则	20

  - 批号和取样	20

  - 检验分类	21

  - 判定规则	21

- 产品说明书、包装、出厂、运输与贮存	22

  - 产品说明书	22

8.2 包装	22

8.3 出厂	22

8.4 运输与贮存	23

| 附 | 录 | A | （规范性） 混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附 | 录 | B | （规范性） 混凝土外加剂性能检验专用机制砂技术条件 26 |
| 附 | 录 | C | （资料性） 混凝土外加剂信息 28 |

II

# 混凝土外加剂

- 范围

本文件规定了混凝土外加剂（以下简称外加剂）的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、   产品说明书、包装、出厂、运输与贮存等。

本文件适用于水泥混凝土用高性能减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、高效减水剂（标准型、缓凝型）、普通减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、   防水剂和防冻剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXX 混凝土外加剂安全技术规范

| GB/T | 176 | 水泥化学分析方法 |
| --- | --- | --- |
| GB/T | 1346 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 |
| GB/T | 6679 | 固体化工产品采样通则 |
| GB/T | 6680 | 液体化工产品采样通则 |
| GB/T | 8074 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 |
| GB/T | 8075 | 混凝土外加剂术语 |
| GB/T | 8077 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 |
| GB/T | 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |
| GB/T | 14684 | 建设用砂 |
| GB/T | 14685 | 建设用卵石、碎石 |
| GB/T | 18588 | 混凝土外加剂中释放氨的测试方法 |
| GB/T | 31040 | 混凝土外加剂中残留甲醛的测试方法 |
| GB/T | 50080 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 |
| GB/T | 50081 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 |
| GB/T | 50082 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 |

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JG/T 244 混凝土试验用搅拌机

- 术语和定义

GB/T 8075界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

释放氨 ammonia emitted from concrete admixture

外加剂经蒸馏后释放出的氨。

[来源：GB/T 8075—2017，5.30.1，有修改]

3.2

残留甲醛 residual formaldehyde

外加剂中以游离态存在的甲醛和易解聚成甲醛的聚甲醛。

［来源：GB 31040—2014，3.2，有修改]

3.3

引气减水剂 air entraining type water reducing admixture

兼有引气和减水功能的外加剂。

［来源：GB XXXX，3.9]

3.4

基准混凝土 reference concrete

符合本文件试验条件规定的、未掺有外加剂的混凝土。根据其配合比不同，包括基准混凝土I和基

准混凝土II两种。

［来源：GB/T 8075—2017，6.13，有修改]

3.5

受检混凝土 test concrete

符合本文件试验条件规定的、掺有外加剂的混凝土。

［来源：GB/T 8075—2017，6.14，有修改]

3.6

压力泌水率比 ratio of bleeding rate at pressure

掺泵送剂的受检混凝土压力泌水率与基准混凝土压力泌水率的比值。

［来源：GB/T 8075—2017，5.12.2，有修改]

3.7

吸水量比 ratio of water absorption

掺防水剂的受检混凝土吸水量与基准混凝土吸水量的比值。

3.8

负温抗压强度比 ratio of compressive strength at minus temperature

掺防冻剂的负温养护受检混凝土抗压强度与标准养护28 d基准混凝土抗压强度的比值。

［来源：GB XXXX，3.8]

3.9

负温收缩率比 ratio of shrinkage at minus temperature

掺防冻剂的负温养护受检混凝土收缩率与基准混凝土收缩率的比值。

［来源：GB XXXX，3.9]

3.10

负温渗透高度比 ratio of penetration height at minus temperature

掺防冻剂的负温养护受检混凝土渗水高度与基准混凝土渗水高度的比值。

3.11

抗冻性指标 index of frost resistance

经快冻法抗冻试验200次循环后，掺引气剂或引气减水剂受检混凝土的相对动弹性模量保留率。

［来源：GB XXXX，3.6]

3.12

基准水泥 reference cement

符合本文件附录A规定的、专门用于检验外加剂性能的水泥。

［来源：GB/T 8075—2017，6.10，有修改]

3.13

专用机制砂 manufactured sand specialized for concrete admixture test

符合本文件附录B规定的、专门用于检验外加剂性能的机制砂。

- 分类与标记

  - 分类和代号

    - 外加剂按照状态分为液体外加剂和固体外加剂。

    - 外加剂按主要功能分为下列品种和型号：

      - 早强型高性能减水剂，代号为 HPWR-A；

      - 标准型高性能减水剂，代号为 HPWR-S；

      - 缓凝型高性能减水剂，代号为 HPWR-R；

      - 标准型高效减水剂，代号为 HWR-S；

      - 缓凝型高效减水剂，代号为 HWR-R；

      - 早强型普通减水剂，代号为 WR-A；

      - 标准型普通减水剂，代号为 WR-S；

      - 缓凝型普通减水剂，代号为 WR-R；

      - 引气减水剂，代号为 AEWR；

      - 泵送剂，代号为 PA；

      - 早强剂，代号为 Ac；

      - 缓凝剂，代号为 Re；

      - 引气剂，代号为 AE；

      - 混凝土防水剂，代号为 WrA-C；

      - 规定温度为-5 ℃的防冻剂，代号为 AfA(-5)；

      - 规定温度为-10 ℃的防冻剂，代号为 AfA(-10)；

      - 规定温度为-15 ℃的防冻剂，代号为 AfA(-15)。

  - 标记

外加剂按产品代号、执行文件编号依次标记。

示例 1：符合本文件的早强型高性能减水剂标记为：

HPWR-A-GB/T 8076—202×

示例 2：符合本文件的混凝土防水剂标记为：

WrA-C-GB/T 8076—202×

示例 3：符合本文件的规定温度为-15 ℃的防冻剂标记为：

AfA(-15)-GB/T 8076—202×

- 技术要求

  - 理化性能

外加剂的理化性能应符合表1的要求。

表 1 外加剂的理化性能要求

| 序号 | 项目 | 液体 | 固体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯离子含量 （以质量分数计）a | ≤0.10% |  |
| 2 | 释放氨的量 （以质量分数计）b | ≤0.10% |  |

表1 外加剂的理化性能要求（续）

| 序号 | 项目 | 液体 | 固体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 残留甲醛的量 （以折固含量计）b | ≤500 mg/kg |  |
| 4 | 碱含量 | 不超过生产厂控制值 |  |
| 5 | 硫酸钠含量 | 不超过生产厂控制值 |  |
| 6 | pH 值 | 应在生产厂控制范围内 |  |
| 7 | 含固量 | S＞25%时，应控制在 0.95S～1.05S S≤25%时，应控制在 0.90S～1.10S | — |
| 8 | 密度 | D＞1.1 g/cm3 时，应控制在 D±0.03 D≤1.1 g/cm3 时，应控制在 D±0.02 | — |
| 9 | 含水率 | — | W＞5%时，应控制在 0.90W～1.10W W≤5%时，应控制在 0.80W～1.20W |
| 10 | 细度 | — | 应在生产厂控制范围内 |
| 注 1：生产厂控制值和生产厂控制范围由生产厂在相关技术资料中明示。 注 2：表中的 S、D 和W 分别为生产厂提供的外加剂含固量（%）、密度（g/cm3）和含水率（%）的控制值。 |  |  |  |
| a 钢筋混凝土结构中使用的外加剂应进行检测。 b 建筑物、地铁等与人活动有关的围护结构中使用的外加剂应进行检测。 |  |  |  |

  - 应用性能

    - 高性能减水剂

高性能减水剂的应用性能应符合表2的要求。

表 2 高性能减水剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥25% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | 早强型≤50%，标准型≤60%，缓凝型≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 含气量 | ≤6.0% | 6.2.11 |
| 4 |  | 凝结时间之差 | 初凝：早强型-90 min～+60 min，标准型-90 min～+120 min， 缓凝型＞+90 min | 6.2.12 |
|  |  |  | 终凝：早强型-90 min～+60 min，标准型-90 min～+120 min |  |
| 5 |  | 坍落度 1 h 经时变化量 | 标准型≤80 mm，缓凝型≤60 mm | 6.2.7 |
| 6 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 1 d：早强型≥185%，标准型≥175% | 6.2.13 |
|  |  |  | 3 d：早强型≥175%，标准型≥165% |  |
|  |  |  | 7 d：早强型≥150%，标准型≥155%，缓凝型≥145% |  |
|  |  |  | 28 d：早强型≥135%，标准型≥145%，缓凝型≥135% |  |

表2 高性能减水剂应用性能要求（续）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 收缩率比 | ≤110% | 6.2.15 |
| 注 1：高性能减水剂检验采用基准混凝土I。 注 2：除“减水率”、“含气量”和“坍落度 1 h 经时变化量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”和“坍落度 1 h 经时变化量”为受检混凝土性能指标。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。 |  |  |  |  |

    - 高效减水剂

高效减水剂的应用性能应符合表3的要求。

表 3 高效减水剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥14% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | 标准型≤60%，缓凝型≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 含气量 | 标准型≤3.0%，缓凝型≤4.5% | 6.2.11 |
| 4 |  | 凝结时间之差 | 初凝：标准型-90 min～+120 min，缓凝型＞+90 min | 6.2.12 |
|  |  |  | 终凝：标准型-90 min～+120 min |  |
| 5 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 1 d：标准型≥145% | 6.2.13 |
|  |  |  | 3 d：标准型≥135% |  |
|  |  |  | 7 d：标准型≥130%，缓凝型≥130% |  |
|  |  |  | 28 d：标准型≥125%，缓凝型≥125% |  |
| 6 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 注 1：高效减水剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”和“含气量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”为受检混凝土性能指标。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。 |  |  |  |  |

    - 普通减水剂

普通减水剂的应用性能应符合表4的要求。

表 4 普通减水剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥8% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | 早强型≤95%，标准型≤100%，缓凝型≤100% | 6.2.9 |
| 3 |  | 含气量 | 早强型≤4.0%，标准型≤4.0%，缓凝型≤5.5% | 6.2.11 |

表4 普通减水剂应用性能要求（续）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 凝结时间之差 | 初凝：早强型-90 min～+90 min，标准型-90 min～+120 min， 缓凝型＞+90 min | 6.2.12 |
|  |  |  | 终凝：早强型-90 min～+90 min，标准型-90 min～+120 min |  |
| 5 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 1 d：早强型≥135% | 6.2.13 |
|  |  |  | 3 d：早强型≥130%，标准型≥115% |  |
|  |  |  | 7 d：早强型≥110%，标准型≥115%，缓凝型≥110% |  |
|  |  |  | 28 d：早强型≥100%，标准型≥110%，缓凝型≥110% |  |
| 6 |  | 收缩率比 | ≤135% | 6.2.15 |
| 注 1：普通减水剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”和“含气量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”为受检混凝土性能指标。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。 |  |  |  |  |

    - 引气减水剂

引气减水剂的应用性能应符合表5的要求。

表 5 引气减水剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥10% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | ≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 含气量 | ≥3.5% | 6.2.11 |
| 4 |  | 含气量 1 h 经时变化量 | -1.5%～+1.5% | 6.2.11 |
| 5 |  | 凝结时间之差 | 初凝：-90 min～+120 min | 6.2.12 |
|  |  |  | 终凝：-90 min ～+120 min |  |
| 6 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 3 d：≥120% | 6.2.13 |
|  |  |  | 7 d：≥115% |  |
|  |  |  | 28 d：≥105% |  |
| 7 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 8 |  | 抗冻性指标 | ≥80% | 6.2.17 |
| 注 1：引气减水剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”、“含气量”和“含气量 1 小时经时变化量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”、“含气量 1 小时经时变化量”和“抗冻性指标”为受检混凝土性能指标。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。注 4：“含气量 1 小时经时变化量”中的“–”号表示受检混凝土经过 1 h 后含气量增加，“+”号表示含气量减小。 注 5：“抗冻性指标”中的“≥80%”表示 28 d 龄期受检混凝土试件采用快速法冻融循环 200 次后相对动弹性模量≥80%。 |  |  |  |  |

    - 泵送剂

泵送剂的应用性能应符合表6的要求。

表 6 泵送剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥12% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | ≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 压力泌水率比 | ≤90% | 6.2.10 |
| 4 |  | 含气量 | ≤5.5% | 6.2.11 |
| 5 |  | 坍落度 1 h 经时变化量 | ≤60 mm | 6.2.7 |
| 6 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 7 d：≥120% | 6.2.13 |
|  |  |  | 28 d：≥115% |  |
| 7 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 注 1：泵送剂检验采用基准混凝土Ⅰ。 注 2：除“减水率”、“含气量”和“坍落度 1 h 经时变化量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”和“坍落度 1 h 经时变化量”为受检混凝土性能指标。 |  |  |  |  |

    - 早强剂

早强剂的应用性能应符合表7的要求。

表 7 早强剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≤8% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | ≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 凝结时间之差 | 初凝：≤+90 min | 6.2.12 |
| 4 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 1 d：≥140% | 6.2.13 |
|  |  |  | 3 d：≥130% |  |
|  |  |  | 7 d：≥110% |  |
|  |  |  | 28 d：≥100% |  |
| 5 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 注 1：早强剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。 |  |  |  |  |

    - 缓凝剂

缓凝剂的应用性能应符合表8的要求。

表 8 缓凝剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≤8% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | ≤100% | 6.2.9 |
| 3 |  | 凝结时间之差 | 初凝：＞+90 min | 6.2.12 |
| 4 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 7 d：≥105% | 6.2.13 |
|  |  |  | 28 d：≥100% |  |
| 5 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 注 1：缓凝剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。 |  |  |  |  |

    - 引气剂

引气剂的应用性能应符合表9的要求。

表 9 引气剂应用性能要求

| 序号 | 类别 | 项 目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合物性能 | 减水率 | ≥6% | 6.2.8 |
| 2 |  | 泌水率比 | ≤70% | 6.2.9 |
| 3 |  | 含气量 | ≥3.5% | 6.2.11 |
| 4 |  | 含气量1 h 经时变化量 | -1.5%～+1.5% | 6.2.11 |
| 5 |  | 凝结时间之差 | 初凝：–90 min～+120 min | 6.2.12 |
|  |  |  | 终凝：–90 min～+120 min |  |
| 6 | 硬 化 混凝土性能 | 抗压强度比 | 3 d：≥95% | 6.2.13 |
|  |  |  | 7 d：≥95% |  |
|  |  |  | 28 d：≥90% |  |
| 7 |  | 收缩率比 | ≤130% | 6.2.15 |
| 8 |  | 抗冻性指标 | ≥80% | 6.2.17 |
| 注 1：引气剂检验采用基准混凝土Ⅱ。 注 2：除“减水率”、“含气量”和“含气量 1 h 经时变化量”外，表中所列其他数据为受检混凝土与基准混凝土对应性能指标的差值或比值。“含气量”、“含气量 1 h 经时变化量”和“抗冻性指标”为受检混凝土性能指标。 注 3：“凝结时间之差”中的“–”号表示受检混凝土比基准混凝土的凝结时间提前，“+”号表示凝结时间延缓。注 4：“含气量 1 h 经时变化量”中的“–”号表示受检混凝土经过 1 h 后含气量增加，“+”号表示含气量减小。 注 5：“抗冻性指标”中的“≥80%”表示 28 d 龄期受检混凝土试件采用快速法冻融循环 200 次后相对动弹性模量≥80%。 |  |  |  |  |

    - 防水剂

防水剂的应用性能应符合表10的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237115046114006035