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安防类电源电缆通用规范


1 范围

本标准规定了安防类电源电缆的术语、定义和缩略语、分类与标记、技术要求、标志、制造长度、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。
本标准适用于入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、楼寓对讲系统、电子巡查系统、停车场（库）安全管理系统等以及由这些系统组合或集成的安全防范系统中使用的安防类电源线缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2951.11-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第11部分：通用试验方法	厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
GB/T 2951.12-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第12部分：通用试验方法	热老化试验方法
GB/T 2951.14-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第14部分：通用试验方法	低温试验
GB/T 2951.21-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第21部分：弹性体混合料专用试验方法	耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验
GB/T 2951.31-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法	高温压力试验-抗开裂试验
GB/T 2951.32-2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法	失重试验-热稳定性试验
GB/T 2951.42-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验-高温处理后卷绕试验-空气热老化后的卷绕试验
-测定质量的增加-长期热稳定性试验-铜催化氧化降解试验方法
GB/T 3048.4	电线电缆电性能试验方法	第4部分：导体直流电阻试验GB/T 3048.8	电线电缆电性能试验方法	第8部分：交流电压试验 GB/T 3953	电工圆铜线
GB/T 4910	镀锡圆铜线
GB/T 5023.2-2008	额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	第2部分：试验方法
GB/T 8815	电线电缆用软聚氯乙烯塑料
GB/T 16422.3	塑料	实验室光源暴露试验方法	第3部分：荧光紫外灯
GB/T 17650.1	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法	第1部分: 卤酸气体总量的测
定
GB/T 17650.2	取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法	第2部分：用测量pH值和电
导率来测定气体的酸度

 (
18
)
 (
1
)

GB/T 17651.2	电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定	第2部分：试验步骤和要求
GB/T 18380.12	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验	第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法
GB/T 18380.33	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验	第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类
GB/T 18380.34	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验	第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类
GB/T 18380.35	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验	第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类
GB/T 19216.21	在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验	第21部分：试验步骤和要求 额定电压0.6/1.0kV及以下电缆
GB/T 19666-2005	阻燃和耐火电线电缆通则
GB 50348-2004	安全防范工程技术规范
JB/T 10696.2	电线电缆机械和理化性能试验方法	第2部分：软电线和软电缆曲挠试验
JB/T 10696.9	电线电缆机械和理化性能试验方法	第9部分：白蚁试验
JB/T 10696.10	电线电缆机械和理化性能试验方法	第10部分：大鼠啃咬试验
YD/T 1020.1	电缆光缆用防蚁护套材料特性	第一部分：聚酰胺
YD/T 1020.2	电缆光缆用防蚁护套材料特性	第二部分：聚烯烃共聚物

1 术语、定义和缩略语

1.1 术语和定义

GB 50348-2004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1.1.1 3.1.1
安防电源电缆
安全防范系统中承担设备之间电能传输功能的电缆和电线。

1.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
F	氟塑料(Fluoroplastics) PE	聚乙烯(PolyEthylene)
PVC	聚氯乙烯(PolyVinyl Chloride)
TPE	热塑弹性体(ThermoPlastic Elastomer) XLPE 交联聚乙烯(Crosslinked PolyEthylene)

2 分类与标记

2.1 分类

安防类电源电缆，额定电压U0/U为300/500V及以下（用于直流系统时，该系统的标称电压不应大于电缆额定电压的1.5倍）。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246141124100010055
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