ICS  93.080.01

P 66

备案号：60231-2018

青    海    省

DB63

地    方    标    准

DB 63/ T 1673—2018

寒区相变沥青混合料应用技术规范  Technical specification for asphalt mixtures with phase change in cold regions

2018 - 06 - 25 发布

2018 - 09 - 25 实施

青海省 质量技术监 督局    发 布

DB63/ T1673—2018

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语与定义 	 1

4  材料 	 2

5  沥青混合料设计 	 7

6  相变沥青混合料施工 	 8

7  质量管理与检查验收 	 9

附录 A (规范性附录)   潜热值 (熔融焓值) 测定 	 11

附录 B (规范性附录)   相变区间测定 	 13

附录 C (规范性附录)   相变点测定 	 15

附录 D (规范性附录)   相变形式测定 	 17

附录 E (规范性附录)   潜热值 (熔融焓) 衰减率测定 	 19

附录 F (规范性附录)   调温率的测定 	 21

DB63/ T1673—2018

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由青海省交通运输标准化专业技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：青海省交通科学研究院、北京秦天科技集团有限公司。

本标准主要起草人：房建宏、徐虎林、徐安花、左创才、朱长进、王翠玲、陶雅阁、王海、王新燕。

DB63/ T1673—2018

寒区相变沥青混合料应用技术规范

1  范围

本规范规定了寒区相变沥青混合料应用技术的术语和定义、原材料的质量要求以及相变沥青混合料 设计、施工、质量管理与验收要求。

本规范适用于青海省境内各等级新建、改建公路工程，及大小规模维修等养护工程的沥青路面表面 层和城市道路沥青路面表面层。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19466.1—2004  塑料差示扫描量热法(DSC) 第1部分：通则

GB/T 19466.3—2004  塑料差示扫描量热法(DSC) 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 JGJ 51—2002  轻骨料混凝土技术规程

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

3  术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

相变

物质在一定温度条件下,由一种相态转变为另一种相态的过程。

3.2

相变材料

随温度变化而改变相态并能提供潜热的物质。

3.3

潜热值 (熔融焓值)

相变过程中单位质量的物质吸收或放出的热量，单位为J/g或kJ/kg。

3.4

相变区间

材料在受到温度影响时,从相变起始温度转变到相变终结温度之间的区间。

3.5

DB63/ T1673—2018

相变点

相变材料在相转变时的临界温度点。

3.6

固固相变

固态材料在一定温度范围内,由分子位移产生的态变而相未变的相转变过程。

3.7

调温率

环境温度变化时，相变材料温度调节值的比率。

3.8

相变沥青混合料

添加一定量的相变材料而制成的沥青混合料。

4  材料

4.1  相变材料

4.1.1  相变材料应绿色环保，对空气、水源、土壤等环境无污染，且对人身健康无害。

4.1.2  相变材料为白色或灰白色圆柱状或圆球形颗粒体，其外观质量、规格尺寸及允许偏差应符合表 1 要求。

表1  相变材料外观质量、规格尺寸及允许偏差

| 项 目 | 要 求 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 无裂纹、起皱皮 |  |
| 尺寸规格 | 圆柱体或圆球形直径2mm~4mm | ±0.2mm |
|  | 长度2 mm~4mm | ±0.2 mm |

4.1.3  相变材料的技术指标应符合表 2 的规定。

表2  相变材料技术指标

| 技术指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度 (kg/m³) | ≤870 | GB/T 5486 |
| 潜热值 (熔融焓值) (J/g) | ≥50.0 | 附录A |

| 相变区间 (℃) | Tim<0，Tfm>36 | 附录B |
| --- | --- | --- |
| 相变点 (℃) | 17.0±2.0 | 附录C |
| 相变形式 | 固固相变 (加热至80℃，24h后仍为固态) | 附录D |
| 20次热循环潜热值 (熔融焓值) 衰减率 (%) | ≤5.0 | 附录E |

4.1.4  相变沥青混合料的调温率应大于 30%，调温率按照附录 F 的规定进行检测。

4.1.5  产品采用塑料编织袋包装:内包装采用单层聚乙烯塑料薄膜袋，封口时先排出空气，内袋分别用 维尼龙绳或其他质量相当的绳人工扎口，或用与其相当的其他方式封口;外包装采用塑料编织袋，外袋 用维尼龙绳或其他质量相当的线缝口，缝线整齐，针距均匀，无漏缝和跳线现象。根据拌和厂站实际情 况，可更改包装方式。

4.1.6  相变材料不易燃、无毒，可按一般运输方式办理运输。运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨 淋、受潮。产品存放应存放在干燥、清洁的场所，避免日光长期照射，并远离热源。

DB63/ T1673—2018

4.2  沥青

道路石油沥青的技术指标应符合表3的要求，SBS改性沥青的技术指标应符合表4的要求，SBR改性沥 青的技术指标应符合表5的要求。若选用其他天然沥青、橡胶沥青等高黏度胶结料，应满足JTG  F40的 要求。

表3  道路石油沥青技术要求

| 指 标 | 单位 | 等级 | 沥青标号 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110号 |  | 90号 |  | 70号 |  |
| 针入度 (100g，5s，25℃) | 0.1mm |  | 100 ~ 120 |  | 80 ~ 100 |  | 60 ~ 80 | T 0604 |
| 针入度指数PI |  | A | -1.5~＋1.0 |  |  |  |  | T 0604 |
|  |  | B | -1.8~＋1.0 |  |  |  |  |  |
| 软化点 (R&B)， 不小于 | ℃ | A | 43 |  | 45 |  | 46 | T 0606 |
|  |  | B | 42 |  | 43 |  | 44 |  |
|  |  | C | 41 |  | 42 |  | 43 |  |
| 动力黏度 (60℃)， 不小于 | Pa · s | A | 120 |  | 160 |  | 180 | T 0620 |
| 延度 (10℃)， 不小于 | cm | A | 40 |  | 20 |  | 20 | T 0605 |
|  |  | B | 30 |  | 15 |  | 15 |  |
| 延度 (15℃)， 不小于 | cm | A、B | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 60 |  | 50 |  | 40 |  |
| 蜡含量 (蒸馏法) ， 不大于 | % | A | 2.2 |  |  |  |  | T 0615 |
|  |  | B | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 开口闪点，不小于 | ℃ |  | 230 |  | 245 |  | 260 | T 0611 |
| 溶解度 (三氯乙烯) ，不小于 | % |  | 99.5 |  |  |  |  | T 0607 |
| 密度 (15℃) | g/cm3 |  | 实测记录 |  |  |  |  | T 0603 |
| TFOT (或RTFOT) 后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量变化，不大于 | % |  | ±0.8 |  |  |  |  | T 0610或 T 0609 |
| 残留针入度比 (25℃) ， |  | A | 55 | 57 |  | 61 |  | T 0604 |

| 不小于 | % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | 52 | 54 | 58 |  |
|  |  | C | 48 | 50 | 54 |  |
| 残留延度 (10℃) ，不小于 | cm | A | 10 | 8 | 6 | T 0605 |
|  |  | B | 8 | 6 | 4 |  |
| 残留延度 (15℃) ，不小于 | cm | C | 30 | 20 | 15 | T 0605 |

DB63/ T1673—2018

表4  SBS 改性沥青技术要求

| 指 标 |  | 单位 | 技 术 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-B | I-C | I-D |  |
| 针入度 (100g，5s，25℃) |  | 0.1mm | 80 ~ 100 | 60 ~ 80 | 40 ~ 60 | T 0604 |
| 针入度指数PI，不小于 |  |  | -0.8 | -0.4 | 0 | T 0604 |
| 延度 (5℃，5cm/min)， 不小于 |  | cm | 40 | 30 | 20 | T 0605 |
| 软化点TR&B ，不小于 |  | ℃ | 50 | 55 | 60 | T 0606 |
| 运动黏度 (135℃) ，不大于 |  | Pa · s | 3 |  |  | T 0625 |
| 开口闪点，不小于 |  | ℃ | 230 | 230 | 230 | T 0611 |
| 溶解度 (三氯乙烯)， 不小于 |  | % | 99 | 99 | 99 | T 0607 |
| 储存稳 定性离 析 | 顶部、底部软化点差 | ℃ | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | T 0661 |
|  | 顶部、底部软化点平均 值与原样沥青软化点差 | ℃ | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | — |
| 弹性恢复 (25℃) ，不小于 |  | % | 60 | 65 | 75 | T 0662 |
| TFOT (或RTFOT) 后残留物 |  |  |  |  |  |  |
| 质量变化，不大于 |  | % | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | T 0609 |
| 针入度比 (25℃) ，不小于 |  | % | 55 | 60 | 65 | T 0604 |
| 延度 (5℃) ，不小于 |  | cm | 25 | 20 | 15 | T 0605 |

表5  SBR 改性沥青技术要求

| 指 标 | 单位 | 技 术 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II-A | II-B | II-C |  |
| 针入度 (100g，5s，25℃) | 0.1mm | >100 | 80 ~ 100 | 60 ~ 80 | T 0604 |
| 针入度指数PI，不小于 |  | -1.0 | -0.8 | -0.6 | T 0604 |
| 延度 (5℃，5cm/min) ，不小 于 | cm | 60 | 50 | 40 | T 0605 |
| 软化点TR&B ，不小于 | ℃ | 45 | 48 | 50 | T 0606 |
| 运动黏度 (135℃) ，不大于 | Pa · s | 3 | 3 | 3 | T 0625 T 0619 |

| 开口闪点，不小于 | ℃ | 230 | 230 | 230 | T 0611 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解度 (三氯乙烯) ，不小于 | % | 99 | 99 | 99 | T 0607 |
| TFOT (或RTFOT) 后残留物 |  |  |  |  |  |
| 质量变化，不大于 | % | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | T 0609 |
| 针入度比 (25℃) ，不小于 | % | 50 | 55 | 60 | T 0604 |
| 延度 (5℃) ，不小于 | cm | 30 | 20 | 10 | T 0605 |

4.3  集料

4.3.1  粗集料

生产相变沥青混合料时，不宜采用多孔性或内部吸水性强的集料。粗集料质量应满足表6的要求。

DB63/ T1673—2018

表6  粗集料质量技术要求

| 指 标 |  |  | 单位 | 高速公路及一级公路 |  | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值，不大于 |  |  | % | 26 | 28 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 |  |  | % | 28 | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 |  |  | t/m3 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 |  |  | % | 2.0 | 3.0 | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性，不大于 |  |  | % | 12 | 12 | － | T 0314 |
| 针片状颗粒含量 (混合料)， 不大于 其中粒径大于9.5mm，不大于 其中粒径小于9.5mm，大于 |  |  | % % % | 15 12 18 | 18 15 20 | 20 － － | T 0312 |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量，不大于 |  |  | % | 1 | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量，不大于 |  |  | % | 3 | 5 | 5 | T 0320 |
| 粗集料的磨 光值PSV， 不小于 | 雨量气候区 | 年降雨量 (mm) |  |  |  |  | T 0321 |
|  | 潮湿区 | ＞1000 |  | 42 | － | － |  |
|  | 湿润区 | 500 ~ 1000 |  | 40 | － | － |  |
|  | 半干区 | 250 ~ 500 |  | 38 | － | － |  |
|  | 干旱区 | ＜250 |  | 36 | － | － |  |
| 粗集料与沥 青的黏附性， 不小于 | 雨量气候区 | 年降雨量 (mm) | 级 |  |  |  | T 0616 T 0663 |
|  | 潮湿区 | ＞1000 |  | 5 | 4 | 4 |  |
|  | 湿润区 | 500 ~ 1000 |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 半干区 | 250 ~ 500 |  | 4 | 3 | 3 |  |
|  | 干旱区 | ＜250 |  | 3 | 3 | 3 |  |

4.3.2  细集料

相变沥青混合料所用细集料应满足下列要求：

a)  细集料可以采用机制砂，洁净的天然砂、石屑等；

b)  细集料质量应满足表 7 的要求。细集料的洁净程度，天然砂以小于 0.075mm 含量的百分数表 示，石屑和机制砂以砂当量 (适用于 0mm ~ 4.75mm) 或亚甲蓝值 (适用于 0mm ~ 2.36mm 或 0mm ~ 0. 15mm) 表示；

表7  细集料质量要求

| 项 目 | 单位 | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T 0328 |
| 坚固性 (大于0.3mm部分)， 不小于 | % | 12 | － | T 0340 |
| 含泥量 (小于0.075mm的含量) ，不大于 | % | 3 | 5 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | － | T 0349 |
| 棱角性 (流动时间)， 不小于 | s | 30 | － | T 0345 |

c)  高速公路和一级公路的沥青混合料，宜将细集料分 0mm ~ 3mm 和 3mm ~ 5mm 两档组合使用；

DB63/ T1673—2018

d)  高速公路和一级公路沥青混合料中细集料宜采用机制砂。当使用天然砂时，天然砂的用量不应 超过矿料总量的 10%，天然砂级配应满足表 8 的要求；

表8  天然砂级配要求

| 方孔筛 (mm ) | 通过各筛孔的质量百分率 (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗 砂 | 中 砂 | 细 砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90 ~ 100 | 90 ~ 100 | 90 ~ 100 |
| 2.36 | 65 ~ 95 | 75 ~ 90 | 85 ~ 100 |
| 1.18 | 35 ~ 65 | 50 ~ 90 | 75 ~ 100 |
| 0.6 | 15 ~ 30 | 30 ~ 60 | 60 ~ 84 |
| 0.3 | 5 ~ 20 | 8 ~ 30 | 15 ~ 45 |
| 0.15 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| 0.075 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |

e)  石屑应清洁、干净，不得含有泥土杂质，级配应满足表 9 的要求；

表9  机制砂或石屑级配范围要求

| 规格 | 公称粒径 (mm ) | 通过下列筛孔 (mm ) 的质量百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0 ~ 5 | 100 | 90 ~ 100 | 60 ~ 90 | 40 ~ 75 | 20 ~ 55 | 7 ~ 40 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 |
| S16 | 0 ~ 3 | — | 100 | 80 ~ 100 | 50 ~ 80 | 25 ~ 60 | 8 ~ 45 | 0 ~ 25 | 0 ~ 15 |

f)  机制砂必须采用专用的制砂机生产，并以优质碱性石料为原料，其级配应符合 S16 规格要求；

g)  不宜采用多孔性或内部吸水性强的细集料。

4.4  填料

4.4.1  填料应采用洁净的碱性石料磨细的矿粉，可同时掺加 1% ~ 2%的消石灰粉替代部分填料。

4.4.2  矿粉应干燥、洁净、无结块，其质量应符合表 10 的要求。

表10  矿粉的质量要求

| 指 标 | 单位 | 高速公路 | 其他等级 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T 0352 |

| 含水量，不大于 | % | 1 | 1 | T 0103 (烘干法) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度范围 小于0.6mm 小于0.15mm 小于0.075mm | % | 100 90 ~100 75 ~ 100 | 100 90 ~ 100 70 ~ 100 | T 0351 |
| 外 观 | — | 无团粒结块 |  | 目测 |
| 亲水系数 | — | ＜1 |  | T 0353 |
| 塑性指数 | % | ＜4 |  | T 0354 |
| 加热安定性 | — | 实测记录 |  | T 0355 |

DB63/ T1673—2018

5  沥青混合料设计

5.1  沥青混合料矿料级配

各类沥青混合料矿料级配要求分别见表11、表12、表13。

表11  密级配沥青混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔 (mm ) 的质量百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | AC-20 | 100 | 90 ~ 100 | 78 ~ 92 | 62 ~ 80 | 50 ~ 72 | 26 ~ 56 | 16 ~ 44 | 12 ~ 33 | 8 ~ 24 | 5 ~ 17 | 4 ~ 13 | 3 ~ 7 |
|  | AC- 16 |  | 100 | 90 ~ 100 | 76 ~ 92 | 60 ~ 80 | 34 ~ 62 | 20 ~ 48 | 13 ~ 36 | 9 ~ 26 | 7 ~ 18 | 5 ~ 14 | 4 ~ 8 |
| 细粒式 | AC- 13 |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 68 ~ 85 | 38 ~ 68 | 24 ~ 50 | 15 ~ 38 | 10 ~ 28 | 7 ~ 20 | 5 ~ 15 | 4 ~ 8 |
|  | AC- 10 |  |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 45 ~ 75 | 30 ~ 58 | 20 ~ 44 | 13 ~ 32 | 9 ~ 23 | 6 ~ 16 | 4 ~ 8 |
| 砂砾式 | AC-5 |  |  |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 55 ~ 75 | 35 ~ 55 | 20 ~ 40 | 12 ~ 28 | 7 ~ 18 | 5 ~ 10 |

表12  沥青玛蹄脂碎石 (SMA) 混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔 (mm ) 的质量百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | SMA-20 | 100 | 90 ~ 100 | 72 ~ 92 | 62 ~ 82 | 40 ~ 55 | 18 ~ 30 | 13 ~ 22 | 12 ~ 20 | 10 ~ 16 | 9 ~ 14 | 8 ~ 13 | 8 ~ 12 |
|  | SMA- 16 |  | 100 | 90 ~ 100 | 65 ~ 85 | 45 ~ 65 | 20 ~ 32 | 15 ~ 24 | 14 ~ 22 | 12 ~ 18 | 10 ~ 15 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 |
| 细粒式 | SMA- 13 |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 50 ~ 75 | 20 ~ 34 | 15 ~ 26 | 14 ~ 24 | 12 ~ 20 | 10 ~ 16 | 9 ~ 15 | 8 ~ 12 |
|  | SMA- 10 |  |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 28 ~ 60 | 20 ~ 32 | 14 ~ 26 | 12 ~ 22 | 10 ~ 18 | 9 ~ 16 | 8 ~ 13 |

表13  开级配排水式磨耗层混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔 (mm ) 的质量百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | OGFC- 16 | 100 | 90 ~ 100 | 70 ~ 90 | 45 ~ 70 | 12 ~ 30 | 10 ~ 22 | 6 ~ 18 | 4 ~ 15 | 3 ~ 12 | 3 ~ 8 | 2 ~ 6 |
|  | OGFC- 13 |  | 100 | 90 ~ 100 | 60 ~ 80 | 12 ~ 30 | 10 ~ 22 | 6 ~ 18 | 4 ~ 15 | 3 ~ 12 | 3 ~ 8 | 2 ~ 6 |
| 细粒式 | OGFC- 10 |  |  | 100 | 90 ~ 100 | 50 ~ 70 | 10 ~ 22 | 6 ~ 18 | 4 ~ 15 | 3 ~ 12 | 3 ~ 8 | 2 ~ 6 |

5.2  沥青混合料设计指标

5.2.1  沥青混合料设计方法按照 JTG F40 规定的马歇尔试验方法进行。

5.2.2  对沥青混合料的性能按照 JTG F40 规定执行。

5.2.3  在青海不同地区，相变材料应按占沥青混合料质量的百分比掺加，如表 14 所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/247011136023006031